Кардаш Володимир Петрович. Підвищення ефективності експлуатації виконавчих механізмів суднових пристроїв : Дис... канд. наук: 05.22.20 – 2008

Кардаш В.П. Підвищення ефективності експлуатації виконавчих механізмів суднових пристроїв. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту. – Одеська національна морська академія, Одеса, 2008. Показано, що значна частина енергії розсіюється у виконавчих механізмах суднових пристроїв, а також до 50% потоку відмов припадає на руйнування підшипникових вузлів. Підвищення ефективності може бути досягнуто: рекуперацією енергії, підвищенням ККД за рахунок зменшення витрат на тертя, зниженням інтенсивності зношування. Побудовано узагальнений робочий цикл СП. Створено експериментальний стенд ВМ гідрофікованого СП. Впроваджено високочастотний метод вимірювання інтенсивності зношування, а для управління триботехнічними процесами висунуто концепцію підвищення довговічності вузлів, ККД та зниження шуму і вібрації, що базується на рідиннокристалічній природі матеріалу, який знаходиться в зоні взаємодії ланок механізму, для чого було розроблено нанотехнологію нанесення. Впровадження отриманих результатів дозволяє підвищити довговічність вихідних вузлів більше ніж у 3 рази, знизити витрати мастильного матеріалу, час і витрати на обслуговування та ремонт ВМ СП, підвищити загальний ККД СП на 3-5%, знизити шумність роботи СП на 2-5 дБ..

Аналіз накопиченого досвіду експлуатації морських та річкових суден, проведені в ОНМА дослідження дозволили виявити значний резерв економії енергоресурсів і витрат на обслуговування та ремонт СП. В даний час одним з найменш вивчених процесів, які можуть підвищити ефективність експлуатації СП, є процеси дисипації енергії і можливої часткової її рекуперації до суднової мережі. В надрукованих джерелах нема даних про механізм про дисипації та рекуперації енергії в СП. Необхідність забезпечення надійної та економічної роботи СП вимагає розв’язання важливих для суднової енергетики задач — встановлення закономірностей зміни параметрів СП в процесі експлуатації, прогнозування їх технічного стану та розробки методів обслуговування і ремонту. Проведений аналіз дозволив сформулювати напрям необхідних наукових досліджень, що спрямовані на удосконалення експлуатації СП. Основні результати, що отримано в дисертації: - Вперше доведено, що величину енергетичних витрат в СП і витрат на їх обслуговування та ремонт можна скоротити управлінням триботехнічними процесами, шляхом застосування нанотехнології нанесення орієнтанту мастильного матеріалу на робочі поверхні вихідних вузлів СП; - Результати дисертації є істотним внеском у подальший розвиток теорії розрахунку параметрів робочих циклів СП. - Розроблено нанотехнологію, яка дозволяє управляти величиною енергетичних витрат і ресурсом ВМ СП, а також організувати їх експлуатацію за фактичним станом; - Розроблено схеми, які реалізують рекуперацію частини енергії, накопиченої у СП, в суднову мережу; - Розроблено безконтактний спосіб визначення інтенсивності зношування вузлів СП, який може бути використаний для визначення їх технічного стану; - Розроблено метод діагностування технічного стану СП, що полягає у порівнянні еталонного і поточного робочого циклів. Реалізація результатів роботи на морських транспортних суднах дозволяє отримати: підвищення загального ККД на 3-5 %; зниження витрат мастильного матеріалу на 5 %; зниження часу і витрат на обслуговування та ремонт ВМ СП на 10 %; зниження витрат палива до 2,5 %; підвищення довговічності вихідних вузлів більше ніж у 3 рази; зниження шуму роботи на 2-5 дБ, а вібрації на 10-15 мкм. Достовірність отриманих результатів спирається на досягнення аналогічних досліджень в інших провідних наукових центрах, а також підтверджена практикою використання СП в умовах експлуатації морських транспортних суден..