Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке: http://www.mydisser.com/search.html.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ХИРУРГИИ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ им. А.А. ШАЛИМОВА

На правах рукописи

ТЕРЕХОВ ГЕОРГИЙ ВАДИМОВИЧ

УДК: 616.3–089.12:615.47+621.791.755

РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЕ МЕТОДА ПЛАЗМЕННОЙ СВАРКИ В ХИРУРГИИ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

14.01.03 – хирургия

Диссертация

на соискание научной степени

кандидата медицинских наук

Научный руководитель:

Фурманов Юрий Александрович

лауреат Государственной премии Украины,

доктор медицинских наук, профессор

Киев – 2008

СОДЕРЖАНИЕ

| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ……...…………………… |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ ……...………………………………………..……...……… |  |  | 5 |
| РАЗДЕЛ 1 | СОВРЕМЕННЫЕ БЕСШОВНЫЕ МЕТОДЫ СОЕДИНЕНИЯ ЖИВЫХ ТКАНЕЙ В ХИРУРГИИ (обзор литературы)................................................................ |  | 10 |
|  | 1. 1. | Компрессионные устройства ................................. | 10 |
|  | 1. 2. | Клеевые методы ...................................................... | 17 |
|  | 1. 3. | Лазерная сварка ....................................................... | 23 |
|  | 1. 4. | Ультразвуковая сварка…...........………………… | 27 |
|  | 1. 5. | Электросварка живых биологических тканей ..... | 28 |
| РАЗДЕЛ 2 | МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ……….. |  | 34 |
|  | 2. 1. | Основы плазменной хирургии (коагуляция и резка тканей)………………………….................... | 34 |
|  | 2. 2. | Исследование влияния инертных газов на биологические ткани ……………………………. | 38 |
|  | 2. 3. | Применяемые аппаратура и инструментарий....... | 41 |
|  | 2. 4. | Объекты экспериментальных исследований ........ | 48 |
|  | 2. 5. | Методы наркоза ………........................................... | 49 |
|  | 2. 6. | Методика проведения операций ………………... | 50 |
|  | 2.6.1. | Контрольная группа (медицинский Н–бутил–цианоакрилатный клей) …………………………. | 50 |
|  | 2.6.2. | Экспериментальная группа (аргоновая плазма)…………...................................................... | 51 |
|  | 2.7. | Методы исследований процессов заживления в тканях ....................................................................... | 56 |
| РАЗДЕЛ 3 | РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ…. |  | 60 |
|  | 3. 1. | Закрытие дефекта стенки желудка белых крыс с помощью медицинского клея (контрольная группа) ..................................................................... | 60 |
|  | 3. 2. | Закрытие дефекта стенки толстой кишки белых крыс с помощью медицинского клея (контрольная группа) ……………………. ............ | 65 |
|  | 3. 3. | Закрытие дефекта стенки желудка методом сварки высокотемпературной аргоновой плазмой (экспериментальная группа)………...... | 72 |
|  | 3.3.1. | Операции на белых крысах .................................... | 72 |
|  | 3.3.2. | Операции на кроликах ........................................... | 82 |
|  | 3. 4. | Закрытие дефекта стенки толстой кишки методом сварки высокотемпературной аргоновой плазмой (экспериментальная группа) | 90 |
|  | 3.4.1. | Операции на белых крысах ................................... | 90 |
|  | 3.4.2. | Операции на кроликах ............................................ | 100 |
|  | 3. 5. | Сравнительная характеристика метода плазменной сварки и методики использования медицинского клея………………….…................. | 108 |
| РАЗДЕЛ 4 | АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ………………………………………… |  | 115 |
| ВЫВОДЫ…………………………………………………………………. |  |  | 121 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ…... |  |  | 123 |

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ГКИТ – гигантская клетка инородных тел

ККТ – коэффициент количественного доминирования

КОЕ – колониеобразующие единицы

МЭВ – межэлектродная вставка

ОТИ – область термических изменений

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. Одной из важнейших проблем хирургии является соединение живых биологических тканей во время выполнения оперативных вмешательств. Достаточно часто исход операции определяет именно надежность метода наложения межкишечных анастомозов, закрытия дефектов стенок полых органов, наложения стом и т.д. Со времен выполнения первых хирургических операций основным методом соединения тканей был и остается традиционный лигатурный способ. Методика соединения тканей с помощью лигатур так же, как и распространенные в последнее время способы их соединения с помощью компрессионных устройств или стаплеров, предполагают создание контакта соединяемых тканей с помощью инородных тел, которые надолго, а иногда навсегда, остаются в составе соединяемых поверхностей, обеспечивая их плотный контакт друг с другом. Стаплеры и компрессионные устройства обладают такими преимуществами, как быстрота выполнения шва и возможность его формирования в анатомически труднодоступных областях [11, 12]. Однако любое соединение, необходимым элементом которого выступает инородное для организма тело, может привести к ряду осложнений, таких как развитие анастомозитов, послеоперационных стенозов и деформаций стенки органа в месте анастомоза, несостоятельности швов и развитию перитонита [17]. Кроме того, инородное тело, находящееся в месте анастомоза, препятствует развитию естественных регенераторных процессов, тем самым замедляя сроки полноценного восстановления всех слоев стенки органа и возобновления его нормальных физиологических функций [13].

Вполне обоснованные недостатки соединения тканей с помощью инородных материалов, а также возможность развития послеоперационных осложнений подталкивали экспериментальных и клинических хирургов к разработке новых методов их бесшовного соединения, при которых полностью исключалось какое либо присутствие инородного материала в зоне шва. Первоначально их внимание было обращено на соединение биологических тканей с помощью энергии лазерного и ультразвукового излучений, а также выполнения анастомозов с помощью медицинских клеевых композиций [42, 56, 34]. Однако эти методы обладали рядом недостатков. Необходимое оборудование для лазерной и ультразвуковой сварки имело достаточно высокую стоимость и требовало специального обучения персонала. Кроме того, соединения, выполненные с использованием лазерного излучения, имели низкую начальную прочность и нуждались в подкреплении лигатурами [43, 45]. Ультразвуковая сварка нашла свое применение при замещении костных дефектов, ее адгезивный эффект достигался только при употреблении в качестве «припоя» жидкого мономера цианоакрилата, которым, собственно, и восполнялись дефекты [51, 52]. Положительными качествами применения клеевых композиций, безусловно, являлось надежное и герметичное соединение склеиваемых биологических поверхностей. Однако медицинские клеи достаточно токсичны, их осумкованные микрогранулы оставались в тканях в течение длительного времени, что поддерживало воспалительные явления и замедляло течение регенераторных процессов [36, 39].

Таким образом, в современной хирургии имеет место достаточно значимая потребность изыскания новых, более совершенных методик соединения тканей, которые способствуют ускоренным процессам регенерации, не поддерживают воспалительных процессов в зоне шва, и вследствие этих качеств являются предпочтительными для хирургов.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа является частью комплексного научного исследования которое проводилось Национальным институтом хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова АМН Украины совместно с Институтом электросварки им. акад. Е.О. Патона НАН Украины по теме «Исследование влияния методов плазменной хирургии и электросварки на ткани организма» (номер государственной регистрации 0102U000916). Автор является исполнителем фрагмента этой научно–исследовательской работы.

Цель и задачи работы. Целью настоящего исследования было создание нового бесшовного способа соединения тканей, обеспечивающего достаточную прочность, герметичность и снижение бактериальной обсемененности анастомозов, не оставляющего в соединяемых тканях инородных тел, экономичного и повышающего технический уровень оперативных вмешательств.

Задачами исследования было:

1. Исследовать и установить параметры аргонового плазменного факела, которые оптимально обеспечивали надежное соединение стенок кишечника и желудка, неосложненное заживление ран и предупреждали возникновение интраоперационных кровотечений.

2. Разработать методику закрытия ран стенок желудка и кишечника пинцетным и аппаратным способами.

3. Изучить сроки восстановления прочности плазменного шва до уровня прочности интактной стенки соответствующего органа.

4. Исследовать особенности течения регенерационных процессов, протекающих в зоне анастомозов, выполненных плазменным методом и сравнить их с бесшовным клеевым методом в разные сроки послеоперационного периода.

Объект исследования - процессы регенерации тканей желудка и толстой кишки после воздействия на них высокотемпературной аргоновой плазмой для создания бесшовного соединения.

Предмет исследования - особенности влияния новых плазменных методов соединения тканей на формирование соединительнотканного рубца и восстановление гистоархитектоники органов в зоне сварки.

Методы исследования. В процессе выполнения работы были использованы экспериментально-хирургические, гистологические, бактериологические, морфометрические методы исследований, метод гидропрессии, а также проведена статистическая обработка результатов исследований.

Научная новизна полученных результатов. Существующие методы плазменного воздействия на ткани базируются только на его гемостатическом и дисекционном эффекте. Метод сварки живых биологических тканей с помощью энергии высокотемпературной газовой плазмы был разработан впервые, его аналоги в мировой практике включают в себя только термическое воздействие на ткани с целью достижения гемостаза или их бескровного рассечения.

Установлено, что с помощью теплового эффекта плазменного потока достигается прочное и герметичное соединение тканей, которое предупреждает возникновение интраоперационных кровотечений, а также развитие выраженных воспалительных явлений в зоне наложения анастомозов. Приоритетность работы подтверждена авторским свидетельством на изобретение «Способ бесшовного соединения дефектов стенок желудочно–кишечного тракта» № 64449А.

Практическое значение полученных результатов. Метод соединения биологических тканей с помощью плазменного факела разработали для формирования анастомозов полых органов брюшной полости. Он позволяет выполнять формирование герметичного соединения и существенно снижает бактериальное загрязнение анастомоза. Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют, что использование метода плазменной сварки живых тканей полностью исключает временное или постоянное присутствие инородного материала между соединяемыми поверхностями. Показали, что метод плазменной сварки стенок полых органов позволяет предупредить развитие острых или хронических воспалительных процессов в брюшной полости. Разработали и апробировали плазменные хирургические инструменты при использовании аппаратной методики плазменной сварки дефектов стенок желудка и толстой кишки, которые рекомендовали для использования в клинической практике.

Личный вклад соискателя. Автором самостоятельно определена программа экспериментальных исследований, систематизированы и обобщены полученные результаты, проведена их статистическая обработка. Совместно с научным руководителем сформулированы цели и задачи научного исследования, выполнено экспериментальное исследование на животных, а также даны аргументированные выводы и рекомендации. Автор принимал непосредственное участие в разработках новых методов оперативных вмешательств, последующего изучения макроскопических и гистологических характеристик выполненных анастомозов, изучения степени их интраоперационного бактериального загрязнения и сроках восстановления послеоперационной прочности оперированной стенки полых органов, а также в разработке оригинальных конструкций плазменного хирургического инструментария для выполнения операций на лабораторных животных.

Апробация работы. Основные материалы и положения диссертационной работы были представлены на конференциях:

1. «Актуальные проблемы клинической хирургии и трансплантологии»  (Киев, 2005).

2. «Актуальные вопросы абдоминальной и сосудистой хирургии. Клинические проблемы трансплантации органов» (Киев, 2006).

3. «Раны и раневая инфекция. Ранние послеоперационные осложнения в абдоминальной и сосудистой хирургии» (Киев, 2006).

Публикации. Результаты диссертационной работы полностью отражены в 4 статьях, 7 тезисах, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК Украины. Получен декларационный патент на изобретение.

Автор выражает глубокую благодарность директору Института электросварки им. Е.О. Патона НАН Украины, академику Б.Е. Патону и доктору технических наук профессору, Заслуженному деятелю науки и техники Украины В.С. Гвоздецкому за участие в работе и техническое руководство.

ВЫВОДЫ

В диссертационной работе представлены теоретическое обоснование и новое практическое решение научной задачи, состоящей в улучшении результатов соединения стенок полых органов желудочно-кишечного тракта и улучшения качества межорганных анастомозов путем разработки и внедрения принципов и параметров плазменной сварки живых биологических тканей.

1. Метод плазменной сварки, основанный на принципе гипертермической адгезии белковых компонентов клеток и межклеточных структур, является новым методом бесшовного соединения стенок полых органов желудочно-кишечного тракта и обеспечивает достаточную прочность и герметичность анастомозов, снижает их бактериальную обсемененность, не оставляет в соединяемых тканях инородных тел, ускоряет регенераторные процессы и повышает технический уровень оперативных вмешательств.

2. Оптимальными параметрами плазменного факела, позволяющими достигнуть наилучшей прочности и герметичности полученного соединения являются температура 100 оС, длина факела 20 мм и расход плазмообразующего газа 2 л/мин при временной экспозиции одного плазменного шва 2 сек.

3. Применение плазменного способа закрытия ран стенки желудка и толстой кишки снижает развитие послеоперационных осложнений с 55,5 % при клеевом способе до 16,6 % при плазменном, т.е. в 3,34 раза.

4. Прочность плазменного шва через 1 сутки составляет 55–58 % от прочности стенки интактного органа, а на 7 сутки наблюдений - 75–80 %. Начиная с 14 суток прочность сварного плазменного соединения на разрыв равна прочности интактной стенки желудка и толстой кишки.

5. Применение метода плазменной сварки не вызывает воспалительных изменений со стороны органов брюшной полости и стенозов в зоне сварных швов. Местные спаечные процессы в зоне сварки наиболее выражены на 14 сутки после операции, с 30 суток начинается их регрессия. На 90 сутки спаечные процессы в зоне сварного шва отсутствуют, на 180 сутки после операции место выполненного анастомоза макроскопически не определяется.

6. Структура морфологических изменений в зоне анастомоза проявляется в максимальном развитии местных воспалительных явлений в стенке органа на 7 сутки после операции, с 14 суток начинается прорастание в рубец капиллярной сети. Слизистая и подслизистая оболочки восстанавливаются к 30 суткам. С 60 до 90 суток в рубец прорастают пучки гладкомышечных волокон, что продолжается и в последующие сроки.

7. Бактериальная обсемененность плазменного анастомоза на 60 % меньше бактериальной обсемененности клеевого (Р < 0,01).

8. Метод плазменной сварки полых органов желудочно-кишечного тракта, разработанный экспериментально, является перспективным для бесшовного соединения живых биологических тканей и позволяет рекомендовать его для применения в клинической практике. Он сокращает сроки заживления послеоперационных ран на 66 % по сравнению с клеевой методикой (Р < 0,05), повышает технику выполнения операций и их эффективность, не оставляет в соединяемых тканях инородных тел, вызывающих местную воспалительную реакцию.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ литературы

1. Каншин Н. Н. Новый этап в развитии механического компрессионного кишечного шва / Н. Н. Каншин, Р. А. Воленко // Тр. V Всерос. конф. колопроктологов «Актуальные проблемы колопроктологии». –Ростов–на–Дону. – 2001. – С. 234 – 235.

2. Каншин Н. Н. Компрессионные анастомозы и формирование аппаратами АСК в эксперименте и клинике / Н. Н. Каншин, А. В. Воленко, Р. А. Воленко // Хирургия. – 2004. – № 5. – С. 79 – 81.

3. Плотников В. В. Разработка и применение компрессионного циркулярного шва при операциях на ободочной и прямой кишке : автореф.дис. … д–ра мед. наук : 14.01.03 / Омск, 2001. – 40 с.

4. Каншин Н. Н. Лечение неcформированных свищей тонкой и ободочной кишок / Н. Н. Каншин // Тр. гор. семинара НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского «Диагностика и лечение несформированных тонкокишечных свищей». – М., 1998. – Т. 122. – С. 43.

5. Есин В. Л. Выбор толстокишечного анастомоза / В. Л. Есин, Р. В. Силищев, К. Н. Гришин // Тр. IV конф. колопроктологов «Актуальные проблемы колопроктологии». – Иркутск. – 1999. – С. 455 – 456.

6. Лаврик А. С. Использование биофрагментирующих колец «VALTRAC» в хирургии ободочной кишки / А. С. Лаврик, В. Ф. Саенко, А. А. Ляшенко // Клін. хірургія. – 1995. – № 5. – С. 3 – 5.

7. Егоров В. И. Механические методы оценки заживления желудочно–кишечных соединений / В. И. Егоров // Анналы хирургии. – 2001. – Т. 3. – С. 25 – 28.

8. Бушуев В. В. Асептический анастомоз в хирургии желудка и кишечника : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.27 / Н.Новгород, 2000. – 22 с.

9. Гюнтер В. Э. Исследование эффектов памяти формы в сплавах на основе титан–никель : дис. ... канд. физ–мат. наук : 05.05.04. / Томск, 1991. – 176 с.

10. Гюнтер В. Э. Сплавы с памятью формы в медицине / В. Э. Гюнтер, В. В. Котенко, М. З. Миргазизов. – Из–во ТГУ : Томск, 1992. – 207 с.

11. Петров В. Г. Сверхэластичные медицинские материалы и имплантаты с памятью формы в медицине / В. Г. Петров, А. В. Махнев // Тр. междунар. конф. «Медицина и охрана здоровья». – Томск. – 1998. – С. 95 – 96.

12. Оспанов О. Б. Формирование компрессионных тонкокишечных анастомозов при помощи устройств с памятью формы (экспериментальное исследование) / О. Б. Оспанов // Хирургия. – 1999. – № 2. – С. 39 – 43.

13. Способы формирования межкишечных анастомозов с помощью устройства из никелида титана / В. Г. Петров, А. В. Махнев, А. М. Шумилов, С. А. Мальцев // Тр. междунар. симпозиума «Медицина и охрана здоровья». – Тюмень. – 1997. – С. 123.

14. Махнев А.В. Опыт применения компрессионных тонкокишечных анастомозов при помощи устройств с памятью формы / А. В. Махнев  // Хирургия. – 1999. – № 3. – С. 31 – 33.

15. Зиганьшин Р. В. Опыт применения никелидтитановых компрессионных имплантатов в желудочно–кишечной хирургии / Р. В. Зиганьшин, Б. К. Гиберт, А. Г. Синяков // Материалы междунар. симпозиума «Медицина и охрана здоровья». – Тюмень. – 1997. – С. 117.

16. Оспанов О. Б. Клиническое применение имплантата с «памятью» формы для формирования гастроэнтероанастомоза / Оспанов О. Б., Добровольский А. И., Самойлов И. Д.  [и др.] // Тр. междунар. симпозиума «Медицина и охрана здоровья». – Тюмень. – 1998. – С. 40.

17. Машкин А. М. Разработка и применение компрессионного анастомоза пищевода с желудком и тонкой кишкой имплантатами с «памятью» формы : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03. / Тюмень. – 1999. – 176 с.

18. Способ формирования культи кишки / Р. В. Зиганьшин, А. И. Кечеруков, В. Л. Петелин, И. М. Крючков // Имплантаты с памятью формы. – 1996. – № 3. – С. 50 – 53.

19. Кечеруков А. И. Разработка и применение компрессионных и дистракционных устройств из никелида титана в хирургии прямой и ободочной кишки : автореф. дис. … д–ра мед. наук : 14.01.03 / Тюмень: Томск, 1997. – 30с.

20. Бородин Н. А. Холецистодуоденостомия при помощи компрессионного устройства из сплава с памятью формы (экспериментальное исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03. / Тюмень, 1997. – 175 с.

21. Черноусов А. Ф. Хирургическое лечение нервно–мышечных заболеваний пищевода / А. Ф. Черноусов, В. А. Андрианов, Д. В. Гаджиев // Анналы хирургии. – 2001 – № 1. – С. 35 – 38.

22. Копчак В. М. Способ формирования компрессионного БДА с использованием имплантата из упругой стали / В. М. Копчак, И. В. Хомяк, Ю. А. Фурманов [и др.] // Вестн/ морской медицины. – 2001. – № 2. – С. 28 – 29.

23. Крючков И. М. Компрессионный анастомоз толстой кишки имплантатами с «памятью» формы (экспериментально–клиническое исследование) : дис. … канд. мед. наук : 14.01.03. / Тюмень, 1996. – 182 с.

24. Разработка и применение устройств из никелида титана в хирургии прямой и ободочной кишки / А. И. Кечеруков, В. Э. Гюнтер, И. М. Крючков, Ф. Ш. Алиев // Имплантаты с памятью формы. – 1997. – № 3. – С. 12 – 19.

25. Махнев А. В. Раннее восстановление естественной проходимости пищеварительного тракта в комплексном лечении разлитого гнойного перитонита : дис. ... д–ра мед. наук : 14.01.03. / Тюмень, 1997. – 287 с.

26. Петров В. Г. Применение никелидтитановых имплантатов в хирургическом лечении больных острой хирургической патологией / В. Г. Петров, А. В. Махнев, А. И. Бродер [и др.] // Медико–биологический вестник им. Я. Д. Витебского. – 1997. – № 1. – С. 56 – 57.

27. Петров В. Г. Способ хирургического лечения больных с острой кишечной непроходимостью, осложненной некрозом кишечника, с применением никелидтитановых имплантатов с «памятью» формы / В. Г. Петров, А. В. Махнев, А. И. Бродер // Тр. науч.–практ. конф., посвященной 20–летию 2 ГКБ г. Тюмени «Актуальные проблемы медицины». – Тюмень, 1996. – С. 40.

28. Кечеруков А. И. Способ формирования компрессионного терминального толстокишечного анастомоза / А. И. Кечеруков, И. А. Чирнов, В. Э. Гюнтер [и др.] // Хирургия. – 2005. – № 11. – С. 64 – 70.

29. Зиганьшин Р. В. Способ резекции желудка с компрессионным швом анастомоза никелидтитановым имплантатом из минилапаротомного доступа / Р. В. Зиганьшин, А. М. Машкин, А. Н. Коледа [и др.] // Эндоскоп. хирургия. – 2000. – № 4. – С. 35 – 38.

30. Экспериментальное изучение компрессионных анастомозов формированных имплантатами из никелида титана / Г. Ц. Дамбаев, В. Э. Гюнтер, М. М. Соловьев, П. А. Неустроев // Дальневосточный мед. журнал. – 2004. – № 4. – С. 148.

31. Петров А. Г. Сравнительная оценка продольного, поперечного и чрезбрыжеечного межкишечных компрессионных анастомозов на основании изучения морфогенеза, физической и биологической герметичности : Дис. … канд. мед. наук : 14.01.03. / Тюмень, 1998. – 193 с.

32. Попов В. А. Основные направления и особенности применения клеевых композиций в неотложной хирургии / В. А. Попов, Е. А. Пышков // Скорая помощь. – 2002. – № 2. – С. 39 – 40.

33. Попов В. А. Использование синтетических клеев для герметизации швов при операциях на желудке и кишечнике / В. А. Попов, Е. А. Пышков, А. В. Гутковский // Тр. апрель. конф. ВНОКС. – СПб. : ВМе–дА. – 2001. – С. 195 – 196.

34. Хоробрых Т. В. Фибриновый клей в неотложной абдоминальной хирургии : автореф. дис. … д–ра мед. наук : 14.01.03. / М., 2005. – 49 с.

35. Савицкая И. М. Реакции тканей поперечно–полосатых мышц и печени на имплантацию хирургических биодеструктивных материалов : дис. … канд. мед. наук : 14.03.09. / К., 2001. – 186 с.

36. Абжуева О. В. Первый опыт применения фибринового клея при оперативных вмешательствах / О. В. Абжуева, В. М. Русанов, И. Л. Жидков // Вестн. хирургии. – 2000. – Т. 159, № 2. – С. 78 – 81.

37. Литвин А. А. Местный гемостаз в хирургии повреждений печени и селезенки / А. А. Литвин, Г. Н. Цыбуляк // Хирургия. – 2000. – № 4. – С. 74 – 76.

38. Скиба В. В. Новые возможности бесшовного соединения биологических тканей / В. В. Скиба, Ю. С. Лисайчук, О. Ю. Тарапон [и др]. // Тр. ХХ съезда хирургов Украины. – Тернополь : Укрмедкнига, 2002. – Т. 1. – С. 750 – 752.

39. Применение фибринового клея для герметизации ран верхних мочевых путей в эксперименте / В. Н. Павлов, Р. И. Сафиуллин, А. А. Измайлов, С. С. Воронин // Тр. Республ. науч.–практ. конф., посвященной 10–летию пересадки почки в РБ «Итоги и перспективы трансплантации органов в республике Башкортостан». – Уфа, 2006. – С. 136 – 138.

40. Лихтер Р. А. Применение медицинского клея «Сульфакрилат» с целью фармакологической вагодеструкции при перфоративных язвах двенадцатиперстной кишки / Р. А. Лихтер, П. Г. Корнилаев, В. В. Плечев [и др.] // Башкирский хим. журнал. – 2006. – Т. 13, № 5. – С. 121 – 124.

41. Измайлов А. А. Применение фибринового клея для герметизации пиелоуретероанастомозов в эксперименте / А. А. Измайлов // Вестн. Башкир. ун–та. – 2006. – № 4. – С. 137 – 139.

42. Коваленко В. С. Лазерные технологии: новые достижения / В. С. Коваленко // Вестник НАНУ. – 2000. – № 1. – С. 11 – 22.

43. Грачева С. В. Гольмиевый лазер в медицине / С. В. Грачева. – М. : Триада–Х, 2003. – С. 123 – 130.

44. Коваленко В. С. Использование лазеров для диагностики и лечения заболеваний / В. С. Коваленко. – М. : Лазерная ассоциация, 2001. – 210 с.

45. Бабаджанов Б. Р. Применение CO2–лазера при лечении гидатидозного эхинококкоза печени / Б. Р. Бабаджанов, А. Р. Эшчанов, Б. Н. Курьязов // Хирургия. – 2000. – № 11. – С. 35 – 36.

46. Белоногов А. В. Лазерная и электрохирургическая реканализация злокачественных стенозов пищевода и кардии : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.27. / Иркут. гос. мед. ун–т. – Иркутск, 2000. – 24 с.

47. Ромоданова Э. А. Изучение влияния НИЛИ на взаимодействие альбумина с экстрактами различных тканей / Э. А. Ромоданова, Т. С. Дюбко, С. Е. Гальченко [и др.] // Тр. XXI Междунар. науч.–практ. конф. «Применение лазеров в медицине и биологии». – Одесса, 2004. – C. 110 – 111.

48. Неворотин А. И. Введение в лазерную хирургию / А. И. Неворотин. – СПб : Спецлит, 2000. – 220 с.

49. Телегин Г. Г. Динамика генерации газовых лазеров / Г. Г. Телегин. – Чебоксары, 1997. – 191 с.

50. Контач К. Теоретическое моделирование и экспериментальное исследование YAG: Yb–лазера с диодной накачкой / К. Контач, М. Карташевский, К. Стивен // Квантовая электроника. – 1999. – Т. 28, № 2. – С. 139 – 146.

51. Квашнин С. Е. Медицинские ультразвуковые акустические системы для хирургии и терапии. Учебное пособие по курсу «Медицинские электроакустические системы» / С. Е. Квашнин. – М. : Изд–во МГТУ, 2000. – 32 с.

52. Толсторуков А. С. Опыт применения ультразвукового генератора в лапароскопической холецистэктомии / А. С. Толсторуков, В. В. Михневич, А. В. Всемиров // Эндоскоп. хирургия. – 1999. – № 2. – С. 65.

53. Устройство для ультразвуковой хирургии / С. Е. Квашнин, В. И. Лощилов, В. А. Карпухин, В. П. Бережной // Эндоскоп. хирургия. – 1990. – № 3. – С. 36–38.

54. Квашнин С. Е. Ультразвуковой хирургический инструмент / С. Е. Квашнин, Э. В. Босова, В. А. Андреев // Эндоскоп. хирургия. – 1996. – № 4. – С. 42 – 44.

55. Летучих А. А. Низкочастотный ультразвук в акушерстве и гинекологии / А. А. Летучих, В. В. Педдер, Е. Б. Рудакова. – Омск : ИПК «Омич», 1996. – 138 с.

56. Скворцов С. П. Биотехническая система для ультразвукового разрушения тромбов в кровеносных сосудах : автореф. дис ... канд. тех. наук : 05.05.04. / М., 1999. – 16 c.

57. Барбаш Л. И. Применение тепловизионного метода исследований диссипации механической энергии при продольных колебаниях ультразвуковых медицинских инструментов / Л. И. Барбаш, С. Е. Квашнин, М. Л. Запальский // Вестн. МГТУ им. Н. Э. Баумана. Приборостроение.– 1993. – № 4. – С. 86 – 93.

58. Запальский М. Л. Разработка биотехнической системы ультразвукового соединения биологических тканей и замещения дефектов в них : дис. … д–ра тех. наук. / М., 1987 – 450 c.

59. Белик Д. В. Импедансная электрохирургия. (Аппараты и особенности применения) / Д. В. Белик. – Новосибирск : Наука. Сиб. изд–во. фирма РАН, 2000. – 254 с.

60. Федоров И. В. Электрохирургия в лапароскопии / И. В. Федоров, В. Я. Попов // Электрохирургия. – М., 2003. – С. 128 – 132.

61. Белов С. В. Электрохирургическая аппаратура: методы воздействия и принципы построения / С. В. Белов, В. Н. Сергеев. – М. : ВНИИМП–ВИТА, 2000. – 180 с.

62. Фурманов Ю. А. Соединение биологических тканей с помощью электросварки / Ю. А. Фурманов, А. А. Ляшенко // Клін. хірургія. – 2000. – № 1. – С. 59 – 61.

63. Фурманов Ю. А. Сравнительная характеристика заживления хирургических ран, герметизированных традиционными методами и методом электросварки / Ю. А. Фурманов, И. М. Савицкая, О. А. Гейленко // Клін. хірургія. – 2002. – № 11. – С. 72 – 73.

64. Ляшенко А. А. Разработка и испытание метода электротермоадгезии как способа соединения биологических тканей в хирургии желудочно–кишечного тракта : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03. / К., 1999. – 150 с.

65. Фурманов Ю. А. Формирование анастомозов толстой кишки методом электротермоадгезии в эксперименте / Ю. А. Фурманов, А. А. Ляшенко // Клін. хірургія. – 2000. – № 2. – С. 54 – 56.

66. Фурманов Ю. А. Использование электросварки как метода соединения тканей в хирургии ЖКТ / Ю. А. Фурманов, А. А. Ляшенко // Тр. ХХ съезда хирургов Украины. – Тернополь : Укрмедкнига, 2002. – Т. 1. – С. 747 – 749.

67. Ничитайло М. Е. Бесшовные методы соединения различных видов биологических тканей / М. Е. Ничитайло, Ю. А. Фурманов, А. Н. Литвиненко // Тр. ХХ съезда хирургов Украины. – Тернополь : Укрмедкнига, 2002. – Т. 1. – С. 628 – 629.

68. Фурманов Ю. А. Бесшовные методы выполнения операций на органах пищеварения в клинике и эксперименте / Ю. А. Фурманов, А. А. Ляшенко // Клін. хірургія. – 1999. – № 4. – С. 49 – 53.

69. Захараш М. П. Опыт клинического использования электросварочных технологий в хирургии и гинекологии / М. П. Захараш, М. Е. Ничитайло, Ю. А. Фурманов [и др.] // Тр. ХХ съезда хирургов Украины. – Тернополь : Укрмедкнига, 2002. – Т. 1. – С. 520 – 522.

70. Экспериментальные исследования влияния электрокоагуляции на стенку желчных путей / М. Е. Ничитайло, Ю. А. Фурманов, В. В. Кучерук, О. А. Гейленко // Шпитал. хірургія. – 1999. – № 1. – С. 103 – 107.

71. Применение метода электротермоадгезии в билиарной хирургии М. Е. Ничитайло, Ю. А. Фурманов, А. А. Ляшенко, А. Н. Литвиненко // Сб. науч. тр. сотр. КНАПО им. П. Л. Шупика. – К., 2000. – Вып. 9. – Т. 4. – С. 386 – 388.

72. Эффективность метода электротермоадгезии при краевой резекции печени в условиях экспериментальной патологии / О. А. Гейленко // Клін. хірургія. – 2002. – № 5 – 6. – С. 35 – 36.

73. Лапароскопические вмешательства при кистах печени с использованием метода электротермоадгезии / М. Е. Ничитайло, Ю. А. Фурманов, А. Н. Литвиненко, О. Н. Гулько // Тр. ХХ съезда хирургов Украины. – Тернополь : Укрмедкнига, 2002. – Т. 1. – С. 438 – 440.

74. Патон Б. Е. Плазменные технологии на рубеже веков / Б. Е. Патон // Автоматическая сварка. – 2000. – № 12. – С. 3 – 5.

75. Савельев В. С. Перспективы использования плазменного скальпеля в хирургии / В. С. Савельев, Л. А. Серых, А. С. Береснев // Вестн. хирургии им. И. И. Грекова. – 1986. – № 1. – С. 7 – 10.

76. Плазменный скальпель / В. С. Савельев, И. В. Ступин, В. С. Волкоедов, А. С. Береснев // Хирургия. – 1987. – № 4. – С. 147 – 148.

77. Козлов Н. П. Исследование и разработка плазменных устройств для воздействия на биологические ткани / Н. П. Козлов, А. В. Пекшев, В. Ю. Ребизов // Тр. ин–та ВНИИМТ. – М., 1987. – Вып. 4. – С. 239 – 240.

78. Термохимические процессы при воздействии плазменных потоков с поверхностью биологических тканей / Н. П. Козлов, Ю. С. Протасов, А. В. Пекшев, Н. И. Суслов // Тр. VII Всесоюз. конф. «Взаимодействие атомных частиц с твердыми телами». – М., 1987. – С. 112 – 113.

79. Тартынский С. И. Изучение воздействия плазменных потоков аргона, неона, гелия на биологические ткани и механизма достижения окончательного гемостаза при операциях на печени и селезенке (экспериментальное исследование) : дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03. / М., 1989. – 160 с.

80. Теплофизические характеристики плазменных потоков для воздействия на биологические ткани / А. В. Пекшев, Ю. С. Протасов, Н. И. Суслов, В. И. Суслов // Тр. VII Всесоюз. конф. по физике низкотемпературной плазмы. – Ташкент, 1987. – С. 239 – 240.

81. Ступин И. В. Возможности нового хирургического инструмента – плазменного скальпеля / И. В. Ступин // Тр. ХХІ съезда хирургов. – Ташкент, 1986. – С. 72 – 74.

82. Патон Б. Е. Микроплазменная сварка / Б. Е. Патон, В. С. Гвоздецкий, Д. А. Дудко. – К. : Наук. думка, 1979. – 248 с.

83. Брехов Е. И. Экспериментальное и клиническое изучение и перспективы применения плазменных потоков / Е. И. Брехов, Н. П. Козлов, В. Ю. Ребизов // Хирургия. – 1989. – № 7. – С. 94 – 96.

84. Скобелкин О. К. Использование плазменных хирургических установок для гемостаза при операциях на печени и селезенке / О. К. Скобелкин, Е. И. Брехов, В. И. Елисеенко [и др.] // Вестн. хирургии им. И. И. Грекова. – 1988. – № 5. – С. 32 – 33.

85. Суров Н. С. Экспериментальное исследование параметров струи медицинского плазмотрона / Н. С. Суров, В. С. Митин, В. С. Волкоедов // Тр. ВНИИМТ. – М., 1987. – Вып. 4. – С. 12 – 21.

86. Электродуговые генераторы плазмы для воздействия на биологические ткани, генераторы низкотемпературной плазмы / [Н. П. Козлов, А. В. Пекшев, Ю. С. Протасов, Н. И. Суслов]// Тр. Х Всесоюз. конф. – Минск, 1986. – Ч. 2. – С. 41 – 42.

87. Применение плазменных потоков в хирургии / [Е. И. Брехов, В. Ю. Ребизов, С. И. Тартынский, В. А. Москалик]. – М. : Триада–Х, 1992. – 236 с.

88. Драновский В. И. Разработка плазменного хирургического комплекса / В. И. Драновский, М. И. Кошкин, В. Л. Джеппа [и др.] // Технологические системы. – 2000. – № 1. – С. 46 – 47.

89. Береснев А. С. Новые высоты плазменных технологий / А. С. Береснев // Деловая Смоленщина. – 2001. – № 10. – С.47 – 49.

90. Фаршанев А. В. Огнем по животу / А. В. Фаршанев // Профиль. – 2000. – № 10. – С. 59 – 61.

91. Касумьян С. А. Плазма в медицине и биологии / С. А. Касумьян, Ю. Г. Новиков, А. В. Пляшкевич // Тр. Всерос. науч.–практ. конф. «Новые технологии в хирургии». – Смоленск, 1997. – С. 22 – 23.

92. Ильхамов Ф. А. О роли углекислотного лазера и плазменных потоков в профилактике рецидива эхинококкоза печени / Ф. А. Ильхамов, Ф. В. Леонов // Хирургия. – 1997. – № 9. – С. 7.

93. Емельянова Н. Л. Влияние плазменного потока гелия на кожу собаки / Н. Л. Емельянова // Тр. Всерос. науч.–практ. конф. «Плазма и новые технологии в медицине и биологии». – Смоленск, 1997. – C. 18 – 19.

94. Куваева И. Б. Обмен веществ организма и кишечная флора / И. Б. Куваева. – М. : Медицина, 1976. – 150 с.

95. Murphy J. B. Cholecystointestinal, gastrointestinal, enterointestinal anastomosis, and approximation without sutures (original research) / J. B. Murphy // Chicago Med. Rec. – 1892. – Vol. 42, N 1. – Р. 665 – 676.

96. Murphy J. B. Intestinal approximation: its pathological histology of reunion and statistical analisis / J. B. Murphy // Cnicago Med. Rec. – 1894. – Vol. 65, N 2. – P. 650 – 663.

97. Tiede A. Prospective and controlled studies in colorectal surgery. a comparison of hand– sutured stapled rectal anastomosis. Principles and practice of surgical stapling / A. Tiede, L. Jostarndt, P. Schroder [et al.] //Chicago : Year Book. – 1987. – P. 432 – 462.

98. Engemann R. Prospective Study of Results & Complications in 304 Bioabsorbable Ring Anastomosis in the Upper and Lower Gastrointestinal Tract / R. Engemann, B. Lunstedt // Intestinal anastomosis with BAR. – Wurtzburg, Artzbuch. – 1993. – P. 23 – 28.

99. Corman M. L. Comparison of the Valtrac biofragmentable anastomosis ring with convenshional suture and stapled anastomosis in colon surgery. Results of prospective randomized clinical trial / M. L. Corman, E. D. Prager // Dis. Colon. Rectum. – 1997. – Vol. 32. – P. 183–187.

100. Klima T. Prospektive Studie Uber die Anwendung eines biofragmentierbaren kompressionstringes / T. Klima // Konzept. technischer Einsantz., Ergebnisse, wertigkeit. – Hamburg. : Opus. – 1995. – P. 61 – 63.

101. Maney E. R. Biofragmentable bowel anastomosis ring comperative efficacy stadies in dogs / E. R. Maney, T. Kats // Surgery. – 1998. – Vol. 103. – P. 56.

102. Rosati R. A new mechanical devise for circular compression anastomosis. Preliminary results of animal & clinical experimentation / R. Rosati, C. Rebuffat // An. Surg. – 1998. – Vol. 207. – P. 15 – 22.

103. Simmenroth M. Biofragmentable Kompressionanastomosis in Oberen Gastrointestinal trakt. Eine prospective Studie Inaugural Dissertation / M. Simmenroth // Chirurgische studien. – Wurzburg : Konspekt. – 1999. – P. 43 – 44.

104. Smith A. D., Bubrick M. P. Evalution of biofragmentable anastomosis ring following preoperative irradiation of the rectosigmoid in dogs / A. D. Smith, M. P. Bubrick // Dis. Colon. Rectum. – 1998. – Vol. 31. – P. 5 – 9.

105. Steinhen F. M. Stapling in surgery / F. M. Steinhen, M. M. Ravitch // Chicago :Year Book. – 1984. – P. 23 – 35.

106. Tiede A. Manuelle Nach versus Ksive Maschinennaht aus der Sicht Deutschlands / A. Tiede, N. Hamelmann // Langenbecks Arch. Chir. – 1997. – Vol. 372. – P. 105 – 112.

107. Zederfeldt H. Suturless colonic anastomosis / H. Zederfeldt, F. Siborn // Lagenbeck Arch. Chir. – 1995. – Vol. 375. – P. 181.

108. Kram H. B. Common bile dukt anastomosis using fibrin glue / H. B. Kram, T. R. Garcess, T. R. Gaser // Arch. Surg. – 1998. – Vol. 120, N 10. – P. 120 – 123.

109. Wille A. H. Laparoscopic Partial Nephrectomy in Renal Cell Cancer / A. H. Wille, M. Tyllman // J. Eur. Urology. – 2006. – Vol. 49 (Suppl. 2). – P. 337 – 342.

110. Tashiro S. New tehnique for pancreatojejunostomy using a biological adgesive / S. Tashiro, N. Murata // Brit. J. Surg. – 1996. – Vol. 74, N 5. – P. 392 – 394.

111. Pasqui U. Esperatsivo di molto specifico anastomose / U. Pasqui, L. Cedrangolo, L. Montanelli // Acta chir. Ital. – 1996. – Vol. 43, N 3. – P. 238 – 244.

112. Ingolf A. Laparoscopic Dismembered Pyeloplasty / A. Ingolf, M. Turk, W. D. Jon // J. Eur. Urology. – 2003. – Vol. 42 (Suppl. 3). – P. 268 – 273.

113. Petrelli N. The application of tissue adhesives in small bowel anastomosis / N. Petrelli, H. Cohen, L. Lineken // J. Surg. Oncol. – 1995. – Vol. 19, N 1. – P. 59 – 61.

114. Moore E. Fibrin glue as a biologic vascular patch / E. Moore, B. Barton // J. Surg. Res. – 1996. – Vol. 40, N 5. – Р. 510 – 513.

115. McCarty P. Esophagogastric anastomoses. The value fibrin glue in preventing leakage / P. McCarty, V. Trastek // J. Thorac. Cardiovasc. Surg. – 1994. – Vol. 93, N 2. – Р. 234 – 239.

116. Takeuchi H. Reduktion of adhesions with fibrin glue after laparoscopic excision of large ovarian endometriomas / H. Takeuchi, M. Awaji, M. Hashimoto // J. Am. Assoc. Gynecol. Laparosc. – 1996. – N 4. – Р. 575 – 579.

117. Lindsey W. Comparison of topic fibrin glue, fibrinogen, and thrombin in preventing seroma formation in a rat model / W. Lindsey, D. Becker, J. Hoare // Laringoscop. – 1997. – Vol. 105, N 3. – Р. 241 – 243.

118. Jones D. Sutured of fibrin – glued laparoscopic choledochojejunostomi / D. Jones, J. Brever, T. Meinenger // Surg. Endosc. – 1995. – Vol. 9, N 9. – Р. 1020 – 1027.

119. Barton B. Fibrin glue as a biologic vascular patch. A comparative study / B. Barton, E. Moore, W. H. Pearse // J. Surg. Res. – 1996. – Vol. 40, N 5. – Р. 510 – 513.

120. Kram H. B. Fibrin glue gemostasis in patient with coagulation disorbens / H. B. Kram, R. C. Nather, F. J. Statore // Arch. Surg. – 1989. – Vol. 124, N 3. – Р. 385 – 388.

121. Ghulam Muhhamad A.K. Topical application of fibrin adhesive in the rat brain: effects on different cellular elements of the wound / A. K. Ghulam Muhhamad, T. Yoshimine, M. Maruno // Neurol. Res. – 1997. – Vol. 19, N 1. – P. 84 – 88.

122. Bizzchi J. M. Use of autologacs fibrin in fascial reconstruction by total skin graft / J. M. Bizzchi // Am. Chir. Plast. Esthet. – 1994. – Vol. 39, N 1. – Р. 125 – 127.

123. Hartnet M. Cyanoacrilate glue in the repair of retinal detachment associated with posterior retinal breaks in infants & children / M. Hartnet, T. Hirose // Retina. – 1998. – Vol. 18, N 2. – Р. 125 – 129.

124. Kim J. Evaluation of tissue adhesives in closure of scleral tunnel incisions / J. Kim, S. Bassage, M. Kempski // J. Cataract. Refract. Surg. – 1995. – Vol. 21, N 3. – P. 320 – 325.

125. Koukobis T. Augmentation of meniscal repairs with cyanoacrylate glue / T. Koukobis, R. Glisson, J. Feagin // J. Biomed. Mater. Res. – 1995. – Vol. 29, N 6. – Р. 715 – 720.

126. Use of Ho : Yag Laser in the Treatment of Patients with Recurrent and Interstitial Cystitis / A. Zaitcev, P. Pushkar, V. Diyakov, I. Galchikov. – Moscow : MSMSU, 2006. – Vol. 5 (2). – P. 194.

127. Kovalenko V. S. Laser technology in medicine and medical instrumentation manufacturing / V. S. Kovalenko // Proc. III International conference on Laser Technologies in Welding and Materials Processing. – Katsiveli (Ukraine). – 2007. – P. 25.

128. Selvasekar C. R. Interim results of a randomized controlled trial (RCT) comparing green and red laser photodynamic therapy using low–dose ALA for high–grade dysplasia in Barrett’s esophagus / C. R. Selvasekar, M. R. Novelli, S. Thorpe // Gastrointest. Endosc. – 2004. – Vol. 59. – P. 252.

129. Gevers A. M. Endoscopic laser therapy for palliation of patients with distal colorectal carcinoma: analysis of factors influencing long–term outcome / A. M. Gevers, E. Makren, M. Hiele // Gastrointest. Endosc. – 2000. – Vol. 51, N 5. – P. 580 – 585.

130. Dye C. Holmium laser–assisted mucosectomy (HLAM) (abstract) / C. Dye, T. Kinney, K. Chi // Gastrointest. Endosc. – 2004. – Vol. 59: AB90.

131. Selvasekar C. R. Interim results of a randomized controlled trial (RCT) comparing green and red laser photodynamic therapy using low–dose ALA for high–grade dysplasia in Barrett’s esophagus (abstract) / C. R. Selvasekar, M. R. Novelli, S. Thorpe // Gastrointest. Endosc. – 2004. – Vol. 59. – P. 252.

132. Walwiener D. Carbon dioxide laser tissue welding: an alternative technique for tubal anastomosis / D. Walwiener, A. Meyer, G. Bastert // J. Obstert. Gynecol. – 1999. – Vol. 58, N 6. – Р. 45 – 54.

133. Gurpinar T. Laser–welded uretral anastomoses: experimental studies with three technigues / T. Gurpinar, S. Gurer, M. W. Kattan // Tech. Urol. – 1998. – Vol. 24, N 2. – Р. 223 – 240.

134. Poppas D. P., Massicote J. M., Stewart R. B. Human albumin solder supplemented with TGF–beta 1 accelerates healing following laser welded wound closure / D. P. Poppas, J. M. Massicote, R. B. Stewart // Laser Surg. Med. – 1996. – Vol. 19, N 3. – Р. 335 – 368.

135. Zuev V. M. Efficacy of endometrial ablation in treatment of endometrial hyperplasia / V. M. Zuev, A. A. Bahvalova, A. I. Ischenko [et al.] // Proc. 7th Congr. of the Europ. Society for Gynaecolog. endoscopy. – Bern (Switzerland), 1998. – P.8.

136. Efficacy of Ho–YaG Laser for the treatment of peritoneal endometriosis / [V. M. Zuev, G. G. Gracheva, A. I. Ischenko, I. P. Baburina] // Proc. 7th Congr. of the Europ. Society for Gynaecolog. endoscopy. – Bern (Switzerland), 1998. – P. 14.

137. Poppas D. P. Temperature controlled laser photo–coagulation of soft tissue: in vivo evaluation using a tissue welding model / D. P. Poppas, R. B. Stewart, J. M. Massicote // Lasers Surg. Med. – 1995. – Vol. 18, N 4. – Р. 335 – 344.

138. Tang J. Morphologic changes in collagen fibers after 830 mm diode laser welding / J. Tang, G. Godlewski, S. Rouy // J. Surg. res. – 1998. – Vol. 86, N 4. – Р. 392 – 394.

139. Jennings S. High–frequensy electrosurgery using the microcomputer–controlled Erbe ICC 350 unit / S. Jennings, L. Karafin, D. Rukstalis // J. Endourol. – 1998. – Vol. 12, N 1. – P. 67 – 69.

140. Zuev V. M. Transvaginal US–controlled ovarian laser Drilling: new approach to surgical treatment of anovulatory clomiphene–citrate–resistant females with PCOS / V. M. Zuev, A. Y. Tcheremnykh, A. D. Lipman [et al.] // Proc. 9th Annual Congr. of the Europ. Society for gynecolog. endoscopy “Gynaecological Endoscopy” – Paris (France), 2000. – Vol. 3 (Suppl. 1). – P. 616.

141. Krahn H. P. Holmium laser transurethral resection of the prostate (TURP) for behign prostatic hyperplasia (BPH) / H. P. Krahn // J. Urol. – 1997. – Vol. 157 (Suppl. 40). – P. 520.

142. Kirch A. J. Laser soldering technique for suturless uretral surgery / A. J. Kirch, D. A. Canning, S. A. Zderric // Laser Surg. Med. – 1998. – Vol. 22, N 8. – P. 54 – 59.

143. The Holmium Yag laser in the transurethral resection of prostate / A. Le Duc, M. Anidjar, P. Teillac, F. Desgrandchamps // Br. J. Urology. – 1997. – Vol. 80 (Suppl. 2). – P. 242.

144. Kukreja L. M. Nd:YAG Laser might be suitable means for female sterilization / L. M. Kukreja // Laser Surg. Med. – 1999. – Vol. 57, N 2. – P. 34 – 37.

145. Chinpairoj S. A comparison of monopolar electrosurgery to a new multipolar electrosurgical system in a rat model / S. Chinpairoj, M. D. Feldman, J. C. Saunders // Laryngoscope. – 2001. – Vol. 111 (Suppl. 213). – P.7.

146. Barry K. J. The effect of radiofrequensy–generated thermal energy on the mechanical & histologic characteristics of the arterial wall in vivo / K. J. Barry, J. Kaplan, R.G. Connoly // J. Biomed. – 1999. – Vol. 58, N 5. – P. 12 – 15.

147. David A.A. Electrosurgical university / A. A. David // Surg. – 1999. – Vol. 78, N 6. – P. 56 – 63.

148. Friedman M. Radiofrequency tonsil reduction: safety, morbidity, and efficacy / M. Friedman, P. LoSavio, H. Ibrahim // Laryngoscope. – 2003. – Vol. 113 (Suppl. 882). – P. 7.

149. Shinhar S. Harmonic scalpel tonsillectomy versus hot electrocautery and cold dissection: an objective comparison / S. Shinhar, B. M. Scotch, W. Belenky // Eur. Nose Throat J. – 2004. – Vol. 83 (Suppl. 712). – P. 5.

150. Noon A. P. Increased post–operative haemorrhage seen in adult coblation tonsillectomy / A. P. Noon, S. Hargreaves // J. Laryngol. Otol. – 2003. – Vol. 117 (Suppl. 704). – P. 6.

151. Stoker K. E. Pediatric total tonsillectomy using coblation compared to conventional electrosurgery: a prospective, controlled single–blind study / K. E. Stoker, D. M. Don, D.R. Kang // Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2004. – Vol. 130 (Suppl. 666). – P. 75.

152. Tam W. C. Delivery of radiofrequency energy to the lower oesophageal sphincter and gastric cardia inhibits transient lower oesophageal sphincter relaxations and gastro–oesophageal reflux in patients with reflux disease / W. C. Tam, M. N. Schoeman, Q. Zhang // Gut. – 2003. – Vol. 52. – P. 479 – 485.

153. Haringsma J. Effect of radiofrequency energy therapy on reflux mechanisms and vagus nerve function in patients with GERD [abstract] / J. Haringsma, A. M. Masclee, C. de Jong // Gastroenterology. – 2004. – Vol. 126: A330.

154. Harrison J. D. Artery weld strength after bipolar electrocoagulation is affected by electrolyte solutions around the artery / J. D. Harrison, D. L. Morris // Arch. Surg. – 1999. – Vol. 102, N 9. – Р. 78 – 99.

155. Mc Kernan J. B. New Application of bipolar coagulation in laparoscopic surgery / J. B. Mc Kernan, A. Stuto, J. K. Champion // Eur. Surg. Res. – 1999. – Vol. 34, N 10. – Р. 65 – 69.

156. Caffee H. H. Bipolar coagulation in laparoscopic surgery / H. H. Caffee, D. Ward // Mater. Res. – 1999. – Vol. 32, N 12. – Р. 44 – 48.

157. Akural E. L. Post–tonsillectomy pain: a prospective, randomised and double–blinded study to compare an ultrasonically activated scalpel technique with the blunt dissection tech nique / E. L. Akural, P. T. Koivunen, H. Teppo // Anaesthesia. – 2001. – Vol. 56 (Suppl.1045). – P. 50.

158. Powell C. V. Determining the minimum clinically significant difference in visual analog pain score for children / C. V. Powell, A. M. Kelly, A. Williams // An. Emerg. Med. – 2001. – Vol. 37 (Suppl. 28). – P. 31.

159. Collison P. J. Harmonic scalpel versus conventional tonsillectomy: a double–blind clinical trial / P. J. Collison, R. Weiner // Eur. Nose Throat. J. – 2004. – Vol. 83 (Suppl. 707). – P. 10.

160. McClusky D. A. Radiofrequency energy delivery to the lower esophageal sphincter in patients with recurrent reflux after antireflux surgery: can redo surgery be avoided. [abstract] / D. A. McClusky, L. Khaitan, V. A. Swafford // Gastroenterology. – 2004. – Vol. 126: A798.

161. Pereiera–Lima J. High power setting argon plasma coagulation for the eradication of Barrets esophagus / J. Pereiera–Lima, J. V. Busnello, C. Saul [et al.] // Am. J. Gastroenterology. – 2000. – Vol. 95. – P. 1661 – 1668.

162. Schulz H. Ablation of Barrets epitelium bu endoscopic argon plasma coagulation in combination with high–dose omeprazole / H. Schulz, S. Miehlke, D. Antos [et al.] // Gastrointestinal. Endoscopy. – 2000. – Vol. 51. – P. 659 – 663.

163. Morino M. Endoscopic ablation of Barrett’s esophagus using argon plasma coagulation (APC) following surgical laparoscopic fundoplication / M. Morino, F. Rebechi, C. Giaccone // Surg. Endosc. – 2003. – Vol. 17. – P. 539 – 542.

164. Basu K. K. Efficacy and one year follow up of argon plasma coagulation therapy for ablation of Barrett’s esophagus: factors determining persistence and recurrence of Barrett’s epithelium / K. K. Basu, B. Pick, R. Bale // Gut. 2002. – Vol. 51. – P. 776 – 780.

165. Attwood A. E. Argon plasma coagulation as therapy for high–grade dysplasia in Barrett’s esophagus / A. E. Attwood, C. J. Lewis, S. Caplan // Clin. Gastroenterol. Hepatol. – 2003. – Vol. 1. – P. 258 – 263.

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html