Родінцев Андрій Борисович. Технологія реставрації керамічних великорозмірних елементів облицювання фасадів багатоповерхових будинків. : Дис... канд. наук: 05.23.08 – 2002

Родіонцев А. Б. Технологія реставрації керамічних великорозмірних елементів облицювання фасадів багатоповерхових будинків. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за фахом 0.5 23. 08 – технологія промислового і цивільного будівництва, - Київський національний університет будівництва і архітектури, Київ, 2001. Дисертаційна робота містить теоретичні положення та практичні рекомендації з технології реставрації керамічних великорозмірних елементів облицювання фасадів багатоповерхових будинків. Методика вибору організаційно-технологічних рішень заснована на: формуванні варіантів структур комплексного технологічного процесу; поетапному відбору раціональних структурних елементів процесу відновлення облицювання фасадів; виявленні раціональних меж застосування технологічних рішень у залежності від параметрів полів фасадів, що пошкоджені. Розроблені практичні рекомендації з виконання технологічних процесів: обстеження облицювання фасадів; виготовлення та використання складових полімерних розчинів; виробництва керамічних елементів облицювання; заміни та відновлення керамічних великорозмірних плит і фігурних елементів, що пошкоджені. Надані рекомендації стосовно експлуатації засобів риштувань з використанням оснащення альпіністів. Основні положення дисертації надійшли до державних будівельних норм України. Нові раціональні технологічні рішення впровадженні у виробництво з одержанням економічного ефекту..

У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення конкретної науково-практичної задачі, що виявляється в розробці раціональних технологічних рішень по ремонту великорозмірних керамічних елементів облицювання фасадів будинків і обґрунтування системного підходу до комплексного рішення відновлення керамічного облицювання. - Аналіз досвіду облицювання і руйнування фасадів багатоповерхових будинків великорозмірними керамічними елементами показав, що через 20-30 років їх експлуатації 5-15 відсотків облицювання підтверджені руйнуванню і стають небезпечними для населення. Особливо це набирає масового явища для будинків побудованих в 50-60 роках. Для подальшої нормальної їх експлуатації потрібне термінове їх відновлення, основу якої визначає технологія реставрації керамічних великорозмірних плит і фігурних елементів облицювання фасадів багатоповерхових будинків, що і визначило актуальність виконаних досліджень. - В роботі виявлені основні види дефектів, які стали наслідком дії багатьох факторів кліматичного, біологічного, механічного, конструктивного та іншого характеру, встановлені причини руйнування поверхонь облицювання фасадів і запропонована удосконалена технологія їх відновлення. - До основних напрямків удосконалення технології реставрації керамічних великорозмірних елементів облицювання фасадів багатоповерхових будинків належать: наявність багатоваріантності організаційно-технологічних рішень виконання відновлювальних робіт; прийняття за одиницю пошкодженої поверхні фасаду окремого поля, для якого виявлені конструктивні й просторові параметри, що впливають на вибір технологічних рішень реставрації, а сукупність полів представлено вертикальними смугами фасадів, ширина яких залежить від параметрів робочих місць і засобів риштувань; відбір із сукупності тих факторів, що мають найбільший вплив на параметри технологічних процесів і проведення їх досліджень (відхилення площі полів від стандартної величини у 5 м2 , кількість плит на одному квадратному метрі дефектного поля, фактор стиснення робочого місця); встановлення бази нормативних даних витрат праці, яка дозволила здійснити синтез технологічних рішень і сформувати варіанти для визначення раціональних технологій; моделювання технологічних рішень реставрації облицювання фасадів та визначення меж їх раціонального використання в залежності від схем організації процесів і впливу різних факторів. Обґрунтування методу “імітації” заміни плоских керамічних плит штукатуркою, визначення раціональних режимів виконання окремих операцій і процесів. - На основі розроблених напрямків удосконалення технології, запропонована методика формування раціональних організаційно-технологічних рішень, яка передбачає практичні рекомендації по обстеженню фасадів, вибір раціональних рішень стосовно засобів риштувань, вибір режимів виготовлення розчинів і керамічних виробів, а також формування раціональних технологічних рішень реставрації облицювання і визначення основних техніко-економічних показників для оцінки прийнятих рішень. - Обґрунтовані межі раціонального використання риштувань в залежності від висоти будинків і коефіцієнту насиченості фасадів полями, що пошкоджені. Удосконалено оснащення альпіністів для проведення реставраційних робіт і визначені параметри, при яких воно є найефективнішим. - Створені на підставі розроблених і впроваджених технологічних карт і проведених досліджень організаційно-технологічні правила і інструкція, основні положення яких надійшли до нормативних документів. - Запропоновані технологічні рішення, а особливо метод “імітації” і використання риштування на підставі оснащення альпіністів, які впроваджені в практику будівельного виробництва, дозволили скоротити термін виконання реставрації облицювання на 19-26%, зменшити трудомісткість робіт до 30% і одержати річний економічний ефект у розмірі 83952 грн. на одну бригаду робітників..