Губа Людмила Миколаївна. Товарознавча оцінка багатошарових матеріалів на основі спилку із використанням відходів шкіряної промисловості : дис... канд. техн. наук: 05.19.08 / Полтавський ун-т споживчої кооперації України. — Полтава, 2006. — 184арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 125-142.

Губа Л.М. Товарознавча оцінка багатошарових матеріалів на основі спилку із використанням відходів шкіряної промисловості. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.19.08 – товарознавство промислових товарів. – Київський національний торговельно-економічний університет, Київ, 2006. Дисертацію присвячено дослідженню споживних властивостей нових багатошарових матеріалів на основі спилку, для розробки яких використано сучасний підхід – оздоблення водною полімерною композицією із застосуванням відходів шкіряної промисловості та ресурсо- і енергозберігаючої технології. Багатошарові матеріали одержують нанесенням на спилок оздоблювальної композиції, яка містить суміш акрилової емульсії та поліуретанової дисперсії, наповнену шкіряним порошком, використаним у складі пігментного концентрату. Встановлено, що властивості пігментного концентрату та оздоблювальної композиції залежать від вмісту їх складових. Досліджено властивості пігментного концентрату та колагенвмісної акрилуретанової композиції. Встановлено оптимальне співвідношення компонентів у складі пігментного концентрату та полімерної композиції методом багатокритеріальної оптимізації та апроксимації одержаних експериментальних даних. Проведено комплексну товарознавчу оцінку багатошарових матеріалів на основі спилку, оздобленого розробленим колагенвмісним акрилуретановим покриттям. Результати досліджень підтверджують, що нові багатошарові матеріали мають підвищені споживні властивості порівняно із матеріалами традиційного оздоблення..

- На підставі комплексних товарознавчих досліджень теоретично обґрунтовано та експериментально підтверджено можливість вирішення проблеми формування необхідного комплексу споживних властивостей маломіцного спилку шляхом перетворення його у багатошаровий матеріал нанесенням колагенвмісного акрилуретанового покриття. - Розроблено склад пігментного концентрату з використанням шкіряного порошку, алкілкарбиксиетаноламіну, полівінілового спирту (10 %-ого), води у співвідношенні 15:3:7:75 і акрилуретанової покривної композиції для отримання багатошарових матеріалів. - Проведені дослідження засвідчили, що наповнення полімерних матеріалів колагенвмісним пігментним концентратом в межах 15 % є оптимальним і дозволяє підвищити міцність акрилових та поліуретанових плівок і одержати рівномірно забарвлене покриття. Результати досліджень мають важливе товарознавче значення під час вибору різних композицій для створення матеріалів із заданими споживними властивостями. - З метою розширення асортименту багатошарових матеріалів та галузей застосування маломіцного спилку розроблено новий спосіб оздоблювання спилку колагенвмісним акрилуретановим покриттям, який дозволяє скоротити процес оздоблення та в два рази зменшити витрати покривної композиції і водночас отримати якісне полімерне покриття, а також знизити екологічне навантаження на навколишнє середовище. Вміст шкіряного порошку в оздоблювальній композиції забезпечує формування об’ємного покриття вже за дві стадії нанесення композиції, а структура спилку сприяє виключенню процесу ґрунтування. - Встановлено, що одержані багатошарові матеріали мають високу стійкість до мокрого тертя, яка становить 430–450 об., стійкість до багаторазового згинання – 77–79 тис. об., стійкість забарвлення до сухого та мокрого тертя – 4 бали, адгезію – 490–540 Н/м. Досліджувані матеріали мають об’ємне рівномірно забарвлене покриття та характеризуються підвищеними показниками міцності та гігієнічності. - На основі експертного опитування визначено номенклатуру показників споживних властивостей оздобленого спилку та коефіцієнти їх вагомостей. Здійснено порівняльну комплексну оцінку якості спилку із шкур свинячих та ВРХ із колагенвмісним акрилуретановим покриттям, а також контрольних варіантів. В результаті порівняння встановлено перевагу спилку, оздобленого розробленою композицією, для яких комплексний показник якості становить 0,75 та відповідає оцінці “добре”. - Соціальна значущість роботи полягає в розширенні асортименту натуральних багатошарових матеріалів вітчизняного виробництва з метою більш повного задоволення потреб споживачів; одержанні шкір із спилку з поліпшеними показниками якості; зменшенні забрудненості навколишнього середовища за рахунок утилізації відходів промисловості – шкіряного порошку; підвищенні безпеки виробництва та експлуатації оздобленого спилку за рахунок використання водних дисперсій полімерів; одержанні необхідної наукової інформації. Економічний ефект від впровадження у виробництво на ЗАТ “Чинбар” спилку із колагенвмісним акрилуретановим покриттям становить 682,44 грн. на 100 м2. Загальна економічна ефективність при річній потужності 36000 м2 багатошарового матеріалу становить загальну економію 245678грн..