Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

- Министерство образования и науки Украины

- Харьковский национальный университет

- городского хозяйства имени А. Н. бекетова

- На правах рукописи

- ДХАРБ АХМЕД АБДУЛСАХИБ АБДУЛАМИР

- УДК 691.22:006.354

- ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ГОРОДСКОГО ЖИЛОГО ФОНДА 
И ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ НА ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Специальность: 05.23.08 – технология и организация промышленного

и гражданского строительства

- Диссертация

на соискание ученой степени кандидата технических наук

- Научный руководитель

доктор технических наук, профессор Торкатюк Владимир Иванович

- Харьков – 2013

- СОДЕРЖАНИЕ

- Введение	4

- 1. Современное состояние вопроса и постановка задач исследований	12

- 1.1. Генезис и эволюция цветовых и конструктивных решений фасадов в формировании городской среды	12

- 1.2. Проблемы долговечности фасадов городского жилого фонда	23

- 1.3. Анализ современного уровня технологии восстановления фасадов и постановка задач исследования	32

- Выводы	50

- 2. Исследование технического состояния фасадов, применяемых материалов и организационно-технологических решений восстановительных фасадных работ	51

- 2.1. Исследование технического состояния фасадов жилых зданий	51

- 2.2. Анализ основных материалов и изделий для восстановительных фасадных работ	67

- 2.3. Анализ организационно-технологических решений, применяемых при восстановлении фасадов	84

- 2.4. Исследование факторов, влияющих на технологичность производства восстановительных фасадных работ	105

- 2.5. Исследование особенностей изготовления составов фасадных красок на керамических пигментах и силикатном связующем	124

- Выводы	136

- 3. Экспериментальные исследования основных эксплуатационных параметров фасадных составов на керамических пигментах	137

- 3.1. Экспериментальные исследования предлагаемых фасадных составов для восстановительных работ	137

- 3.2. Исследование устойчивости окрашенной поверхности к атмосферным осадкам	152

- 3.3. Исследование свойств адгезии окрашенного слоя краски к бетонной поверхности	158

- 3.4. Определение укрывистости краски на окрашиваемой поверхности и времени высыхания	162

- 3.5. Исследование морозостойкости нанесенного слоя фасадной краски	163

- 3.6. Разлив и установление способности краски удерживаться на окрашиваемой поверхности	164

- 3.7. Исследование дисперсности помола порошка наполнителя	166

- 3.8. Исследование нанесенного слоя краски на предмет шлифования	167

- Выводы	167

- 4. Организационно-технологические решения по повышению эффективности процессов восстановительных фасадных работ	169

- 4.1. Решения по составу оборудования для приготовления пигментов	169

- 4.2. Организационно-технологические решения применения средств комплексной механизации и роботизации восстановительных фасадных работ городского жилого фонда	175

- 4.3. Методика оптимизации выбора средств комплексной механизации и роботизации технологических процессов восстановления фасадов	197

- 4.4. Экономическая эффективность разработанных решений	204

- Выводы	210

- Общие выводы	211

- Список использованных источников	214

- Приложения	231

- ВВЕДЕНИЕ

- Актуальность темы исследований.

Носителями историко-архитектурной и колористической информации города являются фасады зданий. Они формируют конструкционные и эстетические функции здания, создавая гармоничную городскую среду, оказывают благоприятное визуальное воздействие на человека.

Большое значение имеют эстетические характеристики фасадных поверхностей, зависящие от колористических возможностей красочных материалов. Поэтому красочные материалы традиционно активно используются для отделки в фасадных системах эксплуатируемых и новых жилых зданий. Фасадные красочные покрытия выполняют не только эстетические функции, но и функции защиты зданий от интенсивного воздействия городской среды, особенно обострившегося в последнее время.

По причине этих воздействий окрашенные фасадные поверхности быстро теряют свои функции эстетики и защиты, не соответствуя запроектированным срокам эксплуатации.

Сильные загрязнения поверхностей фасадов, деструкция красочного слоя и подложки ведет к увлажнению стен, снижению их теплозащитных характеристик. При появлении избыточной влаги и нарушении тепловлажностного режима ограждающих конструкций внутри помещений возрастает опасность биохимической коррозии отделочных материалов стен внутренних помещений.

Тенденции в статистике обследований эксплуатируемых фасадов вновь построенных зданий показывают также, что около 25 % окрашенных фасадов крупных украинских городов в условиях городской среды имеют отказы уже в первые два года эксплуатации. По-видимому, это связано с появлением латентно влияющих факторов и малой изученностью механизмов коррозионных и иных повреждений окрашенных фасадов. При этом, ситуация осложняется невозможностью комплексного адекватного воспроизведения механизмов взаимодействия реальной среды и фасадных поверхностей в лабораторных условиях по причине их сложности и отсутствия свойств перманентности. Существующая несистемность в применяемых сегодня методах восстановления фасадов предопределяет актуальность темы исследований.

Интенсивное жилищное строительство 60-80-х гг. XX в. сыграли позитивную роль в решении социальных и градостроительных задач тех лет. Однако, сегодня сегмент многоэтажной панельной застройки требует проведения комплексных восстановительных фасадных работ, в т.ч., с учетом повышения теплозащитных свойств зданий. Основными предпосылками этого являются:

- монотонность колористики фасадов типовых зданий;

- физический износ зданий периода начала типовой застройки;

- несоответствие теплозащитных свойств зданий сегодняшним нормативам;

- высокие эксплуатационные затраты на проведение технического обслуживания и эпизодических ремонтов.

Вместе с этим, основная доля городского жилого фонда имеет достаточные показатели общей надежности, что подтверждает перспективы его эксплуатации и актуальность исследований любых видов восстановительных работ.

Таким образом, актуальность темы диссертации определяется, с одной стороны, объективной потребностью повышения качества, архитектурной выразительности и декоративных свойств фасадных покрытий, а с другой стороны, повышением эксплуатационной надежности существующих фасадов зданий.

Эти проблемы не могут быть решены без разработки новых организационно-технологических решений восстановления большеформатных плоскостей существующих зданий и применения высокоэффективных средств комплексной механизации и автоматизации восстановительных процессов.

В исследование проблем реновации городского жилого фонда внесли вклад многие украинские и зарубежные ученые. Среди наиболее известных исследователей Украины и стран СНГ в аспектах реконструкции и восстановления жилых зданий В. К. Алексеев 2, В. И. Бабушкин 12, В. Н. Белоусов 15, С. Н. Булгаков 20, Д. Ф. Гончаренко 130, А. Д. Есипенко 53, А. В. Ефимов 54-56, М. С. Золотов 58, Т. С. Кравчуновская 71, А. М. Ливинский 75-80, В. И. Логанина 84, 85, Т. Г. Маклакова 86, А. И. Менейлюк 88, Л. П. Орентлихер 90-92, А. Ф. Осипов 93, А. Г. Ройтман 104, В. В. Савйовский 109, В. І. Торкатюк 122-125, Г. Г. Фаренюк 127, И. А. Физдель 129, А. Л. Шагин 130, В. Т. Шаленный 131, К. А. Шрейбер 133, А. Д. Яковлев 138, 139 и др.

Необходимо отметить, что вопросы восстановления фасадов решались разобщенно, в двух непересекающихся направлениях  материаловедении и технологии выполнения работ. Такой подход не давал возможности решить существующие проблемы комплексно, что отрицательно сказывалось на эффективности процессов восстановления фасадов. Такое положение дел и предопределило выбор темы диссертационного исследования.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Научные исследования, изложенные в диссертации, выполнены в соответствии с Законом Украины «Об общегосударственной программе реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства на 2004-2010 гг.». Они выполнялись в рамках научных направлений работы кафедры «Экономика строительства» Харьковской национальной академии городского хозяйства, в соответствии с программой научной работы Харьковского национального университета городского хозяйства с Харьковским горисполкомом и Харьковской областной администрацией по программам научных исследований: «Программа развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Харькова на 2003-2010 гг.» (номер государственной регистрации 0103U001133); «Программа развития и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Харьковской области» (номер государственной регистрации 0103U004051); госбюджетной научно-исследовательской работы по заказу Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины «Проведение научного исследования реформирования жилищно-коммунальной сферы, путей ее инновационного развития и организационных форм функционирования» (номер государственной регистрации 0105U008362). В рамках этих работ автором исследованы основные положения по выбору рациональных вариантов продления жизненного цикла городского жилого фонда и его элементов на основе совершенствования технологии восстановительных фасадных работ.

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является совершенствование технологии восстановительных фасадных работ, способствующих продлению жизненного цикла объектов городского жилого фонда и его элементов.

Для достижения целей исследования были поставлены следующие задачи:

- проанализировать и обобщить методические подходы, конструктивные и организационно-технологические решения, изучить нормативную базу и результаты исследований в области производства восстановительных фасадных работ;

- исследовать, систематизировать и определить влияние дестабилизирующих факторов, отображающих специфические особенности выполнения восстановительных фасадных работ, которые влияют на долговечность фасадных покрытий зданий;

- исследовать свойства сырьевых материалов для получения керамических порошков-пигментов и наполнителей фасадных красок;

- выполнить комплексные экспериментальные исследования предлагаемых фасадных покрытий на адгезию, ударопрочность, пористость, морозостойкость, цветостойкость и долговечность;

- исследовать параметры надежности при выборе оптимальных комплектов средств комплексной механизации и роботизации отделочных работ при восстановлении фасадов зданий;

- разработать организационно-технологические решения, повышающие долговечность фасадных покрытий зданий и снижающие материальные и трудовые затраты.

Объектом диссертационного исследования является технологический процесс восстановления фасадов городского жилого фонда.

Предметом диссертационного исследования являются организационно-технологические параметры процесса выполнения работ по восстановлению фасадов зданий.

Методы исследований. Для обоснования актуальности, формулирования цели и задач исследования применен метод анализа и обобщения. Основные конструктивные решения восстановления фасадов зданий и условий выполнения работ определены методом статистического анализа. Связь между условиями восстановления фасадов и параметрами организационно-технологических решений выявлена методом математического моделирования. Для определения степени обоснованности принятых научных положений, выводов и рекомендаций путем практического использования в строительных, проектных, инвестиционных организациях принят метод экспериментальных исследований. В диссертации для решения отдельных задач использованы теория вероятности и теория надежности в области материаловедения, а также экспериментальные методы планирования.

- Научная новизна полученных результатов:

- впервые установлены закономерности влияния организационно-технологических факторов через коэффициент технологичности фасада на показатели производительности средств механизации и удельных приведенных затрат, на основании чего предложена методика количественной оценки степени влияния каждого из исследованных факторов, учитывающих специфику восстановительных фасадных работ;

- усовершенствован методический подход к оценке параметров надежности при выборе оптимальных комплектов средств комплексной механизации и роботизации восстановительных фасадных работ, что составило основу разработанной методики оптимизации выбора средств комплексной механизации при восстановлении фасадов жилых зданий;

- получил дальнейшее развитие метод обоснования уровня технологичности восстанавливаемых фасадов при разработке организационно-технологических решений, повышающих эксплуатационную долговечность объектов городского жилого фонда.

- Практическая значимость полученных результатов:

- разработаны и внедрены технические, технологические и организационные решения, которые позволяют осуществлять восстановление фасадов зданий, получать керамические порошки-пигменты, создавать на их основе фасадные краски, обеспечивающие при нанесении их на фасады образование покрытий с необходимыми физико-механическими и эстетическими свойствами, которые обеспечивают надежность их эксплуатации;

- научные разработки использованы при внедрении организационно-технологических схем оптимизации применения средств комплексной механизации производства восстановительных фасадных работ.

Полученные в диссертационной работе результаты внедрены в производственных условиях на объектах ПНТК «Модернизация и развитие» (акт № 1 от 17 августа 2012 г.), НПБФ «Дедал» (акт № 2 от 24 августа 2012 г.), ООО НПП «Академия» (акт № 3 от 27 августа 2012 г.).

Личный вклад автора в научных трудах, опубликованных самостоятельно и в соавторстве, состоит в: выявлении специфических особенностей процессов восстановления фасадов зданий городского жилого фонда, которые влияют на выбор организационно-технологических решений и в систематизации факторов и параметров, влияющих на показатели долговечности фасадных систем; исследовании влияния дестабилизирующих факторов, которые могут быть определены на предпроектной стадии, на долговечность эксплуатируемых фасадов; разработке методики количественной оценки степени влияния исследованных факторов на показатели эффективности восстановительных работ с учетом их специфики; разработке методики оптимизации выбора средств комплексной механизации восстановительных фасадных работ.

Апробация результатов диссертации. Основные положения диссертации были доложены и положительно оценены на различных научно-теоретических и научно-практических конференциях и семинарах: на 1–4-й Международных научно-практических конференциях «Проблемы, перспективы и нормативно-правовое обеспечение энерго-, ресурсосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве» (Алушта, АР Крым, 2009-2011 гг.); Международной научно-практической конференции «Современные проблемы и пути развития инновационных процессов строительной отрасли» (Харьков, 21-22 октября 2009 г.); Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Синергетичні аспекти формування економічних параметрів будівельних структур в умовах ринку» (Харків, 01 ноября – 01 декабря 2011 г.); ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку» (Харьков, 24-26 апреля 
2012 г.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасна економічна наука: теорія і практика» (Полтава, 15-16 ноября 2012 г.).

Публикации. Основные положения и результаты диссертационной работы опубликованы в 14 научных публикациях (в том числе  6 без соавторов), из них 8 публикаций в специализированных научных изданиях; 6 тезисов в материалах научных конференций общим объемом 4,52 печатных листов, из которых автору лично принадлежит 2,17 печатных листа.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, выводов, списка использованных источников и приложений. Работа изложена на 213 страницах основного текста, содержит 70 рисунков, 23 таблицы и список использованных источников из 155 наименований.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

На основе выполненных исследований, изложенных в диссертации, сформулированы и обоснованы научные предложения, совокупность которых можно квалифицировать как теоретическое обобщение и новое решение актуальной научно-прикладной задачи совершенствования технологии восстановительных фасадных работ, способствующих продлению жизненного цикла объектов городского жилого фонда и его элементов.

- Анализ украинского и зарубежного опыта конструктивных и организационно-технологических решений производства восстановительных фасадных работ зданий выявил стойкую тенденцию повышения сложности проектных и производственных решений, необходимость совершенствования организационно-технологического обоснования в проблемном поле создания и функционирования надежных фасадных систем.

- Подтверждена рабочая гипотеза о возможности создания высококачественных красок и декоративных составов для восстановления фасадов зданий, основными разработанными компонентами которых являются керамические порошки-пигменты и силикатное связующее.

- Осуществлена оптимизация рецептур наполнителей, пигментов и других ингредиентов в составе фасадных красок и декоративных отделочных составов. Подобраны специальные добавки в состав фасадных красок для обеспечения требуемой технологичности и высоких эксплуатационных характеристик отделочных покрытий фасадов.

- Выполненные комплексные экспериментальные исследования покрытий на адгезию, ударопрочность, пористость, морозостойкость, цветостойкость и долговечность  показали высокие эксплуатационные свойства покрытий, что является основой для организации производства фасадных красок и декоративных отделочных составов на керамических порошках-пигментах и внедрения предлагаемой технологии их нанесения.

- Выявлена система определяющих организационно-технологических факторов, отображающих специфические особенности производства восстановительных фасадных работ и влияющих на долговечность эксплуатации фасадного покрытия.

- Установлено, что снижение затрат труда рабочих обеспечивается повышением уровня взаимной приспособленности средств механизации и элементов фасадов при формировании восстанавливаемых плоскостей фасадов; уровень такой приспособленности определяется минимально допустимой величиной предельных отклонений элементов фасадов от проектных состояний конструктивных элементов зданий.

- Подготовлены предложения по организации производства фасадных составов на керамических пигментах, подобрано необходимое технологическое оборудование, разработана схема его компоновки, разработаны предложения по составу средств комплексной механизации и роботизации для производства отделочных работ при восстановлении фасадов.

- Анализ эффективности предлагаемых организационно-технологических решений восстановления фасадов зданий в зависимости от величины ручного труда и производительности технических средств осуществлен по математическому выражению, в котором трудозатраты и производительность представляются в дифференцированном виде и являются аргументом, а приведенные затраты  функцией.

- Получены расчетные зависимости для оценки параметров надежности при выборе оптимальных комплектов средств комплексной механизации и роботизации отделочных работ при восстановлении фасадов зданий. В результате исследований установлено, что выбор величины уровня надежности должен устанавливаться на основании обеспечения принципов максимальной эффективности и максимальной безопасности ведения работ по восстановлению фасадов.

- Выполненные в диссертационной работе исследования позволяют создать теоретические основы построения многоуровневых структурных моделей и средств системного моделирования организационно-технологических, технических и экономических решений, направленных на повышение эффективности процессов восстановления фасадов зданий городского жилого фонда.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Айрапетов Д. П. Архитектурное материаловедение / Д. П. Айрапетов.  М.: Стройиздат, 1983.  310 с.

- Алексеев В. К. Дефекты несущих конструкций зданий, сооружений и способы их устранения / В. К. Алексеев, Б. Т. Гроздов, В. А. Тарасов.  М.: Минобороны, 1982.  178 с.

- Алимов О. Д. Гидрофицированные тяжелонагруженные манипуляторы с исполнительными органами импульсного действия для механизации ручного труда в горной и строительной промышленности / О. Д. Алимов // В кн.: Тезисы докладов ІІ Всесоюзного совещания по робототехническим системам. – Минск, 1981. – С. 13-14.

- Андрющенко Е. А. Светостойкость лакокрасочных покрытий / Е. А. Андрющенко.  М.: Химия, 1986.  192 с.

- Атаева С. А. Объемная и поверхностная гидрофобизация кремнийорганическими соединениями наружных стен из керамзитобетона: автореф. дис. на соискание научной степени канд. техн. наук: спец. 05.23.05 –строительные материалы и изделия.  М.: МИСИ им. В. В. Куйбышева, 1997. – 23 с.

- Атмосферостойкие лакокрасочные покрытия и прогнозирование сроков их службы.  М.: МДНПТ, 1982.  133 с.

- Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер. Исследование устойчивости окрашенной поверхности фасадов зданий к атмосферному воздействию / Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія.  Х.: НТУ «ХПІ».  2012.  № 59 (965).  С. 156-162.

- Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер. Совершенствование технологии отделочных работ при продлении жизненного цикла городского жилого фонда / Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Серія: Технічні науки та архітектура.  К.: Техніка.  2013.  Вип. 107.  С. 161-167.

- Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер. Анализ технологических особенностей и эффективности процесса окраски фасадов зданий / Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХНУБА, ХОТВ АБУ, 2013.  Вип. 71.  С. 478-487.

- Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер. Механізм розвитку будівельного підприємства, що здійснює фарбування фасадів / Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали між нар. наук.-практ. конф., Харків, 28-29 березня.  Х.: ХНАМГ, 2013.  С. 111-113.

- Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер. Джерела фінансового забезпечення організаційно-технологічних рішень процесу оздоблювальних робіт / Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту.  Х.: УДАЗТ, 2013.  Вип. 136.  С. 222-227.

- Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер. Фінансове забезпечення організаційно-технологічних рішень для оздоблювальних робіт / Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер // Менеджмент міського та регіонального розвитку: матеріали між нар. наук.-практ. конф., Харків, 28-29 березня.  Х.: ХНАМГ, 2013.  С. 150-152.

- Багин А. С. Системный учет факторов, определяющих эффективность проведения реконструкции жилой застройки с применением современных фасадных технологий / А. С. Багин // Научно технический журнал Вестник МГСУ.  М.: МГСУ, 2009.  № 4.  С. 14-18.

- Балковски Ф. Д. Санирование исторических зданий. Пер. с немецкого Л. В. Дорменко. Под ред. О. И. Пруцина.   М.: Стройиздат, 1986.  72 с.

- Басин В. Е. Адгезионная прочность / В. Е. Басин.  М.: Химия, 1981.  208 с.

- Белоусов Е. Д. Технологические основы повышения эффективности и качества отделочных работ: автореф. дис. на соискание научной степени д-ра техн. наук: спец. 05.23.08 – технология и организация промышленного и гражданского строительства / Е. Д. Белоусов.  М.: МИСИ им. Куйбышева, 1982. – 24 с.

- Белянин Т. Н. Промышленные роботы в Японии. Обзор зарубежного опыта / Т. Н. Белянин. – М.: НИАТ, 1986. – 456 с.

- Бобров Ю. Л. Теплоизоляционные материалы и конструкции / Ю. Л. Бобров, Е. Г. Овчаренко, Б. М. Шойхет, Е. Ю. Петухова.  М.: ИНФРА-М, 2003.  268 с.

- Боженов П. И. Цветные цементы и их применение в строительстве / П. И. Боженов, Л. И. Холопова. – Л.: Изд-во литературы по строительству, 1968.  173 с.

- Булгаков С. Н. Реконструкция жилых зданий / С. Н. Булгаков.  М.: РААСН, 1999.  280 с.

- Бурученко А. Е. Красители для производства цветной керамической плитки / А. Е. Бурученко, А. С. Ларионова, Е. П. Подлекарева // Известия ВУЗов. «Строительство и архитектура», 1992.  № 4. – С.88-90.

- Верхоланцев В. В.  Классификация свойств лакокрасочных покрытий и ее использование для оценки поведения покрытий в условиях испытаний / В. В. Верхоланцев // Лакокрасочные материалы и их применение.  1981.  № 5.  С. 45-47.

- Волженский А. В. Минеральные вяжущие вещества: (технология и свойства). Учебник для вузов / А. В. Волженский, Ю. С. Буров, В. С. Колокольников.  3-е изд. перераб. и доп.  М.: Стройиздат, 1979.  476 с.: ил.

- Воскресенский В. А. Численные методы решения строительно-технологических задач на ЭВМ / В. А. Воскресенский, Т. В. Ляшенко, Б. Л. Огарков. К.: Вища школа. Головное из-во, 1989.  328 с.

- Гаврилов Н. Т. Прогнозирование технико-эксплуатационного состояния зданий и сооружений / Н. Т. Гаврилов. – М.: Макцентр, 2002. – 203 с.

- Галант Ш. И. Перхлорвиниловые краски для фасадов // Жилищное и коммунальное хозяйство, 1973.  № 10. – С.18.

- Герасимова Л. Г. Строительные краски на основе алюмосиликатных пигментных наполнителей / Л. Г. Герасимова, А. И. Николаев // Строительные материалы.  2000.  № 1.  С. 18-20.

- ГОСТ 14243-78* Материалы лакокрасочные, методы получения свободных пленок.  М.: Изд-во стандартов, 1991.  5 с.

- ГОСТ 2789-73* (СТ СЭВ 638-77) Шероховатость поверхности. Параметры, характеристики и обозначения.  М.: Изд-во стандартов, 1985.  10 с.

- Голуб Л. Г. Автоматизация решения задач подготовки строительного производства / Л. Г. Голуб. – Л.: Стройиздат, 1983.  86 с.

- Грешилов А. А. Математические методы принятия решений / А. А. Грешилов.  М.: MB МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2006.  278 с.

- Гроздов В. Т. Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений / В. Т. Гроздов.  СПб.: ВИСИ, 1998.  204 с.

- Гусаков А. А. Организационно-техническая надежность строительства / А. А. Гусаков, А. В. Гинзбург, С. А. Веремеенко и др.  М.: SvR-Аргус, 1994.  472 с.

- Гусаков А. А. Системотехника строительства / А. А. Гусаков.  М.: Стройиздат, 1993.  368 с.

- Данилова Т. В. Обоснование целесообразности реконструкции жилых зданий на прединвестиционной стадии управления проектами: дисс. … канд. техн. наук: 05.13.22 – управление проектами и программами / Данилова Татьяна Валентиновна. – Днепропетровск, 2001. – 190 с.

- ДБН А.2.2-6-2008. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об’єктів нерухомої культурної спадщини. – [Чинні від 2009–01–01]. – Офіц. вид. – К.: – Мінрегіонбуд України, 2008. – 34 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- ДБН А.3.1-5-2009. Організація будівельного виробництва. – [Чинні від 2012–01–01]. – Офіц. вид. – К.: – Мінрегіонбуд України, 2011. – 64 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- ДБН А.3.2-2-2009. Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. – [Чинні від 2006–01–01]. – Офіц. вид. – К.: – Мінрегіонбуд України, 2006. – 36 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. – [Чинні від 2012–04–01]. – Офіц. вид. – К.: – Мінрегіонбуд України, 2012. – 116 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- ДБН Д.2.2-13-99. Захист будівельних конструкцій і устаткування від корозії. – [Чинний від 2000–01–01]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2000. – 60 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- ДБН В.2.6-22-2001. Конструкцції будинків і споруд. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей. – [Чинні від 2002–01–01]. – Офіц. вид. – К.: – Мінрегіонбуд України, 2001. – 64 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- ДБН В.2.6-31-2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. – [Чинні від 2006–09–09]. – Офіц. вид. – К.: – Мінрегіонбуд України, 2006. – 66 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- ДБН В.2.8-1-1995. Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення. – [Чинні від 1996–01–01]. – Офіц. вид. – К.: – Мінрегіонбуд України, 2006. – 53 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- ДБН В.3.1-1-2002. Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ промислових будинків і споруд. – [Чинні від 2003–07–01]. – Офіц. вид. – К.: – Мінрегіонбуд України, 2006. – 64 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- ДБН В.3.2-2-2009. Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт.– [Чинні від 2010–01–01]. – Офіц. вид. – К.: – Мінрегіонбуд України, 2006. – 23 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- Дмитрук О. Б. Малооперационная технология нанесения штукатурных и теплоизоляционных покрытий: автореф. дис. на соискание научной степени канд. техн. наук: спец. 05.23.08 «Технология и организация промышленного и гражданского строительства» / О. Б. Дмитрук. – Минск: Белорусский политехнический институт, 1985. – 24 с.

- ДСТУ Б В.2.6-145:2010. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. – [Чинний від 2010–10–26]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 56 с. : табл. – (Національний стандарт України).

- ДСТУ Б.В.2.7-126:2011. Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови. – [Чинний від 2011–06–01]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 27 с. : табл.  (Національний стандарт України).

- ДСТУ3Т Б.В.2.2-34:2011. Енергоефективність будинків. – [Чинний від 2011–12–30]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 32 с. : табл.  (Національний стандарт України).

- ДСТУ Б ГОСТ 285742011. Захист від корозії в будівництві. Конструкції бетонні і залізобетонні. Методи випробувань адгезії захисних покриттів. – [Чинний від 2012–12–01]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 42 с. : табл.  (Національний стандарт України).

- ДСТУ EN 1062 1:2012. Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь. Частина 1. Класифікація (EN 1062-1:2004, IDT). – [Чинний від 2012–12–01]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2012. – 22 с. : табл.  (Національний стандарт України).

- ДСТУ EN 13300:2012.  Фарби та лаки. Водно-дисперсійні лакофарбові матеріали та системи покриттів для внутрішніх стін і стель. Класифікація (EN 13300:2001, IDT). – [Чинний від 2012–12–01]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2012. – 23 с. : табл.  (Національний стандарт України).

- Єсипенко А. Д. Наукові основи забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель та споруд: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 05.23.08 «Технологія і організація промислового та цивільного будівництва» / Єсипенко Алла Дмитрівна. – Дніпропетровськ, 2007. – 40 с.

- Ефимов А. В. Полихромия как средство гуманизации городской среды / А. В. Ефимов //Архитектура Запада. – М.: Стройиздат, 1987. – 18 с.:илл.

- Ефимов А. В. Колористика города / А. В. Ефимов. – М.: Стройиздат, 1990. – 272 с.: илл.

- Ефимов А. В. Колористическое решение районов массового строительства / А. В. Ефимов //Архитектура СССР. – 1976.  № 6 – С. 32-33.

- Замиховский М. А. Разработка комплексно-механизированной технологии защитно-декоративной отделки бетонных поверхностей: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук: спец. 05.23.08 «Технология и организация промышленного и гражданского строительства» / М. А. Замиховский.  – Днепропетровск: ДИСИ Минвуза УССР, 1987. – 18 с.

- Зубов П. И. Структура и свойства полимерных покрытий / П. И. Зубов, Л. А. Сухарева. – М.: Химия, 1982. – 256 с.

- Индейкин Е. А. Пигментирование лакокрасочных материалов / Е. А. Индейкин, Л. Н. Лейбзон, Н. А. Толмачев. – Л.: Химия, 1986. – 160 с.

- Инструкция по применению и выполнению отделочных покрытий типа «шагрень» для внутренней отделки зданий и сооружений (ВСН 3-80). – К.: Минстрой УССР, 1980. – 18 с.

- Каменская М. М. Организация ремонта старой застройки жилых кварталов / М. М. Каменская.  Л.: Стройиздат, 1987.  78 с.

- Карякина М. И. Испытание лакокрасочных материалов и покрытий / М. И. Карякина.  М.: Химия, 1988.  272 с.

- Касьянов В. Ф. Реконструкция жилой застройки городов / В. Ф. Касьянов.  М.: Издательство АСВ, 2002.  208 с.

- Касьянов В. Ф. Проект долгосрочной программы капитального ремонта, модернизации, реконструкции и реновации зданий и сооружений и территорий сложившейся застройки г. Москвы / В. Ф. Касьянов, О. А. Баевский, С. Н. Булгаков и др.  М., 2003.

- Кацнельсон И. В. Опыт США по энергосбережению в зданиях Электронный ресурс / И. В. Кацнельсон, Ю. А. Матросов // Электронный журнал энергосервисной компании «Экологические системы».  2004.  № 9.  Режим доступа к журн.: http://home.onego.ru.  Название с экрана.

- Коваленко	П. П. Городская климатология / П. П. Коваленко, Л. Н. Орлова.  М.: Стройиздат, 1993.  144 с.

- Ковтун Е. Б. Кремнийорганические полимеры для защиты материалов и конструкций  жилых зданий // Жилищное строительство. – 1991.  № 12. – С. 26.

- Конаев В. К. Глазуирование железобетонных стеновых панелей. Обзорная информация, серия 5. – М.: ЦНТИ, 1985.  2 с.

- Кравец В. И. Колористическое формообразование в архитектуре / В. И. Кравец. – Х.: Изд-во при ХГУ «Вища школа», 1987. – 132 с.

- Кравец В. И. Колористическое формообразование в архитектуре / В. И. Кравец. – Х.: Вища школа, изд-во при Харьк. гос. унив.  1987.  131 с.: ил.

- Кулаков Ф. М. Супервизорное управление манипуляторами-роботами / Ф. М. Кулаков. – М.: Наука, 1980. – 448 с.

- Кулешов В. С. Дистанционно управляемые роботы и манипуляторы. Под ред. В. С. Кулешова и Н. А. Лакоты.  М.: Машиностроение. 1986.  328 с.

- Ламбурн Р. Лакокрасочные материалы и покрытия. Теория и практика / Р. Ламбурн, Дж. Бейли, Дж. Робинсон;  пер. с англ. А. М. Фроет.  СПб.: Химия, 1991.  211 с.

- Ланцов В. А. Прогнозирование эффективности механизации / В. А. Ланцов. – М.: Стройиздат, 1983. – 159 с.

- Ливинский А. М. Исследование и выбор технологических комплектов средств механизации для поточного производства отделочных работ в жилищно-гражданском строительстве: автореф. дис. на соискание научной степени канд. техн. наук: спец. 05.23.08 – технология и организация промышленного и гражданского строительства».  – К.: НИИСП Госстроя УССР, 1981. – 24 с.

- Ливинский А. М. Индустриальные технологии и эффективные методы как основа интенсификации отделочных работ в строительстве: автореф. дис. на соискание научной степени д-ра техн. наук. – Л.: ЛИСИ, 1990. – 41 с.

- Ливинский А. М. Методические рекомендации по проектированию и технологии производства работ по отделке фасадов крупнопанельных и монолитных зданий декоративными составами на основе местных материалов Армянской ССР / А. М. Ливинский, В. И. Снисаренко, В. В. Беглецов и др. – Киев: НИИСП Госстроя УССР, 1990. – 32 с.

- Ливинский А. М. Технология отделки стен фасадов зданий декоративными растворами и окрасочными составами / А. М. Ливинский, П. Т. Резниченко. – Днепропетровск: ДИСИ Минвуза УССР, 1990. – 47 с.

- Ливинский А. М. Прогрессивные способы отделки фасадов и их элементов в заводских условиях / А. М. Ливинский, П. Т. Резниченко. – Днепропетровск: ДИСИ Минвуза УССР, 1989. – 60 с.

- Ливинский А. М. Новые материалы технологии и механизмы для производства отделочных работ / А. М. Ливинский. – К.: Общество «Знание» УССР, 1990. – 18 с.

- Лифанов И. С. Метрология, средства и методы контроля качества в строительстве: Справ. пособие / И. С. Лифанов, Н. Г. Шерстюков.  – М.: Стройиздат, 1979. – 223 с., ил.

- Лищенко О. С. Отделка наружных стеновых панелей методом присыпки / О. С. Лищенко // Бетон и железобетон. – 1982.  № 9.  С. 18-20.

- Литвиненко Є. Є. Грунтоцементні суміши (виготовлення та застосування в будівництві). – К.: Вища школа, 1989. – 39 с.

- Логанина В. И. Стойкость защитно- декоративных покрытий наружных стен зданий / В. И. Логанина, Л. П. Орентлихер, Ю. А. Соколова.  М.: Изд-во АСВ, 1999.  105 с.

- Логанина В. И. Красочные составы на основе полимерминеральных связующих / В. И. Логанина, О. В. Карпова, А. С. Мишин.  Пенза: Центр научно-технической информации, 1998. – 109 с.

- Маклакова Т. Г. Реновация городской застройки, жилых зданий и комплексов / Т. Г. Маклакова.  М.: АСВ,1993.  81 с.

- Масюк Ю. А. Высокопроизводительные отделочные процессы в строительстве / Ю. А. Масюк, Г. Н. Метляев. – М.: Стройиздат, 1995. – 122 с.

- Методические рекомендации по приготовлению и нанесению цементно-песчано-каолинового отделочного раствора. – К.: НИИСП, 1984.  24 с.

- Михалко В. Р. Экономическое обоснование мероприятий по повышению долговечности строительных конструкций / В. Р. Михалко // Бетон и железобетон. – 1975.  № 5.  С. 18-19.

- Орентлихер Л. П. Водоэмульсионные краски для отделки стеновых панелей / Р. П. Орентлихер // Строительные материалы. – 1988.  № 4. – С.13-14.

- Орентлихер Л. П. Устойчивость к растрескиванию защитно-декоративных полимерных покрытий / Л. П. Орентлихер, В. И. Логанина // Лакокрасочные материалы и их применение.  1998.  № 5.  С. 30-31.

- Орентлихер Л. П. Разработка параметров отказа защитно-декоративных покрытий наружных ограждений / Л. П. Орентлихер, В. И. Логанина. // Строительные материалы.  1986.  № 10.  С. 32.

- Орлов А. И. Основы теории принятия решений: Учебное пособие / А. И. Орлов.  М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, Высшая техническая школа Лиона, 2003.  51 с.

- Платонов Г. Д. Роль цвета в композиции жилой застройки / Г. Д. Платонов, Л. А. Суханов // Архитектурно-художественные вопросы индустриального домостроения. – М.: ЦНИИЭПжилища, 1987.  С. 28-32.

- Поволоцкий Ю.А. Индустриальное производство отделочных работ / Ю. А. Поволоцкий, Г. В. Северинова. – М.: Стройиздат, 1983.  151 с.

- Попов Е. П. Роботы и человек / Е. П. Попов, А. С. Ющенко.  – М.: Мысль, 1994.  112 с.

- Попов К. Н. Применение полимерминеральных мастичных составов для наружной отделки / К. Н. Попов // Новые лакокрасочные материалы, не содержащие органических растворителей. Материалы к краткосрочному семинару 3-4 июля 1985 г. – Ленинград: ЛДНТП, 1985.

- Применение атмосферостойких фасадных красок в реставрации. Методические рекомендации.  М.: Министерство культуры РСФСР, 1990.  24 с.

- Прозоров А. С. Отделка бетонных поверхностей ограждающих конструкций / А. С. Прозоров, А. Б. Хуторян  // Бетон и железобетон. – 1990.  № 4.  С. 15-16.

- Ребиндер П. А. Процессы структурообразования в дисперсных системах / П. А. Ребиндер // В кн.: Физико-химическая механика почв, грунтов, глин и строительных материалов. – Ташкент: ФАН, 1986. – С. 9-25.

- Рунова Р. Ф. Качественные и количественные характеристики контактно-конденсационного структурообразования в дисперсных системах, представленных гидросиликатами кальция / Р. Ф. Рунова, М. А. Кочевых  // Известия ВУЗов. Химия и химическая технология. – 1987. – Т. 30, вып. 3 – С. 81-84.

- Рунова Р. Ф. Перспективы использования вяжущих контактного твердения в композиционных материалах / Р. Ф. Рунова, С. Е. Максунов  // Цемент. – 1990.  № 6. – С. 54-56.

- Руководство по рациональной технологии и средствам механизации для централизованного приготовления малярных составов. / ЦНИИОМТТП. – М.: Стройиздат, 1991. – 96 с.

- Руководство по определению экономической эффективности повышения качества и долговечности строительных конструкций. – М.: ОНТИ НИИЭКБ, 1986.

- Растворы цементно-песчано-каолиновые для наружной отделки зданий. Технические условия ТУ 65 УССР-187-85. – Киев, 1986.

- Рекомендации по выбору видов наружной отделки крупнопанельных жилых домов. – К., ЗНИИЭП Госгражданстроя СССР, 1986. – С. 3-30.

- Рубаненко Б. Р. Эстетика массового индустриального строительства / Б. Р. Рубаненко, Л. Н. Киселевич, Б. Ю. Бранденбург и др. – М.: Стройиздат, 1984.  208 с.

- Робототехника и гибкие автоматизированные производства. В 9-ти книгах: Учебное пособие для втузов / И. М. Макаров, В. З. Рахманпулов, В. М. Назаретов и др. / Под ред. И. М. Макарова. – М.: Высшая школа, 1986.  176 с.

- Северный В. В. Кремнийорганические защитно-декоративные материалы / В. В. Северный, А. А. Зайцев // Строительные материалы. – 1992. – С. 31-32.

- Силаенков Е. С. Долговечность конструкций из ячеистых бетонов / Е. С. Силаенков.  М.: Стройиздат, 1986.  175 с.

- Смагин В. А. Физико-вероятностные модели прогнозирования надежности изделий на основе форсированных испытаний / В. А. Смагин // Надежность и контроль качества.  1998.  № 4.  С. 15-23.

- Современные промышленные роботы: Каталог. / Под ред. Ю. Г. Козырева и Я. А. Шифрина. – М.: Машиностроение,  1994.  152 с.

- Сопик В. И. Повышение прочности сцепления штукатурных покрытий: Автореф. дис… канд. техн. наук. – Киев: КИСИ Минвуза УССР, 1985. – 17 с.

- Суслин Б. Н. Заводская технология рельефной отделки наружных поверхностей элементов полносборных зданий : автореф. дис. на соискание научной степени канд. техн. наук. : спец. 05.23.08 – технология и организация промышленного и гражданского строительства»  – М.: ЦНИИЭПжилища, 1986. – 24 с.

- Сухарева Л. А. Долговечность полимерных покрытий / Л. А. Сухарева. М.: Химия, 1984.  240 с.

- Сысоев О. М. Модифицированные кремнийорганические защитно-декоративные покрытия фасадов зданий / О. М. Сысоев // Строительные материалы. – 1992.  № 9. – С.18-19.

- Торкатюк В. И. Анализ особенностей эволюции и современное состояние архитектурно-конструктивных решений зданий жилого фонда Ирака и их влияние на экономические аспекты реконструкции / В. И. Торкатюк, Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер // Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник. Серія: Технічні науки та архітектура.  К.: Техніка.  2009.  Вип. 88.  С. 39-52.

- Торкатюк В. І. Реалізація заходів енергозбереження при реконструкції житла / В. І. Торкатюк, О. В. Якименко, С. А. Степаненко,  Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.  Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2010.  С. 211-214.

- Торкатюк В. І. Современные информационные технологии и проблема энергосбережения в ЖКХ / В. И. Торкатюк, И. В. Гурина, М. В. Гриценко,  Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.  Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2011.  С. 161-163.

- Торкатюк В. І. Особливості реформування житлово-комунального господарства в Україні / В. И. Торкатюк, Аболхасан Аліреза,  Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер // Матеріали XXXVІ наук.-техн. конф. викладачів, аспірантів та співробітників Харківськ. нац. акад. міського госп-ва. Частина 3: Економічні науки.  Х.: ХНАМГ, 2012.  С. 107-109.

- Торкатюк В. І. Стратегія інноваційного розвитку житлово-комунального господарства / В. И. Торкатюк, С. В. Кравцова, О. Ю. Покровська,  Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер // Сучасна економічна наука: теорія і практика:  Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 15-16 листопада 2012 р.  Полтава: ПолНТУ ім. Ю. Кондратюка, 2012.  С. 187-189.

- Торкатюк В. И. Проблемы формирования колористики городской среды / В. И. Торкатюк, О. В. Тремполец, В. Н. Марюхин, В. Т. Кулик, А. П. Денисенко  // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. – 2000.  № 9. – С. 207-219.

- Торкатюк В. І. Міська соціотехноергономіка / В.  І.  Торкатюк,  Л. Ф. Ніколаєнко, В. А. Вецнер // Вісник Харківського художньо-промислового інституту. – Х.: ХХПІ, 1999. – Вип.1. – С. 295-299.

- Торкатюк В.И. Совершенствование технологических процессов в отделочных работах / В. И. Торкатюк, А. Г. Онищенко // Интенсификация строительного производства. – Сб. науч. трудов Полтавского инж.-строит. института. – К.: УМК ВО, 1989. – С. 124-128.

- Торкатюк В. И. Прогнозирование морозостойкости и теплозащитных качеств наружных стен Дальневосточного региона / В. И. Торкатюк, Б. А. Качура // Пути повышения эффективности и долговечности наружных стеновых панелей в условиях Дальневосточного региона. Тезисы докладов регионального совещания 20-21 июля 1989 г., Хабаровск, 1989.  С. 65-68.

- Умрихин В. П. Исследование и обоснование оптимальных технологических и организационных параметров, влияющих на эффективность отделочных работ в строительстве : автореф. дис. на соискание научной степени канд. техн. наук. : спец. 05.23.08 «Технология и организация промышленного и гражданского строительства» / Умрихин Владимир Павлович. – Днепропетровск: ДИСИ Минвуза УССР, 1978. – 27 с.

- Факторович Л. С. О химическом взаимодействии минеральных пигментов в автоклавных силикатных материалах / Л. С. Факторович, Г. И. Книгина // Известия ВУЗов. Раздел «Строительство и архитектура». – 1980.  № 6. – С. 108-112.

- Филин В. А. Видеоэкология. 3-е изд. испр. и дополн. / В. А. Филин.  М.: Видеоэкология, 2006.  512 с.

- Физдель И. А. Дефекты в конструкциях, сооружениях и методы их устранения / И. А. Физдель.  М.: Стройиздат, 1987.  336 с.

- Хоррел М. Глина и керамическое сырье. – М.: Мир, 1988. – С. 132-173.

- Шепелев Н. П. Реконструкция городской застройки / Н. П. Шепелев, М. С. Шумилов.  М.: Высшая школа, 2000.  271 с.: ил.

- Шматько В. И. Декоративная отделка наружных поверхностей зданий и сооружений / В. И. Шматько // Промышленное строительство и инженерные сооружения. – 1993.  № 2. – С. 23-24.

- Шутенко Л. Н. Організаційно-технологічні процеси моніторингу та діагностики оцінки технічного стану залишкового ресурсу конструкцій і будівель міського житлового фонду / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Д. І. Васильєв, Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2009.  Вип. 55.  С. 194-206.

- Шутенко Л. Н. О возможностях использования космической схемки SPOT-5 для планирования развития строительства и мониторинга окружающей среды / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, Ф. Т. Шумаков, Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2009.  Вип. 56.  С. 242-246.

- Шутенко Л. Н. Математическое моделирование физических процессов износа конструктивных элементов и их монтажных соединений зданий и сооружений городского жилого фонда / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, О. В. Якименко, Ахмед Абдульсахиб Абдуль Амер // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010.  Вип. 57.  С. 59-71.

- Юревич Е. И. Основы робототехники / Е. И. Юревич. – СПб: БХВ-Петербург, 2005.  416 с.

- Яковлев А. Д. Порошковые краски / А. Д. Яковлев. – Л.: Химия, 1987.  216 с.

- Яковлев А. Д. Химия и технология лакокрасочных покрытий / А. Д. Яковлев.  Л.: Химия, 1989.  352 с.

- Янг Дж. Ф. Робототехника. Пер. с англ. Ред. М. Б. Игнатьев – Л.: Машиностроение, 1989. – 304 с.

- Bassak G., Festing visi circuits // Electronic Design. – 1994. – vol.32. - № 24. – P. 141-152.

- Dance M. Industrial automation – the factory of the future. // Electronics Industry. – 1995. – vol.11. - №3. – p. 9-19.

- Doerner M. The Materials of the Artis and their use in Painting with Notes on the Techniques of the old Masters, Hareort.  New York, 1982.

- Directive 2002/91/ЕС of the European Parlament and of the Council of 16 December 2002 on the Energy Performance of Buildings // Official Journal. 04.01.2003. – P. 65-70.

- Draft international standart. Information processing. Graphical Kernel System (GKS) // Functional Description. Version 7.0. – 1992.  №7. – P. 240.

- EN 1996-2:2006 Eurocode 6: Design of masonry structures. – Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry. – 25 p.

- EN 845-1:2008 Festlegungen fur Ergan-zungsbauteile fur Mauerwerk. – Teil 1: Maueranker, Zugbander, Auflager und Konsolen Sturze. – 47 s.

- Fletcher A. Workstation integrates design’s two pillars: the logical and physical. //Electronic Design. – 1984. – vol. 32.  №13.  P. 216-276.

- Halse A.O. The use of color in interior’s. - New York, 1998.  134 p.

- Kuhn H.'Terminal Dates for Paintings Deriverd from Pigment Analysis in Application of Science in the Examination of Art Works, Museum of Fin Arts. - Boston, Massachusets, 1988.  P.199.

- Mayer R. The Artist's Handbook of Materials and Techniques, 3rd ed., Viking Press.  New York, 1990.  240 p.

- Potion T.C. Pigments Handbook. Vols.I-III, Wiley.  New York, 1983.

- Roboki K. A3-D CAD/CAM system with interactive simulation facilities. //Computer. – 1984. – vol.17.  №12. – P. 14-21.

- Shapiro S. Changes in CAE/CAD requirements affect workstation design. //Computer Design. – 1985. – Vol.24.  №2. – P. 65-68.

- Tornbort I. Graphics technology sprs architectural development. //Computer Design. – 1984. – vol. 23. - №8. – P. 59-65.

- Wehlte K. Materials and Techniques of Painting, Van Nostrand Rheinhold. - New York, 1995 (translated by Ursus Dix).

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html