Дейко Григорий Сергеевич. Разработка новых адсорбентов на основе металл-органических каркасов для селективной адсорбции компонентов природного газа»;[Место защиты: ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук], 2023

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ им. Н. Д. ЗЕЛИНСКОГО

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИОХ РАН)

на правах рукописи

ДЕЙКО ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

РАЗРАБОТКА НОВЫХ АДСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ

МЕТАЛЛ-ОРГАНИЧЕСКИХ КАРКАСОВ ДЛЯ

СЕЛЕКТИВНОЙ АДСОРБЦИИ КОМПОНЕНТОВ

ПРИРОДНОГО ГАЗА

1.	4.4. - физическая химия

диссертация на соискание степени

кандидата химических наук

Научный руководитель - д.х.н, в.н.с. Исаева В.И.

Москва 2023

Список используемых сокращений

ИЖ - ионные жидкости

H2bdc- 1,4-бензолдикарбоновая кислота, терефталевая кислота

H2abdc - 2-амино-1,4-бензолдикарбоновая кислота, 2-аминотерефталевая кислота

H3btc- 1,3,5-бензолтрикарбоновая кислота, тримезиновая кислота

НзЫЬ- 1,3,5-трис(4-карбоксифенил)бензол

H2bpdc- 4,4'-бифенилдикарбоновая кислота

H4ttftb - 4,4',5,5'-тетракис(4-карбоксифенил)тетратиафульвален

H4ptptc - п-терфенил-3,3',5,5'-тетракарбоновая кислота

H2sdb-4,4'-сульфонилдибензойная кислота

H4tcpb - 1,2,4,5-тетракис(п-карбоксифенил)бензол

H4tcm - тетракис(п-карбоксифеноксиметил)метан

H3cbzac - 9-(карбоксиметил)карбазол-3,6-дикарбоновая кислота

H3btt- 1,3,5-три( Ш-тетразол-5-ил)бензол

EMIM - 1-этил-3-метилимидазолий

BMIM - 1-бутил-3-метилимидазолий

OMIM - 1-октил-3-метилимидазолий

Bbp, BuPy - 1 -бутилпиридиний

Tf2N - бис(трифторметилсульфонил)имид

OTf - трифторметансульфонат

DCA - дицианамид

ДМФА/DMF - А,А-диметилформамид ДЭФ/DEF - АД-диэтилформамид ТЭГ - триэтиленгликоль NMP - А-метил-2-пирролидон

2

2

Оглавление

Список используемых сокращений

Введение	5

Глава 1. Обзор Литературы	9

1.1	Природный газ	9

1.2	Переработка природного газа	11

1.3	Методы разделения метана и этана	14

1.3.1	Низкотемпературная перегонка метана и этана	14

1.3.2	Абсорбция метана и этана	15

1.3.3	Адсорбция метана и этана с использованием пористых материалов	16

1.4	Металл-органические каркасы (МОК)	18

1.5	Структуры и методы синтеза металл-органических каркасов	25

1.5.1	Сольвотермальный метод	27

1.5.2	Синтез в условиях СВЧ-активации реакционной массы	33

1.5.3	RT-синтез МОК	38

1.5.4	Ионотермальный синтез и пост-синтетическая модификация МОК

ионными жидкостями	41

1.6	Композиты на основе металл-органических каркасов	52

1.7	Материалы МОК для разделения газов	60

1.8	Заключение	74

Глава 2. Экспериментальная часть	78

2.1	Методики физико-химических исследований материалов	78

2.2	Методики синтеза	80

2.2.1	Синтез ИЖ	80

2.2.2	Синтез органических линкеров для новых структур МОК	82

2.2.3	Синтез образцов МОК	86

2.2.4	Синтез материалов МОК и композитных систем на их основе	89

2.3	Измерение адсорбции метана и этана на полученных материалах	94

2.3.1	Определение теплот адсорбции метана и этана	98

2.3.2	Определение идеальной селективности и селективности по теории

идеального адсорбированного раствора (IAST)	98

2.3.3	Измерение времени проскока газа	101

Глава 3. Выбор целевых структур МОК в качестве перспективных адсорбентов компонентов природного газа	102

Глава 4. Влияние метода синтеза на текстурные и адсорбционные характеристики материалов МОК на примере структуры HKUST-1	106

3

4.1	Синтез и физико-химическая характеризация образцов HKUST-1, полученных

в условиях СВЧ-активации с использованием ИЖ	106

4.2	Адсорбция метана и этана на полученных материалах HKUST-1	120

Глава 5. Изучение влияния структурных блоков в составе материалов МОК на их адсорбционные свойства	130

5.1	Влияние неорганического структурного блока в составе МОК на адсорбцию

метана и этана на примере каркасов ZIF-8 и ZIF-67	130

5.2	Влияние содержания бензол-1,4-дикарбоксилатных и 2-аминобензол-1,4-

дикарбоксилатных линкеров в составе материалов вида MIL-53(Al) на адсорбцию метана и этана	140

5.3. Получение новых структур МОК на основе потенциально гибких линкеров и ионов Ca2+	146

5.3.1.	 Новая структура МОК на основе ионов Ca2+ и линкера tcm	150

5.3.2.	 Новая структура МОК на основе ионов Ca2+ и линкера cbzac	156

Глава 6. Композиты на основе МОК	169

6.1.	Cупрамолекулярные материалы в виде матриц МОК, содержащих

функциональные «гостевые» молекулы	169

6.2.	Композиты на основе микропористого каркаса HKUST-1 и мезопористых

кремнеземов	174

Глава 7. Закономерности «структура-свойства» полученных гибридных материалов на основе МОК в отношении адсорбции метана и этана	183

7.1	Влияние текстурных свойств МОК на их адсорбционные характеристики (емкость, селективность) в отношении метана и этана	183

7.2.	Сравнение разделительных свойств новых адсорбентами МОК, полученных в

диссертационной работе, с материалами известной структуры	197

ВЫВОДЫ	201

БЛАГОДАРНОСТИ	203

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ	204

ВЫВОДЫ

1.	Установлено, что параметры синтеза, включая способ активации реакционной массы (сольвотермальные условия, СВЧ-метод), время реакции и состав системы растворителей, существенным образом влияют на фазовую чистоту, кристалличность, размер кристаллитов и текстурные свойства формируемых образцов металл-органического каркаса HKUST-1. Обнаружено, что использование ионных жидкостей (ИЖ) в качестве среды реакции позволяет эффективно контролировать размер кристаллитов HKUST-1 в нанодиапазоне по сравнению с образцами этого каркаса, полученными в молекулярных растворителях (ДМФА, ТЭГ, вода, этанол). Методом ЯМР 1H показано, что использованные ИЖ остаются стабильными в условиях СВЧ-синтеза и могут быть повторно использованы в качестве растворителя в данном синтезе. Образцы HKUST-1, синтезированные в оптимизированных условиях, демонстрируют емкость по метану и этану, которая на ~ 25% превышает емкость аналогичных материалов HKUST-1, приготовленного по литературным методикам.

2.	На примере гибридных материалов на основе цеолитоподобных имидазолатных каркасов (ZIF) выявлено определяющее влияние природы неорганического структурного блока на адсорбцию метана и этана. Так, показано, что введение катионов Co2+ в структуру ZIF приводит к увеличению емкости по метану и этану синтезированных адсорбентов. Анализ зависимостей идеальной селективности и IAST селективности от давления демонстрирует, что замещение Zn2+ на Co2+ в матрицах ZIF практически не влияет на селективность полученных адсорбентов. Результаты оценки теплот адсорбции метана и этана на материалах ZIF-8(Zn) и ZIF-67(Co) свидетельствуют о том, что они определяются составом органического линкера (2-метилимидазолата).

3.	На примере каркасов типа MIL-53(Al) со смешанными линкерами обнаружено, что с увеличением содержания в каркасе линкера bdc эффект «открытия» пор, связанный с обратимой перестройкой кристаллической структуры MIL-53(Al), становится более выраженным и наблюдается при более высоких давлениях при адсорбции метана. Для материала вида MIL-53(Al) со смешанными линкерами, содержащего 82 моль. % abdc и 18 моль. % bdc, достигнуты рекордные значения как идеальной селективности (27 : 1, 1 атм, 25°C), так и IAST селективности (157.1 : 1, 1 атм, 25°C). Эти показатели превосходят селективность материалов, исследованных в данной работе, а также известных из литературы.

4.	Синтезирован новый металл-органический каркас состава Ca2(tcm)(DMF)2, структура которого установлена методом РСА. Новый материал демонстрирует величины адсорбции метана и этана, сравнимые с мезопористыми кремнеземами BPS и MCM-41, а рассчитанные

201

для него величины идеальной и IAST селективности сопоставимы с материалами MIL- 53(Al).

5.	Впервые синтезирована кислота на основе карбазола - H3cbzac, структура которой установлена методом пРСА. С использованием этой кислоты и катионов Ca2+ получен новый металл-органический каркас Ca(H2cbzac)2(DMF)2. Показано, что после термообработки в вакууме (140°C) образец претерпевает структурные изменения, связанные с перестройкой системы водородных связей. В результате вакуумирования образуется новый металл-органический каркас Ca(H2cbzac)2. Полученный материал является микропористым адсорбентом, обладающим перманентной пористостью (Sroi- = 524 м2/г). Рассчитанные для него величины идеальной селективности (5.7 : 1, 1 атм, 25°С) и IAST селективности (7.8 : 1, 7 атм, 25°С) сопоставимы с селективностью материалов типа ZIF и MIL-53.

6.	На примере композитов на основе матрицы NH2-MIL-101(Al), содержащей молекулы

каликс[4]аренов с различными заместителями в ареновой «корзине» (R = H, t-Bu, -SO3H), показано, что варьирование заместителя в структуре «гостевой» молекулы позволяет регулировать адсорбционные свойства композитов K@NH2-MIL-101(Al) в отношении метана и этана. Так, обнаружено, что наиболее высокая величина идеальной селективности достигается для образца	KR=SO3H@NH2-MIL-101(A1),	содержащего молекулы

сульфонатокаликс[4]арена с группами -SO3H, что почти на 20% выше, чем для исходного каркаса NH2-MIL-101 (Al).

7.	Внедрение кристаллитов HKUST-1 в матрицы мезопористых кремнеземов (MCM-41, BPS) заметно изменяет их адсорбционные характеристики по отношению к паре этан/метан. При повышенных давлениях (>5 атм) значения IAST селективностей для композитных адсорбентов, выше, чем для исходных кремнеземов (MCM-41 и BPS).

8.	Проведено сравнительное изучение металл-органических материалов HKUST-1, ZIF-8,

ZIF-67, NH2-MIL-101(Al), NH2-MIL-53(Al),	MIL-53(Al), Ni-DABCO в процессах

селективной адсорбции метана и этана в интервале давлений 1-30 атм (25°С). Обнаружено, что емкость этих материалов не зависит от их величины удельной поверхности. Показано, что микропористые адсорбенты являются предпочтительными при разделении метана и этана, благодаря их существенно большей емкости по сравнению с мезопористыми носителями вследствие реализации эффекта «соразмерности». Показано, что селективность исследуемых носителей зависит не от текстурных свойств (удельной поверхности или доли пор), а определяется исключительно их химическим составом. Обнаружено, что наибольшими величинами идеальной и IAST селективностей обладают микропористые адсорбенты (в частности, HKUST-1).

6

6