Рябова, Марина Викторовна. Композиционные материалы специального назначения на основе глиноземистых отработанных катализаторов : диссертация ... кандидата технических наук : 05.23.05.- Самара, 1998.- 176 с.: ил. РГБ ОД, 61 99-5/851-5

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ^КОМИТЕТ РФ ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Самарская государственная архитектурно-строительная академия

На правах рукописи УДК 691.434.7: 666.76 + 691.327: 666.974.66 (043.3)

Рябова Марина Викторовна

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

НА ОСНОВЕ ГЛИНОЗЁМИСТЫХ ОТРАБОТАННЫХ

КАТАЛИЗАТОРОВ

05.23.05 - Строительные материалы и изделия

Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук

Научный руководитель -

Заслуженный деятель науки РФ, чл.-корр. РААСН, доктор технических наук, профессор Т.Б. Арбузова

доцент,

кандидат технических наук

Самара 1998

Введение	4

1.	Свойства и направления использования отработанных

глинозёмистых катализаторов	9

1.1.	Получение и свойства глинозёмистых катализаторов 9

1.2.	Свойства и объём отработанных катализаторов	16

1.3.	Обоснование эффективности использования отра¬

ботанных катализаторов при производстве строи¬тельных материалов	20

1.3.1.	Огнеупорные материалы.	25

1.3.2.	Расширяющиеся и напрягающие цементные

композиции	31

1.3.3.	Материалы контактно-конденсационного твер¬дения	37

1.4.	Выводы. Рабочая гипотеза. Цель и задачи исследо¬вания.	42

2.	Методы исследования и характеристика исходных мате¬риалов	46

2.1.	Стандартные и традиционные методы	46

2.2.	Характеристика исходных материалов	50

3.	Процессы и явления, активизирующие низкотемператур¬

ное твёрдофазовое спекание материалов на основе окси¬да алюминия	61

3.1.	Термические превращения глинозёма	61

3.2.	Основы спекания	63

3.3.	Особенности спекания корундовой керамики	66

3.4.	Твёрдые растворы на основе глинозёма	69

3.5.	Выводы

4.	Разработка составов безобжиговых композиционных

огнеупорных материалов	77

4.1.	Теоретическое обоснование состава огнеупорного

вяжущего	78

4.2.	Технологические параметры изготовления штучных

огнеупорных изделий	81

4.2.1.	Состав вяжущего	84

4.2.2.	Состав керамобетона	104

4.2.3.	Математическая обработка технологических

параметров получения	керамобетона	121

4.3.	Выводы	126

5.	Расширяющиеся композиции на основе отработанных

глинозёмистых катализаторов	129

Выводы	134

6.	Производственная апробация и технико - экономические

преимущества	135

6.1.	Заводские испытания	135

6.2.	Технико-экономическая эффективность	137

Основные выводы	145

Список литературы	149

Приложения	165

ВЫВОДЫ

- Применение отработанных глинозёмистых катализаторов в составе расширяющей добавки приводит к существенным изменениям характеристик цементного камня.

- После введения добавки ликвидируется усадка в процессе твердения. Величину расширения можно контролировать изменением количества расширяющей добавки.

- При ограничении расширения увеличивается прочность цементного камня в результате самонапряжения структуры.

Технологический процесс приготовления добавки не связан с применением сложного оборудования.

6

6