2

Для заказа доставки работы 

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html
ГОСУДАРСТВЕННОЕ агентство украины

по управлению государственными корпоративными правами и имуществом
Государственное предприятие

«украинский государственный 

научно-исследовательский углехимический

институт (УХиН)»

На правах рукописи

Головко Марина Борисовна

УДК 662.749.2

влияние элементного и петрографического составов углей и шихт на выход основных 

продуктов коксования

Специальность 05.17.07 – химическая технология топлива

 и горюче-смазочных материалов

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата технических наук

	 
	Научный руководитель:

Мирошниченко Денис Викторович

кандидат технических наук,

старший научный сотрудник


Харьков 2013

Содержание

	Перечень условных сокращений……………………………….
	4

	Введение…………………………………………………………………..
	5

	Раздел 1 анализ существующих методов прогнозирования выхода основных продуктов коксования ……………………………………………………………..
	14

	1.1 Современное состояние вопроса прогнозирования выхода основных продуктов коксования……………………………………………
	14

	1.2 Влияние элементного и петрографического составов углей на выход основных продуктов коксования…………………………………...
	19

	Выводы по разделу 1………………………………………………………...
	34

	Раздел 2 Методология исследования…………………………
	35

	2.1 Обоснование направления исследования………………………..
	35

	2.2 Использованные методы изучения состава и свойств углей…..
	35

	2.3 Совершенствование лабораторного метода определения выхода основных продуктов коксования…………………………………...
	39

	Выводы по разделу 2………………………………………………………...
	55

	РАЗДЕЛ 3 Исследование взаимосвязи элементного и петрографического составов углей (шихт) с выходом основных продуктов коксования…………………………….
	56

	3.1 Исследование зависимости между показателями петрографического анализа углей и выходом основных продуктов коксования.……………………………………………………………………………
	56

	3.2 Теоретическое обоснование влияния элементного состава, структурных параметров и петрографических характеристик углей Украины, России и США на выход основных продуктов коксования из них……………………………………………………………………………
	60

	3.3 Разработка математических моделей прогноза выхода основных продуктов коксования на основе данных петрографического анализа углей Украины, России и США……………………………………….
	71

	3.4 Апробация разработанных математических моделей прогноза выхода основных продуктов коксования на межбассейновых шихтах…………………………………………………………………………….
	82

	Выводы по разделу 3………………………………………………….
	88

	РАЗДЕЛ 4 Практическое использование данных петрографического анализа углей и шихт для прогнозирования выхода основных продуктов коксования…......................................................................................
	89

	4.1 Оценка технологических свойств и петрографических характеристик производственных шихт и выхода основных продуктов коксования ………………………………………………………………………
	89

	4.2 Разработка коэффициентов пересчета от лабораторных значений выхода основных продуктов коксования к промышленным……………………………………………………………......................
	94

	4.3 Сравнительный анализ прогноза выхода основных продуктов коксования по данным петрографического анализа и выхода летучих веществ……………………………………………………………………….
	96

	4.4 Технико-экономическая оценка выполненной работы ………..
	99

	Выводы по разделу 4………………………………………………………...
	100

	Выводы…………………………………………………………………….
	101

	Список ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ..………………………
	104

	Приложения……………………………………………………………...
	119


· Перечень условных сокращений

ГОСТ – государственный стандарт

ДСТУ – державний стандарт України

КХЗ – коксохимический завод

НИР – научно-исследовательская работа

НТУ «ХПИ» - национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

ПАО – публичное акционерное общество

ЧАО – частное акционерное общество

ПрАО – приватное акционерное общество

УНПА – Украинская научно-производственная ассоциация

ГП «УХИН» – Государственное предприятие «Украинский государственный научно-исследовательский углехимический институт»

ш. – шахта

ЦОФ – центральная обогатительная фабрика

№ г.р. – номер государственной регистрации 

ISO – International Standard Organization (Международная организация стандартизации)

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Выход и качество основных видов коксохимической продукции являются одними из важнейших факторов, определяющих технико-экономические показатели работы коксохимического производства. Анализ литературных источников показал, что разработке методов прогнозирования выхода кокса и основных химических продуктов коксования, начиная с 30-х годов прошлого столетия, по настоящее время уделяется большое внимание [1(29].

В последнее время прогноз выхода кокса и основных химических продуктов коксования усложнился вследствие произошедших в последнее время существенных изменений состава угольных шихт, обусловленных всё большим участием в сырьевой базе коксохимических заводов Украины импортных углей. Многие из завозимых в Украину углей неоднородны по петрографическому составу, вследствие чего отличаются от донецких углей технологическими свойствами, элементным составом и особенностями поведения при коксовании.

Указанное выше подтверждается данными работ [30, 31], в которых показано увеличение доли импортных углей в шихтах для коксования коксохимических производств Украины в период с 1980 по 2015 г. (с 1980 по 1991 г. – завоз из республик, входящих в состав СССР).

Динамика изменения содержания импортных углей в шихтах для

коксования заводов Украины

	Годы
	Доля импортных углей в шихте, %

	До 1970
	-

	1980
	15,0

	1990
	11,5

	2000
	15,1

	2010
	29,8

	2015 (прогноз)
	43,2


Представленные данные свидетельствуют, что до 70-х годов прошлого столетия в шихтах для коксования вообще отсутствовали импортные угли, в то время как, начиная с 80-х годов, их доля постоянно наращивается, и достигнет к 2015 году 43,2 %. 

Учитывая изложенное, представляется целесообразным более глубоко изучить природу выхода основных продуктов коксования из углей различных месторождений, имеющих различный элементный и петрографической состав.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнялась в соответствии с тематическими планами ГП «УХИН» по выполнению научно-исследовательских работ в течение 2008-2012 гг. для коксохимических предприятий Украины, а именно:

- «Исследование выходов кокса, газа и химических продуктов коксования из индивидуальных углей и шихт завода, разработка количественных зависимостей для прогноза выхода основных продуктов коксования» (ПАО «ЗАПОРОЖКОКС») № г. р. 0108U006700 (Приложение А). Соискатель – ответственный исполнитель.

- «Разработка научно-обоснованных параметров оптимизации составов шихт, рациональных способов их подготовки и технологических режимов коксования, а также экспериментальное определение химического потенциала для планирования выходов основных продуктов коксования в условиях угольной сырьевой базы КХП ОАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ» (КХП ПАО «АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ») № г. р. 1008U006416 (Приложение Б). Соискатель – ответственный исполнитель.

- «Определение фактических значений выхода кокса и основных химических продуктов коксования из индивидуальных углей и заводских шихт УПЦ-1 и УПЦ-2» (ПАО «АКХЗ») № г. р. 0110U006884 (Приложение В). Соискатель – соруководитель работы.

- «Исследование химического потенциала углей разной степени петрографической однородности, их смесей и шихт ПАО «АЛЧЕВСККОКС» с целью прогнозирования выхода основных химических продуктов коксования» (ПАО «АЛЧЕВСККОКС») № г.р. 0112U003897 (Приложение Г). Соискатель – соруководитель работы.

- «Исследование влияния петрографически неоднородных углей в шихте ПрАО «МАКЕЕВКОКС» на выход основных продуктов коксования» (ПрАО «МАКЕЕВКОКС») № г.р. 0112U006164 (Приложение Д). Соискатель – соруководитель работы.

Цель и задачи исследования. Научное обоснование и экспериментальное изучение вклада различных компонентов вещественного (элементного и петрографического) состава индивидуальных углей и шихт в выход кокса и основных химических продуктов коксования и разработка методов их прогнозирования.

В задачи исследования входили:

· критический анализ известных методов определения выхода кокса и основных химических продуктов коксования. Оценка их информативности и выбор наиболее оптимального с точки зрения комплексности и экспрессности метода;

· совершенствование методики определения выхода кокса и основных химических продуктов коксования и разработка проекта ДСТУ «Вугілля кам’яне. Метод визначення виходу хімічних продуктів коксування»;
· получить новые данные о выходе кокса и основных химических продуктов коксования из углей Украины, России, США согласно проекта ДСТУ «Вугілля кам’яне. Метод визначення виходу хімічних продуктів коксування»;
· изучение взаимосвязи между составом и строением углей, выраженных данными элементного состава и структурными параметрами, с петрографическими характеристиками и выходом кокса и основных химических продуктов коксования;

· определение вклада отдельных петрографических составляющих  углей и шихт в выход кокса и основных химических продуктов коксования;

· экспериментальное исследование и математическое описание зависимости выхода кокса и основных химических продуктов коксования от качества, условий подготовки и коксования углей и шихт, а также способа тушения кокса;

Объект исследования – процесс образования кокса и основных химических продуктов коксования.
Предмет исследования – взаимосвязь между составом и строением углей различных бассейнов и их петрографическими характеристиками, влияние петрографических составляющих и структурных параметров органической массы углей на выход основных продуктов коксования.
В экспериментальной работе исследовались:

· товарная продукция шахт Украины, поставляющих угли для коксования;

· угольные концентраты обогатительных фабрик Украины, России и США, используемых в сырьевой базе коксования заводов Украины;

· выход кокса и основных химических продуктов коксования, полученных в 20-г лабораторной печи из индивидуальных углей, бинарных и многокомпонентных смесей углей различного элементного и петрографического состава;

· производственные шихты, фактические данные по выходу кокса и основных химических продуктов коксования заводов Украины;

· влияние на выход кокса и основных химических продуктов коксования условий подготовки (насыпная и трамбованная шихта), коксования (геометрические размеры коксовых печей) и способа тушения кокса (сухое или мокрое).

Методы исследования. Экспериментальная часть работы проводилась с помощью стандартизованных методов изучения органической массы углей (петрографический и элементный состав), технического анализа (зольность, выход летучих веществ, содержание общей серы), технологических свойств углей  (толщина пластического слоя, окисленность).

Выход кокса и основных химических продуктов коксования в лабораторных условиях определяли согласно ГОСТ 18635-73 «Угли каменные. Метод определения выхода химических продуктов коксования» [32], а также проекту ДСТУ «Вугілля кам’яне. Метод визначення виходу хімічних продуктів коксування», в разработке которого автор принимал непосредственное участие (Приложение Ж).

Вклад петрографических составляющих и структурных параметров органической массы углей в выход кокса и основных химических продуктов коксования определялся методом Гаусса путем решения системы линейных уравнений.

Научная новизна полученных результатов:

- установлено, что существующие методы прогноза выхода основных продуктов коксования, основанные на выходе летучих веществ, не обеспечивают необходимой точности прогнозирования; 

- впервые теоретически обоснована и экспериментально доказана гипотеза о необходимости и возможности прогнозирования выхода основных продуктов коксования по результатам определения элементного и петрографического составов углей (шихты);

- получены новые экспериментальные данные по выходу кокса и основных химических продуктов коксования из индивидуальных углей Украины, России и США согласно проекту ДСТУ «Вугілля кам'яне. Метод визначення виходу хімічних продуктів коксування»;

- впервые предложено органическую массу угля представлять в виде восьми петрографических групп, которые различаются по составу, строению и свойствам. Обоснованность такого разделения на группы, наряду с другими показателями, подтверждается также комплексным показателем степени молекулярной ассоциированности органической массы сА, который рассчитывается по данным элементного состава углей;

- впервые определен вклад отдельных групп петрографических составляющих углей Украины, России и США в выход кокса и основных химических продуктов коксования;

- впервые разработаны и апробированы на лабораторных шихтах математические модели прогноза выхода кокса и основных химических продуктов коксования по данным элементного и петрографического анализов.

Практическая ценность работы:

· разработан проект ДСТУ «Вугілля кам'яне. Метод визначення виходу хімічних продуктів коксування», который согласован со всеми коксохимическими предприятиями Украины и передан в государственные органы на утверждение в установленном порядке;
· разработана методика определения коэффициентов пересчета от лабораторных данных по выходу кокса и химических продуктов коксования к производственным, которые необходимо использовать при планировании объемов выпускаемой продукции коксохимического производства;
· разработаны Методика и алгоритм расчета выхода кокса и основных химических продуктов коксования, которые используются на ПАО «АЛЧЕВСККОКС» (Приложение З, К) и ЧАО «МАКЕЕВКОКС» (Приложение Л, М), учитывающие условия подготовки, коксования шихты и способы тушения кокса;
· экономический эффект от использования разработанной методики прогнозирования выхода кокса и основных химических продуктов коксования составляет 701,10 грн на одно определение по ГОСТ 18635-73 (Приложение Н);
· материалы диссертации используются в учебном процессе на кафедрах металлургического топлива и восстановителей Национальной металлургической академии Украины (Приложение П), технологии топлива и углеродных материалов НТУ «ХПИ» (Приложение Р), химической технологии переработки нефти и газа Национального университета «Львівська політехніка» (Приложение С).

Конкретное личное участие автора в получении результатов. Диссертантом выдвинута гипотеза о необходимости совершенствования существующих методик прогноза выхода основных продуктов коксования, основанных на выходе летучих веществ и температурах коксования, и предложено использовать для целей прогноза данные элементного и петрографического составов угля. Совместно с научным руководителем сформулированы цели и задачи диссертационной работы. Непосредственно автором усовершенствована комплексная методика определения выхода кокса и основных химических продуктов коксования, определен вклад петрографических составляющих углей и шихт в выход кокса и основных химических продуктов коксования. Все экспериментальные работы по определению выхода основных продуктов коксования по ГОСТ 18635-73 и проекту ДСТУ автор выполнил лично. Диссертант принимал участие в проведении лабораторных, опытно-промышленных и промышленных исследований. Им разработаны математические модели зависимости выхода кокса и основных химических продуктов коксования от показателей элементного и петрографического составов сырья, а также изучено влияние ряда технологических факторов на выход кокса и основных химических продуктов коксования.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались на:

· Международной научно-практической конференции MicroCAD-2008 «Прогнозування виходу коксу та хімічних продуктів коксування на підставі даних петрографічного аналізу вугілля (шихти)» (Украина,  Харьков, НТУ «ХПИ», 2008 г.);

· V науково-технічній конференції «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» «Особенности метода определения выхода основных химических продуктов коксования» (Україна, Львів, 2009 р.);
· Всеукраїнській науковій конференції студентів та молодих вчених «Удосконалення виробництва палива та вуглецевих матеріалів як чинник розвитку металургії та енергетики» «Исследование связи химического потенциала коксующихся углей Украины с классификационными параметрами» (Україна, Дніпропетровськ, НМетАУ, 2010 р.);

· Научно-технической конференции «Koksownistwo 2010» «The influence of petrographic characteristics of coals and blends for yield and quality coking products» (Польша, Закопане, 2010 г.);

· Международной научно-технической конференции «Метинвест-2011» «Разработка и апробация альтернативных методов прогноза выхода химических продуктов коксования» (Украина, Мариуполь, 2011 г.);

· VI науково-технічній конференції «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» «Вплив петрографічної характеристики вугілля на вихід з нього продуктів коксування» (Україна, Львів, 2012 р.);
· Ученых советах ГП «УХИН» (Украина, Харьков, 2008 – 2012 гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, в том числе 9 статей в украинских и иностранных специализированных журналах, тезисы 5-и докладов на отечественных и международных конференциях.
Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 4-ёх основных разделов, выводов, библиографического списка и приложений. Полный объем диссертации составляет 155 страниц: 4 рисунка по тексту, 52 таблицы по тексту, 115 наименований использованных литературных источников и 16 приложений.

*

*           *

Автор выражает глубокую признательность сотрудникам угольного, коксового и химического отделов ГП «УХИН» за помощь в проведении экспериментальной работы, а также за участие  в обсуждении данной рукописи. Особую благодарность диссертант  выражает к.т.н. И.Д. Дрозднику, к.т.н. Ю.С. Кафтану, к.т.н. И.В. Шульге, к.т.н. Э.И. Торянику, к.т.н. Л.П. Банникову, к.т.н. В.М. Шмалько и к.т.н. Улоновскому М.Л. за полезные советы и участие в организации и проведении экспериментальной работы.

ВЫВОДЫ

Анализ и обсуждение выполненных в диссертационной работе теоретических и экспериментальных исследований позволяют сформулировать следующие основные выводы:
1. На основании полученных научных и экспериментальных результатов в лабораторных и промышленных условиях решена важная научно-практическая задача - разработка метода прогноза выхода кокса и основных химических продуктов коксования из межбассейновых угольных шихт с участием петрографически неоднородных углей, которая учитывает вклад элементного состава и петрографических составляющих индивидуальных углей и шихт в выход кокса и основных химических продуктов коксования.
2. Усовершенствован метод определения выхода кокса и основных химических продуктов коксования по ГОСТ 18635-73 в части диапазона определяемых значений выхода кокса и основных химических продуктов коксования, рабочих температур проведения коксования, используемых реактивов и материалов, сходимости результатов определения выхода сырого бензола, непредельных углеводородов и диоксида углерода, а также формы представления результатов. На основании того, что выход кокса и основных химических продуктов коксования на сухое d и сухое беззольное daf состояние заметно различается, впервые предложено при прогнозировании выхода кокса и основных химических продуктов коксования учитывать зольность угля (шихты). С учетом проведенных исследований разработан проект ДСТУ «Вугілля кам’яне. Метод визначення виходу хімічних продуктів коксування», который согласован со всеми коксохимическими предприятиями Украины и передан в государственные органы на утверждение в установленном порядке.

3. Получены новые экспериментальные данные по выходу кокса и основных химических продуктов коксования (на основе проекта ДСТУ «Вугілля кам'яне. Метод визначення виходу хімічних продуктів коксування») из индивидуальных углей Украины, России и США.
4. Впервые предложено органическую массу углей представлять в виде восьми петрографических групп, различающихся по составу, строению и свойствам. Обоснованность такого деления на группы, наряду с другими показателями, подтверждается также комплексным показателем степени молекулярной ассоциированности органической массы сА, рассчитываемым по данным элементного состава углей.

5. Впервые дана количественная оценка выхода основных продуктов коксования указанных петрографических групп углей Украины, России и США, рассчитанная с применением современного математического аппарата. Установлена близость значений выхода основных продуктов коксования одноименных петрографических групп для углей Украины, России и США, что позволило рассчитать выхода основных продуктов коксования одноименных петрографических групп для общей выборки, включающей угли всех бассейнов.

6. Впервые разработана методика прогноза выхода лабораторного кокса и химических продуктов коксования по данным определения группового петрографического состава межбассейновых угольных шихт. Точность прогноза разработанной методики выше, чем у общепринятых методик расчета, основанных на выходе летучих веществ. Установлены коэффициенты пересчета от лабораторных данных по выходу кокса, смолы и бензола к производственным, с учетом технологии загрузки шихты (насыпным способом или в трамбованном виде), условий коксования и способа тушения кокса (сухое или мокрое).
7. Разработаны Методика и алгоритм расчета выхода кокса и основных химических продуктов коксования, учитывающие условия коксования, которые используются в производственной деятельности ПАО «АЛЧЕВСК-КОКС» и ЧАО «МАКЕЕВКОКС». Экономический эффект от использования разработанной методики прогнозирования выхода кокса и основных химических продуктов коксования составит 701,10 грн на одно определение лабораторного выхода кокса и основных химических продуктов коксования.

8. Основные теоретические положения и экспериментальные данные, изложенные в диссертации, используются в учебном процессе на кафедрах металлургического топлива и восстановителей Национальной металлургической академии Украины, технологии топлива и углеродных материалов НТУ «ХПИ», химической технологии переработки нефти и газа Национального университета «Львівська політехніка».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Ковалев Е.Т. Влияние качества угольной шихты на реакционную способность, послереакционную прочность кокса и технико-экономические показатели доменного процесса / Е.Т. Ковалев, И.В. Шульга, А.И. Рыщенко, И.Д. Дроздник, Д.В. Мирошниченко // Углехимический журнал. – 2008. - № 3-4. - С. 41-48.

2. Кафтан Ю.С. Взаимосвязь органической и минеральной частей угольной шихты с «холодной» и «горячей» прочностью кокса / Ю.С. Кафтан, И.Д. Дроздник, Д.В. Мирошниченко и др. // Углехимический журнал. – 2007. - № 3-4. - С. 3-13.

3. Ковалев Е.Т. Возможность получения высококачественного низкореакционного металлургического кокса в условиях существующей угольной сырьевой базы Украины / Е.Т. Ковалев, И.Д. Дроздник // Углехимический журнал. – 2010. - № 3-4. - С. 4-11.

4. Дроздник И.Д. Совершенствование схем подготовки углей в условиях межбассейновой сырьевой базы коксования / И.Д. Дроздник, Д.В. Мирошниченко, В.М. Ладыжинский, Ю.В. Бессчастный, Н.И. Топоркова // Углехимический журнал. - 2010. - № 3-4. - С. 11-17.

5. Городецкий Н.И. Организация и планирование на предприятиях коксохимической промышленности / Н.И. Городецкий, Г.П. Кулиш, Е.М. Рабинович. - М.: Металлургия, 1975. - 376 с.

6. Диденко В.Е. Организация коксохимического производства / В.Е. Диденко, М.М. Дмитриев, В.А. Лейтс и др. - Харьков: Металлургиздат, 1961. - 462 с.

7. Диденко В.Е. К вопросу о выходе кокса из шихты // Кокс и химия – 1977. - № 2. - С. 13-17.

8. Аксенин Н.П. Материальный баланс процесса коксования угольных шихт с высоким выходом летучих веществ / Н.П. Аксенин, В.А. Доленко // Кокс и химия. – 1991. - № 2. - С. 10-13.

9. Аксенин Н.П. Влияние скорости нагрева шихты на выход валового кокса / Н.П. Аксенин, В.П. Михно // Производство кокса. Тематический сборник научных трудов / МЧМ СССР (УХИН).- М.: Металлургия, 1973. - С. 100-107.

10. Улановский М.Л. Еще раз о «припеке» кокса // Кокс и химия. – 1991. - № 12. - С. 23-24.

11. Справочник коксохимика в 6-ти томах. Том 6. Экономика, организация и управление коксохимическим предприятием / Под ред. А.М. Приступы, Е.И. Котлярова, В.А. Корниловой. - Харьков: Издательский дом «ИНЖЭК», 2010. - 320 С.

12. Лобов А.А. Прогноз выхода кокса от шихты в условиях промышленного коксования / А.А. Лобов, Э.И. Торяник, В.М. Кузниченко и др. // Кокс и химия. – 2003. - № 8. - С. 13-18.

13. Сухоруков В.И. О выходе кокса в промышленных условиях / В.И. Сухоруков, Ю.В. Степанов // Кокс и химия. – 2001. - № 3. - С. 36-44.

14. Мадар А.Е. Расчет выхода валового кокса по результатам коксования шихты в «спутниках» // Кокс и химия. – 2008. - № 1. - С. 16-22.

15. Инструкция по нормированию расхода сырья и материалов в производстве кокса и коксохимической продукции, раздел III. - М.: Минчермет СССР, 1969 г.

16. Улановский М.Л. Влияние выхода летучих веществ и зольности шихты на выход кокса // Кокс и химия. – 1990. - № 10. - С. 51-52.

17. Телешев Ю.В. Исследование и разработка способов управления выходом и качеством продуктов коксохимического производства. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук // Харьков, 1997 г. – 150 с.

18. Телешев Ю.В. Составление и исследование материального баланса коксования / Ю.В. Телешев, С.И. Кауфман, М.С. Шептовицкий и др. // Кокс и химия. – 1997. - № 1. - С. 19-25.

19. Телешев Ю.В. Опыт определения выхода кокса в промышленных условиях / Ю.В. Телешев, И.В. Шульга, М.С. Шептовицкий // Кокс и химия. – 1997. - № 1. - С. 16-18.

20. Золотарев И.В. К вопросу об определении выхода валового кокса из угольных шихт / И.В. Золотарев, И.Н. Вегеря, В.Н. Дудяк, А.В. Карпов, Э.И. Торяник // Углехимический журнал. – 2003. - № 3-4. - С. 35-39.

21. Аксенин Н.П. Об определении выхода кокса (Обзор) / Н.П. Аксенин, А.Н. Крюков, Л.П. Семисалов // Кокс и химия. – 1984. - № 7. - С. 23-25.

22. Методические рекомендации по планированию объемов производства основных видов продукции на коксохимических предприятиях Украины. Утверждена на заседании Совета директоров УНПА «Укркокс» 24.05.2002 г. – Днепропетровск. – Харьков, 2002. – 102 с.

23. Обзор докладов на 16-й специальной конференции по коксу // Неире кокайси.-1953.V.32. - № 316. - р. 461-470.

24. Михно В.П. Исследование зависимости физико-механических свойств и выхода кокса от режима коксования / В.П. Михно, М.Г. Скляр, М.В. Лурье и др. //Кокс и химия. – 1975. - № 2. - С. 8-12.

25. Журавский А.А. О производстве кокса в печных камерах большого объема / А.А. Журавский, И.В. Сытенко, З.С. Жупранер и др. // Кокс и химия. – 1990. - № 8. - С. 9-12.

26. Справочник коксохимика (Под редакцией А.К. Шелкова). - М.: Металлургия, 1965. – т. II. - С. 11.

27. Дроздник И.Д. Химический потенциал различных типов углей в классификации по генетическим и технологическим параметрам / И.Д. Дроздник, Ю.С. Кафтан, С.Д. Меньшикова, С.С. Торяник, А.И. Вирозуб, В.И. Ромась, Т.Н. Борисова, Л.С. Янкович // Кокс и химия. – 1990. - №8. - С. 2-3.

28. Аронов С.Г. Выходы химических продуктов коксования в зависимости от содержания летучих веществ / С.Г. Аронов, Р.Л. Мишулович // Кокс и химия. – 1938. - № 1. - С. 20-24.

29. Теория и практика производства кокса улучшенного качества: Монография / Ю.В. Филатов, Е.Т. Ковалев, И.В. Шульга, С.И. Кауфман, А.И. Коломийченко // Под редакцией С.Л. Ярошевского. – Киев: Наукова думка, 2011. – 128 с.

30. Дроздник И.Д. Основные этапы работы института в области разработки сырьевой базы коксования заводов Украины / И.Д. Дроздник, Ю.С. Кафтан, М.Л. Улановский // Углехимический журнал. – 2005. - № 3-4. - С. 11-16.

31. Гусак В.Г. О марочной структуре и технологических свойствах импортируемых в Украину углей / В.Г. Гусак, И.Д. Дроздник // Углехимический журнал. – 2011. - № 1-2. - С. 3-11.

32. Угли каменные. Метод определения выхода химических продуктов коксования: ГОСТ 18635-73. – [Действующий от 1974-01-01]. – М.: Комитет стандартизации и метрологии СССР, 1973. – 11 с. – (Межгосударственный стандарт).
33. Дроздник И.Д. Угли для коксования и пылеугольного топлива / И.Д. Дроздник, А.Г. Старовойт, В.Г. Гусак, Ю.В. Филатов // Харьков: ИПЦ «Контраст», 2011 г. – 188 с.

34. Козина О.Я. Влияние марочного состава угольной шихты и температурного режима коксования на выход и качество химических продуктов / О.Я. Козина, Т.И. Некрасова // Кокс и химия. – 2008. - № 2. - С. 42-43.

35. Золотарёв И.В. Формирование механической прочности и ситового состава доменного кокса, полученного из шихт с различным участием угля ОАО «УК «Шахта «Красноармейская Западная № 1» / И.В. Золотарёв, И.Д. Дроздник, Д.В. Мирошниченко, Ю.С. Кафтан, И.В. Шульга, Э.И. Торяник, Н.Б. Бидоленко, Ю.В. Бессчастный, М.Б. Головко, А.В. Сытник, А.Р. Давидзон // Углехимический журнал. - 2010. - № 3-4. - С. 31-37.

36. Еремин И.В. Петрология и химико-технологические параметры углей Кузбасса / И.В. Еремин, А.С. Арцер, Т.М. Броновец. – Кемерово, 2001. - 399 с.

37. Еремин И.В. Марочный состав углей и рациональное использование / И.В. Еремин, Т.М. Броновец. - М.: «Недра», 1994. - 256 с.

38. Еремин И.В. Петрография и физические свойства углей / И.В. Еремин, В.В. Лебедев, Д.А. Цикарев. - М. «Недра», 1980. - 263 с.

39. Нестеренко Л.Л. Основы химии и физики горючих ископаемых / Л.Л. Нестеренко, Ю.В. Бирюков, В.А. Лебедев.- К: Вища школа. Головное изд-во, 1987. – 359 с.

40. Tchamler H. Exinit-Vitrinit-Micrinit / H. Tchamler, E. de Ruiter // Brennstofe-Chemie. - Bd. 46. - 1965. - № 4.

41. Kroger C. Eigenshaften und chemische constitution der Steinkohlemacerale. Vorschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen. Kohl und Opladen, 1959.

42. Глущенко И.М. Петрографическая характеристика и ее значение для оценки свойств углей / И.М. Глущенко. - Издательство «Недра». - Москва, 1971. - 113 с.

43. Нестеренко Л.Л. Особенности химической структуры и свойств микрокомпонентов каменных углей / Л.Л. Нестеренко // Труды лаборатории геологии угля АН СССР. - № 6. - М. 1956.

44. Майер Л.М. Влияние фузита на спекающую способность углей / Л.М. Майер // Кокс и химия. – 1933. - № 4. - С. 32-38.

45. Дьяконов В. П. Mathcad 2001. Учебный курс // С.Пб. Питер. - 2001. - 624 с

46. Дьяконов В. П. Энциклопедия Mathcad 2001i, 11. Библиотека профессионала // М.: Солон-Пресс. - 2004. - 832 с.

47. Войткевич Г.В. Краткий справочник по геохимии / Г.В. Войткевич, А.Е. Мирошников, А.С. Поваренных, В.Г. Прохоров // Издание 2-е перераб. и доп. - М. «Недра», 1977. - 184 с.
48. Мукина Н.В. Прогноз выхода химических продуктов коксования по данным элементного анализа исходных углей / Н.В. Мукина, С.П. Жадан, Е.П. Черноусова, И.Д. Дроздник, Д.В. Мирошниченко, М.Б. Головко, Н.А. Десна //Углехимический журнал. – 2011. - № 3-4. - С. 12-19.

49. Горелов П.Н. Химические продукты коксования и состав коксового газа в зависимости от степени окисленности углей / П.Н. Горелов, М.С. Котеленец // Кокс и химия. – 1985. - № 5. - С. 20-22

50. Десна Н.А. Использование окисленных углей при коксовании (Обзор) / Н.А. Десна, Д.В. Мирошниченко // Кокс и химия. – 2011. - № 5. - С. 2-9.

51.   Топливо твердое минеральное. Методы определения влаги: ГОСТ 27314-91 (ИСО 589-81). - [Действующий от 1993-01-01]. – М.: Комитет стандартизации и метрологии СССР, 1991. – 11 с. – (Межгосударственный стандарт).
52.   Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности: ГОСТ 11022-95 (ИСО 1171-81). – [Действующий от 1997-03-14]. – К.: Госстандарт Украины, 1997. – 8 с. – (Государственный стандарт Украины).

53.   Топливо твердое. Метод определения выхода летучих веществ: ГОСТ 6382-91 (ИСО 562-81). – [Действующий от 1993-01-01]. – М.: Комитет стандартизации и метрологии СССР, 1993. – 10 с. – (Межгосударственный стандарт).
54.   Паливо тверде мінеральне. Визначення загальної сірки. Метод Ешка: ДСТУ 3528-97 (ГОСТ 8606-93) (ISO 334-92). – [Чинний від 1997-07-04]. – К.: Держстандарт України, 1997. – 9 с. – (Національний стандарт України).
55.   Угли каменные. Метод определения пластометрических показателей: ГОСТ 1186-87 (СТ СЭВ 5775-86). – [Действующий от 1988-01-01]. – М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1988. – 17 с. – (Межгосударственный стандарт).
56. Топливо твердое. Метод определения углерода и водорода: ГОСТ 2408.1-95 (ИСО 625-75). – [Действующий от 1997-03-14]. – К.: Госстандарт Украины, 1995. – 27 с. – (Государственный стандарт Украины). 

57.  Топливо твердое минеральное. Методы определения азота: ГОСТ 28743-93 (ИСО 333-83). - [Действующий от 1993-10-21]. – М.: Издательство стандартов, 1995. – 12 с. – (Межгосударственный стандарт).

58.   Угли бурые, каменные, антрациты, твердые рассеянные органические вещества и углеродистые материалы. Метод определения показателей отражения: ГОСТ 12113-94 (ИСО 7404-5-85). – [Действующий от 1996-09-20]. – К.: Держстандарт України, 1996. – 19 с. – (Національний стандарт України).
59.   Уголь каменный и антрацит. Методы петрографического анализа. Часть 3. Метод определения групп мацералов: ГОСТ 9414.3-93 (ИСО 7404-3-84) . – [Действующий от 1998-03-27]. – К.: Госстандарт Украины, 1998. – 15 с. – (Государственный стандарт Украины).

60. Угли каменные. Метод определения коксуемости: ГОСТ 9521-74. – [Действующий от 1975-07-01]. – М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1975. – 16 с. – (Межгосударственный стандарт).
61. Авгушевич И.В. Стандартные методы испытания углей. Классификация углей / И.В. Авгушевич, Т.М. Броновец, Г.С. Головин [и др.]. – М.: НТК «Трек», 2008. – 368 с.

62. ПГ 401-548-72 «Угли каменные. Метод определения коксуемости в 2-камерной лабораторной печи».

63. Справочник коксохимика. Т. I. Угли для коксования. Обогащение углей. Подготовка углей к коксованию [под общ.ред. Борисова Л.Н., Шаповала Ю.Г.]. – Харьков: ИД ИНЖЭК, 2010. – 536 c.
64. Улановский М.Л. Моделирование процесса коксования в лабораторных условиях / М.Л. Улановский, Д.В. Мирошниченко // Кокс и химия. – 2002. – № 7. – С. 40-42.

65. Головко М.Б. Особенности метода определения выхода основних химических продуктов коксования / М.Б. Головко // Збірник тез доповідей V-ої Науково-технічної конференціі „Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості”, 9-12 червня 2009р. - м. Львів, 2009. - С. 293-294.
66. Рубчевский В.Н. Разработка количественных зависимостей прогноза выхода кокса и основних химических продуктов коксования / В.Н. Рубчевский, Ю.А. Чернышов, С.А. Овчинникова, А.И. Компаниец, И.Д. Дроздник, Д.В. Мирошниченко, М.Б. Головко, Е.Б. Прибавкина// Кокс и химия. – 2009. – № 4. – С. 11-16.

67. Головко М.Б. Разработка и апробация альтернативных методов прогноза выхода химических продуктов коксования / М.Б. Головко // Материалы международной научно-технической конференции «Метинвест-2011», 1-4 июля 2011 г. - г. Мариуполь, 2011. - С. 10.
68. Головко М.Б. Прогнозування виходу коксу та хімічних продуктів коксування на підставі даних петрографічного аналізу вугілля (шихти) / М.Б. Головко, Д.В. Мирошниченко // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Анотації доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Microcad-2008», 4-6 червня 2008р. - Харків, 2008. - С. 8.

69. Котеленец М.С. Автоматическое регулирование температурного режима лабораторного аппарата для определения выхода химических продуктов коксования / М.С. Котеленец, А.И. Золотухин, Л.В. Носкова, В.С. Новиков // Кокс и химия. – 1972. – № 1. – С. 28-33.

70. Котеленец М.С. Уточнение лабораторного метода определения выходов химических продуктов коксования / М.С. Котеленец, А.И. Золотухин // Кокс и химия. – 1960. – № 4. – С. 41-48.
71. Котеленец М.С. К стандартизации лабораторного метода определения выхода химических продуктов коксования / М.С. Котеленец, В.Н. Новиков, П.Н. Горелов Л.В. Носкова // Кокс и химия. – 1977. – № 3. – С. 32-34.
72. Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація.: ДСТУ 3472-96. – [Чинний від 1998-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1998. – 12 с. – (Національний стандарт України).
73. Угли. Термины и определения.: ГОСТ 17070-87. - [Действующий от 1989-07-01]. М.: Комитет стандартизации и метрологии СССР, 1989. – 22 с. – (Межгосударственный стандарт).

74. Кокс кам’яновугільний і пековий. Терміни та визначення.: ДСТУ 2401–94. - [Чинний від 1995-01-01]. – К.: Держстандарт України, 1995. – 24 с. – (Національний стандарт України).
75.  Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры.: ГОСТ 25336-82. - [Действующий от 1984-01-01]. – М.: Комитет стандартизации и метрологии СССР, 1984. – 180 с. – (Межгосударственный стандарт).
76. Вугілля буре, кам’яне, антрацит, горючі сланці та вугільні брикети. Методи відбору та підготовки проб до лабораторних випробувань.: ДСТУ 4096-2002. - [Чинний від 2003-01-01]. – К.: Держстандарт України, 2003. – 35 с. – (Національний стандарт України).

77. Угли каменные. Метод определения пластометрических показателей: ГОСТ 1186-87 (СТ СЭВ 5775-86). – [Действующий от 1988-01-01]. – М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1988. – 17 с. – (Межгосударственный стандарт).
78.  Головко М.Б. Современное состояние вопроса прогнозирования выхода кокса и основных химических продуктов коксования / М.Б. Головко, Д.В. Мирошниченко, Ю.С. Кафтан // Кокс и химия. – 2011. – № 9. – С. 45-52.
79. Газы горючие природные и искусственные. Метод определения объемной доли компонентов на комплектах для газовых анализов типа КГА.: ГОСТ 5439-76. - – [Действующий от 1977-01-01]. – М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1977. – 25 с. – (Межгосударственный стандарт).
80. Мирошниченко Д.В. Использование петрографических характеристик углей для прогноза выхода основних продуктов коксования / Д.В. Мирошниченко, Ю.С. Кафтан, И.Д. Дроздник, Н.Б. Бидоленко, М.Б. Головко, Е.Б. Прибавкина, В.Д. Григорьева // Углехимический журнал. – 2009. – № 3-4. – С. 33-37.
81. Golovko M. The influence of petrographic characteristics of coals and blends for yield and quality coking products / M. Golovko, D. Miroschnichenko // «Koksownictwo 2010», Konferencja naukowo-techniczna, 6-8 pazdziernika 2010. Wojskowy Zespot Wypoczynko wy “Zakopane”, ul. S.N. Kubinka 101. 34-511 Koscielisko
82. Скляр М.Г. Химия твердых горючих ископаемых / М.Г. Скляр, Ю.Б. Тютюнников. - Лабораторный практикум. – Киев, 1985. - 247 с.

83. Дроздник І.Д. Стандартизування сучасних методів визначення якості вугільної сировини для коксування / І.Д. Дроздник, Д.В. Мірошниченко, М.Б. Головко, О.В. Іванова, Н.А. Десна // Углехимический журнал. – 2011. - № 5-6. - С. 27-39.
84.  Мирошниченко Д.В. Исследование кинетики окисления углей / Д.В. Мирошниченко, И.Д. Дроздник, Ю.С. Кафтан, Е.В. Иванова, К.Н. Сорокотяга, Н.А. Десна // Кокс и химия. – 2012. - № 6. - С. 9-18.

85.  Мирошниченко Д.В. Исследование кинетики окисления углей / Д.В. Мирошниченко, И.Д. Дроздник, Ю.С. Кафтан, Н.Б. Бидоленко, Н.А. Десна // Кокс и химия. – 2012. - № 5. - С. 6-16.

86.  Десна Н.А. Влияние степени окисленности углей на качество кокса // Казантип ЭКО-2012 инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения. ХХ Юбилейная международная научно-практическая конференция (4-8 июня 2012г., г. Щелкино, АР Крым). - Сборник трудов в 3 томах, том 1. – Харьков, 2012. – С. 161-171..

87. Гусак В.Г. Сравнительная оценка состава, строения и свойств равнометаморфизованных углей Донецкого бассейна и американских углей / В.Г. Гусак, И.Д. Дроздник, Ю.С. Кафтан, Я.С. Балаева, Е.Б. Прибавкина // Кокс и химия. – 2012. - № 4. - С. 24-30.

88. Давидзон А.Р. Особенности структурно-химических и технологических характеристик разновосстановленных углей Донбасса / А.Р. Давидзон, И.Д. Дроздник // Кокс и химия. – 2007. - № 3. - С. 7-11

89. Давидзон А.Р. Структурные особенности угля ш. «Красноармейская-Западная № 1» (Донбасс) как альтернативного сырья для коксования / А.Р. Давидзон, Т.Г. Шендрик, Л.В. Пащенко, В.В. Симонова // Сборник научных статей XI Международной научно-технической конференции «Экология и здоровье человека», 9-13 июня 2003г. – г. Щелкино, АР Крым, 2003. – т. 1. – С. 104-110.

90. Шендрик Т.Г. Структурные особенности образцов угля ш. «Красноармейская-Западная № 1» с различными пластометрическими характеристиками / Т.Г. Шендрик, В.В. Симонова, Л.В. Пащенко, А.Р. Давидзон // Тезисы доклада на научной-технической конференции «Процессы и технологии использования отходов химического производства». – г. Донецк, 24-27 мая 2005 г.

91.  Гюльмалиев А.М. Классификация горючих ископаемых по структурно-химическим показателям и основные пути использования ископаемых углей / А.М. Гюльмалиев, Г.С. Головин, С.Г. Гагарин // М.: НТК «Трек», 2007 г. – 144 с.

92. Ван Кревелен Д.В. Наука об угле / Д.В. Ван Кревелен, Ж. Шуер. - М.: ГНТИ литературы по горному делу, 1960. - 304 с.

93. Гульмалиев А.М. Теоретические основы химии угля / А.М. Гульмалиев, Г.С. Головин, Т.Г. Гладун. - М. Изд-во МГГУ, 2003. - 556 с.

94. Гагарин С.Г. Оценка  степени  ароматичности структуры бурых углей / С.Г. Гагарин, Е.Б. Леснокова, Л.В. Шуляковская // Химия твердого топлива. – 1993. - № 1. - С. 3-11.

95. Веселовский В.С. Химическая природа горючих ископаемых. / В.С. Веселовский. - Изд-во Академии наук СССР. - Москва, 1955. - 424 с.

96. Улановский М.Л. Анализ структурных параметров углей Донецкого и Львовско-Волынского бассейнов / М.Л. Улановский //Кокс и химия. – 2012. - № 2. - С. 2-7.

97. Гагарин С.Г. Регрессионный анализ состава и свойств мацералов разновосстановленных углей Кузбасса / С.Г. Гагарин // Кокс и химия. – 1998. - № 2. - С.2-6.

98. Гагарин С.Г. Состав и свойства мацералов углей / С.Г. Гагарин, Н.Н. Уланов // Кокс и химия. – 1997. - № 4. - С. 7-13.

99. Штах Э. Петрология углей / Э. Штах, Т. М. Маковски, Техиюллер. – м.: Мир, 1978. – 555 с.

100. Еремин И.В. Единая промышленно-генетическая классификация углей СССР / И.В. Еремин, Т.М. Броновец, Л.Г. Ольшанецкий, Ю.С. Кафтан // Кокс и химия. – 1983. – № 5. – С. 4-10.

101. Кафтан Ю.С. Развитие научных основ составления шихт из углей разных бассейнов / Ю.С. Кафтан, И.Д. Дроздник, Д.В. Мирошниченко, Н.Б. Бидоленко, М.Б. Головко // Углехимический журнал. – 2010. - № 3-4. - С. 25-31.

102. Ильин В.А., Линейная алгебра: Учебник для вузов / В.А. Ильин, Э.Г. Позняк // 6-е изд., стер. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 280 с.
103. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г. Корн, Т. Корн // М.: Наука, 1970. - С. 575-576.
104. Кремер Н.Ш. Высшая математика для экономистов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман // Под ред. Н.Ш.Кремера. - 3-е изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 479 с.
105. Головко М.Б. Использование данных элементного и петрографического анализов углей для прогнозирования выхода химических продуктов коксования / М.Б. Головко, И.Д. Дроздник, Д.В. Мирошниченко, Ю.С. Кафтан // Кокс и химия. – 2012. - № 6. - С. 9-18.

106. Головко М.Б. Вплив петрографічної характеристики вугілля на вихід з нього продуктів коксування / М.Б. Головко, Д.В. Мірошниченко // Збірник тез доповідей V-ої Науково-технічної конференціі „Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості”, 25-28 квітня 2012 р. - м. Львів, 2012. - С. 293-294.
107. Анализ состояния и учет печного фонда и основных цехов коксохимических предприятий Украины (по состоянию на 01.01.2010 года) // НИР-6277. - Гипрококс. Харьков, 2010 г. - 20 с.

108. Ковалев Е.Т. Теория и практика производства доменного кокса высокого качества из трамбованных шихт пониженной спекаемости / Е.Т. Ковалев, Ю.С. Васильев, В.М. Кузниченко, В.В. Кривонос, А.Б. Данилов, М.А. Соловьев // Углехимический журнал. - 2009. - № 3-4. - С. 24-30.

109. Данилов А.Б. Реконструкция цеха улавливания на основе современных решений – приоритетное направление развития ОАО «Алчевсккокс» // А.Б. Данилов, Р.А. Хачтрян, Е.Т. Ковалев, Л.П. Банников // Углехимический журнал. - 2009. - № 3-4. - С. 64-68.

110. Коломийченко А.И. на ведущих позициях развития коксохимической отрасли страны (к 80-летию Макеевского коксохимического завода) / А.И. Коломийченко // Углехимический журнал. – 2012. - № 5-6. - С.5-10.

111. Коломийченко А.И. Основные тенденции развития коксохимического производства ЧАО «МАКЕЕВКОКС» / А.И. Коломийченко, Е.Т. Ковалев, А.Г. Старовойт // Углехимический журнал. - 2012. - № 5-6. - С. 11-17.

112. Горанский П.Ю. Подготовка угольной шихты при производстве высококачественного кокса в условиях ЧАО «Макеевкокс» / П.Ю. Горанский, С.М. Буланый, И.И. Черкасов, В.П. Дудешева, Ю.А. Яценко, Д.В. Мирошниченко, А.Р. Давидзон // Углехимический журнал. - 2012. - № 5-6. - С. 20-26.

113. Чуб В.Е. О влиянии различных факторов на количество обвалов трамбованных угольных пирогов при загрузке в коксовые печи / В.Е. Чуб, С.Н. Дзекунов, А.Д. Мокрицких [и др.] // Углехимический журнал. – 2002. - № 3-4. - С. 15-18.

114. Кузниченко В.М. Технология производства кокса с применением трамбования угольной шихты / В.М. Кузниченко, А.В. Карпов, А.А. Лобов [и др.] // Кокс и химия. – 1996. - № 8. - С. 18-20.

Данилов А..Б. Практическое использование данных петрографического анализа углей и шихт для прогнозирования выхода химических продуктов коксования / А.Б. Данилов, Г.С. Вердибоженко, И.Д. Дроздник, Д.В. Мирошниченко, Ю.С. Кафтан, М.Б. Головко // Кокс и химия. – 2012. - № 11. - С. 19-23.
Для заказа доставки работы 

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html
[image: image1.wmf]2

y

[image: image2.png]


[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]


[image: image5.jpg]


[image: image6.png]


[image: image7.emf] 

[image: image8.emf] 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2

