Догадина Наталия Валерьевна. Модифицированные металлооксидные и цеолитные катализаторы: физико-химические, ароматизующие и изомеризующие свойства : Дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 : Саратов, 2004 174 c. РГБ ОД, 61:04-2/748

Саратовский государственный университет
им. Н.Г. Чернышевского

На правах рукописи

ДОГАДИНА
Наталия Валерьевна

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛООКСИДНЫЕ
И ЦЕОЛИТНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ: ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ,
АРОМАТИЗУЮЩИЕ И ИЗОМЕРИЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА
02.00.04 - физическая химия

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата химических наук

Научный руководитель: доктор химических наук, профессор Кузьмина Р.И.

Научный консультант: доктор технических наук, профессор Севостьянов В.П.

Саратов 2004

###### Содержание

Введение	4

Глава 1. Литературный обзор	8

- Монометаллические катализаторы риформинга	9

- Полиметаллические катализаторы риформинга	15

- Цеолитсодержащие катализаторы превращения углеводородов 20

1.3 Л. Структура цеолитов	20

- Механизмы реакций, протекающих на цеолитах	23

- Цеоформинг	30

Глава 2. Экспериментальная часть	34

- Описание установок и методика проведения опытов	34

- Проточная установка	34

- Микроимпульсная каталитическая установка	37

  - Исходное сырье	39

  - Анализ продуктов превращения и исходного сырья	40

  - Получение и характеристика катализаторов	41

  - Физико-химические методы исследования катализаторов	43

  - Выводы к главе 2	45

Глава 3. Исследование алюмоплатиновых катализаторов,

модифицированных РЗЭ	46

- Модифицирование алюмоплатиновых катализаторов

превращения н-гексана редкоземельными элементами	46

- Влияние соотношения РГРЗЭ на активность

алюмоплатиновых катализаторов	54

- Изучение каталитических свойств алюмоплатиногадолиниевых катализаторов ароматизации

н-гексана методом импульсного отравления	60

- Выводы к главе 3	66

Глава 4. Превращение углеводородов на высококремнистых

цеолитных катализаторах	67

  - Превращение н-гексана на катализаторе ZSM-5	67

  - Превращение н-гексана на катализаторе ЦВК-Ш-895	69

з

  - Кинетические закономерности превращения н-гексана

на катализаторах ZSM-5 и ЦВК-Ш-895	76

  - Изучение механизма превращения н-гексана на

цеолитных катализаторах ZSM-5 и ЦВК-Ш-895	93

  - Превращение фракции 85-180 °С на цеолитных

катализаторах ZSM-5 и ЦВК-Ш-895	99

  - Выводы к главе 4	104

Глава 5. Превращение углеводородов на промышленном катализаторе КР-108У	105

- Превращение н-гексана на катализаторе КР-108У

в нестандартных условиях риформинга	105

- Превращение фракции 85-180 °С на катализаторе КР-108У

в нестандартных условиях риформинга	109

- Изменение активности и физико-химических свойств

катализатора КР-108У в процессе эксплуатации	115

- Выводы к главе 5	123

Выводы	124

Список литературы	126

Приложение № 1

Результаты физико-химических исследований модифицированных металлооксидных и

цеолитных катализаторов	143

Приложение № 2

Внедрение результатов	170

###### Введение

Актуальность проблемы. Современные процессы нефтепереработки и нефтехимии основываются на каталитических технологиях. Каталитический риформинг является одним из базовых процессов нефтепереработки, позволяющих получать высокооктановый компонент моторных топлив и индивидуальные ароматические углеводороды, к которым относятся бензол, толуол, ксилолы. Потребность в автомобильных бензинах и ароматических углеводородах велика, а содержание последних в нефтяном сырье недостаточно, поэтому совершенствование данного процесса сводится к увеличению выхода углеводородов, повышающих октановое число (ароматических углеводородов, соединений изо-строения).

Каталитический риформинг осуществляется на алюмоплатиновых катализаторах в среде циркуляции водородсодержащего газа. Однако, этому процессу присущ ряд недостатков: использование дорогих катализаторов; их невысокая термическая стабильность и необходимость проведения сложной регенерации; применение высокого давления; циркуляция водородсодержащего газа; значительные энергетические затраты. Необходимость устранения этих недостатков обусловливает поиск более дешевых катализаторов с низким содержанием платины, что осуществляется за счет разработки и использования би- и полиметаллических катализаторов, а так же исключения циркуляции водородсодержащего газа.

Эффективное решение этих проблем требует изучения влияния модифицирующих добавок на свойства алюмоплатинового катализатора с низким содержанием платины, изучения превращения индивидуальных углеводородов на подобных катализаторах, установления механизмов протекающих реакций, а так же установления кинетических закономерностей, необходимых для научного совершенствования, оптимизации и дальнейшего развития процесса каталитического риформинга.

Для производства автобензинов повышенной экологической чистоты требуется уменьшение содержания в них ароматических углеводородов и увеличение изо-парафинов, что может быть достигнуто с применением новых катализаторов.

Данная формулировка актуальности проблемы совпадает с Постановлением Президиума РАН от 1 июля 2003 г. № 233 «Основные направления фундаментальных исследований», а так же с государственной программой модернизации и реконструкции НПЗ отрасли на период до 2010 г. (Указ президента РФ от 07.05.1995 г. № 472) и госбюджетной темой «Каталитический синтез компонентов моторных топлив на основе низших углеводородов», № госрегистрации 01.960.005197.

Целью настоящей работы являются разработка новых высокоактивных и селективных катализаторов ароматизации углеводородов и получения экологически чистых высокооктановых компонентов моторных топлив (изопарафинов) из низкооктановой бензиновой фракции 85-180 °С.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- разработать высокоактивный алюмоплатиновый катализатор ароматизации н-гексана, содержащий малое количество благородного металла (платина);

- установить физико-химические и кинетические закономерности, а также механизмы процесса превращения н-гексана на алюмоплатиногадолиниевом и высококремнистых цеолитных катализаторах.

- исследовать селективность и каталитическую активность разработанных катализаторов по основным направлениям процесса превращения н- гексана (ароматизация, изомеризация и гидрокрекинг);

- оценить влияние природы исходного соединения модификатора на каталитические свойства алюмоплатиногадолиниевого катализатора и устойчивость его к действию каталитических ядов.

- изучить направление протекания основных реакций превращения низкооктановой бензиновой фракции 85-180 °С на высококремнистых цеолитных и на алюмоплатинорениевом катализаторах в нестандартных условиях процесса риформинга.

Научная новизна работы состоит в том, что впервые:

- выявлено влияние модифицирующих добавок РЗМ (самарий, европий, гадолиний, иттрий и иттербий) на ароматизующие свойства алюмоплатинового катализатора конверсии н-гексана;

- на основании физико-химических исследований полученных катализаторов и анализа кинетических величин для реакции дегидроциклизации обсужден механизм ароматизации н-гексана на алюмоплатиногадолиниевом катализаторе» а также направление протекания основных реакций конверсии н-гексана на высококремнистых цеолитных катализаторах;

- установлены физико-химические закономерности процесса облагораживания низкооктановой бензиновой фракции 85-180 °С на высококремнистых цеолитных катализаторах;

- исследован процесс риформинга низкооктановой бензиновой фракции на промышленном алюмоплатинорениевом катализаторе КР-108У в нестандартных условиях: без циркуляции водородсодержащего газа, при низкой температуре (300-500 °С).

Практическая значимость работы. Разработан высокоэффективный алюмоплатиногадолиниевый катализатор дегидроциклизации н-гексана с малым содержанием платины, отличающийся высокой селективностью и активностью.

Полученные данные по изучению закономерностей превращения н- гексана и низкооктановой бензиновой фракции в присутствии высококремнистых цеолитных катализаторов могут служить основой для создания новых процессов (цеоформинг, изоселектоформинг) переработки нефтяного сырья в ароматические углеводороды и высокооктановые компоненты моторных топлив, отвечающих экологическим требованиям.

Результаты исследования вошли в лекционные и практические курсы ‘‘Теоретические основы катализа”, “Промышленный катализ”, «Химия нефти и газа” по подготовки специалистов-химиков на химическом факультете Саратовского государственного университета.

Автор выносит на зашиту:

- влияние модифицирующих добавок (самария, европия, гадолиния, иттербия и иттрия) на активность и селективность алюмоплатинового катализатора конверсии н-гексана;

- физико-химические и кинетические закономерности процесса конверсии н-гексана и механизм, протекающих реакций на алюмоплатиногадолиниевом и высококремнистых цеолитных катализаторах;

- влияние условий облагораживания низкооктановой бензиновой фракции на алюмоплатинорениевом и цеолитных катализаторах;

- закономерности изменения физико-химических свойств алюмоплатино- рениевого катализатора превращения углеводородов фракции 85-180 °С.

Обоснованность научных положений и выводов является результатом исследований, выполненных с применением современного научноисследовательского оборудования и взаимодополняющих физико-химических методов анализа (газовая и жидкостная хроматография, ИК-спектроскопия, ртутная порометрия и др. методы анализа) на экспериментальной базе СГУ и Саратовском НПЗ с применением для расчетов и анализа статистических методов и компьютерной техники.

###### Выводы

- Проведено систематическое исследование влияния редкоземельных металлов на скорость отдельных направлений конверсии н-гексана. Экспериментально показано, что наибольшей ароматизующей активностью обладает катализатор, модифицированный гадолинием и меньшей иттербием: Gd >Y >Eu >Sm >Yb .

- На основании физико-химических исследований разработан высокоактивный и селективный алюмоплатиновый катализатор (0,25 масс. % Pt), модифицированный гадолинием (0,25 масс. % Gd), обладающий повышенной сероустойчивостью по сравнению серийным катализатором типа АП-64.

- На основе полученных теоретических и экспериментальных данных по каталитической активности высококремнистых цеолитных катализаторов ZSM-5 и ЦВК-Ш-895 конверсии н-гексана (при атмосферном давлении без циркуляции водородсодержащего газа), а также методом термодессорбции аммиака показано, что катализатор ZSM-5 обладает большим количеством бренстедовских и льюисовских кислотных центров, чем ЦВК-Ш-895 и в итоге, проявляет высокую активность и селективность в процессе ароматизации н-гексана.

- Проведенная по уравнению Фроста кинетическая обработка экспериментальных данных процесса превращения н-гексана на высококремнистых цеолитных катализаторах ZSM-5 и ЦВК-Ш-895 показала, что найденные значения кажущейся его энергии активации хорошо согласуются с их определением по экспериментальным кривым зависимости глубины превращения н-гексана от скорости подачи сырья.

- На основе рассчитанной кажущиеся энергии активации общего превращения н-гексана и реакции его дегидроциклизации установлено, что Екаж н-гексана на катализаторе ZSM-5 меньше, чем на ЦВК-Ш-895 (83 и 97 кДж/моль соответственно). При этом кажущаяся энергия активации н- гексана по реакции дегидроциклизации составляет 113 и 135 кДж/моль соответственно.

- Экспериментально установлено влияние среды (гелий, водород и без подачи газа) превращения низкооктановой бензиновой фракции 85-180 °С при Т=500 °С на алюмоплатинорениевом катализаторе КР-108У. В среде инертного газа в катализате преобладающим компонентом риформата являются нафтены - 27,9 масс. %, в водороде и без подачи газа - ароматические углеводороды (41,8 и 46,2 масс. % соответственно). Октановое число катализата превышает 90 единиц по ИМ.

- Исследован процесс облагораживания низкооктановой бензиновой фракции 85-180 °С на катализаторах ZSM-5 и ЦВК-Ш-895 при атмосферном давлении без циркуляции водородсодержащего газа в интервале температур 300-500 °С. Показано, что в этих условиях на катализаторе ZSM-5 образуется высокооктановый катализат, основными компонентами которого являются ароматические углеводороды, а на катализаторе ЦВК-Ш-895 в большем количестве образуются соединения изо-строения, которые являются экологически чистыми высокооктановыми компонентами автомобильных топлив.

На основании исследования динамики изменения физико-химических свойств свежего и отработанного алюмогшатинорениевого катализатора КР- 108У показано, что эксплуатация его в течении 5 лет приводит к снижению структурных характеристик и содержания активных металлов (платина, рений) в катализаторе. Это, в свою очередь, отражается на перераспределении основных направлений (дегидрирование, дегидроциклизация, повышенное газообразование) превращения углеводородов выкипающих при температуре 85-180 °С.

7