mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

На правах рукописи

Репях Сергей Иванович

УДК 621.74.04

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ

ФОРМИРОВАНИЯ  ТОЧНОСТИ  ОТЛИВОК

ОСОБО  ОТВЕТСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,

ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ  ПО  ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ  МОДЕЛЯМ

Специальность 05.16.04 – литейное производство

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук

Научный консультант:

доктор технических наук, профессор

Хрычиков Валерий Евгеньевич

Днепропетровск, 2013

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ                                                          9

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                             12

Раздел 1.  СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА.

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ                 19

  - Краткое описание и анализ современных технологических схем

производства отливок особо ответственного назначения                         19

1.2. Анализ брака неохлаждаемых турбинных лопаток

с равноосной макроструктурой по параметрам их точности                       24

1.3. Современные представления о формировании точности отливок              27

1.3.1. Точность размеров и массы отливки                                                   27

1.3.2. Точность формы отливки                                                                     43

1.3.3. Шероховатость поверхности отливки                                                 54

1.4. Трещины, утяжины и сколы в выплавляемых моделях отливок                 62

1.5. Анализ свойств современных модельных составов                                      64

1.6. Цель и задачи исследований                                                                            69

1.7. Выводы                                                                                                              70

Раздел 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ

И ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  ФОРМИРОВАНИЯ

ТОЧНОСТИ ОТЛИВОК                                                                     72

2.1. Уточнение расчёта размеров рабочих полостей пресс-форм                      72

2.2. Допустимые интервалы изменения коэффициентов линейных усадок

выплавляемой модели и отливки, коэффициента линейного

расширения керамической оболочковой формы                                           74

2.3. Аналитические зависимости для прогнозирования размерной

точности отливок особо ответственного назначения, изготавливаемых

методом литья по выплавляемым моделям                                                   78

2.4. Равноточность размеров (размерная равноточность) отливок                    79

2.5. Критерий оценки склонности модельного состава к короблению

в выплавляемой модели                                                                                  91

2.6. Оценка склонности модельного состава к образованию трещин

в выплавляемой модели                                                                                 103

2.7. Влияние наполнителя модельного состава на трещиноустойчивость

выплавляемой модели                                                                                    109

2.8. Критерий оценки склонности модельного состава к образованию

утяжин в выплавляемой модели                                                                   116

2.9. Выводы                                                                                                            127

Раздел 3. МЕТОДЫ, МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ

И ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ            129

3.1. Стандартные и типовые методы и методики исследований                      130

3.1.1. Коэффициент линейной усадки                                                          130

3.1.2. Определение предела прочности модельного состава

при статическом изгибе при 191 0С                                                  131

3.1.3. Коэффициент термического линейного расширения                        132

3.1.4. Определение теплоустойчивости модельного состава                     135

3.1.5. Определение числа градусов Энглера и кинематической

вязкости жидкого модельного состава                                              135

3.1.6. Механическая обрабатываемость выплавляемых моделей              135

3.1.7. Определение удельной плотности модельного состава

и его твёрдых компонентов при 201 0С                                            136

3.1.8. Определение зольности, теплофизических свойств

модельных составов и их компонентов,

температур фазовых переходов                                                          136

3.1.9. Модуль упругости модельного состава при растяжении                 139

3.1.10. Определение содержания влаги в керамических

оболочковых формах и сыпучих материалах                                  139

3.1.11. Оценка морфологии частиц пылевидных материалов                    140

3.1.12. Шероховатость поверхности отливки                                              140

3.2. Определение текучести и жидкотекучести модельного состава               140

3.3. Оценка склонности модельного состава

к образованию утяжин в выплавляемых моделях                                       142

3.4. Коробление выплавляемой модели                                                              144

3.4.1. Оценка склонности материала к короблению в литом состоянии  144

3.4.2. Методика исследования кинетики коробления литых деталей       145

3.5. Температура перехода модельного состава из жидкого

в пастообразное (вязкопластичное) состояние                                            147

3.6. Определение коэффициента объёмной усадки компонентов

модельного состава при их переходе

из жидкого в твёрдое состояние                                                                   147

3.7. Определение коэффициента линейного расширения

керамической оболочковой формы                                                              149

3.8. Определение величины прогиба керамической оболочковой

формы при температуре прокаливания                                                       151

3.9. Сравнительная оценка размерной точности отливок,

изготовленных в керамических оболочковых формах

из различных материалов                                                                             153

3.10. Расчёт кривой нормального распределения, минимального

количества образцов для проведения испытаний

и определения ошибки эксперимента                                                         155

3.11. Выводы                                                                                                          157

Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ                          158

4.1. Влияние наполнителя модельного состава на прочность,

стабильность и длительность стабилизации размеов

выплавляемых моделей                                                                                  158

4.2. Влияние количества твёрдого наполнителя в модельном составе

на минимальную температуру его запрессовки в пресс-форму                 162

4.3. Влияние содержания воздуха в модельном составе на глубину утяжин

в выплавляемой модели                                                                                 163

4.4. Влияние твёрдого наполнителя в модельном составе и давления

запрессовки модельного состава в пресс-форму на глубину

утяжин в выплавляемой модели                                                                  164

4.5. Влияние диаметра запрессовочного отверстия

и длительности  охлаждения выплавляемой модели

в пресс-форме на глубину утяжины                                                             165

4.6. Влияние содержания твёрдого наполнителя в модельном составе

на величину его условно свободной линейной усадки и коэффициент

термического линейного расширения                                                         167

4.7. Коэффициенты линейной и объёмной усадки, термического

линейного расширения материалов выплавляемых моделей

и отливок                                                                                                         169

4.8. Зависимость линейной усадки выплавляемой модели

от длительности её охлаждения в форме (пресс-форме)                            171

4.9. Влияние степени торможения линейной усадки выплавляемой

модели на предел её прочности при статическом изгибе                          172

4.10. Влияние размеров отливки

на её условно свободную линейную усадку                                              173

4.11. Влияние давления запрессовки модельного состава в пресс-форму

на величину коробления и размеры выплавляемой модели                     182

4.12. Связь между критерием KKR и величиной коробления

отливок балочного типа несимметричного таврового сечения               183

4.13. Исследование процесса  коробления отливок из материалов

органического происхождения и их сплавов                                             184

4.14. Склонность модельного материала к короблению и образованию

трещин в выплавляемой модели                                                                 194

4.15. Кинетика коробления выплавляемых моделей                                         200

4.16. Коробление выплавляемых моделей и текучесть

модельных составов марок КС-107-Б, Салют-3, ЗГВ-103,

Romocast-400, Paracast FW-352                                                                    207

4.17. Теплофизические свойства компонентов модельных составов               208

4.18. Влияние типа растворителя на величину понижения начальной

температуры выплавляемой модели при её поверхностной

очистке и сушке на ней огнеупорного покрытия                                      211

4.19. Влияние огнеупорных материалов и связующего вещества

керамической оболочковой формы на размерную точность отливок    217

4.20. Коэффициент линейного расширения керамической оболочковой

формы                                                                                                            218

4.21. Влияние длительности прокаливания на коробление

керамических оболочковых форм                                                               227

4.22. Влияние способа очистки поверхности отливки на величину

шероховатости её поверхности                                                                   228

4.23. Влияние температуры заливки расплава ЖС-6К  на коэффициент

условно свободной линейной усадки отливки                                          235

4.24. Зависимость прогиба консольно-закреплённых образцов

модельного состава от  его теплоустойчивости                                       235

4.25. Выводы                                                                                                          236

Раздел 5. РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТУРЫ И ИССЛЕДОВАНИЕ

СВОЙСТВ  МОДЕЛЬНЫХ СОСТАВОВ                                       239

5.1. Требования к модельным составам, используемым в производстве

отливок особо ответственного назначения                                                 239

5.2. Расчёт максимально допустимой величины коэффициента

свободной линейной усадки модельного состава и интервала

его изменения                                                                                                  245

5.3. Исходные материалы для модельных составов                                           246

5.4. Оптимизация рецептуры модельных составов                                            248

5.5. Общая характеристика модельных составов типа КС-111                         258

5.6. Прочность клеевого соединения выплавляемых моделей                          263

5.7. Влияние числа переплавов модельных составов типа КС-111

на их физико-технологические и литейные свойства                               265

5.8. Свойства модельного состава марки КС-111-Н,

наполненного карбамидом                                                                            266

5.9. Исследования модельных составов марок КС-111 и КС-107-Б

методом дифференциальной сканирующей калориметрии                       269

5.10. Длительность выдержки выплавляемой модели в пресс-форме             272

5.11. Влияние цикличности запрессовки модельного состава

в пресс-форму на величину условно свободной

линейной усадки выплавляемой модели                                                    274

5.12. Влияние материала пресс-формы на величину условно свободной

линейной усадки вплавляемых моделей

из модельного состава марки КС-111                                                         276

5.13. Расчёт величины коробления литой детали балочного типа

несимметричного таврового сечения                                                         276

5.14. Выводы                                                                                                          286

Глава 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ                                               288

6.1. Промышленное опробование результатов работы

в производстве отливок особо ответственного назначения                      288

6.2. Влияние количества возврата в первичном модельном составе

на усадку выплавляемых моделей и длительность их охлаждения

в пресс-форме                                                                                                 302

6.3. Выводы                                                                                                            307

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ                                                                                             309

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ                                            314

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Расчёт погрешности массы отливки                                  369

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Расчёт времени выдержки

выплавляемой модели в пресс-форме                                                                 378

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Погрешности размеров отливок случайного

характера                                                                                                                386

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Экспериментальные данные, экспериментальные

и теоретические кривые распределения величин длин L  для отливок

из стали 15Х23Н18Л                                                                                             395

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Технические условия – ТУ У 24.1-31183073-004:2005

(Составы модельные типа “КС-111” и лигатуры типа “Л-111”)                       402

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Акт внедрения модельного состава КС-111-С

в цехе точного литья открытого акционерного общества

“Криворожский турбинный завод “КОНСТАР” (г. Кривой Рог)

от 05.03.07 г.                                                                                                           411

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Акт внедрения модельного состава КС-111-В

в цехе точного литья №5 предприятия “Государственное предприятие

“Научно-производственный комплекс газотурбостроения

“Зоря” - “Машпроект” (г. Николаев) от 18.10.07 г.                                            412

ПРИЛОЖЕНИЕ З. Акт опытно-промышленных испытаний модельных

составов  КС-111-С и КС-111-В в литейном цехе предприятия

“Государственное предприятие “Запорожское машиностроительное

конструкторское бюро “Прогресс” имени академика А.Г. Ивченко

(г. Запорожье) от  04.05.07 г.                                                                                413

ПРИЛОЖЕНИЕ И. Акт опытно-промышленных испытаний модельного

состава КС-111 в цехе точного литья №610 на Запорожском

машиностроительном заводе им. В.И. Омельченко открытого

акционерного общества “Мотор Сич” (г. Запорожье) от  11.09.07 г.               414

ПРИЛОЖЕНИЕ К. Акт про впровадження результатів докторської

дисертації Реп’яха Сергія Івановича «Теоретичні та технологічні основи

формування точності виливків особливо відповідального призначення,

що виготовляються за витоплюваними  моделями»

в навчальному процесі                                                                                          415

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

| ГП | – государственное предприятие |
| --- | --- |
| ФГУП | –федеральное государственное унитарное предприятие |
| ММПП | – московское машиностроительное производственное предприятие |
| ОАО | – открытое акционерное общество |
| ЗМЗ | – запорожский машиностроительный завод им. В.И. Омельченко |
| ЗМКБ | – запорожское машиностроительное конструкторское бюро имени академика А.Г. Ивченко |
| КТЗ | – криворожский турбинный завод |
| НПКГ | – научно-производственный комплекс газотурбостроения |
| ЧНПП | – частное научно-производственное предприятие |
| ЗГВ | – завод горного воска |
| ГНЦ РФ | – государственный научный центр Российской Федерации |
| НИИТАвтопром | – научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности (Россия) |
| ГОСТ | – межгосударственный стандарт |
| ОСТ | – отраслевой стандарт |
| ТУ | – технические условия |
| ГТД | – газотурбинный двигатель |
| ГТУ | – газотурбинная установка |
| ВМ | – выплавляемая модель |
| МС | – модельный состав |
| КО | – керамическая оболочковая форма |
| ЭТС | – этилсиликат |
| ГРЭТС | – гидролизованный раствор этилсиликата |
| ЛПС | – литниково-питающая система |
| КТЛР | – коэффициент термического линейного расширения |
| ХЧ | – химически чистый материал |
| СНП | – смола нефтеполимерная |
| ДСК | – дифференциальная сканирующая калориметрия |
| Д | – дефицит питания |
| ДВ, ДХ | – длительность выдержки и хранения соответственно |
|  | – время |
| К | – коэффициент шероховатости |
| Кi | – критерий |
| k | – коэффициент термического линейного расширения |
|  | – коэффициент линейной усадки, расширения, угол |
|  | – коэффициент объёмной усадки, расширения, сжимаемости, коэффициент регрессии |
| L, l, а, b, х, h, Г | – размер; |
| f , f | – функция, стрела прогиба |
| D, d | – диаметр |
| U | – объём |
| , ' | – допуск, деформация |
| i | – относительная погрешность |
| t, Т | – температура |
|  | –среднее квадратическое отклонение |
| i | – предел прочности, напряжение |
| В | – предел прочности при растяжении |
| И | – предел прочности при статическом изгибе |
| ТР, t | – соответственно, касательные и тангенциальные напряжения |
| ТУ | – напряжение, возникающее при полном торможении усадки |
| Р | – поверхностное натяжение расплава |
| Е | – модуль упругости |
| μ | – коэффициент Пуассона |
| J | – момент инерции |
| М | – момент действующей силы, масса |
| n, m | – показатель степени, соотношение |
| Ri | – приведенная толщина |
| R, r | – половина толщины стенки отливки, радиус |
| , Х2 | – толщина стенки отливки и формы соответственно |
| ,  | – соответственно, относительная деформация и удлинение |
| е | – основание натурального логарифма |
| П | – периметр |
| ПКО | – пористость керамической оболочковой формы |
| Rz | – шероховатость поверхности |
| F, S | – площадь |
| Р, р | – давление |
| РТР | – сила трения |
| НМ | – металлостатический напор |
| , Вл | – соответственно, краевой угол смачивания и влажность |
| WA, W__ | – соответственно, работа изотермического отделения слоя адгезива с единицы поверхности субстрата и скорость |
| ЖГ | – поверхностное натяжение |
| , с | – соответственно, удельная плотность и теплоёмкость |
|  | – коэффициент теплопроводности |
| а | – коэффициент температуропроводности |
| b | – коэффициент теплоаккумулирующей способности |
| q, | – соответственно, удельная теплота и количество теплоты |
| ,  | – относительное количество, относительный объём, доля |
| N | – число замеров (измерений, образцов, повторений опыта) |
| V | – коэффициент вариации |
| i | – результат опыта в i-той точке симплексной решётки |
| Yi | – свойство материала |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В настоящее время наибольшую долю литья особо ответственного назначения, изготавливаемого по выплавляемым моделям, составляют отливки из жаропрочных никелевых сплавов. В значительно меньшем количестве производится отливок из высоколегированных хромоникелевых сталей и титановых сплавов. Эти отливки работают в составе газотурбинных двигателей и установок, двигателей автомобилей, тракторов и т. п. В числе прочих требований к качеству отливок этой группы – требования по параметрам точности, что обусловлено отсутствием механической обработки большей части их рабочих поверхностей.

Основную долю отливок особо ответственного назначения составляют турбинные лопатки, из которых, в части стабильности параметров точности, наиболее проблемными являются неохлаждаемые турбинные лопатки. Нестабильность параметров точности этих отливок приводит к тому, что в условиях серийного производства, по большей части вследствие их искривления и изменения линейных размеров при формировании и охлаждении, до 80 % изготовленных лопаток рихтуют, а их окончательный брак  по параметрам точности эпизодически повышается с 3 ... 5 до 100 %. Нестабильность параметров точности литья увеличивает цикл и себестоимость производства, снижает надежность и долговечность литых деталей, поскольку после рихтования в их теле возникают неконтролируемые по величине и знаку локальные напряжения. Наиболее остро вопрос точности стоит для отливок из хрупких сплавов, рихтовка которых недопустима, и фасонных отливок, брак которых по параметрам точности достигает 12 ... 15 %.

Изучению проблемы точности отливок посвящены работы многих ученых и исследователей среди которых Н.Г. Гиршович, Ю.А. Нехендзи, А.П. Трухов, Л.С. Куликов Константинов,  О.Ю. Коцюбинский, А.О. Волкомич, П. В. Черногоров, Л.П. Каширцев, П.П. Берг, Г.А. Корольков и др. Однако, на сегодняшний день, сведения о закономерностях формирования точности как ВМ, так и их  отливок особо ответственного назначения носят фрагментарный характер, отсутствуют данные о влиянии на точность отливки свойств МС и способов изготовления из него ВМ, материала КО и способа ее подготови к заливке, не исследована кинетика и механизм искривления ВМ и т. п.

Бессистемность подхода в изучении процессов, формирующих точность отливок особо ответственного назначения, и отсутствие данных о большинстве соответствующих закономерностей, стали причиной отсутствия научно обоснованных требований к свойствам современных МС, ответственных за уровень точности отливок этой группы. Как результат, из множества известных МС на отечественных предприятиях используют дорогие одноразовые МС зарубежного производства, которые также не лишены ряда существенных недостатков, что повышает себестоимость и, соответственно, снижает конкурентную способность отечественной продукции.

Исходя из неуклонно возрастающих требований к отливкам особо ответственного назначения по параметрам их точности, надежности и долговечности, высокой себестоимости, энергоемкости и длительности производства, робота, посвящённая научно-практической проблеме по изучению закономерностей формирования точности отливок особо ответственного назначения с целью  повышения и стабилизации их точности, является актуальной.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа является результатом выполнения государственных научно-исследовательских работ  № 0210U001444, № 0110U003236, выполненных кафедрой литейного производства Национальной металлургической академии Украины. Автор диссертации был исполнителем этих работ.

Цель и задачи исследования. Целью работы является определение закономерностей кинетики и результата формирования отливок особо ответственного назначения, изготавливаемых по выплавляемым моделям, с повышенной точностью.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

– определить элементы технологии, предопределяющие уровень точности отливок особо ответственного назначения;

– исследовать влияние параметров изготовления ВМ на ее линейную усадку, коробление и образование в ней утяжин,  исследовать кинетику и создать описание механизма коробления ВМ, определить теплофизические свойства МС и материалов, входящих в их состав;

– разработать количественные критерии оценки МС по равноточности размеров и формы ВМ, склонности к образованию в ВМ трещин и утяжин;

– разработать требования к МС, используемому в производстве ВМ отливок особо ответственного назначения, разработать и оптимизировать его состав, исследовать его свойства;

– установить влияние условий и технологии изготовления, подготовки КО к заливке на их линейное расширение и высокотемпературное искривление, точность размеров отливок;

– уточнить аналитические зависимости по расчёту размеров рабочих полостей пресс-форм, допустимых интервалов изменения коэффициентов линейных усадок ВМ и отливки, КТЛР КО, точности размеров отливок;

– опробовать и реализовать в промышленных условиях результаты исследований;

– внедрить научные и технологические разработки в ученый процесс.

Объект исследования. Процесс изготовления отливок по выплавляемым моделям.

Предмет исследования. Закономерности формирования точности отливок.

Методы исследования. В работе были использованы стандартные методы и аппаратура, типовые и оригинальные методики, которые позволили установить объективную связь между исследуемыми параметрами, – методы определения: предела прочности на изгиб; теплостойкости; текучести; жидкотекучести; зольности; температуры плавления, каплепадения, перехода из жидкого в пастообразное состояние; содержания воздуха в МС; склонности МС к образованию утяжин и искривлению ВМ; шероховатости поверхности; содержания влаги в КО; вязкости жидкости; плотности; метод: термогрирования; дифференциальной сканирующей калориметрии.

Научная новизна. В результате теоретических и экспериментальных исследований в области технологии литья по выплавляемым моделям и теории формирования отливок были найдены новые научные решения:

1. Впервые определены закономерности кинетики с соответствующим  направлением искривления выплавляемой модели в зависимости от времени ее охлаждения в форме (пресс-форме).

2. Впервые определены закономерности окончательного искривления выплавляемой модели, охлаждённой в неподатливой форме (пресс-форме) до комнатной температуры, в зависимости от свойств ее модельного состава и размеров.

3. Впервые установлены закономерности комплексного влияния свойств модельного состава и условий изготовления из него выплавляемых моделей на их трещиноустойчивочть, точность размеров, склонность к короблению и образованию утяжин.

4. Впервые установлено и на уровне гипотезы объяснено явление влияния воска полиэтиленового, входящего в рецептуру модельного состава, изготовленного на основе смолоподобного материала, на величину и направление коробления выплавляемой модели.

5. Впервые установлены закономерности комплексного влияния свойств материала  модельного состава, керамической оболочковой формы, отливки и условий их изготовления на параметры точности отливки.

6. Впервые при изготовлении отливки особо ответственного назначения определенно, что основным фактором, влияющим на точность её размеров, формы и массы, является свободная линейная усадка материала её выплавляемой модели, установлено её максимально допустимое значение и пределы  изменений.

Обоснованность и достоверность научных положений. Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в дисертации, базируются на современных фундаментальных теоретических основах литейного производства, а также на широком обзоре, анализе и обобщении концепций ведущих отечественных и зарубежных авторов по теме диссертационной работы. Обоснованность и достоверность полученных научных результатов подтверждается корректностью постановки методик и проведением экспериментов, использованием в работе стандартного поверенного оборудования и приборов, использованием статистических методов обработки экспериментальных данных, согласованностью результатов теоретических исследований с экспериментальными данными, соответствием полученных теоретических положений явлениям, сопутствующим производству отливок, позитивными результатами, полученными патентами на изобретения и внедрением основных результатов исследования в производство.

Научное значение работы. Получены новые научные положения и данные, которые дополняют фундаментальные знания в области научной проблемы формирования отливок в части их усадочных деформаций и трещиноустойчивости.

Практическое значение полученных результатов. Практическая ценность работы заключается в решении важной проблемы повышения и стабилизации параметров точности отливок особо ответственного назначения, изготавливаемх по выплавляемым моделям.

На основании полученных результатов:

– разработаны МС типа КС- 111(ТУ В 24.1-31183073-004: 2005 "Составы модельные типа "КС-111" и лигатуры типа "Л-111"), использование которых позволяет получать турбинные лопатки и фасонные отливки из жаропрочных никелевых сплавов, отвечающие современным требованиям по параметрам их точности. Промышленный выпуск МС типа КС-111 в соответствии с ТУ У 24.1-31183073-004: 2005 осуществляет  ЧНПП "Карион-Сервис" г. Днепропетровск.

– модельный состав марки КС-111-С внедрен в производство турбинных лопаток и фасонных отливок в цехе точного литья ОАО "КТЗ "КОНСТАР" г. Кривой Рог (акт внедрения от 05.03.07 г.).

– модельный состав марки КС-111-В внедрен в производство отливок вставок для комплектации изделий ДГ-90 и ДН-80, а также лопатки соплового аппарата первой степени для комплектации изделия ДТ-59 в цехе точного литья ДП "НПКГ "Зоря"-"Машпроект" г. Николаев (акт внедрения от 18.10.07 г.).

– разработанные теоретические и технологические основы формирования точности отливокк используются в учебном процессе в соответствующих разделах лекционных курсов по дисциплинам "Теоретические основы литейного производства", "Специальные и особые способы литья черных металлов и сплавов" (акт внедрения от 12.09.12 г.).

Выполненные исследования позволяют: рассчитывать размеры рабочих полостей пресс-форм с повышенной точностью; увеличить достоверность определения допустимых интервалов изменений коэффициентов линейных усадок ВМ, КО, сплава отливки; повысить уровень прогнозирования точности линейных размеров отливок; определять условия получения литых деталей с повышенным уровнем точности (точности размеров, формы, массы), прогнозировать уровень этих свойств.

Личный вклад соискателя. Все научные результаты, полученные в диссертации, базируются на исследованиях, проведенных автором. В процессе выполнения работы соискатель провел экспериментальные и теоретические исследования, а также анализ и обобщение результатов. Публикации отображают исследования, выполненные автором.

Личный вклад соискателя в совместных публикациях (в порядке, представленном в автореферате): разработана и реализована методика точного расчета линейных размеров рабочих полостей пресс-форм [1], разработана и реализована методика оценки влияния основных факторов на размерную точность отливок [19], разработана и реализована методика оценки влияния основных факторов на точность массы отливок [20], разработан состав МС [29] и клея [30], разработана и реализована методика, проведены теоретические исследования по оценке влияния основных факторов на точность отливок [36], разработано описание и графическая зависимость определения минимального количества повторений экспериментов [50].

Апробация результатов диссертации. Основные результаты диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили позитивную оценку на международных научно-практических конференциях и выставках-конференциях: “50 лет Академии наук Украины: ИЛП, ИПЛ, ФТИМС – прошлое, настоящее, будущее” (Киев, 22–26 сентября 2008 г.), “Литьё - 2009” (Запорожье, 24–26 марта 2009 г), “Литьё – 2010 (Запорожье, 21–23 апреля 2010 г.) “Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейной индустрии” (Киев, 19–21 октября 2010 г.), Репях С.И. О короблении выплавляемых моделей отливок / С.И. Репях – Промышленный инвестиционный форум. Литьё 2011. науч.-практ. конф., 17–21 мая 2011 г. – Запорожье: ЗНТУ, 2011. – С. 156–158,  “Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве” (Краматорск, 12–15 сентября 2011 г.), научном семинаре кафедры литейного производства НМетАУ (г. Днепропетровск, 10.10.2012).

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 52 печатных работах, в том числе в 1 монографии, 28 изданиях, которые входят в перечень МОНмолодьспорту Украины, как специализированные, 2 патентах Украины на изобретения, и 21в других изданиях.

Указанные публикации не содержат материалов кандидатской диссертации соискателя и не связаны с ней.

Структура и объем диссертационной работы. Диссертация состоит из вступления, шести разделов, общих выводов и приложений. Диссертация изложена на 415 страницах, содержит 143 рисунка и 61 таблицу, список использованных источников из 508 наименований, 10 приложений.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В диссертации приведены теоретические и технологические обобщения в рамках решения научно-технической проблемы по повышению и стабилизации точности отливок особо ответственного назначения, изготовливаемых по выплавляемых моделям, путем определения закономерностей кинетики коробления и изменений линейных размеров выплавляемой модели, керамической оболочковой формы и отливки, что предопределяет повышение и стабилизацию точности литья и, соответственно, сокращение длительности и объёма последующих технологических операций.

В результате теоретических и экспериментальных исследований в области технологии литья по выплавляемым моделям и теории формирования отливок были найдены новые научные решения, получены новые практические результаты и сделаны следующие выводы:

1. Анализ современных технологий производства и качества отливок особо ответственного назначения, научно-технической и патентной литературы  показал, что работа, направленная на решение проблемы по повышению и стабилизации точности отливок данной категории,  актуальна.

2. Разработаны аналитические зависимости для расчёта размеров рабочих полостей пресс-форм, прогнозирования точности линейных размеров отливок, определения допустимых интервалов изменения коэффициентов линейных усадок ВМ и отливки, коэффициента линейного расширения КО. Получены аналитические выражения, для расчёта времени затвердевания и охлаждения ВМ в пресс-форме, коэффициента условно свободной линейной усадки отливки балочного типа, коэффициента линейного расширения КО, температуры перехода МС из пластичного в упругое состояние (теплоустойчивость МС), минимальной температуры извлечения ВМ из пресс-формы и  минимального количества твёрдого наполнителя в МС с целью предупреждения образования трещин в ВМ, относительного содержания воздуха в МС для предупреждения образования утяжин в ВМ. Предложена новая классификация линейной усадки ВМ и отливок, в соответствии с которой различают свободную усадку (С), условно свободную (УС), затруднённую (З) и абсолютно затруднённую (АЗ).

3. Определено, что размерную точность, точность формы и массы ВМ и, соответственно, отливок, а также трещиноустойчивость ВМ, предопределяет абсолютная величина коэффициента свободной линейной усадки материала ВМ. Чем меньше коэффициент свободной линейной усадки ВМ, тем ниже и стабильней линейная усадка, выше равноточность и меньше коробление ВМ и, соответственно, отливки, ниже склонность МС к образованию трещин в ВМ. Для литого материала величины коэффициентов свободной линейной усадки (С) и абсолютно затруднённой линейной усадки (АЗ) – индивидуальны и постоянны. Величины УС и З находятся в пределах от АЗ до С, зависят от степени и не зависят от способа торможения линейной усадки отливки в форме.

4. Установлено, что предел прочности при статическом изгибе литых ВМ из материалов с аморфной структурой, в отличие от ВМ из материалов с кристаллической структурой, не зависит от торможения линейной усадки при их затвердевании и охлаждении. При этом для ряда литых МС и материалов органического происхождения kС  kАЗ.

5. По результатам определенных закономерностей формирования точности ВМ и отливок разработан критерий их равноточности (КР), величина которого к ВМ для условий производства данной группы отливок должна быть не более 0,7 % при величине свободной линейной усадки МС до 1,2 %. Наибольшей стабильностью размеров характеризуются отливки, полученные в КО, изготовленные на основе материалов со стабильными свойствами во времени и в интервале рабочих температур КО (связующее – кремнезоль; зернистые материалы с низкими значениями КТЛР – плавленый кварц, белый электрокорунд, высокоглиноземистый шамот).

6. Утяжины в ВМ не образуются, если у её материала отношение коэффициента объёмной усадки при переходе из жидкого в твёрдое состояние () к коэффициенту сжимаемости жидкого МС при температуре затвердевания (СЖ) будет меньше или равно давлению запрессовки МС в пресс-форму (рЗПС), либо если  = 0. То есть, в составе МС должно преобладать вещество или вещества с аморфной структурой. Установлен ступенчатый характер влияния диаметра литникового хода пресс-формы на величину утяжин в ВМ.

7. Процессы и закономерности формирования точности размеров и формы отливок из неметаллических и металлических материалов – подобны. Условно свободная линейная усадка ВМ повышается с увеличением толщины её стенки, уменьшением её длины и длительности выдержки  в пресс-форме, с понижением давления прессования. Повышение давления запрессовки МС в пресс-форму и уменьшение продолжительности охлаждения ВМ в пресс-форме снижает вероятность образования в ней утяжин. В тоже время уменьшение продолжительности охлаждения ВМ приводит к увеличению её линейной усадки и коробления.

8. Для МС использование воздуха в качестве их наполнителя является фактором, дестабилизирующим размерную точность ВМ, но предупреждающим образование утяжин. Применение твёрдого наполнителя не предупреждает образование утяжин в ВМ, однако стабилизирует её размерную точность. В связи с этим МС для производства ВМ отливок особо ответственного назначения должен быть без наполнителя.

9. Исследована кинетика коробления и создано описание механизма коробления ВМ. Разработан метод расчёта величины коробления литых деталей (ВМ, отливок) балочного типа несимметричного таврового сечения в условиях их формирования в неподатливой формы и охлаждении в ней до комнатной температуры. Разработаны параметрические критерии (KKR, KS) оценки склонности МС к короблению в ВМ. В соответствии с разработанными критериями, величина коробления ВМ снижается, если у МС KKR 1 и отсутствует при KKR= 1, а также при KS  0,4.

10. Для оценки склонности МС к образованию трещин в ВМ разработан критерий KS, между которым и величиной коробления литых ВМ установлена прямая связь. Трещины в ВМ не образуются, если KS  0,5. Склонность МС к образованию трещин охлаждении ВМ в пресс-форме тем выше, чем ближе температура перехода МС из пластичного в упругое состояние к температуре кристаллизации МС и чем ниже температура ВМ при её извлечении из пресс-формы.

11. У КО характер изменения и величина коэффициента линейного расширения, в основном, предопределяется аналогичными параметрами  зернистого материала, используемого для обсыпки слоёв КО. Величина линейного расширения КО на основе белого электрокорунда при нагреве от 20 0С до 950 … 970 0С, стабильна,  зависит от технологии производства КО и находится в пределах от 0,78 до 0,98 %. Повторный нагрев прокалённой КО до 950 … 970 0С приводит к повышению коэффициента линейного расширения на 0,05 … 0,07 % от его первоначального значения. Нарушение температурного режима гидролиза ЭТС понижает коэффициент линейного расширения КО при её первом нагреве до 0,70 %, повторном нагреве – до 0,44 %, а также изменяет прочность (И) прокалённой КО, которая при 20 0С понижается с 9 … 12 до 3 … 5 МПа.  Изотермическая выдержка КО при температуре 950 … 970 0С более 4 ч может привести к её деформации обусловленной крипом.

12. Разработаны требования к МС и на их основе рецептура МС (МС типа КС-111) в состав которого входит (по массе):  смола нефтеполимерная – 55 … 60 %, церезин марки 80 – 35 … 37 %, воск полиэтиленовый марки ПВ-200 – 3 … 5 %, буроугольный воск – до 5 %, дибутилфталат – 0,2 … 2,5 %. По своим физическим, технологическим и потребительским свойствам МС типа КС-111 находятся на уровне современных МС зарубежного производства, но в отличие от них являются материалами многоразового использования и не содержат наполнителей. Отсутствие наполнителя в МС типа КС-111 позволяет изготавливать из него ВМ на прессовом оборудовании любого типа без доработки существющей в литейных цехах оснастки. Сочетание такого комплекса свойств в МС типа КС-111 позволило не только повысить точность отливок на 30 ... 70 %, но и стабилизировать ее, что по сравнению с отливками, изготовленными по ВМ из МС КС-107-Б, позволило сократить длительность последующей доработки отливок в 1,4 ... 2,7 раза.

13. Модельный состав в твёрдом состоянии представляют собой сплавы, механическую смесь его твёрдых и жидких компонентов в пастообразном состоянии и истинные растворы в жидком состоянии, что позволяет зольность, удельную плотность и удельную теплоёмкость в твёрдом состоянии, а также удельную теплоту плавления (затвердевания) рассчитывать по правилу аддитивности.

14. Использование возврата (вторичного) МС типа КС-111 для производства ВМ повышает технологические свойства свежего (первичного) МС. С увеличением доли возврата в первичном МС возрастает линейная усадка ВМ и снижается склонность к образованию утяжин. Рекомендованное содержание возврата в первичном МС – от 20 до 55 % (по массе).

15. На МС группы КС-111 разработаны технические условия – ТУ У 24.1-31183073-004:2005 “Составы модельные типа “КС-111” и лигатуры типа “Л-111”. Модельные составы марок КС-111-С и КС-111-В внедрены в производство ВМ отливок особо ответственного назначения. Результаты промышленного опробования и внедрения в производство МС группы КС-111 свидетельствуют о том, что цель, поставленная в настоящей работе, достигнута.

16. Научные и технологические результаты работы используются в учебном процессе студентов на кафедре литейного производства Национальной металлургической академии Украины при изложении соответствующих разделов лекционных курсов в дисциплинах: "Теоретические основы литейного производства", "Специальные и особенные способы литья черных металлов и сплавов" (См. Приложение К).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Репях С.И. Технологические основы литья по выплавляемым моделям / С.И. Репях. – Днепропетровск: Лира, 2006. – 1056 с.

2. Литьё по вплавляемым моделям / В.Н. Иванов, С.А. Казённов, Б.С. Курчман и др.; под общ. ред. Я.И. Шкленника, В.А. Озерова. – 3-изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1984. – 408 с.

3. Дошкарж Й. Точное литьё в керамические формы / Дошкарж Йозеф, О. Валихрах, Я. Габриель, О. Каштанек. – Пер. с чешского А.А. Жукова под ред. Я.Г. Полякова. – М.: Машгиз, 1962 – 296 с.

4. Королёв В.М. Фасонное литьё по выплавляемым моделям / Василий Михайлович Королёв, В.М. Степанов. – М.: Оборонгиз, 1962. – 158 с.

5. Руссиян С.В. Производство точного литья по выплавляемым моделям / Станислав Владиславович Руссиян, Н.Н. Голованов. – Л.: Судпромгиз, 1958. – 346 с.

6.  Пат. 2285576 Российская Федерация, МКИ В 22 С 9/04. Способ обработки форм для жаропрочного стального литья выплавляемым моделям / Серебряков С.П., Ларионов А.Я., Берстнев А.А. и др.; заявитель и патентообладатель ОАО "Научно-производственное объединение "Сатурн". – №  2004128797/02 ; заявл. 29.09.04; опубл. 20.10.06, Бюл. № 29.

7. Пат. 2231414 Российская Федерация, МКИ В 22 С 9/04. Способ получения крупногабаритной отливки с внутренними полостями сложной конфигурации по выплавляемым моделям. / Миникес Б.Э., Миникес М.Б., Заболотский А.П; – № 2002121569/02 ; заявл. 05.08.2002; опубл. 27.06.2004, Бюл. № 18.

8. Производство высокотемпературных литых лопаток авиационных ГТД / Борис Егорович Карасёв, В.В. Аппилинский, А.К. Белявский, А.В. Крючков и др.  Под ред. С.И. Яцыка. – М.: Машиностроение. 1995. – 256 с.

9. Чернов Н.М. Технологические методы повышения качество отливок по выплавляемым моделям из хромоникелевых сталей / Н.М. Чернов, К.А. Медведев, Л.А. Оборин, В.Ю. Никитин // Ползуновский альманах. – 2008. – №3. – С. 89–90.

10. Чулкова А.Д. Использование кремнезоля для изготовления форм по выплавляемым моделям / А.Д. Чулкова, Н.А. Шабанова, Ю.И. Растегин, В.Н. Иванов // Литейное производство. – 1981. –  №11. – С. 16–17.

11. Никифоров С.А. Теоретические аспекты химического упрочнения жидкостекольных суспензий при формировании оболочек в литье по выплавляемым моделям / С.А. Никифоров, Е.П. Роот, А.П. Никифоров // Известия вузов. Черная металлургия, 2006. – № 4. – С. 45–49.

12. Левандовский С.Н. Изготовление точных отливок в турбинном производстве /  С.Н. Левандовский // Литейное производство. – 1956. – Приложение к №2 – С. 21–25.

13. Гречко В.Н. Производство крупногабаритных отливок по выплавляемым моделям /  В.Н. Гречко, И.Я. Леонов, В.И. Томилов  // Литейное производство. – 1982. – №7. – С. 37.

14. Лучко С.Т. Получение отливок в шамотных электрофоретических формах без опорного наполнителя / С.Т. Лучко, Б.И. Сыч, Б.П. Коваленко // Литейное производство. – 1981. – №2. – С. 18–20.

15. Болотаева И.С. Поведение при нагреве оболочковых форм, изготовленных электрофоретическим способом / И.С. Болотаева, В.А. Васильев, В.А. Рыбкин, В.И. Крестьянов // Литейное производство. – 1980. – №11. – С. 14–15.

16. Болотаева Н.С. Быстротвердеющие форетические смеси для форм, изготовляемых по выплавляемым моделям / Н.С. Болотаева, В.И. Крестьянов // Литейное производство. – 1980. –  №5. – С. 17–18.

17. Рыжков И.В. Структуры плёнок кальцийалюмохромфосфатного связующего и прочность электрофоретических оболочек / И.В. Рыжков, В.С. Толстой, А.П.  Некрасов // Литейное производство. – 1978. –  №2. – С. 23–25.

18. Озеров В.А. Изготовление форм по выплавляемым моделям с использованием готовых этилсиликатных связующих / В.А. Озеров, В.Ф. Гаранин, А.С. Муркина, Ю.А. Никишин, А.В. Лоханкин // Литейное производство. – 1990. –  №7. – С. 18–20.

19. Селиванов Ю.А. Изготовление двухслойных оболочковых форм / Ю.А. Селиванов // Литейное производство. – 1990. –  №7. – С. 22–23.

20. Калмыков В.Ф. Ускоренный способ изготовления оболочек форм по выплавляемым моделям /  В.Ф. Калмыков // Литейное производство. –1986. –  №1. – С. 32.

21. Селиванов Ю.А. Особенности изготовления оболочковых форм на основе водного шликера /  Ю.А. Селиванов, Л.А. Иванова, В.П. Кирилишин // Литейное производство. – 1988. –  №9. – С. 22 – 23.

22. Иванова Т.В. Интенсификация отверждения этилсиликатного связующего без органических растворителей / Т.В. Иванова, Л.А. Соловьёва, Л.А. Вавинская, Б.Ш. Танкелевич // Литейное производство. – 1988. –  №12. – С. 26–27.

23. Кулаков Б.А. Повышение качества отливок из жаропрочных сплавов /  Б.А. Кулаков, В.М. Александров, В.И. Стадничук // Литейное производство. – 1989. –  №2. – С. 6–7.

24. Клемчук Л.В. Сушка оболочковых форм с фосфатным связующим /  Л.В. Клемчук, Л.В., М. Муляк, Ю.Г. Акарцев // Литейное производство. – 1987. –  №12. – С. 14–15.

25. Бочаров Л.А. Этилсиликатные суспензии с пониженным расходом этилсиликата и органического растворителя / Л.А. Бочаров, В.Е. Конотопов, А.А. Семененко // Литейное производство. – 1986. –  №5. – С. 17–18.

26. Конотопов В.С. Использование метилэтилкетона в качестве растворителя в этилсиликатных суспензиях /  В.С. Конотопов, С.И. Кулагина, Л.А. Черкасова // Литейное производство. – 1986. –  №1. – С. 20 – 21.

27. Максимов В.Н. Гидролиз этилсиликата без органического растворителя и выбор гелеобразователя /  В.Н. Максимов, О.А. Корнюшкин, А.В. Кузин // Литейное производство. – 1986. –  №2. – С. 26–28.

28. Бажал А.И. Волновое воздействие на отливки, получаемые литьём по выплавляемым моделям / А.И. Бажал, В.А. Чигрин // Литейное производство. – 1990. –  №4. – С. 20.

29. Голенков Ю.В. Силовое взаимодействие опорного материала с оболочковой формой при литье по выплавляемым моделям /  Ю.В. Голенков, В.Н. Рыбкин, Р.Ф. Юсипов // Литейное производство. – 1988. –  №2. – С. 14–15.

30. Рабинович Б.В. Усадка чугунных отливок V–образных блоков цилиндров / Б.В. Рабинович, А.М. Бродский // Литейное производство. – 1990. –  №1. – С. 8–9.

31. Константинов Л.С. Н.В. Влияние внешнего трения на образование горячих трещин в отливках / Л.С.  Константинов, Н.В. Карпов // Литейное производство. – 1970. – №11. – С. 3–4.

32. Габибов И.А. Влияние конструкции литьевых изделий на их свойства / И.А. Габибов, Г.В. Сагалаев, А.М. Рагимов // Пластические  массы. – 1990. –  № 9. – С. 35 – 39.

33. Барвинский И.А. Особенности литья крупногабаритных корпусных деталей с тонкостенными решетками / И.А. Барвинский, И.Е. Барвинская // Пластические массы. – 2003. – № 2   С. 3–4.

34. Курчман Б.С. Особенности отливки деталей из жаропрочных сплавов методом точного литья по выплавляемым моделям / Б.С. Курчман. – Сб. Методы получения отливок повышенной точности – М.: Машгиз, 1958. – С. 79–92.

35. Андреев Н.И. О применении пульвербакелита при литье по выплавляемым моделям / Н.И. Андреев, М.Г. Глаз, Н.Я. Лепилов, Г.И. Черняк. – Сб. Методы получения отливок повышенной точности – М.: Машгиз, 1958. – С. 44–46.

36. Пат. 2146983 Российская Федерация, МКИ В 22 С 1/16. Суспензия для изготовления оболочковых форм в литье по выплавляемым моделям / Никифоров С. А.,Терентьев Н. Н., Гилевич И. Б., Никифорова М. В.; заявитель и патентообладатель Южно-Уральский государственный университет. – № 99101162/02 ; заявл. 18.01.99 ; опубл. 27.03.00, Бюл. № 9.

37. Пат. 2151017. Российская Федерация, МКИ В 22 С 1/00. Суспензии для изготовления литейных керамических форм / Каблов Е.Н., Чубаров В.Г.; заявитель и патентообладатель ВНИИ авиационных материалов. – № 98114785/02 ; заявл. 29.07.98 ; опубл. 20.06.00, Бюл. № 17.

38. Пат. 2152841 Российская Федерация, МКИ В 22 С 1/00. Суспензия для изготовления литейных керамических форм и стержней / Никифоров С.А., Афонаскин А.В., Никифорова М.В., Никифорова Е.П.; заявитель и патентообладатель Южно-Уральский государственный университет. – № 99105897/02 ; заявл. 23.03.99 ; опубл. 20.07.00, Бюл. № 20.

39. Шапранов И.А. Использование сверхвысоких частот для прокаливания оболочковых керамических форм / И.А. Шапранов, Г.М. Слепнев, С.П. Кокойкин, С.И. Брыков, В.Н. Зинченко // Литейное производство. – 1990. –  №7. – С. 24–25.

40. Полывъяный В.Г. Отечественные готовые связующие для изготовления форм по выплавляемым моделям / В.Г. Полывъяный, В.М. Копылов, Н.И. Алексеева, А.В. Лоханкин // Литейное производство. – 1990. –  №8. – С. 13–14.

41. Хмелев Ю.Г. Применение кремнезоля при изготовлении оболочковых форм в условиях массового производства / Ю.Г. Хмелев, Г.А. Дубровская, Е.Н. Лебедев, В.Д. Ноздрин, А.И. Витко // Литейное производство. – 1989. –  №3. – С. 18–19.

42. Нечитайлов Г.И. Исследование применения кремнезоля в качестве связующего для керамических оболочковых форм / Г.И. Нечитайлов, Н.Ф. Васильева, М.С. Власова, В.С. Кучеренко // Литейное производство. – 1988. –  №11. – С. 15–17.

43. Солодянкин А.А. Низкокремнистое этилсиликатное связующее для керамических форм / А.А. Солодянкин, В.И. Стадничук, Б.А. Кулаков, В.М. Александров // Литейное производство. – 1988. –  №3. – С. 19–21.

44. Бочаров Л.А. Повышение газопроницаемости оболочковых форм по выплавляемым моделям / Л.А. Бочаров, В.С. Конотопов // Литейное производство. – 1988. –  №8. – С. 27.

45. Пат. 2283720 Российская Федерация, МКИ В 22 С 1/16. Суспензия для изготовления керамических форм по выплавляемым моделям / Елисеев Ю.С., Поклад В.А., Оспенникова О.Г. и др.; заявитель и патентообладатель Федеральное гос. унитарное предприятие "Московские машиностроительное производственное предприятие "Салют". – № 2005108433/02; заявл. 25.03.05; опубл. 20.09.06, Бюл. № 26.

46.  Пат. 2343038 Российская Федерация, МКИ В 22 С9/04. Способ изготовления керамических форм по удаляемым моделям / Рудницкий С. В., Вдовец В. М., Никишин В. А. и др.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "САЛЮТ" – № 2007119533/02 ; заявл. 28.05.07 ; опубл. 10.01.09, Бюл. № 1.

47. Пат. 2343037 Российская Федерация, МКИ В 22 С9/04. Способ изготовления керамических форм по удаляемым моделям / Рудницкий С. В., Вдовец В. М., Никишин В. А. и др.; Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "САЛЮТ" – № 2007119532/02 ; заявл. 28.05.07 ; опубл. 10.01.09, Бюл. № 1.

48. Пат. 2191656 Российская Федерация, МКИ В 22 С 1/16. Суспензия для изготовления литейных оболочковых форм по выплавляемым моделям / Веселовская О.Б., Лобанова Л.Ф., Матвеичев С.И. и др.;  заявитель и патентообладатель ОАО Протон-Пермские моторы" – № 2000117933/02; заявл. 05.07.00; опубл. 27.10.02, Бюл. № 30.

49. Селиванов Ю.А. СВЧ-энергия в процессах формообразования ЛВМ / Ю.А. Селиванов. – Сб.  Повышение качества и эффективности литья по выплавляемым моделям – М.: МДНТП, 1989. – С. 91–97.

50. Пат. 2302311 Российская Федерация, МКИ В 22 С 9/04. Способ изготовления керамических оболочковых форм для литья по выплавляемым моделям / Дубровин В.К., Знаменский Л.Г., Кулаков Б.А. и др.;  заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального. образования "Южно-Уральский государственный университет" – № 2006111955/02 ; заявл. 10.04.06 ; опубл. 10.07.07, Бюл. № 19.

51. Пат. 2274510 Российская Федерация, МКИ В 22 С 1/00. Суспензия для изготовления керамических форм по выплавляемым моделям / Фоломейкин Ю.И., Каблов Е.Н., Демонис И.М. и др.;  заявитель и патентообладатель Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов"; – № 2004130772/02 ; заявл. 21.10.04 ; опубл. 20.04.06, Бюл. № 11.

52. Пат. 2200643 Российская Федерация, МКИ В 22 С 9/04. Способ получения керамических форм при литье по выплавляемым моделям с использованием в качестве связующего жидкого стекла. / Иванов Л.И., Потапова Т.В., Шестерина Л.П.;  заявитель и патентообладатель Открытое акционерное общество "Автомобильный завод "Урал" – № 200013311/02 ; заявл. 13.12.00 ; опубл. 20.03.03, Бюл. № 8.

53. Пат. 2177856 Российская Федерация, МКИ В 22 С 9/04. Способ изготовления литейных керамических форм, получаемых по выплавляемым моделям / Шмагина С.В., Шкенев Ю.Г., Цепова Г.П. и др.; заявитель и патентообладатель ОАО "Завод им. В.А. Дегтярева" – № 2000122803/02; заявл. 01.09.00; опубл. 10.01.02, Бюл. № 1.

54. Пат. 2185260 Российская Федерация, МКИ В 22 С 1/16. Суспензия для изготовления литейных форм по выплавляемым моделям / Соловьева Т.Е., Семибратов П.В., Чернышова О.О.; заявитель и патентообладатель Ижевский механический завод – № 2001108727/02 ; заявл. 02.04.01 ; опубл. 20.07.02, Бюл. №20.

55. Лакеев А.С. Формообразование в точном литье / Анатолий Сергеевич Лакеев. – К.: Наук. Думка, 1986. – 256 с.

56. Ферштатер И.Б. Использование мела при литье по вплавляемым моделям / И.Б. Ферштатер, С.В. Рабинович // Литейное производство. – 1986. –  №7. – С. 29.

57. Клемчук В.Л. Исследование оболочковых форм с алюмохромофосфатным связующим / В.Л. Клемчук, Б.И. Сыч, З.Д. Жукова, В.Ф. Антипенко // Литейное производство. – 1986. –  №7. – С. 29.

58. Сапченко И.Г. Повышение точности пористых моделей в литье по выплавляемым моделям /  И.Г. Сапченко, С.Г. Жилин, О.Н. Комаров // Литье и металлургия. – 2005. – № 1. – С. 100–102.

59. Сапченко И.Г. Точность удаляемых моделей и качество форм в литье по выплавляемым моделям /  И.Г. Сапченко, С.Г. Жилин, М.В. Штерн // Литейное производство. – 2005. – № 2. – С. 20–22.

60. Сапченко И.Г. Методы получения протяженных тонкостенных пористых моделей в литье по выплавляемым моделям / И.Г. Сапченко, С.Г. Жилин, О.Н. Комаров // Литье и металлургия. – 2005. – № 1. – С. 42–44.

61. Евстигнеев А. И. Свойства армирующих суспензий и форм при добавке слюды / А. И.  Евстигнеев // Известия вузов. Черная металлургия. – 1985. –  №10. – С. 105–108.

62. Смыков А. Ф. Развитие теории, разработка и внедрение автоматизированного проектирования технологических процессов литья по выплавляемым моделям газотурбинных лопаток: автореф. дисс. на соискание уч. степени докт. техн. наук: 05.16.04 “Литейное производство” / А. Ф. Смыков – М., 2005 – 44 с.

63. Малыгин П. Ю. Совершенствование технологии изготовления керамических форм для литья по выплавляемым моделям: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. техн. наук: 05.02.01 “Материаловедение” / П.Ю. Малыгин – Ижевск, 2000 – 17 с.

64. Пашнина О. М. Наливные цементные формы для литья по выплавляемым моделям: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. техн. наук: 05.16.04 “Литейное производство” / О.М. Пашнина – Челябинск, 2009. – 17 с.

65. Никифоров С. А. Разработка нового состава силикатного связующего и самотвердеющих суспензий для изготовления оболочковых форм в литье по выплавляемым моделям: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. техн. наук:  05.16.04 “Литейное производство” / С.А. Никифоров – Челябинск, 2000. – 17 с.

66. Мартынов К. В. Керамические формы на кремнезольном связующем для литья по выплавляемым моделям: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. техн. наук: 05.16.04 “Литейное производство” / К.В. Мартынов – С-Пб., 2005 – 18 с.

67. Пузанова В.П. Размерный анализ и простановка размеров в рабочих чертежах / Варвара Петровна Пузанова. – М.–Л.: Машгиз, 1958. – 196 с.

68. Дунаев П.Ф. Размерные цепи. / Петр Федорович Дунаев. – М.: Машгиз, 1963. – 308 с.

69. Балакшин Б.С. Основы технологии машиностроения / Борис Сергеевич Балакшин. – М.: Машиностроение, 1969. – 358 с.

70. Иващенко И.А. Технологические размерные расчеты и способы их автоматизации / Иван Александрович Иващенко. – М.: Машиностроение, 1975. – 222 с.

71. Базров Б.М. Расчет точности машин на ЭВМ / Борис Мухтарбекович Базров. – М.: Машиностроение, 1984, – 296 с.

72. Пат. 2158655 Российская Федерация, МКИ В 22 D 29/00. Способ удаления корундовых и кварцесодержащих керамических стержней из внутренних полостей отливок / заявитель и патентообладатель АООТ "Казанское моторостроительное ПО" – № 98121254/02 ; заявл. 23.11.98 ; опубл. 10.11.00, Бюл. № 31.

73. Замковой В.Е. Опыт внедрения и освоения технологического процесса отливок “Створка” / В.Е. Замковой, С.Е. Гомыляев С.Е., О.А. Островская, А.Г. Иванилов // Технологические системы. – 2008. – №3. – С. 22–25.

74. Биргер И.А. Термопрочность деталей машин / Исаак Аронович Биргер, Б.Ф. Шорр, И.В. Демьянушко, Р.А. Дульнев, Под ред. И.А. Биргера и Б.Ф. Шорра. – М.: Машиностроение, 1975. – 455 с.

75. Биргер И.А. Расчёт на прочность деталей машин. Справочник. / Исаак Аронович Биргер, Б.Ф. Шорр, Г.Б. Иосилевич – 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1993. – 640 с.

76. Кремнев Л.А. Размерная и весовая точность отливок, получаемых в формах, спрессованных под высоким давлением / Л.А. Кремнев, Д.П. Иванов, В.С. Крылов, Я.И. Медведев // Литейное производство. – 1966. –  №3. – С. 1–4.

77. Аксёнов П.Н. Точность отливок в условиях массового производства / П.Н. Аксёнов, А.П. Трухов, Ю.А. Сорокин // Литейное производство. – 1978. – №2. – С. 25–26.

78. Репях С.И. Формирование точности турбинных лопаток /  С.И. Репях, Л.А. Котяхов, А.А. Педаш // Литьё Украины. – 2004. – № 1. – С. 4–13, №2. – С. 5–14.

79. Каблов Е.Н. Литые лопатки газотурбинных двигателей / Евгений Николаевич Каблов. – М.: МИСИС, 2001. – 632 с.

80. Волкомич А.А., Формирование точности отливок. Учебное пособие / Анатолий Александрович  Волкомич, А.П. Трухов, Ю.А. Сорокин. – М.: АО “Литаформ”,  1996. – 82 с.

81. Леушин И.О. Автоматизированное проектирование металлической литейной оснастки на ПЭВМ / Игорь Олегович Леушин. – М.: Металлургия, 1994. – 94 с.

82. Рыбкин В.А. Расчёт на ЭВМ размеров пресс-форм /  В.А. Рыбкин, Ю.В. Голенков. – Сб. Повышение качества и эффективности литья по выплавляемым моделям. – М.: МДНТП, 1989. – С. 17–22.

83. Косицын. Е.М. Повышение точности размеров выплавляемых моделей /  Е.М. Косицын. – Сб. Повышение качества и эффективности литья по выплавляемым моделям. – М.: МДНТП, 1986. – С. 53–57.

84. Рыбкин В.А. Повышение точности отливок и эффективность процесса литья по выплавляемым моделям /  В.А. Рыбкин. – Сб. Повышение качества и эффективности литья по выплавляемым моделям. – М.: МДНТП, 1986. – С. 58–61.

85. Дун С.Л. Размерная и весовая точность отливок / С.Л. Дун, Г.Л. Нестеренко // Литейное производство. – 1977. – №5. – С. 26–27.

86. Эльберт С.А. Проблемы теории размерной точности отливок / С.А. Эльберт. – Литейное производство, 1968. – №2. – С. 35–38.

87. Ткаченко К.М. Формовочные материалы для литья по выплавляемым моделям / К.М. Ткаченко, В.Д. Ровнова // Литейное производство. – 1963. – №10. – С. 1–3.

88. Бредис В.Э. Расчёт допусков на размеры оснастки и форм /  В.Э. Бредис, П.И. Таланов. – Литейное производство, 1968. – №2. – С. 11–12.

89. Романовский Н.Г. Производство точных отливок тяжёлого развеса / Н.Г. Романовский // Литейное производство. – 1956. – №3. – С. 5–6.

90. Казеннов С.А. К вопросу построения нормали на допуски и припуски для отливок по выплавляемым моделям / С.А. Казеннов // Литейное производство. – 1954. – №9. – С. 1–5.

91. Кириллов В.В. Точность чугунных отливок по массе /  В.В. Кириллов // Литейное производство. – 1980. –  №4. – С. 27–28.

92. Акимов О.В. Применение методов компьютерно-интегрированного ресурсного проектирования к литым деталям ДВС по критерию эксплуатационных характеристик на примере колеса турбины турбокомпрессора / О.В. Акимов, В.А. Солошенко, А.П. Марченко, В.А.  Петросянц. – Сб. науч. трудов НТУ “ХПИ” Машиноведение и САПР, 2008. – №9. –  С. 5–17.

93. Черногоров П. В. Исследование  некоторых  факторов весовой  и  размерной точности отливок / П.   В.  Черногоров, А. П. Никифоров, В. И. Швабауэр и др. – Сб. Вопросы теории и технологии литейных  процессов. – Челябинск: ЧПИ, 1972. – №112. – С. 88–93.

94. Каширцев Л.П. Формирование размерной точности кокильных отливок /  Л.П. Каширцев, Н.И. Городничий. // Известия вузов. Машиностроение.  – 1981. – №9. – С. 98–102.

95. Богашев В.Д. О нормировании точности отливок / В.Д. Богашев, Г.А. Белавин, Л.Б. Лазаренко, В.П. Петрухин // Литейное производство. – 1989. –  №7. – С. 11–13.

96. Трухов А. П. Технология литейного производства: Литьё в песчаные формы: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / Анатолий Павлович Трухов, Ю.А. Сорокин, М.Ю. Ершов и др.; под ред. А.П. Трухова. – М.: ИЦ «Академия», 2005. – 528 с.

97. Трухов А. П. Литейные сплавы и плавка: Учебник для студ. высш. учеб. Заведений /  Анатолий Павлович Трухов, А.И. Маляров. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 336 с.

98. Рахманкулов М.М. Технология литья жаропрочных сплавов/ Миргит Мирзагитович Рахманкулов, В.М. Паращенко. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000. –  464 с: ил.

99. А. с. СССР № 1682031 А1, мпк В 22 С 9/04, B 22 C 3/00, Способ изготовления форм по выплавляемым моделям / Л.А. Бочаров, Мечислав Муляк, Ю.И. Тигай, М.Я. Элькин и др.. – № 4622187 ; заявл. 31.10.88 ; опубл. 07.10.91, Бюл. № 37

100. Литвиненко М.Н. Стабилизация геометрических размеров отливки с помощью ЭВМ / М.Н. Литвиненко, С.Г. Пелых, О.В. Акимов, А.А. Ребик // Литейное производство. – 1990. –  №8. – С. 23–24.

101. Бондарев Г.С. Технико-экономическое обоснование повышения точности отливок / Г.С. Бондарев, М.В. Терентьев // Литейное производство. – 1989. –  №2. – С. 25–26.

102. Меерович М.Я. Новые требования к шероховатости поверхности отливок и средства её контроля / М.Я. Меерович, И.Я. Балакин, С.С.  Ткаченко // Литейное производство. – 1988. –  №3. – С. 5–6.

103. Богашев В.Д. О новом межгосударственном стандарте на точность отливок / В.Д. Богашев. – Литейное производство, 1990. –  №12. – С. 24–26.

104. Кутай А.К. Точность отливок под давлением и выплавляемым моделям /  А.К. Кутай, И.И. Балонкина // Литейное производство. – 1964. – №8. – С. 37–39.

105. Афонин Ю.С.  Моделирование ставов смесей методом симплексных решёток / Ю.С.Афонин, В.И. Дубровин // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2004. – №2. – С. 60–63.

106. Горюнов И.И. Точность размеров и чистота поверхности отливок /  И.И. Горюнов// Литейное производство. – 1960. – №5. – С. 1–4.

107. Кондратьев Ю.П. Конструирование литых деталей и оснастки для литья по выплавляемым моделям: Пособие для студ. вузов и техн. / Юрий Петрович Кондратьев. – Л.: Судпромгиз, 1960. – 200 с.

108. Петрин М.А. Расчёт рабочей полости пресс-формы при литье по выплавляемым моделям / М.А. Петрин, А.М. Новиков // Литейное производство. – 1983. –  №10. – С. 34–35.

109. Сергеичев Н.Ф. Расчёты допусков на размеры отливок с применением размерных цепей /  Н.Ф. Сергеичев // Литейное производство. –  1965. – №11. – С. 13–15.

110. Плотников Н.Р. Анализ точности размеров отливок / Н.Р. Плотников, В.П. Васеничев // Литейное производство. –  1983. –  №10. – С. 15–16.

111. Богашев В.Д. Точностные возможности технологической оснастки для группового изготовления отливок /  В.Д. Богашев, Б.Г. Химчук // Литейное производство. –  1984. – №5. – С. 20–22.

112. Репях С.И. Определение коэффициента линейного расширения электрокорундовой керамической оболочковой формы / С.И. Репях // Оборудование и инструмент. – 2009. – №1. – С. 60–61.

113. Челядинов Л.М. Повышение точности мелких отливок / Л.М. Челядинов, Е.Б. Глотов  // Литейное производство. –  1975. – №10. – С. 32–34.

114. Челядинов Л.М.Факторы качества титановых отливок по выплавляемым моделям / Л.М. Челядинов, Н.Я. Лепилов, М.М. Бондаренко, Г.Л. Ходоровский, А.Ф. Столбов// Литейное производство. – 1972. – №7. – С. 4–5.

115. Акопян В.А. Точность отливок по выжигаемым пенополистироловым моделям / В.А. Акопян, Ю.А. Степанов // Литейное производство. – 1980. –  №7. – С. 23–25.

116. Кондратьев Ю.П. Некоторые факторы, влияющие на точность отливок, получаемых по выплавляемым моделям /  Ю.П. Кондратьев // Литейное производство. – 1960. – №8. – С. 7–8.

117. Кондратьев Ю.П. Влияние материала пресс-форм на затвердевание и охлаждение выплавляемых моделей / Ю.П. Кондратьев, Я.М. Дитятковский, И.П. Заруцкий // Литейное производство. – 1971. –  №1. – С. 13–15.

118. Борисов Г.П. Контакт отливки с формой при воздействии низкого давления / Г.П. Борисов, Д.М. Беленький // Литейное производство. – 1986. –  №3. – С. 23.

119. Репях С.И. Поверхностные явления в формообразовании литья по выплавляемым моделям / С.И. Репях // Литьё Украины. – 2009. – №12 (112). – С. 13–22, – 2010. – №1 (113). – С. 20–25.

120. Кротова Н.А. О склеивании и прилипании / Наталия Александровна Кротова. – М.: АН СССР, 1956. – 170 с.

121. Дерягин Б.В. Адгезия твердых тел /  Борис Владимирович Дерягин, Н.А. Кротова, В.П. Смилга. – М.: Наука, 1973 – 280 с.

122. Таланкер Е.И. Факторы чистоты поверхности отливок по выплавляемым моделям /  Е.И. Таланкер // Литейное производство. – 1970. –  №6. – С. 37–38.

123. Каширцев Л.П. Метод расчёта исполнительных размеров кокильной оснастки /  Л.П. Каширцев, Н.И. Городничий // Литейное производство. – 1983. –  №5. – С. 14–15.

124. Борщ А.Н. Повышение точности и чистоты поверхности выплавляемых моделей / А.Н. Борщ, Ф.И. Бернацкий, Е.Б. Глотов, И.Б. Диго // Литейное производство. – 1976. – №9. – С. 32–33.

125. Щегловитов Л.А. Оптимальная модельная композиция /  Л.А. Щегловитов, Л.П. Иваниченко // Литейное производство. – 1972. –  №6. – С. 25–26.

126. Моисеев А.Г. Исследование модельных композиций с использованием математических методов планирования экспериментов / А.Г. Моисеев, Ф.С. Новик, Ю.Л. Перевозкин, Н.Х. Черепахов // Литейное производство. – 1970. –  №11. – С.  4–6.

127. Шагеев З.А. Опыт применения нового модельного состава МАИ-500 при точном литье / З.А. Шагеев. – Сб. Новые технологические процессы и рекомендации по конструированию форм при производстве точного литья. Вып. 14–15. – М.: МДНТП, 1959. – С. 47–64.

128. Иванов В.Н. Новые модельные составы в литье по выплавляемым моделям на основе буроугольного битума / В.Н. Иванов, Р.М. Сенина. – Сб. Новые технологические процессы и рекомендации по конструированию форм при производстве точного литья. Вып. 14–15. – М.: МДНТП, 1959. – С. 65–75.

129. Оспенникова О. Г. Модельные композиции на основе синтетических материалов для литья лопаток ГТД / О. Г. Оспенникова, А. Н. Шутов, Л. В.Пикулина, А. М. Душкин // Литейное производство. – 2003. – № 1. – С. 21–23.

130. Сапченко И.Г. Влияние пористости удаляемых моделей на их свойства, качество оболочковых форм и отливок в литье по выплавляемым моделям  / И.Г. Сапченко, С.Г. Жилин  // Литейное производство. – 2003. – № 4. – С. 24–27.

131. Карцев А.П. Литьё по выплавляемым моделям с применением керамических стержней / А.П. Карцев // Литейное производство. – 1963. –  №7. – С. 1–2.

132. Копылов В.М. Этилсиликаты и продукты на их основе / В.М. Копылов, А.В. Лоханкин, Е.А. Озеренко, В.Н. Бочкарёв // Литейное производство. – 1990. –  №3. – С. 21–22.

133. Корольков А.М. Литейные свойства металлов и сплавов. / Алексей Михайлович Корольков. – Изд. 2-е, доп. – М.: Наука, 1967. – 200 с.

134. Прохоров Н.М. Исследование керамических форм для точного литья /  Н.М. Прохоров, В.В. Печковский // Литейное производство. – 1964. – №5. – С. 26–28.

135. Беляев С.М. Допуски на размеры отливок по выплавляемым моделям / С.М. Беляев, Б.Б. Гулев // Литейное производство. – 1971. – №12. – С. 8–11.

136. Березовский Ф.М. О применении жидкого стекла при литье по выплавляемым моделям / Ф.М. Березовский, Ю.Е. Небогатов, Г.Г. Цайзер и др. // Литейное производство. – 1971. – №12. – С. 36.

137. Танкелевич Б.Ш. Керамические формы из плавленого кварца  / Б.Ш. Танкелевич, А.В. Абалаев, К.А. Шуклин, А.В. Хусаинова // Литейное производство. – 1972. – №4. – С. 4–5.

138. Борщ А.Н. Факторы, влияющие на точность отливок, получаемых по выплавляемым моделям /  А.Н. Борщ, Ф.И. Бернацкий, Е.Б. Глотов // Литейное производство. – 1979. – №4. – С. 21–24.

139. Евстингеева М.Н. Изготовление тонкостенных отливок в керамических формах / М.Н. Евстингеева, В.А. Рыбкин, Р.Ф. Юсипов, Ю.В. Дедясов // Литейное производство. – 1984. – №10. – С. 21–22.

140. Иванов В.Н. Технология формы при литье по удаляемым моделям /  В.Н. Иванов, В.Г. Полывьяный, А.А. Демидова // Литейное производство. – 1978. – №5. – С. 28–29.

141. Рыжиков А.А. Технологические основы литейного производства / Антон Абрамович Рыжиков. – М.: Машгиз, 1962. – 528 с.

142.  Новиков И.И. Определение свободной линейной усадки и предусадочного расширения сплавов /  И.И. Новиков, Г.А. Корольков, А.Н. Якубович // Литейное производство. – 1971. – №8. – С. 17–18.

143.  Корольков Г.А. Зависимость линейной усадки от состава сплавов в эвтектической системе / Г.А. Корольков // Литейное производство. – 1986. –  №1. – С. 6–7.

144. Корольков Г.А. О причине предусадочного расширения / Г.А. Корольков // Литейное производство. – 1968. –  №3. – С. 29–30.

145. Новик Ф.С. Оценка точности измерения предусадочного расширения и линейной усадки / Ф.С. Новик, А.Н. Якубович, И.И. Новиков, Г.А. Корольков // Литейное производство. – 1971. –  №4. – С. 27–28.

146. Корольков Г.А. Влияние условий плавки и кристаллизации на предусадочное расширение сплавов /  Г.А. Корольков, В.Л. Грейдин // Литейное производство. – 1974. – №1. – С. 26–27.

147. Корольков Г.А. Одна из причин предусадочного расширения сплавов / Г.А. Корольков // Литейное производство. – 1970. – №11. – С. 36–37.

148. Корольков Г.А. Предусадочное расширение и линейная усадка некоторых алюминиевых сплавов /  Г.А. Корольков, И.И. Новиков, А.Н. Якубович // Литейное производство. – 1971. – №2. – С. 22–23.

149. Якубович А.И. О методике определения свободной линейной усадки и предусадочного расширения /  А.И. Якубович, И.И. Новиков, Г.А. Корольков // Литейное производство. – 1965. – №10. – С. 26–28.

150. Радя В.С. Предусадочное расширение магниевого чугуна при отливке в металлические формы / В.С. Радя// Литейное производство. – 1963. – №8. – С. 28–30.

151. Новиков И.И. Исследование предусадочного расширения и линейной усадки с использованием механотрона / И.И. Новиков, Г.А. Корольков, Г.С. Берлин // Литейное производство. –  1963. – №6. – С. 30–31.

152. Корольков Г.А. Механизм предусадочного расширения при кристаллизации сплавов /  Г.А. Корольков, Г.М. Кузнецов // Литейное производство. – 1990. –  №6. – С. 5–6.

153. Смульский А.А. Переохлаждение и предусадочное расширение литых сплавов /  А.А. Смульский, В.С. Пиковский, С.А. Козлов // Литейное производство. – 1986. –  №8. – С. 8–9.

154. Горенко В.Г. Предусадочное расширение чугунов / В.Г. Горенко, В.М. Компаниченко, И.Г. Раздобарин // Литейное производство. – 1972. – №6. – С. 5–7

155. Черногоров П.В. Определение линейной усадки отливок / П.В. Черногоров, В.И. Швецов, Г.А. Дробах, Е.А. Шадрин и др. // Литейное производство. – 1975. – №9. – С. 7–8.

156. Балинский В.Р. Тепловое расширение материала формы как одна из причин предусадочного расширения отливок / В.Р. Балинский, В.П. Чернобровкин // Литейное производство. – 1967. – №3. – С. 18–19.

157. Грузных И.В. Линейная усадка стальных отливок /  И.В. Грузных // Литейное производство. – 1980. –  №12. – С. 5–6.

158. Гиршович Н.Г. Предусадочное расширение чёрных и цветных сплавов / Н.Г. Гиршович, К.П. Лебедев, Ю.А. Нехендзи // Литейное производство. – 1963. – №4. – С. 23–28.

159. Берг П.П. Линейная усадка стальных отливок /  П.П. Берг, В.Н. Савейко // Литейное производство. – 1954. – №3. – С. 24–26.

160. Иванов М.П. Влияние колебаний линейной усадки на размерную точность чугунных отливок / М.П. Иванов // Литейное производство. – 1965. – №7. – С. 33–35.

161. Липчин Т.Н. Литейные свойства сплавов системы Al-Si при кристаллизации под давлением /  Т.Н. Липчин, М.А. Томсинская, А.С. Коряковцев // Литейное производство. – 1981. –  №4. – С. 8–9.

162. Лясс А.М. О некоторых факторах, влияющих на образование горячих трещин в стальных отливках / А.М. Лясс, Чжоу-Яо-Хо // Литейное производство. – 1958. – №3. – С. 20–24

163. Городничий Н.И. Усадка вторичных алюминиевых сплавов и усилия её торможения / Н.И. Городничий, Л.П. Каширцев, И.Е. Тодораки // Литейное производство. –  1984. – №5. – С. 13.

164.  Шатов А.Я. Контроль качества стали по кривым линейной усадки /  А.Я. Шатов, В.П. Чернобровкин // Литейное производство. – 1966. – №7. – С. 8–10.

165. Немченко Г.В. Особенности усадки магниевого чугуна в кокиле /  Г.В. Немченко . // Литейное производство. – 1981. – №9. – С. 7–8.

166. Гетьман Е.А. Структура и усадка магниевого чугуна при литье в кокиль / Е.А. Гетьман, Г.В. Немченко // Литейное производство. – 1971. – №11. – С. 32–33.

167. Розенфельд С.Е. Повышение размерной точности крупного чугунного литья / С.Е. Розенфельд, С.А. Эльберт // Литейное производство. – 1958. – №10. – С. 1–4.

168. Липчин Т.Н. Влияние условий кристаллизации на стабильность размеров отливок из Al-Mg-сплавов при термообработке /  Т.Н. Липчин, Л.В. Никулин, Л.А. Костарева // Литейное производство. – 1978. – №5. – С. 13–14.

169. Цибрик А.Н. Структурно-геометрическое упрочнение деталей / Алексей Николаевич Цибрик, М.И. Аверченков, В.А. Цибрик. – К.: Наукова думка, 1979. – 176 с.

170. Цибрик А.Н., Семенюк Л.А. Методические рекомендации по расчёту технологических параметров получения отливок / Алексей Николаевич Цибрик, Л.А. Семенюк. – К. – 63. с.

171. Формовочные материалы и технология литейной формы: Справочник / С.С. Жуковский, Г.А. Анисович, Н.И. Давыдов, и др.; под общ. ред. С.С. Жуковского. – М.: Машиностроение, 1993. – 432 с.: ил. – (Технология литейного производства)

172. Нехендзи Ю.А. Линейная усадка легированной стали / Ю.А. Нехендзи, Н.В. Грых. – Сб. Новое в теории и практике литейного производства. Под ред. Н.Г. Гиршовича. – М. – Л.: Машгиз, 1956. – С. 96–108.

173. Гнатуш В.А. Модифицирование силуминов мишметаллом / В.А. Гнатуш, Л.А. Нестерова, А.Н. Фирстов // Литейное производство. – 1983. – №3. – С. 35.

174. Коцюбинский О.Ю. Стабилизация размеров чугунных отливок / Олег Юрьевич Коцюбинский. – М.: Машиностроение, 1974. – 296 с.

175. Хряпин В.Е. Исследование влияния режима термообработки на линейное расширение алюминиевых поршневых сплавов /  В.Е. Хряпин, В.Д. Зеленова, Н.Н. Семенова // Литейное производство. – 1981. –  №12. – С. 17–18.

176. Эйтутис А.В. Влияние колебания температуры формы на точность отливок под давлением /  А.В. Эйтутис // Литейное производство. – 1968. – №2. – С. 28–30.

177. Батышев А.И. Литьё медных сплавов с кристаллизацией под давлением поршня /  А.И. Батышев, Е.М. Базилевский, Ю.А. Евстратов, В.К. Забалуев, Ф.А. Мартынов, Ю.С. Пугин . // Литейное производство. – 1972. – №6. – С. 9–11.

178. Марков В.В. О влиянии трения между отливкой и формой на потери усилий при жидкой штамповке /  В.В. Марков // Литейное производство. – 1981. –  №4. – С. 19.

179. Безпалько В.И. Формирование отливок из сплавов Al-Si при литье с кристаллизацией под давлением / В.И. Безпалько, С.К. Кантеник, А.И. Батышев // Литейное производство. – 1982. –  №10. – С. 24–25.

180.  Батышев А.И. Усадка отливок, прессованных при кристаллизации / А.И. Батышев, Е.М. Базилевский, С.К. Кантеник // Литейное производство. –  1974. – №4. – С. 28–29.

181. Дергачёв И.А. Строение, свойства и методы исследования металлов и сплавов / И.А. Дергачёв. – М.: Металлургиздат, 1952. – 148 с.

182. Лупырев И.И. Исследование процесса образования горячих трещин в стальных отливках / И.И. Лупырев, Б.Б. Гуляев. – Сб. Новое в теории и практике литейного производства. Под ред. Н.Г. Гиршовича. – М. – Л.: Машгиз, 1956. – С. 117–126.

183. Баранов О.А. Образование горячих трещин при полунепрерывной отливке труб / О.А. Баранов, В.Б. Поль // Литейное производство. – 1966. – №1. – С. 11–12.

184. Тимофеев А.А. О деформации отливок при торможении усадки сплавов / А.А. Тимофеев, И.Д. Шумов // Литейное производство. – 1972. – №3. – С. 34–36.

185. Михайлов А.М. Температурный интервал чувствительности сплавов к литейным напряжениям и деформациям /  А.М. Михайлов, А.А. Тимофеев, В.В. Требухин // Литейное производство. – 1982. – №4. – С. 4–5.

186. Тимофеев А.А. Влияние торможения усадки на свойства стали в отливках / А.А. Тимофеев, И.Д. Шумов // Литейное производство. – 1970. – №10. – С. 27–28.

187. Тимофеев А.А. Проба на литейные напряжения / А.А. Тимофеев, И.Д. Шумов // Литейное производство. – 1971. – №7. – С. 40–41.

188. Тимофеев А.А. Влияние исходных напряжений на свойства чугунов / А.А. Тимофеев // Известия вузов, Чёрная металлургия. – 1968. – №12. – С. 141–145

189. Полушкин И.А. Исследование затруднённой усадки и её влияние на механические свойства отливок / И.А. Полушкин, А.Ф. Кирилов, В.В. Марков, В.П. Пирязев и др. // Литейное производство. – 1980. – №11. – С. 11–12

190. Пушмашев П.И. Механические свойства силумина, кристаллизующегося в условиях затруднённой усадки / П.И. Пушмашев, В.В. Ермолаев // Литейное производство. – 1977. –  №4. – С. 33.

191. Полухин П. И. Сопротивление пластической деформации металлов и сплавов. Справочник / Пётр Иванович Полухин, Г.Я. Гунн, А.М. Галкин . – Изд. 2-е., перераб. и доп. – М.: Металлургия, 1983. – 352 с.

192. Шумов И.Д. Воздействие литейной формы на усадку и прочность сплавов / И.Д. Шумов, В.Ф. Гаранин, В.Г. Фирсов, А.И. Столповский // Литейное производство. – 1990. – №11. – С. 15–16.

193. Чурсин В.М. Условия получения равнопрочных отливок из медных сплавов /  В.М. Чурсин // Литейное производство. – 1963. –  №7. – С. 6–10.

194. Побежимов П.И. Применение стали 14Х2ГМР для отливок / П.И. Побежимов, И.И. Авилов, Г.С. Кудрявцев // Литейное производство. – 1969.  – №8. – С. 9–11.

195. Справочник по чугунному литью / А.А. Жуков, Г.И. Сильман, Л.И. Леви, Л.В. Ильичёва и др. под ред. Н.Г. Гиршовича. – 3-е изд. перераб. и доп. – Л.: Машиностроение, 1978. – 758 с.

196. Алдакимов В.П. Размерная и весовая точность деталей, отливаемых по выплавляемым моделям / В.П. Алдакимов, М.Г. Штанко // Литейное производство. – 1959. – №8. – С. 5–8.

197. Казённов С.А. Нормы точности на толщины стенок и вес отливок / С.А. Казённов // Литейное производство. – 1970. – №7. – С. 41–43.

198. Безъязычный В.Ф. Определение погрешностей отливок / В.Ф. Безъязычный // Литейное производство. – 1968. – №2. – С. 8–9.

199. Штанько М.Г. Экономическая точность веса отливок / М.Г.  Штанько // Литейное производство. – 1958. – №5. – С. 6–9

200. Долбенко Е.Т. Особенности процесса затвердевания Mn-Ni-Mo-стали с низким содержанием S и Р / Е.Т. Долбенко // Литейное производство. –  1981. –  №12. – С. 12–14.

201. Лебедев К.П. Объёмная усадка оловянных бронз при затвердевании / К.П. Лебедев, Л.Ф. Вьюгин, Р.И. Гусев, Г.Ф. Шеметев // Литейное производство. –  1972. –  №10. – С. 38–39.

202. Быков И.И. Влияние теплообмена в форме на качество отливок из силикатного расплава / И.И. Быков, Б.Х. Хан // Литейное производство. –  1966. –  №3. – С. 25–26.

203. Биргер И.А. Остаточные напряжения. /  Исаак Аронович Биргер. – М.: Машгиз, 1963. – 232 с.

204. Муркина А.С. Исследование процессов сушки оболочковых форм. / А.С. Муркина, О.Г. Оспенникова, В.Е. Хайченко // Литейное производство. – 2003. – №1. – С. 14–16.

205. Курепин В.И. Трещинообразование в оболочковых формах при выплавлении модельного состава / В.И. Курепин // Литейное производство. –1983. – № 11. – С. 21–22.

206. Баркова Л.С. Расчёт температурных режимов для выплавления модельного состава при точном литье / Л.С. Баркова, В.И. Курепин, Ю.Л. Перевозкин, А.А. Мкртычьян // Литейное производство. – 1981. – № 3. – С. 20–21.

207. Иванова Т.В. Повышение прочности этилсиликатных керамических форм / Т.В. Иванова, Б.Ш. Танкелевич, А.В. Абадаев, Т.Е. Соловьёва // Литейное производство. – 1984. –  №3. – С. 20–21.

208. Голенков Ю.В. Оценка деформаций оболочковых форм при заливке / Ю.В. Голенков, В.А. Рыбкин // Литейное производство. – 1989. –  №7. – С. 17–18.

209. А. с. 506464 СССР, мпк В 22 С 9/04. Состав для упрочнения оболочковых керамических литейных форм / Ю.Л. Перевозкин, Ю.А. Гаюн, М.Д. Степанович, А.А. Мкртычьян и др. (СССР) – № 2069733/22-2 ; заявл. 28.10.74 ; опубл. 15.03.76, Бюл. № 10.

210. А. с. 501826 СССР, мпк В 22 С 9/04. Опорный наполнитель для формовки керамических форм / Г.Г. Цайзер, В.А. Пирог, Ф.М. Березовский и др. (СССР) – № 1916578/22-2 ; заявл. 03.05.73 ; опубл. 13.07.76, Бюл. № 5.

211. А. с. 557864 СССР, мпк В 22 С 9/04, В 22С 3/00, В 22С 1/10. Смесь для упрочнения оболочковых керамических литейных форм / Ю.С. Синюшин, Ю.А. Перевозкин, Ю.Л. Гаюн и др. (СССР) – № 2186745/02  ; заявл. 03.11.75 ; опубл. 15.05.77, Бюл. № 18.

212. А. с. 555969 СССР, мпк В 22 С 9/04, В 22 С 3/00, В 22 С 1/10. Смесь для упрочнения оболочковых керамических литейных форм / Ю.С. Синбшин, Ю.Л. Перевозкин, В.П. Андреев и др. (СССР) – №2146286/02; заявл. 18.06.75 ; опубл. 30.04.77, Бюл. № 16.

213. Тимофеев Г.И. Армирующая суспензия для оболочковых форм при литье по выплавляемым моделям / Г.И. Тимофеев, А.Н. Евстигнеев, Ю.А. Зиновьев и др. // Литейное производство. – 1981. – №5. – С. 18–19.

214. Тимофеев Г.И. Армирование оболочковых форм слюдой при литье по выплавляемым моделям / Г.И. Тимофеев, А.И. Евстигнеев, Л.Ф. Лобанова, Г.И. Агафонов и др. // Литейное производство. – 1980. – №7. – С. 20–21.

215. Шипулин Н.В. Упрочнённые формы при литье по выплавляемым моделям / Н.В. Шипулин // Литейное производство. – 1969. – № 12. – С. 32–33.

216. Семененко А.А. Двухступенчатый метод получения огнеупорных покрытий при литье по выплавляемым моделям / А.А. Семененко, М.Я. Васильев // Литейное производство. – 1966. –  №3. – С. 42.

217. Васин Ю.П. Повышение прочности керамических форм по выплавляемым моделям / Ю.П. Васин, А.Н. Логиновский, А.Н. Копылов // Литейное производство. – 1983. –  №4. – С. 42–43.

218. Щегловитов Л.А. Оптимизация рецептуры связующих растворов этилсиликата-40 / Л.А. Щегловитов, Л.П. Иваниченко // Литейное производство. – 1972. –  №11. – С. 31.

219. Богданов М.Т. Влияние технологических факторов на прочность оболочки при литье по выплавляемым моделям / М.Т. Богданов // Литейное производство. –  1958. –  №9. – С. 18–20.

220. Шкленник Я.И. О двух способах гидролиза этилсиликата / Я.И. Шкленник // Литейное производство. – 1958. –  №9. – С. 12–14.

221. Уваров Б.И. Использование перекиси водорода в процессах приготовления этилсиликатных связующих / Б.И. Уваров, В.А. Озеров, Е.А. Чернышов. – Сб.  Повышение качества и эффективности литья по выплавляемым моделям – М.: МДНТП, 1989. – С. 42–46.

222. Перевозкин Ю.Л. Алюмосиликатное связующее при литье по выплавляемым моделям / Ю.Л. Перевозкин, Я.И. Шкленник // Литейное производство. –  1969. – №4. – С. 10–11.

223. А. с. 1770032 А1 СССР, мпк В 22 С 9/04. Способ изготовления оболочковых форм по вплавляемым моделям / А.И. Евстигнеев, В.И. Куренков, Р. Хосен и др. (СССР) – № 4810643 ; заявл. 05.04.90 ; опубл. 23.10.92, Бюл. № 39.

224. А. с. 759204 СССР, мпк В 22 С 9/04. Способ изготовления керамической формы по выплавляемым моделям / А.А. Руденко, В.А. Рыбкин (СССР) – № 2591589/22-02 ; заявл. 16.03.78; опубл. 30.08.80, Бюл. № 32.

225. А. с. 511135 СССР, мпк В 22 С 9/04. Обсыпочный материал / И.Е. Писарев (СССР) – № 2075207/02 ; заявл. 11.11.74; опубл. 25.04.76, Бюл. № 15.

226. А. с. 1136883 А СССР, мпк В 22 С 9/04, В 22 С 1/00. Способ изготовления многослойной оболочковой формы для выплавляемых моделей / Ф.М. Березовский, Т.М. Сухарева, А.Н. Сезганов и др. (СССР) – № 3472670 ; заявл. 20.07.82 ; опубл. 30.01.85, Бюл. № 4.

227. А. с. 1320963 А СССР, мпк В 22 С 9/04. Способ изготовления оболочковых форм по выплавляемым моделям / Л.А. Тихомирова, А.Д. Романов, В.Н. Максимков и др. (СССР) – № 3732010/22-02 ; заявл. 28.04.84.

228. А. с. 1664451 СССР, мпк В 22 С 9/04, В22С 3/00, В 22 С 9/12. Способ изготовления форм по выплавляемым моделям / А.Д. Чулкова, А.В. Фесенко, Г.В. Яковлева и др. (СССР) – № 4442904/02 ; заявл. 24.05.88; опубл. 23.07.91, Бюл. № 27.

229. А. с. 1304245 А СССР, мпк В 22 С 9/04, В 22 D 25/00. Способ изготовления отливок в оболочковых формах по выплавляемым моделям / И.Н. Цапенко, Т.В. Иглина, В.Г. Полывьяный и др. (СССР) – № 3839041/22-02 ; заявл. 08.01.85.

230. А. с. 1093385 А СССР, мпк В 22 С 9/04. Способ изготовления керамической формы по разовым моделям / Л.П. Карепин, И.А. Кудрин, Ю.В. Плотников (СССР) – № 3595677 ; заявл. 25.05.83 ; опубл. 23.05.84, Бюл. № 19.

231. А. с. 1567316 А1 СССР, мпк В 22 С 9/04. Способ получения крупногабаритных тонкостенных отливок по выплавляемым моделям / Л.П. Карепин, А.Е. Гринберг, Ю.В. Плотников, Г.И. Васильева (СССР) – № 4310363 ; заявл. 03.08.87 ; опубл. 30.075.90, Бюл. № 20.

232. А. с. 550219 СССР, мпк В 22 С 9/04. Способ изготовления форм по выплавляемым моделям / Ю.В. Стопченко, А.И. Ланко, Б.Г. Дорошев, В.И. Куприянов (СССР) – № 2181787/02 ; заявл. 08.08.75 ; опубл. 15.03.77, Бюл. № 10.

233. А. с. №342727 СССР, мпк В 22 С 9/04, В 22 С 1/00. Суспензия для изготовления огнеупорных форм при производстве литья по выплавляемым моделям / Г.С. Гольдин, К.О. Авербах, О.Н. Кондратенко и др. (СССР) – № 1416788 ; заявл. 31.03.70; опубл. 22.06.72, Бюл. № 20.

234. А. с. 360142 СССР, мпк В 22 С 9/04, В22С 1/00. Упрочняющее покрытие керамических форм / И.Е. Писарев, П.П. Жевтунов, В.А. Васильев (СССР) – № 1410209 ; заявл. 26.11.70; опубл. 28.11.72, Бюл. № 36.

235. А. с. 1353565 А1 СССР, мпк В 22 С 9/04. Способ изготовления керамических оболочек / Ю.А. Селиванов, В.П. Кирилишин, С.А. Василенко, Н.И. Кучмий (СССР) – № 3992351 ; заявл. 01.11.85; опубл. 23.11.87, Бюл. № 43.

236. А. с. 1045997 СССР, мпк В 22 С 9/04, В 22 С 5/04. Способ приготовления суспензий / Л.А. Вавинская, Л.А. Бочаров, В.А. Скаженник и др. (СССР) – № 2704054 ; заявл. 29.12.78; опубл. 07.10.83, Бюл. № 37.

237. А. с. 1474978 СССР, мпк В 22 С 9/04. Многослойная оболочковая керамическая форма / Ю.А. Никишин, Е.В. Лебединская, Н.И. Понипартов и др. (СССР) – № 4247456/23-02 ; заявл. 16.03.87.

238. Селиванова Е.А. Анализ термостойкости оболочковых форм для литья по выплавляемым моделям / Е.А. Селиванова, В.П. Чернов // Литейное производство. – 2009. – №8. – С. 19–21.

239. Качева Л.П. Влияние модельных составов МВС-15 и Р-3 на свойства модельно-керамических блоков / Л.П. Качева, Т.К. Карцева, В.Д. Ноздрин, С.В. Лобчук  // Литейное производство. – 1989. –  №3. – С. 19–20.

240. Васин Ю.П. Расчёт термостойкости оболочек при литье по вплавляемым моделям / Ю.П. Васин, В.А. Лозингер // Литейное производство. – 1987. –  №2. – С. 20–21.

241. Макаревич А.П. Смеси с карбонатным песком для упрочнения керамических оболочковых форм / А.П. Макаревич, А.И. Савчишин, В.А. Клименко // Литейное производство. – 1990. –  №2. – С. 26.

242. Александров В.М. Повышение прочности и снижение химической активности керамических форм / В.М. Александров, Б.А. Кулаков, А.А.  Солодянкин // Литейное производство. – 1988. –  №4. – С. 19–20.

243. Балкевич В.Л. Техническая керамика. Учеб. Пособие для втузов. – 2-е изд., перераб. и доп. / Виктор Львович Балкевич. – М.: Стройиздат, 1984. – 256 с.

244. Manning C.R., Linekack L.D. The role of surface energy on thermal shock of  ceramic materials. Surface and  Interface: Glass and ceram. NY – London, 1974. – P. 473–490.

245. Hasselman D.P.H. United theory of thermal shock fracture initiation crack propagation in brittle ceramics, I. Amer. Ceram. Soc., 1969, v. 52. №11. Р. 600–604.

246. Александров В.М. Повышение термостойкости оболочковых форм для отливок турбоколёс / В.М. Александров, Б.А. Кулаков, В.А. Лонзингер // Литейное производство. – 1984. – №4. – С. 19–21.

247. Васин Ю.П. Искусственные пористые материалы / Ю.П. Васин, Т.М. Евсеева, В.А. Лонзингер // Литейное производство. – 1989. –  №7. – С. 16–17.

248. Кингери У. Д. Введение в керамику / У.Д. Кингери; под ред. П.П. Будникова, Д.Н. Полубояринова; Пер.с англ. И. Рабухина, В.К.Яновского. – 2-е изд. – М.: Стройиздат, 1967. – 500 с.

249. Пивинский Ю.Е. Кварцевая керамика. / Юрий Ефимович Пивинский, А.Г. Ромашин – М.: Металлургия, 1974. – 264 с.

250. Евстигнеев А.И. Армирование оболочковых форм фарфоровой крошкой / А.И. Евстигнеев, В.В. Петров, В.И. Куренков и др. // Литейное производство. – 1992. – №7– С. 21–22.

251. Сапченко И.Г. Оболочковые формы, армированные стекловолокном / И.Г. Сапченко // Литейное производство. – 1997. – №1. – С. 18–19.

252. Рыбкин В.А. Основные направления развития литья по выплавляемым моделям. / В.А. Рыбкин // Литейное производство. – 1997. – №6. – С. 19– 21.

253. Тимофеев Г.И. Армирование оболочковых форм вспученным перлитом. / Г.И. Тимофеев, И.Г. Сапченко, А.И. Евстигнеев // Литейное производство. – 1991. – №6. – С. 30–31.

254. Тимофеев Г.И. Использование отработанной смеси при изготовлении форм по выплавляемым моделям /  Г.И. Тимофеев, А.И. Евстигнеев // Литейное производство. – 1980. – №3. – С.21–22.

255. Аппилинский В.В. О свойствах электрокорундового покрытия для литья по выплавляемым моделям / В.В. Аппилинский, А.К. Машков, Г.Я. Козлов, Г.П. Зырин // Литейное производство. –  1971. – №5. – С. 40.

256. Шпиндлер С.С. Исследование термомеханических свойств оболочковых форм по выплавляемым моделям / С.С. Шпиндлер, А.А. Неуструев, Р.Ф. Мамлеев // Литейное производство. – 1983. – №3. – С. 19–20.

257. Ступишина О.В. Исследование прочности керамических оболочек в производстве литья по выплавляемым моделям / О.В. Ступишина // Литейное производство. – 1958. –  №9. – С. 14–17.

258. Сладкова М.В. Гидролиз этилсиликата в производстве точного литья / М.В. Сладкова // Литейное производство. – 1958. –  №9. – С. 8–12.

259. Кириллова Т.М. Повышение качества поверхности отливок по выплавляемым моделям при использовании бесспиртового этилсиликатного связующего / Т.М. Кириллова, Б.Ш. Танкелевич, Т.В. Иванова, А.В. Абадаев // Литейное производство. – 1984. – №1. – С. 19–20.

260. Коцюбинский О.Ю. Получение отливок с минимальными напряжениями / О.Ю. Коцюбинский // Литейное производство. – 1980. – №1. – С. 24–26.

261. Куманин И.Б. Некоторые проблемы металловедения в литейном производстве / И.Б. Куманин // Литейное производство. – 1983. – № 3. – С. 2–4.

262. Коцюбинский Ю.В. Способы уменьшения остаточных напряжений в отливках сложной конфигурации / Ю.В. Коцюбинский // Литейное производство. – 1973. – №4. – С. 12–13

263. Хинчин А.С. Исследование охлаждения станочных отливок и возникающих в них напряжений / А.С. Хинчин, С.А. Шевчук // Литейное производство. – 1969. – №2. – С. 6–8.

264. Ловчиков В.С. Влияние технологических факторов на остаточные напряжения в отливках и усилие извлечения металлических стержней / В.С. Ловчиков // Литейное производство. – 1960. – №8. – С. 41–44.

265. Heyn E. Uber bleibende Spannungen in Werkstücken infolge Abkühlung. – Stahl und Eisen. 1907, – S. 1309–1347.

266. Константинов Л.С. Механизм возникновения температурных напряжений и деформаций в отливках / Л.С. Константинов // Литейное производство. – 1963. –  №11. – С. 25–32.

267. Гиршович Н.Г. К вопросу о механизме расчёта прогиба отливок в форме / Н.Г. Гиршович // Литейное производство. – 1963. – №6 – С. 47–48

268. Гиршович Н.Г. К вопросу о расчёте прогиба отливок в форме /   Н.Г.  Гиршович // Литейное производство. – 1963. – №6. – С. 47–48.

269. Константинов Л.С. Напряжения, деформации и трещины в отливках / Леонид Сергеевич Константинов, А.П. Трухов. – М.: Машиностроение, 1981. – 199 с.

270. Константинов Л.С. Расчёт термических напряжений и деформаций отливок постоянного сечения (метод подвижной нейтрали) /  Л.С.  Константинов // Литейное производство. – 1959. – №11. – С. 27–31.

271. Цобкалло С.О. Коробление литых балок тавровой формы / С.О. Цобкалло, К.И. Ткачёв, В.С. Картавенко, В.И. Берх // Литейное производство. –  1974. – №11. – С. 36–37.

272. Городничий Н.И. Расчёт упругих деформаций отливок, возникающих при извлечении металлических стержней / Н.И. Городничий, Л.П. Каширцев, А.А. Офенгенден // Литейное производство. – 1983. – № 11. – С. 16–17.

273. Горенко В. Г. Статические и динамические способы снижения уровня остаточных напряжений и стабилизации размеров отливок / В. Г. Горенко, П.В. Русаков. – Сб. науч. тр. АН УССР, ИПД. Повышение надежности и долговечности литых деталей:– Киев, 1987. – С. 23–29.

274. Балякин Н.Т. Коробление отливок редукторов / Н.Т. Балякин, М.Ф. Корытко, М.И. Мальцев. – Литейное производство, 1968. – №2. – С. 5–7.

275. Адоян Г.А. Основные параметры вибрационного старения чугунных отливок / Г.А. Адоян, А.М. Герчиков, Э.Ч. Гини // Литейное производство. – 1966. –  №3. – С. 28–31.

276. Константинов Л.С. Правка стальных отливок методом местного нагрева / Л.С. Константинов, А.П. Трухов // Литейное производство. – 1966. –  №5. – С. 33–37.

277. Адоян Г.А. Стабилизация чугунных деталей, нагревающихся в процессе эксплуатации / Г.А. Адоян, Э.Ч. Гини, Я.И. Оберман // Литейное производство. – 1969. –  №5. – С. 20–23.

278. Мельман Я.И. Отжиг отливки непосредственно в форме / Я.И. Мельман, В.П. Филипьев // Литейное производство. – 1960. – №1. – С. 40.

279. Цобкалло С.О. Уменьшение коробления тонкостенных отливок / С.О. Цобкалло, К.Н. Ткачёв, В.Е. Картавенко, К.К. Балацкий и др. // Литейное производство. –  1972. – №6. – С. 31–32.

280. Локтионова Н.А. Стабильность размеров отливок из сплава АЛ9 в зависимости от режимов термической обработки / Н.А. Локтионова // Литейное производство. – 1963. –  №8. – С. 4–5.

281. Бабушкин Б.В. Регулирование охлаждения отливок в литейной форме / Б.В. Бабушкин, Е.В. Рабинович // Литейное производство. – 1962. – №11. – С. 24–27.

282. Хенкин М.Л. Исследование некоторых литейных сплавов для высокоточных деталей / М.Л. Хенкин, Левина Н.К., С.И. Спекторова, В.И. Абрамов, В.Г. Грищенко // Литейное производство. – 1964. – №3. – С. 27–31.

283. Коцюбинский О.Ю. Вибрационное старение чугунных отливок / О.Ю. Коцюбинский, А.М. Герчиков, Р.А. Утешев, М.И. Новиков// Литейное производство. – 1961. – №8. – С. 31–34.

284. Адоян Г.А. К вопросу об эффективности вибрационного старения чугунных отливок  / Г.А. Адоян, А.М. Герчиков, Э.Ч. Гини // Литейное производство. – 1964. – №2. – С. 3–5.

285. Коцюбинский О.Ю. Остаточные напряжения и коробление чугунных отливок / О.Ю. Коцюбинский, Г.Д. Ситников, С.И. Сысоев, В.И. Семёнов, А.М. Герчиков // Литейное производство. – 1963. – №4. – С. 28–31.

286. Коцюбинский О.Ю. Остаточные напряжения в отливках и способы их уменьшения / О.Ю. Коцюбинский // Литейное производство. – 1961. – №6. – С. 32–35.

287. Евсеев В.П. Устранение коробления отливок при финишной обработке / В.П. Евсеев, С.Н. Масленников, В.В. Осинский // Литейное производство. – 1990. –  №12. – С. 10.

288. Кузьмин Г.К. Формирование остаточных напряжений и деформация отливок / Г.К. Кузьмин // Литейное производство. – 1973. – №10. – С. 16–17.

289. А. с. 395147 СССР, М Кл. В21d 1/00, В21d 3/00, В21d 5/00. Способ правки изогнутых деталей / В.А. Новошицкий (СССР) – № 1735252 ; заявл. 07.01.72. Опубл. 05.07.74. Бюл. №25.

290. Палашек Г.С. Определение величины обратного прогиба моделей станин металлорежущих станков / Г.С. Палашек, И.Т. Малеев // Литейное производство. – 1969.  – №8. – С. 3–5.

291. Гиршович Н.Г. Искривление отливок в процессе охлаждения в форме / Н.Г. Гиршович, М.П. Симановский // Литейное производство. – 1963. – №2. – С. 22–26.

292. Гадук В.В. Влияние состояния поверхности отливок лопаток турбин на их эксплуатационные свойства / В.В. Гадук, Г.В. Кулыгин // Литейное производство. – 1971. – №7. – С. 3.

293. Никифоров А.П. Влияние качества поверхности на усталостную прочность литых изделий / А.П. Никифоров, А.Н. Гаврилов // Литейное производство. – 1982. –  №11. – С. 19–20.

294. Марков Н. М. Исследование влияния шероховатости поверхности турбинных лопаток. (К вопросу о требованиях к чистоте поверхности турбинных лопаток при их изготовлении.) / Н.М. Марков // Известия вузов. Энергетика. – 1960. – № 5. – С. 108–117.

295. Марков Н. М. Теоретическое обоснование выбора допустимой шероховатости поверхности турбинных лопаток при их изготовлении /  Н.М. Марков // Энергомашиностроение. – 1959. – № 7. – С. 18–22.

296. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. / Владимир Вартанович Петросов. – М.: ИЦ «Академия», 2005. – 224 с.

297. Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения: Учеб. пособие для нач. проф. образования / Альбертина Григорьевна Холодкова. – М.: ИЦ «Академия», 2005. – 224 с.

298. Кондратьев Ю.П. Факторы качества поверхности отливок по выплавляемым моделям / Ю.П. Кондратьев // Литейное производство. – 1969. – №9. – С. 1–2.

299. Кобачёва Л.П. О точности размеров и шероховатости поверхности точных отливок моделей / Л.П. Кобачёва, Н.М. Цаплева // Литейное производство. – 1987. – №8. – С. 16–17.

300. Литьё по выплавляемым моделям. / В.А. Озеров, С.А. Казённов, М.Я. Телис, Н.И. Лященко и др. под общ. ред. Я.И. Шкленника и В.А. Озерова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1971. – 436 с.

301. Магницкий О.Н. Литейные свойства титановых сплавов / Олег Николаевич Магницкий. – Л.: Машиностроение, 1968. – 120 с.

302. Тростянская Е.Б. К вопросу о методах изготовления выплавляемых модельных масс / Е.Б. Тростянская. –  Сб. Методы получения отливок повышенной точности – М.: Машгиз, 1958. – С. 19–21.

303. Кобринская Б.Н. Литьё из высокопрочного чугуна по выплавляемым моделям / Б.Н.Кобринская, В.С. Серебро, А.М. Яновский // Литейное производство. – 1984. – №6. – С. 21.

304. Оболенцев Ф.Д. Влияние газовой фазы формы на качество литой поверхности / Ф.Д. Оболенцев. – Сб. Новое в теории и практике литейного производства. Под ред. Н.Г. Гиршовича. – М.–Л.: Машгиз, 1956. – С. 201–214.

305. Танкелевич Б.Ш. Удаление модельной массы при прокаливании оболочковых форм / Б.Ш. Танкелевич, А.А. Демидова. – Литейное производство, 1974. –  №6. – С. 34–36.

306. Танкелевич Б.Ш. Влияние углеводородного состава модельных масс на качество прокалённых керамических форм / Б.Ш. Танкелевич, А.Т. Аксенов, И.Г. Анисимов // Литейное производство. – 1983. – №7. – С. 15–16.

307. Валисовский И.В. Образование механического пригара на отливках из высоколегированных сталей / И.В. Валисовский, А.А. Багров // Литейное производство. – 1966. – №3. – С. 23–25.

308. Хахалин Б.Д. О качестве поверхности чугунных водопроводных труб / Б.Д. Хахалин, А.Н. Смоляков // Литейное производство. – 1961. – №3. – С. 6–7.

309. Гуляев Б.Б. Формирование поверхностного слоя и чистота поверхности стальных отливок / Б.Б. Гуляев, Ю.Ф. Боровский. – Сб. Новое в теории и практике литейного производства. Под ред. Н.Г. Гиршовича. – М.–Л.: Машгиз, 1956. – С. 193–200.

310. Сапченко И.Г. Влияние технологических параметров на качество форм, изготовленных по выплавляемым моделям / И.Г. Сапченко, А.И. Евстигнеев, М.В. Салина // Литейное производство. – 2002. – №4. – С. 19–20.

311. Семёнова И.В. Влияние лицевых слоёв на податливость оболочковой формы / И.В. Семёнова, В.А. Никишин, Т.И. Харюткина, В.А. Виноградов // Литейное производство. – 2003. – №1. – С. 20–21.

312. А. с. 948530 СССР, мпк В 22 С 9/04. Способ изготовления оболочковых форм / В.Н. Максимков, А.Д. Романов, Л.А. Тихомирова, Л.П. Юбкова (СССР) – № 3232365 ; заявл. 04.01.81; опубл. 07.08.52, Бюл. № 29.

313. А. с. 603483 СССР, мпк В 22 С 9/04. Способ изготовления керамических литейных форм по удаляемым моделям / Г.А. Каплуновский, В.Д. Сенюков, Б.М. Колявкин и др. (СССР) – № 2398044 ; заявл. 01.09.76 ; опубл. 25.04.78, Бюл. № 15.

314. А. с. 1101317 А СССР, мпк В 22 С 9/04. Способ изготовления многослойных оболочковых литейных форм / Б.А. Кириевский, В.В. Чихачёв, А.И. Приступа и др.  (СССР) – № 3502943 ; заявл. 30.07.82 ; опубл. 07.07.84, Бюл. № 25.

315. А. с. 833364 СССР, мпк В 22 С 9/04. Способ изготовления форм / В.Н. Иванов, А.Д. Чулкова, Ю.В. Булетов (СССР) – № 2812701 ; заявл. 09.06.79 ; опубл. 30.05.81, Бюл. № 20.

316. Пат. 2055678 С1 Российская Федерация, МПК В 22 С 9/04. Состав для упрочнения оболочковых керамических литейных форм / Т.М. Кириллова, Б.Ш. Танкелевич, Т.В. Иванова, А.В. Абадаев – № 5067054/02 ; заявл. 11.06.92 ; опубл. 10.03.96, Бюл. № 7.

317. А. с. 1692720 А1 СССР, мпк В 22 С 9/04. Способ изготовления керамических форм / Ю.А. Селиванов, Л.А. Иванова (СССР) – № 4727916 ; заявл.  14.06.89 ; опубл. 23.11.91, Бюл. № 43.

318. А. с. 1139560 А СССР, мпк В 22 С 9/04. Способ изготовления оболочковых форм, получаемых по выплавляемым моделям / И.Е. Писарев, В.М. Рогожкин, О.И. Писарев (СССР) – № 3607964 ; заявл. 17.06.83 ; опубл. 15.02.85, Бюл. № 6.

319. А. с. 850267 СССР, мпк В 22 С 9/04, В 22С 9/12. Способ изготовления форм / В.Н. Иванов, А.Д. Чулкова, Ю.Б. Булетов (СССР) – № 2781667 ; заявл. 16.06.79 ; опубл. 30.07.81, Бюл. № 28.

320. Васин Ю.П. Термодинамический анализ химических реакций  в литейной форме / Ю.П. Васин, П.В. Черногоров // Литейное производство. –   1960. – №4. – С. 25–29.

321. Попов А.Д. Чистота поверхности отливок / А.Д. Попов // Литейное производство. – 1960. – №1. – С. 36–37

322. Махрасёв Е.И. О влиянии реакций между металлом и формой на процесс пригарообразования / Е.И. Махрасёв, Е.С.  Луговская // Литейное производство. – 1962. – №1. – С. 25–28.

323. Пат. 2245212. Российская Федерация, МПК В 22 С 1/00. Суспензия для изготовления керамических форм. / Боровинская И.П., Горшков В.А., Деев В.В. и др.; заявитель и патентообладатель  Институт структурной макрокинетики и проблем материаловедения; – № 2003128891/01 ; заявл. 26.09.03 ; опубл. 20.01.05, Бюл. № 3.

324. Зарубицкий О.Г. Очистка отливок из стали 35ХГСЛ от керамики, окалины и сварочного флюса в расплавах щелочей / О.Г. Зарубицкий, Б.Ф. Дмитрук, Ф.Ф. Сташкевич // Литейное производство. – 1983. –  №10. – С. 25–26.

325. Дробинин А.Ф. Механизированная установка для очистки отливок по выплавляемым моделям / А.Ф. Дробинин, С.Б. Кондаурова // Литейное производство. – 1982. –  №11. – С. 21.

326. Матусевич И.С. Очистка отливок в легкоплавких шлаках / И.С. Матусевич // Литейное производство. – 1972. – №2. – С. 7.

327. Рускол В.И. Технологические аспекты литья по выплавляемым моделям / В.И. Рускол // Литейное производство. – 1989. –  №7. – С. 22–23.

328. Жарков В.Ф. Факторы поверхностного обезуглероживания отливок по выплавляемым моделям / В.Ф. Жарков, Ю.Л. Перевозкин // Литейное производство. – 1972. – №6. – С. 28–29.

329. Бакин Г.Н. Агрегат для светлой нормализации отливок / Г.Н. Бакин // Литейное производство. – 1969. – №4. – С. 13–15.

330. Хенкин М.Л. Механические свойства отливок при литье по выплавляемым моделям / М.Л. Хенкин. – Сб. Методы получения отливок повышенной точности – М.: Машгиз, 1958. – С. 69–78.

331. Александров В.М. Устранение поверхностных дефектов стальных отливок по выплавляемым моделям / В.М. Александров, Ю.П. Васин, Е.Ф.Аверьянов, Б.А. Кулаков и др. // Литейное производство. – 1977. – №5. – С. 24–25.

332. Сабуров В.П. Обезуглероживание стали 110Г13Л при термической обработке / В.П. Сабуров, Б.Я. Гилев // Литейное производство. – 1982. –  №5. – С. 12–13.

333. Ежов В.А. Влияние скорости охлаждения отливок на качество их поверхности / В.А. Ежов, Г.Г. Масленникова, Э.Ч. Гини // Литейное производство. – 1981. –  №4. – С. 20–21.

334. Ступишина О.В. Обезуглероженный слой в отливках по выплавляемым моделям / О.В. Ступишина // Литейное производство. – 1959. – №5. – С. 36–38.

335. Матусевич И.С. Поверхностные дефекты отливок из нержавеющих сталей / И.С. Матусевич // Литейное производство. – 1970. –  №3. – С. 12–14.

336. Шипулин Н.В. Предотвращение засоров в отливках по выплавляемым моделям / Н.В. Шипулин // Литейное производство. – 1969. –  №5. – С. 40–41.

337. Лапкин Д.Т. О взаимодействии стали с формой при литье по выплавляемым моделям / Д.Т. Лапкин, А.В. Кузин, М.П. Воронин, Ю.Ф. Боровский  // Литейное производство. – 1963. –  №11. – С. 44–45.

338. Берстнев А. А. Повышение качества поверхности точных отливок из жаропрочных сталей совершенствованием технологического процесса литья по выплавляемым моделям: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. техн. наук: 05.16.04 “Литейное производство” /  А.А. Берстнев – Рыбинск, 2009. – 18 с.

339. Ларин В.С. Поверхностные дефекты на отливках из нержавеющих сталей и их предупреждение / В.С. Ларин, В.А. Васильев // Литейное производство. – 1969. –  №7. – С. 38.

340. Иванов С.И. Факторы качества отливок турбинных лопаток из сплава ЖС6-К / С.И. Иванов, А.В. Кузин, Е.Н. Масалева, Я.Е. Чивиксин // Литейное производство. – 1978. – №12. – С. 18–19.

341. Карпович Ю.Ф. Взаимодействие керамики с расплавами при направленной кристаллизации / Ю.Ф. Карпович, Г.М. Глезер, И.М. Демонис, В.М. Степанов // Литейное производство. – 1982. – №4. – С. 22–23.

342. Карпович Ю.Ф. Электрокорундовая керамическая форма для направленной кристаллизации отливок / Ю.Ф. Карпович, И.М. Демонис, Л.П. Иванова, В.М. Степанов // Литейное производство. – 1982. – №12. – С. 20.

343. Гайдук В.В. Влияние состояния поверхности отливок лопаток турбин на их эксплуатационные свойства / В.В. Гайдук, Г.В. Кулыгин // Литейное производство. – 1971. – №7. – С.3

344. Каблов Е.Н. Бескремнезёмные керамические формы для направленной кристаллизации при литье лопаток газотурбинных двигателей / Е.Н. Каблов, В.В. Деев, Ю.А. Бондаренко, А.Р. Нарский // Литейное производство. – 2003. – №5. – С. 17–20.

345. Никулин Л.В. Взаимосвязь усадочных явлений при затвердевании лёгких сплавов / Л.В. Никулин, А.А. Пушкарёв, В.Е. Новицкий // Литейное производство. – 1986. –  №1. – С. 7–9.

346. Kabanemi K.K., Vaillancourt H., Wang H., Salloum G. Residual stresses, shrinkage, and warpage of complex injection molded products: Numerical simulation and experimental validation . - Polymer Eng. Sci. 1998. V. 38, № 1. P. 21–37.

347. Котлярский Ф.М. Образование утяжин в отливках из алюминиевых сплавов / Ф.М. Котлярский, Г.П. Борисов, В.И. Белик // Литейное производство. – 1986. –  №4. – С. 9–11.

348. Литьё под давлением: причины образования брака. / – Режим доступа: http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=3411&cat_id=&page_id=1

349. Савенко В.Г. Измерительная техника. Учебн. пособие для радиотехнич. специальностей / Владимир Григорьевич Савенко. – М.: Высшая школа, 1974. – 335 с.

350. Репях С.И. Точность массы отливок в литье по выплавляемым моделям / С.И. Репях, В.Е. Хрычиков // Процессы литья. – 2010. – №1. – С. 47–54.

351. Репях С.И. Погрешность размерной точности отливок в литье по выплавляемым моделям / С.И. Репях, В.Е. Хрычиков // Процессы литья. – 2009. – №3. – С. 25–30.

352. Репях С.И. О размерах рабочих полостей пресс-форм в литье по выплавляемым моделям / С.И. Репях // Литьё Украины. – 2007. – №12. – С. 6–8.

353. Репях С.И. К вопросу о расчёте размеров рабочих полостей пресс-форм для литья по выплавляемым моделям / С.И. Репях, В.Е. Хрычиков //  Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2007. – №6. – С. 41–43.

354. Репях С.И. О размерах рабочих полостей пресс-форм в литье по выплавляемым моделям / С.И. Репях. – 50 лет Академии наук Украины: ИЛП, ИПЛ, ФТИМС – прошлое, настоящее, будущее. Науч.-практ. конф., 22–26 сентября 2008 г. Тезисы докладов – К.: ФТИМС , 2008. – С. 166–168.

355. Репях С.И. О размерной точности отливок при литье по выплавляемым моделям / С.И. Репях. – Металлургическая и горнорудная промышленность, 2007. – №3. – С. 46–47.

356. Репях С.И. Прогнозирование размерной точности литья по выплавляемым моделям / С.И. Репях // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2009. – № 2. – С. 76–78.

357. Репях С.И. К вопросу о размерной точности отливок в литье по выплавляемым моделям / С.И. Репях. – Литьё – 2009. Материалы V международной науч.-практ. выставки-конф., 24–26 марта 2009 г. – Запорожье: ЗНТУ, 2009. – С. 100–101.

358. Репях С.И. О критерии размерной равноточности материала отливок / С.И. Репях // Литейное производство. – 2010. – №3. – С. 14–16.

359. Перельман В.И. Краткий справочник химика / Вениамин Иосифович   Перельман. – М.: Госхимиздат, 1951 – 674 с.

360. Тобольский А. Свойства полимеров / А. Тобольский, Неорганические полимеры. Под ред. Ф. Стоуна, В. Грэхема. Пер. с англ. под ред. И.В. Танаева – М.: Мир, 1965. – С. 16–30.

361. Нехендзи Ю.А. Стальное литьё / Юлиан Аркадиевич Нехендзи. – М.: Металлургиздат, 1948. – 525 с.

362. Михайлов А.М. Литейное производство. Учебник для металлургических специальностей вузов. / Анатолий Михайлович Михайлов, Б.В. Бауман, Б.Н. Благов и др.– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1987. – 256 с.

363. Дарков А.В. Сопротивление материалов. Учебник для втузов. / Анатолий Владимирович Дарков, Г.С. Шпиро – Изд. 4-ое, перераб. – М.: Высшая школа, 1975. – 654 с.

364. Репях С.И. О равноточности размеров отливок / С.И. Репях // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2009. – №1. – С. 60–65.

365. Баландин Г.Ф. Реологические исследования трещиноустойчивости отливок во время их затвердевания / Г.Ф. Баландин, Л.П. Каширцев // Литейное производство. – 1978. – №1. – С. 5–8.

366. Баландин Г.Ф. Основы теории формирования отливок. В 2-х частях. Ч. II. Формирование макроскопического строения отливки. Учебное пособие для машиностроительных вузов по специальности “Машины и технология литейного производства” / Геннадий Фёдорович Баландин. – М.: Машиностроение, 1979. – 335 с.

367. Новиков И.И. Горячеломкость цветных металлов и сплавов / Илья Изриэлович Новиков. – М.: Наука, 1966. – 300 с.

368. Репях С.И. О склонности модельных материалов к короблению и образованию трещин в выплавляемых моделях / С.И. Репях // Литейное производство. – 2009. – №8. – С. 35–40.

369. Гиршович Н.Г. Чугунное литьё / Наум Григорьевич Гиршович. – Л.: Кубуч, 1935. – 663 с.

370. Гиршович Н.Г. Искривление отливок в процессе их охлаждения в форме / Н.Г. Гиршович, М.И. Симановский. – Сб. Точность и качество поверхности отливок. Под ред. Ф.Д. Оболенцева. – М.–Л.: Машгиз, 1962, – С. 50–63.

371. Репях С.И. Критерий склонности модельного состава к короблению моделей отливок в литье по выплавляемым моделям / С.И. Репях // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2009. – №4. – С. 38–41.

372. Репях С.И. К вопросу о короблении отливок / С.И. Репях // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2009. – № 1. – С. 100–102.

373. Трубицын Н.А. Влияние технологии и конструкции на образование горячих трещин в стальных отливках / Н.А. Трубицын // Литейное производство. – 1976. – №10. – С. 12–15.

374. Калинин М.А. Влияние точности и качества поверхности отливок на величину припуска для механической обработки / М.А. Калинин. – Сб. Точность и качество поверхности отливок. Под ред. Ф.Д. Оболенцева – М-Л.: Машгиз, 1962. – С. 12–17.

375. Репях С.И. Трещиноустойчивость выплавляемых моделей отливок / С.И. Репях // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2010. – №4. – С. 37–39.

376. Репях С.И. Требования к модельным составам отливок особо ответственного назначения / С.И. Репях // Металл и литьё Украины. – 2010. –№11. – С. 10–17.

377. Репях С.И. Влияние наполнителя модельного состава на трещиноустойчивость выплавляемых моделей отливок / С.И. Репях // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2010. – №5. – С. 37–40.

378. Грачёв Ю.П. Математические методы планирования эксперимента /  Юрий Павлович Грачёв, Ю.М. Плаксин. – М.: ДеЛи принт. 2005. – 296 с.

379. Репях С.И. О типичных ошибках при обработке экспериментальных данных (памятка для начинающих исследователей) / С.И. Репях, О.В. Соценко, А.А. Жегур // Литьё Украины. – 2011. – №11. – С. 18–30.

380. Стадничук В.И. Качество отливок из сплава ЖС6-К / В.И. Стадничук, С.И. Губенко, В.В. Маюрников – Сб. тез. док. – V Республиканская науч.-техн. конф. “Повышение технического уровня и совершенствование технологических процессов производства отливок”, Т.II. – Днепропетровск: ДМетИ, 1990. – С. 104–105.

381. Богданов М.Т. Сплавы турбинных лопаток / М.Т. Богданов // Литейное производство. – 1969. – №8. – С. 11–13.

382. Репях С.И. Критерий образования утяжин в моделях отливок в литье по выплавляемым моделям / С.И. Репях // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2008. – №4. – С. 32–34.

383. Калинчев Э.Л. Свойства и переработка термопластов: Справочное пособие / Эрик Леонидович Калинчев, М.Б. Саковцева. – Л.: Химия, 1983. – 288 с.

384. Калинчев Э.Л. Выбор пластмасс для изготовления и эксплуатации изделий: Справочное пособие / Эрик Леонидович Калинчев, М.Б. Саковцева. – Л.: Химия, 1987. – 416 с.

385. Сафонов А. Прямоугольные электрические соединители. Изготовление пластмассовых изоляторов повышенной точности / А. Сафонов, Л. Сафонов // Технологии в электронной промышленности. – 2009. – №6. – С. 28–33.

386. Сабсай О.Ю. Технологические свойства термопластов (обзор). / О.Ю Сабсай., Н.М.  Чалая // Пластические массы. – 1992. – № 1 – С. 5–13.

387. Барвинский И.А. Влияние конструкции изделия и пресс-формы на процесс уплотнения при литье термопластов / И.А. Барвинский, И.Е., Барвинская – Материалы науч.-практ. семинара "Литье пластмасс под давлением". 29–30 января. – М.: МИТХТ им. М.В. Ломоносова, 2004. – C. 30–40.

388. Фишер Д.М. Усадка и коробление отливок из термопластов [справочник]: пер. с англ. / Джерри М. Фишер. – С-Пб.: Профессия, 2009. – 424 с.

389. Тамаровский В.И. Прибор для контроля термического расширения материалов выплавляемых моделей / В.И. Тамаровский, Ю.Ф. Толстиков, Н.С. Просоедова // Литейное производство. – 1966. – №8. – С. 41.

390. Справочник химика. Общие сведения строения вещества. Свойства важнейших веществ. Лабораторная техника. / Б.П. Никольский, О.Н. Григоров, М.Е. Позин, Б.А. Порай-Кошиц, В.А. Рабинович и др. – Изд. 2-ое перераб. и доп., Т.1 – М. – Л.: Химия, 1966. – 1072 с.

391. Репях С.И. О предупреждении возникновения утяжин в выплавляемых моделях из наполненного воздухом модельного состава / С.И. Репях // Металл и литьё Украины. – 2012. – №5. – С. 28 – 31.

392.  Репях С.И. Влияние параметров производства на размерную точность выплавляемых моделей отливок / С.И. Репях // Литейное производство. –2009. – №7. – С. 34–36.

393.  Репях С.И. Некоторые вопросы литья по выплавляемым моделям / С.И. Репях // Литьё Украины. – 2005. – №6. – С. 13–20.

394.  Репях С.И. Оценка склонности модельных составов к образованию утяжин в моделях / С.И. Репях // Литьё Украины. – 2003. – №5. – С. 6–10.

395. Репях С.И. Исследование кинетики коробления моделей в литье по выплавляемым моделям / С.И. Репях // Литейное производство. – 2009. –№1. – С. 34–37.

396. Репях С.И. Определение коэффициентов линейной усадки материалов моделей и отливок / С.И. Репях // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2009. – №5. – С. 44–46.

397.  Репях С.И. Определение температур превращений в модельных составах методом дифференциальной сканирующей калориметрии / С.И. Репях // Металл и литьё Украины. – 2011. – №5. – С. 3–5.

398.  Репях С.И. Морфология частиц пылевидных материалов, используемых в литье по выплавляемым моделям / С.И. Репях // Теория и практика металлургии. – 2008. – №5 – С. 36–39.

399.  Белай Г.Е. Организация металлургического эксперимента: учеб. пособие / Григорий Емельянович Белай, В.В. Дембовский., О.В. Соценко. – Изд. 2-е, доп. – СПб.: СЗТУ, 2010. – 225 с.

400.  Постиженко В.К. Влияние процентного содержания воздуха на физико-механические характеристики модельного состава “Велен” / В.К. Постиженко, О.С. Береговая // Вісник НТУ України «КПІ». – 2011. –  №61, Т.2 – С. 67–71.

401. Репях С.И. О механизме образования утяжин в выплавляемых моделях / С.И. Репях  // Литейное производство. – 2009. – №5. – С. 37–39.

402. Вейник А.И. Теория особых видов литья / Альберт Иозефович Вейник. – М.: Машгиз, 1958. – 300 с.

403. Репях С.И. О размерной равноточности отливок в литье по выплавляемым моделям / С.И. Репях // Литьё Украины. – 2009. – №4.– С. 16–21.

404. Репях С.И. Влияние давления запрессовки модельных составов на величину условно свободной линейной усадки выплавляемых моделей / С.И. Репях. – Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейной индустрии. Материалы междунар. науч.-практ. конф., 19–21 октября 2010 г. Тезисы докладов. – К.: ФТИМС , 2010. – С. 287–288.

405.  Репях С.И. О технологической линейной усадке выплавляемых моделей / С.И. Репях. – Литьё–2010. Материалы V международной науч.-практ. выставки-конф., 21–23 апреля 2010 г. – Запорожье: ЗНТУ, 2010. – С. 242–243.

406. Репях С.И. Коробление литых моделей отливок в литье по выплавляемым моделям / С.И. Репях // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2009. – №6. – С. 40–44.

407. Репях С.И. Кинетика коробления выплавляемых моделей отливок /  С.И. Репях. – Материалы III Международной науч.-техн. конф. “Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве”, 12 – 15 сентября 2011 г. – Краматорск: ДГМА, 2011. – С. 150 – 152

408. Гуль В.Е., Кулезнев В.Н. Структура и механические свойства полимеров /  Валентин Евгеньевич. Гуль, В.Н.  Кулезнев – Изд. 2-е. перераб. и доп. Учебное пособие для вузов. – М.: Высшая школа, 1972. – 320 с.

409. Репях С.И. Теплофизические свойства материалов современных модельных составов / С.И. Репях // Литейное производство. – 2009. – №9. – С. 31–33.

410. Воробъёв В.А. Технология полимеров / Василий Александрович Воробъёв, Р.А. Андрианов. – М.: Высшая школа, 1971. – 360 с.

411. Тугов И.И. Химия и физика полимеров: Учебное пособие для вузов. /  Иван Иванович Тугов, Г.И. Костыркина. – М.: Химия,  1989. –  432 с.

412. Боровская Л.В. Применение природных и синтетических восков в качестве теплоаккумулирующих материалов / Л.В. Боровская, С.Г. Шабалина, В.Н. Данилин. – Теплоаккумулирующие материалы, разработка и применение: Сб. науч. тр. 3-го и 4-го научно-технического семинара. – Краснодар: КПИ, 1993. – С. 9–14.

413. Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент: Справочник/ Е.В. Аметистов, В.А. Григорьев, Б.Т. Емцев и др.; под общ. ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина. – М.: Энергоиздат, 1982. – 512 с.

414. Исаченко В.П. Теплопередача: Учебник для вузов / Виктор Павлович  Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоиздат, 1981. – 416 с.

415. Поттер Г. Справочник по литейному производству и связанным с ним различным отраслям знания / Генрих Поттер – М.: Металлургиздат, 1959. – 534 с.

416. Васечкин В.С. Технология экстрактивных веществ дерева. – М.-Л.: Гослесбумиздат, 1953. – 370 с.

417. Репях С.И. Линейное расширение керамических оболочковых форм / С.И. Репях // Металл и литьё Украины. – 2011. – №2. – С. 20 – 22.

418. Репях С.И. О шероховатости поверхности отливок в литье по выплавляемым моделям / С.И. Репях // Теория и практика металлургии. – 2008. – №3. – С. 38–43.

419. Оспенникова О.Г. Обеспечение качества поверхности лопаток в процессе гидротермического выщелачивания керамических стержней/   О.Г. Оспенникова, М.Р. Орлов, Л.А. Губенко // Литейное производство. –  2007. – №8. – С. 31–34.

420. А. с. 730451 СССР, мпк В 22 С 7/02. Модельная композиция для изготовления выплавляемых моделей / В.Д. Ровнова, К.П. Басько, В.Г. Бовин и др. (СССР) – № 2506078 ; заявл. 11.07.77 ; опубл. 30.04.80, Бюл. № 16.

421. А. с. 1117117 А СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для изготовления выплавляемых моделей / В.Д. Ровнова, Т.П. Жабрева, К.П. Басько и др. (СССР) – № 3595733 ; заявл. 24.05.83 ; опубл. 07.10.84, Бюл. № 37.

422. А. с. 831343 СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для изготовления выплавляемых моделей / В.Г. Бовин, В.Д. Ровнова, К.П. Басько и др. (СССР) – № 2838483 ; заявл. 15.11.79 ; опубл. 23.05.81, Бюл. № 19.

423. А.с. 1320962 А СССР, МПК В 22 С 7/02. Композиция для изготовления выплавляемых моделей / Е.Е. Никитин, М.Д. Байрамуков, Л.Д. Тер-Акопянц и др. (СССР) – № 3925994/22-02 ; заявл. 05.05.85.

424. А. с. 811589 А СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для изготовления выплавляемых моделей / В.М. Степанов, Л.П. Мусияченко, Т.Б. Никольская и др. (СССР) – № 2798119/22-02; заявл. 18.07.79.

425. А. с. 616037 СССР, мпк В 22 С 7/02. Модельная композиция для изготовления выплавляемых моделей / А.А. Зайчиков, Т.В. Зайчикова, В.Т. Здобнов, Г.Н. Зуев (СССР) – № 2388189 ; заявл. 19.07.76 ; опубл. 25.07.78, Бюл. № 27.

426. А. с. 554930 СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для изготовления выплавляемых моделей / Д.С. Лемешко (СССР) – № 1279471 ; заявл. 31.10.68 ; опубл. 25.04.77, Бюл. № 15.

427. А. с. 688272 СССР, мпк В 22 С 7/02. Модельная композиция для изготовления выплавляемых моделей / Р.М. Ишмаков, А.Г. Сафиулин, В.Н. Сапожников (СССР) – № 2080467 ; заявл. 02.12.74 ; опубл. 30.09.79, Бюл. № 36.

428. А. с. 923715 СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для изготовления сложных моделей / В.В. Аппилинский, В.М. Тупицын, Т.Г. Тупицына (СССР) – № 2990401/22-02 ; заявл. 11.07.80 ; опубл. 30.04.82, Бюл. № 16.

429. А. с. 1704903 А1 СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для выплавляемых моделей / Л.А. Иванова, А.М. Лыч, И.В. Семенюк и др. (СССР) – № 4708632 ; заявл. 24.06.89 ; опубл. 15.01.92, Бюл. № 2.

430. А. с. 1741962 А1 СССР, мпк В 22 С 7/02, В22Д 11/06. Способ получения комбинированной модельной композиции / Е.И. Сумин, В.А. Дубровский, В.В. Аппилинский (СССР) – №4732839 ; заявл. 29.08.89 ; опубл. 23.06.92, Бюл. № 23.

431. А. с. 1270985 А СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для изготовления легкоплавких моделей / Н.К. Хрущёва, Л.В. Емельянова, М.Ф. Солдатова (СССР) – № 3799552/22-02 ; заявл. 09.10.84.

432. А. с. 1615972 А1 СССР, мпк В 22 С 7/02. Состав для изготовления выплавляемых моделей и способ его получения / В.В. Аппилинский, О.М. Деуля, Т.В. Завязкина и др. (СССР) – № 4449686/27-02 ; заявл. 20.05.88.

433. Пат. 2123902 С1 Российская Федерация, МПК В 22 С 7/02.  Модельная композиция для выплавляемых моделей / Дубровский В.А. – № 97118735/02 ; заявл. 13.11.97 ; опубл. 27.12.98, Бюл. № 36.

434. Пат. 20210 Украина, МПК (2006) В 22 С 7/00. Модельная смесь / В.К. Постиженко – № и 200607775 ; заявл. 11.07.06 ; опубл. 15.01.07, Бюл. № 1.

435. Пат. 31222 Украина, МПК (2006) В 22 С 7/00. Модельная смесь / В.К. Постиженко, О.С. Береговая – № и 200714698 ; заявл. 25.12.07 ; опубл. 25.03.08, Бюл. № 6.

436. Пат. 43687 Украина, МПК (2009) В 22 С 7/00. Модельная смесь / В.К. Постиженко, О.С. Береговая – № и 200903336 ; заявл. 07.04.09 ; опубл. 25.08.09, Бюл. № 16.

437. Пат. 37840. Україна, МПК В22С 7/00. Модельна композиція "Велен" / А.П. Нідзельський, О.М. Александрова – № 2000042297 ; заявл. 21.04.00 ; опубл. 17.11.03. Бюл. № 11.

438. А. с. 772682 СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для изготовления легкоплавких моделей / Г.П. Барышников, И.П. Малкин, Г.Б. Топорищева (СССР) – № 2759870 ; заявл. 28.04.79 ; опубл. 23.10.80, Бюл. № 39.

439. А. с. 710748 СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для изготовления выплавляемых моделей / Г.Д. Ляхович, П.И. Белькевич, М.Г. Горецкая и др. (СССР) – № 2553721 ; заявл. 12.12.77 ; опубл. 21.01.80, Бюл. № 3.

440. А. с. 505495 СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для изготовления выплавляемых моделей / В.Н. Иванов, А.Д. Чулкова, Ю.Л. Перевозкин и др. (СССР) – № 2014610 ; заявл. 02.04.74 ; опубл. 05.03.76, Бюл. № 9.

441. А. с. 1477507 СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для изготовления выплавляемых моделей / В.Г. Арсеньев, Л.А. Витулева, О.В. Гладкова, С.В. Неевина (СССР) – № 4262710/23-02 ; заявл. 16.06.87 ; опубл. 07.05.89, Бюл. № 17.

442. А. с. 1355351 А1 СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для изготовления выплавляемых моделей / Е.М. Новаковский, К.П. Петрищев, О.Д. Гернет и др. (СССР) – № 4064237 ; заявл. 28.04.86 ; опубл. 30.11.87, Бюл. № 44.

443. А. с. 1342583 А1 СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для изготовления выплавляемых моделей / В.В. Аппилинский, О.М. Деуля, М.М. Дорошенко и др. (СССР) – № 4055146 ; заявл. 24.02.86 ; опубл. 07.10.87, Бюл. № 37.

444. А. с. 1386353 А1 СССР, мпк В 22 С 7/02. Модельная композиция / Ю.И. Парайко, С.А. Березанский, М.И. Бурда и др. (СССР) – № 4012209 ; заявл.  03.12.85; Опубл. 07.04.88, Бюл. № 13.

445. А. с. 944737 СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для изготовления выплавляемых литейных моделей / В.А. Озеров, В.Ф. Гаранин, Б.Б. Шприц и др. (СССР) – № 2922492 ; заявл. 07.05.80 ; опубл. 23.07.82, Бюл. № 27.

446. А. с. 1196101 А СССР, мпк В 22 С 7/02.  Композиция для изготовления выплавляемых моделей / В.Н. Бурый, Н.Г. Питман, В.В. Щербак (СССР) – № 3456365 ; заявл. 02.03.82 ; опубл. 07.12.85, Бюл. № 45.

447. А. с. 1115840 А СССР, мпк В22С 7/02.  Композиция для изготовления выплавляемых моделей / А.П. Гришин, Е.Н. Киприянова, И.Ф. Гарип, Ю.В. Хандогин (СССР) – № 3510814 ; заявл. 17.11.82 ; опубл. 30.09.84, Бюл. № 36.

448. А. с. 923716 СССР, мпк В22С 7/02.  Композиция для изготовления легкоплавких моделей / Г.П. Барышников, Г.Б. Топорищева, Г.И. Леонтьев и др. (СССР) – № 3211511/22-02 ; заявл. 01.12.80 ; опубл. 30.04.82, Бюл. № 16.

449. А. с. 882694 СССР, мпк В 22 С 7/02.  Композиция для изготовления выплавляемых моделей / В.А. Озеров, В.Ф. Гаранин (СССР) – № 2896256 ; заявл.  18.03.80 ; опубл. 23.11.81, Бюл. № 43.

450. А. с. 349465 СССР, мпк В 22 С 7/02.  Модельный состав / В.А. Шур, В.А. Ющенко, Г.Б.Горюшко и др. (СССР) – № 1489412 ; заявл. 22.10.70 ; опубл. 04.09.72, Бюл. № 26.

451. А. с. 435892 СССР, мпк В 22 С 7/02.  Модельный состав для производства литья по выплавляемым моделям / О.В. Кесарев, Г.А. Захарчук, А.Д. Фляте, Г.А. Варзухина (СССР) – № 1889086 ; заявл. 19.02.73 ; опубл. 15.07.74, Бюл. № 26.

452. А. с. 417221 СССР, мпк В 22 С 7/02.  Модельный состав для литья по выплавляемым моделям / Н.И. Наговицына, Г.А. Ильин, В.И. Тришневский (СССР) – № 1492117 ; заявл. 10.11.70 ; опубл. 28.02.74, Бюл. № 8.

453. А. с. 1675019 А1 СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для изготовления выплавляемых моделей/ В.В. Пастуханов (СССР) – № 4656932 ; заявл.  12.01.89 ; опубл. 07.09.91, Бюл. № 33.

454. А. с. 1603613 А1 СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для изготовления выплавляемых моделей / З.С. Ермолина, В.А. Панкратов, А.Г. Андреева и др. (СССР) – № 4429773/27-02 ; заявл. 29.04.88.

455. Пат. 2177387 Российская Федерация, МПК В 22 С 7/02. Композиция для изготовления выплавляемых моделей. / Елисеев Ю.С., Поклад В.А., Оспенникова О.Г. и др.; заявитель и патентообладатель Федеральное государственное унитарное предприятие "ММПО "Салют"; – № 2000113754/02 ; заявл. 31.05.00 ; опубл. 27.12.01, Бюл. № 36.

456. Репях С.И. О свойствах модельных составов в литье по выплавляемым моделям / С.И. Репях // Литьё Украины. – 2003. – №6. – С. 4–11.

457. Репях С.И. Классификация выплавляемых модельных составов для точного литья/ С.И. Репях // Литьё Украины. – 2003. – №7. – С. 4–12, – С. 8–13.

458. Репях С.И. Алгоритм определения класса модельного состава для конкретных условий производства литья методом выплавляемых моделей / С.И. Репях // Литьё Украины. – 2003. – №9. – С. 24–29.

459. Оспенникова О. Г. Модельные композиции на основе синтетических материалов для литья по выплавляемым моделям деталей ГТД: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. техн. наук: спец. 05.02.01 “Материаловедение” / О.Г. Оспенникова. – М., 2000. – 17 с.

460. Сорокин П.В. Модельный состав повышенной прочности для точного литья / П.В. Сорокин, Е.К. Алексеевская // Литейное производство. –1955. –  №12. – С. 2– 4.

461. Перевозкин Ю.Л. Бесстеариновая модельная композиция / Ю.Л. Перевозкин, А.Г. Моисеев, Н.Х. Черепахов, Д.С. Михайлов // Литейное производство. – 1966. –  №8. – С.  40–41.

462. Озеров В.А. Модельные составы при литье по выплавляемым моделям /  В.А. Озеров, Л.П. Мусияченко, Н.Х. Черепахов // Литейное производство. – 1978. – №4. – С. 33–35.

463. Пат. 2088371 Российская Федерация, МПК В 22 С 7/02. Модельная композиция для выплавляемых моделей / В.В. Аппилинский – № 95105858/02 ; заявл. 14.04.95 ; опубл. 27.08.97, Бюл. № 24.

464. Пат. 2060854 С1 Российская Федерация, МПК В 22 С 7/02. Композиция для изготовления выплавляемых моделей / Н.И. Наговицына – № 5021903/02 ; заявл. 09.01.92 ; опубл. 27.05.96, Бюл. № 15.

465. А. С. 1598311 А1 СССР, МПК В22С 7/02. Композиция для изготовления выплавляемых моделей / Л.А. Иванова, А.М. Лыч, В.Е. Тушинская, Е.И. Чистякова и др. (СССР) – № 4624462/31-02 ; заявл. 22.12.88.

466. А. с. 1615937 А1 СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для изготовления выплавляемых моделей /  Л.А. Иванова, А.М. Лыч, В.Е. Тушинская, Е.И. Чистякова и др. (СССР) – № 4483588/31-02 ; заявл. 29.07.88.

467. А. с. 1695578 А1 СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для выплавляемых моделей /  Л.А. Иванова, А.М. Лыч, В.Е. Тушинская, Е.И. Чистякова и др. (СССР) – № 4481149/02 ; заявл. 13.09.88.

468. А. с. 1800737 А1 СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для выплавляемых моделей / Л.А. Иванова, В.Е. Тушинская, Е.И. Чистякова, А.М. Лыч и др. (СССР) – № 4624463/02 ; заявл. 22.12.88.

469. А. с. 2162386 С1 СССР, мпк В 22 С 7/02.  Композиция для изготовления выплавляемых литейных моделей / О.Г. Оспенникова, Р.М. Ольхова, В.Н. Шункин и др. (СССР) – № 2000106411/02 ; заявл. 17.03.2000 ; Опубл. 27.01.2001, Бюл. №3.

470. А. с. 955611 А СССР, мпк В 22 С 7/02. Композиция для изготовления выплавляемых литейных моделей / М.И. Воробъёва, Ю.М. Жукова (СССР) – № 3264272/22-02 ; заявл. 28.02.81.

471. А. с. 1603614 А1 СССР, мпк В 22 С 7/02. Модельная композиция / Ю.А. Никишин, Е.Е. Корсакова, М.В. Оконишников и др. (СССР) – № 4492977/27-02 ; заявл. 14.10.88.

472. Постиженко В.К.. Наполненные модельные составы для изготовления отливок лопаток газовых турбин методом точного литья по выплавляемым моделям / В.К. Постиженко, О.С.  Береговая – Режим доступа: http://science-bsea.narod.ru/2009/mashin_2009_2/postijenko_napoln.htm.

473. Горшков О.А. Литьё по выплавляемым моделям / О.А. Горшков, Изд. 2-е, перераб. под ред. Волпянского Л.М. – НПБ рабочего-литейщика, 1964 – 52 с.

474. Брускин Д.М. Изготовление выплавляемых моделей: Учебник для подготовки рабочих на производстве. – 3-е изд. перераб. и доп./ Давид Моисеевич Брускин. – М.: Высшая школа, 1979 – 133 с., ил. (Профтехобразование. Литейное пр-во).

475. Пат. 91764 Украина, МПК (2009) В22С 7/00. Модельний склад для витоплюваних моделей / С.И. Репях С.И., В.Е. Хрычиков ; заявитель и патентодержатель Национальная металлургическая академия Украины – № а 200814482 ; заявл. 15.12.08 ; опубл. 25.08.10, Бюл. № 16.

476. Пат. 92551 Украина, МПК (2009) В22С 7/00, С09J11/00. Клей для витоплюваних моделей, виготовлених на основі смолоподібних матеріалів / С.И. Репях, В.Е. Хрычиков ; заявитель и патентодержатель Национальная металлургическая академия Украины – № а 200902947 ; заявл. 30.03.09 ; опубл. 10.11.10, Бюл. № 21.

477. Репях С.И. О короблении выплавляемых моделей отливок / С.И. Репях. – Материалы промышленного инвестиционного форума науч.-практ. выставки-конф., 17–21 мая 2011 г. – Запорожье: ЗНТУ, 2011. – С. 156 – 158.

478. Репях С.И. Коробление выплавляемых моделей отливок / С.И. Репях // Металл и литьё Украины. – 2011. – №6. – С. 18–23.

479. Рудницкий С.В. Производство отливок лопаток газотурбинных двигателей. /  С.В. Рудницкий // Литейное производство. – 2003. – №1. – С. 2–3.

480. Репях С.И. Модельный состав, как фактор размерной точности и точности формы отливок в литье по выплавляемым моделям / С.И. Репях //  Вісник Донбаської Державної машинобудівної Академії. – 2009. – № 1. – С. 250–255.

481. Репях С.И. Влияние возврата модельных составов на линейную усадку вплавляемых моделей / С.И. Репях. – Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейной индустрии. Материалы междунар. науч.-практ. конф., 19–21 октября 2010 г. Тезисы докладов. – К.: ФТИМС, 2010. – С. 283–286.

482. Дунин-Барковский И.В., Смирнов Н.В. Теория вероятностей и математическая статистика в технике / Игорь Валерианович Дунин-Барковский, Н.В. Смирнов. – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1955. – 358 с.

483. Репях С.И. Минимальное время выдержки выплавляемых моделей отливок в пресс-формах / С.И. Репях // Литьё Украины. –  2010. – №12. – С. 11–18.

484. Гайсинский М. Радиохимический словарь элементов / М. Гайсинский, Ж. Адлов. – Пер. с англ. Б.Ф. Мясоедова, под ред С.С. Родина – М.: Атомиздат, 1968. – 256 с.

485. Баум Б.А. Металлические жидкости / Борис Алексеевич Баум. – М.: Наука, 1979. – 120 с.

486. Леонтиев М.В. Практика использования керамических фильтров фирмы “LĂNIK” в литейном производстве и металлургии / М.В. Леонтиев. – Литьё Украины, 2004. – №1.  –  С. 21–27.

487. Тен Э.Б. Управление формированием качественных отливок / Э.Б. Тен, А.М. Бибиков, В.М. Гришин, Б.М. Киманов // Литейное производство. –  2003. – №6. – С. 5–8.

488. Шульте Ю.А. Пути совершенствования плавки стали для фасонного литья / Ю.А. Шульте // Литейное производство. – 1970. – №4. – С. 8–11.

489. Шатов А.Я. Влияние неметаллических включений на трещиноустойчивость стали 30ХГСФЛ / А.Я. Шатов, В.Л. Шагалов // Литейное производство. – 1982. – №4. –С. 14–15.

490. Репях С.И. Исследование влияния условий плавки на качество стали 08Х14Н7МЛ и усадочную пористость тонкостенных отливок / С.И. Репях // Литьё Украины. –  2005. – №3. – С. 17–24.

491. Леви Л.И. Влияние обработки сплава ЮНКД24 аргоном на содержание неметаллических включений / Л.И. Леви, М.М. Фролов, Г.Ф. Столяр // Литейное производство. – 1970. – №8. – С. 23–24.

492. Пупынин В.П. Рафинирование жаропрочных сплавов / В.П. Пупынин, В.Н. Путимцев, В.В. Панин  // Литейное производство. – 1971. – №1. – С. 35.

493. Леви Л.И. О влиянии оксидных включений на структуру и свойства чугуна / Л.И. Леви, Л.М. Ортенберг // Литейное производство. – 1969. – №7. С. 28–29.

494. Лившиц Б.Г. Физические свойства металлов и сплавов / Борис Григорьевич Лившиц, В.С. Крапошин, Я.Л.  Линецкий. – М.: Металлургия, 1980. – 320 с.

495. Материалы в машиностроении. Выбор и применение. / Справочник в пяти    томах. Под общ. ред. И.В. Кудрявцева. Т. 3. Специальные стали и сплавы.  Под ред. Ф.Ф. Химушина. – М.: Машиностроение, 1968. – 446 с.

496. Воздвиженский В.М. Литейные сплавы и технология их плавки в машиностроении. Учеб. пособие для машиностроительных вузов по специальности “Машины и технология литейного производства” / Вилен Михайлович Воздвиженский,  В.А. Грачёв, В.В. Спасский. – М.: Машиностроение, 1984. – 432 с.

497. Штанко М.Г. Материалоёмкость продукции машиностроения / Михаил Григорьевич  Штанко. – М.: Машиностроение, 1978. – 200 с.

498. Репях С.И. О сопоставимости методов определения теплоусточивости модельных составов / С.И. Репях – VIII Международная научно-практическая конференция “Литьё 2012” – Запорожье, 2012. – С. 207–209.

499. Репях С.И. Крип керамических оболочковых форм при их прокаливании / С.И. Репях – VIII Международная научно-практическая конференция “Литьё 2012” – Запорожье, 2012. – С. 209–211.

500. Репях С.И. Коэффициенты линейного расширения керамических оболочковых форм / С.И. Репях // Металл и литьё Украины. –  2012. – №4. – С. 28–31.

501. Елисеев Ю.С. Новое в производстве лопаток турбин / Ю.С. Елисеев, О.Г. Оспенникова // Двигатель. –  2006. – №6. – С. 4–5.

502. Елисеев Ю.С. Новое в производстве лопаток турбин / Ю.С. Елисеев, О.Г. Оспенникова // Двигатель. –  2006. – №4. – С. 2–3.

503. Дорошенко В. С. Многовариантность использования ледяных моделей при литье в песчаные формы / В.С. Дорошенко //  Металл и литье Украины. – 2010. – №12. – С. 17–26.

504. Боровская Л.В. Теплоаккумулирующие свойства природных и синтетических восков / Л.В. Боровская, С.Г. Шабалина // Успехи современного естествознания. – 2010. – № 4. – С. 98 – 99.

505. Богданов М.Т. Литые турбинные лопатки / М.Т. Богданов, Л.Б. Гецов // Литейное производство. – 1967. – №8. – С. 4–7.

506. Бирштейн Т. М., Конформации макромолекул /  Татьяна Максимовна Бирштейн, О. Б. Птицын. Под ред. М.В. Волькенштейна –  М.: Наука, 1964. – 392 с.

507. Гресс А.В. Исследование термомеханических напряжений в кристаллизующейся непрерывнолитой заготовке / А.В. Гресс – Перспективные технологи, материалы и оборудование в литейном производстве. Материалы II Международной научно-технической конференции. –Краматорск, 2009. – С. 61–62.

508. Гресс А.В. К методике расчета термических напряжений в теле кристаллизующегося слитка / А.В. Гресс, Л.С. Рудой // Металл и литье Украины. – 2005.  – №3–4. – С.122–124.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html