## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

Прохоренко Светлана Филипповна

УДК 628.543

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ, КРАСИТЕЛЕЙ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ДОНЕЦКИМИ ПРИРОДНЫМИ МЕЗОПОРИСТЫМИ УГЛЯМИ

Специальность 21.06.01. – Экологическая безопасность

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

Ступин А.Б.,

докт. техн. наук, профессор

Донецк – 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

РАЗДЕЛ 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПО ОЧИСТКЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ, КРАСИТЕЛЕЙ И ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ	11

1.1. Современные методы очистки сточных вод	18

1.2. Сорбционная очистка сточных вод	23

Выводы к разделу 1	32

РАЗДЕЛ 2 АДСОРБЦИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ ВОДЫ МЕЗОПОРИСТЫМИ ПРИРОДНЫМИ УГЛЯМИ	34

2.1. Методы эксперимента	34

2.2. Физико-химические характеристики адсорбентов и адсорбатов	37

2.3. Адсорбционные свойства мезопористого угля и углеродных сорбентов	42

2.4. Спектроскопическое исследование поверхности мезопористых углей	54

2.5. Расчет локальной адсорбционной установки с плотным слоем мезопористого угля	62

2.6. Применение природных мезопористых углей для доочистки от нефтепродуктов сточных вод прокатных цехов ОАО «ДМЗ»	68

Выводы к разделу 2	69

РАЗДЕЛ 3 ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ КРАСИТЕЛЕЙ ПРИРОДНЫМИ МЕЗОПОРИСТЫМИ УГЛЯМИ	73

3.1. Красители и их основные характеристики	73

3.2. Методы эксперимента	76

3.3. Адсорбция красителей (метиленового голубого и прямого алого) мезопористыми углями	82

Выводы к разделу 3	88

РАЗДЕЛ 4 МОДИФИЦИРОВАНИЕ МЕЗОПОРИСТОГО ПРИРОДНОГО УГЛЯ  С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ  ПО ОТНОШЕНИЮ К ТЯЖЕЛЫМ МЕТАЛЛАМ	90

4.1. Методы модифицирования углей	90

4.1.1. Модифицирование углей окислением.	91

4.1.2. Привитие различных функциональных групп к поверхности угля путем проведения реакций присоединения.	93

4.1.3. Импрегнирование углей неорганическими соединениями.	95

4.1.4. Карбонизация, активирование в присутствии модифицирующих добавок.	97

4.2. Методы эксперимента	102

4.3. Образование и исследование аддуктов угля с соединениями переходных металлов	104

Выводы к разделу 4	111

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ	115

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	118

ПРИЛОЖЕНИЯ	134

# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Интенсивное развитие промышленности, транспорта, перенаселение ряда регионов нашей планеты привело к значительному загрязнению гидросферы. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) около 80% всех инфекционных и значительное число неинфекционных болезней в мире связано с неудовлетворительным качеством питьевой воды и нарушениями санитарно-гигиенических норм водоснабжения.

Сегодня огромное количество загрязняющих веществ вносится в поверхностные и подземные воды (являющиеся источниками для получения питьевой воды) со сточными водами (СВ) предприятий черной и цветной металлургии, химической, нефтехимической, нефтяной, газовой, угольной, лесной, целлюлозно-бумажной, текстильной промышленности, предприятий сельского и коммунального хозяйств, а также поверхностным стоком с прилегающих территорий.

В связи с этим одной из первоочередных задач в области экологической безопасности гидросферы, и, соответственно, охраны здоровья человека является задача качественной глубокой очистки сточных вод. Последнее, как правило, можно осуществить лишь с использованием метода сорбции, эффективность которого достигает 99,5% и зависит от химической природы адсорбента, величины адсорбирующей поверхности, структуры и свойств загрязняющих веществ и др. На практике, когда в технологической цепи очистки задействованы различные методы очистки СВ, блок сорбции располагается в конце, с тем, чтобы осуществить глубокую доочистку сточных вод.

В мировой практике использование сорбентов признано весьма перспективным для глубокой очистки (доочистки) СВ от растворимых органических и неорганических загрязняющих веществ, в том числе и от ионов тяжелых металлов (ТМ).

Поиск эффективных адсорбентов для очистки СВ идет как в направлении активирования углеродосодержащих материалов, так и использования дешевых низкосортных углей и отходов производства без дополнительной переработки. Другими словами, для очистки промышленных сточных вод необходимы самые различные сорбенты: как высокочистые и высокоемкие (в основном дорогие и дефицитные), так и поглотители средней емкости и избирательности, а также сорбенты, где более низкая сорбционная емкость и селективность может компенсироваться доступностью и невысокой стоимостью.

Адсорбенты, обладающие высокой сорбционной емкостью, как правило, очень дорогие и дефицитные (например, гранулированные сорбенты). Их практическое применение экономически целесообразно лишь при условии их многократного использования, т.е. указанные адсорбенты необходимо периодически (после насыщения веществами, извлеченными из СВ) подвергать регенерации, расходы на которую обычно составляют 40-50% стоимости очистки воды.

Высокая стоимость гранулированных сорбентов и большие затраты на их регенерацию приводят к высокой стоимости очистки производственных сточных вод. В связи с этим весьма перспективными являются исследования по разработке и поиску адсорбентов с более низкой сорбционной емкостью, чем у гранулированных сорбентов, но таких, которые имеют невысокую стоимость и более доступны. В этом направлении большие перспективы имеют донецкие мезопористые природные угли.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнена в соответствии с координационными планами научно-исследовательской работы кафедры физики неравновесных процессов, метрологии и экологии физического факультета Донецкого национального университета в рамках госбюджетных тем: «Разработка метода сорбционной очистки сточных вод промышленных предприятий с помощью мезопористого угля и природных неорганических сорбентов» (1997, номер государственной регистрации 0196U013127) и «Разработка и исследование сорбентов на основе угольно-минеральных комплексов для глубокой очистки природных и сточных вод» (2006, номер государственной регистрации 0106U001953).

Цель и задачи исследования. Целью работы является комплексное исследование донецких природных мезопористых углей и их модификаций (аддуктов) как адсорбентов для очистки сточных вод от нефтепродуктов, красителей и тяжелых металлов (ТМ).

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

– провести элементный и технический анализ природных мезопористых углей (МУ);

– изучить особенности процесса адсорбции природного МУ по отношению к нефтепродуктам, красителям и тяжелым металлам;

– провести сравнительные исследования сорбционной емкости МУ и углеродных сорбентов, цеолитов;

– разработать метод расчета локальной адсорбционной установки с плотным слоем МУ;

– исследовать оптические спектры излучения продуктов распыления адсорбционного слоя на МУ и сравнить со спектрами эталонов;

– разработать способ модификации МУ с целью повышения его адсорбционных свойств по отношению к тяжелым металлам.

Объект исследования: донецкий природный мезопористый уголь как адсорбент для очистки сточных вод от нефтепродуктов, красителей и тяжелых металлов.

Предмет исследования: особенности процесса адсорбции нефтепродуктов и красителей природными МУ и углеродными сорбентами, тяжелых металлов – модификациями МУ (его аддуктами с соединениями переходных металлов) из модельных и сточных вод.

Методы исследования: гравиметрический, ситовый, фильтрационный, комплекснометрический, спектрофотометрический, хроматографический, фотоэлектроколориметрический, оптическая спектроскопия распыленных частиц.

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем:

1. Впервые проведены комплексные исследования донецких МУ как адсорбентов нефтепродуктов (НП), содержащихся в сточных водах:

– осуществлен элементный, технический и физико-химический анализ МУ двух пластов l7 (ш. «Горняк») и l4 (ш. «Трудовская»);

– изучена адсорбционная способность МУ различных фракций по отношению к НП и проведено сравнение с адсорбционными характеристиками промышленных природных сорбентов;

– показано, что МУ обладают высокой сорбционной емкостью по отношению к диспергированным нефтепродуктам, существенно труднее они адсорбируют эмульгированные масла и растворенные нефтепродукты, содержащиеся в сточных водах (СВ);

– установлено, что адсорбционная способность МУ по отношению к отдельным углеводородам, входящим в состав нефти, различная: наибольшая – на циклогексане, меньшая – на толуоле и самая низкая – на декане;

–методом оптической спектроскопии распыленных частиц изучен адсорбционный слой на поверхности МУ.

2. Впервые проведены сравнительные исследования адсорбционной способности МУ и промышленных углеродных сорбентов по отношению к основным и прямым красителям (метиленовому голубому (МГ) и прямому алому (ПА):

– установлено, что уже при небольших концентрациях красители (ПА и МГ) практически нацело извлекаются из воды МУ, что свидетельствует о высокой избирательности поверхности мезопористых углей по отношению к прямым и основным красителям;

– показано, что для высокоэффективных сорбентных образцов Dl7 (природный мезопористый уголь) и С-4 (промышленный мезопористый сорбент) адсорбционная емкость А отличается незначительно для обоих красителей (ПА и МГ) и значительно превышает величину А для активированного угля марки СКТ.

3. Впервые методом термодекструкции получены и исследованы образцы (аддукты) мезопористого угля с соединениями переходных металлов:

– установлено, что все образцы проявляют повышенную адсорбционную способность по отношению к ионам Cu и Pb, содержащимся в сточных водах (по сравнению с исходным МУ), при этом свинец адсорбируется в 3-6 раз активнее, чем медь;

– показано, что самую высокую сорбционную активность к ионам Сu и Pb, на 1,5-2 порядка выше, чем другие образцы (аддукты), проявляет аддукт угля с нитратом кобальта; наиболее эффективный аддукт угля с добавкой кобальта (образец Б) более чем в 10 раз превышает адсорбционную емкость исходного угля Dl4 по Cu и в 20 раз по Pb; адсорбционная емкость образца Б почти в 2 раза превышает аналогичную величину прототипа (модифицированный карбоксильными группами длиннопламенный уголь D) по Pb и более, чем в 3 раза – по Cu.

– высказано предположение, что повышенная сорбционная емкость аддуктов по отношению к Cu и Pb может быть результатом изменения заряда поверхности угля в аддуктах в сторону его увеличения.

Практическое значение полученных результатов состоит в следующем:

– донецкие природные МУ, как сорбенты, обладают достаточно высокой сорбционной емкостью, низкой стоимостью, доступностью, и в силу этого, могут быть рекомендованы предприятиям как дешевые адсорбенты для доочистки сточных вод от нефтепродуктов с последующим сжиганием их в котельных;

– предложенный метод расчета локальной адсорбционной установки с плотным слоем МУ позволяет получить расчетным путем (без привлечения экспериментальных измерений) исходные данные для проектирования экспериментальной установки по извлечению из сточной воды органического вещества известного строения;

– разработан и запатентован способ очистки сточных вод от красителей природными МУ. При очистке сточных вод от прямых красителей (в частности, от прямого алого) необходимо в 2 раза меньшее количество исследованного сорбента (природного МУ) по сравнению с выпускаемым промышленностью мезопористым сорбентом марки С-4, т.е. на практике экономически более целесообразно использовать природный МУ;

– разработан и запатентован довольно простой способ получения адсорбента (аддукт мезопористого угля с нитратом кобальта) для очистки сточных вод от Cu и Pb. Он не снижает рН воды после очищения. Аддукт не нужно регенерировать. Невысокое содержание кобальта в аддукте позволяет утилизировать отработанный адсорбент в отопительных котельных.

Личный вклад соискателя состоит в анализе литературных данных, проведении теоретических и экспериментальных исследований и обработке полученных данных. Постановка задачи исследований выполнялась научным руководителем А.Б.Ступиным при личном участии соискателя. Обсуждение и обобщение результатов исследований, формулировка общих выводов осуществлялась вместе с научным руководителем. Спектрофотометрические измерения проводились совместно с к.х.н. Г.И.Жеряковой и К.И.Манько, хроматографические – с к.х.н. А.М.Китайгородским, оптикоспектроскопические – с к.ф.-м.н. И.А.Мельничуком. Пархоменко Д.Г., Кочегарова А.А., Бабкина Е.Ю. – студенты, которые под руководством соискателя выполняли дипломные работы.

В работах, написанных в соавторстве, соискателю принадлежат результаты проведенных исследований, теоретические и практические выводы по адсорбции нефтепродуктов, красителей и тяжелых металлов природными мезопористыми углями, а также их аддуктами и углеродными материалами.

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертационной работы докладывались на научных конференциях профессорско-преподавательского состава Донецкого национального университета по результатам научно-исследовательской работы (Донецк, 1997-2009), Региональной конференции «Экологические проблемы малых рек Донбасса и пути их решения» (Донецк, 1996), Українсько-Польській науково-технічній конференції «Сучасні проблеми водопостачання і знешкодження стічних вод» (Львів, 1996), VII Всеукраїнській  студентській науковій конференції (Донецьк, 1997), ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» (Київ, 2000), ІІІ Всеукраїнській науковій студентській конференції «Екологічні проблеми регіонів України» (Одеса, 2001), науково-практичній конференції «Донбас-2020: охорона довкілля та екологічна безпека» (Донецьк, 2001), Міжнародному семінарі ЮНЕСКО «Базові науки і вода» (Донецьк, 2003), Міжнародному семінарі ЮНЕСКО «Домішки у воді» (Київ, 2004), науково-практичних конференціях «Водопідготовка, водопостачання й водовідведення Міжнародного Водного Форуму «АКВА-Україна» (м. Донецьк, 2007, 2008).

По материалам диссертации опубликовано 19 научных статей, в том числе 7 в специализированных научных изданиях, утвержденных ВАК Украины, 4 тезиса докладов на научно-практических конференциях и семинарах, получено 2 патента Украины на изобретения.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырех разделов, выводов, списка использованных источников (151 наименований), приложений. Основное содержание изложено на 133 страницах, работа содержит 26 таблиц и 18 рисунков, имеет 3 приложения.

# ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Донецкие мезопористые природные угли имеют достаточно высокий суммарный объем пор, развитую удельную поверхность и в силу этого могут быть использованы как эффективные адсорбенты для очистки и доочистки сточных вод (СВ).

2. Природные МУ обладают высокой сорбционной емкостью по отношению к диспергированным нефтепродуктам. Существенно слабее они адсорбируют эмульгированные масла и растворенные нефтепродукты, содержащиеся в сточных водах.

3. Природные МУ и синтетические сорбенты (СКН-4М и энтеросорбент) одинаковой фракции имеют практически одинаковую активность в отношении поглощения нефтепродуктов их модельных вод.

4. Адсорбционная емкость природного МУ по отношению к отдельным углеводородам, входящим в состав нефти, следующая: наибольшая – на циклогексане, несколько меньшая – на толуоле и самая низкая – на декане.

5. Химический состав адсорбированных на МУ слоев, определенный методом ОСРЧ, включает 18 химических элементов (Si, Cu, Mg, Ag, Fe и др.).

6. Предложен метод расчета локальной адсорбционной установки с плотным слоем мезопористого угля, позволяющий получить расчетным путем (без привлечения экспериментальных измерений) исходные данные для проектирования адсорбционной установки по извлечению из сточной воды органического вещества известного строения.

7. В области не больших концентраций красители (ПА и МГ) практически нацело извлекаются из воды МУ, что свидетельствует о высокой сорбционной избирательности поверхности мезопористых углей по отношению к прямым и основным красителям.

8. Для высокоэффективных сорбентных образцов Dl7 (природный мезопористый уголь) и С-4 (промышленный мезопористый сорбент) адсорбционная емкость А отличается незначительно для обоих красителей (ПА и МГ) и значительно превышает величину А для активированного угля марки СКТ.

9. При очистке сточных вод от прямых красителей (в частности, от прямого алого) необходимо в 2 раза меньшее количество предлагаемого нами сорбента Dl7 (природного мезопористого угля) по сравнению с выпускаемым промышленностью мезопористым сорбентом марки С-4, т.е. на практике экономически более целесообразно использовать природный мезопористый уголь.

10. Импрегнирование МУ солями переходных металлов приводит к существенному снижению статической объемной емкости (СОЕ) практически всех исследованных образцов (аддуктов) по сравнению с исходным мезопористым углем, что свидетельствует об уплотнении структуры угля в аддуктах, полученных методом термодеструкции.

11. Все аддукты мезопористого угля, полученные методом термодеструкции, проявляют повышенную адсорбционную способность по отношению к ионам Cu и Pb, содержащихся в сточных водах (по сравнению с исходным МУ), при этом свинец адсорбируется в 3-6 раз активнее, чем медь.

12. Самую высокую сорбционную активность к ионам Cu и Pb, на 1,5-2 порядка выше, чем другие образцы (аддукты), проявляют аддукты угля с нитратом кобальта; наиболее эффективный аддукт угля с добавкой кобальта более чем в 10 раз превышает адсорбционную емкость исходного угля Dl7 по Cu и в 20 раз – Pb, его адсорбционная емкость почти в 2 раза превышает аналогичную величину прототипа (модифицированный карбоксильными группами длиннопламенный уголь D) по Pb и более, чем в 3 раза – по Cu.

13. Высказано предположение, что повышенная сорбционная емкость аддуктов мезопористого угля по отношению к Cu и Pb может быть результатом изменения заряда поверхности угля в аддуктах в сторону его увеличения.

14. Предлагаемый нами сорбент (природный мезопористый уголь) апробирован и внедрен для доочистки сточных вод прокатных цехов ОАО «ДМЗ» до санитарных норм с последующим сбросом (в случае дебаланса оборотных вод) в реку Бахмутку.

15. Полученные результаты используются в учебном процессе – включены в спецкурс «Защита атмосферы и гидросферы от загрязнений» для студентов специальности «Компьютерный эколого-экономический мониторинг».

16 Донецкие природные МУ, как сорбенты, обладают достаточно высокой адсорбционной емкостью, низкой стоимостью, доступностью, и в силу этого, могут быть рекомендованы предприятиям как дешевые адсорбенты для доочистки сточных вод от нефтепродуктов с последующим сжиганием их в котельных.

Мезопористые угли – национальное достояние Украины, их необходимо разумно использовать сегодня и сохранять для следующих поколений в целях повышения экологической безопасности гидросферы путем глубокой очистки или доочистки СВ сорбционным методом.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Матеріали науково-практичних конференцій ІІІ Міжнародного Водного Форуму «Аква України – 2005», 4-7 жовтня 2005 року. – Київ, 2005. – 320 с.

- Очистка сточных вод / [Хенце А., Армоэе П., Ля-Кур-Янсен Й., Арван Э.]. – М.: Изд. «Мир», 2006. – 480 с.

- Природопользование: [учебник] / Арустанов Э.А. и др. – 8-е изд. – М.: ИТК «Дашков и К°», 2007. – 296 с.

- Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам / Г.С.Фомин. – М.: Изд. «Прожектор», 2000. – 836 с.

- Буравльов Ю.М. Промислова екологія і технології основних виробництв / Буравльов Ю.М., Ступін О.Б., Милославський О.Г. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – 570 с.

- Химия окружающей среды / [пер. с англ., под ред. А.П.Унтангова]. – М.: Химия, 1982. – 521 с.

- Тимофеева С.С. Состояние и перспективы развития методов очистки сточных вод красильно-отделочных производств / С.С.Тимофеева // Химия и технология воды. – 1991. – Т.13. – №6. – С.555-570.

- Кораблева А.Н. Введение в экологическую токсикологию / Кораблева А.Н., Чесанов Л.Г., Шапарь А.Г. – Днепропетровск: Центр экономического образования, 2001. – 308 с.

- Майстренко В.Н. Эколого-аналитический мониторинг стойких органических загрязнителей / В.Н.Майстренко, Н.А.Клюев. – М.: «БИНОМ. Лаборатория знания», 2004. – 324 с.

- Долина Л.Ф. Современная техника и технологии для очистки сточных вод от солей тяжелых металлов / Л.Ф.Долина. – Днепропетровск: Континент, 2008. – 254 с.

- Земля тревоги нашей: [по материалам доклада о состоянии окружающей природной среды Донецкой области в 2006 г. / под ред. С.Третьякова]. – Донецк, 2007. – 116 с.

- Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України. Держбуд України. Введені в дію з 6 травня 2002 р. – К., 2002.

- Закон України «Про питну воду та питне водопостачання від 10 січня 2002 р. №2918-III.

- Очистка и использование сточных вод в промышленном водоснабжении / [А.М.Когановский, Н.А.Клименко, Т.М.Левченко и др.]. – М.: «Химия», 1983. – 288 с.

- Гомеля М.Д. Дослідження процесів очистки води від кадмію на катіоніті КУ-2-8 / М.Д.Гомеля, І.С.Магайчук, В.Я.Радовенчик // Екотехнологія і ресурсозбереження. – 1998. – №1. – С.53-55

- Высоцкий С.П., Поддубная Е.В. Использование слабокислотных елмпонентов в технологиях очистки воды // Химия и технология воды. – 2002. – Т.24. – С.52-56.

- Филипчук В.Л. Очищення багатокомпонентних металовміщуючих стічних вод промислових підприємств / В.Л.Филипчук. – Рівне:УФУВГП, 2004. – 232 с.

- А. с. 1439084 СССР, МКИ4 C 02 F 1/52. Способ очистки сточных вод от нефтепродуктов / Т.П.Скопина, В.П.Арнаутов, Л.В.Федотова (СССР). – №3956189/30-26; заявл. 25.09.85; опубл. 23.11.88, Бюл. №43.

- А. с. 1439085 СССР, МКИ4 С 02 F 1/52. Способ очистки сточных вод от взвешенных веществ и нефтепродуктов / А.П.Шутько, О.Н.Дубчак, Л.П.Малахов (CCCР). – №4048600/31-26; заявл. 03.04.86; опубл. 23.11.88, Бюл. № 43.

- А. с. 1318540 СССР, МКИ4 С 02 F 1/52. Способ очистки сточных вод от нефтепродуктов / Э.Г.Бунятова (CCCР). – №3904303/23-26; заявл. 23.05.85; опубл. 23.06.87, Бюл. № 23.

- А. с. 1820900 СССР, МКИ5 С 02 F 1/52. Способ очистки от нефтепродуктов / В.Ф.Хромых (CCCР). – №4882216/26; заявл. 16.11.90; опубл. 07.06.93, Бюл. № 21.

- Найденко В.В. Рекомендации к выбору технологий обезвреживания гальваностоков / В.В.Найденко, Л.Н.Губанов, Б.И.Кнохинов // ВСТ-1992. – №10. – С.8-11.

- Коагуляционная очистка сточных вод цеха крашения камвольно-прядильной фабрики / В.А.Кожанов, Н.А.Клименко, М.Ф.Лозовская [и др.] // Химия и технология вод. – 1985. – Т.7, №3.

- Кожанов В.А. Некоторые вероятностные характеристики состава сточных вод камвольно-прядильных фабрик и их влияние на процесс очистки / В.А.Кожанов, Н.А.Клименко // Химия и технология воды. – 1985. – Т.7, №3. – С.34-38.

- Кульский Л.А. / Л.А.Кульский, Н.М.Круслицкий, А.А.Леванюк, С.В.Паховчишин // Химия и технология воды. – 1986. – Т.7, №5. – С.44-46.

- Экология химических производств: сборник тезисов и докладов Международной научно-технической конференции (Украина, Северодонецк, 4-7 октября 1994 г.). – Мн.: РИЦ «Физ-интер», 1994. – 268 с.

- Запольский А.К. Комплексная переработка сточных вод гальванического производства / А.К.Запольский, В.В.Образцов. – К.: Техника, 1989. – 199 с.

- Долина Л.Ф. Современная технология и сооружение для очистки нефтесодержащих сточных вод / Л.Ф.Долина. – Днепропетровск: Континент, 2005. – 296 с.

- А. с. 1650600 СССР, МКИ5 С 02 F 1/26. Способ очистки сточных вод от нефтепродуктов / Ф.Ю.Ибадуллаев, А.И.Абульфатов, Р.Р.Шарифов, Л.А.Мамедярова (СССР). – №4642305/26; заявл. 26.01.89; опубл. 23.05.91, Бюл. № 19.

- А. с. 1701643 СССР,МКИ5 С 02 F 1/58. Способ очистки сточных вод от нефтепродуктов / Т.Ю.Попова (СССР). – № 4717905/26; заявл. 11.07.89; опубл. 30.12.91, Бюл. N 48.

- Ахмедов М.И. Исследование сорбции рубидия и цезия из хлоридных вод фосфатными сорбентами / М.И.Ахмедов [и др.] // Х и ТВ. – 1996. – Т.18, №1. – С.53-59.

- А. с. 1239100 СССР, МКИ4 С 02 F 1/48. Способ очистки воды / М.Т.Брык, Т.Ф.Иванов, Н.М.Яковенко (СССР). – №3554255/23-26; заявл. 18.02.83; опубл. 23.06.86, Бюл. № 23.

- Гончарук В.В. Исследование различных режимов О3/УФ-обеззараживания воды / В.В.Гончарук, Н.Г.Потанченко, О.С.Савлук, В.Н.Косинова, А.Н.Сова // химия и технология воды. – 2003. – №5. – С.487-496.

- Фарберов А.Н. Очистка вод АЭС от нефтяных масел с помощью УФ-излучения / А.Н.Фарберов, И.К.Петрова // Атомн. энергия. – 1992. – Т.73, № 6. – С.478-482.

- А. с. 1636340 СССР, МКИ5 С 02 F 1/36, C 02 F 1/40. Устройство для очистки от эмульгированных нефтепродуктов / В.Т.Глушко, А.И.Нестеренко, А.Н.Ткалич и др. (CCCР). – №4680918/26; заявл. 18.04.89; опубл. 23.03.91, Бюл. № 11.

- Тарасевич Ю.И. Природные сорбенты в процессах очистки воды / Ю.И.Тарасевич. – К.: Наукова думка, 1981. – 208 с.

- А. с. 1650601 СССР, МКИ5 С 02 F 1/28. Способ очистки сточных вод от органических примесей / В.М.Курятникова, Е.Г.Иванов, И.А.Пестранов и др. (СССР). – № 4463741/26; заявл. 20.07.88; опубл. 23.05.91, Бюл. №19.

- А. с. 1366477 СССР, МКИ4 С 02 F 1/28. Способ очистки сточных вод от нефтепродуктов / Х.М.Якубов, Е.Я.Колонтарова, В.Б.Велюнский и др. (CCCР). – № 3900291/23-26; заявл. 28.05.85; опубл. 15.01.88, Бюл. № 2.

- А. с. 1451099 СССР, МКИ4 С 02 F 1/28. Способ очистки сточных вод от нефтепродуктов и масел / В.М.Макаров, И.В.Савицкая, О.А.Егорова и др. (CCCР). – № 4193961/31-26; заявл. 12.02.87; опубл. 15.01.89, Бюл. № 2.

- А. с. 1498712 СССР, МКИ4 С 02 F 1/28. Способ очистки сточных вод от органических соединений / В.Л.Пархомовский, С.И.Горловский, И.В.Тимофеева (СССР). – №4264969/31-26; заявл. 18.06.87; опубл. 07.08.89, Бюл. № 29.

- А. с. 1542909 СССР, МКИ5 С 02 F 1/28. Способ очистки сточных вод / В.И.Черкашин, В.М.Мазаев, Н.А.Украинец и др. (СССР). – № 4322971/31-26; заявл. 02.11.87; опубл. 15.02.90, Бюл. № 6.

- А. с. 1263639 СССР, МКИ4 С 02 F 1/24. Способ очистки нефтесодержащих сточных вод / Ю.И.Тарасевич, Л.Д.Скрылев, Л.К.Патюк и др. (СССР). – № 3864690/23-26; заявл. 12.03.85; опубл. 15.10.86, Бюл. № 38.

- Пат. 5037557 США, МКИ5 С 02 F 1/28 Treated silica for oil absorption / Warrenchak James F., Phelan Edward F.; General Electric co (США). – №569251; заявл. 15.08.90; опубл. 06.08.91; НКИ 2101691.

- А. с. 1212964 СССР, МКИ4 С 02 F 1/40. Способ очистки сточных вод от углеводородных масел / Н.М.Андриенко, А.Д.Кирильченко, Р.И.Приходько и др. (СССР) – № 3722663/23-26; заявл. 05.04.84; опубл. 23.02.86, Бюл. № 7.

- Гоба В.Е. Сорбционная очистка сточных вод химических производств с помощью активных антрацитов / В.Е.Гоба, С.С.Ставицкая [и др.] // Х и ТВ. – 2003. – Т.25, №5. – С.476-485.

- А. с. 1731737 СССР, МКИ5 С 02 F 1/52. Способ глубокой очистки сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ / Р.С.Шаймаданов, А.М.Каримова (CCCР). – № 4768477/26; заявл. 15.12.89; опубл. 07.0592, Бюл. № 17.

- Заявка 4135724 ФРГ, МКИ5 С 02 F 1/28, 1/52. Verfahren und Vorrichtung zur Adsorption vjn Schadstoffen / Muller Heinz Joachim. – Заявл. 30.10.91; опубл. 13.08.92.

- Postepy w oczyszczaniu sciekow z ropopochodnym sposopem mechanicznym i bioadsorpcyjnym / Walezyk W., Sobierajskiw // Gaz, Woda i techn. sanit. – 1992. – 66, № 10. – С. 237-241.

- Пат. 272063 Польша, МКИ4 С 02 F. Sposob likwidazji zanieczyszczen przemyslowych wod sziekowych, zwalaszeza w przemysle karbo- i petrochemicznym/ Plugosz A., Dubala P., Karez A.; Akademia Gorniczo-Hutnieza im.Stanislawa Staszica (Польша). – Заявл. 22.04.88; опубл. 13.11.89.

- Пат. 4784773 США, МКИ4 С 07 F 1/40. Petroleum product absorbtion method and apparatus / Sandberg Frank H. – № 78235; заявл. 27.07.87; опубл. 15.11.88; НКИ 210 – 691.

- А. с. 1458321 СССР, МКИ4 С 02 F 1/28. Способ очистки сточных вод от нефтепродуктов / В.И.Черкашин, В.И.Кошутин, Л.Н.Воробьева и др. (СССР). – № 4222508/31-26; заявл. 06.04.87; опубл. 15.02.89, Бюл. № 6.

- Алексеев В.И. Фильтр для очистки нефтесодержащих сточных вод / В.И.Алексеев // Водоснабж. и сан. техн. – 1992. – № 10. – С.23-24.

- Проскураков В.А. Очистка сточных вод в химической промышленности / В.А.Проскураков, Л.И.Шмидт. – Л.: «Химия», 1977.

- Алыков Н.М. Очистка воды природным сорбентом / Н.М.Алыков, А.С.Рсенжская // ЭК и ПР. – 2003, февраль. – С.12-13.

- Тарасевич Ю.И. Получение модифицированных полифосфатами сорбентов и их применение для очистки воды от ионов тяжелых металлов / Ю.И.Тарасевич, Г.М.Климова // Х и ТВ. – 2006. – Т.28. – №2. – С.107-116.

- Агроскин А.А. Химия и технология угля / А.А.Агроскин. – М.: Наука, 1969. – 235 с.

- Структура и реакция углей / [Лазаров Л., Ангелова Г., Чергина О., Лазарин Д.]. – София: Изд-во Болгарской АН, 1990. – 231 с.

- Эттингер И.А. Распределение метана в порах ископаемых углей / И.А.Эттингер, Н.В.Шульман. – М.: Наука, 1975.

- Агроскин А.А. Физика угля / А.А.Агроскин. – М.: Наука, 1965. – 352 с.

- Эттингер И.А. Результаты промышленных испытаний по очистке природными углями промышленных стоков от нефтепродуктов / И.А.Эттингер, С.А.Радченко, Э.И.Шлапанова // ХТТ. – 1980. – №5. – С.143-146.

- Адсорбция нефтепродуктов из воды длиннопламенными углями Донбасса и углеродными сорбентами / А.Б.Ступин, Г.И.Жерякова, К.И.Манько, С.Ф.Сухарева // ХТТ. – 1980. – №5. – С.60-68.

- Применение природных углей для очистки промышленных малоэмульсионных сточных вод / Ю.Д.Казначеев, Т.Б.Воронина, С.И.Сурикова [и др.] // ХТТ. – 1978. – №1. – С.52-56.

- Кинис Х. Активные угли и их промышленное применение / Х.Кинис, Е.Бадер. – Л.: Химия, 1994. – 216 с.

- Тайу Е.М. Методы анализа и испытания углей / Е.М.Тайу, И.А.Андреева. – М.: Недра, 1983. – 301 с.

- Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы / Ю.Г.Фролов. – М.: Химия, 1989. – 463 с.

- Буянова Н.Е. Определение удельной поверхности твердых тел хроматографическим раствором тепловой десорбции аргона / Н.Е.Буянова, А.П.Карнаухов. – Новосибирск: Наука, 1963. – 60 с.

- Полянский Н.Г. / Н.Г.Полянский, Г.В.Горбунов, В.А.Крутицкая // Теория и практика сорбционных процессов. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1976. – С.13.

- Методическое руководство по анализу технологических и сточных вод предприятий черной металлургии. – М.: Металлургия, 1988. – 359 с.

- Ступин А.Б. Использование высокопристых углеродных сорбентов при очистке сточных вод промышленных предприятий / А.Б.Ступин, С.Ф.Сухарева // Вісник Українського Будинку економічних та науково-технічних знань. – 1998. – №7. – С.61-64.

- Сухарєва С.П. Використання донецького мезопористого вугілля для очищення стічних вод від нафтопродуктів / С.П.Сухарєва // Вісник аспірантів і студентів Донецького державного університету. – 1998. – №1. – С.170-173 (Сер. А).

- Ступин А.Б. Применение донецких мезопористых углей для сорбционной очистки нефтесодержащих сточных вод / А.Б.Ступин, С.Ф.Сухарева // Региональная конференция «Экологические проблемы малых рек Донбасса и пути их решения»: Сб. докл. – Донецк, 1996. – С.29-30.

- Ступін О. Сорбційне очищення нафтовмісних стічних вод донецьким мезопористим вугіллям / О.Ступін, С.Сухарєва // Українсько-Польска науково-технічна конференція «Сучасні проблеми водопостачання і знешкодження стічних вод – Львів 1996». – Львів, 1996. – С.483-484.

- Пархоменко Д.Г. Исследование пористой структуры и адсорбционных свойств донецкого мезопористого угля / Д.Г.Пархоменко, С.Ф.Сухарева // Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: VII Всеукр. студ. наук. конф.: (15-17 квіт. 1997 р.). – Донецьк, 1997. – Т.1. – С.59-60.

- Ступин А.Б. Сорбционная очистка нефтесодержащих вод донецкими мезопористыми углями / А.Б.Ступин, С.Ф.Сухарева // Збірник наукових праць «Захист довкілля від техногенного впливу». – Кременчук, 1998. – №1. – С.73-74.

- Сухарєва С.П. Використання донецького мезопористого вугілля для очищення стічних вод від нафтопродуктів / С.П.Сухарєва // Вісн. Донецьк. ун-ту. (Сер. А. Природничі науки) – 1998. – №1. – С.170-173.

- Бабкина Е.Ю. Применение донецких мезопористых углей и углеродных материалов в процессе очистки нефтесодержащих сточных вод промышленных предприятий / Е.Ю.Бабкина, С.Ф.Сухарева // Екологічні проблеми регіонів України: Матеріали ІІІ Всеукр. наук. студ. конф.: (25-26 квіт. 2001 р.). – Одеса, 2001. – С.5-7.

- Ступин А.Б. Извлечение нефтепродуктов из сточных вод промышленных предприятий с помощью донецких длиннопламенных углей и углеродных материалов / А.Б.Ступин, С.Ф.Сухарева // Науково-практична конференція «Донбас – 2020: охорона довкілля та екологічна безпека»: (21-22 листоп. 2001 р.): Зб. доп. – Донецьк, 2001. – Т.1. – С.155-157.

- Методическое руководство по анализу технологических и сточных вод предприятий черной металлургии. – М.: Металлургия, 1988. – 359 с.

- Эттингер И.Л. / И.Л.Эттингер, С.Н.Радченко, Э.И.Шлапакова // ХТТ. – 1980. – №5. – С.143.

- Эттингер И.Л. Физическая химия газонасосного пласта / И.Л.Эттингер. – М.: Наука, 1981. – 103 с.

- Тарковская И.А. / И.А.Тарковская, А.М.Пузий, В.А.Бабко [и др.] // Синтез и физико-химические свойства неорганических и углеродных сорбентов. – Киев: Наук. думка, 1986. – С.88.

- Когановский А.М. / А.М.Когановский, А.В.Мамченко // Химия и технология воды. – 1984. – Т.6. – №2. – С.113.

- Гороновский И.Т. Краткий справочник по химии / Гороновский И.Т., Назаренко Ю.А., Некряч Е.Ф. – К.: Наук. думка, 1987. – 830 с.

- Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод / Ю.Ю.Лурье. – М.: Химия, 1984. – 448 с.

- Роев Г.А. Очистка сточных вод и вторичное использование нефтепродуктов / Г.А.Роев, В.А.Юфин. – М.: Недра, 1987. – 126 с.

- Ступин А.Б. Исследование сорбционной способности донецких мезопористых углей с помощью модельных соединений / А.Б.Ступин, С.Ф.Сухарева, А.М.Китайгородский // Вісн. донецьк. ун-ту. – 1999. – №1. – С.187-191. (Сер. А. Природничі науки).

- Мельничук П.И. Исследование оптического излучения частиц, распыленных с поверхности слоев, адсорбированных мезопопристым углем / П.И.Мельничук, П.В.Петренко, С.Ф.Сухарева // Вісник Донецького університету, сер. А: Природничі науки. – 1998. – Вып. 2. – С.80-82.

- Черепин В.Т. Методы и приборы для анализа поверхности материалов / В.Т.Черепин, М.А.Васильев. – Киев: Наукова думка, 1982. – 399 с.

- Петров Н.Н. Диагностика поверхности с помощью ионных пучков / Н.Н.Петров, И.А.Аброян. – Л., 1977. – 159 с.

- Мельничук И.А. Установка для исследования поверхности и облучения тонких пленок / И.А.Мельничук, Д.В.Пейкришвили, В.И.Перепадья // Диагностика поверхности ионными пучками. – Ужгород, 1985. – С.150-151.

- Зайдель А.Н. Таблицы спектральных линий / [А.Н.Зайдель, В.К.Прокофьев, С.М.Райский и др.]. – М.: Наука, 1969. – 782 с.

- Ступин А.Б. Расчет локальной адсорбционной установки с плотным слоем донецкого мезопористого угля / А.Б.Ступин, С.Ф.Прохоренко // Вісник Донецьк. ун-ту. Сер. А: Природничі науки. – 2007. – Вип. 1. – С.342-346.

- Когановский А.М. Адсорбционная технология очистки сточных вод / А.М.Когановский. – К.: Техника, 1981. – 275 с.

- Рачинский В.В. Введение в общую теорию динамики сорбции и хроматографии / В.В.Рачинский. – М.: Наука, 1964. – 136 с.

- Золотарев П.П. Динамика адсорбции при переменной входной концентрации / П.П.Золотарев // Журн. физ. химии. – 1974. – 48. – С.113-116.

- Степанов Б.И. Введение в химию и технологию красителей / Б.И.Степанов. – М.: Химия, 1977. – 548 с.

- Лазарева Л.П. Извлечение водорастворимых красителей пористыми углеродными сорбентами / Л.П.Лазарева, Л.Г.Лисицкая // Химия и технология воды. – 1991. – №11. – С.1029-1032.

- Когановский А.М. Адсорбция и ионный обмен в процессах водоподготовки и очистки сточных вод / А.М.Когановский. – К.: Наук. думка, 1983. – 240 с.

- Разработка метода сорбционной очистки сточных вод промышленных предприятий с помощью мезопористого угля и природных неорганических сорбентов. Проведение экспериментальных работ по исследованию очистки воды с помощью мезопористых углей и минеральных сорбентов: Отчет о НИР (заключительный) / ДонГУ; руководитель А.Б.Ступин. – 1997. – 1вв/61; №ГР0196И013127; Инв. №980299V001805. – Донецк, 1998. – 22 с.

- Когановский А.М. Адсорбция растворенных веществ / А.М.Когановский, Т.М.Левченко. – К.: Наук. думка, 1977. – 223 с.

- Кочегарова А.А. Использование донецкого мезопористого угля для очистки сточных вод от красителей / А.А.Кочегарова, С.Ф.Сухарева // Збірка тез доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство»: (11-12 трав. 2000 р. м.Київ). – К., 2000. – С.111-112.

- Пат. UA 65316F, CO2F1/28 Спосіб очищення води від барвників / О.Б.Ступін, С.П.Прохоренко, Л.В.Антропова (Україна). – №2003076305; заявл. 08.07.2003; опубл. 15.03.2004.

- Ступин А.Б. Очистка шахтных вод от ПАВ с помощью донецкого мезопористого угля / А.Б.Ступин, С.Ф.Сухарева // Проблемы создания новых машин и технологий: Науч. тр. / Кременчуг. гос. политехн. ин-т. – Кременчуг, 1997. – Вып. 2, ч.2. – С.57-59.

- Прохоренко С.П. Вибір сорбентів для очищення поверхневих вод / С.П.Прохоренко // Вісн. Донецьк. ун-ту. – 2007. – Вип.2. – С.430-431 (Сер. А. Природничі науки).

- Суринова С.И. Новый метод формирования физико-химических и сорбционных свойств углеродных адсорбентов на основе ископаемых углей / С.И.Суринова, Н.М.Казначеева, Т.Ю.Толстых // Химия твердого топлива. – 1994. – №6. – С.86-94.

- Суринова С.И. Получение медицинских адсорбентов из ископаемых углей / С.И.Суринова, В.С.Малышенко // Химия твердого топлива. – 1996. – №4. – С.39.

- Тарковская И.А. Окисленный уголь / И.А.Тарковская. – Киев: наук. думка, 1981. – 197 с.

- Исследование протоногенных окисленных углей и прочности связи сорбированных катионов с их поверхностью / И.А.Тарковская, Д.Н.Стражеско, А.Н.Томашевская [и др.] // Украинский химич. журн. – 1973. – №3. – С.238-244.

- Стражеско Д.Н. Химическая природа поверхности. Избирательный ионный обмен и поверхностное комплексообразование на окисленном угле / Д.Н.Стражеско, Н.А.Тарковская // Адсорбция и адсорбенты. – Киев: Наук. думка, 1972. – Вып.1. – С.7-17.

- О взаимосвязи между степенью окисления углеродных адсорбентов азотной кислотой и предельным объемом их сорбционного пространства / И.А.Кузин, И.А.Лоскутов, В.Т.Палфитов [и др.] // Журнал прикладной химии. – 1972. – Т.45. – С.1128-1130.

- Страшко Б.К. Получение окисленного угля и исследование его ионообменных свойств / Б.К.Страшко, И.А.Кузин // Синтез и свойства ионообменных материалов. – М., 1968. – С.303-309.

- О факторах, влияющих на образование поверхностных комплексов на окисленных углях и на их ионообменные и каталитические свойства / И.А.Тарковская, Д.Н.Стражеско, В.Е.Гоба [и др.] // Адсорбция и адсорбенты. – Киев: Наук. думка, 1977. – Вып. 5. – С.3-11.

- Регулирование физико-химических свойств торфа поверхностно-активными веществами / Т.И.Липская, В.С.Пехтерева, Н.Е.Соколова [и др.] // Химия твердого топлива. – 1998. – №1. – С.34-37.

- Budarin V.L. Chemical modification of activated carbons / V.L.Budarin, J.H.Clark, A.A.Gorlova // J. Anal. and Calorim. – 2000. – V.62. – №2. – C.349-352.

- Bagdeev A. Bituminous coal-based activated carbons modified with nitrogen as adsorbents of hydrogen sulfied / A.Bagdeev, J.A.Menendez, I.Dukhno // Carbon. – 2004. – V.42. – №.3. – С.469-467.

- А.с. 1168587 СССР, МКИ С 10L 9/02, С 07 С 2/52. Способ получения аддуктов угля с малеиновым ангидридом / Р.О.Кочканян, Г.И.Жерякова, Т.А.Дмитрук, М.К.Пактер, С.Н.Баранов. – Опубл. 23.07.85. Бюл. №27.

- Zher’akova G. Reaktivity and structure investigation of coals in reaction with dienophiles / G.Zher’akova, R.Kochkan’an // Fuel. – 1990. – V.69. – №7. – S.898-901.

- Жерякова Г.И. Взаимодействие углей с малеиновым ангидридом в условиях механохимической активации процесса / Г.И.Жерякова, Р.О.Кочканян // Химия твердого топлива. – 2000. – №5. – С.3-7.

- Жерякова Г.И. Модифицирование природных углей карбоксильными группами / Г.И.Жерякова, С.Ф.Сухарева // Праці наукової конференції Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 1999-2000 рр.: Секція фізичних і комп’ютерних наук. – Донецьк, 2001. – С.147-148.

- Жерякова Г.И. Катинообменные свойства модифицированного карбоксильными группами угля / Г.И.Жерякова, К.И.Манько, А.Б.Ступин, Р.О.Кочканян // Химия твердого топлива, 2006. – №2. – С.13-20.

- Патент Украины №19896, МПК С 02 F 1/62. Способ очистки природных и сточных вот от катионов меди / Г.И.Жерякова, К.И.Манько, А.Б.Ступин. – Опубл. 15.01.2007. – Промислова власність. №1. 2007.

- Патент 691592 Швейцария, МПК С 02 F 001 50 Procede d'obtention de granules de carbon impregnes d'argent / Herve Gallion. – Заявл. 22.04.1997; опубл. 31.08.2001.

- Патент 2210429 Россия. МПК В 01D 53.02. В 01J 20 20. Поглотитель аммиака и сероводорода и способ его получения / Е.А.Галкин, Н.Н.Алифанова, Е.А.Ферберова, Е.М.Великий. – Заявл. 20.02.2002; опубл. 20.08.2003.

- Al-Khatib Ma’an F. The effekt of impregnation of activated carbon with SnCl2·2H2O on its porosity, sufare composition and CO gas adsorption / Al-Khatib Ma’an F., Iyre Sunny T., Mohamad Abu Bakar, Daud Wan R.W., Kodhum Abdul Amir H. // Carbon. – 2002. – 40, №11. – С.1929-1936.

- Комаров В.С. Метод получения активных малозольных углей на основе торфа / В.С.Комаров, Н.С.Репина, А.И.Ратько, А.Э.Томсон // Вісці НАН Беларусі. Сер. хім. наук. – 2003. – №2. – С.12-14.

- Zhang Shuang-quan. Приготовление активированного угля с узким распределением пор по размерам / Zhang Shuang-quan. Tang Zhi-hong. Zhu Wen-kul  // J.China Univ. Mining and Technol., 2003. – 32, №6. – С.713-716.

- Coleman Sabre J. Granulated activated carbon modifie with hydrophobic silica aerogel – patential composite materials for the removal of uranium from aqueous solutions / Coleman Sabre J., Coronado Paul R., Maxwell Robert S., Reynolds John G. // Environ. Sci. and Technol. – 2003. – 37, №10. – С.2286-2290.

- Патент 2822149 Франция, МПК7 С 02 F 1/28, В 01 J 20/02. Elimination des ions de metaux des effluents aquex / Basset Jean Marie, Candy Jean Pierre, Godard Gregory. – Опубл. 20.09.2002.

- Park S.-J., Jung W.-Y. Adsorption behaviors of chromium (III) and (IV) on electroless Cu- plated activated carbon fibers. J.Colloid and Interface Sci., 2001. – 243, №2. – С.316-320.

- Тарасевич Ю.И. Угольно-минеральные сорбенты: их получение, свойства и применение в водоочистке / Ю.И.Тарасевич // Химия и технология воды. – 1989. – 11, №9. – С.789-804.

- Патент 22118209 Россия. МПК В 01 J 20.06. Способ получения неорганического сорбента на основе оксидов Mn (III и IV) / Земскова Л.А., Глущенко В.Ю., Авраменко В.А. – Заявл. 17.12.2002; опубл. 10.12.2003.

- Pathak A. Synthesis of nano-sized metal oxide powders and their application in separation technology / A.Pathak, A.B.Panda, A.Tarafdar, P.Pramanik // J.Indian Chem. Soc. – 2003. – 80, №4. – С.289-296.

- Новиков А.Г. Углеродные сорбенты на основе ремнезема, модифицированные методом молекулярного наслаивания / А.Г.Новиков, В.Н.Постнов // 3 Всероссийская конф. «Химия поверхности и нанотехнология», С.-Петербург, Хилово, 24 сент. – 1 окт. 2006, тезисы докладов. – СПб: Синтез, 2006. – С.275.

- Поконова Ю.В. Органоминеральные сорбенты из сланцевых фенолов / Ю.В.Поконова // Химия твердого топлива. – 2008. – №3. – С.38-41.

- Стрелко В.В. Низкотемпературное активирование и окисление углеродных материалов, импрегнированных карбонатом калия / В.В.Стрелко, Н.В.Герасименко, Н.Г.Картель // Журнал прикладной химии. – 2000. – №73, вып. 1. – С.38.

- Картель Н.Т. Влияние комбинированной предактивационной обработки на развитие пористой структуры антрацита / Н.Т.Картель, Н.В.Герасименко, В.В.Стрелко // Журнал прикладной химии. – 2002. – №75. – С.1443-1447.

- Формирование пористой структуры при активировании термохимически обработанного антрацита / В.В.Стрелко, Н.В.Герасименко, Н.Т.Картель [и др.] // Химия твердого топлива. – 2003. – №1. – С.77-82.

- Zhang Wen-hui. Влияние оксидов металлов (Ni2O3, Fe2O3 и др.) на пористую структуру и адсорбционную емкость углей / Zhang Wen-hui, Li Shu-rong, Wang Ling // Xinxing tan cailiao = New carbon Mater. – 2005. – 20, №1. – С.63-66.

- Козлов А.П. Получение углеродных сорбентов из сапропелитовых углей / А.П.Козлов, Н.Н.Рокосова, В.А.Кучеренко, Н.В.Бодоев // Химия твердого топлива. – 1999. – №1. – С.40-44.

- Хабарова Т.В. Влияние предварительной окислительной модификации на свойства адсорбентов из ископаемых углей / Т.В.Хабарова, Ю.В.Тамаркина, Т.Г.Шендрик, В.А.Кучеренко // Химия твердого топлива. – 2000. – №1. – С.36-39.

- Ознобихин Л.М. Использование нефтяных коксов для получения углеродных адсорбентов / Л.М.Ознобихин, В.И.Дударев // Химия твердого топлива. – 1999. – №2. – С.25-32.

- Zhahg S. Thermal runawey prediction of or impregnated activated carbons from isothermial DSC measurements / S.Zhahg, S.A.Stewart, T.D.Hatchard, J.R.Dahn // Carbon, 2003. – 41, №5. – С.903-913.

- Патент 2216399, Россия. МПК В 01 J 20 20. С 01 В 31 08. Способ получения поглотителя / Е.А.Галкин, Н.Н.Алифанова, Н.Н.Рогожникова – Заявл. 09.08.2001; опубл. 20.11.2003.

- Paune Kelli B. Adsorption of arsenate and arsenite byiron-treated activated carbon and zeolits: Effects of pH, temperature and ionic strength / Paune Kelli B., Abdel-Fattah Tare K.M. // J.Environ. Sci. and Health. A. – 2005. – 40. №4. – С.723-749.

- Тамаркина Ю.В. Взаимодействие углей различной степени метаморфизма с ацетилнитратом / Ю.В.Тамаркина, Т.Г.Шендрик, В.А.Кучеренко // Химия твердого топлива. – 2001. – №4. – С.38-44.

- Бодоев Н.В. Химическая модификация ископаемых углей / Н.В.Бодоев, В.А.Кучеренко, Р.Грубер [и др.] // Химия и природосберегающие технологии использования угля: Сб. трудов Международной научной конференции, посвященной 271-летию Российской академии наук, Звенигород, 15-17 февр.

- Галушко Л.Я. Влияние соединений двухвалентных металлов на процесс получения активированных углей в присутствии диоксида углерода / Л.Я.Галушко, В.А.Хазипов, Л.В.Пащенко, В.И.Саранчук // Химия твердого топлива. – 1995. – №6. – С.45-52.

- Кочканян Р.О. Взаимодействие углей с хлоридами железа (III) / Р.О.Кочканян, С.В.Хрипунов, С.Н.Баранов // Химия твердого топлива. – 1988. – №3. – С.3-8.

- Гойхман А.Ш. Высокомолекулярные соединения включения / А.Ш.Гойхман, В.П.Соломко. – К.: Наук. думка, 1982. – 192 с.

- Патент 7782, Україна, МПК7 С 02 F 1/62. Спосіб очищення природних та стічних вод від катіонів полівалентних металів / Г.І.Жерякова, К.І.Манько, О.Б.Ступін. – Заявл. 01.11.2004; опубл. 15.07.2005, Бюл. №7.

- Патент 37251 Україна МПК C 02 F 1/62. Спосіб очищення природних та стічних вод від катіонів міді і свинцю / Г.І.Жерякова, О.Б.Ступін, С.П.Сухарєва. – Заявл. 15.05.2008; опубл. 25.11.2008, Бюл. №22.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html