## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

ОДЕССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

На правах рукописи

СУХАНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА

УДК 691.532

«КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКИ КОММУНИКАЦИЙ»

Специальность 05.23.05 – строительные материалы и изделия

Диссертация на соискание научной степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

д.т.н., проф. Менейлюк Александр Иванович

Одесса - 2013

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА | 10 |
| 1.1 Роль специальных глинистых растворов при бестраншейной прокладке инженерных коммуникаций методом горизонтально- направленного бурения | 10 |
| 1.2 Состав, структура и свойства глин и глинистых растворов на их основе | 13 |
| 1.2.1 Минералогия глин и их коллоидность | 13 |
| 1.2.2 Глинопорошки | 17 |
| 1.2.3 Структурообразование глинистых растворов | 19 |
| 1.2.4 Фильтрация дисперсных систем | 23 |
| 1.2.5 Свойства глинистых растворов | 29 |
| 1.3 Реологические модели, описывающие поведение глинистых растворов | 30 |
| 1.4 Процессы растворения реагентов и их влияние на реологические свойства глинистых растворов | 34 |
| 1.5 Разработка рабочей гипотезы исследований глинистых растворов при бестраншейной прокладке коммуникаций | 36 |
| Выводы по разделу 1 | 40 |
| РАЗДЕЛ 2. ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, МЕТОДИКА, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 41 |
| 2.1 Обоснование выбора направления исследования | 41 |
| 2.2 Научное обоснование выбора критериев качества специальных глинистых растворов для бестраншейной прокладки коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения | 43 |
| 2.2.1 Процессы и явления, имеющие место при бестраншейной прокладке коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения | 44 |
| 2.2.2 Основные требования, предъявляемые к глинистым растворам и параметры для их обеспечения | 50 |
| 2.2.3 Основные реологические свойства глинистых растворов и методы определения их показателей | 51 |
| 2.2.4 Основные технологические свойства глинистых растворов и методы определения их показателей | 57 |
| 2.3 Научное обоснование необходимости применения химических реагентов | 60 |
| 2.4 Блок-схема исследований и организации эксперимента | 63 |
| 2.5 Используемые материалы | 67 |
| Выводы по разделу 2 | 71 |
| РАЗДЕЛ 3. РЕОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЛИНИСТЫХ РАСТВОРОВ | 72 |
| 3.1 Влияние добавок и времени перемешивания на реологические свойства глинистых растворов | 75 |
| 3.1.1 Статическое напряжение сдвига | 75 |
| 3.1.2 Динамическое напряжение сдвига | 79 |
| 3.1.3 Пластическая вязкость | 83 |
| 3.1.4 Вероятная вязкость | 86 |
| 3.1.5 Условная вязкость | 90 |
| 3.1.6 Показатель седиментации | 93 |
| 3.1.7 Отношение точки Йелда к пластической вязкости | 97 |
| 3.2 Влияние добавок на технологические свойства глинистых растворов | 101 |
| 3.2.1 Плотность | 101 |
| 3.2.2 Толщина глинистой корки | 103 |
| 3.2.3 Показатель фильтрации (водоотдача) | 107 |
| 3.2.4 Концентрация водородных ионов | 111 |
| Выводы по разделу 3 | 114 |
| РАЗДЕЛ 4. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ СОСТАВОВ ГЛИНИСТЫХ РАСТВОРОВ, АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ БЕСТРАНШЕЙНОЙ ПРОКЛАДКЕ КОММУНИКАЦИЙ | 116 |
| 4.1 Выбор оптимальных составов бентонитовых глинистых растворов с применением добавок импортного производства | 116 |
| 4.2 Выбор оптимальных составов бентонитовых глинистых растворов с применением добавок украинского производства | 119 |
| 4.3 Апробация и внедрение результатов исследований | 120 |
| 4.3.1 Апробация результатов исследований | 121 |
| 4.3.2 Внедрение результатов исследований | 123 |
| 4.4 Особенности технологии приготовления глинистого раствора на основе украинского сырья для бестраншейной прокладки коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения | 125 |
| 4.5 Предпосылки использования глинопорошков на основе украинской сырьевой базы | 128 |
| Выводы по разделу 4 | 133 |
| Выводы | 134 |
| Литература | 137 |

ВВЕДЕНИЕ

Работа посвящена разработке составов специальных глинистых растворов из украинского сырья для бестраншейной прокладки коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения путем проектирования составов таких растворов, экспериментально-статистического моделирования и их оптимизации на основе анализа реологических и технологических свойств.

Актуальность. Современный город нуждается в постоянном развитии систем подземных коммуникаций. Среди множества способов, используемых для этих целей, в настоящее время наиболее эффективным является бестраншейная прокладка коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ). Этот метод дает возможность строителям производить прокладку подземных коммуникаций в стесненных городских и сложных геологических условиях.

При использовании такой технологии обязательным условием является применение специальных растворов на основе бентонитовых глин.

К таким растворам применяются жесткие требования. Выполнение этих требований во многом зависит от исходного сырья, используемого для приготовления глинистого раствора. В настоящее время в Украине для приготовления таких растворов применяют сухие бентонитовые глинопорошки выпускают и в Украине, но используют их для других целей. Попытки применить их при бестраншейной прокладке коммуникаций показали необходимость введения в украинские глинопорошки специальных добавок, подбора составов и регулирования свойств глинистых растворов, получаемых на их основе. В связи с этим разработка составов специальных глинистых растворов на основе украинской сырьевой базы для бестраншейной прокладки коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения является актуальной задачей.

Цель работы -  разработка составов специальных глинистых растворов для бестраншейной прокладки коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения на основе украинской сырьевой базы.

Для достижения поставленной задачи необходимо было решить следующие задачи:

- определить требуемые параметры специальных глинистых растворов с учетом технологических задач бестраншейной прокладки коммуникаций;

- разработать методику исследований и обосновать возможность управления свойствами специальных глинистых растворов в зависимости от состава;

- исследовать влияние количества химических добавок зарубежного и отечественного производства и времени перемешивания раствора на реологические и технологические характеристики специальных глинистых растворов;

- определить область рациональных составов специальных глинистых растворов на основе украинской сырьевой базы в производственных условиях,

- получить подтверждение результатов исследований специальных глинистых растворов на основе украинской сырьевой базы в производственных условиях.

Объект исследования – специальные глинистые растворы для бестраншейной прокладки коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения.

Предмет исследования – закономерности изменения реологических и технологических свойств специальных глинистых растворов на основе украинской сырьевой базы под влиянием химических добавок зарубежного и отечественного производства.

Методы исследования – оптимальное планирование многофакторных экспериментов для получения нелинейных моделей, описывающих связь между факторами состава глинистого раствора и его свойствами.

Экспериментальное определение показателей реологических и технологических параметров специальных глинистых растворов. Построение экспериментально-статистических моделей. Оценка реологических и технологических параметров специальных глинистых растворов на основе трехфакторных изоповерхностей. Многокритериальный анализ оптимизационных диаграмм.

Научная новизна работы состоит в экcпериментально-теоретическом обосновании возможности получения специальных глинистых растворов на основе украинской сырьевой базы для бестраншейной прокладки коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения путем модификации бентонита в системе «бентонит – вода - добавки», в частности:

- разработана методика подбора составов специальных глинистых растворов для горизонтально-направленного бурения;

- получен комплекс экспериментально-статистических моделей, описывающих основные реологические и технологические свойства модифицированных растворов, приготовленных из глинопорошков на основе украинской сырьевой базы;

- установлены закономерности изменения свойств специальных глинистых растворов на основе украинского сырья от вида и количества химических добавок зарубежного и отечественного производства, а также времени перемешивания раствора;

- определена область рациональных составов специальных глинистых растворов для бестраншейной прокладки с учетом результатов моделирования.

Практическая ценность работы.

В результате апробации результатов исследований практически подтверждена возможность получения специальных глинистых растворов на основе украинской сырьевой базы для бестраншейной прокладки коммуникаций.

В соответствии с полученной оптимизационной диаграммой выбраны составы, удовлетворяющие основным требованиям, предъявляемым к специальным глинистым растворам для проведения работ по прокладке инженерных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения.

Глинистые растворы разработанного состава на основе украинских глинопорошков и химических добавок отечественного производства использованы для устройства 80м канализационного коллектора методом горизонтально-направленного бурения на одном из объектов в районе Конча-Заспа Киевской области.

Результаты исследований учтены при проведении работ по госбюджетной теме №0109U030 «Розробка технології приготування глинистих розчинів для безтраншейної прокладки комунікацій на основі української сировинної бази».

Личный вклад соискателя заключается в:

- выполнении анализа состава и свойств глин для специальных глинистых растворов и методов контроля свойства таких растворов;

- получении результатов теоретических и экспериментальных исследований;

- определении закономерностей влияния химических добавок зарубежного и отечественного производства на свойства специальных глинистых растворов на основе украинских бентонитов;

- проведении многокритериальной оптимизации свойств специальных глинистых растворов для бестраншейной прокладки инженерных коммуникаций.

Апробация результатов исследований. Основные положения и результаты исследований, изложенные в диссертационной работе, докладывались на:

- международной научно-практической конференции «Современные бестраншейные технологии прокладки коммуникаций, Одесса, 2012;

-межкафедральном семинаре, Одесса, ОГАСА, 2012.

Публикации. По результатам исследований опубликовано 5 работ, из них 5 научных статей специализированных изданиях, внесенных в перечень ВАК Украины.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, основной части (4 разделов), выводов и списка использованных информационных источников. Общий объем работы составляет 146 страниц, из которых 135 страниц основного текста, 32 рисунка, 10 таблиц. Список использованных источников состоит из 125 наименований на 11 страницах.

ВЫВОДЫ

1. Cреди множества факторов эффективного применения технологии бестраншейной прокладки коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения одним из важнейших является использование на всех этапах производства работ высококачественных специальных глинистых растворов на основе натриевых бентонитовых глин. В результате проведенных исследований решена основная задача, т.е. разработаны составы специальных глинистых растворов из украинского сырья для бестраншейной прокладки коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения путем проектирования составов таких растворов, экспериментально-статистического моделирования и их оптимизации на основе анализа реологических и технологических свойств.

2. Разработанная физическая модель взаимодействия раствора с капиллярно-пористой структурой грунта позволила смоделировать механизм кольматации его пристенного слоя в процессе горизонтально-направленного бурения. Использование методов компьютерного материаловедения для анализа реологических и технологических свойств модифицированных глинистых растворов позволило установить ряд неочевидных фактов.

3. Установлено, что как при использовании импортных, так и украинских добавок такие показатели глинистого раствора как динамическое напряжение сдвига, вероятная вязкость, условная вязкость, отношение точки Йелда к пластической вязкости, плотность раствора, толщина глинистой корки и водородный показатель (рН) могут соответствовать предъявляемым к ним требованиям нормативных документов. Как при использовании импортных, так и украинских добавок, большая часть значений статического напряжения сдвига в исследуемом пространстве превышает максимальную величину, рекомендуемую в информационных источниках и равную 10Н/м2. Для уменьшения значений требуется введение дополнительных модификаторов. Значения пластической вязкости могут превышать требуемые 10мПа при использовании импортных добавок. В этом случае максимальное значение пластической вязкости составляет 11,26мПа при максимальном количестве добавки 2_И и средней дозировке (от максимально вводимой) добавке 1_И. При использовании украинских добавок значения пластической вязкости находятся в допустимых пределах во всем исследуемом диапазоне.

4. Необходимые значения показателя седиментации (≤4%), достигаются при одновременном введении не больше 0,5гр., на 100гр. глинопорошка (75% от максимально дозировки) каждой из импортных добавок или при одновременном введении в глинистый раствор не более 50% (от максимальной дозировки) двух украинских добавок.  Значения показателя фильтрации, регламентируемые стандартом ISO (не больше 16см3) могут быть превышены при использовании импортных добавок (80% добавки 1_И и более 75% добавки 2_И от их максимально допустимых дозировок). При использовании в растворе украинских добавок значения показателя фильтрации соответствуют предъявляемым требованиям во всем диапазоне исследований.

5. Оптимизация показала, что глинистые растворы на основе украинского сырья могут обладать необходимыми свойствами для использования при прокладке коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения, при условии соблюдения рекомендаций по их составу. Это подтверждено результатами внедрения.

Список использованных источников

1. Дэвид Веннетт, Сэмюэл Эриеретем, Кеси Комо. Горизонтально-направленное бурение. Руководство по эксплуатации. HDD Консорциум. 2001. 138с.

2. Техника и технология горизонтального направленного бурения для бестраншейного строительства подземных коммуникаций в экстремальных условиях. ООО «Эс-Ай-Ви Интертрэйд», г.Казань, 2003г., 24 с.

3. HDD – Horizontal Directional Drilling: Trenchless installation of pipe system with state of the art equipment from Herrenknecht. Herrenknecht AG Schwanau 2004. -12р.

4. www.robt.ru. 2005.

5. www.ingestroy.ru. 2005.

6. www.telebelt.de. Waltrop. 2005/

7. Jason S. Lueke, Samuel T. Ariaratnam, Simaan M. AbouRizk. Application of simulation in trenchless renewal of underground urban infrastructure. Proceedings of the 1999 Winter Simulation Conference. Edmonton CANADA p.929-936. 1999

8. Mohammad Najafi. Trenchless Technology Pipeline and Utility Design. Construction and Renewal. 2005. 489p.

9. Башкатов А. Д. Прогрессивные технологии сооружения скважин. - М.: ООО "Недра-Бизнесцентр" , 2003. - 554 с.

10. Основы технологии горизонтальной скважины. В.Ф. Будников, Е.Ю. Проселков, Ю.М. Проселков. Пер. с англ. – Краснодар: Красная Кубань, 2003. – 424с.

11. Петровский А.Ф. Технология использования бентонитов, произведенных в Украине, в процессе бестраншейной прокладки коммуникаций. Одесская государственная академия строительства и архитектуры, Одесса – 2008. 154с.

12. Смородинов М.И., Федоров Б.С. Устройство сооружений и фундаментов способом «стена в грунте». М.: Стройиздат, 1986. – 216с.

13. Зубков В.М., Перлей Е.М., Раюк В.Ф. Подземные сооружения возводимые способом «стена в грунте». Л.: Стройиздат, 1977. – 200с.

14. Федоров Б.С, Смородинов М.И. Современные способы строительства сооружений при освоении подземного пространства больших городов. – М.: ГосИНТИ, 1980. – 48 с.

15. Я.А. Рязанов. Энциклопедия по буровым растворам. – Оренбург: Издательство «Летопись», 2005. – 664с.

16. Булатов А.И., Макаренко П.П., Проселков Ю.М. Буровые и промывочные тампонажные растворы: Учеб. пособие для ВУЗов. – М.: ОАО Издательство «Недра», 1999. – 424с.

17. Буровые промывочные жидкости: Учеб. пособие / Николаев Н.И. Нифонтов Ю.А., Блинов П.А.; С.-Петерб. гос. горн. ин-т (техн. ун-т). - СПб. : СПГГИ, 2002. - 102 с.

18. Круглицкий Н.Н., Мильковицкий С.И., Шейнблюм В.М.    Траншейные стенки в грунтах. — Киев, «Наукова думка», 1973. - 280с.

19. Городнов В.Д. Буровые растворы. М.: Недра, 1985. – 206с.

20. Уилкинсон У.Л. Неньютоновские  жидкости. - М.: Мир, 1964. -216с.

21. Шрамм Г. Основы практической реологии и реометрии  М.:, Колосс, 2003. - 312с.

22. Давыдов В.К., Зубков С.В. Исследования кольматации пористых сред глинистыми растворами // Разработка, эксплуатация и обустройство нефтяных месторождений: Тр. Гипровостокнефти, Самара, 2000, с. 83-86.

23. Гидравлическая программа промывки скважин газожидкостными смесями для вскрытия продуктивных пластов бурением винтовыми забойными двигателями / Глухов С.Д.; Дисс. на соиск. уч. ст. канд. техн. наук. Пермь. - 2006. - 148c..

24. Casing and Liners for Drilling and Completion. Ted G. Byrom. - Houston: Gulf Publishing Company. 2007. -400p.

25. H.-J. Bayer. HDD Practice Handbook. Essen.: Vulkan Verlag 2005, 192р.

26. Drilling Fluids Processing Handbook / ASME Shale Shaker Committee.: Gulf Professional Publishing- 2004. 700р.

27. В. Л. Рахматуллин Р.К., Грошев В.Ф., Аллагулов Р.А. Ингибированный полимер-глинистый буровой раствор на основе К-100 для бурения в песчано-глинистом комплексе горных пород. Специализированный журнал «Бурение & Нефть», февраль, 2003. с. 20.

28. Drilling Fluids Mud Pumps and Conditioning, Unit 1, Lesson 7 (Rotary Drilling Series). Kate Van Dyke.; The University of Texas at Austin - Petroleum Extension Service.: 1998. - 252р.

29. Drilling Fluids: Lesson 2. Kate Van Dyke.; The University of Texas at Austin - Petroleum Extension Service.: 2000. - 212р.

30. Billiz K. “Tixotropic glay suspensions and their use in civil engeneering” in Journal “Civil Engeneering” 1962, № 666 C.101-105.

30. Круглицкий Н.Н. Физико-химические основы регулирования свойств дисперсий глинистых минералов. Наукова думка. – К.: 1968. – 320c.

31. Овчаренко Ф.Д., Ничипоренко С.И., Круглицкий Н.Н., Третиник В.Ю. Исследования в области физико-химической механики дисперсий глинистых минералов. Наукова думка. -К.: 1965.- 178с.

32. Реотехнологические свойства каолинитовых и каолинитгидрослюдистых глинистых масс с комплексной органоминеральной добавкой / Здоренко Н. М. Дисс. на соиск. уч. ст. канд. техн. наук. –Белгород.: 2009. -140c.

33. Физико-химическая механика дисперсных минералов /С.И. Ничипоренко, Н.Н. Круглицкий, А.А. Панасевич, В.В. Хилько; Под общей ред. Н.Н. Круглицкого. — К.: Наук. думка, 1974. — 246 с.

34. Сулима В.Г. Потребительский рынок для технологии горизонтального наклонного бурения. Информационное обозрение «No-Dig-новости». Одесса, Вып №4. 2005. С.46-50

35. http://www.bentonite.com.ua/ru-ru/production/bentonite-for-horizontal-drilling-main.html. 2011.

36. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0. 2011.

37. Грей Дж.Р., Дарли Г.С.Г. Состав и свойства буровых агентов. – М.: Недра, 1985. - 510 с.

38. Шаммазов Б.Н., Мастобаев Б.Н. Очерки по истории нефтяной индустрии СССР. - Издательство УГНТУ. – Уфа. – 1999, 128 с.

39. Z. Wilun. Zarys geotechniki. – Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji I Lacznosci, 2003. – 723p.

40. Грим Р. Минералогия и практическое использование глин. -М: Мир, 1967, 512 с.

41. Куковский E.С. Особенности строения и физико-химические свойства глинистых минералов. Киев: Наукова думка, 1966, 132 с.

42. Мерабишвили М.С. Бентонитовые глины. М.,1962. 126с.

43. Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. Поверхностные явления и дисперсные системы.- Москва: Химия, 1982. – 400 с.

44. Кутолин С.А., Писиченко Г.М. Краткий курс коллоидной химии (для студентов технических ВУЗОВ). - Новосибирск: Chem.Lab.NCD, 2003. – 95с.

45. С.С. Воюцкий. Курс коллоидной химии. Учебник. 2-е изд.-М.: Химия, 1975. 513с.

46. Литяева З.А. Рябченко В.И. Глинопорошки для буровых растворов.-М.: Недра, 1992. – 192с.

47. Ахмадеев Р.Г., Данюшевский B.C. Химия промывочных и тампонажных жидкостей. - М.: Недра, 1981, 152с.

48. Круглицкий Н.Н. Физико-химическая механика тампонажных растворов, - К.: «Наукова думка», 1974, 289с.

49. Ребиндер П.А. Упруго-вязкостные свойства тиксотропных структур в водных суспензиях бентонитовых глин / П.А. Ребиндер, Н.A. Абдурагимова, H.H. Серб-Сербина // Коллоид, журн. 1955. - Т. 17. - № 3. - С. 184..

50. Овчаренко Ф.Д. Гидрофильность глин и глинистых минералов. — К.: Изд-во АН УССР, 1961. — 292 с.

51. Drilling Fluids Processing Handbook / ASME Shale Shaker Committee, Elsevier,  2005, 671р.

52. The Definitive Technological Guide To. Drilling Fluids For High – Angle Wells & Horizontal Wells. M-I DRILLING FLUIDS Co, 1999. – 96 с.

53. Drilling: The Manual of  Methods, Applications…/ produced by Australian Drilling Industry Training Committee limited. Lewis publishers. Boca Ration, London, New York, Washington. 2000. - 619p.

54. http://www.wyoben.com/. 2011

55. http://www.bentonite.com/. 2011

56. Молчанов В.И., Юсупов Т.С. Физические и химические свойства тонко-диспергированных минералов. М.: Недра, 1981. -161 с.

57. Рябченко В.И. Управление свойствами буровых растворов. М.: Недра,, 1990, - 233с.

58. Булатов А.И. Данюшевский B.C. Тампонажные материалы. - М: Недра,, 1987, 280 с.

59. Б.А. Сулейманов. Особенности фильтрации гетерогенных систем. Ижевск: Институт компьютерных исследований Серия: Современные нефтегазовые технологии 2007. - 356 с.

60. В.А. Жужиков. Фильтрование. Теория и практика фильтрования суспензий. – М.: Химия,. 1977. - 440с.

61. Йоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической технологии. - Л.: Химия,. 1991. - 352с.

62. Mechanics of Fluid (Gas-Oil-Water) Flow. Kaplan S. Basniev, Nikolay M. Dmitriev, George V. Chilinar. Ижевск: Институт компьютерных исследований, НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика". Серия: Современные нефтегазовые технологии. 2011, 568с.

63. Meinolf  Rameil. Handbook of Pipe-Bursting Practice. - Essen.: Vulkan Verlag 2007, -351 p.

64. Pipe Ramming Projects. - Reston.: ASCE Journal Publishing. 2008, - 82 p.

65. Борисенко Л.В. Регулирование содержания и состава твердой фазы в буровых растворах. М.: ГАНГ им. И.М.Губкина, 1994. -48c.

66. Шантарин В.Д., Войтенко B.C. Физико-химия дисперсных систем. -М.: Недра, 1990.-315с.

67. Шептала Н.Е. Руководство по физико-химическому анализу глинистых растворов, глин, утяжелителей и реагентов. М.: Недра, 1974. -152с.

68. Череватова, А.В. Теория структурообразования композиционных материалов на основе высококонцентрированных вяжущих систем / Череватова, А.В. // Изв. вузов. Строительство. - 2007. - N 9. - С. 111-116.

69. Немец, И. И. Свойства и применение глинистых суспензий модифицированных МКОДК / И. И. Немец, Г. И. Тарасова // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. - 2010. - N 2. - С. 84-88.

70. Ребиндер П.А., Поверхностные явления в дисперсных системах. Коллоидная химия, Избр. труды, М.: Наука, 1978. - 368 с.

71. Урьев Н.Б. Физико-химические основы технологии дисперсных систем и материалов М.: Химия, 1988. 256 с.

72. Synttetic fluid increases ROP by as much as 117%. Sparkes Dan, Lee Burney. Drill Contract 2004. 60, № 3, c. 58-59

73. Badania laboratorijne wtasciwosci inhibitujacych hydratacje scatilastych przez pluczke krzemianowa oraz jei wpeyw na zmiane przepuszczalnosci skat zbiornikowych. Bielewicz D. Naxta Gas, 2000.- vol. 56. - №3. - P.141-147.

74. Дерягин Б. В., Чураев Н. В., Муллер В. М., Поверхностные силы, М.: Наука, 1985. - 399 с.

75. Israelaschvili J.N. Intermolecular and Surface Forces. London: Academic Press, 1992. 450 p.

76. Good drilling results with cationic fluid // Ocean Industry, 1992/ vol 27. -№3. 61p.

77. Application of a complex polyol drilling fluids in Albania. Isinak A. Smith V. D'Alessandro F., Dedring H. Oil Gas Eur. Mag 2005. 31, № 3, с. 124-127

78. Исследования глин и новые рецептуры глинистых растворов / Городнов В.Д., Тесленко В.Н., Тимохин И.М. и др. М.: Недра, 1975. - 272с.

79. Физико-химическая механика природных дисперсных систем / Под ред. Щукина Е.Д., Перцова Н.В., Осипова В.И., Злочевской Р.И. М.: Изд-во МГУ, 1985. 264 с.

80. Реология суспензий. Теория фазового течения и ее экспериментальное обоснование Г.С. Ходаков. Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2003, т. XLVII, № 2 С. 33-44

81. Laskowski J S Coal flotation and fine coal utilisation. Amsterdam Elsevier, 2001, 352 p.

82. Яминский B.E., Пчелин В.А., Амелина Е.А., Щукин Е.Д. Коагуляционные контакты в дисперсных системах М.: Наука, 1982, 311 с.

83. Рейнер М. Реология - М.: Наука, 1965. - 370с.

84. Буровые растворы на водной основе и химические реагенты для регулирования их свойств: Справочное пособие. Краснодар, 1979. - 116с.

85. Паус К.Ф. Буровые растворы. М.: Недра, 1973. - 303с.

86. Конесев Г.В. Буровые промывочные жидкости. Уфа, 1983. - 91с.

87. Гуменский Б.М. Основы физико-химии глинистых грунтов и их использование в строительстве. – Л.-М.: Стройиздат, 1965. 256с.

88. Чекмарев А.С. Акустическая обработка глинистых суспензий с целью регулирования технологических свойств глины месторождения Шеланга. Автореф. диссерт. канд. тех. наук. 02.00.11 – Коллоидная химия. Казань. 2010г. 192с.

89. Ребиндер П.А. Физико-химическая механика. -М.:Наука,1979.-382с.

90. Электрокинетические свойства капиллярных систем: монографический сборник экспериментальных исследований выполненных под руководством И.И.Жукова. Изд-во Академии наук СССР, 1956. 352с.

91. Чепиков  И.В.  и  др.  Буровые  растворы  с  ярко  выраженными  псевдопластическими  свойствами  для  горизонтального  бурения  /  Куб.  гос.  технол.  ун-т.-  Краснодар,  1998.-  11с.

92. Drilling Engineering. J.J. Azar, G. Robello Samuel. - Houston.: PennWell Corp. 2007, -491p.

93. Ангелопуло O.K., Подгорнов В.М., Аваков В.Э. Буровые растворы для сложных условий. М.: Недра, 1988. - 135с.

94. Practical Well Planning and Drilling Manual. Steve Devereux. - Houston.: PennWell Corp. 1997. - 522р.

95. Downhole Drilling Tools: Theory and Practice for Engineers and Students. G. Robello Samuel. - Houston.: Gulf Publishing Company. 2007. -664 p.

96. Horizontal Directional Drilling (HDD): Utility and Pipeline Applications (Civil Engineering. David Willoughby. New York: McGraw-Hill Professional; 1 edition. 2005. - 400 p.

97. Drilling Data Handbook 8th. Jean-Paul Nguyen, Gilles Gabolde. Paris: Editions Technip. 2006. -576p.

98. Чухров Ф.В. Некоторые вопросы современной минералогии глин. В сб. Сырьевая база бентонитов СССР и их использовании в народном хозяйстве. М. Недра, 1972 С.8-17.

99. Drilling Mud and Cement Slurry Rheology Manual. French Oil and Gas Industry Assn. - Houston: Gulf Professional Publishing. 1982. -108 p

100. Резниченко И.Н. Приготовление, обработка и очистка буровых растворов. М.: Недра, 1982. -230с.

101. Петровский А.Ф. Разработка технологии  приготовленя буровых растворов из украинских глин с учетом их свойств. Зб. наук. праць “Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури”. – Вип. 30 – Одесса, «Зовнішрекламсервіс». – 2008. -С250-254.

102. Petrovskiy A.F., Meneylyuk A.I., Popov O.A. Researching Ukrainian bentonites and their practical application. Mag. «Trenchless International» ISSUE I – October, Melbourne (Australia), 2008, P.33-34.

103. Галабутская, ЕА. Система «Глина-вода» / ЕА Галабугская. М: Стройиздат, 1984. -364 с.

104. В.П. Финевич, Н.А. Аллерт, Т.Р. Карпова, В.К. Дуплякин. Композиционные наноматериалы на основе кислотно-активированных монтмориллонитов Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева), 2007, т. LI, № 4 с.69-74

105. Шарафутдинов З.З. Шарафутдинова Р.З. Буровые растворы на водной основе и управление их реологическими параметрами. Нефтегазовое дело, 2004 21с. http://www.ogbus.ru

106. О природе синергетических эффектов в полимер-глинистых буровых растворах. / О.А. Лушпеева, В.Н. Кошелев, Л.П. Вахрушев, Е.В. Беленко и др.// Нефтяное хозяйство. –2001. - №4. С. 22-24.

107. Краснов К.С. Молекулы и химическая связь. – М.: Высшая шк., 1984. – 295 с.

108. Огибалов П.М., Мирзаджанзаде А.Х. Нестационарные движения вязко-пластичных сред. – М.: Изд-во МГУ, 1970 –415 с.

109. М.П. Немцева, Д.В. Филиппов. Реологические свойства реологических систем. Методические указания к лабораторному практикуму по курсам «Поверхностные явления и дисперсные системы» и «Коллоидная химия». под ред. М.В. Улитина. Иваново: ИГХТУ. 2006. – 32с.

110. Кистер Э.Г. Химическая обработка буровых растворов. – М.: Недра, 1972. – 392 с.

111. Гидратная полимеризация и формы проявления ее в горном деле \ Шарафутдинов З.З., Чегодаев Ф.А., Мавлютов М.Р., Горный вестник, 1998, №4. С.50-57.

112. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. – Л.: Химия, 1984 – 368 с.

113. Белоусов В.П., Попов М.Ю. Термодинамика водных растворов неэлектролитов. – Л.: Химия, 1983.-264с.

114. Эрдеи-Груз Т. Явления переноса в водных растворах. Пер. с англ., М.: Мир, 1976, – 595с.

115. Casing and Liners for Drilling and Completion. Ted G. Byrom. - Houston: Gulf Publishing Company. 2007. -400p.

116. Shale Shaker and Drilling Fluids Systems: Techniques and Technology for Improving Solids Control Management. American Assoc. of Drilling Engineers. - Houston: Gulf Professional Publishing. 1999. -300p.

117. Калинин А. Г., Никитин Б.А., Солодкий К.М., Султанов Б. 3. Бурение наклонных и горизонтальных скважин. Справочник. -М.: Недра. 1997.-648С.

118. Shammazov A., Mastobaev B., Kouba M. Die Entwicklung der Erdolindustrie in der Sowjetunion. Wien, 1997, 116 с.

119. Вознесенский В.А., Ляшенко Т.В., Огарков Б.Л. Численные методы решения строительно-технологичных задач на ЭВМ. – К., Высшая школа, 1989. – 328 с.

120. Чухров Ф.В. Некоторые вопросы современной минералогии глин. В сб. Сырьевая база бентонитов СССР и их использовании в народном хозяйстве. М. Недра, 1972 С.8-17.

121. Коваленко Д.Н. Минералогический состав бентонитовых глин главных месторождений Украины. Бентонитовые глины Украины. Киев, Изд. АН УССР, 1958, С.23-40.

122. Petroleum and natural gas industries - Drilling fluid materials - Specifications and tests. International standard ISO13500. Reference number ISO 13500:1998(E).