Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Харьковский национальный университет

строительства и архитектуры

На правах рукописи

ЛОЖКА ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА

УДК 69.035.4:699.82

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ УСТРОЙСТВА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ

Специальность 05.23.08 –	технология и организация промышленного и

гражданского строительства

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:	кандидат технических наук, доцент

Шумаков Игорь Валентинович

Харьков – 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1. Современное состояние вопроса, постановка задач исследования	10

1.1. Проблемы долговечности гидроизоляции подземных частей зданий	10

1.2. Состояние вопроса об устройстве гидроизоляции подземных частей зданий. Постановка задач исследований	28

Выводы	39

2. Исследование применяемых материалов, технологий гидроизоляции и технического состояния изолированных конструкций	41

2.1. Основные материалы, конструкции и изделия, применяемые для гидроизоляции подземных частей зданий	41

2.2. Анализ существующих организационно-технологических решений гидроизоляции подземных частей зданий	60

2.3. Анализ нормативной документации, регламентирующей методы гидроизоляции	79

2.4. Исследование технического состояния изолированных конструкций подземных частей зданий	82

Выводы	92

3. Исследование влияния дестабилизирующих факторов на комплексный процесс гидроизоляции подземных частей зданий	94

3.1. Выбор и исследование материалов и технологий для применения в технологическом процессе торкрет-гидроизоляции подземных частей зданий	94

3.2. Исследование факторов, влияющих на долговечность гидроизоляции подземных частей зданий	105

3.3. Расчет напряженно-деформированного состояния торкрет-покрытия	111

3.4. Математическое моделирование влияния дестабилизирующих факторов на организационно-технологические решения устройства гидроизоляции	119

Выводы	128

4. Разработка организационно-технологических решений устройства гидроизоляции подземных частей зданий методом торкретирования поверхности	131

4.1. Экспериментальные исследования водонепроницаемости гидроизоляционного торкрет-слоя традиционными методами	131

4.2. Методика исследований гидроизоляционных показателей торкрет-слоя на основе принципов лазерной интерферометрии	142

4.3. Разработка организационно-технологических решений устройства гидроизоляции методом торкретирования	173

4.4. Эффективность разработанных решений	186

Выводы	195

Общие выводы	197

Список использованных источников	199

Приложения	216

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследований. Рост объемов подземного строительства в крупных городах, развивающихся как культурно-исторические и торгово-промышленные центры, наблюдается сегодня во всем мире. Связан он с непрерывно возрастающей концентрацией городского населения и повышением численности автомобильного парка, которые порождают практически все наиболее острые современные городские проблемы – территориальные, транспортные, экологические, энергетические.

Мировая практика градостроительства свидетельствует о том, что одним из наиболее эффективных путей решения этих проблем является комплексное освоение подземного пространства, в котором могут размещаться объекты различного назначения.

Важную роль в комплексном освоении подземного пространства городов играют архитектурно-планировочные решения подземных объектов. К настоящему времени уже в значительной степени определились общие требования к городскому подземному строительству. В частности, предпочтительной признана такая его форма, при которой наземная и подземная части городской застройки сочетаются на основе принципов их максимального горизонтального и вертикального блокирования.

Сложность и высокий уровень ответственности подземных и заглубленных объектов, значительное влияние их возведения в условиях плотной городской застройки на существующие окружающие здания выдвигает целый ряд требований, которые следует учитывать при планировании, проектировании и строительстве этих зданий.

Необходимы изучение строения и свойств грунтов на большую глубину, разработка прогнозов возможных изменений состояния окружающего грунтового массива и гидрогеологических условий, а также обследование основания близрасположенной застройки, заблаговременный учет возможности значительного увеличения площади, объема и детальности инженерно-геологических изысканий по сравнению с требованиями действующих нормативных документов.

Конструктивные решения и технология возведения подземных частей зданий должны обеспечивать сохранность и нормальные условия эксплуатации окружающих наземных и подземных объектов.

При возведении и эксплуатации подземных частей зданий первостепенное значение приобретает их защита от подземных вод, особенно при наличии помещений, где должно быть абсолютно сухо, в связи с чем при проектировании требуется решать вопросы водопонижения, дренирования грунтов и устройства гидроизоляции [4, 7, 19, 22, 23, 51, 53, 60, 65, 67, 71, 80].

Серьезного внимания заслуживают также вопросы проектирования геотехнического мониторинга, способного обеспечить как контроль в процессе выполнения принятых проектных решений, так и оперативную корректировку этих решений в случае необходимости.

Вопросам защиты конструкций подземной части зданий и устройства гидроизоляции посвящены труды С.Н. Алексеева [2], В.О. Афанасьева [6]     В.И. Бабушкина [10], В.В. Бойко [20], Ю.М. Баженова [13], Д.Ф. Гончаренко [30], В.А. Ивахнюка [54], В.С. Искрина [56], В.М. Кирнос [66], В.В. Козлова [68], Т.С. Кравчуновской [71], В.В. Савйовского [109],  В. И. Торкатюка [142],  Р.Б. Тян [145], И.А. Рыбьева [106], С.Н. Попченко [97], К. Хильмера [149], В.К. Черненко [148], Т.М. Штоль [161].

К настоящему времени в мире уже накоплен большой опыт успешной реализации даже самых сложных проектов подземного строительства. Созданы новые прогрессивные конструктивные и организационно-технологические решения гидроизоляции подземных объектов, в том числе для условий стесненного городского строительства [23, 81, 87, 94, 96]. Главный акцент при комплексном решении проблем гидроизоляции подземных конструкций приходится сегодня на поиск путей рационального применения известных методов гидроизоляции и существенного повышения показателей долговечности нанесенных покрытий. Большое значение приобретает научно-техническое сопровождение этих процессов, которое в последние годы стало одной из главных составляющих повышения надежности функционирования гидроизоляционных систем. Формирование системы надежности заключается в выборе и применении эффективных методов и технологий гидроизоляции подземных частей зданий.

Между тем, ассортимент гидроизоляционных материалов непрерывно расширяется, совершенствуются способы устройства гидроизоляции. Повышение эффективности применяемых технологий устройства гидроизоляции всегда актуально, так как с каждым годом появляются новые решения в области строительного материаловедения.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнена в соответствии с Постановлением Кабмина Украины от 12.09.2010 г. № 1201-050/01 «О научно-практической концепции технического обновления и модернизации строительной отрасли и инвестиционной сферы в целом», а также в рамках научной деятельности кафедры технологии строительного производства Харьковского национального университета строительства и архитектуры (ХНУСА) по проблемам повышения эффективности возведения подземных частей зданий и по теме «Теоретические основы создания высококачественного конструкционного микрокомпозита на основе цементной матрицы», государственный регистрационный номер RK0112U000043 .

Цель и задачи исследований. Целью диссертационной работы является обоснование и разработка организационно-технологических решений устройства гидроизоляции подземных частей зданий, обеспечивающих высокую степень их долговечности.

Для достижения поставленной цели были определены задачи исследований:

- проанализировать и обобщить методические подходы, конструктивные и организационно-технологические решения, изучить нормативную базу и результаты исследований в области производства гидроизоляционных работ;

- исследовать, систематизировать и определить степень влияния дестабилизирующих факторов, отображающих специфические особенности выполнения гидроизоляционных работ, которые влияют на долговечность гидроизоляции подземных частей зданий;

- разработать методику эксперимента и провести экспериментальные исследования  предложенных методов торкрет-гидроизоляции с целью подтверждения показателей  их долговечности;

- разработать методику прогнозирования долговечности устройства гидроизоляции подземных частей зданий с учетом влияния дестабилизирующих факторов из условий минимизации затрат ресурсов и обеспечения качества гидроизоляционных работ;

- разработать организационно-технологические решения, повышающие долговечность гидроизоляции подземных частей зданий и снижающие материальные и трудовые затраты.

Объект исследования: технологический процесс устройства гидроизоляции подземных частей зданий.

Предмет исследования: организационно-технологические параметры  процесса выполнения работ по устройству гидроизоляции подземных частей зданий.

Методы исследований:

Для обоснования актуальности, формулирования цели и задач исследования применен метод анализа и обобщения. Основные конструктивные решения гидроизоляции подземных частей зданий и условий выполнения работ определены методом статистического анализа. Связь между условиями устройства гидроизоляции и параметрами организационно-технологических решений выявлена методом математического моделирования. Для определения степени обоснованности принятых научных положений, выводов и рекомендаций путем практического использования в строительных, проектных, инвестиционных организациях принят метод экспериментальных исследований.

Научная новизна полученных результатов:

- предложена методика выбора и количественной оценки степени влияния дестабилизирующих факторов, отражающих специфические особенности выполнения гидроизоляционных работ, которые влияют на долговечность гидроизоляции подземных частей зданий;

- разработана методика проведения эксперимента по исследованию предложенного метода торкрет-гидроизоляции на принципах лазерной интерферометрии, которая подтверждает адекватность принятой организационно-технологической модели процесса гидроизоляции подземных частей зданий;

- разработана методика прогнозирования долговечности гидроизоляции на основе использования предложенной имитационной модели, полученной в результате учета влияния на процесс гидроизоляции организационно-технологических факторов;

- разработаны организационно-технологические решения устройства гидроизоляции подземных частей зданий, повышающие их долговечность.

Практическое значение полученных результатов:

- разработана методика расчета показателей долговечности гидроизоляции подземных частей зданий;

- научные разработки использованы в проектной деятельности организации «Харьковгорстрой» при разработке проектов производства работ на гидроизоляцию подземной части лабораторных помещений ННЦ «Институт метрологии»;

- методические рекомендации по обоснованию рациональных организационно-технологических решений торкрет-гидроизоляции одобрены и использованы подразделениями строительной организации «Вертикаль» при производстве гидроизоляционных работ резервуаров завода «Южкабель» и Купянского молочно-консервного комбината.

Личный вклад соискателя в научных трудах, опубликованных самостоятельно [77-80] и в соавторстве [162, 163], состоит в: выявлении специфических особенностей процессов гидроизоляции подземных частей зданий, которые влияют на выбор организационно-технологических решений и в систематизации факторов и параметров, влияющих на показатели долговечности систем гидроизоляции; исследовании влияния дестабилизирующих факторов, которые могут быть определены на предпроектной стадии, на долговечность нанесенной гидроизоляции; разработке методики экспериментальных исследований гидроизоляционных показателей на основе принципов лазерной интерферометрии; разработке методики прогнозирования показателя долговечности гидроизоляции в зависимости от рассмотренных факторов.

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и получили положительную оценку на 63-й, 64-й, 65-й, 66-й научно-технических конференциях Харьковского национального университета строительства и архитектуры (2008-2012 гг.), международных научно-практических конференциях «Эффективные организационно-технологические решения и инновационные технологии в каркасно-монолитном строительстве», «Эффективные организационно-технологические решения и энергосберегающие технологии в строительстве», «Ресурс и безопасность эксплуатации конструкций, зданий и сооружений» (2008-2012 гг.), V международном научном семинаре «Методы повышения ресурса городских инженерных инфраструктур» (2012 г.) в г. Харькове.

Публикации. Основные положения и результаты исследований опубликованы в 6 статьях (в том числе  4 без соавторов) в сборниках научных трудов, входящих в перечень утвержденных Департаментом аттестации кадров Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины.

Структура диссертации.

Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 194 страницах основного текста, содержит 91 рисунок, 33 таблицы и список использованных источников из 163 наименований на 16 страницах.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

На основе выполненных исследований, изложенных в диссертации, сформулированы и обоснованы научные предложения, совокупность которых можно квалифицировать как теоретическое обобщение и новое решение актуальной научно-прикладной задачи повышения эффективности организации и технологии процессов гидроизоляции подземных частей зданий путем усовершенствования метода торкрет-гидроизоляции.

- Анализ украинского и зарубежного опыта конструктивных и организационно-технологических решений гидроизоляции подземных частей зданий выявил стойкую тенденцию повышения сложности проектных и производственных решений, необходимость совершенствования организационно-технологического обоснования в проблемном поле создания и функционирования надежных гидроизоляционных систем.

- Выявлена система определяющих дестабилизирующих факторов, отображающих специфические особенности гидроизоляции подземных частей зданий и влияющих на долговечность эксплуатации гидроизоляционного покрытия: высота изолируемой поверхности, стесненность площадки при устройстве изоляции, толщина наносимого торкрета и влажность грунта обратной засыпки.

- Установлены зависимости долговечности нанесенной торкрет-гидроизоляции от выявленных дестабилизирующих факторов. Оценка установленных зависимостей по критерию Фишера, а также апробация в проектных и производственных организациях подтвердила их адекватность реальному процессу гидроизоляции торкретированием.

- Разработаны организационно-технологические решения, повышающие долговечность гидроизоляции подземных частей зданий и снижающие материальные и трудовые затраты, основанные на применении дисперсного армирования торкрета полипропиленовой фиброй и гидроизолирующей и многофункциональной добавок «Адинол-ДМ» и «Адипласт».

- Разработана методика эксперимента и проведены экспериментальные исследования  предложенных методов торкрет-гидроизоляции на основе применения принципов лазерной интерферометрии. Методика может быть использована с целью исследования показателей долговечности применения различных типов торкрет-гидроизоляции.

- Предложена методика прогнозирования долговечности устройства гидроизоляции подземной части зданий с учетом влияния исследованных дестабилизирующих факторов. Получены зависимости взаимовлияния доминирующих факторов на показатель долговечности.

- Внедрение полученных научных результатов в деятельность проектных и производственных организаций позволило получить экономический эффект в размере 64,4 тыс. грн.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Азимов Ф. И. Торкретные работы / Ф. И. Азимов // – М.: Стройиздат, 1979. – 71 с.

- Алексеев С. Н. Долговечность железобетона в агрессивных средах / Алексеев С. Н., Иванов Ф. М., Модры С., Шиссель Л.  – М.: Стройиздат, 1990. – 320 с.

- Анализ причин аварий и повреждений строительных конструкций / Под. ред. Шишкина А. А. // – М.: ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, 1973. – 287 с.

- Арендарский Е. Долговечность жилых зданий: пер. с польск. М. В. Предтеченского; под ред. С. С. Кармилова. – М.: Стройиздат, 1983. – 225 с.

- Афанасьев В. А. Поточная организация строительства / В. А. Афанасьев. – Л.: Стройиздат, 1990. – 302 с.

- Афанасьев В. А. Проектирование организации строительства, организации и производства работ / В. А. Афанасьев, А. В. Афанасьев. – Л.: ЛИСИ, 1988. – 96 с.

- Бабакин В. И. Защита строительных конструкций от коррозии, старения и износа / В. И. Бабакин. – Х.: Вища шк., 1989. – 168 с.

- Бабакин В. И. Переустройство жилищного фонда / В. И. Бабакин. – М.: Стройиздат, 1983. – 255 с.

- Бабиченко В. Я. Производство гидроизоляционных работ / В. Я. Бабиченко, Ю. Н. Зенченко, А. Ф. Бабешко // Будівельник. – К.: 1987. – 263 с.

- Бабушкин В. И. Анализ свойств гидроизоляции проникающего действия с использованием портландцемента с добавками шлака / В. И. Бабушкин, Т. А. Костюк, Е. В. Кондращенко // Вестник национального технического университета «ХПИ». – Х.: НТУ «ХПИ», 2007. – Вып. 9. – С. 3–7.

- Бадеян Г. В. Технологические основы возведения монолитных железобетонных каркасов в высотном жилищном строительстве: дисс.… д-ра техн. наук: 05.23.08 / Г. В. Бадеян. – К., 2000. – 409 с.

- Баев А. К. Исследование прочности характеристик сборного режущего инструмента голографическими методами / А. К. Баев, В. Е. Борцов, А. А. Капустин, В. П. Скорописцев // Прикладные вопросы голографии.  Л.: ЛИЯФ, 1982.  С. 221-232.

- Баженов Ю. М. Технология бетона / Ю. М. Баженов. – М.: АСВ,  2002. – 500 с.

- Баклашов И. В. Механика подземных сооружений и конструкций крепей / И. В. Баклашов, Б. А. Картозия.  М.: Недра, 1992. – 415 с.

- Балашевич В. А. Экономическо-математическое моделирование производственных систем / В. А. Балашевич, А. М. Андронов // Минск: Універсітецьке, 1995. – 241 с.

- Барашиков А. Я. Технічна єксплуатація будівель і міських територій: Підручник / А. Я. Барашиков, В. О. Гоілко, О. М. Малишев. – К.: Вища школа, 2000. – 112 с.

- Беринский И. И. Вычислительная техника и проектирование технологии и организации строительства / И. И. Беринский, В. П. Николаев – Львов: Высшая школа, 1994. – 251 с.

- Бешелев С. Д. Математико-статические методы экспертных оценок / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гуревич. – М.: Статистика, 1980. – 163 с.

- Бовин Г. П. Возведение водонепроницаемых сооружений из бетона и железобетона / Г. П. Бовин. – М.: Стройиздат, 1969. – 182 с.

- Бойко В. В. Гидроизоляция подземных сооружений полимерными материалами / В. В. Бойко, Р. Л. Маилян. – К.: Будівельник, 1989. – 144 с.

- Борцов В. Е. Точностные характеристики методов спекл-голографической интерферометрии и их метрологическая аттестация / В. Е. Борцов, А. А. Капустин, Г. И. Костюк // Применение методов и средств голографии. – Л.: ЛИЯФ, 1989. – С. 108-122.

- Борцов В. Е. Измерение компонент деформаций при исследовании прочности сборного режущего инструмента / В. Е. Борцов, А. А. Капустин, В. П. Скорописцев // Контактные процессы при больших пластических деформациях.  Х.: ХАИ, 1982.  С. 6-16.

- Борисов Г. В. Производство гидроизоляционных работ / Г. В. Борисов // Справочное пособие. – Л.: Стройиздат, 1987. – 160 с.

- Брукс Г. Торкрет-бетон, торкрет-цемент, торкрет-штукатурка / Г. Брукс, Р. Линдер, Г. Руфферт; пер. с нем. М. В. Алешечкиной, З. А. Липкинда; под ред. Л. А. Феднера. – М.: Стройиздат, 1985. – 205 с.

- Будинкі і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків: ДБН В.2.2–24:2009. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 103 с.

- Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки: ДБН В.1.2–12–2008. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 34 с.

- Булгаков С. Н. Кадастр потребительских свойств жилища / С. Н. Булгаков // Промышленое и гражданское строительство. – 2008. – № 3.  С. 20-22 .

- Булгаков С. Н. Технологические инновации в инвестиционно-строительном комплексе / С. Н. Булгаков. – М.: РАСН, 1998. – 547 с.

- Гончаренко Д. Ф. Методы формирования инженерной подготовки реконструкции промышленных предприятий: дисс. … д-ра техн. наук: 05.23.08 / Гончаренко Дмитрий Федорович. – К., 1991. – 495 с.

- Гончаренко Д. Ф. Эксплуатация, ремонт и восстановление сетей водоотведения: Монография / Д. Ф. Гончаренко. – Харьков: Консум, 2008. – 399 с.

- ГОСТ 310.3-76*. Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема. – Взамен ГОСТ 310-60; введ. 01.01.78. – М.: Изд-во стандартов, 1978. – 8 с.

- ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний. – Взамен ГОСТ 5802-78; введ. 01.07.86. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 19 с.

- Гусаков А. А. Системотехника в строительстве / А. А. Гусаков. – М.: Стройиздат, 1993. – 439 с.

- Данилова Т. В. Обоснование целесообразности реконструкции жилых зданий на прединвестиционной стадии управления проектами: дисс. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Данилова Татьяна Валентиновна. – Днепропетровск, 2001. – 190 с.

- ДБН А.3.1-5-2009. Організація будівельного виробництва. – [Чинний від 2012–01–01]. – Офіц. вид. – К.: – Мінрегіонбуд України, 2011. – 64 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- ДБН Д.2.2-13-99. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии. – [Чинний від 2000–01–01]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2000. – 60 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. – [Чинний від 2006–09–09]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2006. – 68 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. Затверджені наказом Міністерства охорони здоровя України від 19 червня 1996 р. № 173. – Київ,1996. – 72 с.

- Дикман Л. Г. Организация строительного производства / Л. Г. Дикман. – М.: АСВ, 2006. – 376 с.

- Долговечность строительных конструкций. Теория и практика защиты от коррозии. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. – 376 с.

- ДСТУ Б В.2.6-145:2010. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. – [Чинний від 2010–10–26]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 56 с. : табл. – (Національний стандарт України).

- ДСТУ Б В.2.7-170:2008. Будівельні матеріали. Бетоны. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності. – [Чинний від 2009–07–08]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 27 с. : табл. – (Національний стандарт України).

- ДСТУ Б В.2.7-23-95. Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови. – [Чинний від 2007–07–17]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2007. – 72 с. : табл. – (Національний стандарт України).

- ДСТУ Б В.2.7-171:2008. Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови. – [Чинний від 2009–09–30]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 93 с. : табл. – (Національний стандарт України).

- ДСТУ Б.В.2.7-126:2011. Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови. – [Чинний від 2011–06–01]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 27 с. : табл. — (Національний стандарт України).

- Дьячкова О. Н. Системная оценка параметров технологий возведения жилых многоэтажных зданий: дисс. … канд. техн. наук: 05.23.08 / Дьячкова Ольга Николаевна. – СПб., 2009. – 147 с.

- Дюк В. Обработка данных на ПК в примерах / В. Дюк. – СПб.: Питер, 1997. – 240 с.

- Елисеева И. И. Общая теория статистики: Учебник / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 368 с.

- Єсипенко А. Д. Наукові основи забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель та споруд: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 05.23.08 "Технологія і організація промислового та цивільного будівництва" / Єсипенко Алла Дмитрівна. – Дніпропетровськ, 2007. – 40 с.

- Емельянова И. А. Процесс мокрого торкретирования при использовании эффекта воздушной смазки / И. А. Емельянова, Д. Ф. Гончаренко, А. Н. Баранов, А. А. Задорожный // Материалы междунар. научно-техн. конф. "Развитие строительных машин, механизации и автоматизации строительства и открытых горных работ". – М.: МГСУ. – 1996. – С. 108-111.

- Емельянова И.А. Кинетическая энергия потока строительной смеси при мокром торкретировании с учетом фракционного состава заполнителя / И. А. Емельянова, А. Н. Баранов, А. А. Задорожный // Научные труды регион. научно-техн. конф. "Проблемы создания новых машин и технологий". – Кременчуг, 1996. – С. 160-162.

- Завадскас Э. К. Многоцелевая селектоновация технологических решений строительного производства: дисс. … д-ра техн. наук: 05.23.08. / Завадскас Эдмундас-Казимерас Казимерович. – Вильнюс, 1986. – 433 с.

- Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния зданий. – М.: ГОСТ Р 53778-2010, 2011. – 60 с.

- Ивахнюк В. А. Строительство и проектирование подземных и заглубленных сооружений / В. А. Ивахнюк. М.: АСВ, 1999. – 298 с.

- Инновационные технологии и материалы в строительной индустрии / Алексеева Л. Л. Ангарская государственная техническая академия. – Ангарск: АГТА, 2010. – 104 с.

- Искрин В. С., Гидроизоляция ограждающих конструкций промышленных и гражданских сооружений. Справочное пособие / В. С. Искрин. – М.: Стройиздат, 1975. – 315 с.

- Іноваційні концептуальні та формально-аналітичні інструменти обгрунтування, підготовки та впровадження будівельних інвестиційних проектів: Монографія / [С.А. Ушацький, В.О. Поколенко, О.А. Тугай та ін.]; за ред. В.О. Поколенка. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 208 с.

- Інструкція щодо використання хімічних добавок до бетонів та розчинів загально-будівельного та транспортного призначення. – К.: Вид-во ТОВ «Швидкий рух», 2006. – 146 с.

- Капустин А. А. Теория спекл-интерферометрических измерений напряженно-деформированного состояния элементов натурных конструкций / А. А. Капустин // Физические основы голографии. – Л.: ЛИЯФ, 1979. – С. 137-159.

- Капустин А. А. Теория спекл-интерферометрических измерений напряженно-деформированного состояния элементов натурных конструкций/ А.А. Капустин // Физические основы голографии. – Л.: ЛИЯФ, 1979.  С. 137–159.

- Капустин А. А. Количественная оценка голографических интерферограмм с помощью спекл-интерферометрии в прочностных исследованиях / А. А. Капустин // Оптико-когерентные информационно-измерительные системы.  Харьков: ХАИ, 1977.  С. 149-154.

- Каржинерова Т. И. Повышение долговечности эксплуатации конструктивов подвальных частей жилых и общественных зданий / Матеріали міжнар. конф. «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель і споруд» / Науковий вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2003.  № 23.  С. 219-223.

- Каржинерова Т. І. Розробка організаційно-технологічних рішень ремонту та відновлення конструкцій підземних частин житлових та громадських будівель: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.08 "Технологія і організація промислового та цивільного будівництва" / Т. І. Каржинерова. – Харків, 2005. – 24 с.

- Картозия Б. А. Строительная геотехнология / Б. А. Картозия, А. В. Корчак, С. А. Мельникова. – М.: МГУ, 1998. – 37 с.

- Кесарийский А. Г. Особенности выбора электронных средств регистрации оптической информации для выполнения исследований с применением лазерных интерференционных методов / А. Г. Кесарийский // Проблемы оптической физики: материалы 6-й междунар. молодеж. науч. школы по оптике, лазерной физике и биофизике. – Саратов: Изд-во ГосУНЦ "Колледж", 2003. – С. 203-207.

- Кирнос В. М. Обоснование стоимости, продолжительности и трудоемкости строительства / В. М. Кирнос, О. Ю. Гупало, Т. В. Данилова // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ПГАСА, 1998. – Вып. 7. – С. 200-201.

- Ковалев Ю. А. Иммитационные модели и их применение в управлении строительством / Ю. А. Ковалев. – М.: Стройиздат, 1990. – 135 с.

- Козлов В. В. Гидроизоляция в современном строительстве / В. В. Козлов, А. Н. Чумаченко. – М: Изд-во АСВ, 2003. – 120 с.

- Коновалов П. А. Основания и фундаменты реконструируемых зданий / П. А. Коновалов.  Москва: Стройиздат, 1988. – 287 с.

- Коренюк А. Г. Защита строительных конструкций от агрессивных сред / А.Г.  Коренюк. – К.: Будівельник, 1979. – 96 с.

- Кравчуновська Т. С. Комплексна реконструкція житлової забудови: організаційно-технологічні аспекти: Монографія / Т. С. Кравчуновська. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2010. – 230 с.

- Кравчуновська Т. С. Розвиток наукових основ організаційно-технологічного проектування комплексної реконсрукції житлової забудови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 05.23.08 "Технологія і організація промислового та цивільного будівництва" / Кравчуновська Тетяна Сергіївна. – Дніпропетровськ, 2011. – 33 с.

- Кузнецов Ю. Д. Обеспечение долговечности железобетонных конструкций при реконструкции промышленных предприятий / Ю. Д. Кузнецов, И. Н. Заславский. – К.: Будівельник, 1985. – 112 с.

- Латышева Л. Ю. Как защититься от воды и сырости / Л. Ю. Латышева, С. В. Смирнов // Строительные материалы. – 2003. – № 8. – 80 с.

- Ливинский А. М. Индустриальные технологии и эффективные методы как основа отделоных работ в строительстве: автореф. дисс. на соискание учен. степени д-ра. техн. наук: спец: 05.23.08 / Ливинский Александр Михайлович. – Л.: ЛИСИ, 1990. – 37 с.

- Лівінський О. М. Опоряджувальні роботи: матеріали, технологія і організація робіт, засоби механізації: Монографія / О. М. Лівінський. – К.: "МП Леся", 2010. – 683 с.

- Ложка Ю. В. Гидроизоляция подземной части здания с применением полипропиленовой фибры / Ю. В. Ложка // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011.  № 63.  С. 265-270.

- Ложка Ю. В. Исследование гидроизоляционных свойств торкрет-покрытия подземной части зданий / Ю. В. Ложка // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2012.  № 65.  С. 167-174.

- Ложка Ю. В. Исследование гидроизоляционных свойств торкрет-покрытия подземной части зданий с использованием метода голографической интерферометрии / Ю. В. Ложка // Збірник наукових праць Полтавського нац. ун-ту ім. Ю. Кондратюка. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава, 2012. – Вип. 35. – С. 171-177.

- Ложка Ю. В. Оптимизация технологических процессов при устройстве гидроизоляции подземных частей зданий / Ю. В. Ложка // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011.  № 65.  С. 197-203.

- Луфски Г. Гидроизоляция строительных сооружений / Г. Луфски.  М.: Стройиздат, 1982. – 208 с.

- Маклакова Т. Г. Конструкции гражданских зданий / Т. Г. Маклакова, С. М. Нанасова. – М.: АСВ, 2000. – 280 с.

- Маклакова Т. Г. Проблемы становления высотного строительства в России / Т. Г. Маклакова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stroyka.spb.ru.

- Мальганов А. И. Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий / А. И. Мальганов, В. С. Плевков, А. И. Полищук. – Томск: Томский межотраслевой ЦНТИ, 1990. – 316 с.

- Математический аппарат и методы формирования оптимальных параметров управления процессом функционирования строительного предприятия: Монография / [В. И. Торкатюк, Л. Н. Шутенко, И. А. Дмитрук и др.]; под ред. В. И. Торкатюка. – Х.: ХНАГХ, 2007. – 824 с.

- Матюхин А. Н. Теплоизоляционные и гидроизоляционные работы / А. Н. Матюхин, Г. Т. Щепкина, В. А. Неелов. – 2-е изд., – М.: Высшая школа, 1991. – 287 с.

- Млодецький В. Р. Організаційно-технологічна та управлінська надійність функціональної системи будівельної організації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.23.08 / Млодецький Віктор Ростиславович. – Дніпропетровськ, 2005. – 39 с.

- Н 301-65. Указания по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений. [Действуют 1981–01–19]. – М.: Стройиздат 1981. – 51 с.

- Настанови з ремонту бетонних і залізобетонних конструкцій мостів, що експлуатуються / О. М. Пшінько, К. І. Солдатов, А. В. Краснюк та інші. – К.: Вид-во ТОВ «Швидкий рух», 2006. – 280 с.

- Олейник П. П. Организация и технология строительного производства (подготовительный период) / П. П. Олейник, С. П. Олейник. – М.: АСВ, 2006. – 240 с.

- Організація будівельного виробництва: ДБН А.3.1-5-2009. - [Чинний від 2012–01–01]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2012. – 61 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- Організація будівництва / [С. А. Ушацький, Ю. П. Шейко, Г. М. Тригер та ін.]; за ред. С. А. Ушацького. – К.: Кондор, 2007. – 521 с.

- Перкинс Ф. Железобетонные сооружения. Ремонт, гидроизоляция и защита. Пер. с англ. Швецовой А. В. / Под ред. Цитрона М. Ф. – М.: Стройиздат, 1980. – 256 с.

- Поколенко В. О. Крітеріальні та організаційні основи формування циклу будівельних інвестицй на інноваційних засадах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.23.08 "Технологія і організація промислового та цивільного будівництва" / Поколенко Вадим Олегович. – К., 2004. – 39 с.

- Покровский В. М. Гидроизоляционные работы / В. М. Покровский. – М.: Стройиздат, 1985. – 320 с.

- Поляков Е. В. Реконструкция и ремонт жилых зданий / Е. В. Поляков. – М.: Стройиздат, 1972. – 192 с.

- Попченко С. Н. Гидроизоляция сооружений и зданий / С. Н. Попченко. – Л.: Стройиздат, 1981. – 304 с.

- Прогнозы подтопления и расчёт дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях: Справочное пособие к СНиП 2.06.15-85 / А. Ж. Муфтахов, И. В. Коринченко, Н. М. Григорьева и др. – М.: Стройиздат, 1991. – 272 с.

- Прыкин Б. В. Основы управления. Производственно–строительные системы / Б. В. Прыкин, В. Г. Иш, Б. Ф. Ширшиков. – М.: Стройиздат, 1991. – 336 с.

- Пухонто Л. М. Долговечность железобетонных конструкций инженерных сооружений / Л. М. Пухонто – М.: АСВ, 2004. – 424 с.

- Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений. – М.: ОАО «ЦНИИпромзданий», 1996. – 92 с.

- Рекомендации по применению эффективных материалов и технологий на основе мелкозернистых бетонов при проектировании и устройстве гидроизоляции и усилении строительных конструкций. – М.: АО Промстройпроект, 2000. – 25 с.

- Ройтман А. Г. Надежность конструкций эксплуатируемых жилых зданий. – М.: Стройиздат, 1985. – 177 с.

- Руководство по применению торкрет-бетона (ТУ 5745–001–16216892–06). – М.: ОАО «ЦНИИС», 2006. – 10 с.

- Руководство по применению торкрет-бетона при возведении, ремонте и восстановлении строительных конструкций зданий и сооружений (Шифр М10.1/06) – М.: ОАО «ЦНИИпромзданий», 2007. – 31 с.

- Рыбьев И. А. Технология гидроизоляционных материалов И. А. Рыбьев, А. С. Владычин, Е. П. Казенинова Е.П. и др. – М.: Высш. шк., 1991. – 287 с.

- Савйовский В. В. Совершенствование организационно-технологических решений строительно-монтажных работ при реконструкции жилых и общественных зданий: дис. … канд. техн. наук: 05.23.08 / Савйовский Владимир Викторович. – Харьков, 1991. – 100 с.

- Савйовский В. В. Технология реконструкции / В. В. Савйовский – Х.: Основа, 1997. – 256 с.

- Савйовский В. В. Ремонт и реконструкция гражданских зданий / Савйовский В. В., Болотских О. Н.  Харьков: Изд. дом "Ватерпас", 1999.  356 с.

- Савйовский В. В. Устройство тепло-, гидроизоляции покрытия здания напыляемым пенополиуретаном / В. В. Савйовский, А. В. Палагута, А. В. Савйовский // Будівництво України, 2011. – № 5. – С. 16-18.

- Савйовський В. В. Методологічні принципи організаційно-технологічного проектування реконструкції цивільних будівель: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.23.08  / Савйовський Володимир Вікторович. – Харків, 2010. – 44 с.

- Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. В. Савицкая. – Минск: ООО "Новое знание", 2001. – 688 с.

- Сборник докладов всероссийской конференции «Реконструкция энергетики – 2009». – М.: «ИНТЕХЕКО», 2009. – 156 с.

- СВН 109-79. Инструкция по проектированию и устройству гидроизоляции тоннелей. – М.: Стройиздат, 2000. – 45 с.

- Системотехника строительства: Энциклопедичекий словарь / Под ред. А. А. Гусакова. – М.: Фонд "Новое тысячелетие", 1999. – 304 с.

- Склад та зміст проектної документації на будівництво: ДБН А.2.2-3-2012. [Чинний від 2012–07–12]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України 2012. – 32 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- Смородинов М. И. Основания и фундаменты. – М.: Стройиздат. – 1976. – 279 с.

- СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. – М.: Стройиздат. – 1986. – 79 с.

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. – М.: Стройиздат, 1986. – 28 с.

- Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений: сб. научн. трудов. – Донецк: «Норд – Пресс», 2006.  Вып. 12. – 135 с.

- Сергеева Н. Д. Организационно-технологическое моделирование процессов производства земляных работ / под ред. Матвеева А. В. – Брянск. – 1997. – 205 с.

- Современное высотное строительство: Монография / [Айрапетов А. Б., Абрамов А. М., Айрумян Э. Л.]; под ред. Н. М. Щукиной. – М.: ГУП "ИТЦ Москомархитектуры", 2007. – 440 с.

- Современные проблемы строительства / Ежегодный научно-технический сборник. – Донецк: Донецкий ПромстройНИИпроект, 2006. – 334 с.

- Соколов В. К. Модернизация жилых зданий / В. К. Соколов. – М.: Стройиздат, 1968. – 240 с.

- Соколов В. К. Реконструкция жилых зданий / В. К. Соколов. – М.: Наука, 1989. – 248 с.

- Соломанов В. И. Химическое сопротивление композиционных строительных материалов / В. И. Соломанов, В. П. Селяев. – М. –  Стройиздат, 1987. – 235 с.

- Спектор М. Д. Выбор оптимальных вариантов организации и технологии строительства / М. Д. Спектор. – М.: Стройиздат, 1980. – 159 с.

- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные отделочные покрытия. – М.: Стройиздат, 1988. – 69 с.

- Стрижельчик Г. Г. Подтопление в населенных пунктах Харьковской области / Г. Г. Стрижельчик, Ю. П. Соколов, И. А. Гольфельд и др. – Х.: Харьков, 2003. – 159 с.

- Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: Збірник наукових праць. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 331 с.

- Тарасов В. Л. Высокоэффективная гидроизоляция подземных сооружений с применением бентонитовых материалов / В. Л. Тарасов, А. П. Баглай, Ю. Т. Копытин // Современные проблемы в строительства. – Донецк: Донецкий ПромстройНИИпроект, 2006, № 4(9).  С. 277-280.

- Теличенко В. И. Технология возведения зданий и сооружений: Учеб. для строит. вузов / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. – М.: Высш. шк., 2006. – 446 с.

- Тетиор А. Н. Проектирование и строительство подземных зданий и сооружений / А. Н. Тетиор, В. Ф. Логинов. – К.: Будівельник, 1989. – 169 с.

- Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. ТР 182-08. – М.: НИИМосстрой, 2008. – 20 с.

- Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008. – 20 с.

- Технические условия. Волокно армирующее полипропиленовое ВАП (Фибра). ТУ У 24.7-32781078-001:2006.  36 с.

- Троздов В. Т. Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений / Гроздов В. Т. – СПб.: Центр качества строительства, 1998. – 142 с.

- Технология и повышение долговечности железобетонных конструкций. Под ред. Б. А. Крылова. – М.: Издательство литературы по строительству, 1972. – 234 с.

- Технологія будівельного виробництва: Підруч. / [В. К. Черненко, М. Г. Ярмоленко, Г. М. Батура та ін.]; за ред. В. К. Черненка, М. Г. Ярмоленка. – К.: Вища школа, 2002. – 430 с.

- Торкатюк В. И. Принципы формирования и функционирования организационно-технологических систем обеспечения надежности возведения многоэтажных каркасных зданий (объектов): дисс. … доктора техн. наук: 05.23.08 / Торкатюк Владимир Иванович. – М., 1987. – 409 с.

- Торкатюк В. И. Прогрессивная организация и технология возведения многоэтажных зданий / В. И. Торкатюк, В. И. Косенко, В. И. Ковалев, И. В. Волченок. – М.: ЦНИИинформации, 1983. – 412 с.

- Торкатюк В. И. Строительство многоэтажных каркасных зданий / В. И. Торкатюк, С. Н. Соколовский, Л. Н. Покрасенко. – М.: Стройиздат, 1989. – 368 с.

- Трофимчук О. М. Регіональне підтоплення міст та селищ України як фактор її національної безпеки / О. М. Трофимчук, Є. О. Яковлев, Н. Б. Закорчевна, Е. Госк // Екологія довкілля та безпека життедіяльності. – 2003. – № 6. – С. 12-23.

- Тугай О. А. Система адаптації організації будівництва до євростандартів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.23.08  / Тугай Олексій Анатолійович. – Харків, 2008. – 33 с.

- Тян Р. Б. Организация производства / Р. Б. Тян, Н. М. Чернышук. – Днепропетровск: Наука і освіта, 1999. – 264 с.

- Фадеев А. Б. Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений /  А. Б. Фадеев. – СПб.: Гос. архит.-строит. ун-т., 2007. – 53 с.

- Фибра легкая и прочная. Спецвыпуск «Будівельного журналу», 2010. – 50 с.

- Черненко В. К. Технологія будівельного виробництва: Підручник. За ред. В. К. Черненка, М. Г. Ярмоленка. – К.: Вища школа, 2002. – 430 с.

- Хильмер К. Повреждения подземных конструкций / Пер. с нем. Марков А. И. – Запорожье: ООО «ИПО «Запоріжжя», ООО «Настрой», – 2009. – 408 с.

- Цай Т. Н. Организация, экономика и управление строительством / Т. Н. Цай, Л. А. Лаврецкий. – М.: Стройиздат, 1984. – 366 с.

- Чистяков В. В. Покрівельні і гідроізоляційні матеріали / В. В. Чистяков. – К.: КНУБА, 2007. – 60 с.

- Шаленный В. Т. Организационно-технологические основы формирования энергосбережения на определяющих этапах жизненного цикла гражданских зданий: дисс. … доктора техн. наук: 05.23.08 / Шаленный Василий Тимофеевич. – Днепропетровск, 2004. – 406 с.

- Швецов Г. И. Основания и фундаменты. Справочник / Г. И. Швецов. – М.: Высшая школа, 1991. – 381 с.

- Шепелев И. Г. Математические методы и модели управления в строительстве / И. Г. Шепелев. – М.: Высшая школа, 1980. – 213 с.

- Шилин А. А. Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений / А. А. Шилин // Технология строительства. – 2000. – № 3. – С. 14-16.

- Шилин А. А. Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений при строительстве и ремонте / А. А. Шилин, М. В. Зайцев, И. А. Золотарев, О. Б. Ляпидевская. – Тверь: Русская торговая марка, 2003. – 250 с.

- Шилин А. А. Гидроизоляционные работы при ремонте монолитной прессбетонной обделки Нижегородского метрополитена / А. А. Шилин, В. В. Каверин, В. А. Слободской. // Подземное пространство мира. – 1997. – № 3. – 215 с.

- Шилин А. А. Ремонт и реконструкция подземных сооружений / А. А. Шилин. – М.: МГИ, 1987. – 146 с.

- Шнейдерова В. В. Трещиностойкость лакокрасочных защитных покрытий на бетоне / В. В. Шнейдерова, В. М. Медведев, Г. С. Мигаева // Бетон и железобетон. – 1975. – № 3. – С. 24-27.

- Шорохов Н. В. Водоотталкивающие покрытия в строительстве / Н. В. Шорохов. – Рига: Издательство академии наук Латвийской ССР, 1963. – 189 с.

- Штоль Т. М. Технология возведения подземной части зданий и сооружений / Т. М. Штоль. – М.: Стройиздат, 1990. – 288 с.

- Шумаков И. В. Интенсификация возведения подземной части монолитно-каркасных зданий / И. В. Шумаков, Ю. В. Ложка // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2008.  № 49.  С. 281-285.

- Шумаков И. В. Особенности выбора конструктивных и технологических решений при возведении подземной части многоэтажных каркасно-монолитных зданий / И. В. Шумаков, Ю. В. Ложка // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2008. – № 50.  С. 35-39.

- Alekseev S. N., Ivanov F. M. Durabiliti of reinforced concrete in aggressive media. A. A. BALKEMA PUBLISHERS, 1993. – 394 p.

- Poukhonto L. M. Durability of Concrete Structures and Constructions – Silos, Bunkers, Woter Towers, Retaining Walls. (Transleted from Russian) A. A. Balkema Publishers. 2003. – 408 p.

- Mehta R. K. Concrete technology at the crossroad. Problems and oppurtunsties/. ACI, SP. – 144, 1994, Р. 1-30.

- Stephan Bernhard & Tyge Clemmensen Reinstating Concrete Structures with Vandex System Products // Материалы международной конференции "Долговечность и защита конструкций от коррозии. Строительство, реконструкция". – МКДЗК, 1999.  С. 25-32.

- Richard L. Urban construction project management / L. Richard, J. Eschemuller. – N.Y.: McGraw–Hill, 2008. – 480 p.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

На основе выполненных исследований, изложенных в диссертации, сформулированы и обоснованы научные предложения, совокупность которых можно квалифицировать как теоретическое обобщение и новое решение актуальной научно-прикладной задачи повышения эффективности организации и технологии процессов гидроизоляции подземных частей зданий путем усовершенствования метода торкрет-гидроизоляции.

- Анализ украинского и зарубежного опыта конструктивных и организационно-технологических решений гидроизоляции подземных частей зданий выявил стойкую тенденцию повышения сложности проектных и производственных решений, необходимость совершенствования организационно-технологического обоснования в проблемном поле создания и функционирования надежных гидроизоляционных систем.

- Выявлена система определяющих дестабилизирующих факторов, отображающих специфические особенности гидроизоляции подземных частей зданий и влияющих на долговечность эксплуатации гидроизоляционного покрытия: высота изолируемой поверхности, стесненность площадки при устройстве изоляции, толщина наносимого торкрета и влажность грунта обратной засыпки.

- Установлены зависимости долговечности нанесенной торкрет-гидроизоляции от выявленных дестабилизирующих факторов. Оценка установленных зависимостей по критерию Фишера, а также апробация в проектных и производственных организациях подтвердила их адекватность реальному процессу гидроизоляции торкретированием.

- Разработаны организационно-технологические решения, повышающие долговечность гидроизоляции подземных частей зданий и снижающие материальные и трудовые затраты, основанные на применении дисперсного армирования торкрета полипропиленовой фиброй и гидроизолирующей и многофункциональной добавок «Адинол-ДМ» и «Адипласт».

- Разработана методика эксперимента и проведены экспериментальные исследования  предложенных методов торкрет-гидроизоляции на основе применения принципов лазерной интерферометрии. Методика может быть использована с целью исследования показателей долговечности применения различных типов торкрет-гидроизоляции.

- Предложена методика прогнозирования долговечности устройства гидроизоляции подземной части зданий с учетом влияния исследованных дестабилизирующих факторов. Получены зависимости взаимовлияния доминирующих факторов на показатель долговечности.

- Внедрение полученных научных результатов в деятельность проектных и производственных организаций позволило получить экономический эффект в размере 64,4 тыс. грн.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Азимов Ф. И. Торкретные работы / Ф. И. Азимов // – М.: Стройиздат, 1979. – 71 с.

- Алексеев С. Н. Долговечность железобетона в агрессивных средах / Алексеев С. Н., Иванов Ф. М., Модры С., Шиссель Л.  – М.: Стройиздат, 1990. – 320 с.

- Анализ причин аварий и повреждений строительных конструкций / Под. ред. Шишкина А. А. // – М.: ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, 1973. – 287 с.

- Арендарский Е. Долговечность жилых зданий: пер. с польск. М. В. Предтеченского; под ред. С. С. Кармилова. – М.: Стройиздат, 1983. – 225 с.

- Афанасьев В. А. Поточная организация строительства / В. А. Афанасьев. – Л.: Стройиздат, 1990. – 302 с.

- Афанасьев В. А. Проектирование организации строительства, организации и производства работ / В. А. Афанасьев, А. В. Афанасьев. – Л.: ЛИСИ, 1988. – 96 с.

- Бабакин В. И. Защита строительных конструкций от коррозии, старения и износа / В. И. Бабакин. – Х.: Вища шк., 1989. – 168 с.

- Бабакин В. И. Переустройство жилищного фонда / В. И. Бабакин. – М.: Стройиздат, 1983. – 255 с.

- Бабиченко В. Я. Производство гидроизоляционных работ / В. Я. Бабиченко, Ю. Н. Зенченко, А. Ф. Бабешко // Будівельник. – К.: 1987. – 263 с.

- Бабушкин В. И. Анализ свойств гидроизоляции проникающего действия с использованием портландцемента с добавками шлака / В. И. Бабушкин, Т. А. Костюк, Е. В. Кондращенко // Вестник национального технического университета «ХПИ». – Х.: НТУ «ХПИ», 2007. – Вып. 9. – С. 3–7.

- Бадеян Г. В. Технологические основы возведения монолитных железобетонных каркасов в высотном жилищном строительстве: дисс.… д-ра техн. наук: 05.23.08 / Г. В. Бадеян. – К., 2000. – 409 с.

- Баев А. К. Исследование прочности характеристик сборного режущего инструмента голографическими методами / А. К. Баев, В. Е. Борцов, А. А. Капустин, В. П. Скорописцев // Прикладные вопросы голографии.  Л.: ЛИЯФ, 1982.  С. 221-232.

- Баженов Ю. М. Технология бетона / Ю. М. Баженов. – М.: АСВ,  2002. – 500 с.

- Баклашов И. В. Механика подземных сооружений и конструкций крепей / И. В. Баклашов, Б. А. Картозия.  М.: Недра, 1992. – 415 с.

- Балашевич В. А. Экономическо-математическое моделирование производственных систем / В. А. Балашевич, А. М. Андронов // Минск: Універсітецьке, 1995. – 241 с.

- Барашиков А. Я. Технічна єксплуатація будівель і міських територій: Підручник / А. Я. Барашиков, В. О. Гоілко, О. М. Малишев. – К.: Вища школа, 2000. – 112 с.

- Беринский И. И. Вычислительная техника и проектирование технологии и организации строительства / И. И. Беринский, В. П. Николаев – Львов: Высшая школа, 1994. – 251 с.

- Бешелев С. Д. Математико-статические методы экспертных оценок / С. Д. Бешелев, Ф. Г. Гуревич. – М.: Статистика, 1980. – 163 с.

- Бовин Г. П. Возведение водонепроницаемых сооружений из бетона и железобетона / Г. П. Бовин. – М.: Стройиздат, 1969. – 182 с.

- Бойко В. В. Гидроизоляция подземных сооружений полимерными материалами / В. В. Бойко, Р. Л. Маилян. – К.: Будівельник, 1989. – 144 с.

- Борцов В. Е. Точностные характеристики методов спекл-голографической интерферометрии и их метрологическая аттестация / В. Е. Борцов, А. А. Капустин, Г. И. Костюк // Применение методов и средств голографии. – Л.: ЛИЯФ, 1989. – С. 108-122.

- Борцов В. Е. Измерение компонент деформаций при исследовании прочности сборного режущего инструмента / В. Е. Борцов, А. А. Капустин, В. П. Скорописцев // Контактные процессы при больших пластических деформациях.  Х.: ХАИ, 1982.  С. 6-16.

- Борисов Г. В. Производство гидроизоляционных работ / Г. В. Борисов // Справочное пособие. – Л.: Стройиздат, 1987. – 160 с.

- Брукс Г. Торкрет-бетон, торкрет-цемент, торкрет-штукатурка / Г. Брукс, Р. Линдер, Г. Руфферт; пер. с нем. М. В. Алешечкиной, З. А. Липкинда; под ред. Л. А. Феднера. – М.: Стройиздат, 1985. – 205 с.

- Будинкі і споруди. Проектування висотних житлових і громадських будинків: ДБН В.2.2–24:2009. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 103 с.

- Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки: ДБН В.1.2–12–2008. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 34 с.

- Булгаков С. Н. Кадастр потребительских свойств жилища / С. Н. Булгаков // Промышленое и гражданское строительство. – 2008. – № 3.  С. 20-22 .

- Булгаков С. Н. Технологические инновации в инвестиционно-строительном комплексе / С. Н. Булгаков. – М.: РАСН, 1998. – 547 с.

- Гончаренко Д. Ф. Методы формирования инженерной подготовки реконструкции промышленных предприятий: дисс. … д-ра техн. наук: 05.23.08 / Гончаренко Дмитрий Федорович. – К., 1991. – 495 с.

- Гончаренко Д. Ф. Эксплуатация, ремонт и восстановление сетей водоотведения: Монография / Д. Ф. Гончаренко. – Харьков: Консум, 2008. – 399 с.

- ГОСТ 310.3-76*. Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема. – Взамен ГОСТ 310-60; введ. 01.01.78. – М.: Изд-во стандартов, 1978. – 8 с.

- ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний. – Взамен ГОСТ 5802-78; введ. 01.07.86. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 19 с.

- Гусаков А. А. Системотехника в строительстве / А. А. Гусаков. – М.: Стройиздат, 1993. – 439 с.

- Данилова Т. В. Обоснование целесообразности реконструкции жилых зданий на прединвестиционной стадии управления проектами: дисс. … канд. техн. наук: 05.13.22 / Данилова Татьяна Валентиновна. – Днепропетровск, 2001. – 190 с.

- ДБН А.3.1-5-2009. Організація будівельного виробництва. – [Чинний від 2012–01–01]. – Офіц. вид. – К.: – Мінрегіонбуд України, 2011. – 64 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- ДБН Д.2.2-13-99. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии. – [Чинний від 2000–01–01]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2000. – 60 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. – [Чинний від 2006–09–09]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2006. – 68 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. Затверджені наказом Міністерства охорони здоровя України від 19 червня 1996 р. № 173. – Київ,1996. – 72 с.

- Дикман Л. Г. Организация строительного производства / Л. Г. Дикман. – М.: АСВ, 2006. – 376 с.

- Долговечность строительных конструкций. Теория и практика защиты от коррозии. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2002. – 376 с.

- ДСТУ Б В.2.6-145:2010. Захист бетонних і залізобетонних конструкцій від корозії. – [Чинний від 2010–10–26]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 56 с. : табл. – (Національний стандарт України).

- ДСТУ Б В.2.7-170:2008. Будівельні матеріали. Бетоны. Методи визначення середньої густини, вологості, водопоглинання, пористості і водонепроникності. – [Чинний від 2009–07–08]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 27 с. : табл. – (Національний стандарт України).

- ДСТУ Б В.2.7-23-95. Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови. – [Чинний від 2007–07–17]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2007. – 72 с. : табл. – (Національний стандарт України).

- ДСТУ Б В.2.7-171:2008. Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Загальні технічні умови. – [Чинний від 2009–09–30]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2010. – 93 с. : табл. – (Національний стандарт України).

- ДСТУ Б.В.2.7-126:2011. Будівельні матеріали. Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови. – [Чинний від 2011–06–01]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 27 с. : табл. — (Національний стандарт України).

- Дьячкова О. Н. Системная оценка параметров технологий возведения жилых многоэтажных зданий: дисс. … канд. техн. наук: 05.23.08 / Дьячкова Ольга Николаевна. – СПб., 2009. – 147 с.

- Дюк В. Обработка данных на ПК в примерах / В. Дюк. – СПб.: Питер, 1997. – 240 с.

- Елисеева И. И. Общая теория статистики: Учебник / И. И. Елисеева, М. М. Юзбашев. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 368 с.

- Єсипенко А. Д. Наукові основи забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель та споруд: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 05.23.08 "Технологія і організація промислового та цивільного будівництва" / Єсипенко Алла Дмитрівна. – Дніпропетровськ, 2007. – 40 с.

- Емельянова И. А. Процесс мокрого торкретирования при использовании эффекта воздушной смазки / И. А. Емельянова, Д. Ф. Гончаренко, А. Н. Баранов, А. А. Задорожный // Материалы междунар. научно-техн. конф. "Развитие строительных машин, механизации и автоматизации строительства и открытых горных работ". – М.: МГСУ. – 1996. – С. 108-111.

- Емельянова И.А. Кинетическая энергия потока строительной смеси при мокром торкретировании с учетом фракционного состава заполнителя / И. А. Емельянова, А. Н. Баранов, А. А. Задорожный // Научные труды регион. научно-техн. конф. "Проблемы создания новых машин и технологий". – Кременчуг, 1996. – С. 160-162.

- Завадскас Э. К. Многоцелевая селектоновация технологических решений строительного производства: дисс. … д-ра техн. наук: 05.23.08. / Завадскас Эдмундас-Казимерас Казимерович. – Вильнюс, 1986. – 433 с.

- Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния зданий. – М.: ГОСТ Р 53778-2010, 2011. – 60 с.

- Ивахнюк В. А. Строительство и проектирование подземных и заглубленных сооружений / В. А. Ивахнюк. М.: АСВ, 1999. – 298 с.

- Инновационные технологии и материалы в строительной индустрии / Алексеева Л. Л. Ангарская государственная техническая академия. – Ангарск: АГТА, 2010. – 104 с.

- Искрин В. С., Гидроизоляция ограждающих конструкций промышленных и гражданских сооружений. Справочное пособие / В. С. Искрин. – М.: Стройиздат, 1975. – 315 с.

- Іноваційні концептуальні та формально-аналітичні інструменти обгрунтування, підготовки та впровадження будівельних інвестиційних проектів: Монографія / [С.А. Ушацький, В.О. Поколенко, О.А. Тугай та ін.]; за ред. В.О. Поколенка. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 208 с.

- Інструкція щодо використання хімічних добавок до бетонів та розчинів загально-будівельного та транспортного призначення. – К.: Вид-во ТОВ «Швидкий рух», 2006. – 146 с.

- Капустин А. А. Теория спекл-интерферометрических измерений напряженно-деформированного состояния элементов натурных конструкций / А. А. Капустин // Физические основы голографии. – Л.: ЛИЯФ, 1979. – С. 137-159.

- Капустин А. А. Теория спекл-интерферометрических измерений напряженно-деформированного состояния элементов натурных конструкций/ А.А. Капустин // Физические основы голографии. – Л.: ЛИЯФ, 1979.  С. 137–159.

- Капустин А. А. Количественная оценка голографических интерферограмм с помощью спекл-интерферометрии в прочностных исследованиях / А. А. Капустин // Оптико-когерентные информационно-измерительные системы.  Харьков: ХАИ, 1977.  С. 149-154.

- Каржинерова Т. И. Повышение долговечности эксплуатации конструктивов подвальных частей жилых и общественных зданий / Матеріали міжнар. конф. «Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель і споруд» / Науковий вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2003.  № 23.  С. 219-223.

- Каржинерова Т. І. Розробка організаційно-технологічних рішень ремонту та відновлення конструкцій підземних частин житлових та громадських будівель: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.08 "Технологія і організація промислового та цивільного будівництва" / Т. І. Каржинерова. – Харків, 2005. – 24 с.

- Картозия Б. А. Строительная геотехнология / Б. А. Картозия, А. В. Корчак, С. А. Мельникова. – М.: МГУ, 1998. – 37 с.

- Кесарийский А. Г. Особенности выбора электронных средств регистрации оптической информации для выполнения исследований с применением лазерных интерференционных методов / А. Г. Кесарийский // Проблемы оптической физики: материалы 6-й междунар. молодеж. науч. школы по оптике, лазерной физике и биофизике. – Саратов: Изд-во ГосУНЦ "Колледж", 2003. – С. 203-207.

- Кирнос В. М. Обоснование стоимости, продолжительности и трудоемкости строительства / В. М. Кирнос, О. Ю. Гупало, Т. В. Данилова // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ПГАСА, 1998. – Вып. 7. – С. 200-201.

- Ковалев Ю. А. Иммитационные модели и их применение в управлении строительством / Ю. А. Ковалев. – М.: Стройиздат, 1990. – 135 с.

- Козлов В. В. Гидроизоляция в современном строительстве / В. В. Козлов, А. Н. Чумаченко. – М: Изд-во АСВ, 2003. – 120 с.

- Коновалов П. А. Основания и фундаменты реконструируемых зданий / П. А. Коновалов.  Москва: Стройиздат, 1988. – 287 с.

- Коренюк А. Г. Защита строительных конструкций от агрессивных сред / А.Г.  Коренюк. – К.: Будівельник, 1979. – 96 с.

- Кравчуновська Т. С. Комплексна реконструкція житлової забудови: організаційно-технологічні аспекти: Монографія / Т. С. Кравчуновська. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2010. – 230 с.

- Кравчуновська Т. С. Розвиток наукових основ організаційно-технологічного проектування комплексної реконсрукції житлової забудови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 05.23.08 "Технологія і організація промислового та цивільного будівництва" / Кравчуновська Тетяна Сергіївна. – Дніпропетровськ, 2011. – 33 с.

- Кузнецов Ю. Д. Обеспечение долговечности железобетонных конструкций при реконструкции промышленных предприятий / Ю. Д. Кузнецов, И. Н. Заславский. – К.: Будівельник, 1985. – 112 с.

- Латышева Л. Ю. Как защититься от воды и сырости / Л. Ю. Латышева, С. В. Смирнов // Строительные материалы. – 2003. – № 8. – 80 с.

- Ливинский А. М. Индустриальные технологии и эффективные методы как основа отделоных работ в строительстве: автореф. дисс. на соискание учен. степени д-ра. техн. наук: спец: 05.23.08 / Ливинский Александр Михайлович. – Л.: ЛИСИ, 1990. – 37 с.

- Лівінський О. М. Опоряджувальні роботи: матеріали, технологія і організація робіт, засоби механізації: Монографія / О. М. Лівінський. – К.: "МП Леся", 2010. – 683 с.

- Ложка Ю. В. Гидроизоляция подземной части здания с применением полипропиленовой фибры / Ю. В. Ложка // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011.  № 63.  С. 265-270.

- Ложка Ю. В. Исследование гидроизоляционных свойств торкрет-покрытия подземной части зданий / Ю. В. Ложка // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2012.  № 65.  С. 167-174.

- Ложка Ю. В. Исследование гидроизоляционных свойств торкрет-покрытия подземной части зданий с использованием метода голографической интерферометрии / Ю. В. Ложка // Збірник наукових праць Полтавського нац. ун-ту ім. Ю. Кондратюка. Серія: галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава, 2012. – Вип. 35. – С. 171-177.

- Ложка Ю. В. Оптимизация технологических процессов при устройстве гидроизоляции подземных частей зданий / Ю. В. Ложка // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2011.  № 65.  С. 197-203.

- Луфски Г. Гидроизоляция строительных сооружений / Г. Луфски.  М.: Стройиздат, 1982. – 208 с.

- Маклакова Т. Г. Конструкции гражданских зданий / Т. Г. Маклакова, С. М. Нанасова. – М.: АСВ, 2000. – 280 с.

- Маклакова Т. Г. Проблемы становления высотного строительства в России / Т. Г. Маклакова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.stroyka.spb.ru.

- Мальганов А. И. Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий / А. И. Мальганов, В. С. Плевков, А. И. Полищук. – Томск: Томский межотраслевой ЦНТИ, 1990. – 316 с.

- Математический аппарат и методы формирования оптимальных параметров управления процессом функционирования строительного предприятия: Монография / [В. И. Торкатюк, Л. Н. Шутенко, И. А. Дмитрук и др.]; под ред. В. И. Торкатюка. – Х.: ХНАГХ, 2007. – 824 с.

- Матюхин А. Н. Теплоизоляционные и гидроизоляционные работы / А. Н. Матюхин, Г. Т. Щепкина, В. А. Неелов. – 2-е изд., – М.: Высшая школа, 1991. – 287 с.

- Млодецький В. Р. Організаційно-технологічна та управлінська надійність функціональної системи будівельної організації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.23.08 / Млодецький Віктор Ростиславович. – Дніпропетровськ, 2005. – 39 с.

- Н 301-65. Указания по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений. [Действуют 1981–01–19]. – М.: Стройиздат 1981. – 51 с.

- Настанови з ремонту бетонних і залізобетонних конструкцій мостів, що експлуатуються / О. М. Пшінько, К. І. Солдатов, А. В. Краснюк та інші. – К.: Вид-во ТОВ «Швидкий рух», 2006. – 280 с.

- Олейник П. П. Организация и технология строительного производства (подготовительный период) / П. П. Олейник, С. П. Олейник. – М.: АСВ, 2006. – 240 с.

- Організація будівельного виробництва: ДБН А.3.1-5-2009. - [Чинний від 2012–01–01]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України, 2012. – 61 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- Організація будівництва / [С. А. Ушацький, Ю. П. Шейко, Г. М. Тригер та ін.]; за ред. С. А. Ушацького. – К.: Кондор, 2007. – 521 с.

- Перкинс Ф. Железобетонные сооружения. Ремонт, гидроизоляция и защита. Пер. с англ. Швецовой А. В. / Под ред. Цитрона М. Ф. – М.: Стройиздат, 1980. – 256 с.

- Поколенко В. О. Крітеріальні та організаційні основи формування циклу будівельних інвестицй на інноваційних засадах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.23.08 "Технологія і організація промислового та цивільного будівництва" / Поколенко Вадим Олегович. – К., 2004. – 39 с.

- Покровский В. М. Гидроизоляционные работы / В. М. Покровский. – М.: Стройиздат, 1985. – 320 с.

- Поляков Е. В. Реконструкция и ремонт жилых зданий / Е. В. Поляков. – М.: Стройиздат, 1972. – 192 с.

- Попченко С. Н. Гидроизоляция сооружений и зданий / С. Н. Попченко. – Л.: Стройиздат, 1981. – 304 с.

- Прогнозы подтопления и расчёт дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях: Справочное пособие к СНиП 2.06.15-85 / А. Ж. Муфтахов, И. В. Коринченко, Н. М. Григорьева и др. – М.: Стройиздат, 1991. – 272 с.

- Прыкин Б. В. Основы управления. Производственно–строительные системы / Б. В. Прыкин, В. Г. Иш, Б. Ф. Ширшиков. – М.: Стройиздат, 1991. – 336 с.

- Пухонто Л. М. Долговечность железобетонных конструкций инженерных сооружений / Л. М. Пухонто – М.: АСВ, 2004. – 424 с.

- Рекомендации по проектированию гидроизоляции подземных частей зданий и сооружений. – М.: ОАО «ЦНИИпромзданий», 1996. – 92 с.

- Рекомендации по применению эффективных материалов и технологий на основе мелкозернистых бетонов при проектировании и устройстве гидроизоляции и усилении строительных конструкций. – М.: АО Промстройпроект, 2000. – 25 с.

- Ройтман А. Г. Надежность конструкций эксплуатируемых жилых зданий. – М.: Стройиздат, 1985. – 177 с.

- Руководство по применению торкрет-бетона (ТУ 5745–001–16216892–06). – М.: ОАО «ЦНИИС», 2006. – 10 с.

- Руководство по применению торкрет-бетона при возведении, ремонте и восстановлении строительных конструкций зданий и сооружений (Шифр М10.1/06) – М.: ОАО «ЦНИИпромзданий», 2007. – 31 с.

- Рыбьев И. А. Технология гидроизоляционных материалов И. А. Рыбьев, А. С. Владычин, Е. П. Казенинова Е.П. и др. – М.: Высш. шк., 1991. – 287 с.

- Савйовский В. В. Совершенствование организационно-технологических решений строительно-монтажных работ при реконструкции жилых и общественных зданий: дис. … канд. техн. наук: 05.23.08 / Савйовский Владимир Викторович. – Харьков, 1991. – 100 с.

- Савйовский В. В. Технология реконструкции / В. В. Савйовский – Х.: Основа, 1997. – 256 с.

- Савйовский В. В. Ремонт и реконструкция гражданских зданий / Савйовский В. В., Болотских О. Н.  Харьков: Изд. дом "Ватерпас", 1999.  356 с.

- Савйовский В. В. Устройство тепло-, гидроизоляции покрытия здания напыляемым пенополиуретаном / В. В. Савйовский, А. В. Палагута, А. В. Савйовский // Будівництво України, 2011. – № 5. – С. 16-18.

- Савйовський В. В. Методологічні принципи організаційно-технологічного проектування реконструкції цивільних будівель: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.23.08  / Савйовський Володимир Вікторович. – Харків, 2010. – 44 с.

- Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г. В. Савицкая. – Минск: ООО "Новое знание", 2001. – 688 с.

- Сборник докладов всероссийской конференции «Реконструкция энергетики – 2009». – М.: «ИНТЕХЕКО», 2009. – 156 с.

- СВН 109-79. Инструкция по проектированию и устройству гидроизоляции тоннелей. – М.: Стройиздат, 2000. – 45 с.

- Системотехника строительства: Энциклопедичекий словарь / Под ред. А. А. Гусакова. – М.: Фонд "Новое тысячелетие", 1999. – 304 с.

- Склад та зміст проектної документації на будівництво: ДБН А.2.2-3-2012. [Чинний від 2012–07–12]. – Офіц. вид. – К.: Мінрегіонбуд України 2012. – 32 с. : табл. – (Державний стандарт України).

- Смородинов М. И. Основания и фундаменты. – М.: Стройиздат. – 1976. – 279 с.

- СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. – М.: Стройиздат. – 1986. – 79 с.

- СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления. – М.: Стройиздат, 1986. – 28 с.

- Совершенствование технологии строительства шахт и подземных сооружений: сб. научн. трудов. – Донецк: «Норд – Пресс», 2006.  Вып. 12. – 135 с.

- Сергеева Н. Д. Организационно-технологическое моделирование процессов производства земляных работ / под ред. Матвеева А. В. – Брянск. – 1997. – 205 с.

- Современное высотное строительство: Монография / [Айрапетов А. Б., Абрамов А. М., Айрумян Э. Л.]; под ред. Н. М. Щукиной. – М.: ГУП "ИТЦ Москомархитектуры", 2007. – 440 с.

- Современные проблемы строительства / Ежегодный научно-технический сборник. – Донецк: Донецкий ПромстройНИИпроект, 2006. – 334 с.

- Соколов В. К. Модернизация жилых зданий / В. К. Соколов. – М.: Стройиздат, 1968. – 240 с.

- Соколов В. К. Реконструкция жилых зданий / В. К. Соколов. – М.: Наука, 1989. – 248 с.

- Соломанов В. И. Химическое сопротивление композиционных строительных материалов / В. И. Соломанов, В. П. Селяев. – М. –  Стройиздат, 1987. – 235 с.

- Спектор М. Д. Выбор оптимальных вариантов организации и технологии строительства / М. Д. Спектор. – М.: Стройиздат, 1980. – 159 с.

- СНиП 3.04.01-87. Изоляционные отделочные покрытия. – М.: Стройиздат, 1988. – 69 с.

- Стрижельчик Г. Г. Подтопление в населенных пунктах Харьковской области / Г. Г. Стрижельчик, Ю. П. Соколов, И. А. Гольфельд и др. – Х.: Харьков, 2003. – 159 с.

- Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві: Збірник наукових праць. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 331 с.

- Тарасов В. Л. Высокоэффективная гидроизоляция подземных сооружений с применением бентонитовых материалов / В. Л. Тарасов, А. П. Баглай, Ю. Т. Копытин // Современные проблемы в строительства. – Донецк: Донецкий ПромстройНИИпроект, 2006, № 4(9).  С. 277-280.

- Теличенко В. И. Технология возведения зданий и сооружений: Учеб. для строит. вузов / В. И. Теличенко, О. М. Терентьев, А. А. Лапидус. – М.: Высш. шк., 2006. – 446 с.

- Тетиор А. Н. Проектирование и строительство подземных зданий и сооружений / А. Н. Тетиор, В. Ф. Логинов. – К.: Будівельник, 1989. – 169 с.

- Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. ТР 182-08. – М.: НИИМосстрой, 2008. – 20 с.

- Технические рекомендации по научно-техническому сопровождению и мониторингу строительства большепролетных, высотных и других уникальных зданий и сооружений. – М.: ГУП «НИИМосстрой», 2008. – 20 с.

- Технические условия. Волокно армирующее полипропиленовое ВАП (Фибра). ТУ У 24.7-32781078-001:2006.  36 с.

- Троздов В. Т. Техническое обследование строительных конструкций зданий и сооружений / Гроздов В. Т. – СПб.: Центр качества строительства, 1998. – 142 с.

- Технология и повышение долговечности железобетонных конструкций. Под ред. Б. А. Крылова. – М.: Издательство литературы по строительству, 1972. – 234 с.

- Технологія будівельного виробництва: Підруч. / [В. К. Черненко, М. Г. Ярмоленко, Г. М. Батура та ін.]; за ред. В. К. Черненка, М. Г. Ярмоленка. – К.: Вища школа, 2002. – 430 с.

- Торкатюк В. И. Принципы формирования и функционирования организационно-технологических систем обеспечения надежности возведения многоэтажных каркасных зданий (объектов): дисс. … доктора техн. наук: 05.23.08 / Торкатюк Владимир Иванович. – М., 1987. – 409 с.

- Торкатюк В. И. Прогрессивная организация и технология возведения многоэтажных зданий / В. И. Торкатюк, В. И. Косенко, В. И. Ковалев, И. В. Волченок. – М.: ЦНИИинформации, 1983. – 412 с.

- Торкатюк В. И. Строительство многоэтажных каркасных зданий / В. И. Торкатюк, С. Н. Соколовский, Л. Н. Покрасенко. – М.: Стройиздат, 1989. – 368 с.

- Трофимчук О. М. Регіональне підтоплення міст та селищ України як фактор її національної безпеки / О. М. Трофимчук, Є. О. Яковлев, Н. Б. Закорчевна, Е. Госк // Екологія довкілля та безпека життедіяльності. – 2003. – № 6. – С. 12-23.

- Тугай О. А. Система адаптації організації будівництва до євростандартів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.23.08  / Тугай Олексій Анатолійович. – Харків, 2008. – 33 с.

- Тян Р. Б. Организация производства / Р. Б. Тян, Н. М. Чернышук. – Днепропетровск: Наука і освіта, 1999. – 264 с.

- Фадеев А. Б. Гидроизоляция подземных частей зданий и сооружений /  А. Б. Фадеев. – СПб.: Гос. архит.-строит. ун-т., 2007. – 53 с.

- Фибра легкая и прочная. Спецвыпуск «Будівельного журналу», 2010. – 50 с.

- Черненко В. К. Технологія будівельного виробництва: Підручник. За ред. В. К. Черненка, М. Г. Ярмоленка. – К.: Вища школа, 2002. – 430 с.

- Хильмер К. Повреждения подземных конструкций / Пер. с нем. Марков А. И. – Запорожье: ООО «ИПО «Запоріжжя», ООО «Настрой», – 2009. – 408 с.

- Цай Т. Н. Организация, экономика и управление строительством / Т. Н. Цай, Л. А. Лаврецкий. – М.: Стройиздат, 1984. – 366 с.

- Чистяков В. В. Покрівельні і гідроізоляційні матеріали / В. В. Чистяков. – К.: КНУБА, 2007. – 60 с.

- Шаленный В. Т. Организационно-технологические основы формирования энергосбережения на определяющих этапах жизненного цикла гражданских зданий: дисс. … доктора техн. наук: 05.23.08 / Шаленный Василий Тимофеевич. – Днепропетровск, 2004. – 406 с.

- Швецов Г. И. Основания и фундаменты. Справочник / Г. И. Швецов. – М.: Высшая школа, 1991. – 381 с.

- Шепелев И. Г. Математические методы и модели управления в строительстве / И. Г. Шепелев. – М.: Высшая школа, 1980. – 213 с.

- Шилин А. А. Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений / А. А. Шилин // Технология строительства. – 2000. – № 3. – С. 14-16.

- Шилин А. А. Гидроизоляция подземных и заглубленных сооружений при строительстве и ремонте / А. А. Шилин, М. В. Зайцев, И. А. Золотарев, О. Б. Ляпидевская. – Тверь: Русская торговая марка, 2003. – 250 с.

- Шилин А. А. Гидроизоляционные работы при ремонте монолитной прессбетонной обделки Нижегородского метрополитена / А. А. Шилин, В. В. Каверин, В. А. Слободской. // Подземное пространство мира. – 1997. – № 3. – 215 с.

- Шилин А. А. Ремонт и реконструкция подземных сооружений / А. А. Шилин. – М.: МГИ, 1987. – 146 с.

- Шнейдерова В. В. Трещиностойкость лакокрасочных защитных покрытий на бетоне / В. В. Шнейдерова, В. М. Медведев, Г. С. Мигаева // Бетон и железобетон. – 1975. – № 3. – С. 24-27.

- Шорохов Н. В. Водоотталкивающие покрытия в строительстве / Н. В. Шорохов. – Рига: Издательство академии наук Латвийской ССР, 1963. – 189 с.

- Штоль Т. М. Технология возведения подземной части зданий и сооружений / Т. М. Штоль. – М.: Стройиздат, 1990. – 288 с.

- Шумаков И. В. Интенсификация возведения подземной части монолитно-каркасных зданий / И. В. Шумаков, Ю. В. Ложка // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2008.  № 49.  С. 281-285.

- Шумаков И. В. Особенности выбора конструктивных и технологических решений при возведении подземной части многоэтажных каркасно-монолитных зданий / И. В. Шумаков, Ю. В. Ложка // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2008. – № 50.  С. 35-39.

- Alekseev S. N., Ivanov F. M. Durabiliti of reinforced concrete in aggressive media. A. A. BALKEMA PUBLISHERS, 1993. – 394 p.

- Poukhonto L. M. Durability of Concrete Structures and Constructions – Silos, Bunkers, Woter Towers, Retaining Walls. (Transleted from Russian) A. A. Balkema Publishers. 2003. – 408 p.

- Mehta R. K. Concrete technology at the crossroad. Problems and oppurtunsties/. ACI, SP. – 144, 1994, Р. 1-30.

- Stephan Bernhard & Tyge Clemmensen Reinstating Concrete Structures with Vandex System Products // Материалы международной конференции "Долговечность и защита конструкций от коррозии. Строительство, реконструкция". – МКДЗК, 1999.  С. 25-32.

- Richard L. Urban construction project management / L. Richard, J. Eschemuller. – N.Y.: McGraw–Hill, 2008. – 480 p.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.