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ОСНОВНЫЕВЫВОДЫИРЕКОМЕНДАЦИИ
	ВыявленызависимостипоказателейпрочностииплотностидревесинылиственницыдаурскойотанатомическогосостоянияимакроструктурыдревесиныбазирующиесянарезультатахиспытанийполученныхспомощьюприбораРезистографистандартнымиметодамииспытаний
	УстановленочтоточностьопределенияисследуемыхпараметровмакростроениятонкослойнойвысокоплотнойдревесинызависитотчастотыоборотовискоростиподачисверлаОптимальнаяскоростьподачисверлапричастотеоборотовсверламинсоставиламмин
	ДанаоценкакорреляционнойсвязимеждуширинойпозднейдревесиныигодичногослояУстановленочтодляоценкитеснотыкорреляциипредпочтительноиспользоватьраспределениедревесинынатригруппывзависимостиотшириныгодичныхслоевмелкослойныеотдоммсредниеотдоммширокиеотиболееТакойподходпозволяетувеличитьдиапазонрассматриваемыхпараметровиболеечетковыявитьособенностивзаимосвязипоказателей
	Теоретическиобоснованоиэкспериментальноподтвержденочтопрочностныесвойствадревесинылиственницыпредопределяютсяплотностьюпозднейдревесины
	УстановленочтохарактерраспределенияплотностипостволудереваимеютобщиетенденциисвнутреннимиэпюраминапряженийполученнымифинскимисследователемАЮлиненомЭтообъясняетсятемчтораспределениеплотностипостволудереванапрямуюсвязаносвнутренниминапряжениямиивоспринимаетсякакэлементприродногоприспособленияквнешнимусловиям
	Теоретическиобоснованаиэкспериментальноподтвержденавозможностьопределенияплотностидревесинывполевыхусловияхсприменениемметодаориентированногосверления


	ПолученыдетализированныеданныекартиныраспределенияплотностидревесиныпосечениюивысотестволалиственницыдаурскойПриведенаграфическаяиллюстрациявсистемецилиндрическихкоординат
	Разработаналгоритмпрогнозированияфизикомеханическихпоказателейиструктурыдревесинынаосновеопределенияееплотностиметодомсверления
[bookmark: _GoBack]Данныепроизводственнойапробациирезультатовпроведенныхисследованийподтверждаютобоснованностьвыдвинутыхгипотездостоверностьвыводовирекомендацийиэкономическуюцелесообразностьпримененияразработанногометодов
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