Березина Людмила Александровна. Каталитическое превращение метанола с целью получения водорода для топливных элементов : диссертация ... кандидата химических наук : 02.00.13, 02.00.15.- Москва, 2006.- 128 с.: ил. РГБ ОД, 61 06-2/221

РОССИЙСКАЯ АКАДг

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА им. А.В. ТОНЧИЕВА

На правах рукописи

О

БЕРЕЗИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕВРАЩЕИИЕ МЕТАИОЛА

С ЦЕЛЬЮ ИОЛУЧЕИИЯ ВОДОРОДА

ДЛЯ ТОИЛИВИЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

02.00.13-Нефтехимия

02.00.15-Катализ

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Научные руководители:

Д.Х.Н., проф. Третьяков В.Ф.

д.х.н. Матышак В.А.

МОСКВА - 2006

памяти моего папы

Березина Александра Ивановича

посвящаю

Автор eupaoicaem искреннюю благодарность всему коллективу отдела по

разработке технологий и научного оборудования ИНХС РАН и лаборатории

комплексных гетерогенных катализаторов ИХФ РАН за поддержку и помощь в

подготовке настоящей диссертации.

Автор благодарит фирму "НаЫог Topse A/S" за финансовую поддержку

диссертационной работы.

Содерэ/сание

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 6

1.1. Данные о маршрутах превращения метанола

в водородсодержащие газовые смеси 6

1.2. Поверхностные соединения в превращениях метанола 9

1.2.1. Условия образования поверхностных соединений 9

1.2.2. Спектральные характеристики поверхностных соединений 12

1.3. Маршруты образования поверхностных соединений 17

1.3.1. Метоксильные группы 17

1.3.2. Формиатный комплекс 21

1.3.3. Формальдегидный комплекс 23

1.4. Роль поверхностных соединений в реакциях превращения метанола 25

1.5. Окисление СО в избытке водорода 33

ГЛАВА 2. ЭКСНЕРНМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 38

2.1. Каталитическое превращение метанола 3 8

2.1.1. ИК - спектроскопия in situ 3 8

2.1.2. Методики проведения физико-химических исследований 41

2.2. Окисление СО в избытке водорода 42

ГЛАВА 3. НОВЕРХНОСТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

В НРЕВРАЩЕНИИ МЕТАНОЛА НА у-АЬОз 45

3.1. Стационарные измерения 45

3.2. Нестационарные измерения 48

3.2.1. Десорбция в потоке гелия 48

3.2.2. Десорбция в потоке гелий/кислород 51

3.2.3. Десорбция в потоке гелий/пары воды 54

3.3. Отнесение полос поглощения в спектрах 56

3.4. Образование метокси-групп 59

3.5. Превращения поверхностных комплексов 60

3.5.1. Мостиковая метокси-группа 60

3.5.2. Линейная метокси-грунпа 62

3.5.3. Формиатный и альдегидный комплексы 64

- 1 -

Содержание

ГЛАВА 4. ПОВЕРХНОСТНЫЕ СОЕДИНЕННЯ

В НРЕВРАЩЕННИ МЕТАНОЛА НА Си/АЬОз 69

4.1. Стационарные измерения 69

4.2. Нестационарные измерения 72

4.2.1. Десорбция в потоке гелия 72

4.2.2. Десорбция в потоке гелий/кислород 76

4.2.3. Десорбция в потоке гелий/пары воды 78

4.3. Состояние поверхности катализатора 79

4.4. Образование метокси-групп 82

4.5. Нревращения поверхностных комплексов 83

4.5.1. Мостиковая метокси-группа 83

4.5.2. Линейная метокси-группа 84

4.5.3. Схема процесса 85

4.6. Влияние предварительной обработки образца CU/AI2O3

на превращение метанола 88

ГЛАВА 5. ПОВЕРХНОСТНЫЕ СОЕДННЕННЯ

В НРЕВРАЩЕННИ МЕТАНОЛА НА СНМ-1 91

5.1. Характеристика катализатора 91

5.2. Стационарные эксперименты 91

5.2.1. Превращение метанола 91

5.2.2. Превращение метилформиата 94

5.2.3. Влияние концентрации кислорода на превращение метанола на СПМ-1 95

5.2.4. Влияние концентрации воды на превращение метанола на СНМ-1 97

5.3. Нестационарный эксперимент 99

5.4. Механизм процесса 100

5.4.1. Влияние концентрации кислорода и воды на превращение метанола 102

5.5. Сравнение механизма превращения метанола на AI2O3, Си/А^Оз и СНМ-1 103

ГЛАВА 6. ОКНСЛЕННЕ СО В ИЗБЫТКЕ ВОДОРОДА 107

ВЫВОДЫ 112

СННСОК ЛИТЕРАТУРЫ 115

- 2 -

Введение

ВВЕДЕНИЕ

На протяжении всей истории развития основой для топливо- и энергоснабжения

нромышленности и транспорта является органическое топливо, доля которого в на-

стоящее время в общем объеме потребления первичных энергоресурсов в мире состав-

ляет 80%. При этом более 45% потребляемых органических топлив приходится на

нефть, являющуюся основным источником топлива для автотранспорта. В крзшных го-

родах и промышленных регионах, где сосредоточены металлургические, химические,

газо- и нефтеперерабатывающие заводы, энергетические установки, тепловые электро-

станции, большое количество автомобилей и других видов транспорта, наибольшую

опасность представляют такие соединения, как СО, NOx, SO2, углеводороды. Защита

атмосферы от выбросов вредных веществ является в настоящее время одной из важ-

нейших задач нромьшгленной экологии.

Стремительное сокращение запасов ископаемого топлива на ряду с ухудшаю-

щейся экологической обстановкой обуславливают необходимость поиска возобновляе-

мых, экологически чистых и экономически доступных источников энергии.

Одним из наиболее перспективных, альтернативных источников энергии счита-

ется водород. За последние 50 лет водород приобрёл статус товарного продукта, а к на-

чалу 90-х годов XX века производство Нг достигло 450 тыс.т/год [1,2]. Преимущества

Нг как топлива, по сравнению с углеводородным топливом - неисчерпаемость, эколо-

гичность, высокая теплотворная способность. Среди отрицательных качеств - низкая

плотность, широкие пределы взрываемости и более высокая температура воспламене-

ния по сравнению с углеводородами (УВ). Развитие технологий получения и хранения

Нг позволит снизить негативное влияние этих недостатков водорода как топлива, кото-

рые заметно перекрываются его достоинствами. Одним из перспективных нанравлений

использования Нг являются топливные элементы (ТЭ). В ТЭ протекает реакция окисле-

ния водорода кислородом в мембранном электрохимическом процессе с производством

электричества, тепла и воды. Энергетический кнд водородных ТЭ значительно выше,

чем у традиционньж энергоустановок и может достигать 85%. Преобразование тепла в

работу в ТЭ отс)п:ствует, в электрохимическом источнике тока осуществляется прямое

превращение энергии топлива в электроэнергию, минуя идущие с большими потерями

процессы горения [3]. Однако здесь возникает ряд трудностей: 1) весь водород, кото-

рый добывается в мире, не сможет покрыть потребность в автомобильном топливе; 2)

хранение Нг на борту транспортных средств. Чистый водород можно хранить либо как

газ, при высоком давлении (200-300 бар), либо в жидком виде при Т = -253°С [4].

- 3 -

Введение

Предлагается полз^ать водородсодержащие газовые смеси из жидкого или газо-

образного топлива с высоким содержанием водорода. В качестве таких источников мо-

гут выступать как газы (метан, пропан), так и жидкие УВ (первичные спирты). В по-

следнее десятилетие уделяется большое внимание метанолу, как источнику Нг для ТЭ.

Каталитическая конверсия метанола с образованием водородсодержащего газа проте-

кает при относительно низких темнературах (200 - 300°С), помимо этого: высокое со-

отношение Н:С = 4:1, низкая темнература кипепия (64.7°С), отсутствие С-С связей в

молекуле и доступпость (сейчас мощности по его производству достигают

40 млн. т/год) [5, 6] - делают метанол одним из основных источников для нолучения

водородсодержащих газовых смесей для ТЭ.

Способы полз^ения водородсодерлсащих газовых смесей из метанола:

1. Термическое или каталитическое разложение метанола

СНзОН(г) ^ СО + 2Н2 АН = 91 кДж/моль

Состав газовой смеси этого процесса: 67% Н2

2. Окислительныйриформинг метанола

СНзОН(г) + 0.5О2 -> С02 + 2Н2 ДН = -192 кДж/моль

Газовая смесь содержит до 67% водорода, когда окислителем является чистый кисло-

род. При использовании воздуха как окислителя:

СНзОН(г) + 0.5О2 + 1.86N2 -^ С02 + 2Н2 + I.86N2,

содержание водорода снижается до 41%

3. Паровой риформинг метанола

СНзОН(г) + Н2О ^ С02 + ЗН2 ДН = 50 кДлс/моль

Газовая смесь содержит до 75% Н2

4. Комбинированный риформинг метанола

СНзОН(г) + (1-2а)Н2О + аО2 ^ СО2 + (3-2а)Н2 (О < а < 0.5),

Н2О/СН3ОН = 1.5-1.6; О2/СН3ОН = 0.2-0.3

Содержание водорода в газовой смеси нри использовапии чистого кислорода -

60%, при использовапии воздуха - 51%. Когда реакцию проводят в адиабатических ус-

ловиях, процесс называется автотермический риформииг [7].

При проведении нроцессов превращения метанола образуются газовые смеси,

обогащенные водородом и содержащие монооксид углерода (СО).

Известно, что ТЭ высокочувствительны к ядам, в частности к СО, предел чувст-

вительности для полимерных мембранных топливных элементов к СО составляет

< 20 ррш [8]. На данный момент существуют два основных направления для снижения

- 4 -

Введение

концентрации СО в водородсодержащих газовых смесях. Первое связано с осуществле-

нием дополнительной стадии очистки образующейся водородсодержащей газовой сме-

си от СО - проведение реакции окисления. Второе направлено на полное удаление или

снижение концентрации СО уже в процессе получения водородсодерлсащих газовых

смесей из метанола. Для эффективного проведения как превращения метанола в водо-

родсодержащие газовые смеси, так и очистки их от СО, необходимо создание активньж

и высоко селективных каталитических систем. В таблице 1 представлены каталитиче-

ские системы, использующие на данпый момент в процессах превращения метанола в

газовые смеси богатые водородом. Наиболее активны в этих процессах Си-содержащие

каталитические системы, в частности, промышлепный катализатор синтеза метанола

СНМ-1

Таблица 1. Каталитические системы конверсии метанола в водородсодержащие газовые

смеси

Процесс

СНзОН(г) -^ СО + 2П2

СНзОН(г) + 0.5О2 -^ СОг + Шг

СНзОН(г) + ПгО -^ СОг + ЗПг

СПзОН(г) + (1-2а)Н2О + аОг -^

СОг + (3-2а)Нг

Каталитические системы

Си/Активир.уголь [9,10], Рё/СеОг-гЮг [И, 12],

№/8Юг[13,14],Rh/CeO2[15]

Cu/ZnO/AbO3 [16, 17], Cu/ZnO/Активиров.уголь [18]

CuO/ZnO/AbO3 [19-22], Си/Сг/А1гОз [23], Pt/CeO2

[24], Cu/SnO2/SiO2 [25], Аи/ТЮг [26, 27], Cu/СеОг

[29], Си/СеОг/А1гОз [30], Cll/CeOг/ZrOг [31]

CuO/ZnO/AbO3 [23, 32], Си/АЬОз [33],

CuO/ZnO/ZrO2/AbO3 [28]

Для разработки эффективных каталитических систем превращения метанола в

водородсодержащие газовые смеси необходимым является изучение механизма этого

процесса. Одним из наиболее информативных методов получения данных о механизме

протекающих реакций в ходе каталитического процесса является сопоставление ре-

зультатов по активности в стационарных условиях с данными о реакционной способно-

сти поверхностных адсорбированных комплексов, полученных с помощью ИК-Фурье

спектроскопии in situ.__

ВЫВОДЫ

1. Спектрокинетическим методом проведено исследование структуры, марн1рутов

образования и расходования новерхностньж соединений в процессе превращения

метанола, в том числе в присутствии воды или кислорода, на катализаторах,

характериз)шэщихся различной активностью:

у-АЬОз -> Си/у-АЬОз -^ CuO/ZnO/AbOs (СНМ-1)

2. В условиях реакции превращения метанола на поверхности у-АЬОз обнаружены

формиатный и альдегидный комплексы, мостиковая и линейная метокси-группы.

Основным продуктом реакции является ДМЭ, образ5шэщийся при взаимодействии

двух мостиковых метокси-групп и при взаимодействии метанола из газовой фазы с

мостиковой метокси-группой. Линейная метокси-группа участвует в образовании

формнатного и альдегидного комнлексов, являющихся источниками СОг в газовой

фазе.

3. Основным маршрутом превращения метанола на 10% Си/у-АЬОз является

образование водородсодержащей газовой смеси. Образование Нг происходит в

результате рекомбинации атомов водорода на медных кластерах. Источниками

образования СОг и СО в газовой фазе является формиатный и альдегидный

поверхностные комплексы, соответственно. Маршруты образования ДМЭ

аналогичны проходящим на у-АЬОз.

4. В условиях реакции превращения метанола на поверхности СНМ-1 образуются

метокси-группы, связанные с координационно-ненасыщенными катионами

поверхности. Метокси-грунпы быстро превращаются в формиатный, карбонатный и

альдегидный комплексы. Основными продуктами реакции являются Нг, СОг,

метилформиат (МФ) и СО. Альдегидный комплекс превращается в МФ. В

результате разложения МФ образуется СО и Н2. Дополнительным источником Нг

является превращение формиатного комплекса. Основным источником СОг

является карбонатный комплекс.

5. Различия в составе проду1стов разложения метанола при переходе от

АЬОз -^ Си/у-А12Оз —> CuO/ZnO/Al2O3 (СНМ-1) объясняются изменением природы

поверхности катализаторов, связанным с уменьшением дегидратирующей и

увеличением дегидрирующей способности.

6. Механизм разложения, парового и окислительного риформинга метанола на Си-

содержащих катализаторах качественно одинаков. Близки и спектральные

характеристики этих процессов. Различия, проявляющиеся в разном

-112-

Выводы

количественном составе продуктов, связаны с изменением степени окисления или

восстановления поверхности в присутствии паров воды и кислорода.

7. В реакции селективного окисления СО в избытке водорода изучена серия М/МеОг

(М - Аи, Си, Со, Pt; Me - Се, Zr, Si) катализаторов. Установлено, что наибольшую

эффективность в процессе селективного__

13