Расембуаринирина Аллис Аминах. Закономерности окислительно-адсорбционного процесса очистки газов от сероводорода на активных углях : диссертация ... кандидата технических наук : 02.00.13.- Москва, 2000.- 138 с.: ил. РГБ ОД, 61 00-5/2975-9

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНЖЕРСИТЕТ

НЕФТИ И ГАЗА ИМ. И.М. ГУБКИНА

На правах рукописи

УДК 66. 074. 5. 08Г 3. 097

РАСЕМБУАРЕПНИРИНА Аллис Аминах

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОКИСЛИТЕЛЬНО-АДСОРБЦИОННОГО

ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ СЕРОВОДОРОДА

НА АКТИВНЫХ УГЛЯХ.

02.00.13 — Нефтехимия

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Москва

2000

СТР

Введение 4

Глава I. Очистка природных и технологических газов от

сернистых соединений с помощью твердых сорбентов 7

1.1. Адсорбционные методы очистки природного газа от

сернистых соединений 8

1.2 Хемосорбционные методы 13

1.2.1 Очистка газов с использованием хемосорбентов на основе

оксидов железа 14

1.2.2 Очистка газов с использованием хемосорбентов на основе

оксида цинка 16

1.2.3 Очистка газов с использованием хемосорбентов на основе

оксидов меди 20

1.2.4 Хемосорбенты на основе оксидов молибдена 21

1.3 Окислительные методы 24

1.3.1. Методы очистки с использованием твердого окислителя. 24

1.3.2. Каталитические окислительные методы с использованием

окислителя, добавляемого в очищаемый газ 27

1.3.2.1. Каталитическое окисление сероводорода на активных

углях 27

1.3.2.2 Методы изучения реакции окисления НгЗ на

активных углях и исследования её механизма 38

1.3.2.3 Побочные окислительные процессы, протекающие в

ходе прямого окисления сероводорода на активных углях 56

2

Глава II. Экспериментальная часть 59

2.1 Цели и задачи эксперимента 59

2.2 Объекты исследования 60

2.3 Описание экспериментальной установки 64

2.4 Методики проведения эксперимента 66

2.4.1 Изучение кинетики окисления сероводорода в

безградиентном реакторе (на зерне) 66

2.4.2 Проведение эксперимента по изучению кинетики

окисления сероводорода в интегральном реакторе (в слое) 68

2.4.3. Проведение эксперимента по изучению кинетики

восстановления серной кислоты сероводородом на АУ 69

2.5. Аналитические методы, используемые в эксперименте 71

2.5.1 Определение содержания сероводорода в газе 71

2.5.2 Определение содержания сернистого ангидрида в газе 72

2.5.3 Определение содержания серной кислоты в активном угле 74

2.5.4 Определение содержания серы в активном угле 75

Глава III. Изучение кинетики окисления сероводорода на

зерне АУ 80

Глава IV. Изучение кинетики восстановления серной кислоты

сероводородом на АУ 90

Глава V. Исследование взаимодействия сероводорода

с кислородом в слое АУ 98

Глава VI. Исследование активных углей, выпускаемых в России,

в процессе очистки газов от сероводорода 108

Выводы

Приложения

Литература

4

ВВЕДЕНИЕ

За последние 20 лет мировое потребление энергии увеличилось на 38%,

природного газа - на 50%, нефти - на 12% и угля - на 28%.

Даже в условиях жёсткой конкуренции энергоносителей роль газа, как

наиболее экологически чистого вида топлива, заметно возрастает и, по

прогнозам экспертов, его доля в энергобалансе мира к середине 21 века

может составить 28 - 30%.

В топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) России доля природного

газа составляет 50%. Прогнозируется увеличение её в 2010 г до 58%.

Для России, имеющей 33% разведанных запасов и свыше 40%

прогнозных ресурсов газа планеты (мировые доказанные запасы природного

газа составляют более 148 трлн м^), газ является не просто очередным

эффективным энергоресурсом, а важнейшим средством решения многих

сложных социальных и экономических проблем.

В настоящее время 66% добываемого в России природного газа

потребляется внутри страны, 20% экспортируется в страны Центральной,

Юго-восточной и западной Европы, 14% - в страны СНГ и Балтии.

Газовая промышленность России, в которой трудится лишь 0,4%

занятых в народном хозяйстве, даёт 6% валового продукта производства

(ВПП). Она стала ключевой в решении широкого спектра наиболее острых

стратегических задач социально-экономического развития России.

Новые сферы применения природного газа открываются в сфере ряда

технологических процессов, в частности это касается, чёрной и цветной

металлургии, а также в сельскохозяйственном производстве и коммзлнально-

бытовом секторе, в строительной индустрии.

Использование природного газа на транспорте даёт возможность

существенно снизить вредное воздействие техники на окружающую среду.

5

Заложенные природой в этот вид топлива высокие физико-химические и

антидетонационные свойства позволяют заменять им высокооктановые

бензины и снижать выбросы до значений, з^азанных в действующих в

развитых странах нормативах.

Многие природные газы в своём составе содержат сернистые

компоненты. Среди сернистых компонентов чаше всего встречаются H2S,

меркаптаны RHS, серооксид углерода COS, сероуглерод CS2, сульфиды RSR.

Сернистые соединения отравляют катализаторы в процессах

переработки газа. При сгорании они образуют оксиды серы, содержание

которых в воздушном бассейне опасно для человека и окружающей среды.

Требования к газу, подаваемому потребителям, по содержанию

сернистых компонентов постоянно растут. Допускается содержание H2S в

природном газе не более 5,7 мг/м^, общей серы - не более 50 мг/м^. С

ужесточением норм по охране окружающей среды и всё большим

использованием газа в качестве технологического и химического сырья

необходимо практически полное извлечение сернистых компонентов из газа.

В настоящее время добыча сероводородсодержащего природного газа в

странах СНГ составляет около 10% всего объёма потребляемого газа. При

этом содержание сероводорода в газах колеблется в широких пределах - от

нескольких долей до десятков процентов. Такой газ перед подачей

потребителю подвергают очистке.

Окислительно-адсорбционный процесс очистки газов известен с 20-х

годов и широко применяется в промышленности. В то же время количество

научных статей и патентов, посвященных различным аспектам этого

процесса, практически не сокращается. Это является свидетельством того,

что с одной стороны, этот процесс представляет интерес для

промышленности и является перспективным, с другой стороны, что процесс

изучен недостаточно полно и возникает целый ряд проблем при его

6

реализации для решения которых проводятся новые научно-

исследовательские работы.

Целью данной работы является исследование одного из

технологических процессов очистки природного газа от сернистых

соединений - процесса окислительно-адсорбционной очистки на активных

углях (АУ).__

ВЫВОДЫ

1. Проведены систематические исследования реакций, проходящих при

каталитическом окислении сероводорода на активных углях, направленные

на совершенствование технологии и улучшение работы установок очистки

газовых сред окислительно — адсорбционным методом.

2. Разработана методика испытания АУ, позволяющая измерять

основные эксплуатационные характеристики образцов АУ (предельная

сероёмкость, длина зоны массопередачи, селективность). Методика

рекомендуется для прогнозирования поведения различных марок АУ в

процессах очистки и регенерации.

3. Проведено кинетическое исследование закономерности окисления

НгЗ кислородом на зерне АУ, позволившее рассчитывать динамику сорбции

НгЗ в слое АУ в зависимости от начальной концентрации НгЗ, температуры и

линейной скорости очищаемого газового потока. Установлена

количественная зависимость скорости этой реакции от содержания

адсорбированной серы на поверхности угля. Экспериментальные данные

обобщены в виде кинетических уравнений. Рассчитана энергия активации

изучаемой реакции.

4. Изучена динамика сорбции НгЗ в слое АУ различных марок и

распределение продуктов окисления НгЗ (сера и серная кислота) вдоль слоя

АУ в зависимости от времени работы слоя.

5. Определено "время защитного действия " (время до проскока) слоя

различных марок АУ по НгЗ и ЗОг. Построены выходные кривые по этим

соединениям. Установлено, что лимитирующей стадией процесса является

проскок 802.

6. Изз^ена кинетика восстановления Н2804 адсорбированной на АУ,

что позволяет управлять этим процессом, варьируя концентрацию Н28 и

13