Меркулов, Александр Иванович.

Исследование легированных монокристаллов CdCr2Se4 и создание на их основе поверхностно-барьерных структур типа Шоттки : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. физ.-мат. наук : (01.04.10). - Кишинев, 1980. - 18 с.

Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Меркулов, Александр Иванович

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА I. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МОНОКРИСТАЛЛОВ CdCr2Se

• I.I Кристаллохимические характеристики селенохромита кадмия

1.2 Некоторые магнитоэлектрические характеристики

1.3 Оптические и СВЧ-свойства

1.4 0 возможности практического применения

1.5 Постановка задачи исследования

ГЛАВА П. ВЫРАЩИВАНИЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ Cd(1x)MexCr2Se4 И

ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.

2.1 Синтез поликристаллического материала

2.2 Выращивание легированных монокристаллов методом химических транспортных реакций.

2.3 Влияние легирующей примеси и отжига на меха ни -ческие свойства выращенных монокристаллов

2.4 Выявление дислокаций методом химического травления

ВЫВОДЫ

ГЛАВА Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МАГНИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕГИРОВАННЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ CdCr2Se

3.1 Методика измерения и технология получения омических контактов

3.2 Электрические характеристики монокристаллов CdCr2Se4 , сильнолегированных примесью индия и серебра

3.3 Влияние нестехиометрии на электрические характеристики чистых и легированных монокристаллов , 89 3.4 Магнитные характеристики монокристаллов, легированных серебром и нестехиометрических по составу

В Ы В ОДЫ

ГЛАВА 1У. ПОВЕРХНОСТНО-БАРЬЕРНЫЕ СТРУКТУРЫ ТИПА ШОТТКИ

НА ОСНОВЕ ЛЕГИРОВАННЫХ МОНОКРИСТАЛЛОВ ПО

4.1 Технология получения поверхностно-барьерных структур и методика измерения

4.2 Спектры фото-э.д поверхнно-барьерныхруктур

4.3 Барьеры Шоттки на р-типе материала

4.4 Магнйтоемкостный эффект в структуре

Au - Cd0)9gIn0)01Cr2Se

ВЫВ ОДЫ

3 А К Л Ю Ч Е НИ Е

6

6