## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

Государственное агентство украины ПО управлениЮ

государственными корпоративными правами и имуществом

Государственное предприятие «Украинский государственный научно-исследовательский углехимический институт (УХИН)»

На правах рукописи

Фидчунов Алексей Леонидович

УДК 66.092.89:669.162.16.004.12

Исследование и разработка усовершенствованных технологических параметров процесса производства кокса

05.17.07 – химическая технология топлива и горюче-смазочных материалов

Диссертация

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

Шульга Игорь Владимирович

кандидат технических наук,

доцент

Харьков, 2012

Содержание

|  | стр. |
| --- | --- |
| Список условных сокращений…………………………………....... | 4 |
| ВВЕДЕНИЕ...…………………………………………………………. | 5 |
| Раздел 1 Анализ процессов обуславливающих образование различных видов оксидов азота в отопительной системе коксовых батарей при производстве кокса…………………………………………... | 11 |
| 1.1. Механизм и условия образования оксидов азота разных видов (NOx), их структура и свойства……………………………………….. | 13 |
| - 1.1.1. «Термические» оксиды азота………………………………... | 16 |
| - 1.1.2. «Быстрые» оксиды азота……………………………………... | 17 |
| - 1.1.3. «Топливные» оксиды азота…………………………………... | 18 |
| - 1.2. Математические модели, описывающие образование NOx… | 20 |
| - 1.3. Влияние основных технологических параметров процесса коксования на образование NOx и качество производимого кокса...… | 24 |
| - резюме………………………………………………………………. | 31 |
| Раздел 2 Методология исследования………………….. | 32 |
| 2.1. Методы определения оксида и диоксида азота…………………… | 32 |
| 2.2. Использованные методы отбора и анализа проб продуктов сгорания из отопительной системы коксовых батарей………….. | 38 |
| 2.3. Оперативный метод оценки газоплотности кладки простенков…………………………………………………………….. | 43 |
| - резюме………………………………………………………………. | 45 |
| Раздел 3 Исследование Динамики механизмов образования разных видов оксидов азота в отопительной системе коксовых батарей за время коксования………………………………………….. | 47 |
| 3.1. Исследование динамики образования оксидов азота в отопительной системе коксовых батарей за время коксования…... | 53 |
| 3.2. Динамика образования разных видов оксидов азота в отопительной системе коксовой батареи…………………………… | 60 |
| 3.3. Определение величины эмиссии «топливных» оксидов азота….................................................................................................... | 65 |
| 3.4. Снижение уровня выбросов оксидов азота на действующих батареях……………………………………………………………….. | 72 |
| 3.5. Влияние приемов снижения выбросов оксидов азота на качество производимого кокса ……………………………………... | 86 |
| - резюме…………………………………………………………… | 88 |
| Раздел 4 Исследование динамики образования разных видов оксидов азота в отопительной системе в периоды сушка-разогрев, постоянный обогрев, переход на проектный режим работы коксовой батареи……………... | 91 |
| - резюме…………………………………………………………… | 104 |
| Выводы………………………………………………………….. | 106 |
| Список использованных источников……………. | 108 |
| Приложения………………………..………………………….. | 121 |

Список условных сокращений

ЗВ – загрязняющие вещества

NOx – оксиды азота

ЕС – европейский союз

КБ – коксовая батарея

КНД – керівний нормативний документ

НТУ «ХПИ» - Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»

ДонНТУ – Донецкий национальный технический Университет

ГВК – газо-воздушный клапан

PROven – Pressure Regulation Oven System (система регулирования давления в печи)

Введение

Актуальность работы. В настоящее время в Украине в эксплуатации находятся 50 коксовых батарей, 6 из которых имеют высоту камер коксования 7 м. При этом в конструкциях всех батарей, независимо от высоты камер, предусмотрен одноступенчатый подвод воздуха и рециркуляция продуктов горения.

Для обеспечения равномерного прогрева коксового пирога по высоте, коксовые батареи работают при повышенных температурах в отопительных каналах, что приводит к увеличенному образованию оксидов азота (NOx),  особенно в печах с высотой 7,0 м.

Также, при производстве кокса марки «Премиум» улучшение его характеристик CRI и CSR обеспечивается за счет повышения температуры выдаваемого кокса, что также ведет к увеличению образования оксидов азота.

Учитывая, что с 2015 г содержание оксидов азота на выходе из дымовой трубы должно быть ≤ 500 мг/м3 (сейчас 750 мг/м3), в коксохимической промышленности необходимо предусмотреть соответствующие мероприятия.

Использование известных приемов снижения выбросов NOx путем применения двухступенчатого подвода воздуха и пониженного давления в камере коксования (система «PROven») требует коренной реконструкции батарей и огромных капитальных затрат.

Поэтому разработка научно обоснованных технологических мероприятий, которые позволяют на действующих коксовых батареях без ухудшения качества производимого кокса обеспечить выполнение нормативов выбросов NOx, является весьма актуальной, особенно для коксовых батарей с печами высотой 7 м.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнялась на основании тематического плана работ УХИНа на протяжении 2003-2010 г.г.:

– «Разработка методики оценки фактического состояния отопительной системы коксовых печей, их теплотехнических и экологических характеристик для составления эколого-теплотехнических режимных карт» договор №181.2004 с ПАО «Авдеевский коксохимический завод» 2006 г., (Гос. регистрация № 0104U002610) – соискатель исполнитель работы;

– «Разработка и внедрение рекомендаций по улучшению равномерности обогрева коксовой печи по высоте и выбор конечной температуры коксования, обеспечивающей получение кондиционного доменного кокса и снижение содержания в дымовых газах оксидов азота», договор № 46.2004 с ПАО «Авдеевский коксохимический завод» 
2004 г., (Гос. регистрация № 0104U002611) – соискатель исполнитель работы;

– «Разработка проекта технологических нормативов выбросов СО и NOx из дымовых труб коксовых батарей», договор № 269.2003 с ЗАО «Макеевкокс» 2003 г., (Гос. регистрация № 0104U005422) – соискатель исполнитель работы;

– «Разработка системы регулирования давления в камере коксования для снижения выбросов загрязняющих веществ», договор № 124.2010 с ПАО «ЗАПОРОЖКОКС» 2010 г., (Гос. регистрация № 0110U003949) – соискатель руководитель работы;

– «Разработка технологических рекомендаций для проектирования ступенчатого подвода воздуха в печах высотой 4300 мм комбинированного типа с боковым подводом отопительного газа», договор №112.2012 с «Гипрококс» 2012 г., (Гос. регистрация № 0112U007080) – соискатель исполнитель работы.

Цель и задачи исследования.

Целью работы является усовершенствование и разработка технологических параметров процесса производства кокса, обеспечивающих улучшение качества производимого кокса и уменьшение выбросов в окружающее пространство оксидов азота.

В задачи исследования входили.

1. Теоретический анализ процессов и факторов, обуславливающих появления разных видов оксидов азота в отопительной системе коксовой батареи;

2. Совершенствование методов отбора и анализа проб продуктов горения из отопительной системы коксовой батареи;

3. Исследование динамики образования разных видов оксидов азота в отопительной системе коксовой батареи за время коксования;

4. Теоретическое и экспериментальное исследования конверсии азота из HCN и NH3 в «топливные» оксиды азота;

5. Изучение особенностей образования NOx на этапах сушка-разогрев и освоении новых коксовых батарей;

- Исследование влияния технологических приемов и параметров процесса коксования на качественные характеристики производимого кокса и на количество выбросов разных видов оксидов азота.

Объект исследования – процесс высокотемпературного коксования угольной шихты.

Предмет исследования – уровень содержания оксидов азота в продуктах горения отопительного газа в зависимости от его состава, температуры в отопительных каналах, коэффициента избытка воздуха и состояния кладки коксовых печей и определение влияния этих факторов на качественные показатели производимого кокса с целью разработки усовершенствованных технологических параметров процесса коксования.

Методы исследования: Методической основой работы является математическое и компьютерное моделирование, а также эксперименты на промышленных печах. Температура в отопительных каналах измерялась оптичным пирометром, состав продуктов горения – электрохимическим газоанализатором TESTO – 350 и ОКСИ-5М-3. Исследования конверсии аммиака в оксиды азота проведено на лабораторной установке, разработанной автором. Качественные показатели доменного кокса определялись по стандартным методикам.

Научная новизна полученных результатов. Впервые:

– теоретически и экспериментально установлены факторы, обуславливающие количество образования оксидов азота при производстве кокса, из которых основными являются – состав отопительного газа, коэффициент избытка воздуха, уровень температур в отопительных каналах и герметичность отопительной системы коксовых батарей;

– установлены соотношения между разными видами оксидов азота и количеством их образования в процессе коксования;

– экспериментально установлено и проверено в промышленных условиях величина коэффициента конверсии HCN и NH3 в «топливные» оксиды азота;

– разработана математическая модель образования «термических» оксидов азота в отопительной системе во время коксования, которая учитывает состав теплоносителя и технологические параметры процесса коксования;

– разработана методика отбора проб продуктов сгорания в части  временного интервала отбора объединенной пробы и использования для расчета объема продуктов горения более точной формулы, основанной на данных стехиометрического расчета горения отопительного коксового газа;

– разработана методика определения степени герметичности стен камер коксования в части необходимости учета в прососах смолы и бензольных углеводородов и расчета количества прососов сырого коксового газа по балансу кислорода, что повысило оперативность, точность и достоверность получаемых результатов;

– разработаны показатели технологического регламента работы батареи и технологические параметры процесса коксования, которые обеспечивают нормативное содержание оксидов азота в выбросах на дымовую трубу менее 500 мг/м3 при улучшении качественных характеристик производимого кокса.

Практическая ценность полученных результатов.

– разработанная методика отбора проб продуктов горения использована в дополненной и переработанной методике «Определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от коксохимических предприятий»;

– разработанная методика определения уровня герметичности стен камер коксования используется для оценки величины прососов при планировании очередности горячих ремонтов кладки на ПАО «АКХЗ», ПАО «ЗАПОРОЖКОКС» и ПАО «ЯКХЗ»;

– экспериментальные и теоретические данные по количеству оксидов азота в продуктах горения действующих коксовых батарей;

– разработанный способ последовательной эвакуации газов из камеры коксования в два газосборника с разным давлением;

– использование разработанного комплекса технологических приемов и параметров процесса коксования (величина коэффициента избытка воздуха, уровень температур в отопительной системе, степень рециркуляции продуктов горения, давление в газосборнике) позволяет обеспечить уровень оксидов азота в выбросе из дымовых труб на уровне 500 мг/м3 и улучшение качественных характеристик производимого кокса.

– материалы диссертации используются в учебном процессе на кафедре «Химическая технология топлива и углеродных материалов» НТУ «ХПИ» и кафедре «Химическая технология топлива» ДонНТУ.

Личный вклад соискателя. Диссертантом обоснована актуальность разработки усовершенствованных технологических параметров процесса производства кокса, поставлена цель и задачи, разработана программа исследований и способов проведения экспериментов и достижения цели исследований (при участии научного руководителя). Автором непосредственно осуществлены теоретические разработки, организация и проведение экспериментальных работ в промышленных условиях, обработка и обсуждение результатов исследований, написание научных статей, а также личные выступления на конференциях и научных семинарах.

Апробация работы.

Основные результаты диссертации докладывались на следующих конференциях:

– I-й Международной научно-практической конференции «Экологические проблемы индустриальных мегаполисов» (Донецк-Авдеевка, ДонНТУ, 2004 г);

– III-й Международной научно-практической конференции «Экологические проблемы индустриальных мегаполисов» (Донецк-Авдеевка, ДонНТУ, 2006 г);

– Международной научно-технической конференции молодых специалистов «Азовсталь-2006» (г. Мариуполь, ПГТУ, 2006 г);

– Международной научно-технической конференции молодых специалистов «Азовсталь-2007» (г. Мариуполь, ПГТУ, 2007 г);

– IV-й Науково-технічній конференції «Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості» (Львів, «Львівська політехніка», 2008 г);

– V-й Международной научно-практической конференции «Экологические проблемы индустриальных мегаполисов» (Донецк-Авдеевка, ДонНТУ, 2008 г);

– VI-й Международной научно-практической конференции «Экологические проблемы индустриальных мегаполисов» (Москва, «МДУПЕ», 2009 г).

Публикации. Основные результаты диссертационной работы изложены в 15 научных трудах, в том числе 8 статьях в специализированных научных журналах и 7 тезисов докладов на международных и научных конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 4 основных разделов, выводов, списка использованных источников и приложений. Полный объем диссертации составляет 144 страницы: 5 рисунков по тексту, 17 таблиц по тексту, 122 наименований использованных литературных источников на 13 страницах и 12 приложений на 15 страницах.

РЕЗЮМЕ

Исследована динамика образования оксидов азота на
разных этапах освоения новой батареи. Установлено, что различие в
уровне образующихся оксидов азота на этих этапах обусловлено главным образом условиями сжигания отопительного газа.

Механизм интенсивного образования оксидов азота обуславливается определяющим влиянием высокой и постоянной температуры продуктов сгорания, когда теплосъём в коксуемую загрузку отсутствует, а отбор тепла начинается лишь только в регенераторах на нагрев насадки.

Разработана математическая модель образования «термических» оксидов азота в период постоянного обогрева, учитывающая взаимосвязь процессов, протекающих в простенках батареи.

Получено эмпирическое уравнение, адекватно описывающее влияние температуры пода вертикала и коэффициента избытка воздуха α на образование оксидов азота в период постоянного обогрева.

Разработанная автором математическая модель образования «термических» оксидов азота является научной основой прогноза образования оксидов азота  для условий конкретной батареи и конкретного технологического режима коксования.

Выводы

- Получены научные и экспериментальные результаты, которые позволили решить конкретную прикладную отраслевую задачу – снижение выбросов в окружающее пространство оксидов азота и улучшение качества производимого кокса путем усовершенствования технологических параметров процесса его производства.

- Усовершенствованная методика отбора проб продуктов горения в части временного интервала отбора объединенной пробы и использования для расчета объема продуктов горения формулы, основанной на данных стехиометрического горения отопительного коксового газа, использована в дополненной и переработанной методике «Определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от коксохимических предприятий».

- Усовершенствованная методика определения уровня герметичности стен камер коксования используется для оценки величины прососов при планировании очередности горячих ремонтов кладки на ПАО «АКХЗ», ПАО «ЗАПОРОЖКОКС» и ПАО «ЯКХЗ».

- Экспериментальные и теоретические данные по количеству оксидов азота в продуктах горения действующих коксовых батарей использованы при разработке документа «Технологические нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ от коксовых батарей», утвержденного приказом Министерства охраны окружающего пространства Украины от 29 сентября 2009 г №507, и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 15 октября 2009 г № 965/16981.

- Впервые разработана математическая модель, учитывающая влияние технологических параметров коксования на образование «термических» оксидов азота в отопительной системе батареи.

- Разработан способ последовательной эвакуации газов из камеры коксования в два газосборника, находящихся под разным давлением, опробование которого было проведено на ПАО «ЗАПОРОЖКОКС» и показало существенное снижение содержания оксидов азота в выбросах дымовой трубы.

- Использование разработанного комплекса технологических приемов и параметров процесса коксования (величина коэффициента избытка воздуха, уровень температур в отопительной системе, степень рециркуляции продуктов горения, давление в газосборнике) позволяют обеспечить содержание оксидов азота в выбросах из дымовых труб на уровне < 500 мг/м3 и улучшение прочностных характеристик производимого кокса.

Список использованных источников

- Карпов А.В. Влияние режима обогрева коксовых печей на содержание оксидов азота в продуктах сгорания коксового газа / Александр Владимирович Карпов // Углехимический журнал. – 2002. – №3-4. – 
С. 18-22.

- Національна доповідь про стан навколишнього середовища в Україні у 2006 році / [Міністерство охорони навколишнього середовища України]. – 548 с.

- ГОСТ 12.1.007 – 76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности [Срок действия продлен до 01.01.96.] – Москва: Издательство стандартов, 1976. – 6 с.

- Ellison W. Регулирование выбросов SO2/NOx образующихся при сжигании угля и использовании отходов очистки газов / W. Ellison // Radiat. Phys. And Chem. – 1992.40. – №4. – P.279 – 284. (РЖ «Технологические аспекты ООС». – 1994. – 2.85.445).

- Fisher R. Environmental control of European coke plants at the beginning of the 21st century / R. Fisher, M. Hein // Proceeding of the 4th European Coke and Ironmaking Congress, June 19-22. – 2000. – Paris. – p. 543-546.

- Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел: за станом на 1 серпня 2006 р. за №912/12786 // Збірка чинних нормативно-правових актів з питань охорони атмосферного повітря / за ред. Куруленка С.С. – Київ: Міністерство природи України, 2007. – 
216 с.

- Ухмылова Г.С. Эффективность охраны окружающей среды в коксохимическом производстве / Г.С. Ухмылова // Новости черной металлургии за рубежом. – 2001. – №1. – С. 6-25.

- Wemhoner B. Start of chamber pressure regulation system PROven at coking plant August Thyssen: installation and operational experiences / B. Wemhoner, J. Spitz – France, Paris: 2000.– v.2. – C.470-477.

- Некрасов Б.В. Курс общей химии / Борис Владимирович Некрасов – Л.: Химия, 1985. – 702 с.

- Сигал И.Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива / Сигал И.Я. – Л: Недра, 1988. – 312 с.

- Грес Л.П. Охрана окружающей среды при сжигании топлив: учебное пособие / Леонид Петрович Грес – Днепропетровск: РИА «Днепр-VAL», 2002. – 104 с.

- Калверт С. Защита атмосферы от промышленных загрязнений: Справочник в 2 т. / С. Калверт, Г.М. Инглунд – М: «Металлургия», 1988 – Т1. – 1988. – 760 с.

- Зельдович Б.Я. Окисление азота при горении / Б.Я. Зельдович, П.Я. Садовников, Д.А. Франк-Каменецкий – Москва: Наука, 1966. – 320 с.

- Numerical Simulation of Turbulent Partially Premixed Hydrogen Flames with the Flamelet Model / B. Binniger, M. Chan, G. Paczkko, M. Herrmann – Technical report, Advanced Combustion Gmbh, Internal Report, 1998.

- Kirow N.J. Formation and control of nitrogen oxides in combustion process / N.J. Kirow, D. Iverach // Austral. Chem. Process and Eng. – 1972. – v. 25. – №7. – р. 75.

- Сигал И.Я. Образование окислов азота при ламинарном и турбулентном горении / И.Я. Сигал, Н.А. Гуревич, Е.М. Лавренцов // Теория и практика сжигания газов. – Л: «Недра», 1975. – т.4. – 1975. – С. 513-521.

- Malte P.C. Hydroxyl radical and atomic oxygen concentrations in high-intensity turbulent combustion / P.C. Malte, S.C. Schidt, D.T. Pratt // Pittsburg, 16-th Symposium of Combustion. – 1967. – p. 145-155.

- Бурико Ю. Я. Влияние подмешивания воздуха к горючему газу на образование окислов азота в турбулентном диффузионном факеле / Ю. Я. Бурико, В.Р. Кузнецов // ФГВ. – 1980. – т. 16. – №4. – С. 60-67.

- Thompson O. NOx formation in combustion / O. Thompson, T.D. Brown, J.M. Beer // Combustion and Flames. – 1972. – v. 19. – №1. – р. 69-77.

- Сигал И.Я. Исследование теплоотдачи газового факела при различной степени предварительного смешения газа с воздухом / И.Я. Сигал, Д.А. Любезников // Инж.-физ. журнал. – 1966. – т.11. – № 10. – С. 463-466.

- Сигал И.Я. Оксиды азота в продуктах сгорания и их преобразование в атмосфере / И.Я. Сигал – Киев: Наукова думка, 1987. – 144 с.

- Межерицкий С.М. Характерные параметры зон образования оксида азота в газовом факеле / С.М. Межерицкий, Л.М. Цирульников, Б.М. Гурович, А.Я. Горелов, М.Н. Нурмухамедов // Оксиды азота в продуктах сгорания и их преобразование в атмосфере: Сб. науч. тр. – Киев: Наук. думка, 1987. – С. 10-14.

- Bowman C. T. Chemistry of Gaseous Pollutant Formation and Destruction / W. Bartok and A. F. Sarofim, editors – Fossil Fuel Combustion. Wiley J. and Sons, Canada, 1991.

- Laminar Flamelets in Turbulent Flames / Bray K.N., Peters. N. // In P. A. Libby and F. A. Williams, editors. – Turbulent Reacting Flows, 1994. Academic Press. – p. 63-114.

- Structure of Laminar Flames / G. Dixon-Lewis – In 23rd Symp. (Int'l.) on Combustion, The Combustion Institute, 1990. – p. 305-324.

- Relative Importance of Nitrogen Oxide Formation Mechanisms in Laminar Opposed-Flow Diffusion Flames / M. C. Drake and R. J. Blint – Combustion and Flame, 1991 – р. 185-203.

- Fenimore C.P. Formation of nitric oxide from fuel nitrogen in ethylene flames / C.P. Fenimore // Combustion and Flames. – 1972. – v. 19. – №2. – р. 289-296.

- Matsui J. Spectroscopic study of prompt nitrogen oxide formation mechanism in hydrocarbon – air flames / J. Matsui, T. Nomaguchi // Combustion and Flames. – 1978. – v. 32. – р. 205-214.

- Sataronis J. Prediction of propagation laminar flames in methane oxyden, nitrogen mixtures / J. Sataronis // Combustion and flames. – 1978. – v. 33. – p. 217-239.

- Bachmaier F. The formation of nitric oxide and the detection of HCN in premixed hydrocarbon-air flames at atmosphere / F. Bachmaier, K. Eberins, T. Just // Combustion Science and Technology. – 1978. – v. 7. – p. 77-84.

- Homer J. B. Nitric oxide formation and radical overshoot in premixed hydrogen flames / J. B. Homer, M.M. Sutton // Combustion and Flames. – 1973. – v. 20. – №1. – p. 71-75.

- Miyanchy T. A study of nitric oxide formation in fuel-rich hydrocarbon flames role of cyanide species H, OH and O / T. Miyanchy, J. Mori, A. Imamura // 16th Symp. of Combustion, Pittsburg. – 1976. – p. 1073-1082.

- Harries R.S. A formation on oxides of nitrogen in high temperature CH4-O2-N2-flame / R.S. Harries, M. Nasfall, A. Williams // Combustion Science and Technology. – 1976. – №2. – p. 85-94.

- Miyanchi T. A study of nitric oxide formation in fuel-rich hydrocarbon flames role of cyanide species H, OH and O / T. Miyanchi, J. Mori, A. Imamura // Sixteenth Symp. (international) on Combustion, Pittsburg. – 1976. – p. 1073-1082.

- Matsui J. Spectroscopic study of prompt nitrogen oxide formation mechanism in hydrocarbon – air flames / J. Matsui, T. Nomaguchi // – Combustion and Flames. – 1978. – v. 32. – p. 205-214.

- Turner D.W. Influence of combustion modification and nitrogen content on nitrogen oxides emissions from fuel combustion / D.W. Turner, R.L. Andrews, C.W. Seigmund // Combustion. – 1972. – v. 44. – №2. – p. 21-30.

- Haynes B.S. The role of fuel nitrogen in nitric oxide formation / B.S. Haynes, D. Iverach, N.J. Kirov // Austral. Chem. Process and Eng. – 1974. – v. 27. – №5. – p. 21-28.

- Саар К.Ю. Исследование образования окислов азота из топливного азота в процессе горения жидкого топлива: Автореферат канд. дисс. – Таллин: 1980. – 17 с.

- Титов С.П. Исследование образования NOx из азота топлива при горении пыли каменных углей / С.П. Титов, В.И. Бабий, В.И. Барабаш // Теплоэнергетика. – 1980. – №3. – С. 64-67.

- Отс А.А. Исследование образования оксидов азота из азотсодержащих соединений топлива и факторов, влияющих на этот процесс / А.А. Отс, Д.М. Егоров, К.Ю. Саар // Теплоэнергетика. – 1982. – №12. – С. 15-18.

- Шницер И.Н. Образование окислов азота на начальном участке факела и на высоте топочной камеры пылеугольного парогенератора / И.Н. Шницер, В.В. Литовкин // Образование окислов азота в процессах горения и пути снижения выброса их в атмосферу – Киев: «Наукова думка», 1979. – 
С. 39-44.

- Гуревич Н.А. Колебатльный механизм быстрого окисления азота во фронте пламени / Н.А. Гуревич // Оксиды азота в продуктах сгорания и их преобразование в атмосфере: Сб. науч. тр. – Киев: «Наук. Думка», 1987. – С. 14-20.

- Крыжановский В.Н. Динамика образования окиси азота в «низкотемпературной» области нормального фронта / В.Н. Крыжановский, А.И. Сигал // Распределения и сжигание газа. – Саратов: СПИ, 1977. – вып. 3. – С. 48-53.

- Лавров Н.В. Процессы горения топлива и защита окружающей среды / Н.В. Лавров, Э.И. Розенфельд, Г.П. Хаустович– М: Металлургия, 1981. – 240 с.

- Титов С.П. Исследование процесса образования топливных окислов азота при горении угольной пыли: Автореферат канд. дисс. – М: 1982. – С. 22.

- Siegmund C.W. NOx emissions from industrial boilers: potential control methods / C.W. Siegmund, D.W. Turner // Trans of the ASME. – 1974. – №1. – p. 185-198.

- Жуховицкий А.А. Физическая химия / А.А. Жуховицкий, Л.А. Шварцман – М: Металлургия, 1968. – 520 с.

- Семенов Н.Н. Развитие цепных реакций и теплового воспламенения / Н.Н. Семенов – М: Знание, 1969. – 94 с.

- Карп И.Н. Продукты сгорания природного газа при высоких температурах / И.Н. Карп, Б.С. Сорока, Л.Н. Дашевский, С.Д. Семерина – К: Техника, 1967. – 382 с.

- Кун П. Исследование горячей печной атмосферы в промышленных печах и топках / П. Кун, Д. Зуккер // Черная металлургия. – 1988. – №5. – С. 26-31.

- Шульц Л.А. Пути решения экологических проблем при нагреве и термической обработке стального проката / Л.А. Шульц // «Черная металлургия России и стран СНГ в ХХI веке»: сб. трудов международной конференции. Т.1. – М: Металлургия, 1994. – С. 28-31.

- Волков Э.П. Расчет оксидов азота при равновесных и неравновесных химических превращениях в высокотемпературном потоке продуктов сгорания / Э.П. Волков, В.И. Кормилицин, Н.Ю. Кудрявцев // Оксиды азота в продуктах сгорания и их преобразование в атмосфере: сборник научн. статей / Отв. ред. Сигал И. Я. – К: Наукова думка, 1987. – С. 31-39.

- Волков Э.П. Влияние режимных и конструктивных факторов на концентрации оксидов азота в дымовых газах паровых котлов при сжигании газа и мазута / Э.П. Волков, В.И. Кормилицин, И.Г. Збраилов, Т.А. Тишина // Оксиды азота в продуктах сгорания и их преобразование в атмосфере: сборник научн. статей / Отв. ред. Сигал И. Я. – К: Наукова думка, 1987. – С. 20-27.

- Хмыров В.И. Образование и разложение оксида азота в факеле азотсодержащего жидкого топлива / В.И. Хмыров, Т.Я. Панченко, А.К. Слямбаева // Оксиды азота в продуктах сгорания и их преобразование в атмосфере: сборник научн. статей / Отв. ред. Сигал И. Я. – К: Наукова думка, 1987. – С. 27-31.

- Гордин К.А. Модель образования оксидов азота в процессе сжигания азотсодержащего органического топлива / К.А. Гордин // Оксиды азота в продуктах сгорания и их преобразование в атмосфере: сборник научн. статей / Отв. ред. Сигал И. Я. – К: Наукова думка, 1987. – С. 39-45.

- Банников Л.П. Определение концентрации термических оксидов азота при отоплении коксовых печей путем расчета термодинамического равновесия / Л.П. Банников, А.А. Лобов, А.С. Малыш // Углехимический журнал. – 2005. – №5-6. – С. 40-44.

- Райзер Ю.П. Образование окислов азота в ударной волне при сильном взрыве в воздухе / Ю.П. Райзер // Журнал физической химии. – 1959. – т. 33, вып. 3. – С. 700-709.

- Зельдович Б.Я. Физика ударных волн и высокотемпературных явлений / Б.Я. Зельдович, Ю.П. Райзер – М: Наука, 1966. – 320 с.

- Титов С.П. Исследование образования NOx из азота топлива при горении пыли каменных углей / С.П. Титов, В.И. Бабий, В.И. Барабаш // Теплоэнергетика. – 1980. – №3. – С. 64-67.

- Агроскин А.А. Коксовые печи. Конструкции и теплотехника / А.А. Агроскин, Г.С. Халабузарь– Х: ОНТИ-ДНТВУ-НКТП, 1937. – 496 с.

- Малыш А.С. Разработка технологических нормативов выбросов оксидов азота дымовыми трубами коксовых батарей различного срока службы для ПАО «ДОНЕЦККОКС». Отчет по НИР // Государственное предприятие «Украинский государственный научно-исследовательский углехимический институт (УХИН)». – № ГР 0106U008238. – Х.: ГП «УХИН», 2000. – 22 с.

- Малыш А.С. Разработка технологических рекомендаций по снижению выбросов оксидов азота из дымовых труб коксовых батарей ПАО «ЗАПОРОЖКОКС» и составление нормативов выбросов. Отчет по НИР // Государственное предприятие «Украинский государственный научно-исследовательский углехимический институт (УХИН)». – № ГР 0106U008238. – Х.: ГП «УХИН», 1999. – 28 с.

- Фидчунов Л.Н. Определение состава выбросов из дымовых труб коксовых батарей ПАО «Баглейкокс» » и подготовка данных для разработки  технологических  нормативов выбросов. Отчет по НИР // Государственное предприятие «Украинский государственный научно-исследовательский углехимический институт (УХИН)». – № ГР 0106U008238. – Х.: ГП «УХИН», 2001. – 20 с.

- Малыш А.С. Разработка технологических нормативов выбросов оксидов азота дымовыми трубами коксовых батарей Алчевского КХЗ. Отчет по НИР // Государственное предприятие «Украинский государственный научно-исследовательский углехимический институт (УХИН)». – № ГР 0106U008238. – Х.: ГП «УХИН», 1999. – 18 с.

- Чистяков А.Н. Справочник по химии и технологии твердых горючих ископаемых / А.Н. Чистяков, Д.А. Розенталь, Н.Д. Русьянова – СПб; Синтез, 1996. – 363 с.

- Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Д.А. Франк-Каменецкий– М: Наука, 1967. – 367 c.

- Руководство по контролю вредных веществ в воздухе рабочей зоны: Справочное издание. Книга 2. / Составители: М.И. Буковский, М.И. Колесник, С.И. Муравьева, Г.А. Дьякова – М: Химия, 1993. – 416 с.

- Фидчунов А.Л. Определение выбросов СО и NOх из дымовых труб коксовых батарей / В.В. Кирбаба, А.Л. Фидчунов // Экологические проблемы индустриальных мегаполисов: материалы III междунар. науч.-практ. конф., 23-27 мая 2006 г. – Донецк – Авдеевка, 2006. С. 174-176.

- Электрохимические ячейки. Устройство и принцип действия. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.gassense.ru/sensors/sensor-mfn-6.html

- Відбір проб промислових викидів. Керівний нормативний документ КНД 211.2.3.063-98. Відбір проб промислових викидів: Інструкція: офіц. вид. / розроблено В. Серенко, Н. Марчук, Ю. Зіскінд, Л. Данилюк, Л. Івахно – Київ, Мінбезпеки України, 1998, – 30 с.

- Шаприцкий В.Н. Разработка нормативов ПДВ для защиты атмосферы / В.Н. Шаприцкий– М: Металлургия, 1990. – 416 с.

- Правила технической эксплуатации коксохимических предприятий / [Под редакцией В.П. Сидогина, Ю.Е. Зингермана, Ю.Г. Шаповала и др.] – Харьков: 2001. – 318 с.

- Шульга И.В. Определение выбросов СО и NOx из дымовых труб коксовых батарей / И.В. Шульга, А.Л. Фидчунов, В.В. Кирбаба, Н.П. Скрипченко, О.В. Бабяк, Л.В. Джуган, С.В. Федорова, Л.Н. Фидчунов, И.Н. Зеленский // Углехимический журнал. – №3-4. – 2006. – С. 39-43.

- Инструкция по регулированию обогрева коксовых печей. №38-83 ИР, Харьков, 1983.

- Фидчунов А.Л. Оперативный метод оценки прососов сырого коксового газа в отопительную систему коксовых батарей / Фидчунов А.Л. // Азовсталь – путь к лидерству: межд. науч.-техн. конф. молодых специал. «Азовсталь – 2007»: материалы конф., июнь 2007 г. – Мариуполь: 2007. – с. 149.

- Фидчунов А.Л. О методике оценки прососов сырого коксового газа в отопительную систему коксовых батарей / А.Л. Фидчунов, И.В. Шульга, Ю.С. Васильев, Н.С. Кириенко // Углехимический журнал. – №6 – 2007. – С.20-25.

- Васильев Ю.С. Влияние технологических факторов на механизм образования оксида азота при обогреве коксовых печей / Ю.С. Васильев, А.Л. Фидчунов, И.В. Шульга // Углехимический журнал. – №1-2. – 2004. – С. 37-42.

- Фидчунов А.Л. О влиянии технологических факторов обогрева коксовых печей на механизм образования оксидов азота / А.Л. Фидчунов, Ю.С. Васильев // Экологические проблемы индустриальных мегаполисов: материалы междунар. науч.-практ. конф., 01 – 04 июня 2004 г. – Донецк – Авдеевка, 2004. С. 372-379.

- Вирозуб И.В. Тепловой режим коксовых печей / И.В. Вирозуб, Б.И. Кустов – Харьков: Металлургиздат, 1960. – 238 с.

- Вирозуб И.В. Расчеты коксовых печей и процессов коксования / И.В. Вирозуб, Р.Е. Лейбович – К: Вища школа, 1970. – 248 с.

- Хэмалян Д.М. Теория горения и топочные устройства / Д.М. Хэмалян, Я.А. Каган – М: Энергия, 1976. – 488 с.

- Большая Советская Энциклопедия Т. 12 / Гл. ред. А.М. Прохоров – Москва: Советская энциклопедия, 1973 – 624 с.

- Сигал И.Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива / И.Я. Сигал– Л: Недра, 1977. – 294 с.

- Справочник химика Т.3 / Под ред. Б.П. Никольского. Второе изд. перераб. и доп. – М: Химия, 1964. – 1008 с.

- Пыриков А.Н. Защита окружающей среды на коксохимических предприятиях / А.Н. Пыриков, С.В. Васнин, Б.М. Баранбаев, В.Д. Козлов] – М: «Интермет Инжениринг», 2000, – 182 с.

- Фидчунов А.Л. Об определении выбросов СО и NOx из дымовых труб коксовых батарей / А.Л. Фидчунов, В.В. Кирбаба // Азовсталь – путь к лидерству: межд. науч.-техн. конф. молодых специал. «Азовсталь – 2006»: материалы конф., май 2006 г. – Мариуполь, 2006. С. 140.

- Рубчевский В.Н. Новый метод диагностики состояния отопительной системы и кладки стен камер коксовой батареи / В.Н. Рубчевский, Ю.А. Чернышов, В.И. Марков, А.А. Лобов, Э.И. Торяник // Кокс и Химия. – 2004. – №3. – С. 18-22.

- Херман В. Модель потоков и образование NO в отопительной системе коксовых батарей завода Кайзерштуль III. Парные вертикалы. Исследование на моделях и перспектива / В. Херман, Д. Сукер, В. Хаас, П. Куп // Cokemaking International. – 1992. – т. 4. – №2. – с. 71-83. – (научн. библиотека ГП «УХИН»).

- Михальская Л.Л. Определение состава и энергетических характеристик коксового и конверторного газов с целью их утилизации / Л.Л. Михальская, Э.И. Прохач // Углехимический журнал. – №3-4. – 2009. – С. 84 – 88.

- Фидчунов А.Л. К вопросу о ресурсе образования топливных (прососных) оксидов азота при обогреве коксовых печей / А.Л. Фидчунов, И.В. Шульга, С.И. Кауфман // Экологические проблемы индустриальных мегаполисов: материалы V междунар. науч.-практ. конф.-выставки, 21-23 мая 2008 г. – Донецк-Авдеевка: 2008. – 
С. 95-98.

- Фидчунов А.Л. Прогноз количества «топливных» NOx при использовании новой оперативной методики оценки прососов сырого коксового газа в отопительную систему коксовых печей / А.Л. Фидчунов // Поступ в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості: IV наук.-техн. конф., Львів, 11 – 14 вересня 2007 р.: збірник тез доповідей. – Львів: 2007. – 
С. 128-129.

- Фидчунов А.Л. К вопросу о ресурсе образования топливных оксидов азота при обогреве коксовых печей / А.Л. Фидчунов, И.В. Шульга, Л.П. Банников // УглеХимический журнал – №1-2. – 2010. – С. 50-54.

- Улавливание и переработка химических продуктов коксования Том 3. [Справочник коксохимика. В 6-ти томах.] / Под общ. ред. д-ра техн. наук Е.Т. Ковалева. – Харьков: Издательский Дом «ИНЖЭК», 2009. – 450 с.

- Кузниченко В.М. Особенности термохимических превращений при коксовании трамбованной угольной загрузки / В.М. Кузниченко // Углехимический журнал. – №3-4 – 2010. – С.66-72.

- Скляр М.Г. Физико-химические основы спекания углей / М.Г. Скляр – М: Металлургия, 1984. – 201 с.

- Власов Г.А. О кинетике образования паро-газовых продуктов при коксовании угольных шихт. 2. Факторы вторичного пиролиза / Г.А. Власов, В.Д. Барский, В.М. Чуищев, А.Г. Рудницкий // Углехимический журнал. – №3-4 – 2003. – С.55-61.

- Еркин Л.И. Взаимосвязь и взаимодействие основных явлений промышленного процесса коксования / Л.И. Еркин // Кокс и химия. – 1981. – №9. – С. 20-24.

- Еркин Л.И. О движении газов и паров в области пластического слоя / Л.И.  Еркин // Кокс и химия. – 1987. – №7. – С. 17-25.

- Опыт эксплуатации системы PROven регулирования давления в печных камерах коксовых батарей на коксохимическом заводе в Швельгерне / реф. 
Г. С. Ухмылова // Кокс и химия. – 2006. – № 10. – С. 25-28. – Реф. на ст.: T. Spitz, U. Kochanski, K.P. Leuchtmann, F. Krebber Operateon experiences gained with "PROven" (Pressure Regulation Oven System) in the new "Schwelgern" coke oven plant // The 5-th European coke and ironmaking congress. 2005. Stokholm, Sweden. Proceedings. V. 1. P. Tu 2: 1-1 – Tu 2: 1-15.

- Кондратьев В.Н. Кинетика и механизм газофазных реакций / В.Н. Кондратьев, Е.Е. Никитин– М: «Наука», 1975. – с. 559.

- Карапетьянц М.Х. Химическая термодинамика / М.Х. Карапетьянц – 
М: «Химия», 1975. – 584 с.

- Карапетьянц М.Х. Примеры и задачи по химической термодинамике / 
М.Х. Карапетьянц– М: Химия, 1974. – 302 с.

- Некрасов Б.В. Курс общей химии / Б.В. Некрасов– М: Госхимиздат, 1960. – 974 с.

- Бронштейн А.П. Термохимические превращения азота органической массы кузнецких углей группы Г6 / А.П. Бронштейн, Г.Н. Макаров, П.В. Акулов, Н.П. Григорьев // Химия твердого топлива. – №2. – 1975. – 
С. 48-54.

- Справочник коксохимика. В 6 т. Производство кокса Т. 2 / Под. редакцией А.К. Шелкова – М: «Металлургиздат», 1965. – 288 с.

- Улавливание химических продуктов коксования. Ч ІІ / А.Ф. Гребенюк, В.И, Коробчанский, Г.А. Власов, С.И. Кауфман. – Донецк: Восточный издательский дом, 2002. – 207 с.

- Лавров Н.В., Шурыгин А.П. Введение в теорию горения и газификации топлива / Н.В. Лавров, А.П. Шурыгин – М.: Издательство АН СССР, 1963. – 215 с.

- Авдуевский В.С. Снижение выбросов окислов азота от энергетических установок путем ввода воды в зону горения факела. / В.С. Авдуевский, У.Г. Пирумов, А.И. Папуша и др. / Сборник трудов МЭИ. – 1984. – №50. – С. 13-15.

- Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы / М.Е. Берлянд – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 272 с.

- Stanley H. Electro generative and related electrogenerative and related electrochemical methods for NOx and SO2 control / H. Stanley, Langer, J. Michael Foral, Josre A. Colucci // Environmental Progress, vol 5. – №4. – 1986. – Р. 277-282.

- Ухмылова Г.С. Автоматизация коксохимического производства / реф. Г. С. Ухмылова // Кокс и химия. – 2007. – № 5. – С. 44-45. – Реф. на ст.: Reinke M., Leuchtmann K. P. Coke plant automation // 4-th China Int. Coking Technology and Coke Market Congress, 2006. Sept. 2006. Beijing, P. R. China. P. 213-223.

- Ameling D. Cokemaking Technology 2000 – State-of-the-art and New Structures // D. Ameling, H. Baer, H. Bertling, H.B. Lungen // Coke Making International. – Vol. 11. – 1/1999. – p. 32-39.

- Фидчунов А.Л. О динамике образования разных видов оксидов азота в отопительной системе коксовой батареи / А.Л. Фидчунов // Экологические проблемы индустриальных мегаполисов: материалы VI междунар. науч.-практ. конф., 21 – 24 апреля 2009 г. – Москва, 2009.

- Фидчунов А.Л. Динамика образования различных видов оксидов азота в отопительной системе коксовой батареи / А.Л. Фидчунов, А.П. Гринь // УглеХимический журнал – №1-2. – 2011. – С. 48-54.

- Фидчунов А.Л. Способы снижения выбросов оксидов азота из дымовых труб при производстве кокса / А.Л. Фидчунов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – №7. – С. 53-57.

- Кустов Б.И. Коксовый газ / Б.И. Кустов – М: Металлургиздат, 1953. – 
242 с.

- Фидчунов А.Л. К вопросу об образовании оксидов азота при производстве кокса / А.Л. Фидчунов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2011. – №2. – С. 68-73.

- Васильев Ю.С. «Разработка и внедрение рекомендаций по улучшению равномерности обогрева коксовой печи по высоте и выбор конечной температуры коксования, обеспечивающей получение кондиционного доменного кокса и снижение содержания в дымовых газах оксидов азота» Отчет по НИР // Государственное предприятие «Украинский государственный научно-исследовательский углехимический институт (УХИН)». – № ГР 0104U002611. – Х.: ГП «УХИН», 2004. – 31 с.

- Васильев Ю.С. «Разработка рациональных технологических параметров подготовки и коксования базовых угольных шихт, обеспечивающих производство кокса требуемой механической и горячей прочности» Отчет по НИР // Государственное предприятие «Украинский государственный научно-исследовательский углехимический институт (УХИН)». – № ГР 0111U008478. – Х.: ГП «УХИН», 2011. – 31 с.

- Кучма Н.В. Применение статистических методов при анализе влияния изменения угольной шихты на качество доменного кокса / Н.В. Кучма, Е.С. Зоря, А.А. Журавский, Э.И. Торяник, С.В. Федорова, В.И. Безценный, М.А. Карпенко // Углехимический журнал. – 2003. – № 5-6. – С. 15-24.

- Фидчунов А.Л. Оценка процесса образования термических оксидов азота при обогреве коксовых печей с помощью математического моделирования / А.Л. Фидчунов, А.А. Журавский // Энергетика. Энергосбережение. Энергоаудит. – №2. – 2010. – С. 67-75.

- Мальцев В.М. Основные характеристики горения / В.М. Мальцев, М.И. Мальцев, Л.Я. Кашпоров – М: Химия, 1977. – 320 с.