Козлов, Андрей Михайлович. Получение ароматических углеводородов из пропан-бутановой фракции : диссертация ... кандидата технических наук : 02.00.13 / Козлов Андрей Михайлович; [Место защиты: Рос. гос. ун-т нефти и газа им. И.М. Губкина].- Москва, 2011.- 138 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-5/3128

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский государственный университет нефти и газа

на правах рукописи

имени И. М. Губкина

### 04.2.0 1 1 6 4 0 3 9 "

КОЗЛОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ПОЛУЧЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ ПРОПАН-БУТАНОВОЙ ФРАКЦИИ

02.00.13 - Нефтехимия Диссертация на соискание учёной степени кандидата технических наук

Научный руководитель

Лапидус А.Л. чл.-корр. РАН д.х.н. проф.

Москва 2011 г.

Содержание

Введение	3

Глава 1 Состояние проблемы. Аналитический обзор	5

1.1 Цеолиты как эффективные катализаторы ароматизации лёгких алканов 5

:	1.2 Синтез пентасилов	10

,	1.3 Каталитические свойства пентасилов	12

І	1.4 Химизм ароматизации лёгких алканов на пентасилах	13

t	1.5 Производство ароматических углеводородов из газового сырья	22

s	1.4 Постановка задачи исследований	37

- Глава	2 Объекты и методы исследований	38

J	2.1	Методика проведения экспериментов	38

- 2.2	Методика анализа сырья и продуктов ароматизации	40

t	2.3	Характеристика сырья и реагентов	41

|	2.4	Оценка точности экспериментальных результатов	42

/	2.5	Физико-химические методы исследования катализатора	45

I	2.5.1 ИК-Фурье-спектроскопия	46

2.5.2 Термопрограммируемая десорбция аммиака	46

;	Глава	3. Разработка новых катализаторов получения ароматических углеводородов

,	из	газового сырья	47

- 3.1	Влияние концентрации Zn на активность пентасилов	47

- Влияние концентрации Zn на активность H-ZSM-5 (90)	48

,	3.1.2 Влияние концентрации Zn на активность Н-ЦВМ (30)	55

*’	3.2	Активность ГАС в реакции ароматизации ПБФ	61

- Влияние различных солей цинка на активность катализатора	64

- Влияние концентрации Мо на активность Н-ЦВМ (30)	70

- 3.5	Исследование цинк-хромовых катализаторов ароматизации	73

- Влияние концентрации Сг на активность Zn-ЦВМ (30)	73

- Пассививация катализаторов ароматизации ПБФ	76

- Пассивация катализатора серусодержащими соединениями	76

3.6:2 Пассивация катализатора соединениями свинца и олова	76

- Пассивация ГАС оловом и свинцом	77

- Пассивация Zn-ZSM-5 (90) оловом и свинцом	81

- Пассивация Zn-ЦВМ (30) оловом и свинцом	86

- Пассивация Zn,Cr-UBM оловом и свинцом	91

- Испытания цинк-галлиевого катализатора, пассивированного оловом..92 3.6.2.6. Сравнение способов приготовления цинк-галлиевого цеолитного катализатора	94

- Исследование коксообразования на катализаторах	96

- Физико-химические методы исследования катализаторов	98

Глава 4 Разработка технологической схемы производства ароматических

углеводородов из газового сырья	106

Глава 5 Экономический расчёт процесса ароматизации ПБФ	109

Выводы	118

Список использованной литературы	119

#### Введение

Основными источниками органических веществ в течение многих лет были и остаются природные ископаемые. К природным горючим ископаемым относятся торф, горючие сланцы, каменные и бурые угли, нефти, природный газ, природные битумы (нефтебитумные породы). Запасы ископаемого топлива в недрах Земли ограничены, и, например, разведанных запасов нефти при современных темпах её добычи хватит на 40-50 лет, а в традиционных районах добычи истощение месторождений планируется и в. более ранние сроки. При этом выделяется положение дел в ведущей нефтедобывающей державе - России, сложившееся с таким ценным углеводородным сырьём, которым является сжиженный углеводородный газ (СУГ). В настоящее время большая часть получаемых СУГ либо используется* как топливо, либо экспортируется, и лишь небольшая часть используется в качестве сырья для химической промышленности [1,2]. Одной из причин энергетического использования СУГ является необходимость больших капитальных вложений в строительство новых и модернизацию 'существующих газо- и нефтехимических предприятий, осуществляющих многостадийную переработку СУГ. Поэтому одним, из решений1 может стать разработка одностадийных процессов химической переработки СУГ или его компонентов на месте производства на ГПЗ с получением востребованной рынком продукции, в т.ч. на предприятиях ОАО «Газпром», а также возможность переработки попутного нефтяного газа и его компонентов в жидкие углеводороды.

Среди этих процессов важное место занимает ароматизация легких углеводородов, на цеолитных катализаторах. Ароматические углеводороды являются одним из главных базовых продуктов нефтехимии. Темпы роста спроса на ароматические углеводороды в период до 2020 г. будут одним из самых высоких и составят не менее 3% в год. Подобный рост спроса создает предпосылки для создания новых производственных мощностей даже с учетом увеличения ресурсов ароматических углеводородов, получаемой из смолы пиролиза из-за ввода новых мощностей по получению этилена и пропиле-

Осуществление химических превращений компонентов СУГ с целью создания экономически эффективной технологии невозможно без применения оптимальных технологических схем и оптимизированных по составу и свойствам катализаторов. Основным компонентом таких каталитических систем является цеолит семейства пентасила, содержащий некоторое количество добавок, обладающих дегидрирующей функцией. Дальнейшее развитие технологических процессов и создание новых технологий химической переработки СУГ (за исключением пиролиза) невозможно без разработки новых каталитических систем с высоким выходом целевых продуктов, востребованных рынком в настоящий момент и в перспективе, что и определяет актуальность и необходимость исследований в данном направлении.

Выводы

- Предложена принципиальная технологическая схема процесса производства ароматических углеводородов для ООО «Газпром добыча Оренбург», позволяющая обеспечить непрерывное производство ароматических углеводородов из ПБФ на Zn-цеолитных катализаторах.

- Впервые установлено, что введение свинца и олова в состав Zn-ЦВМ системы существенно снижает выход кокса, при этом в случае малых концентраций олова и свинца выход дефицитных моноядерных ароматических углеводородов повышается.

- Предложен катализатор ароматизации ПБФ 5%Zn-2%Ga-0,25% Sn ЦВМ-30, характеризующийся низким коксообразованием и высоким выходом моноядерных ароматических углеводородов при температуре 550- 600°С.

- С применением физико-химических методов (ИК-Фурье- спектроскопия, термопрограммируемая десорбция аммиака) установлено изменение соотношения низко-, средне- и высокотемпературных каталитических центров при введении свинца и олова на Zn-пентасилсодержащих катализаторах.

166