Алексашин, Борис Алексеевич.

Особенности электронного строения интерметаллических соединений ванадия с дефектной структурой АI5 : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.07. - Свердловск, 1984. - 211 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат физико-математических наук Алексашин, Борис Алексеевич

ВВЕДЕНИЕ.

I. ИНТЕРМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ СО СТРУКТУРОЙ AI5 (ОБЗОР)

1.1. Кристаллическое строение

1.2. Физические свойства упорядоченных соединений V3$£ и V5Ga.ч.

1.2.1. Удельная теплоемкость

1.2.2. Удельное электрпротивление, термо-э.д эффект Холла.

1.2.3. Рентгеновские исследования

1.2.4. Упругие свойства

1.2.5. Магнитная восприимчивость и ядерный магнитный резонанс.

1.3. Модели электронного строент.гсоединений AI5; результаты зонных расчетов

1.3.1. Модель Клогстона и ЖакКарино

1.3.2. Модель линейных цепочек

1.3.3. Модель Горькова-Дорохова и Ли-Бирмана

1.3.4. Зонные расчеты

1.4. Зависимость характеристик и параметров нормального состояния в модели линейных цепочек от степени упорядочения V$S¿ и Ц&а

1.4.1. Связь температуры сверхпроводящего перехода с характеристиками сплавов в нормальном состоянии.

1.4.2. Влияние композиционного однородного беспорядка

1.4.3. Термическое разупорядочение

1.4.4. Радиационное разупорядочение

1.4.5. Влияние гидрирования

1.5. Постановка задачи исследования.

2. ОБРАЗЦЫ -И. МЕТОДИКА ЭКСПЕРШЕНТОВ

2.1. Приготовление и аттестация образцов

2.2. Измерение магнитной восприимчивости.

2.3. Регистрация стационарных спектров ЯМР

2.3.1. йлпульсный метод.

2.3.2. Стационарный метод.

2.4. Релаксационные измерения.

2.5. Автоматизированная система регистрации спектров ЯМР

2.6. Анализ формы линии ЯМР

2.7. Приближение "сильной связи"

2.8. Сдвиг Найта

2.9. Спин-решеточная релаксация.

2.10.Разделение вкладов в магнитную восприимчивость . 98 В ыв о д ы

3. СПЛАВЫ (Ftx)} S¿, V3(Si^y Coy ).

3.1. Магнитная восприимчивость, сдвиг Найта, плотность состояний

3.2. Распределение зарядовой плотности вблизи атома ванадия

3.3. Сдвиг Найта

3.4. Сдвиг Найта и спин-решеточная релаксация в V3fScf.yCoyJ

В ыв о д ы.

4. РАДИАЦИОННОЕ РАЗУПОРЯДОЧЕНИЕ V3$¿

4.1. Магнитная восприимчивость, сдвиг Найта, плотность состояний.

4.2. Спин-решеточная релаксация, анизотропный сдвиг

Найта, распределение зарядовой плотности

4.3. Сдвиг Найта 29St

4.4. Оценка степени дефектности облученного V3Sc

4.5. Анализ двухфазности отжигаемого TJ&"

4.6. Корреляция степени дальнего порядка и плотности электронных состояний при радиационном разупорядо-чении

В ы в о д ы

5. ЯМР В V3Gcl И VbGcLH0)0S

5.1. ЯМР в высокоупорядоченном V^Gcc.

5.1 Л. Спектр ЯМР 5iV в высокоупорядоченном V^Gcc

5.1.2. Плотность состояний

5.1.3. Сдвиг Найта и скорость спин-решеточной релаксации 7*&сс

5.1.4. Проявление температурной неустойчивости электронного спектра и искажений решетки

V3Gcl

5.2. Термическое разупорядочение V^Gcl

5.2.1. Плотность состояний на уровне Ферми

5.3. Влияние гидрирования на электронное строение V^ffet

5.3.1. Плотность состояний.

5.3.2. Исследование протонного резонанса и релаксации

В ы в о д ы.

6

6