Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

ХИТРИХ ЄВГЕН ЄВГЕНОВИЧ

УДК 621.96.044:004.942(043.3)

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ІМПУЛЬСНОГО РІЗАННЯ

БЕЗПЕРЕРВНОЛИТИХ ЗАГОТОВОК НА ОСНОВІ ЧИСЕЛЬНОГО

МОДЕЛЮВАННЯ

Спеціальність 05.03.05 – процеси та машини обробки тиском

дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків – 2012

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ....................................................................................................................... 6

РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ

ИССЛЕДОВАНИЯ .................................................................................................... 11

1.1 Получение заготовок способом непрерывного литья

и его применение. Технологическая характеристика и технические

возможности .............................................................................................................. 11

1.1.1 Общие сведения о технологии и машинах непрерывного

литья заготовок .................................................................................................... 11

1.1.2 Типы МНЛЗ и технологическая характеристика современных

машин непрерывной разливки ........................................................................... 14

1.2 Методы резки непрерывнолитых заготовок на мерные части ................. 16

1.2.1 О методе повышения производительности МНЛЗ ........................... 19

1.3 Импульсная резка горячего металла. Технологическая

характеристика и область применения процесса ................................................... 20

1.3.1 Высокоскоростная резка непрерывнолитых заготовок ................... 20

1.3.2 Основные задачи исследований в области импульсной

резки ..................................................................................................................... 26

Выводы по разделу. Цель и задачи исследования ................................................. 36

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ РЕЗКИ НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ ЗАГОТОВОК ........ 38

2.1 Основные теории, ограничения и допущения, принимаемые

при численном моделировании процессов импульсной резки

непрерывнолитых заготовок .................................................................................... 39

2.2 Математическое описание процесса высокоскоростной резки

заготовок с применением уравнений механики сплошных сред ......................... 40

2.3 Выбор метода решения задачи .................................................................... 48

3

2.4 Особенности решения задач импульсной резки непрерывнолитых

заготовок с применением метода конечных элементов ........................................ 52

2.4.1 Современные тенденции и технологии, применяемые

при решении задач с использованием метода конечных элементов ............. 52

2.4.1.1 Комбинированный метод Лагранжа – Эйлера ........................... 52

2.4.1.2 Адаптивное перестроение сетки ................................................. 55

2.4.2 Задание свойств материалов при конечно-элементном

моделировании процесса импульсной резки непрерывнолитых

заготовок .............................................................................................................. 57

2.4.3 Критерии разрушения материала, применяемые

при моделировании процессов импульсной резки .......................................... 58

2.5 Классификация численных моделей процессов импульсной резки

непрерывнолитых заготовок ........................................................................................ 62

2.6 Краевые условия для задач высокоскоростной резки

непрерывнолитых заготовок .................................................................................... 63

Выводы по разделу .................................................................................................... 65

РАЗДЕЛ 3. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ УСТРАНЕНИЯ «ПОПЯТНОГО»

ИМПУЛЬСА СИЛЫ, ВОЗНИКАЮЩЕГО ПРИ ИМПУЛЬСНОЙ РЕЗКЕ

НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ ЗАГОТОВОК ................................................................... 67

3.1 Предварительные положения ...................................................................... 67

3.1.1 Структурные фазы материала заготовки ........................................... 67

3.1.2 Варианты анализа процесса разрушения металла

при высокоскоростном деформировании ......................................................... 69

3.1.3 Особенности решения связанных задач импульсного

деформирования металла ................................................................................... 69

3.1.4 Требования, предъявляемые к моделям материала заготовки,

используемым при анализе процессов высокоскоростной резки .................. 70

3.2 Верификация данных, полученных при помощи конечно-элементных

моделей процессов импульсной резки заготовок .................................................. 71

4

3.3 Моделирование процесса импульсной резки заготовок

клиновидными ножами ............................................................................................. 74

3.3.1 Особенности геометрии клиновидных ножей МИР......................... 74

3.3.2 Постановка задачи. Исходные данные .............................................. 76

3.3.3 Разработка конечно-элементных моделей процесса резки ............. 80

3.3.4 Анализ полученных результатов ........................................................ 87

3.3.5 Законы движения ножей МИР, позволяющие снизить

(устранить) «попятный» импульс ............................................................................ 93

3.4 Моделирование процесса импульсной резки заготовок

комбинированным инструментом ........................................................................... 96

Выводы по разделу .................................................................................................. 100

РАЗДЕЛ 4. ВЫБОР СХЕМЫ ИМПУЛЬСНОЙ РЕЗКИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ

ОТСУТСТВИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО «ПОПЯТНОГО» ИМПУЛЬСА ............ 102

4.1 Выбор схемы импульсной резки, рекомендуемой к практическому

применению ............................................................................................................. 102

4.2 Разработка алгоритма проведения численных исследований

процессов импульсной резки непрерывнолитых заготовок ............................... 111

4.3 Разработка вспомогательных компьютерных программ

для автоматизации процесса ввода исходных данных в систему расчета ........ 111

4.4 Разработка твердотельной параметрической модели машины

импульсной резки .................................................................................................... 113

4.5 Определение экономической эффективности при использовании

высокоскоростной резки ......................................................................................... 114

4.5.1 Общие положения .............................................................................. 114

4.5.2 Оценка экономической эффективности применения

МКЭ-системы при проведении научных исследований в области

импульсной резки непрерывнолитых заготовок ............................................ 115

4.5.2.1 Методика определения экономической эффективности

применения МКЭ-системы «Abaqus» ......................................................... 115

5

4.5.2.2 Определение экономической эффективности применения

МКЭ-системы «Abaqus» ............................................................................... 119

Выводы по разделу .................................................................................................. 123

Выводы ..................................................................................................................... 124

Список использованных источников .................................................................... 126

Приложения ............................................................................................................. 135

6

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Непрерывное литье металла – широко используемый

в черной металлургии метод получения заготовок для дальнейшей переработки

прокаткой, ковкой, объемной штамповкой и др. Этим способом производят

1500 млн т металла в год, из них 30% составляют заготовки сортовых сечений.

На участке резки технологической линии машины непрерывного литья заготовок

(МНЛЗ) от непрерывнолитой заготовки, движущейся со скоростью 1,5…3 м/мин,

отделяют части заданной мерной длины. Наиболее массово применяют огневые

газокислородные резаки или механическое гидросиловое оборудование – гидро-ножницы, однако и те, и другие характеризуются существенными недостатками.

Учитывая  заинтересованность  металлургов  в  увеличении  производства

металла  на  имеющемся  оборудовании,  перспективным  является  увеличение

скорости вытягивания непрерывнолитой заготовки. Поэтому целесообразно для

выполнения  режущих  операций  применить  высокоскоростное  оборудование

ударного действия –  машины импульсной резки (МИР), созданные в Нацио-нальном аэрокосмическом университете им. Н. Е. Жуковского «ХАИ».

Однако при внедрении клиновидных ножей МИР в заготовку на конечной

фазе  импульсной  (высокоскоростной)  резки  могут  возникать  нежелательные

эффекты от действия распирающего импульса, проявляющиеся в виде волнения

мениска жидкого металла в кристаллизаторе МНЛЗ, что может негативно вли-ять на технологию процесса разливки. Конструктивными и технологическими

мерами удается в значительной степени избежать проявления этого влияния,

но, как показывает опыт, задача требует дальнейшего исследования.

Применение импульсных режущих машин позволяет увеличить произво-дительность  сортовых  МНЛЗ  минимум  вдвое  (что  обусловливает  очевидный

экономический эффект), поэтому численные исследования  динамического вза-имодействия элементов системы «МИР  –  режущий инструмент –  заготовка»,

направленные на совершенствование технологии импульсной резки, актуальны

и имеют большое практическое значение. Решение указанных задач определило

направление исследований диссертационной работы.

7

Связь работы с научными программами, планами, темами.  Диссерта-ционная работа выполнена на кафедре технологии производства летательных ап-паратов  Национального  аэрокосмического  университета  им. Н. Е. Жуковского

«Харьковский авиационный институт» в рамках задач прикладных госбюджетных

НИР Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины: «Разра-ботка методов интенсификации технологических процессов в производственных

системах наукоемких отраслей машиностроения» (ГР № 0106U001044); «Модели-рование и разработка элементов технологических систем производства авиацион-ной и автомобильной техники» (ГР № 0109U001115);  «Усовершенствование им-пульсных технологических систем производства деталей аэрокосмической техни-ки и автомобильного транспорта» (ГР № 0111U001073), в которых соискатель был

исполнителем отдельных этапов.

Цель и задачи исследования. Цель исследования  –  усовершенствование

процесса импульсной резки горячего металла, позволяющее  сократить  затраты

на  производство  металла,  получаемого  способом непрерывного  литья,  за  счет

увеличения производительности разливки.

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:

– обосновать принципиальный подход к решению задач импульсной рез-ки  горячего  металла,  проанализировать  существующие  методы  увеличения

производительности МНЛЗ и направления совершенствования технологическо-го процесса высокоскоростной резки непрерывнолитых заготовок;

– проанализировать особенности динамического взаимодействия элемен-тов системы «МИР –  режущий инструмент –  непрерывнолитая заготовка» для

устранения  нежелательного  «попятного»  импульса  путем  теоретического  и

численного исследования процесса импульсной резки непрерывнолитых заго-товок; обосновать расчетную схему процесса резки, сформулировать краевые

условия и разработать комплекс численных моделей процесса импульсной рез-ки непрерывнолитых заготовок;

– провести численное исследование различных схем резки непрерывноли-тых заготовок, предложить схемы, позволяющие устранить «попятный» импульс;

8

– обосновать использование схем резки, обеспечивающих отсутствие

«попятного» импульса при высоком качестве среза; разработать элементы ав-томатизации решения задач импульсной резки с применением метода конечных

элементов.

Объект исследования  –  технологический  процесс  импульсной  (высоко-скоростной) резки непрерывнолитых заготовок.

Предмет исследования  –  способы совершенствования процесса и обору-дования  для  импульсной  резки  непрерывнолитых  заготовок  путем  подбора

схем резки, позволяющих избежать нежелательного «попятного» импульса при

высоком качестве среза заготовки.

Методы исследования.  Проведенные исследования базируются на фун-даментальных  положениях  механики  разрушения,  теории  упругости,  теории

пластического  течения,  механического  удара,  теории  связанных  и  динамиче-ских задач термоупругости, а также результатах анализа многочисленных лабо-раторных  и  производственных  экспериментальных  исследований.  Численные

исследования проведены с использованием аппарата метода конечных элемен-тов  (МКЭ),  реализованного  в  современных  системах  CAD/CAE  («Abaqus»,

«LS-DYNA»). Для аппроксимации полученных данных численных эксперимен-тов  применены  компьютерная  система  математического  анализа  «Maple»  и

программа «Microsoft  Excel». Для создания трехмерной геометрии МИР и эле-ментов системы «МИР –  режущий инструмент –  непрерывнолитая заготовка»,

несущей в себе набор необходимой  для  расчета  геометрической  информа-ции, использована система «SolidWorks».

Научная новизна полученных результатов состоит в том, что впервые:

– проанализированы  особенности  динамического  взаимодействия  эле-ментов системы «МИР – режущий инструмент – непрерывнолитая заготовка»

для  устранения  нежелательного  продольного  импульса в сторону кристалли-затора криволинейной МНЛЗ на основе численного моделирования;

– найдены законы движения режущего инструмента клиновидной формы,

обеспечивающие отсутствие «попятного» импульса при высоком качестве среза

9

заготовки;

– на основе результатов численного исследования обоснованы подходы и

проведена оптимизация процесса импульсной резки комбинированным (клино-сдвиговым) режущим инструментом.

Практическое значение полученных результатов  состоит в совершен-ствовании технологических процессов импульсной резки непрерывнолитых за-готовок  ножами  клиновидной  и  комбинированной  формы.  Сформулированы

практические рекомендации для проектирования режущего инструмента и вы-бора кинематического режима работы МИР.  Разработан алгоритм, позволяю-щий оптимизировать расчеты динамического взаимодействия элементов систе-мы «МИР – инструмент – заготовка».

Разработанные соискателем численные модели процесса резки использова-ны  на  совместном  украино-российском  предприятии  ЗАО  «Турбосталь-Инжиниринг» (г. Харьков) при разработке перспективного оборудования для рез-ки горячего металла. Результаты исследования используются в учебном процессе

Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ».

Личный вклад соискателя.  Положения и результаты, выносимые на за-щиту диссертационной работы, получены соискателем лично. Среди них: анализ

особенностей  динамического  взаимодействия  элементов  системы  «МИР  –  ре-жущий инструмент  –  заготовка» на основе разработанного соискателем  ком-плекса  численных  моделей,  описывающих  высокоскоростное  взаимодействие

при резке материала непрерывнолитой заготовки ножами МИР (клиновидными

и комбинированными); задачи решались с применением современного аппарата

метода конечных элементов. Анализ используемых на производстве принципи-альных технологических схем и конструкций режущего инструмента, сравне-ние результатов моделирования с результатами многочисленных эксперимен-тов проводились совместно с сотрудниками кафедры технологии производства

летательных  аппаратов  Национального  аэрокосмического  университета

им. Н. Е. Жуковского «ХАИ».

10

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результа-ты  работы  докладывались  автором  на  международных  научно-технических

конференциях: «Интегрированные компьютерные технологии в машинострое-нии» (г. Харьков, 2007, 2009 –  2011 гг.); «Проблемы создания и обеспечения

жизненного  цикла  авиационной  техники»  (г. Харьков,  2007,  2008,  2010 –

2012 гг.); «Ресурсосбережение и энергоэффективность процессов и оборудова-ния  обработки  давлением  в  машиностроении  и  металлургии»  (г. Харьков,

2011 г.).  Работа в полном объеме рассматривалась и обсуждалась на кафедре

технологии производства летательных аппаратов Национального аэрокосмиче-ского университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ» и кафедре обработки метал-лов давлением Национального технического университета «Харьковский поли-технический институт» (2011 – 2012 гг.).

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 15 научных

трудах, из них  7 статей в  научных специализированных изданиях Украины, 8

тезисов докладов на научно-технических конференциях.

Структура и объем диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения, четырех разделов, выводов, списка использованных источников, при-ложений. Полный объем диссертации составляет 156 страниц, из них 17 таблиц

по тексту, 9 таблиц на 9 отдельных страницах, 54 рисунка по тексту, 3 рисунка

на 3 отдельных страницах,  84  наименования  использованных источников на 9

страницах, 7 приложений на 22 страницах.

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  Кривцову В. С.,  Мазничен-ко С. А., Застеле А. Н., Планковскому С. И

ВЫВОДЫ

В  диссертационной  работе  решена  научно-практическая  задача  усовер-шенствования технологического процесса импульсной резки непрерывнолитых

заготовок. Проанализированы особенности динамического взаимодействия

элементов системы «МИР –  режущий инструмент –  непрерывнолитая заготов-ка» и предложены перспективные законы движения клиновых ножей машины

импульсной резки, позволяющие устранить нежелательный осевой импульс си-лы в сторону кристаллизатора криволинейной МНЛЗ.

Основные научные и практические результаты выполненных исследова-ний следующие:

1. Обоснован принципиальный подход к решению задач импульсной рез-ки горячего металла с помощью численного исследования процессов высоко-скоростной резки. Показано, что необходимо провести исследование динамиче-ского  взаимодействия  элементов  системы  «МИР  –  режущий  инструмент  –

непрерывнолитая заготовка» при разработке перспективных  схем резки, обес-печивающих отсутствие «попятного» импульса.

2. Выбрана расчетная схема, сформулированы краевые условия для задач

импульсной  резки  непрерывнолитых  заготовок  ножами  различной  формы  и

численно проанализированы особенности динамического взаимодействия эле-ментов системы «МИР –  режущий инструмент –  непрерывнолитая заготовка»

для устранения нежелательного осевого импульса.

3. Проведена верификация получаемых в результате моделирования дан-ных путем сравнения расчетных и экспериментальных значений с результатами

моделирования для процесса резки металла ножом-пластиной. Максимальная

величина относительной погрешности расчета не превысила 5%, что подтвержда-ет адекватность разработанной численной модели.

С  помощью  разработанных  моделей  проанализированы  перспективные

схемы  импульсной  резки.  Для  «классической»  схемы  резки  клиновидным  ин-струментом проанализированы различные законы движения ножей, позволяю-

125

щие снизить (устранить) «попятный» импульс. Для углового закона выбран угол

наклона траектории движения ножа, равный  70° (при этом осевой импульс от-сутствует), для радиального закона «попятный» импульс имеет наименьшее зна-чение при R/h = 7,9. Для Г-образной и комбинированной схем резки показано

полное  отсутствие  «попятного»  импульса  при  высокоскоростной  резке  непре-рывнолитых заготовок.

4. Выбрана наиболее приемлемая по трем критериям схема – резка клино-видными ножами, движущимися по угловой траектории с углом наклона 70°, та-кая схема обеспечивает  отсутствие «попятного» импульса при высоком каче-стве среза. Эта схема рекомендуется для практического использования.

Предложен алгоритм, позволяющий проводить численные исследования в

области импульсной резки непрерывнолитых заготовок. Алгоритм может быть

использован при разработке специального программного продукта, позволяю-щего автоматизировать подобные численные исследования.

5. Разработанный комплекс численных  моделей  внедрен  на совместном

украино-российском  предприятии  ЗАО «Турбосталь-Инжиниринг»  при разра-ботке  перспективного  оборудования  для  резки  горячего  металла.  Результаты

диссертационной  работы  используются  в  учебном  процессе  Национального

аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского «ХАИ».

126

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Степанов Ю. А. Технология литейного производства: Специальные виды

литья: учеб. для вузов по спец. «Машины и технология литейного производства»,

«Литейное  производства  черных  и  цветных  металлов»  /  Ю. А. Степанов,

Г. Ф. Баландин, В. А. Рыбкин. – М.: Машиностроение, 1983. – 287 с.

2. Смирнов А. Н. Тенденции развития технологий непрерывной разливки

стали и конструкций МНЛЗ / А. Н. Смирнов // Процессы литья. – 2002. – № 4. –

С. 36 – 44.

3. Tanner A. H.  Continuous  Casting:  A  Revolution  in  Steel  /  A. H. Tanner.  –

Fort Lauderdale: Write Stuff Enterprises, 1999. – 238 p.

4. Crude  Steel  Production  2011.  World  Steel  Association  [Электронный  ре-сурс].  –  Режим  доступа:  http://www.worldsteel.org/statistics/crude-steel-producti-on.html. – 16.02.2012.

5. Steel statistical Yearbook 2010. World Steel Association [Электронный ре-сурс].  –  Режим  доступа:  http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/-yearbook-archive/Steel-statistical-yearbook-2010/document/Steel%20statistical%20-yearbook%202010.pdf. – 15.07.2010.

6. Steel statistical Yearbook 2011. World Steel Association [Электронный ре-сурс].  –  Режим  доступа:  http://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList-/yearbook-archive/Steel-statistical-yearbook-2011/document/Steel%20statistical%20-yearbook%202011.pdf. – 16.08.2011.

7. Импульсная резка горячего металла / В. С. Кривцов, А. Ю. Боташев,

А. Н. Застела и др. – Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т «ХАИ», 2005. – 476 с.

8. Мазниченко С. А.  Исследование,  разработка  и  использование  в  про-мышленности процесса и машин для высокоскоростной поперечной резки го-рячих заготовок с неравномерной температурой по сечению: дис. … канд. техн.

наук: 05.03.05 / Мазниченко Станислав Анисимович. – Харьков, 1983. – 180 с.

9. World S. Continuous Casting Machines for Steel / S. World. – Zurich: Con-cast Standard, 1998. – 191 p.

127

10. Сталь на рубеже столетий / под ред. Ю. С. Карабасова. – М.: МИСиС,

2001. – 664 с.

11. Бойченко М. С.  Непрерывная  разливка  стали  /  М. С. Бойченко,

В. С. Рутес,  В. В. Фульмахт.  –  М.:  Гос.  науч.-техн.  изд-во  лит-ры  по  черн.  и

цветн. металлургии, 1961. – 301 с.

12. Рутес В. С. Непрерывная разливка стали / В. С. Рутес, Д. П. Евтеев. –

М.: Знание, 1956. – 32 с.

13. Хитрых Е. Е. Перспективы применения импульсной резки в машинах

непрерывного  литья  заготовок  /  С. И. Планковский,  С. А. Мазниченко,

Е. Е. Хитрых  //  Вопросы  проектирования  и  производства  конструкций  лета-тельных  аппаратов:  сб.  науч.  тр.  Нац.  аэрокосм.  ун-та  им. Н. Е. Жуковского

«ХАИ». – Вып. 43(4). – Харьков, 2005. – С. 85 – 91.

14. Антонов И. А. Газопламенная обработка металлов / И. А. Антонов. –

М.: Машиностроение, 1976. – 264 с.

15. Планковский С. И.  Научные  основы  создания  высокоресурсных  тер-моэмиссионных катодных узлов оборудования для плазменной обработки ма-териалов: дис. … д-ра техн. наук: 05.03.07 / Планковский Сергей Игоревич. –

Харьков, 2009. – 333 с.

16. Кононенко В. Г.  Высокоскоростное  формоизменение  и  разрушение

металлов / В. Г. Кононенко. – Харьков: Вища школа, 1980. – 232 с.

17. Мельник В. К. Исследование и внедрение импульсной резки металла

пластиной-ножом: дис. … канд. техн. наук: 05.03.05 / Мельник Владимир Кузь-мич. – Харьков, 1966. – 186 с.

18. Воробьева О. Б. Исследование процесса импульсного раскроя горяче-го металла большого сечения различной формы встречным ударом клиновид-ных ножей: дис. … канд. техн. наук: 05.03.05 / Воробьева Ольга Борисовна. –

Харьков, 1981. – 143 с.

19. Планковский С. И. Разработка математического и программного обес-печения проектировочных расчетов инструмента для высокоскоростного разде-ления металла: дис. … канд. техн. наук: 05.13.16 /  Планковский Сергей Игоре-

128

вич. – Харьков, 1993. – 124 с.

20. Хитрых Е. Е. Математическое моделирование процессов импульсной

резки  непрерывных  слитков  /  В. С. Кривцов,  А. Н. Застела,  Е. Е. Хитрых  //

Вестник национального технического университета «ХПИ»: сб. науч. тр. Тема-тический  выпуск  «Новые  решения  в  современных  технологиях».  –  № 47.  –

Харьков, 2011. – С. 98 – 104.

21. Хитрых Е. Е. Математическое моделирование процессов импульсной

резки непрерывных слитков / Е. Е. Хитрых // Проблемы создания и обеспечения

жизненного цикла авиационной техники: тез. докл. междунар. науч.-техн. конф.

24 – 25 апреля 2007 г. – Харьков, 2007. – С. 74.

22. Хитрых Е. Е.  Импульсная  резка  горячего  металла  /  С. А. Мазниченко,

А. Н. Застела, С. И. Планковский и др. // Современное состояние использования

импульсных источников энергии в промышленности: тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. 18 – 19 сентября 2007 г. – Харьков, 2007. – С. 66 – 67.

23. Хитрых Е. Е. Перспективные направления исследований в области

высокоскоростной  резки  непрерывных  слитков  /  А. Н. Застела,  Е. Е. Хитрых,

В. Г. Панасенко и др. // Интегрированные компьютерные технологии в маши-ностроении ИКТМ – 2010: тез. докл. всеукр. науч.-техн. конф. 26 – 28 октября

2010 г. – Харьков, 2010. Т. 1. – С. 34.

24. Безухов Н. И. Основы теории упругости, пластичности и ползучести /

Н. И. Безухов. – М.: Высш. школа, 1968. – 512 с.

25. Евстратов В. А. Теория обработки металлов давлением / В. А. Евстра-тов. – Харьков: Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1981. – 248 с.

26. Зенкевич О.  Конечные  элементы  и  аппроксимация:  пер.  с  англ.;  под

ред. Н. С. Бахвалова / О. Зенкевич, К. Морган. – М.: Мир, 1986. – 315 с.

27. Официальный сайт программы «Abaqus» [Электронный ресурс]. – Ре-жим доступа: http://www.simulia.com. – 16.02.2012.

28. Официальный сайт программы «LS-DYNA» [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.ls-dyna.com. – 16.02.2012.

29. Abaqus 6.9 Analysis: User’s Manual. Volume I: Introduction, Spatial Mode-

129

ling, Execution & Output. Dassault Systemes, 2009. – 725 p.

30. Abaqus 6.9 Analysis: User’s Manual. Volume II: Analysis. Dassault Sys-temes, 2009. – 1175 p.

31. Abaqus 6.9 Analysis: User’s Manual. Volume III: Materials. Dassault Sys-temes, 2009. – 663 p.

32. Abaqus 6.9 Analysis: User’s Manual. Volume IV: Elements. Dassault Sys-temes, 2009. – 1089 p.

33. Abaqus 6.9 Analysis: User’s Manual. Volume V: Prescribed Conditions,

Constraints & Interactions. Dassault Systemes, 2009. – 863 p.

34. Johnson G. R.  A  constitutive  Model  and  Data  for  Metals  subjected  to

large Strains, high Strainrates and high Temperatures / G. R. Johnson, W. H. Cook //

Seventh  international  Symposium  on  Ballistics.  –  The  Hague,  The  Netherlands,

1983. – 336 p.

35. Хитрых Е. Е. Задание свойств деформируемого металла при числен-ном решении задач импульсной резки непрерывных слитков / Е. Е. Хитрых //

Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов:

сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 2 (62). –

Харьков, 2010. – С. 63 – 67.

36. Хитрых Е. Е. Расчет ножа-пластины с клиновой заточкой машины им-пульсной резки металла / С. И. Планковский, А. Н. Застела, Е. Е. Хитрых //  От-крытые  информационные  и  компьютерные  интегрированные  технологии:  сб.

науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 47. – Харь-ков, 2010. – С. 92 – 97.

37. Хитрых Е. Е.  Расчет  инструмента  для  импульсной  резки  проката  по

комбинированной схеме / С. И. Планковский, А. Н. Застела, Е. Е. Хитрых // Об-работка материалов давлением: сб. науч. тр. Донбасской гос. машиностр. ака-демии. – Вып. 3 (24). – Краматорск, 2010. – С. 185 – 189.

38. Khytrykh E.  Finite  Element  Analysis  of  impulse  Cutting  Processes  /

E. Khytrykh // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных

аппаратов: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н. Е. Жуковского «ХАИ». –

130

Спец. вып. «Новые технологии в машиностроении». – Харьков, 2007. – С. 28 – 33.

39. Khytrykh E.  Finite  Element  Analysis  of  impulse  Cutting  Processes  /

E. Khytrykh  //  Proceedings of the XVI international Conference “New leading Tech-nologies in Machine Building”: Collection of scientific Papers. July  17 – 19,  2007.  –

Kharkov – Rybachie, Ukraine, 2007. – P. 58.

40. Khytrykh E.  Peculiarities  of  Finite  Element  Analysis  of  impulse  Cutting  /

E. Khytrykh  //  Интегрированные  компьютерные  технологии  в  машиностроении

ИКТМ – 2007:  тез. докл.  междунар.  науч.-техн.  конф. 29 – 31  октября 2007 г.  –

Харьков, 2007. – С. 40.

41. Хитрых Е. Е. Математическое моделирование процессов высоко-скоростной резки непрерывных слитков: исследование процесса возникновения

попятного  импульса  в  сторону  кристаллизатора  криволинейной  МНЛЗ  /

В. С. Кривцов, А. Н. Застела, Е. Е. Хитрых // Проблемы создания и обеспечения

жизненного цикла авиационной техники: тез. докл. междунар. науч.-техн. конф.

20 – 21 апреля 2011 г. – Харьков, 2011. – С. 51.

42. Хитрых Е. Е. Разработка математических моделей и методов стабили-зации и точного регулирования энергетических характеристик машин импульс-ной резки: дипл. раб. … магистра: 05.07.02 / Хитрых Евгений Евгеньевич.  –

Харьков, 2006. – 105 с.

43. Огородников В. А.  Оценка  деформируемости  металлов  при  обработке

давлением / В. А. Огородников. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1983. – 175 с.

44. LS-DYNA Keyword User’s Manual . Version 960. Volume I. – Livermore:

Livermore Software Technology Corporation, 2001. – 798 p.

45. LS-DYNA Keyword User’s Manual. Version 960. Volume II. – Livermore:

Livermore Software Technology Corporation, 2001. – 544 p.

46. Мигачев Б. А. Пластичность инструментальных сталей и сплавов: спра-вочник / Б. А. Мигачев, А. И. Потапов. – М.: Металлургия, 1980. – 88 с.

47. Александров В. Г. Справочник по авиационным материалам и техно-логии их применения / В. Г. Александров, Б. И. Базанов. –  М.: Транспорт,

1979. – 263 с.

131

48. Травин О. В.  Материаловедение:  учеб.  для  вузов  /  О. В. Травин,

Н. Т. Травина. – М.: Металлургия, 1989. – 384 с.

49. Справочник  по  конструкционным  материалам:  под  ред.

Б. Н. Арзамасова,  Т. В. Соловьевой.  –  М.:  Изд-во  МГТУ  им.  Н. Э. Баумана,

2005. – 640 с.

50. Золоторевский В. С. Механические испытания и свойства металлов /

В. С. Золоторевский. – М.: Металлургия, 1974. – 304 с.

51. Зуев М. И.  Пластичность  стали  при  высоких  температурах  /

М. И. Зуев,  В. С. Култыгин,  М. И. Виноград  и  др.  –  М.:  Металлургиздат,

1954. – 103 с.

52. Тарновский И. Я. Механические свойства стали при горячей обработ-ке давлением / И. Я. Тарновский, А. А. Поздеев, Л. В. Меандров и др. – Сверд-ловск: Металлургиздат, 1960. – 264 с.

53. Северденко В. П. Механические свойства сталей, деформированных в

широком интервале температур / В. П. Северденко, Э. Ш. Суходрев, А. Р. Ор-лов и др. – Мн.: Наука и техника, 1974. – 64 с.

54. Zouhar J. Modeling the orthogonal Machining Process using cutting Tools

with  different  Geometry  /  J. Zouhar,  M. Piska.  –  Brno:  UT,  Faculty  of  Mechanical

Engeneering. – 76 p.

55. Buchar J.  Ballistics  Performance  of  dual  Hardness  Armour  /  J. Buchar,

J. Voldrich, S. Rolc. – West Bohemia: University of the West Bohemia. – 8 p.

56. Raftenberg M. N.  A  Shear  Bending  Model  for Penetration Calculation /

M. N. Raftenberg. Army Research Laboratory. – 67 p.

57. Исаченков В. Е. Учет контактного трения в штампах с эластичными

матрицами или пуансонами / В. Е. Исаченков // Конструкции штампов листовой

штамповки. МДНТП, 1976. – С. 165 – 173.

58. Исаченков В. Е.  Методика  количественной  оценки  контактного  тре-ния при объемном деформировании на основе обобщенного закона внешнего

трения / В. Е. Исаченков // Объемная штамповка. МДНТП, 1973. – С. 174 – 178.

59. Крагельский И. В.   Коэффициенты трения   / И. В. Крагельский,

132

И. Э. Виноградова. – М.: Машгиз, 1962. – 220 с.

60. Крагельский И. В. Трение и износ / И. В. Крагельский. – М.: Машино-строение, 1968. – 480 с.

61.  Михин  Н.  М. Трение в условиях пластического контакта /

Н. М. Михин. – М.: Наука, 1968. – 87 с.

62. Хитрых Е. Е. КЭ-моделирование импульсной резки непрерывных

слитков (сдвиговым и клиново-сдвиговым ножами) / В. С. Кривцов,

Е. Е. Хитрых // Проблемы создания и обеспечения жизненного цикла авиаци-онной техники: тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. 23 – 24 апреля 2008 г. –

Харьков, 2008. – С. 65.

63. Хитрых Е. Е. Определение оптимальных линейных размеров конечных

элементов  для  задач  ОМД  /  В. С. Кривцов,  Е. Е. Хитрых  //  Интегрированные

компьютерные технологии в машиностроении ИКТМ – 2009: тез. докл. между-нар. науч.-техн. конф. 26 – 28 октября 2009 г. – Харьков, 2009. Т. 1. – С. 4.

64. Хитрых Е. Е.  Моделирование  процессов  импульсной  резки  слитков

методом  конечных  элементов  / В. С. Кривцов,  А. Н. Застела,  Е. Е. Хитрых //

Интегрированные  компьютерные  технологии  в  машиностроении  ИКТМ –

2010:  тез.  докл.  всеукр.  науч.-техн.  конф.  26 – 28  октября  2010 г.–  Харьков,

2010. Т. 1. – С. 36.

65. Хитрых Е. Е.  Математическое  моделирование  процессов  импульсной

резки непрерывных слитков / В. С. Кривцов, А. Н. Застела, Е. Е. Хитрых //

III международная  конференция  «Ресурсосбережение  и  энергоэффективность

процессов и оборудования обработки давлением в машиностроении и метал-лургии». 15 – 17 ноября 2011 г. – Харьков, 2011. – С. 98 – 104.

66. Хитрых Е. Е. Высокоскоростная резка непрерывных слитков: приме-нение методов математического моделирования для усовершенствования про-цесса резки / А. Н. Застела, Е. Е. Хитрых, Ю. В. Кривченко // Интегрированные

компьютерные технологии в машиностроении ИКТМ – 2011: тез. докл. всеукр.

науч.-техн. конф. 22 – 24 ноября 2011 г. – Харьков, 2011. Т. 1. – С. 29.

67. Хитрых Е. Е. Конечно-элементное моделирование высокоскоростной

133

резки слитков в 2D и 3D-постановке / В. С. Кривцов, А. Н. Застела, Е. Е. Хит-рых  и  др.  //  Интегрированные  компьютерные  технологии  в  машиностроении

ИКТМ – 2011: тез. докл. всеукр. науч.-техн. конф. 22 – 24 ноября 2011 г. –

Харьков, 2011. Т. 1 – С. 31.

68. Хитрых Е. Е.  Верификация  результатов  моделирования  при  конечно-элементном анализе процессов импульсной резки непрерывных слитков /

В. С. Кривцов, А. Н. Застела, Е. Е. Хитрых  и др.  // Проблемы создания и обес-печения жизненного цикла авиационной техники: тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. 18 – 19 апреля 2012 г. – Харьков, 2012. – С. 61.

69. Хитрых Е. Е. К  вопросу определения экономической эффективности

применения машин импульсной резки в технологических линиях машин непре-рывного литья заготовок / Е. Е. Хитрых, А. Мамзаи // Вопросы проектирования

и производства конструкций летательных аппаратов: сб. науч. тр. Нац. аэро-косм.  ун-та  им. Н. Е. Жуковского  «ХАИ».  –  Вып. 4(60).  –  Харьков,  2009.

С. 104 – 107.

70. Хитрых Е. Е. Экономическая эффективность применения машин им-пульсной резки в технологических линиях машин непрерывного литья загото-вок / Е. Е. Хитрых, С. И. Вышинский // Проблемы создания и обеспечения жиз-ненного  цикла  авиационной  техники:  тез.  докл.  междунар.  науч.-техн.  конф.

21 – 22 апреля 2010 г. – Харьков, 2010. – С. 48.

71. Молчанов И. Н. Основы метода конечных элементов / И. Н. Мол-чанов, Л. Д. Николенко. – К.: Наукова думка, 1989. – 272 с.

72. Шайдуров В. В. Многосеточные методы конечных элементов /

В. В. Шайдуров. – М.: Наука, 1989. – 288 с.

73. Исаченков Е. И. Контактное трение и смазки при обработке металлов

давлением / Е. И. Исаченков. – М.: Машиностроение, 1978. – 208 c.

74. Колмогоров В. Л.  Пластичность  и  разрушение  /  В. Л. Колмогоров.  –

М.: Металлургия, 1977. – 336 с.

75. Дзугутов М. Я.  Пластическая  деформация  высоколегированных  ста-лей и сплавов / М. Я. Дзугутов. – М.: Металлургия, 1977. – 480 с.

134

76. Кайбышев О. А. Пластичность и сверхпластичность металлов /

О. А. Кайбышев. – М.: Металлургия, 1975. – 280 с.

77. Охрименко Я. М.  Технология  кузнечно-штамповочного  производства  /

Я. М. Охрименко. – М.: Машиностроение, 1976. – 560 с.

78. Пресняков А. А. Локализация пластической деформации и разруше-ние металлов / А. А. Пресняков // Физика разрушения: тез. докл. II Всесоюзн.

конф. – К., 1980. – С. 10.

79. Пресняков А. А.  Макроскопические  аспекты  развития  пластической

деформации / А. А. Пресняков // Актуальные проблемы прочности: тез. докл.

семинара. – Вологда, 1980. – С. 3.

80. Ильюшин А. А. Пластичность / А. А. Ильюшин. –  М.: Изд-во АН

СССР, 1963. – 271 с.

81. Колмогоров В. Л. Напряжения, деформации, разрушение / В. Л. Кол-могоров. – М.: Металлургия, 1970. – 230 с.

82. Смирнов–Аляев Г. А.  Экспериментальные  исследования  в  обработке

металлов давлением / Г. А. Смирнов–Аляев, В. П. Чикидовский. – М.: Машино-строение, 1972. – 360 с.

83. Полухин П. И. Сопротивление пластической деформации металлов и

сплавов / П. И. Полухин, Г. Я. Гун, А. М. Галкин. – М.: Металлургия, 1976. – 488 с.

84. Бобров В. Ф. Основы теории резания металлов / В. Ф. Бобров. –  М.:

Машиностроение, 1975. – 657 с.

θ

до друку 15.02.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.