Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ МЕТАЛЛОФИЗИКИ им. Г.В. Курдюмова

|  | На правах рукописи УДК 669.017.01; 669.017.3; 669.017.11; 669.25; 669.24; 669.296.017 |
| --- | --- |

Косорукова Татьяна Александровна

ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В СПЛАВАХ СИСТЕМЫ Сo-Ni-Zr

Диссертация на соискание научной степени

кандидата технических наук

по специальности 05.16.01– металловедение и термическая обработка металлов

|  | Научный руководитель Иванченко Владимир Григорьевич доктор технических наук, профессор |
| --- | --- |

Киев - 2013

- СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

РАЗДЕЛ 1.	11

ОБЗОР литературных данных о фазовых превращениях, кристаллических структурах, термодинамических свойствах фаз в системе Со–Ni–Zr	11

1.1. Физико-химические свойства исходных компонентов	11

1.2. Граничные двухкомпонентные системы	14

1.2.1. Система Co–Ni.	14

1.2.2. Система Co-Zr.	17

1.2.2.1.Твердые фазы системы Co-Zr	22

1.2.2.2. Термодинамические свойства сплавов Со – Zr.	27

1.2.2.3. Исследования различных физических свойств сплавов системы Co-Zr	28

1.2.3. Система Ni-Zr.	29

1.2.3.1. Твердые фазы системы Ni-Zr.	36

1.2.3.2. Термодинамические свойства сплавов системы Ni-Zr.	44

1.2.3.3. Исследования различных физико-химических свойств сплавов системы Ni-Zr.	45

1.3. Трехкомпонентная система Co-Ni-Zr	45

РАЗДЕЛ 2	49

Материалы, методы исследований и методики обработки экспериментальных данных	49

2.1. Исходные материалы, методы получения образцов, контроль состава сплавов	49

2.2. Методы исследований сплавов	50

2.2.1. Металлографический анализ - оптический и электронный	50

2.2.2. Дифференциальный термический анализ.	51

2.2.3. Рентгеновский фазовый анализ.	52

2.2.4 Уточнение кристаллической структуры методом Ритвельда	53

2.3 Высокотемпературная калориметрия смешения	57

2.3.1 Конструкция высокотемпературной изопериболической калориметрической установки	57

2.3.2 Методики проведения калориметрического эксперимента и обработки его результатов. Справочные данные и условия проведения опыта	61

2.3.3 Аппроксимация результатов эксперимента	62

2.4 Количественное измерение эффекта памяти формы, сопровождающего мартенситное превращение	64

РАЗДЕЛ 3	67

УТОЧНЕНИЕ КООРДИНАТ НОНВАРИАНТНЫХ РАВНОВЕСИЙ В ГРАНИЧНЫХ ДВОЙНЫХ СИСТЕМАХ И СТРУКТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ БИНАРНЫХ ИНТЕРМЕТАЛЛИДОВ	67

3.1. Система Co-Zr	67

3.1.1.	Интервал концентраций от 0 до 34.4 ат.% Zr	68

3.1.1.1. Особенности фазообразования в сплаве состава 84.6Co-15.4Zr, отвечающего стехиометрии соединения Co11Zr2.	69

3.1.1.2. Изменение кристаллической структуры сплавов с содержанием циркония от 8.8 до 22.2 ат.% вследствие механической и термической обработок.	72

3.1.1.3. Определение кристаллической и электронной структуры соединения Сo11Zr2 в литом состоянии.	76

3.1.2. Интервал концентраций от 34 до 50 ат.% Zr.	91

3.1.3. Интервал концентраций от 50 до 66.7 ат.% Zr.	92

3.1.4. Интервал концентраций от 66.7 до100 ат.% Zr.	93

3.1.5. Основные разультаты исследования системы Co-Zr	95

3.2. Система Ni-Zr	100

3.2.1.	Интервал концентраций от 0 до 22.2 ат.% Zr	100

3.2.2. Интервал концентраций от 22.2 – 50 ат.% Zr	107

3.2.3.	Интервал концентраций от 50 – 66.7 ат.% Zr	114

3.2.4. Интервал концентраций от 66.7 – 100 ат.% Zr	115

3.2.5.	Основные разультаты исследования системы Ni-Zr	116

РАЗДЕЛ 4	121

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЛАВОВ СИСТЕМЫ Co–Ni–Zr	121

4.1 Результаты калориметрического исследования концентрационной зависимости энтальпии смешения сплавов в жидком состоянии	121

4.1.1 Данные о парциальной энтальпии смешения циркония в расплавах системы Co-Ni-Zr	121

4.1.2.  Интегральная энтальпия смешения расплавов системы Co–Ni–Zr	123

4.2 Исследований тройных сплавов системы Co–Ni–Zr	129

4.2.1. Квазибинарный разрез между соединениями CoZr2 и NiZr2.	130

4.2.2. Фазовые превращения в сплавах системы Co50-xNixZr50 (0≤x≤50).	133

4.2.3. Определение характера фазовых взаимодействий между конгруэнтноплавящимися соединенями Co2Zr и Ni7Zr2.	139

4.3. Изотермическое сечение диаграммы состояния Co–Ni-Zr при 900ºС.	140

4.3.1. Область составов CoZr2 – Zr - NiZr2	141

4.3.2. Область составов CoZr - CoZr2 - NiZr2 – NiZr	147

4.3.3. Область составов Co2Zr - CoZr - NiZr – Ni7Zr2	152

4.3.4. Область составов Co – Co2Zr - Ni7Zr2 – Ni	158

раздел 5	161

ИССЛЕДОВАНИЕ ФАЗОВЫх ПРЕВРАЩЕНИй И эффекта памяти формы в сплавах системы Cо50-xNixZr50 (0 < x < 50) И естественных КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ НА ИХ ОСНОВЕ	161

ВЫВОДЫ	174

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	176

ПРИЛОЖЕНИЯ	191

Таблица А.1	192

Таблица Б.1	195

- ВВЕДЕНИЕ

- Актуальность темы.

Одно из направлений развития современного материаловедения связано с разработкой новых материалов для применения при повышенных температурах. Авиакосмическая, автомобильная промышленность, энергетика и другие отрасли современной индустрии нуждаются в новых конструкционных и функциональных материалах с высокими показателями прочности, пластичности и другими эксплуатационными характеристиками при температурах близких к температуре Бочвара (0.5 Тпл.). Осмысленный контроль над процессами фазо - и структурообразования, начиная с жидкой фазы, должен приводить к получению нужных характеристик в материалах на основе тугоплавких металлов. Очевидно, что особое место среди таких материалов занимают интерметаллические соединения переходных металлов, в частности циркония, и сплавы на их основе. Следовательно, неотложной является потребность в знании о фазовых превращениях и фазовых равновесиях в базовых тройных системах циркония и построение фазовых диаграмм таких систем. Среди упомянутых, одной из наиболее интересных тройных систем является система Co-Ni-Zr, чистые компоненты которой имеют достаточно высокие температуры плавления. Кроме того, известно, что не только в чистом цирконии, но еще и в чистом кобальте имеет место явление аллотропии. Также, кобальт испытывает ферро - парамагнитное фазовое превращение с наивысшей для всех известных магнетиков температурой Кюри. Магнитное фазовое превращение такого же типа испытывает чистый никель. Следовательно, а priori, система Co-Ni-Zr должна характеризоваться каскадом структурно - фазовых превращений на фоне достаточно сильного магнетизма в определенных температурном и концентрационном интервалах. Таким образом, нет ничего странного в том, что сплавы на основе системы Co-Ni-Zr уже обратили на себя внимание как жаропрочные и коррозионностойкие материалы, магнитные материалы, материалы в состоянии металлического стекла с высокой термической стабильностью и улучшенными механическими свойствами, аккумуляторы водорода и тому подобное. Тем не менее, на момент начала выполнения данной работы даже для двойных систем Co-Zr и Ni-Zr не было согласованной картины фазообразования и фазовых равновесий, не говоря уже о тройной системе Co-Ni-Zr. Систематическое исследование структурных и термодинамических особенностей фазовых превращений в системе Co-Ni-Zr с построением диаграмм состояния приобретает большое значение с точки зрения развития современной индустрии. Это и определяет актуальность темы данной роботы.

- Связь работы с научными программами, планами, темами.

Тема диссертации является составной частью научно-исследовательских работ, которые выполнялись в отделе “Фазовых равновесий” Института металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины и финансировались за счет средств государственного бюджета: № госрегистрации 0101U000837 "Исследование фазовых равновесий в системах на основе титана и никеля с целью создания новых материалов для потребностей энергетики и машиностроения" 2003г.; № госрегистрации 0104U000080 “Фазовые равновесия в сплавах с эвтектическим, перитектическим и эвтектическо-перитектическим типами кристаллизации” 2006г.; № госрегистрации 0107U000077 "Особенности строения, фазовые состояния и свойства эвтектических сплавов на основе Ti, Fe, Ni и Co, полученных в равновесных и неравновесных условиях" 2011 г.

- Цели и задачи исследований.

Целью работы является определение закономерностей фазо – и структурообразования в двойных и тройных сплавах системы Co–Ni–Zr и построение тройной диаграммы состояния данной системы в широком температурном и концентрационном интервалах в виде политермических разрезов и изотермического сечения. Для достижения цели были сформулированы задачи, основными из которых являются:

- Исследовать структуру и фазовый состав литых и отожженных сплавов, определить температуры фазовых превращений, установить состав фаз, которые находятся в равновесии.

- На основе полученных экспериментальных данных и информации из литературных источников, построить диаграмму состояния тройной системы Co–Ni–Zr в виде политермических разрезов и изотермического (при 900 ºС) сечения.

- Изучить характер фазообразования на разрезе CoZr–NiZr, сплавы которого испытывают мартенситное превращение, и в областях, которые прилегают к ней, на предмет создания естественных композиционных материалов с высокотемпературным эффектом памяти формы.

- Объекты исследования – сплавы системы Co–Ni–Zr.

- Предмет исследования – характер физико-химического взаимодействия, а также фазо – и структурообразования в тройной системе Co–Ni–Zr.

- Методы исследования – дифференциальный термический анализ (ДТА), дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК), рентгенофазовый анализ (РФА), микроструктурный анализ (оптический, сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) и трансмисионная электронная микроскопия (ТЭМ)), высокотемпературная изопериболическая калориметрия, измерение памяти формы методом трехточечного изгиба в зависимости от температуры.

- Научная новизна полученных результатов.

-Впервые определено, что в системе Co-Zr в области концентраций циркония от 12 до 25 ат.% происходит 6 нонвариантных превращений. Доказано, что образование соединения CoZr3 происходит по перитектоидной реакции, а не перитектической. Эвтектическая реакция l ⇄ β-(Zr) + CoZr2 проходит при 1035 º С;

- определено, что соединение Ni3Zr формируется по перитектоидной реакции 988 °С, а соединение Ni10Zr7 является продуктом перитектической реации, имеющей место при 1120 ºC. Конгруэнтное соединение NiZr2 плавится при 1025 °C;

- впервые исследована парциальная энтальпия смешения циркония в жидких трехкомпонентных сплавах Co–Ni–Zr и показано, что в изученной области составов данная функция является отрицательной;

– впервые описана интегральная энтальпия смешения жидких сплавов Co–Ni–Zr. Установлено, что определяющий вклад в энергетику сплавообразования данных расплавов дают парные взаимодействия кобальт–цирконий и никель–цирконий;

- подтверждено, что между соединениями  CoZr2 и NiZr2 образуется непрерывный ряд твердых растворов и впервые построен политермический разрез. Впервые показано, что в сплавах разреза CoZr-NiZr закристализованная из расплава В2 фаза претерпевает мартенситное превращение в две фазы B2→(B33+B19`), сопровождающееся эффектом памяти формы. Увеличение концентрации Ni в соединениях вдоль разреза CoZr-NiZr приводит к росту температур мартенситного превращения. При содержании никеля более 35 ат.% из расплава кристаллизуется равновесная В33 фаза;

– впервые построено изотермическое сечение системы Co-Ni-Zr при 900 °С, которое характеризуется наличием: 10 трехфазных областей и соответствующих духфазных;

- установлено, что аустенитная В2 фаза и мартенситные фазы соединения СoZr и твердый раствор (Co,Ni)Zr2 образуют естественные природные in situ композиты с эффектом памяти формы. Высокотемпературный эффект памяти формы в таких материалах характеризуется полным ее восстановлением.

- Практическая ценность полученных результатов заключается в том, что экспериментальная информация о строении диаграммы состояния тройной системы Co–Ni–Zr, структуры и свойств сплавов являются теоретической основой, необходимой для разработки конструкционных и функциональных материалов с задаваемым и управляемым комплексом свойств, что позволит сознательно выбирать оптимальный состав основных и легирующих компонентов и условия термообработки материалов.

Личный вклад соискателя. Анализ литературных данных о равновесных и неравновесных превращениях в системе Co–Ni–Zr выполнен диссертантом совместно с научным руководителем д.т.н., профессором В.Г. Иванченко.

Получение слитков сплавов методом электродугового переплава выполнялось как самостоятельно диссертантом, так и с помощью ведущего инженера И.И. Мельника (ИМФ НАНУ). Термообработка, подготовка образцов для исследований, проведение микроструктурного и ренгенофазового анализов проводились дисертантом самостоятельно. ДТА сделан совместно с ведущим инженером В.І. Ничипоренко (ИМФ НАНУ). Исследования тонкой структуры методами ТЭМ– совместно со с.н.с. А.В. Котко (ИПМ НАНУ). Химический анализ образцов для контроля состава сплавов проводился с.н.с. В.В. Бурцевим (ИМФ НАНУ). Методом СЭМ сплавы исследовались в Университете г. Ренн (Франция) с проф. А. Ноэлем.

Эффект памяти формы методом трехточечного изгиба в зависимости от температуры измерялся в сотрудничестве со c.н.с. Г.С. Фирстовым (ІМФ НАНУ), с использованием уникального оборудования, сконструированного в отделе фазовых превращений ИМФ НАНУ. Исследование энтальпии смешения жыдких сплавов было выполнено с использованием высокотемпературного изопериболического калориметра – разработки лаборатории «Физико-химических свойств металлических расплавов» Донбасской государственной машиностроительной академии (ДГМА) совместно с проф. М.А. Турчаниным.

Обработку прервичных данных, анализ совокупности полученных результатов и построение политермических разрезов и изотермического сечения диаграммы, а также обобщение данных (литературных и собственных) выполнено диссертантом с помощью научного руководителя.

- Апробация результатов диссертации.

- Материалы диссертации были представлены и обсуждены на следующих конференциях:

- 6-th International School-Conference "Phase Diagram in Material Science" Kyiv (Ukraine), 2001;

- VIII, IX, X, XI International Conference on Crystal Chemistry of Intermetallic Compounds, Lviv (Ukraine), 2002, 2005, 2007, 2010;

- Международная научно-техническая конференция «Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве», Краматорск (Украина), 2009;

- Международная конференция «Современные проблемы физики металлов», Киев (Украина), 2008;

- Euromat 2011, Montpellier (France), 2011;

- “Workshop on strongly correlated electron and complex system. From intermetallics to molecular materials”, Lisbon (Portugal); 2011;

- 3-й Международная конференция “HighMatTech”, Киев (Украина), 2011;

- 18 International Сonference on Solid Compounds of Transition Elements, Lisbon (Portugal), 2012;

- 10th Prague Colloquium on electron systems, Prague (Czech Republic), 2012;

- European symposium on Martensitic Transformations-2012, Saint Petersburg (Russia), 2012.

- Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, общих выводов и списка цитируемой литературы из 173 наименований. Работа изложена на 198 страницах машинописного текста, включая 163 страницы текста, 33 таблицы и 86 рисунков, а также 2 таблицы в 2 приложениях (8 страниц).

- ВЫВОДЫ

1. Впервые установлено существование стабильного соединения Co5Zr. Показано, что в области концентраций циркония от 0.2 до 33 ат.% проходит 6 нонвариантных преврашений: перитектическое l+Co2Zr⇄Co5Zr при 1370 ºС, перитектоидное Co5Zr+Co2Zr⇄Co23Zr6 при 1344 ºС, метатектическое Co5Zr⇄l+Co23Zr6 при 1308 ºС, перитектическое l+Co23Zr6⇄ Co11Zr2 при 1270 ºС, эвтектическое l⇄β-(Co)+Co11Zr2 при 1228 ºС и перитектоидное Co11Zr2⇄β-(Co)+Co23Zr6 при 1065 ºС. Уточнено температуру и характер образования соединения CoZr3  Перитектоидная реакция β-(Zr)+CoZr2⇄CoZr3 проходит при 980 ºС. Эвтектическая реакция l⇄β-(Zr)+CoZr2 происходит при 1035 ºС.

2. Показано, что в системе Ni-Zr соединение Ni3Zr по перитектоидной реакции Ni7Zr2+Ni21Zr8⇄Ni3Zr при 990 °С, а соединение формируется Ni10Zr7 – по перитектической – l+Ni11Zr9⇄Ni10Zr7 при 1120 ºC. Уточнено температуру конгруэнтного плавления соединения NiZr2-  1025 °C.

3.  Методом высокотемпературной изопериболической калориметрии впервые исследована парциальная энтальпия смешения циркония в расплавах системы Co–Ni–Zr и показано, что данная функция является отрицательной. Интегральная энтальпия смешения жидких сплавов носит знакопеременный характер и достигает максимального значения 0,3 кДж/моль при хNi ≈ 0,50 в бинарной системе Co–Ni и минимального –47 кДж/моль при хZr ≈ 0,40 в бинарной системе Ni–Zr. Определяющий вклад в энергетику сплавообразования расплавов Co–Ni–Zr дают парные взаимодействия Co–Zr и Ni–Zr. Вклад тройного взаимодействия носит знакопеременный характер и не превышает 10% от абсолютной величины интегральной энтальпии смешения.

4. Подтверждено, что между соединениями CoZr2 и NiZr2 образуется непрерывный ряд твердых растворов, впервые построен политермический разрез. Показано, что в сплавах разреза CoZr-NiZr закристаллизованая из расплава В2 фаза претерпевает мартенситное превращение в две фазы B2→(B33+B19`), которое сопровождается эффектом памяти формы с неполным ее восстановлением. Увеличение концентрации Ni в сплавах вдоль разреза CoZr-NiZr приводит к повышению температур мартенситного превращения. При содержании никеля более 35 ат.% из расплава кристаллизуется равновесная В33 фаза.

5. Построено изотермическое сечение системы Co-Ni-Zr при 900 °С, характеризующееся наличием 10 трехфазных областей и соответствующих двухфазных.

6 Установлено, что аустенитная B2 фаза и мартенситные фазы соединения CoZr, а также (Co,Ni)Zr2 образуют природные in situ композиционные материали, высокотемпературный эффект памяти формы в которых характеризуется полным ее восстановлением.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Gaunt P., Christian J.W., “The cubic-hexagonal transformation in single crystals of cobalt and cobalt-nickel alloys”, Acta Met., 7, (1959), р.529-533.

2. Houska C.R., Averbach B.L., Cohen M., “The cobalt transformation”, Acta Met., 8, (1960), р.81-87.

3. Koval Yu. N., “High temperature shape memory alloys and compounds”, Materials Science Forum, 327-328, (2000), р.271-278.

4. Omori T., Ito W., Ando K., Oikawa K., Kainuma R., Ishida K., “FCC/HCP martensitic transformation and high temperature shape memory properties in Co-Si alloys”, Materials Transactions, 47, № 9, (2006), р.2377-2380.

5. Bibby M.J., Parr J. G., “The α → ε transformation in polycrystalline cobalt”, Cobalt, 20, (1963) 111.

6. Adams R., Altstetter C., “Thermodynamics of the cobalt transformation”, Trans. Met. Soс. AIME, 242, (1968), р.139.

7. Krajewski W., Kriiger J., Winterhager H., “Allotropic transformation  and  thermal expansion  of  high-purity cobalt and cobalt-chromium and cobalt-iron alloys”, Metall., 24, (1970), р. 480.

8. Ray A.E., Smith S.R., Scofield J.D., “Study of the phase transformation of cobalt”, Journal of Phase Equilibria, 12, № 6, (1991), 644-647

9. Hess J. B., Barrett C. S., “Transformation in cobalt-nickel alloys”, Transaction AIME, 194, (1952), p.645-647

10. Nishizawa T., Ishida K. “The Co (Cobalt) System”, Bulletin of Alloy Phase Diagrams, 4, №. 4, (1983), p. 387-390.

11. Carturan G., Cocco G., Enzo S., Ganzerla R., Lenarda M., “Hexagonal close packed nickel powder: synthesis, structural characterization and thermal behavior”, Materials Letters, 7, № 1,2, (1988), р.47-50.

12. Burgers W. G., “On the process of transition of the cubic-body-centered modification into the hexagonal-close-packed modification of Zirconium”, Physica, 1, (1934), p.561-586.

13. Banerjee S., Krishnan R., “Martensitic transformation in Zr-Ti alloys”, Metallurgical Transactions, 4, (1973), p.1811-1819.

14. Гарбер Р.И., Харитонова Ж.Ф., Ажажа В.М., Вьюгов П.Н., Великодная О.А., “Влияние многократного α→β превращения на микроструктуру циркония”, Физика металлов и металловедение, 36, Вып.4, (1973),с. 870-873.

15. Гарбер Р.И., Харитонова Ж.Ф., “Исследование фазовых превращений по данным о поглощении энергии упругих колебаний”, Аналитические возможности и методы внутреннего трения, Москва, Наука (1973), с. 129-136.

16. Gaunt P., Christian J.W., “The crystallography of the alpha-beta transformation in zirconium and two titanium-molybdenum alloys”, Acta Met., 7, (1959), р.534.

17. Комар А.П., Шредник В.Н., “Изучение аллотропического превращения α→β Zr при помощи электронного проектора ”, ЖТЭФ, 32, №1, (1957), с.184

18. Langeron J.P., Lehr P., “Etude de la transformation allotropique α→β du zirconium”, Mem. scient. Rev. Metalurgie, 56, № 3, (1958), р.307-315.

19. Мирзаев Д.А., Счастливцев В.М., Ульянов В.Г., Окишев К.Ю., Яковлева И.Л., Табатчникова Т.И., Умова В.М., “Превращение в цирконии при ускоренном охлаждении”, Вестник ЮУрГУ, серия «Математика, физика, химия», вып. 3, №6, (2003), с.71-78.

20. Вонсовский С.В., “Современное учение о магнетизме. II. Магнетизм вещества – слабомагнитные тела”, Успехи Физических Наук, 36, вып. 1, (1948), с.30-82.

21. Дацко О.И., Дегтярь Е.П., Реутская Л.А., Белошенко В.А., Голубенко Т.И., “Внутреннее трение кобальта при спин-переориентационных превращениях”, Украинский Физический Журнал, 26, №1, (1981), с. 68-72.

22. A.J.P. Meyer, P. Taglang,  “The magnetic moments and Curie points of hexagonal and cubic cobalt”, C.R. Acad. Sci., 231, (1950), p.612.

23. Myers H.P., Sucksmith W., “The Spontaneous magnetization of cobalt”, Proc. Roy. Soc., A207, (1951), 427.

24. Braun M., Kohlhaas R., “The heat capacity of cobalt between 50 and 1400ºC”, Z.  Naturforsch., 19a, (1964) p.663.

25. Colvin R. V., Arajs S., “Magnetic susceptibility of face- centered cubic cobalt just above the ferromagnetic Curie temperature”, J. Phys. Chem. Solids, 26, (1965), p.435.

26. Normanton A.S., “A calorimetric study of high-purity cobalt from 600 to 1600 K”, Met. Sci., 9, (1975), p.455.

27. T. Nishizawa and K. Ishida. The Co-Ni  (Cobalt-Nickel) System. Bulletin  of Alloy Phase Diagrams, 4, №. 4 (1983) p. 390-395.

28. Белков В.Н., Даринский Б.М, Постников В.С., Шаршаков И.М., “Внутреннее трение при бездиффузионных фазовых превращениях в сплавах Co-Ni”, Физика металлов и металловедение, 27, 1, (1969), c.141-147

29. Delamotte E., Altstetter C., “Transformation in stressed cobalt-nickel crystals”, Mechanism of phase transformations in crystalline solids, Institute of Metals, London, (1969), p.189.

30. Lobodyuk V.A., Martynchuk E.N., Khandros L.G., “Electron-microscope study of the α to ε transformations in Co-Ni alloys”, Akad. Nauk Ukr. SSR, Metallofiz., 27, (1970), p.120.

31. Rashid M.S, Altstetter C., “X-Ray study of deformed and transformed Co-Ni single crystals”, J. Appl. Phys., 41, (1970), p.5180

32. Rashid M.S., “X-Ray study of transformation-induced defects in cobalt-nickel single crystals”, Diss. Abstr. Int., B1970, 31(2), (1970), p. 718.

33. Vitkova S., Armyanov S., Pangarov N., “Phase composition of  electroplated nickel-cobalt alloys”, Izv. Otd. Khim. Nauki. Bulg. Akad. Nauk, 7, (1974), p.685.

34. L. Remy, "Kinetics of Strain-Induced Martensitic Transformation: The Case of FCC Deformation Twinning", Martensitic Transformations, ICOMAT, Cambridge, 24 (1979)

35. Sacchetti F., Bosi P., Dupre F., Frollani G., Menzinger F.,  Spinelli M.C., “Observation of precursory phonons of an FCC-HCP transition, Phys. Stat. Sol. (b), 86, (1978), p. 77

36. Takeuchi S., Homma T., “Studies on the β →ε transformation in cobalt-nickel alloys. I. Propagation process of the transformation”, Sci. Reports Res. Inst. Tohoku  Univ., A9, (1957), p.492-507.

37. Delamotte E., Altstetter C., "Transformation strain in stressed cobalt-nickel single crystals", Trans. Met. Soc. AIME, 245, (1969) p.651-659.

38. Remy L. and Pineau A., “Twinning and strain-induced FCC to HCP transformation on the mechanical properties of Co-Ni-Cr-Mo alloys”, Mat. Sci. Eng., 26, (1976), p.123-132.

39. Lui Yi, Tan G., Miyazaki S., Liu Ya., Jiang B., “Thermodynamical behaviour of FСС – HCP martensitic transformation in CoNi”, ICOMAT, Helsinki (2002)

40. Постников В.С., Белко В. Н., Шаршаков И.М., “Температурная зависимость внутреннего трения в сплавах Co-Ni”, Физика металлов и металловедение, 26, 6, (1968), c. 1051-1056

41. Taylor A., “Lattice parameters of binary nickel-cobalt alloys", J. Inst. Met., 77, (1950), 585.

42. Pearson W. B., Thompson L. T., “The lattice spacings of nickel solid solutions”, Can. J. Phys., 35, (1957), p.349.

43. Hnilicka M., Karmazin I., “New lattice parameter study of Ni-Co alloys with respect to ordering in Ni3Co”, Scr. Metall., 8, (1974), p.1029

44. Guillermet A. F., “Assessment of the thermodynamic properties of the Ni-Co system”. Zeitschrift für Metallkunde, 78 (1987), p.639-647.

45. Orehotski J., Schroder K., “Specific heat of nickel- iron and nickel-cobalt alloys between 600 and 1500 K”, Phys. Cond. Matter, 17, (1974), p.37.

46. S.U. Jen, C.C. Liao. Effect of cold work on anisotropic magnetoresistance of Co25Ni75. Journal of Alloys and Compounds, 270, (1998), p. 73–77.

47. Takano O., Ishibashi S., “Electroless plating of cobalt and its alloys, XIII. Magnetic properties cobalt-nickel-phosphorus alloy films deposited by electroless plating”, Kinzoku Hyomen Gijutsu, 20, (1969), p. 348.

48. Kulesko, G.I., Seryagin, A.L., “Geometrical shape of martensitic plates in cobalt”, Izvestiya Akademii Nauk SSSR, Neorganicheskie Materialy, 1, (1965), p.617-632

49.	Bailey D.M., Smith J.F., “A note on the struccture of Zr2Co”, Acta cryst, 14, (1961), p.1084.

50.	Pechin, W.P., Williams, D.E., Larsen W.L., “The Zirconium-Cobalt Alloy System”, Trans. ASM, 57, (1964), р.464-473.

51. Баталева С.К., Куприна В.В., Бурнашова В.В., Маркив В.Я., Ронами Г.Н., Кузнецова С.М., “Диаграмма состояния системы кобальт-цирконий”, Вестник МГУ, №5, (1970), с.33-36.

52.	Крип’якевич П.І., Марків В.Я. Бурнашова В.В., “Кристалічна структура сполуки Zr3Co”, Доп. АН УРСР. Серія А, № 6, (1970), с.551-553.

53.	D. Hossain, I.R. Harris, and K.G. Barraclough, “A study of ZrCo and related ternary phases represented by general formula, Zr50Co50-xNix”, J. Less-

Common Met., 1974, vol. 37, pp. 35-57.

54.	Gachon J.C., Dirand M, Hertz J., “The enthalpies of formation of the intermediate phases Co0.33Zr0.67, Co0.50Zr0.50, Co0.67Zr0.33 and Co0.80Zr0.20 by direct reaction calorimetry at high temperature”, J. Less-Common Metals, 85, (1982), р.1-9.

55.	Buschow K.H.J, “Crystallization of amorphous Zr1-xCox alloys”, Journal of the Less-Common Metals, 85, (1982), p.221 - 231

56.	Buschow K.H.J., van Engen P.G., Jongebreur R., “Magnetico-Optical Properties of Metallic Ferromagnetic Materials”, J. Magn. Magn. Mat., 38, (1983), р.1-22.

57.	Altounian Z., Batalla E., Strom-Olsen J.O., “Crystallization Characteristics of Late Transition Metal-Zr Glasses around the Composition M90Zr10”, J. Appl. Phys. 59, №7, (1986), р.2364-2367.

58.	Gomozov P.A., Zasypalov Yu.V., Mogutnov B.M., “Enthalpies of Formation of Intermetallic Compounds with the CsCl Structure (CoTi, CoZr, CoAl, NiTi)”, Russ. J. Phys. Chem., 60, №8, (1986), р.1122-1124, Transl. from Zhurn. Fiz. Khim., 60, (1986), р.1865-1867.

59.	Сидоров O.Ю, Есин Ю.О., Гельд П.В., “Энтальпии образования сплавов циркония с железом, кобальтом, никелем и медью”, Металлы, 2 (3) (1989), 181–183.

60.	Ishikawa T., Ohmori K., “Hard Magnetic Phase in Rapidly Quenched Zr-Co-B Alloys”, IEEE Trans. Magnet., 26, №5, (1990), р.

61.	Demczyk B.G., Cheng S.F., “Structures of Zr2Co and HfCo7 Intermetallic Compounds”,  J. Appl. Cryst., 24, (1991). р.1023-1026

62.	Anton D.L., Shah D.M., “High Temperature Evaluation of Topological Close Packed Intermetallic”, Mat. Sci. Engin., A153, (1992), р.410-415.

63.	Burzo E., Gratz E., Pop V., “On the Magnetic Behaviour of ACo (A = Y, Lu, Zr, Sc and Hf) Compounds”, J. Magn. Magn. Mat., 123, (1993), р.159-164.

64.	Klein R., O`Hare, P.A.G., Jacob I., “Standart molar Enthalpies of Formation of Alloys in the Pseudobinary System Zr(AlxCo1-x)2 at the Temperature 298.15 K”, J. All. Comp., 261, (1997), р.204-208.

65.	Guo Q., Kleppa O.J., “Standard Enthalpies of Formation of Some Alloys Formed Between Group IV Elements and Group VIII Elements, Determined by High-Temperature Direct Synthesis Calorimetry II. Alloys of (Ti,Zr,Hf) with (Co,Ni)”, J. Alloys Compd., 269, (1998), р.181-186

[66]	Wunderlich R.K., Fecht H.-J., “Non-contact method of the measurement of the enthalpy of fusion applied to binary Zr alloys”, Z. Metallkd., 91(7), (2000), 552-557.

67.	Zhu J.H., Liu C.T., “Defect Structures in ZrCo2 Laves Phase”, Acta Mater. 48, (2000), р.2339-2347.

68.	. Gabay A.M, Zhang Y., Hadjipanayis G.C., “Cobalt-rich magnetic phases in Zr–Co alloys”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 236, (2001), р.37–41

69.	Batz V., Jacob I., Mintz M.H., Gavra Z., Bloch J., “The Hydriding Kinetics of Massive ZrCo”, J. Alloys Compd., 325, (2001), р.137-144.

70.	von Keitz A., Sauthoff G., “Laves Phases for High Temperatures - Part II: Stability and Mechanical Properties”, Intermetallics, 10, (2002), р.497-510.

71. Ivanova G.V., Shchegoleva N.N., Gabay A.M., “Crystal structure of Zr2Co11 hard magnetic compound”, Journal of Alloys and Compounds 432 (2007), р.135–141.

72. Иванова Г.В., Щеголева Н.Н., “Микроструктура магнитотвердого соединения”, Физика металлов и металловедение 107(3), (2009), с. 287-293.

73.	Liu X.J., Zhang H.H., Wang C.P., Ishida K., “Experimental determination and thermodynamic assessment of the phase diagram in the Co–Zr system”, Journal of Alloys and Compounds, 482, (2009), р.99–105.

74.	Suanders N., Miodownik P., “Thermodynamic aspects of amorpous phase formation”, J. Mater. Res., 1, №1, (1986), р.38-46.

75.	Durga A., Hari Kumar K.C., “Thermodynamic optimization of the Co-Zr system”, CALPHAD: Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, 34, (2010), р.200-205.

76. Gartner F., Bormann R., “Thermodynamics of stable and metastable phases in the Ni-Zr and the Co-zr system and their application to amorphous phase formation”, Colloque de physique, Colloque C4, 51(14), (1990), 95-99.

77.	Gartner F., “Phase separation in amorhous Zr-Co and Zr-Fe alloys”, Philosophical magazine B, 76(4), (1997), p.511-517.

78.	Inoue A., Suryanarayana C., Kanehira T., Masumoto, Proceedings of the 4th internstional conference on rapidly quenched metals, (1982), p.655

79. http://www.crystalimpact.com/pcd/

80. www.msiport.com/

81.	Pasturel A., Colinet C., Hicter P., “Heats of Formation in Transition Intermetallic Alloys”, Acta Metall.,  32, №7, (1984), р.1061-1068.

82.	Valishev M.G., Sidorov O.Yu., Pletneva E.D., Gel’d P.V., “Thermodynamic Characteristics of Diluted Solutions of Zirconium in Liquid Iron, Cobalt, Nickel and Copper”, Inorg. Mater.(Engl. Trans.), 28, №8, (1992), р.1453-1455.

83.	Gachon J.C., Hertz J., “Enthalpies of Formation of Binary Phase in he Systems FeTi, FeZr, CoTi, NiTi and NiZr, by Direct Reaction Calorimetry”, CALPHAD, 7, №1, (1983), р.1-12.

84.	Gachon J.C., Selhaoui N., Aba B., Hertz J., “Comparison Between Measured and Predicted Enthalpies of Fоrmation”, J. Phas. Equil., 13, №5, (1992), р.506-511.

85.	Guo Q., Kleppa O.J., “The Standart Enthalpies of Formation of the Compounds of Early Transition Metals with Late Transition Metals and with Noble Metals as Determined by Kleppa and Co-Workers at the University of Chicago- A Review”, J. Alloys Compd., 321, №2, (2001), р.169-182.

86.	Zhu J.H., Liu C.T., Pike L.M., Liaw P.K., “Enthalpies of Formation of Binary Laves Phases”, Intermetallics, 10, (2002), р.579-595.

87.	Bratberg J., Jansson B., “Thermodynamic Evaluation of the C-Co-W-Hf-Zr”, Journal of Phase Equilibria and Diffusion, 27, №3, (2006).

88.	Bakonyi I., Skumryev V., Reiisser R., Hilscher G., Varga L.K., Kiss L.F., Kronmuelller H., Kirchheim R., “Preparation, Structure and Physical Properties of Fe-, Co- and Ni-rich Melt-quenched Ribbons Containig Zr or Hf”, Z. Metallkd., 88, №2, (1997), р.117-124.

89.	Kaneno Y., Asao K., Yoshida M., Tsuda H., Takasugi T., “Tensile properties of recrystallized B2 CoZr intermetallic alloys”, Journal of Alloys and Compounds, 456, (2008), р.125–134.

90.	Allibone Т.Е., Sykes C., "The Alloys of Zirconium", Journal Inst.Met., 39, (1928), 173-179.

91.	Hayes E.T.; Roberson A.H.; Paasche O.G, “The Ni-Zr Phase Diagram”, Transaction of the ASM, 45, (1953), 893-900.

92.	Pogodin S.A. and Sokorobogatova V.I., "Alloys of Nickel - Zirconium," Izv. Sekt. Fiz.-Khim. Anal., Inst. Obshch. Neorg. Khim , Akad. Nauk SSSR, 25, (1954), 70-80

93.	Smith E., Guard R.W., “Investigations of the nikel-rich portion of the system Ni-Zr”,  Transaction of the AIME, 209, (1957),1189-1190.

94.	Kramer D., “On the nickel-rich end of the Zirconium-Nikel phase diagram”, Transaction of the AIME, 215,  256-258, (1959).

95.	Kirkpatrick M.E., Larsen W.L., “Phase Relationships in the Nickel-Zirconium and Nickel-Hafnium Alloy System”, Trans. ASM, 54, (1961), 580-590.

96.	Petkov, V. Markiv, V. Gorsky, Compounds with the structural type MgCu2 in the Hf, Ni alloys, Bulletin of the Academy of SciencesUSSR: Metals. 2 (1972) 188-192.

97.	Bsenko Lars,” The Hf-Ni and Zr-Ni systems in the region 65 – 80 at.% Ni”, Journal of the Less Common Metals,Volume 63, Issue 2, (1979), Pages 171-179

98.	Kirkpatrick M.E., Smith J.F., and Larsen W.L., “Structure of the Intermediate Phases Ni10Zr7 and Ni10Hf7”, Acta Crystallogr., 15, (1962), 894-903.

99.	Kirkpatrick M.E.; Smith J.F.; Larsen W.L., “The Structures of NiZr2, NiZr and their Hafnium Analogs”, Acta Cryst., 15, (1962), 252-255.

100.	Eshelman F.R., Smith J.F.,”The Structure of Zr2Ni7”, Acta Crystallogr.,B 28,1594-1600 (1972).

101.	Dattagupta J.K.; Schubert K., “Uber die Isotopie von Zr2Ni7 und Hf2Ni7”, Z. Metallkunde, 64, 789-792, (1973).

102. 	Glimois J.L., Becle C., Develey G., Moreau J.M., Crystal structure of the intermetallic compound Ni11Zr9, J. Less-Common Met. 64 (1979) 87-90

103.	Becle C.; Bourniquel B.; Develey G.; Saillard M., “The Intermetallic compound Ni3Zr”, J. Less-Common Metals, 66, (1979), 59-66

104.	Shadangi S. K., Panda S. C. and Bahn S., “Structure of the Ni11Zr9 phase and its thermal-expansion coefficient”, Acta Cryst. B38 (1982)., 2092-2093

105.	Shadangi S. K., Panda S. C., Bhan S., “An X-ray determination of the thermal expansion of the intermetallic compound Ni3Zr”, J. Appl. Cryst. 16, (1983)., 645-646

106.	Guo Y.X., Hei Z.K., Wu Y.K., Kuo K.H., “A TEM study of the crystallization of amorphous Ni67Zr33 alloy. I. Metastable phases formed during crystallization”,Philosophical magazine B 52, №4, р.869-880.

107.	Smith J.F., Jiang Q., Luck R., Predel B., “The heat capacities of solid Ni-Zr alloys and their relationship to glass transition.”, J. of phase equilibria, 12, №5, (1991), p.538-545.

108. Arpshofen I., Luck R., Predel B., “Calorimetric determination of the enthalpies of formation of liquid Ni-Zr alloys”, Journal of phase equilibria, 12(2), (1991), p.141-147.

109. Joubert J.-M. “Etude thermodynamique et strucrural du systeme ternaire Zr-Ni-Cr (Zr≤50 at.%) et de ses equilibres avec l’hydrogene : application electrochimique.”, Paris, 1995, 189 p.

110.	Joubert J.-M., Cherny R.,Yvon K., Latrosche M., Perscheron-Guegan A., “Zirconium-Nickel, Zr7Ni10: Space group revision for the stoichiometric phase”, J. Acta Cryst., C53, (1997), 1536-1538.

111.	Joubert J.-M., Cherny R.,Yvon K., Latrosche M., Perscheron-Guegan A., “Refinement of crystal structure of zirconium nickel, Zr8Ni21”, Zeitschrift fur Kristallographie – New crystal structure, 213, (1998) p. 227-228

112. Stalick J. K., Bendersky L. A., Waterstrat R. M., One-dimensional disorder in Zr9M11 (M = Ni, Pd, Pt) and low-temperature atomic mobility in Zr9Ni11 J. Phys.: Condens. Matter 20 (2008) 285209, p.1-10.

113.	Gachon J.C., Dirand M., Hertz J., “Enthalpic and Structural studies of the NiZr System”, J. Less-Common Metals, 92, 307-315, (1983).

114.	Charles J., Gachon J.C., Hertz J., “Different ways to find the thermodynamic functions describing the formation of binary alloys. Part 2.Numerical phase diagram description coupled with experimental measurements (NiZr system)”, Calphad 9(l), (1985), pp. 35-42

115.	G. Ghosh, “Thermodynamics and kinetics of stable and metastable phases in the Ni-Zr system”, J. Mater. Res. 9 (3) (1994) 598–616.

116.	A.I. Zaitsev, N.E. Zaitseva, E.Kh. Shakhpazov, A.A. Kodentsov, “Thermodynamic properties and phase equilibria in the nickel-zirconium system. The liquid to amorphous state transition”, Phys.Chem. Chem. Phys. 4 (2002) 6047–6058.

117.	Na Wang, Changrong Li, Zhenmin Dua, Fenge Wang, “Experimental study and thermodynamic re-assessment of the Ni–Zr system”, Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry, 31, (2007) 413–421

118. I.R. Harris, D. Hussain, and K.G. Barraclough, “The constitution of the binary equiatomic alloys of Zr with Fe, Co and Ni” Scripta Metallurgica, 4, (1970), pp. 305-08.

119.	Nash P., Jayanth C.S., “Ni-Zr (Nickel-Zirconium)”, Phase diagrams of binary nickel alloys, (1991), p.390–394.

120.	Kissel F., Tssuchida T., Wallace, “Magnetic characteristic of ZrNi5 and HfNi5 and some lanthanide nickel compounds having the Th7Ni3 structure”, J. Chem.Phys., 44, 12 (1966), 4651-4652.

121. Parthe E., Lamaire R.,“Structure bkock stacking in intermetallic compounds. I. The rhombohedral-hexagonal Mn+1X5n-1 and the monoclinic-hexagonal-trigonal-orthorombic Mn+1X5n+2 structure series”.Acta Cryst., B31, (1975), p.1879-1889.

122.	E.E. Havinga, H. Damsma and J.M. Kanis “Compounds and pseudo-binary alloys with the CuAl2 (C16)-type structure IV. Superconductivity” Journal of the Less Common Metals Volume 27, Issue 3, May 1972, р. 281-291

123.	Ray R., Giessen B.C., Grant N.J., “New Non-Ciystalline Phases in Splat Cooled’, Transition Metal Alloys," Scr. Metall., 2, (1968), 357-359

124.	Ray R., Szymanski D., “Electron Diffraction study of a noncrystalline Zr-Ni phases”, Metall. Trans., 4, (1973), 1785-1790.

125.	Buschow K.H.J., Beekmans N.M., “The thermal stability and electronic properties of amorphous Zr-Co and Zr-Ni alloys”, Phys. Rev. B, 19(8), (1979), 3843-3849.

126. Buschow K.H.J., Verbeek B.H., Dirks A.G., “Thermal behavior of amorhous alloys of Ni with Zr,Hf, and Pr near 40 at.% Ni”, J. appl. phys. 14(6), (1981), p.1087-1097.

127.	Mishima Yoshinao, Ochiai Shouichi and Suzuki Tomoo, “Lattice parameters of Ni(γ), Ni3Al(γ') and Ni3Ga(γ') solid solutions with additions of transition and B-subgroup elements”, Acta Metallurgica, Volume 33, Issue 6, June 1985, Pages 1161-1169

128.	Korst William L., “The crystal structure of NiZrH3”J. Phys. Chem., 1962, 66 (2), 370–372

129. Carvalho E.M., Harris I.R. X-ray diffraction studies of structural changes in the system Zr50Co50-xNix, Journal of the Less-Common Metals. – 1985. – 106. - P. 143-152.

130. S. K. Dolukhanyan, “Synthesis of novel compounds by hydrogen combustion”, Journal of Alloys and Compounds Volumes 253-254, 20 May 1997, Pages 10-12

131.	Miedema A.R, K.H.J Buschow and H.H Van Mal, “Which intermetallic compounds of transition metals form stable hydrides”, Journal of the Less Common Metals, 49, (1976), p. 463-472

133.	Batalla E., Strom-Olsen J.O., Altounian Z., “Hydrogen in amorphous Ni-Zr: Pressure concentration isotherms, site occupation, and binding energies”, Journal mater. res., 1 (6), (1986), 765-773.

134. Gupta K.P., “The Co-Ni-Zr system”, Journal of phase equilibria, 21(3), (2000), pp. 303-308.

135. R.P. Elliott and W. Rostoker: Trans. ASM, 1958, vol. 50, pp. 617-33.

136.	Yamaya K., Sambongi T., Mitsui T., “Superconductivity and Magnetic Susceptibility of Zr2Co-Zr2Ni System” J. Phys. Soc. Jpn. 29 (1970) pp. 879-884

137.	E.E. Havinga, H. Damsma and P. Hokkeling “Compounds and pseudo-binary alloys with the CuAl2(C16)-type structure I. Preparation and X-ray results” Journal of the Less Common Metals, 27(2), May 1972, p. 169-186

138. Matsuda M., Nishimoto T., Matsunaga K. et al. Deformation structure in ductile B2-type Zr–Co–Ni alloys with martensitic transformation // Journal of Materials Science. – 2011. – 46. – P. 4221 – 4227.

139. Firstov G.S., Van Humbeeck J., Koval Yu.N. Martensitic transformation and shape memory effect in ZrCo intermetallic compound along with Ni and Ti additions // Металлофизика и новейшие технологии. – 2001. – 23. - спец. выпуск. – С. 21-25.

140. Firstov G.S., Van Humbeeck J., Koval Yu.N. High temperature Shape Memory Alloys problems and prospects // Journal of Intelligent Material Systems and Structures. – 2006. - 17. - №12. - P.1041-1047.

141. Zhou G., Liu Z., Jin Z., Zeng D., “Phase equilibria of the Co–Ni–Zr system at 1198 K” Materials Letters, 64, (2010), p.549–551.

142. Коваленко В.С., Металлографические реактивы, М., Металлургия, (1973).

143. Young R.A., Ed. The Rietveld method. Oxford: Oxford University Press, (1995), 298 p.

144. http://crystdb.nims.go.jp/index_en.html

145. http://www.ing.unitn.it/~maud/

146. Popa N.C., Balzar D., “An analytical approximation for a size-broadened profile given by the lognormal and gamma distributions“, J. Appl. Crystallogr., №35 (2002), р. 338-346.

147. 	Hill R.J., Howard C.J., “Quantitative phase analysis from neutron powder diffraction data using the Rietveld method“, J. Appl. Crystallogr., №20, (1987), р. 467-474.

148 Toby B.H. R-factors in Rietveld analysis: How good is good enough? // Powder diffraction, 21 №1, (2006), р. 67-70.

149. Turchanin M.A. Enthalpies of solution of vanadium and chromium in liquid copper by high temperature calorimetry / M.A. Turchanin, I.V. Nikolaenko // J. Alloys Compd. – 1996. – V. 235. – P. 128–132.

150. Dinsdale A.T. SGTE data for pure elements / A.T. Dinsdale // CALPHAD. – 1991. – V. 15, N 4. – P. 317–425.

151.Николаенко И. В. О применении ортогональных функций для представления данных в термодинамике двойных сплавов / И. В. Николаенко, Г. И. Баталин // Теорет. и эксперим. химия. – 1987. – Т. 23, № 2. – С. 198–203.

152. Du Z. Thermodynamic modeling of the Co–Ni–Y system / Z. Du, D.Lu // Intermetallics. – 2005. –N 13. – P. 586–595.

153. Muggianu Y. M. Enthalpies of formation of liquid alloys bismuth–gallium–tin at 723 K. Choice of an analytical representation of integral and partial excess functions of mixing / Y. M. Muggianu, M. Gambino, J. P. Bros // J. Chimie Phys. – 1975. – V. 72, No. 1. – P. 83–88.

154.Турчанин М.А. Теплоты образования жидких сплавов никеля с IVA-металлами / М.А.Турчанин, И.В. Белоконенко, П.Г. Агравал // Расплавы. – 2001. – № 3. – С.53-60.

155.Турчанин М.А. Энтальпии смешения жидких сплавов титана, циркония и гафния с кобальтом / М.А. Турчанин, П.Г. Агравал // Расплавы. – 2002. – № 2. – С.8-16.

156. Ohodnicki P.R. Ab initio theoretical study of magnetization and phase stability of the (Fe,Co,Ni)23B6 and (Fe,Co,Ni)23Zr6 structures of Cr23C6 and Mn23Th6 prototypes / P. R. Ohodnicki,  N. C. Cates, D. E. Laughlin, M. E. McHenry, M. Widom // Phys. Rev. B. - 2008. - v. 78. - P. 144414 (1-13).

157. http://www.bam.de/de/service/publikationen/powder_cell.htm

158. Weinert M. FLAPW: applications and implementations / M. Weinert, G. Schneider, R. Podloucky, J. Redinger // J. Phys.: Condens. Matter. -  2009. - vol. 21. - P. 084201 (1-14).

159. P. Blaha, K. Schwarz, G.K.H. Madsen, D. Kvasnicka and J. Luitz, WIEN2K, An Augmented Plane Wave + Local Orbital’s Program for Calculating Crystal Properties ed. Karlheinz Schwarz, Technische Universitat Wien, Austria (ISBN 3-9501031-1-2, 2001).

160. Perdew J. P. Generalized Gradient Approximation Made Simple / J. P. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof // Phys. Rev. Lett. – 1996. – vol. 77. - №18. – P. 3865-3868

161. 	Wyckoff R.W.G., Crystal Structures, Second edition. Interscience Publishers, New York, 1, 1963, pp.7- 83.

162. www.fiz-karlsruhe.com/icsd.html.

163. 	A.I. Kolesnikov, A.M. Balagurov, I.O. Bashkin, A.V. Belushkin, E.G. Ponyatovskii, M. Prager, Neutron scattering studies of ordered γ-ZrD, J. Phys.: Condens. Matter, 6 (1994) 8977-8988.

164.  	Forey; J.L.Glimois; J.L. Feron, Etude structurale des alliages ternaires (Ni1 − xCux)5Zr, J. Less-Common Met. 124 (1986) 21-27.

165. Сидоров О.Ю. Энтальпии образования сплавов циркония с железом, кобальтом, никелем и медью / О.Ю. Сидоров, Ю.О. Есин, П.В. Гельд // Расплавы. – 1989. – № 3. – С. 28–33.

166.  Турчанин М.А. Энтальпии смешения жидких сплавов титана, циркония и гафния с кобальтом / М.А. Турчанин, П.Г. Агравал // Расплавы. – 2002. – № 2. – С.8-16.

167. Турчанин М.А. Теплоты образования жидких сплавов никеля с IVA-металлами / М.А.Турчанин, И.В. Белоконенко, П.Г. Агравал // Расплавы. – 2001. – № 3. – С.53-60.

168.  Du Z. Thermodynamic modeling of the Co–Ni–Y system / Z. Du, D.Lu // Intermetallics. – 2005. –N 13. – P. 586–595.

169. Фирстов Г.С., Коваль Ю.Н., Тимошевский А.Н. и др. Электронная и кристаллическая структура интерметаллического соединения ZrCu // Доповіді Національної академії наук України. – 2010. – №1. С. 103-109.

170. Баталева С.К., Куприна В.В., Бурнашова В.В. и др. Система Zr-Nb-Co // Вестник Московского Университета, Химия. – 1968. – 23. – С. 35-38.

171. Федоров П.П. Применение третьего закона термодинамики к фазовым диаграммам // Ж. неорган. химии. – 2010. – 55. – № 11. – С. 1825-1844.

172. Firstov G.S., Van Humbeeck J., Koval Yu.N. High temperature Shape Memory Alloys problems and prospects // Journal of Intelligent Material Systems and Structures. – 2006. - 17. - №12. - P.1041-1047.

173. http://rsbweb.nih.gov/ij/

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html