Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет «Львівська політехніка»

На правах рукопису

Верба Володимир Богданович

уДК 691.328.34 : 620.17

Анкерування сталевої арматури

в безавтоклавному пінобетоні

за рахунок зчеплення

та пластинкових анкерів

05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник –

доктор технічних наук,

професор Демчина Б.Г.

Львів - 2012

# ЗМІСТ

ЗМІСТ	2

ВСТУП	5

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ ПРО ПІНОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ ТА АНКЕРУВАННЯ АРМАТУРИ В НИХ	13

1.1. Пінобетон  у сучасній будівельній індустрії	13

1.2. Характеристика матеріалів для пінобетонних конструкцій	16

1.2.1. Виготовлення, застосування та класифікація пінобетону	16

1.2.2. Фізико-механічні та експлуатаційно-технічні властивості пінобетону	17

1.2.3. Арматура для армованих конструкцій з пінобетону	21

1.3. Армовані конструкції з ніздрюватих бетонів	23

1.3.1. Дослідження анкерування сталевої арматури в ніздрюватих бетонах, особливості розрахунку і конструювання.	23

1.3.2. Сучасні дослідженні армованих пінобетонних конструкцій.	30

1.4. Зчеплення арматури з бетонами та її анкерування. Суть явища, способи дослідження та моделювання	33

1.4.1. Огляд діючих норм проектування щодо анкерування арматури у бетоні	43

1.5. Висновки до розділу.	45

РОЗДІЛ 2. ПРОГРАМА, ОБСЯГ ТА МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ	48

2.1. Виготовлення та характеристики дослідних зразків.	48

2.2. Методика визначення фізико-механічних характеристик пінобетону та арматури.	55

2.3. Методика досліджень анкерування арматури в пінобетоні шляхом висмикування	58

2.3.1. Дослідження, що виконані за допомогою розривної машини.	59

2.3.2. Дослідження, що базується на підвішуванні тягарців.	62

2.3.3. Дослідження за допомогою спеціальної  балки-траверси.	64

2.3.4. Особливості досліджень зразків із додатковими анкерами.	66

2.4. Дослідження зчеплення арматури з пінобетоном у зразках-балках.	68

2.5.	Виготовлення, характеритика та методика випробувань армованих плит з безавтокланого пінобетону.	71

2.6. Висновки до розділу.	75

РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ	76

3.1. Фізико-механічні властивості пінобетону та арматури.	76

3.2. Результати експериментальних досліджень анкерування арматури в пінобетоні за методом висмикування.	85

3.2.1. Зчеплення пінобетону зі стержневою арматурою періодичного профілю.	88

3.2.2. Зчеплення пінобетону з арматурним дротом та арматурою гладкого профілю.	94

3.3. Вивчення впливу на зчеплення додаткових факторів.	101

3.3.1. Дослідження впливу на зчеплення обробки арматури цементним тістом до її вкладання в опалубку.	101

3.3.2. Зчеплення арматури з пінобетоном, армованого фіброю.	103

3.3.3. Вплив на анкерування просторового розміщення стержнів у об’ємі конструкції.	105

3.4. Експериментальні дослідження роботи пластинкових анкерів	107

3.4.1. Робота пластинкових анкерів при анкеруванні арматури у пінобетоні, армованому фіброю	108

3.4.2. Робота пластинкових анкерів у пінобетоні без дисперсного армування фіброю	112

3.5. Дослідження анкерування арматури у зразках-балках, що випробовувались при згині	115

3.6. Висновки до розділу.	117

Розділ 4. АНАЛІЗ  ОТРИМАНИХ  РЕЗУЛЬТАТІВ  ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОЕКТУВАННЯ	119

4.1. Аналіз явища анкерування арматури в пінобетоні за рахунок зчеплення	119

4.1.1. Стадії роботи зони зчеплення арматури та пінобетону та запропоновані граничні стани	121

4.1.2. Оціночні характеристики зчеплення пінобетону з арматурою.	124

4.2. Пропозиції щодо інженерного розрахунку міцності анкерування арматури в пінобетоні за рахунок зчеплення.	126

4.2.1. Розрахунки міцності зчеплення пінобетону і арматури за допомогою графічних побудов.	127

4.2.2. Розробка емпіричних залежностей для опису зчеплення арматури з пінобетоном.	131

4.2.3. Пропозиції щодо гармонізації розрахунку з сучасними нормами проектування.	135

4.3. Проектування армованих пінобетонних конструкцій з додатковим анкеруванням арматури.	142

4.3.1. Теоретичні передумови розрахунку та конструювання пластинкового анкера. Пряма задача	142

4.3.2. Обернена задача перевірки міцності анкерування при застосуванні пластинкових анкерів.	147

4.4. Результати випробувань плит з армованого безавтоклавного пінобетону та їх аналіз.	149

4.5. Впровадження результатів виконаних та шляхи подальших досліджень.	153

4.6. Висновки до розділу.	155

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ	157

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	159

Додаток А. Специфікація дослідних зразків та їх характеристики	172

Додаток Б. Журнали випробувань зразків-кубів на міцність	177

Додаток В. Результати випробувань дослідних зразків на висмикування	183

Додаток Г. Діаграми дослідного розривання зразків арматури	187

Додаток Д. Порівняння фактичних та теоретичних результатів дослідів анкерування за рахунок зчеплення	188

Додаток Е. Алгоритм розрахунку анкерування арматури у пінобетоні	191

Додаток Ж. Довідки про впровадження результатів дисертаційного дослідження	193

# ВСТУП

Актуальність теми. На сьогоднішній день в будівельній індустрії інтенсивно впроваджуються новітні технології, водночас відновлюється інтерес до призабутих, але не позбавлених потенціалу, напрацювань попередників. Однією з таких технологій, що отримала шанс на друге життя, є виробництво ніздрюватих бетонів загалом та пінобетону безавтоклавного тверднення зокрема.

На фоні кризових явищ, що супроводжують розвиток будівельної галузі в Україні та світі, останнім часом спостерігається суттєве нарощення об’ємів виробництва ніздрюватих бетонів, зокрема стінових блоків та монолітних конструкцій з пінобетону. Серед причин, що привернули увагу ринку до такого конструкційного матеріалу, як пінобетон, слід відзначити орієнтацію економіки на енергозбереження, складовою якої є розвиток промислового виробництва енергоефективних, теплоефективних будівельних матеріалів, зменшення споживання енергоносіїв, зниження енергомісткості, що загалом сприяє підвищенню конкурентноздатності. Виробництво та ґрунтовне вивчення  економічних та теплоефективних будівельних матеріалів (до яких відноситься пінобетон безавтоклавного тверднення) і конструкцій з них стає важливим питанням національної економіки.

Для реалізації державної політики розвитку енергозбереження була затверджена Програма розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання у будівництві на 2005-2011 роки. На державному рівні відзначено, що використання пінобетону дозволяє на 15-20 % знизити вартість будівельно-монтажних робіт, скоротити на 20-25 % трудомісткість будівельно-монтажних робіт, зекономити чверть енергоресурсів, що затрачаються під час експлуатації будівель і споруд [71].

Монолітний пінобетон є сучасним будівельним матеріалом з широкою областю використання. Його ефективність обумовлена простотою устаткування для виготовлення пінобетонної суміші, мобільністю цих установок, можливістю варіювання теплоізоляційно-конструктивними властивостями пінобетону в діапазоні марок за середньою густиною від D 150 до D 1200, мінімальним енергоспоживанням та низькою матеріаломісткістю (завдяки заміні крупного заповнювача на повітря).

Окрім використання тепло- і звукоізолюючих властивостей матеріалу технологія виробництва пінобетону дозволяє йому досягти достатної міцності на стиск і використовуватися в конструктивних цілях. Ефективність одношарових прольотних конструкцій (плит перекриття тощо), виконаних лише з легкого, тепло- і звукоізолюючого, вогнестійкого, екологічно безпечного та недорогого безавтоклавного пінобетону є очевидною.

Однак, на шляху повноцінного його застосування у прольотних конструкціях, як і у випадку використання важкого бетону, постає проблема низької міцності пінобетону на розтяг. У більшості випадків зниження міцності пінобетону можна компенсувати відповідним вкладанням у нього арматурних стержнів, як це вирішено у залізобетонних конструкціях. Зчеплення арматури з бетоном є визначальним фактором в забезпеченні їх спільної роботи. В залізобетонних конструкціях з важкого бетону величина зчеплення загалом перевищує потребу в ньому, проте, для конструкцій, виконаних з армованого пінобетону, який поступається за міцністю важкому бетону, міцність зчеплення буде менша за необхідну, призводячи до локалізованого пошкодження пінобетону й істотних переміщень арматурних стержнів відносно навколишнього пінобетону.

Проблема забезпечення надійної спільної роботи арматурних стержнів та пінобетону у пінобетонних армованих конструкціях стає ключовою. Ситуація погіршується також тим, що для покращення функціональних властивостей пінобетону (тепло- та звукоізоляція, вогнестійкість) слід йти на зменшення його густини за рахунок більшої поризації матеріалу, що призводить до різкого зниження міцності самого пінобетону, а отже і його зчеплення з арматурою.

Досліджень анкерування арматурних стержнів в пінобетоні за рахунок зчеплення в науковій літературі є мало. Брак дослідних даних та конструктивних розробок стає об’єктивною причиною обмеженого застосування пінобетонних армованих конструкцій. Наведене вище підтверджує актуальність проведення досліджень анкерування сталевої арматури в пінобетоні безавтоклавного тверднення зчепленням та, при необхідності, додатковими анкерами.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження відповідає напрямам науково-технічної політики держави в галузі енергозбереження. Дисертаційна робота виконувалась у відповідності з державною Програмою розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів і їх використання у будівництві на період 2005-2011 рр. [71] та планом науково-дослідних робіт кафедри будівельних конструкцій та мостів Національного університету «Львівська політехніка» МОНмолодьспорту України щодо такого напрямку її наукової роботи: розробка і дослідження залізобетонних конструкцій з різними видами армування.

Мета роботи і задачі дослідження. Метою роботи є отримання експериментальних даних з анкерування стержневої арматури періодичного профілю та арматурного дроту в конструкційному і конструкційно-теплоізоляційному пінобетоні безавтоклавного тверднення за рахунок зчеплення та додаткових анкерів з підготовкою на їх основі рекомендацій до інженерного розрахунку та проектування армованих пінобетонних конструкцій.

Для досягнення поставленої мети роботи слід вирішити наступні задачі дисертаційного дослідження:

- провести експериментальні дослідження зчеплення арматурних стержнів та пінобетону за існуючими та новими методиками на призмових та балкових зразках; дослідити особливості зчеплення арматурного прокату та пінобетону безавтоклавного тверднення при статичному короткочасному навантаженні, прикладеному вздовж осі стержня, в залежності від довжини зони зчеплення, марки пінобетону за густиною, його кубикової міцності, діаметру та виду арматури;

- з’ясувати вплив додаткових факторів (обмазки стержнів цементним тістом, армування пінобетону фіброю, просторового розміщення стержнів під час бетонування) на зчеплення анкерованого в пінобетонних призмах арматурного прокату;

- дослідити анкерування арматури за рахунок зчеплення у балкових зразках із пінобетону;

- провести експериментальні дослідження анкерування арматури в пінобетоні з використанням додаткових пластинкових анкерів у торцях арматурних стержнів;

- на основі порівняльного аналізу експериментальних і теоретичних результатів розробити рекомендації для розрахунку та проектування армованих пінобетонних конструкцій з точки зору анкерування арматури в пінобетоні;

- провести перевірку рекомендацій із забезпечення анкерування у армованих пінобетонних плитах та впровадити результати досліджень.

Об’єкт дослідження: зразки із  конструкційного та конструкційно-теплоізоляційного пінобетону безавтоклавного твердення із замоноліченими в них на різну довжину арматурними стержнями з анкерами та без них.

Предмет дослідження: анкерування стержневої арматури періодичного профілю та арматурного дроту в конструкційному та конструкційно-теплоізоляційному пінобетоні безавтоклавного тверднення.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі використані наступні методи: аналіз літературних джерел, експериментальні дослідження анкерування арматурних стержнів в пінобетоні; статистичний аналіз результатів досліджень; математичне моделювання; порівняльний аналіз теоретичних даних і даних, отриманих експериментальним шляхом.

Наукова новизна одержаних результатів.

У даній роботі отримана наступна наукова новизна:

- подальшого розвитку отримала методика досліджень анкерування, в якій метод висмикування арматури з призматичних зразків було вдосконалено за допомогою використання важільної установки, а методика випробувань зразків балкового типу, викладена у рекомендаціях RILEM, була пристосована до зразків з безавтоклавного пінобетону шляхом збільшення досліджуваної зони анкерування;

- отримано нові дані експериментальних досліджень зчеплення стержневої арматури періодичного профілю та арматурного дроту з конструкційним та конструкційно-теплоізоляційним пінобетоном безавтоклавного тверднення марок за густиною D 600 ÷ D 1000 при короткочасних статичних навантаженнях; досліджено особливості анкерування в залежності від довжини зони анкерування, марки пінобетону за густиною, його кубикової міцності, діаметру та виду арматури;

- вперше з’ясовано вплив додаткових факторів (обмазки стержнів цементним тістом, армування пінобетону фіброю, просторового розміщення стержнів під час бетонування) на міцність зчеплення анкерованої в пінобетонних призмах стержневої арматури періодичного профілю та арматурного дроту, який запропоновано враховувати існуючими та новими коефіцієнтами умов роботи арматури (η1,η4);

- отримано нові експериментальні дані про роботу в пінобетоні нормальних торцевих пластинкових анкерів квадратної та круглої форми, подальшого розвитку отримала гіпотеза про порівняння їх роботи з поведінкою штампу на пружній основі;

- запроектовано та успішно випробувано плити, виготовлені з безавтоклавного пінобетону та армовані дротяною арматурою з пластинковими анкерами в торцях стержнів.

Практичне значення одержаних результатів.

В ході роботи підготовані рецептури складу суміші для безавтоклавного пінобетону марок за густиною D 600 .. D 1000, що отримуються за допомогою піноутворюючих добавок концерну MC-Bauchemie (Німеччина) та їх українських аналогів.

Розроблено ефективні пропозиції щодо конструювання та інженерного розрахунку анкерування арматурних стержнів у пінобетоні.  Запропоновано методику конструювання та розрахунку пластинкових анкерів.

Результати дисертаційного дослідження впроваджені в українських нормах проектування, а саме «Рекомендаціях з використання в дорожньому будівництві пінобетонів» Р В.2.7.-218-03450778-681-2007, впроваджені на реальних будівельних об’єктах та у навчальному процесі.

Особистий внесок здобувача полягає у вдосконаленні існуючих методик досліджень, проведенні експериментів, обробці та аналізі отриманих результатів, формулюванні основних положень, рекомендацій з проектування та висновків. Особистий внесок здобувача в основних наукових роботах, опублікованих у співавторстві:

- Демчина Б. Г. Експериментальні дослідження зчеплення арматури з пінобетоном [Текст] / Б. Г. Демчина, В. Б. Верба, Х. Б. Демчина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 545. Теорія і практика будівництва. – Львів:  Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – С.41–45. – Участь в розробці методики лабораторних експериментальних досліджень зчеплення арматури з пінобетоном. Визначено середні значення параметрів зчеплення арматури при різних діаметрах та марках пінобетону [44];

- Верба В. Б. Методика та результати експериментальних досліджень
висмикування гладкої арматури з пінобетонних зразків [Текст] / В. Б. Верба, Б. Г. Демчина // Таврійський науковий вісник. Випуск 55. – Херсон, [б.в.] 2007. – С. 308–313. – Розробка методики лабораторних експериментальних досліджень зчеплення гладкої арматури з пінобетоном. Аналіз результатів досліджень [25];

- Верба В. Б. Контакт пінобетону з арматурою: вивчення явища, його моделювання та стадійність роботи в зоні зчеплення [Текст] / В. Б. Верба, Б. Г. Демчина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 627. Теорія і практика будівництва. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – С. 22–27. – Аналіз результатів лабораторних експериментальних досліджень зчеплення арматури з пінобетоном. Запропоновано нові коефіцієнти для оцінки міцності зчеплення та стадійність роботи зони зчеплення арматури та пінобетону [24];

- Demchyna Bohdan. Evaluation of reinforcement bonding in foam concrete [Текст] / Bohdan Demchyna, Volodymyr Verba // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i inżynieria środowiska. z. 53. – Rzeszów: Oficyna wydawnicha Politechniki Rzeszowskiej, 2009. – p. 39–45. –Прийнято участь у розробці методики обрахунку напружень зчеплення на межі контакту стержня з масивом пінобетону, які визначаються за допомогою прийнятої прямокутної епюри розподілу напружень по довжині анкерування. Дисертантом розкрито суть запропонованих коефіцієнтів ефективності використання матеріалів. Складено дві діаграми для їх використання в пропонованій інженерній методиці розрахунку міцності зчеплення арматури з пінобетоном [122];

- Верба В.Б. Анкерування дротяної сталевої арматури в пінобетонних армованих балках [Текст] / В.Б. Верба, Б.Г. Демчина, Р.І. Чень, Р.М. Світий, А.А. Ковшик // Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво) / Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. – Вип. 74: в 2-х кн.: Книга 2. – Київ, ДП НДІБК, 2011. – С. 734-741. – Проведено порівняння міцності заанкерення стержнів у балках з результатами випробувань зчеплення гладкої арматури з пінобетоном, виконаних за методом висмикування [19];

- Верба В.Б. Взаємний зв'язок міцнісних та деформаційних характеристик безавтоклавного пінобетону [Текст] / В. Б. Верба, І. Б. Горніковська, Х. Б. Демчина та ін. // Сучасне промислове та цивільне будівництво. – Макіївка, ДонНАБА, 2012. – Том 8, Номер 1. – С. 27-35. – Проаналізовано власні дослідження міцності пінобетону та на їх основі, а також за результатами аналізу літературних джерел і досліджень колег автор запропоновував  емпіричні залежності, що встановлюють взаємозв’язок міцнісних та деформаційних характеристик безавтоклавного пінобетону [21].

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації були представлені і обговорювалися на наступних конференціях: Першій конференції молодих науковців „Геодезія, архітектура та будівництво 2007” (Львів, 4-6 жовтня 2007 р.); XI Міжнародній науковій конференції „Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля” „Львів – Кошице – Жешув” (Львів, 12-14 грудня 2007 р.); V Міжнародній науковій практичній конференції „Настоящи изследвания” (Софія, 17-25 січня 2009 р.); XІI Міжнародній науковій конференції „Жешув – Львів – Кошице” (Жешув, 17-19 вересня 2009 р.); шостій Всеукраїнській науково-технічній конференції „Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону” (Одеса, 24-27 травня 2011 р.); науково-технічних конференціях студентського та професорсько-викладацького складу Національного університету "Львівська політехніка" та наукових семінарах кафедри БКіМ в 2005 – 2012 рр.

Результати роботи представлені в рамках першого (Львів, 14-16 травня 2009 р.) та другого (Львів, 25-27 листопада 2010 р.) міжнародного молодіжного фестивалю науки "Litteris et Artibus".

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових праць, з яких 7 статей у виданнях, визнаних фаховими за переліком ВАК України, 1 стаття в закордонному науковому виданні, 4 публікації в матеріалах Міжнародних конференцій, 1 патент України на корисну модель [19—30, 44, 45, 63, 122].

Структура та об’єм роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаної літератури (155 найменувань) та 7-х додатків. Робота викладена на 195 сторінках машинописного тексту, з них 158 сторінок основного тексту, які містять 39 таблиць, 70 рисунків.

# Загальні висновки

Проведені експериментальні та теоретичні дослідження анкерування різних видів сталевої арматури у пінобетоні безавтоклавного тверднення марок D600..D1000 при короткочасних статичних навантаженнях дозволили виявити низку особливостей цього явища. На основі отриманих в результаті експериментів дослідних даних, запропоновані інженерні методики розрахунку анкерування арматури за рахунок зчеплення та додаткових пластинкових анкерів у торцях стержнів, проведено випробування відповідно запроектованих плит, що в повній мірі відповідає поставленим задачам досліджень.

За результатами проведеної роботи можна зробити наступні висновки, а саме:

- Виконано експериментальні дослідження зчеплення арматурних стержнів з безавтоклавним пінобетоном за існуючими методиками та новою методикою з використанням важільного пристрою, на який отримано патент України на корисну модель № 47753. Отримані за різними методиками досліджень результати показали близькі між собою значення, які можна рівноцінно використовувати в практиці проектування.

- Досліджено особливості анкерування арматури в безавтоклавному пінобетоні за рахунок зчеплення в залежності від марки пінобетону за густиною, його міцності та довжини зони зчеплення, діаметру і профілю арматури, на основі яких запропоновано математичну модель розрахунку зчеплення арматури з пінобетоном.

- Встановлено вплив на міцність анкерування арматури у пінобетоні додаткових факторів: обмазки стержнів цементним тістом;  армування пінобетону поліпропіленовою фіброю;  просторового розміщення арматурних стержнів під час бетонування та розроблено рекомендації з врахування таких впливів.

- Результати досліджень анкерування арматури у пінобетонних балках не зафіксували суттєвих відмінностей у явищі в порівнянні з вже дослідженим анкеруванням арматури в пінобетонних призмах.

- За результатами аналізу експериментальних та теоретичних досліджень розроблено інженерну методику розрахунку анкерування сталевої арматури у безавтоклавному пінобетоні за рахунок зчеплення та методику розрахунку і конструювання додаткових пластинкових анкерів у торцях стержнів, застосування яких запропоноване з метою повного використання несучої здатності арматури в пінобетонних конструкціях.

- Рекомендації із забезпечення анкерування сталевої арматури в пінобетоні пройшли експериментальну перевірку на армованих пінобетонних плитах та впроваджені у «Рекомендаціях з використання в дорожньому будівництві пінобетонів» Р В.2.7.-218-03450778-681-2007, на реальних об’єктах будівництва і у навчальному процесі.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Александров А. Я. Решение основных трехмерных задач теории упругости для тел произвольной формы путем численной реализации метода интегральных уравнений [Текст] / А. Я. Александров // Труды/НИИЖТ. Новосибирск, 1972, вып. 137.

- Анкеровка арматуры в бетоне (Исследование прочности и податливости). Сборник трудов [Текст] / Под ред. канд. техн. наук П. К. Балатьева. – М.: Стройиздат, 1969. – 135 с.

- Бабич Є. М. Напружено-деформаційний стан контакту з бетоном арматури серповидного профілю [Текст] / Є. М. Бабич, Б. А. Вавринюк, О. С. Чапюк // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2009. – Випуск 19. – С. 74 – 82.

- Байков В. Н. Железобетонные конструкции: Общий курс: Учеб. для вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. [Текст] / В. Н. Байков, Э. Е. Сигалов. – М.: Стройиздат, 1991. – С. 65.

- Бетон ячеистый. Общие требования к методам испытаний : ГОСТ 12852.0-77 [Текст] –  [Введ. с 01.07.1978]. – Изд.офиц. – М. : Изд-во стандартов, 1994. – 11 c.

- Бетонные и железобетонные конструкции : СНБ 5.03.01-02 [Текст] –Минск:  Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь,  2003. – 139 с.

- Бетонные и железобетонные конструкции : СНиП 2.03.01-84*. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 80 с.

- Бетоны легкие и ячеистые. Правила контроля средней плотности  : ГОСТ 27005-86 [Текст]– [Введ. с 01.01.88]. – [Б. м. : б. и.], 1986. - 7 с.

- Бетоны ячеистые. Технические условия : ГОСТ 25485-89 [Текст] – М.: Издательство стандартов, 1990. – 19 с.

- Бетоны. Методы испытаний : ГОСТ 24452-80 [Текст] – М.: Издательство стандартов, 1982. – 12 с.

- Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам [Текст] : ГОСТ 10180-90 – М.: Изд. стандартов, 1991. – 36 с.

- Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении : ГОСТ 29167-91 [Текст] – [Введ. с 01.07.92.] – [Б. м. : б. и.], 1991. – 18 с.

- Бетоны. Общие требования к проведению испытаний : ГОСТ 27677-88 [Текст] – М. : Издательство стандартов, 1988. – 5 с.

- Блихарский З.Я. Прочность и деформативность предварительно напряженных сталебетонных балок, потери и сцепление нового вида полосовой арматуры: Дис. …канд. техн. наук : 05.23.01/ Блихарский Зиновий Ярославович –  Львов, 1989. – 212 с.

- Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия : ГОСТ 21520-89 – [Взамен ГОСТ 21520-76 ; введ. 01.01.90.] – М. : ОАО "ЦПП", 2009. - 12 с. : ил. – (Государственный стандарт СССР).

- Будівельні матеріали. Бетони ніздрюваті. Загальні технічні умови : ДСТУ Б В.2.7-45-2010. [Текст] – [Введ. з 01.11.2010.] –– Київ: Мінрегіонбуд України, 2010. – (Національний стандарт України).

- Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення міцності за контрольними зразками : ДСТУ Б В.2.7-214:2009  [Текст] – [Чинний від 2010-09-01] – Київ: Мінрегіонбуд України, 2010.

- Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови : ДСТУ Б В.2.7-46-96. – [Чинний від 1997-01-01] – Київ: Держкоммістобудування України, 1996. – 72 с. – (Національний стандарт України).

- Верба В.Б. Анкерування дротяної сталевої арматури в пінобетонних армованих балках [Текст] / В.Б. Верба, Б.Г. Демчина, Р.І. Чень, Р.М. Світий, А.А. Ковшик // Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць (будівництво) / Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. – Вип. 74: в 2-х кн.: Книга 2. / ISBN 978-966-2283-13-6 – Київ, ДП НДІБК, 2011. – С. 734-741.

- Верба В.Б. Анкерування стержневої арматури в пінобетоні зчепленням та пластинковим анкером [Текст] / В.Б. Верба // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: Збірник наукових праць. – Рівне: НУВГП, 2011. – Випуск 21. – С. 163 – 169 / ISBN 966-7447-2

- Верба В. Б. Взаємний зв'язок міцнісних та деформаційних характеристик безавтоклавного пінобетону [Текст] / В. Б. Верба, І. Б. Горніковська, Х. Б. Демчина та ін. // Сучасне промислове та цивільне будівництво. – Макіївка, ДонНАБА, 2012. – Том 8, Номер 1. – С. 27-35. / ISSN 1819-432X print / ISSN 1993-3495 online

- Верба В. Дослідження зчеплення гладкої арматури з пінобетоном шляхом висмикування [Текст] / В. Б. Верба // Геодезія, архітектура та будівництво: Матеріали 1-ї конференції молодих науковців GAC- 2007. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – С. 41–43.

- Верба В. Б. Зчеплення гладкої арматури з пінобетоном на місцевих матеріалах [Текст] / В. Б. Верба // Материали за 5-а международна научна практична конференция "Настоящи изследвания – 2009" 17-25 януари 2009. Том 12. Математика. Съвременни технологии на информации. Химия и химически технологии. Здание и архитектура. София. "Бял ГРАД-БГ" ООД – С. 82–85.

- Верба В. Б. Контакт пінобетону з арматурою: вивчення явища, його моделювання та стадійність роботи в зоні зчеплення [Текст] / В. Б. Верба, Б. Г. Демчина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Теорія і практика будівництва. – № 627. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – С. 22–27.

- Верба В. Б. Методика та результати експериментальних досліджень
висмикування гладкої арматури з пінобетонних зразків [Текст] / В. Б. Верба, Б. Г. Демчина // Таврійський науковий вісник. – Випуск 55. – Херсон, [б.в.] 2007. – С. 308–313.

- Верба В. Б. Моделювання зчеплення арматури з бетоном: вчора, сьогодні, завтра [Текст] / В. Б. Верба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Теорія і практика будівництва. – № 600. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – С. 39–45.

- Верба В. Недоліки випробувань зчеплення арматури та пінобетону на розривній машині та шляхи їх усунення [Текст] / В. Верба, А. Янко // Геодезія, архітектура та будівництво: Матеріали ІІ Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2009. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2009. – С. 55–56.

- Верба В. Б. Особливості зчеплення арматури з пінобетоном. Проблеми його аналітичного виразу [Текст] / В. Б. Верба // 65-та студентська науково-технічна конференція: 36. тез доп. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – С. 29–30.

- Верба В. Робота пластинкового анкера в фібропінобетоні [Текст] / В.Б. Верба //  Геодезія, архітектура та будівництво: Матеріали ІІІ Міжнародної конференції молодих науковців GAC-2010. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 68-69. / ISBN 978-617-607-008-05

- Верба В. Б. Сучасний стан досліджень фізичних, механічних та функціональних властивостей пінобетону [Текст] / В. Б. Верба // 64-та студентська науково-технічна конференція: 36. тез доп. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. – С. 27–28.

- Вода для бетонов и растворов. Технические условия: ГОСТ 23732-79 [Текст] – [Введ. с 01.01.80.] // Бетон и железобетонные изделия. Материалы для изготовления бетона. Часть 1. – М. : Изд-во стандартов, 1979. - с.149-153.

- Газобетон на в'яжучому, яке модифіковано техногенними продуктами збагачення ільменітових руд: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 [Текст] / Д. О. Маляр; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт.". — Д., 2011. — 19 с.

- Газобетон на модифікованому в'яжучому з використанням відходів глиноземної промисловості: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 [Текст] / Н.С. Сторчай; Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. — Д., 2008. — 18 с.

- Гензлер М. Н. Пенобетонщик [Текст]/ М. Н. Гензлер, С. А. Линдеберг. – Ленинград-Москва: ОНТИ НКТП СССР, Главная редакция строительной литературы, 1936. – 161 с.

- Гениев Г. А. Прочность легких и ячеистых бетонов при сложных напряженных состояниях [Текст] / Г. А. Гениев, В. Н. Киссюк, Н. И. Левин, Г. А. Никонова. – М.: Стройиздат, 1978. – 167 с.

- Горніковська І. Б. Дослідження фізико-механічних властивостей пінобетону, армованого фіброю [Текст]  / І. Б. Горніковська, Х. Б. Демчина, Я. І. Ковальчик // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Випуск 37 – Одеса: ЗРС, 2010 – С. 100-112.

- ГОСТ 12004-81. Сталь арматурная. Методы испытания на растяжение [Текст]. – [Взамен ГОСТ 12004-66 ; Введ. с 01.07.83]. – М. : Издательство стандартов, 1986. – 15 с.

- ГОСТ 24452-80. Бетоны. Методы определения призменной прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона / Государственный комитет СССР по делам строительства. — М.: Издательство стандартов, 1981.

- ГОСТ 3282-74. Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия [Текст] – [введ. 01.07.75. ] – М: ИПК Издательство стандартов, 1997 – 17 с.

- ГОСТ 8829-94. Изделия строительные железобетонные и бетонные заводского изготовления. Методы испытаний нагружением. Правила оценки прочности, жесткости и трещиностойкости [Текст]. – М.: МНТКС, 1997. – 27 с.

- Демчина Б. Г. Випробування двопролітних пінобетонних армованих балок на міцність [Текст] / Б. Г. Демчина, А. А. Ковшик, Р. І. Чень // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" № 627. Теорія і практика будівництва. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – С. 70-76.

- Демчина Б. Г. Дослідження пінобетонних армованих балок неавтоклавного твердіння / / Б. Г. Демчина, Р. І. Чень, Р. М. Світий // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди : Зб. наук. праць. Вип. 13 / Акад. буд-ва України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2005. – С. 121-129.

- Демчина Б. Г. Дослідження роботи нерозрізних пінобетонних балок неавтовлавного твердіння [Текст] / Б. Г. Демчина, Р. М. Світий, Р. І. Чень // VII Міжнар. симпозіум «Механіка та фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій». – К., 2007. – С. 425–430.

- Демчина Б. Г. Експериментальні дослідження зчеплення арматури з пінобетоном [Текст] / Б. Г. Демчина, В. Б. Верба, Х. Б. Демчина // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Теорія і практика будівництва. – № 545. – Львів:  Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. – С.41–45.

- Демчина Х. Б. Дослідження зчеплення арматури з пінобетоном [Текст] / Х. Б. Демчина, В. Б. Верба  // 63-тя студентська науково-технічна конференція: Збірник тез доповідей – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. – С. 23–25.

- ДСТУ Б В.2.6-156:2010. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування –  [Чинний з 01.06.2011]. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2011.

- Изделия из ячеистых бетонов теплоизоляционные : ГОСТ 5742-76 – [Взамен ГОСТ 5742-61, Введ. 01.01.77.] – М.: Изд-во стандартов, 1976.

- Исследование ячеистых бетонов и конструкций : сб. науч. тр. [Текст] / гл. ред. Серых Р.Л. ; ред. Муромский К.П. — М.: НИИЖБ, 1989. — 111 с.

- История развития технологии ячеистого бетона [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pgasa.dp.ua/labconcrete/tech.html – Назва з титул. екрану.

- Кауфман Б. Н. Производство и применение пенобетона в строительстве [Текст] / Б. Н. Кауфман. – М., 1940. – 128 с.

- Клімов Ю. А. Експериментальні дослідження зчеплення композитної неметалевої арматури з бетоном [Текст] / Ю.А. Клімов, О.С. Солдатченко, Д.О. Орішкин  // Теорія і практика будівництва : [зб. наук. пр.] / відп. ред. З. Я. Бліхарський. – Л. : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – 365 с. : іл. – (Вісник / Національний університет "Львівська політехніка" ; № 662). – Бібліогр. в кінці розд. – С. 237-241.

- Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення : ДБН В.2.6-98:2009. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2011.

- Кривицкий М. Я. Ячеистые бетоны (технология, свойства и конструкции) [Текст] / М. Я. Кривицкий, Н. И. Левин, В. В. Макаричев  – М: Стройиздат, 1972. – 137 с.

- Левин Н. И. Примеры расчета конструкций из ячеистых бетонов [Текст] / Н. И. Левин, В. В. Макаричев, К. М. Милейковская – М: Стройиздат, 1967. – 185 с.

- Лучко Й. Й. Методи дослідження та випробування будівельних матеріалів і конструкцій / Й. Й. Лучко, П. М. Коваль, М. Л. Дем’ян / ISBN 5-7745-0847-1 / НАН України; Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів: Каменяр, 2001. – 436 с.: 34 табл., 243 рис.

- Мартыненко В. А. Методика исследования пористой структуры ячеистого бетона [Текст] / В. А. Мартыненко // Вiсник ПДАБтаА. – Днiпропетровськ: ПДАБтаА, 2002. – №10. – С. 51-56.

- Муромский К. П. Особенности работы арматуры и бетона в сжатой зоне изгибаемых конструкций из ячеистого бетона [Текст]: дис. … канд. техн. наук : 05.23.01.  – М.,1981.

- Неавтоклавний пінобетон на активованій розчинній складовій: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 [Текст] / О. Б. Мартинова; Одеська держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2005. — 20 с.

- Ніздрюваті бетони: вчора, сьогодні, завтра[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://eco-ua.org/index.php?d_id=5&item=articles&sub=4830  – Назва з титул. екрану.

- Орлович Р. Б. Европейский опыт применения пенобетона в жилищном строительстве [Електронний ресурс] / Р. Б. Орлович, д. т. н., Л. Малышко, д. т. н., Т. Каня. – Режим доступу: http://www.allbeton.ru/article/203/15.html

- Особливості структуроутворення і властивості пінобетону неавтоклавного твердіння: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 [Текст] / Д.А. Орлов; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. — О., 2009. — 20 с.

- Панели из автоклавных ячеистых бетонов для внутренних несущих стен, перегородок и перекрытий жилых и общественных зданий. Технические требования :  ГОСТ 19570-74 , МКС 91.080.40 [Текст]. – [Введ. с 01.07.74.]. – [Б. м. : б. и.], 1974. – 9 с.

- Пат. 47753 Україна, МПК G 01 N 3/08. Пристрій для вимірювання опору зчеплення арматури з пінобетоном / Демчина Б. Г., Верба В. Б.; заявник і власник патенту Національний університет «Львівська політехніка». – u200908208 ; заявл. 04.08.2009 ; опубл. 25.02.2010, Бюл. № 4.

- Пенобетон в современном строительстве [Електронний ресурс] / В. А. Пинскер, В. П. Вылегжанин. – Режим доступу: http://www.ibeton.ru/a13.php

- Песок для строительных работ. Технические условия: ГОСТ 8736-85 [Текст]  – Взамен ГОСТ 8736-77 – [Введ. с 01.07.86.] – [Б. м. : б. и.], 1985. – 14 с.

- Писарев В. С. Исследование конструкций несущих стен из ячеистого бетона с косвенным армированием  [Текст] / В. С. Писарев, А. Г. Почтенко // Исследование ячеистобетонных конструкций и их применение в жилищном строительсте. – Л.: ЛенЗНИИЭП. – 1980. – С.44–47.

- Пінобетон з підвищеними термомеханічними властивостями на основі лужного портландцементу: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 [Текст] / О. Ю. Ковальчук; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2008. — 20 с.

- Пінобетон на модифікованих портландцементах / М. А. Саницький, О. Р. Позняк, В. В. Ілів // VІІІ Міжнар. наук. конф. «Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля», Львів, Кишице, Жешув, 6—11 жовт. 2003 р.: Зб. матеріалів конференції. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2003. – С. 23-36.

- Портик А. А. Все о пенобетоне [Текст] / А. А. Портик – СПб.: 2003. – 224 с.

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из ячеистых бетонов (к СНиП 2.03.0184) [Текст] – М.: НИИЖБ Госстроя СССР, 1985.– 70 с.

- Про затвердження Програми розвитку виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання у будівництві на 2005-2011 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 684 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/684-2004-п

- Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая для армирования железобетонных конструкций. Технические условия : ГОСТ 6727-80 [Текст] –  [Действует с 1983-01-01]. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2003. – 6 с. – (Межгосударственный стандарт).

- Проволока из углеродистой стали для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций. Технические условия : ГОСТ 7348-81 (СТ СЭВ 5728-86) [Текст] – [Действует с 1983-01-01]. // Проволока стальная. Типы. – М. : Изд-во стандартов, 1981. – с.168–175.

- Проектирование конструкций из ячеистых бетонов. Часть 2. Материалы к краткосрочному семинару с 22 по 24 апреля [Текст] / Под редакцией В.А. Пинскера. – Ленинград, 1968. – 197 с.

- Производство ноздреватых бетонов в Украине за 2 мес. выросло на 10,4% - "УКРЦЕМЕНТ" [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrcement.com.ua/?sect=news&news_id=2473&sub=&page=1 – Назва з титул. екрану.

- Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні технічні умови (ISO 6935-2:1991, NEQ) : ДСТУ 3760:2006 [Текст] – [Чинний від 2007-10-01] – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 28 с. – (Національний стандарт України).

- Резников Ю.К. Пенобетон повышенной прочности [Текст] / Ю. К. Рєзников – М: Госстройиздат, 1956. – 12 с.

- Розенфельд Л. М. Безавтоклавный конструктивный золопенобетон [Текст] / Л. М. Розенфельд, Н. И. Левин – М., 1956. – 17 с.

- Ружинский С. И. Пенобетон в ретроспективе времен [Електронний ресурс] / С. И. Ружинский.  – Режим доступу : http://www.allbeton.ru/article/124/15.html

- Ружинский С. И. Связь макроструктуры ячеистых бетонов с их прочностью [Електронний ресурс] / С. И. Ружинский – Режим доступу:  http://www.ibeton.ru/a28.php

- Саницький М.А. Виробництво пінобетонів безавтоплавного тверднення в західному регіоні України / М. А. Саницький, В. В. Ілів, І. І. Павлишин // Теорія і практика будівництва : [збірник наукових праць] / [редколегія: М. А. Саницький (відповідальний редактор) та інші]. - Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2004. - 188 с. : іл. - (Вісник / Національного університету "Львівська політехніка" ; № 495). - С. 166-168.

- Сажнев Н. П. Ячеистый бетон – современный строительный материал [Текст] / Н. П. Сажнев, Н. Н. Сажнев // Теория и практика производства и применения ячеистого бетона в строительстве: Сб. науч. тр. – Днепропетровск, 2005. – С. 25–32.

- Свидзинский Ю. В. Прочность и деформативность армированных элементов из ячеистого бетона при местном сжатии [Текст]: дис. … канд. техн. наук: 05.23.01/ Свидзинский Юрий Витальевич – М., 1989. – 195 с.

- Серых Р.Л. Проблемы применения ячеистого бетона естественного твердения в монолитном домостроении [Текст] / Р. Л. Серых, К. П. Муромский, А. Н. Гараев // Прочность, трещиностойкость и деформативность зданий. — Пенза: Дом научно-технической пропаганды, 1990.

- СН 277-80. Инструкция по изготовлению изделий из ячеистого бетона  [Текст] / М., Госстрой СССР – М.: Стройиздат, 1981. – 46с.

- Соловйов С. М. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник [Текст] / С. М. Соловйов – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.

- Способы производства пенобетонных смесей [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://penobeton.intbel.ru/product/methods/?lng=ru – Назва з титул. екрану.

- Сталь арматурная термомеханически упрочненная для железобетонных конструкций. Технические условия : ГОСТ 10884-94 [Текст] – [Действует с 1996-01-01]. – Минск : Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 1994. –26 с. – (Межгосударственный стандарт).

- Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия : ГОСТ 5781-82. – [Действует с 1983-07-01]. – М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1985. – 14 с. – (Национальный стандарт СССР).

- Стінові елементи з конструкційно-теплоізоляційного безавтоклавного пінобетону при позацентровому навантаженні: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.01 [Текст] / О.О. Постернак; Одес. держ. акад. буд-ва та архіт. – О., 2010. – 19 с.

- Сцепление арматуры с бетоном (по материалам Всесоюзного научно-технического совещания в Челябинске) [Текст] – М., 1971. – 202 с.

- Сцепление арматуры с бетоном. Краткое изложение сообщений на конференции по проблеме сцепления арматуры с бетоном (25-27 июня 1968 г.) [Текст] / Под ред. к.т.н. А.А. Оатула. – Челябинск, 1968. – 115 с.

- Тысячук. В.В. Производство и применение монолитного теплоизоляционного пенобетона в строительстве [Текст] / В. В. Тысячук, А. В. Свинарёв // Международ, науч.- практ. конф. «ПОРОБЕТОН - 2005» Сб. докладов. – Белгород, 2005. – С. 97-102.

- Удачкин В. И. Пенобетон и его применение [Електронний ресурс] / В. И. Удачкин, В. М. Смирнов – Режим доступу : http://www.ibeton.ru/a177.php

- Удачкин И. Б. Анализ и оценка свойств ячеистых бетонов [Текст] / И. Б. Удачкин // Строительные материалы и изделия, Украина, №1, 2001 г.

- Фамуляк Ю. Використання гнучкого біологічного армування у пінобетонних балкових елементах / Ю. Фамуляк, М. Волинець // Вісник Львівського національного аграрного університету : Архітектура і сільськогосподарське будівництво. Збірник наукових праць – Л., 2010.

- Филиппов Б. П. Прочность узлов опирания стеновых панелей из ячеистого бетона [Текст] / Б. П. Филиппов, О. П. Винокуров // Бетон и железобетон. – 1983. – № 1. – С. 42–44.

- Холмянский М.М. Контакт арматуры с бетоном [Текст] / Марк Моисеевич Холмянский. – М.: Стройиздат, 1981. – 184 с., ил.

- Цытович Н. А. Механика грунтов. Краткий курс / Николай Александрович Цытович – М.: ВШ, 1983. – 273 с.

- Чапюк О.С. Зчеплення бетону з арматурним прокатом серповидного профілю при короткочасних одноразових і повторних навантаженнях [Текст]: автореф. дис. … канд. тех. наук: 05.23.01 / Чапюк Олександр Сергійович; Луцький національний технічний університет. – Луцьк, 2009. – 20 с.

- Чернов А. Новые перспективы ячеистых бетонов  [Текст] / А. Н. Чернов // Строительство и недвижимость. – 2002. – 15 янв. (No 2). – С. 12.

- Чиликов С. М. О достоверности результатов механических испытаний строительных материалов, полученных на устаревших моделях испытательной техники [Текст] / С. М Чиликов // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века : Информ. науч.-техн. журн. – 2003. – №6. – С. 28-29.

- Шмуклер В.С. Каркасные системы облегченного типа [Текст] / В.С. Шмуклер, Ю.А. Климов, Н.П. Буряк. – Харьков: Золотые страницы, 2008. – С. 312–321. – ISBN 978-966-400-117-2.

- A bond model for ribbed bars based on concrete confinement [Text] / Joop A. den Uijl, Agnieszka J. Bigaj – HERON, 1996. – Vol. 41, No. 3. – pp. 206-226.

- A classification of studies on properties of foam concrete [Text] / K. Ramamurthy, E. K. Kunhanandan Nambiar, G. Indu Siva Ranjani // Cement & Concrete Composites 31 (2009) – pp. 388–396.

- Abrams D. A. Studies of bond between concrete and steel [Text] / D. A. Abrams // Proc. ASTM, 1925, v. 25, р. 2.

- Alexanderson J. Relations between structure and mechanical properties of autoclaved aerated concrete [Text] / J. Alexanderson // Cem. Concr. Res. 1979 ; 9 – pp. 507–514.

- Aroni S. Autoclaved aerated concrete: properties, testing, and design : RILEM recommended practice [Електронний ресурс] / S. Aroni, RILEM Technical Committee 78-MCA., RILEM Technical Committee 51-ALC / ISBN0419179607/ Taylor & Francis, 1993. – С. 290-295.

- ASTM A944 -10. Standard Test Method for Comparing Bond Strength of Steel Reinforcing Bars to Concrete Using Beam-End Specimens [Text] – American Society for Testing and Materials, 2000. – 4 p.

- Bave G. Aerated light weight concrete-current technology [Text] / G. Bave // Proceedings of the Second International Symposium on Lightweight Concretes. London, 1980.

- Bearing angle model for bond of reinforcing bars to concrete / Oan Chul Choi, Seung Yul Yang [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.icf11.com/proceeding/EXTENDED/5426.pdf

- Behavior of bond between concrete and steel in large post-yielding field / G. Manfredi, M. Pecce [Текст] // CEB TG "Ductility Requirements", Tel Aviv, April 1994.

- Bond and splitting in reinforced concrete: test results on bar pull-out [Текст] / Pietro G. Gambarova, GianPaolo Rosati // Materials and Structures, Volume 29, Number 5 / June, 1996. – рр. 267-276.

- Bond behaviour of corroded reinforcing steel bars in concrete [Text] / Congqi Fang, Karin Lundgren, Mario Plos, Kent Gylltoft // Cement and Concrete Research 36 (2006). – рр. 1931–1938.

- Bond Characteristics of High-Strength Lightweight Concrete [Text] / David W. Mitchell, H. Marzouk  – Memorial University of Newfoundland, 2001 –  226 p.

- Bond decay at bar–concrete interface under variable fatigue loads [Text] / Shi Zhifei, Cui Chang, Zhou Limin // European Journal of Mechanics A/Solids 25 (2006), рр.  808–818.

- Bond of reinforcement in concrete: state-of-art report / Fédération internationale du béton – FIB - Féd. Int. du Béton, 2000 –  427 p.

- Bond strength of deformed bars in large reinforced concrete members cast with industrial self-consolidating concrete mixture [Text] / A. A. A. Hassan, K. M. A. Hossain, M. Lachemi // Construction and Building Materials 24 (2010). – рр. 520–530.

- Bond strength prediction for reinforced concrete members with highly corroded reinforcing bars [Text] / Lan Chung, Jang-Ho Jay Kim, Seong-Tae Yi // Cement & Concrete Composites 30 (2008). – рр. 603–611.

- BS EN 12269-1:2000 Determination of the bond behaviour between reinforcing steel and autoclaved aerated concrete by the ''beam test''. Short term test [Text] – B S I Standards, 2004 – p. 12. – ISBN 0580442233, 9780580442230

- Carbon steel bars for the reinforcement of concrete: BS 4449:1997 [Text] – London: BSI, 1997.

- Demchyna Bohdan. Evaluation of reinforcement bonding in foam concrete [Текст] / Bohdan Demchyna, Volodymyr Verba // Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i inżynieria środowiska. z. 53. – Rzeszów: Oficyna wydawnicha Politechniki Rzeszowskiej, 2009. – p. 39–45.

- Durack J. M. The properties of foamed air cured fly ash based concrete for masonry production [Text] / J. M. Durack., L. Weiqing // Page A., Dhanasekar M., Lawrence S., editors. Proceedings of the Fifth Australasian Masonry Conference, 1998, Gladstone, The Queensland, Australia. – pр. 129–138.

- Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings : EN 1992-1-1:2004 [Text] – Publication Date: 2004-12-23/ BSi, 2004. – 230 p.

- Goto I. Crack formed in concrete around deformed tension bars [Text] / I. Goto // ACI Journal, 1971, v. 68, № 4.

- Hanecka C. The carbonation of autoclaved aerated concrete [Text] / C. Hanecka, O.  Koronthalyova, P. Matiasovsky // Cem. Concr. Res. 1997 ; 27 – pp. 589–599.

- Hoff G. C. Porosity-strength considerations for cellular concrete [Text] / G. C. Hoff // Cem. Concr. Res. 1972 ; 2 – pp. 91–100.

- Investigation of bond in beam and pull-out specimens with high-yield-strength deformed bars [Text]  / Robert G. Mathey, David Watstein – National Emergency Training Center, 1961 – p. 20.

- Investigation of bond slip between concrete and steel reinforcement under dynamic loading conditions [Text] / J.H. Weathersby : PhD Dissertation. – Department of Civil and Environmental Engineering, Louisiana State University, 2003. – 263 p.

- Klieger P. Significance of tests and properties of concrete and concrete-making materials / Paul Klieger, Joseph F. Lamond – ASTM International, 1994 – 623 с

- Legatski L. A. Cellular concrete, significance of tests and properties of concrete and concrete making materials [Text] / L. A. Legatski // Klieger P. K., Lamond J. F., editors. ASTM Special Technical Publication. Philadelphia, No. 169C. – pр. 533–539.

- Leitch F. N. The properties of aerated concrete in service [Text] / F. N. Leitch // Proceedings of the Second International Conference on Lightweight Concretes. London, 1980.

- Lowes L. N. Finite Element Modeling of Reinforced Concrete Beam-Column Bridge Connections :  PhD thesis. –  Department of Civil Engineering, University of California, Berkeley, 1999.

- Lutz L. A. Mechanics of bond and slip of deformed bars in concrete [Text] / L. A. Lutz, P. Gergely // ACI Journal, 1967, v. 64, № 11.

- Microstructure of high-strength foam concrete [Text] / A. Just, B. Middendorf // Materials characterization 60 (2009) – рр. 741–748.

- Narayanan N. Influence of composition on the structure and properties of aerated concrete [Text] / N. Narayanan // M.S thesis. – IIT Madras, 1999.

- Narayanan N. Structure and properties of aerated concrete: a review [Текст] / N. Narayanan, K. Ramamurthy // Cement & Concrete Composites. – №  22(2000). – Elsevier, 2000.  –  pp. 321-329.

- Neville A. M. Properties of Concrete [Text] / A. M. Neville. –  New York: Wiley, 1973.

- Petrov I., Schlegel E. Application of automatic image analysis for the investigation of autoclaved areated concrete structure [Text] / I. Petrov, E. Schlegel // Cem. Concr. Res. 1994 ; 24 – pp. 830–840.

- Prim P., Witmann F. H. Structure and water absorption of aerated concrete [Text] / F. H. Wittmann, editor. // Proceedings Autoclaved Aerated Concrete, Moisture and Properties. – Amsterdam: Elsevier, 1983. – pp. 43–53.

- Przyczepność betonów wysokowartościowych do stali zbrojeniowej — The adhesion of high performance concrete to reinforcing steel / Daniel WAŁACH // W: Geotechnika i budownictwo specjalne 2004 : XXVII [dwudziesta siódma] Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu : Zakopane, 14–19 marca 2004. T. 1 / red. Danuta Flisiak ; Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej]. — Kraków : Wydawnictwo KGBiG AGH, 2004. — S. 567–578. — Bibliogr. s. 578, Streszcz., Abstr.

- Rehm G. The fundamental law of bond [Text] / G. Rehm // Symposium RILEM, Stockholm, 1957.

- RILEM RC 5 Bond test for reinforcement steel. 1. Beam test, 1982 [Text] / RILEM Recommendations for the Testing and Use of Constructions Materials / e-ISBN: 2351580117 / E & FN SPON, 1994. – pp. 213 – 217.

- RILEM RC 6 Bond test for reinforcement steel. 2. Pull-out test, 1983 [Text] / RILEM Recommendations for the Testing and Use of Constructions Materials / e-ISBN: 2351580117 / E & FN SPON, 1994. – pp. 218 – 220.

- Robler M. Investigations on the relationship between porosity, structure and strength of hydrated portland cement pastes: Effect of porosity [Text] / M. Robler, I. Odler // Cem. Concr. Res. 1985 ; 15 – pp. 320–330.

- Roulet C. A. Expansion of aerated concrete due to frost – Determination of critical saturation [Text] / C. A. Roulet // Wittmann F. H., editor. Proceedings Autoclaved Aerated Concrete, Moisture and Properties. – Amsterdam: Elsevier, 1983. – pp.  157–169.

- Rudnai G. Light weight concretes [Text] / G. Rudnai – Budapest: Akademi Kiado, 1963.

- Shkol`nyi Р.А. Adhesion of concrete to reinforcing material [Text]// Institute of Constructional Engineering, Khar'kov. Translated from Problemy Prochnosti, No. 8, pp. 30–35, August, 1972.

- Steel for the Reinforcement of Concrete. Weldable Reinforcing Steel. Bar, Coil and Decoiled Product. Specification : BS 4449:2005 [Text] – B S I Standards, 2005. – 34 p.

- Steel for the Reinforcement of Concrete - Weldable Reinforcing Steel - General : UNE-EN 10080:2006 – 12-Apr-2006 – 70 p.

- Svanholm G. Influence of water content on properties of aerated concrete [Text] / G. Svanholm // Wittmann F. H., editor.  Proceedings Autoclaved Aerated Concrete, Moisture and Properties. – Amsterdam: Elsevier, 1983. – pp. 119-129.

- The bond stress between a reinforcement bar and concrete: is it theoretically predictable? [Text] / L. Vandewalle, F. Mortelmans // Materials and Structures, Volume 21, Number 3 / May, 1988. – рр. 179-181.

- Valore R. C. Cellular concretes – physical properties [Text] / R. С. Valore // J. Am. Concr. Inst. 1954;25 – pp. 817–836.

- Valore R. C. Cellular concretes-composition and methods of preparation [Text] / R. C. Valore // J. Am. Concr. Inst., 1954 ; 25 – pp. 773–795.

Ziembika H. Effect of micropore structure on cellular concrete shrinkage [Text] / H. Ziembika // Cem. Concr. Res. 1977; 7. – pp. 323–332.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html