Киселева Ольга Ивановна. Структурно-размерные эффекты в катализе реакций хлоруглеводородов наночастицами оксидов железа на кремнеземах : диссертация ... кандидата химических наук : 02.00.15 / Киселева Ольга Ивановна; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова].- Москва, 2009.- 149 с.: ил. РГБ ОД, 61 09-2/665

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени М.В.ЛОМОНОСОВА

Химический факультет

На правах рукописи

04200962371

КИСЕЛЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА

СТРУКТУРНО-РАЗМЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ В КАТАЛИЗЕ

РЕАКЦИЙ ХЛОРУГЛЕВОДОРОДОВ НАНОЧАСТИЦАМИ

ОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА НА КРЕМНЕЗЕМАХ

(02.00.15 - катализ)

Научный руководитель

Д.х.н. Ростовщикова Т.Н.

Москва-2009

1

Посвящается светлой памяти

Владимира Валентиновича Смирнова

Введение 4

Глава 1. Литературный обзор 6

1.1. Катализаторы на основе оксидов железа: строение, способы синтеза 6

1.1.1. Оксиды железа 6

1.1.2. Синтез катализаторов 8

1.1.3. Кремнеземы как носители для стабилизации наноразмерных оксидов железа

14

1.2. Факторы, определяющие каталитические свойства наночастиц оксидов железа. 20

1.2.1. Зависимость размера и состава частиц оксидов железа (III) от условий

синтеза 20

1.2.2. Оксид-оксидное взаимодействие в системе БегОз - носитель (оксиды

кремния, алюминия, циркония) 28

1.2.3. Кислотные центры железосодержащих катализаторов 31

1.3. Каталитические свойства железа и его оксидов 33

1.3.1 Окислительное дегидрирование углеводородов 34

1.3.2. Реакция Фишера-Тропша 36

1.3.3. Окислительные процессы 37

1.3.4. Реакции с участием хлоруглеводородов 39

1.3.5. Алкилирование 45

Глава 2. Экспериментальная часть 50

2.1. Реагенты, носители, катализаторы: синтез, очистка, хранение 50

2.1.1. Массивные катализаторы 50

2.1.2. Носители и нанесенные катализаторы 50

2.1.3. Органические субстраты 51

2.2. Методы исследования катализаторов и продуктов реакций 53

2.3. Каталитические эксперименты 59

Глава 3. Результаты и обсуждение 61

3.1. Размер и состав наночастиц оксидов железа 61

3.1.1. a-Fe203/KCK 61

3.1.2. Наноразмерные оксиды железа с различной степенью окисления, нанесенные

наКСК 63

3.1.3. y-Fe203/AMC 64

3.1.4. y-Fe203/AMK 67

3.1.5. Кислотные свойства образцов 72

3.2 Каталитические превращения хлоруглеводородов 76

3.2.1. Изомеризация ДХБ 76

3.2.2. Взаимодействие аллилхлорида с бензолом 91

3.2.3. Бензилирование бензола 99

3.3. Структурно-размерные эффекты в катализе реакций хлоруглеводородов 102

Выводы 113

Список используемых сокращений 115

Список литературы 117

Благодарности 133

Приложение 1. Мессбауэровские спектры катализаторов 1

Приложение 2. Хроматограммы, хроматомасс-спектры и спектры ЯМР продуктов

превращений хлоролефинов 12

3

Введение

Размер частиц является ключевым фактором, определяющим свойства

катализаторов, активный компонент которых распределен на носителе в виде частиц

нанометрового диапазона. Для металлов размерный эффект, т.е. зависимость

каталитической активности или селективности от размера кластера, наиболее ярко

проявляется для частиц размером от 2-3 нм до нескольких десятков нм. Однако в случае

оксидов металлов литературе имеются лишь ограниченные сведения о размерных

свойствах катализаторов. Проблема усложняется тем, что вместе с размером частиц в

процессе синтеза катализатора или каталитического превращения зачастую меняется и

структура высокодисперсного оксидного катализатора. Известно, что размером частиц

определяется способность оксидов металлов к восстановлению. Для оксидов металлов,

закрепленных на оксидных носителях, это обусловлено ролью оксид-оксидного

взаимодействия между нанесенной частицей и носителем. Поэтому для оксидных

катализаторов целесообразно говорить о совокупности структурно-размерных свойств

каталитической системы в целом с учетом взаимодействия активного вещества — оксида

металла с материалом носителя. Только таким путем можно прийти прогнозированию

свойств наноразмерных катализаторов и их направленному формированию, что

является важнейшей задачей каталитического исследования.

В настоящей работе структурно-размерные свойства катализаторов на основе

наночастиц оксидов железа, закрепленных на кремнеземах разной структуры,

анализируются на примерах реакций с участием хлоруглеводородов. Выбор объектов

исследования обусловлен как важностью анализа свойств высокодиспересных

железосодержащих катализаторов, широко использующихся в катализе, так и

практическим значением реакций хлоруглеводородов, протекающих с разрывом связи

С-С1. Эти реакции представляют интерес как стадии получения мономеров и процессы

тонкого органического синтеза. Нанесенные оксиды железа одни из самых активных

катализаторов таких процессов. Однако недостатками железо-оксидных катализаторов

являются недостаточная селективность и, что особенно существенно, низкая

селективность. Для решения этих проблем необходимо знание механизмов

каталитических превращений и выявление тех особенностей процессов, которые

обусловлены переводом активной фазы катализатора в высокодисперсное состояние.

Хотя механизм каталитического действия железо-оксидных катализаторов раскрыт пока

далеко не полностью, понятно, что их высокая активность обусловлена одновременным

4

наличием каталитически активных центров разной природы, способных участвовать в

окислительно-восстановительном и кислотно-основном катализе. Вместе с размером и

структурой частиц соотношение активных центров разной природы может меняться,

что будет отражаться на активности и селективности катализаторов. Сложность

интерпретации данных по катализу наноразмерными оксидами является одной из

причин того, что эта область все еще недостаточно разработана. Важный аспект

проблемы связан с повышением стабильности железосодержащих катализаторов при

сохранении их высокой активности. С этой точки зрения представляется

перспективным использование слоистых кремнеземов, способных прочно удерживать

ионы железа. Такие носители не являются инертными и во многом определяют размер,

форму и электронное состояние нанесенной частицы.

Целью работы является анализ структурно-размерных эффектов в катализе

реакций хлоруглеводородов наночастицами оксидов железа, закрепленными на

кремнеземах разной структуры, и использование этих эффектов для разработки

высокоэффективных и стабильных катализаторов конверсии хлорпроизводных.

Решение поставленной задачи включало следующие этапы:

- разработка способов получения железосодержащих катализаторов с заданными

характеристиками на основе анализа связи строения и размера наночастиц

оксидов железа с природой носителя и соединения-предшественника и с

концентрацией активного компонента;

- определение основных закономерностей каталитических превращений

хлоруглеводородов, содержащих подвижные атомы хлора, на наноразмерных

оксидах железа; установление взаимосвязи между структурой катализатора, его

кислотными и каталитическими свойствами;

- выявление природы активных центров катализаторов и основных маршрутов

разрыва связи С-С1 на наночастицах оксидов железа; установление факторов,

которые способствуют повышению активности и стабильности катализаторов в

реакциях хлоруглеводородов.

В качестве модельных реакций в работе изучены изомеризация дихлорбутенов

(ДХБ) и алкилирование бензола аллилхлоридом (АХ) и бензилхлоридом (БХ).

Сопоставление данных для процессов, происходящих с участием хлоруглеводородов,

которые содержат различающиеся по подвижности атомы хлора, позволяет проследить

взаимосвязь закономерностей катализа с реакционной способностью субстрата.__

Выводы

1. Состав и размер частиц оксидов железа, нанесенных методом пропитки на

кремнеземы, определяются соединением-предшественником, его содержанием и

структурой кремнезема. Из нитрата железа на силикагеле КСК образуются наночастицы

а-БегОз размером от нескольких до 15 нм. Использование ацетилацетоната железа

приводит к формированию у-БегОз. На силикагеле, подвергнутом предварительной

кислотной обработке (активированная матрица силикагеля АМС), независимо от

содержания металла размер частиц не превышает 2-3 нм. При увеличении содержания

Fe> 10% такие катализаторы включают дополнительно РезС≫4. Использование

активированной матрицы кремнезема (АМК) слоистой структуры способствует

стабилизации однородных по составу частиц у-РегОз, размер которых возрастает до 10

нм при повышении содержания Fe до 18%.

2. Дисперсность и состав оксидов железа являются ключевыми факторами,

определяющими каталитические свойства катализаторов. Во всех изученных реакциях

хлоруглеводородов наиболее активны катализаторы на основе наночастиц у—РегОз,

содержащие дополнительно нестехиометрический магнетит. Катализаторы на основе а-

РегОз менее активны и селективны. В их присутствии, как и в случае массивных

оксидов, наряду с основными реакциями протекает олигомеризация хлоролефинов..

3. В реакциях с участием хлоролефинов активность и стабильность катализаторов на

основе y-Fe20 повышаются при использовании слоистого кремнезема (АМК).

Увеличение размера частиц с ростом содержания железа приводит к росту

каталитической активности. В бензилировании наибольшую активность проявляют

суперпарамагнитные кластеры у-РегОз на АМС, содержащие дополнительно

нестехиометрический магнетит.

4. Кислотные свойства катализаторов менее чувствительны к их строению. Во всех

изученных катализаторах присутствуют только слабые льюисовские и бренстедовские

кислотные центры. Несколько большей силой кислотных центров характеризуются

катализаторы на АМС, включающие суперпарамагнитные кластеры у-Ре2Оз и

нестехиометрический магнетит. Увеличение размера частиц у-РсгОз в образцах на АМК

лишь незначительно повышает бренстедовскою кислотность.

5. Разрыв связи С-С1 в реакциях хлоруглеводородов на железо-оксидных катализаторах

в зависимости от дисперсности и состава катализатора осуществляется по радикальному

и ионному механизмам с участием активных центров различной природы. В реакциях

113

хлоролефинов формируются высокоактивные каталитические ансамбли, включающие

катионы железа в двух степенях окисления, анионы кислорода и хлора в качестве

лигандов, эффективность действия которых повышается в присутствии

адсорбированного кислорода.__

13