## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И В ДЕЛАХ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС УКРАИНЫ

На правах рукописи

БЕЗУГЛЫЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

#### УДК 614. 84

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ВСПУЧИВАЮЩИХСЯ огнезащитных составов

на основе эпоксиполимеров

Специальность 21.06.02 – пожарная безопасность

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

д.т.н., проф. Яковлева Р.А.

ХАРЬКОВ - 2008

Содержание

| введение…………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| 1. Анализ состояния научных разработок в сфере огнезащиты ...………. | 10 |
| 1.1. Современные огнезащитные материалы для металлических конструкций……………………………………………………………… | 10 |
| 1.1.1. Способы огнезащиты металлических конструкций от пожара | 10 |
| 1.1.2. Вспучивающиеся составы на органической основе | 14 |
| 1.2. Механизм действия вспучивающихся огнезащитных составов ... | 18 |
| 1.3. Пути снижения горючести и повышения огнезащитной эффективности вспучивающихся эпоксиполимеров ………………..… | 22 |
| 1.4. Цель и задачи исследования………………………………………... | 28 |
| 2. Материалы и методы исследований……………………………………. | 31 |
| 2.1. Материалы для исследований………………………………………. | 31 |
| 2.2. Методы исследования………………………………………………. | 35 |
| 3. Разработка вспучивающихся огнезащитных эпоксидных составов….. | 48 |
| 3.1. Теоретическое и экспериментальное обоснование выбора композиций и модифицирующих добавок ….…………………………. | 48 |
| 3.1.1. Теоретическое обоснование выбора вида интеркалированных графитов и изучение их свойств….…………. | 52 |
| 3.2. Исследование процессов термоокислительной деструкции добавок и наполненных эпоксидных составов….…………………….. | 60 |
| 3.2.1. Исследование процессов термоокислительной деструкции исходного и интеркалированного графитов………………………... | 60 |
| 3.2.2. Исследование влияния графитовых добавок на термоокислительную деструкцию эпоксиполимеров……………... | 65 |
| 3.2.3. Исследование влияния фосфорсодержащих и графитовых добавок на процессы термоокислительной деструкции эпоксиполимеров…………………………………………………….. | 71 |
| 3.3. Исследование влияния минеральных наполнителей и добавок на величину кислородного индекса, коэффициент вспучивания и прочность образованного пенококса эпоксидных составов…………... | 81 |
| 3.4. Исследование термомеханических свойств, адгезионной прочности, водо- и химстойкости вспучивающихся эпоксидных составов..…………………………………………………………………. | 99 |
| 3.5. Установление закономерностей, позволяющих направлено регулировать горючесть и огнезащитные характеристики вспучивающихся эпоксидных составов…..……………………………. | 108 |
| 3.6. Выводы………………………………………………………………. | 117 |
| 4. Определение огнезащитной эффективности и теплофизических свойств вспучивающихся огнезащитных составов…………..………….. | 119 |
| 4.1. Определение огнезащитной эффективности вспучивающихся эпоксидных составов для металла ……………………………………... | 119 |
| 4.2. Определение теплофизических характеристик вспучивающихся огнезащитных составов ………………………………………………… | 124 |
| 4.3. Практическое применение вспучивающихся эпоксидных составов…………………………………………………………………… | 127 |
| 4.4. Выводы………………………………………………………………. | 129 |
| ОБЩИЕ ВЫВОДЫ…………………………………………………………. | 130 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………. | 132 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………... | 154 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Капитальное строительство, а также реконструкции существующих объектов гражданского и промышленного назначения, связано с использованием различных строительных конструкций, в том числе и металлических и деревянных, которые характеризуются недостаточной огнестойкостью, то есть способностью сохранять функциональные характеристики в условиях пожаров.

С целью снижения показателей пожарной опасности материалов, или повышения огнестойкости конструкций и изделий осуществляется их обработка огнезащитными веществами (ОЗВ).

Вопросом огнезащиты строительных конструкций посвящены работы таких авторов, как Пчелинцев В.А., Левитес Ф.А., Максименко М.А., 
Тичино М.А., Дрижд Л.П., Яковлева Р.А., Бартелеми Б., Романенков И.Г., Страхов В.В, Беликов А.С., Фомин С.Л. Харченко И.О., Цапко Ю.В., 
Новак С.В., Довбиш А.В. Круковский П.Г., Жартовский В.М. и др.

Одним из перспективных способов огнезащиты металлоконструкций является нанесение вспучивающихся покрытий. Они представляют собой смеси минеральных добавок и связующих. Вспучивающиеся составы на неорганическом связующем являются эффективными огнезащитными материалами, однако в процессе эксплуатации они не обеспечивают антикоррозионные функции, имеют низкую механическую и адгезионную прочность при ударных нагрузках и вибрации, низкую стойкость к агрессивным средам. Огнезащитные вещества на органической основе наоборот, обеспечивают антикоррозионные функции, но имеют низкую огнезащитную эффективность.

Эпоксидные полимеры благодаря комплексу уникальных свойств, таких, как маленькая вязкость, способность отверждаться при комнатной температуре, высокая водо- и химстойкость, механическая и адгезионная прочность к различным материалам, являются перспективными материалами для создания огнезащитных составов. Однако, недостатками эпоксидных материалов является горючесть и невысокое коксообразование, что негативно сказывается на огнезащитных свойствах.

Таким образом повышение эффективности вспучивающихся ОЗВ на основе эпоксиполимеров за счет введения в их состав модифицирующих добавок, которые обеспечивают снижение их горючести и необходимую атмосферостойкость, антикоррозионные свойства, механическую и адгезионную прочность, является актуальной научно-технической задачей. Решение этой задачи будет способствовать снижению пожарной опасности огнезащищенных материалов, изделий, конструкций после обработки их таким огнезащитным веществом.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнена в рамках реализации «Программы обеспечения пожарной безопасности на период до 2010 года», утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 1.07.2002 № 870, и заказа Департамента пожарной безопасности МЧС Украины по теме «Разработка многофункциональных композиционных полимерных материалов со сниженным уровнем горючести и дымообразующей способности» (№ гос. регистрации 0107U003092).

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является повышение огнезащитной эффективности эпоксидных вспучивающихся ОЗВ путем использования в их составе минеральных модифицирующих добавок.

Для достижения поставленной цели были определены и решены такие задачи:

- провести анализ применения вспучивающихся ОЗВ, методов определения их огнезащитных свойств, определить пути повышения огнезащитной эффективности;

- провести теоретические и экспериментальные исследования свойств модифицирующих добавок, а также их влияния на процессы термической и термоокислительной деструкции эпоксиполимеров;

- выявить влияние модифицирующих добавок на показатели горючести и огнезащитной эффективности эпоксидных полимеров;

- установить закономерности, позволяющие направлено регулировать свойства вспучивающихся ОЗВ и определить их рецептуры с пониженной горючестью и улучшенными показателями огнезащитной эффективности;

- выявить влияние вида и количества модифицирующих добавок на эксплуатационные свойства вспучивающихся ОЗВ на основе эпоксидных полимеров;

- усовершенствовать экспериментально-расчетный метод оценки и определить теплофизические характеристики и огнезащитную эффективность вспучивающихся ОЗВ на основе эпоксидных полимеров с помощью этого метода;

- разработать техническую документацию (технологическую инструкцию и технические условия), изготовить опытную партию вспучивающегося ОЗВ на основе эпоксиполимеров, провести ее апробацию.

Объект исследования – эпоксидные вспучивающиеся огнезащитные вещества.

Предмет исследования – влияние химической природы и соотношения модифицирующих добавок на эффективность эпоксидных огнезащитных вспучивающихся веществ.

Методы исследования. Для достижения цели и решения поставленных задач использовали: методы ИК-спектроскопии для исследования активных центров поверхности графитов и поверхностных свойств наполнителей и пенококсов; методы термического анализа (ДТА и  ТГ) для исследования процессов термоокислительной деструкции наполненных эпоксиполимеров; методы определения кислородного индекса, дымообразующей способности, жаростойкости, теплоты сгорания для определения показателей горючести разработанных составов; метод определения теплоизолирующих свойств огнезащитных покрытий по металлу для исследования огнезащитной эффективности эпоксиполимерных составов; метод определения химстойкости для исследования эксплуатационных свойств эпоксиполимерных составов; экспериментально-расчетный метод с применением обратных задач теплопроводности для определения теплофизических характеристик вспучивающихся составов; метод определения огнезащитных свойств на установке ОТМ для определения огнезащитной способности эпоксиполимерных составов по древесине. Подготовка и проведение исследований осуществлялось на основе математического планирования эксперимента, достоверность оценивалась статической обработкой результатов эксперимента с использованием компьютерного программного обеспечения.

Научная новизна полученных результатов.

Впервые установлено, что при введении в исходную полимерную матрицу только графитов, наблюдается антагонистический эффект, а при совместном введении графитов и аммофоса возникает синергический эффект, то есть, экспериментальные значения коксовых остатков при температуре больше 300 оС превышают аддитивные в 1,6 раз (для МАФ+ГАК) и в 1,77 (для МАФ+ИГАК) раз.

Впервые установлен синергичный эффект, который возникает в результате введения интеркалированного графита в пределах от 5 до 10 масс.ч. в состав эпоксидного ОЗВ, и проявляется в повышении его огнезащитной эффективности. Эффект объясняется образованием стойкого к окислению и прочного пенококса, и усилением роли кислотно-каталитических реакций в процессах карбонизации в результате деинтеркаляции серной кислоты, а также повышением теплостойкости за счет наличия на поверхности интеркалированного графита повышенного содержания кислородсодержащих функциональных групп.

Усовершенствован экспериментально-расчетный метод оценки теплозащитных свойств вспучивающихся ОЗВ, который позволяет за счет экспериментальных исследований с использованием малогабаритного образца и решения обратной задачи теплопроводности определять их огнезащитную эффективность и теплофизические характеристики без проведения дорогостоящих натурных испытаний в огневых печах.

Получило дальнейшее развитие представление о механизме огнезащитного действия вспучивающихся ОЗВ на основе эпоксиполимеров, которое состоит в ограничении образования в пенококсах конденсированных полифосфатных продуктов и увеличения содержания ортофосфатных фрагментов под действием интеркалированных графитов.

Практическое применение полученных результатов. На основании выполненных экспериментально-теоретических исследований разработан состав вспучивающегося огнезащитного вещества на основе эпоксидного полимера, который имеет в 1,2-2 раза большую огнезащитную эффективность по металлу, по времени достижения критической температуры, по сравнению с существующими вспучивающимися ОЗВ на полимерной основе, первую группу огнезащитной эффективности для древесины, а также высокие эксплуатационные характеристики. Усовершенствован метод определения теплофизических характеристик вспучивающихся ОЗВ, позволяющий определять их огнезащитную эффективность без натурных испытаний. Разработаны технологическая инструкция и технические условия на изготовление и применение вспучивающегося ОЗВ.

Результаты работы внедрены на предприятиях г. Харькова (ООО «АКВАТЕХ» и ООО «Виа-Телос») и в учебном процессе ХГТУСА при изложении темы «Пожарная опасность полимерных строительных материалов» в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Полимеры в строительстве» и «Полимеры в реставрации».

Личный вклад соискателя заключается в проведении анализа литературных источников, посвященных вопросам, связанным с направлением работы, исследовании влияния вида и соотношения наполнителей на показатели горючести и огнезащитной эффективности, а также эксплуатационные характеристики вспучивающихся эпоксиполимеров, разработке метода оценки прочности пенококсов, экспериментальных исследованиях процессов теплообмена во вспучивающихся огнезащитных составах, определении теплофизических характеристик и огнезащитной эффективности вспучивающихся составов.

Апробация результатов работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на III Международной научно-технической конференции «Живучесть корабля и безопасность на море» (Севастополь, 2005), 4-й и 5-й Московской Международной конференции «Теория и практика производства изделий из композиционных материалов и новых металлических сплавов» (ТПКММ) (Москва, 2005, 2007), научно-практической конференции «Актуальні проблеми наглядово-профілактичної діяльності МНС України» (Харьков, 2006), Международной научно-практической конференции «Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту» (Черкассы, 2006), Международном семинаре по моделированию и оптимизации композитов – МОК/46 (Одесса, 2007), 4-й всероссийской Каргинской конференции «Наука о полимерах 21-му веку» (Москва, 2007), Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы пожарной безопасности» (Москва, 2008), 3-м международном научном семинаре «Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур» (ХГТУСА, 2008).

Публикации. Основное содержание диссертационной работы изложено в 8 научных статьях в изданиях, которые входят в перечень ВАК Украины, и в 8 тезисах докладов на научно-технических конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырех разделов, выводов, списка использованных источников и приложений. Полный объем диссертации составляет 205 страниц, включает 38 рисунков, 25 таблиц, библиографию (240 наименований), 7 приложений, которые имеют объем 52 страницы.

Общие выводы

В работе получены научно обоснованные результаты, что в совокупности теоретических и экспериментальных исследований позволило решить важную научно-техническую задачу повышения огнезащитной эффективности эпоксиполимеров путем введения в их состав модифицирующих добавок, которые обеспечивают снижение их горючести и необходимую атмосферостойкость, антикоррозионные свойства, механическую и адгезионную прочность. При этом:

1. Впервые установлено, что введение в эпоксидный полимер моноаммонийфосфата и графита, интеркалированого серной кислотой, приводит к увеличению в процессе термоокислительного превращения температуры начала процесса окислении продуктов деструкции на 80оС, снижению экзотермического эффекта реакции в 1,8 раз, что способствует увеличению выхода коксового остатка при 800оС до 28%.

2. Впервые установлен синергический эффект увеличения огнезащитных свойств вспучивающихся ОЗВ на основе эпоксидных полимеров с добавками интеркалированого графита, который достигается за счет образования в процессе термоокислительной деструкции упорядоченного, стойкого к окислению и прочного (в 4-7 раз больше, чем у состава с исходным графитом) пенококса. Это объясняется усилением роли кислотно-каталитических реакций в процессах карбонизации в результате деинтеркаляции серной кислоты.

3. Установлены закономерности, позволяющие направлено регулировать свойства вспучивающихся ОЗВ. Определено рациональное соотношение добавок, позволяющее получить вспучивающееся ОЗВ с пониженным уровнем горючести и улучшенными показателями огнезащитной эффективности. Теплостойкость разработанного ОЗВ увеличивается на 20оС, а также сохраняются высокая адгезионная прочность к Ст.3 (8,7 МПа) и показатели водостойкости (dm=4%), стойкости к щелочам (dm=4%) и кислотам (dm=4%).

4. Усовершенствован экспериментально-расчетный метод оценки теплозащитных свойств вспучивающихся ОЗВ, который позволяет за счет экспериментальных исследований с использованием малогабаритного образца и решения обратной задачи теплопроводности определить их огнезащитную эффективность и теплофизические характеристики без проведения дорогостоящих натурных испытаний в огневых печах.

5. Определено, что огнезащитная эффективность разработанного вспучивающегося ОЗВ в 1,2-2 раза больше, чем у сертифицированных аналогичных образцов. С помощью усовершенствованного метода определены теплофизические характеристики (коэффициент теплопроводности и удельной теплоемкости) вспучивающихся ОЗВ на основе эпоксидных полимеров. Показано, что теплофизические характеристики разработанного огнезащитного состава не ниже показателей сертифицированных огнезащитных составов.

6. Разработана техническую документацию на разработанное вспучивающееся ОЗВ (технологическая инструкция и технические условия), выпущена его опытная партия на ООО «Виа-Телос» и ООО «АКВАТЕХ», и проведены испытания, которые подтвердили преимущества по сравнению с сертифицированными аналогичными ОЗВ. Результаты работы также внедрены в учебный процесс ХГТУСА при изложении темы «Пожарная опасность полимерных строительных материалов» в соответствии с рабочей программой по дисциплине «Полимеры в строительстве» и «Полимеры в реставрации».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Бушев В.П. Огнестойкость зданий / Бушев В.П., Пчелинцев В.А., Федоренко В.С. – М.: Стройиздат, 1970. – 261 с.

- Файбишенко В.К. Металлические конструкции / Файбишенко В.К. – М.: Стройиздат, 1984. – 336 с.

- Развитие металлических конструкций. Работы школы Н.С. Стрелецкого / [под ред. Кузнецова В.В.] – М.: Стройиздат, 1987. – 575 с.

- Бартелеми Б. Огнестойкость строительных конструкций / Б. Бартелеми, Ж. Крюппа.; пер. с франц. М.В. Предтеченского. – М.: Стройиздат, 1985. – 216 с.

- Богословский В.Н. Огнестойкость конструкций зданий с учетом режима пожара / В.Н. Богословский, В.М. Ройтман // Строительная механика и расчет сооружений. – 1984. – №5. – С. 8-14.

- Зенков Н.И. Строительные материалы и горение их в условиях пожара / Н.И. Зенков. – М.: Стройиздат. – 205 с.

- Романенков И.Г. Огнестойкость строительных конструкций из эффективных материалов / И.Г. Романенков, В.Н. Зигерн-Корн. – М.: Стройиздат, 1984. – 240 с.

- Милованов А.Ф. Стойкость железобетонных конструкций при пожаре / А.Ф. Милованов. – М.: Стройиздат, 1998. – 304 с.

- Романенков И.Г. Огнезащита строительных конструкций / И.Г. Романенков, Ф.А. Левитес. – М.: Стройиздат, 1991. – 320 с.

- Страхов В.Л. Огнезащита строительных конструкций: современные средства и методы оптимального проектирования / В.Л. Страхов, А.Гаращенко // Строительные материалы. – 2002. – № 6. – С. 2-5.

- Филимонов В.П. Тенденции развития рынка материалов для пассивной огнезащиты / В.П. Филимонов // Пожаровзрывобезопасность. – 2003. – № 4.

- Повышение огнестойкости строительных конструкций / А.С. Беликов, Г.Н. Крикунов, В.А. Шаломов [и др.] // Сборник научных трудов ПГАСА. – Вып.2. – ч.1. – 1997. – С. 44-47.

- Беликов А.С. Огнестойкость и повышение огнестойкости металлических конструкций / А.С. Беликов // Вісник ПДАБА. – 2000. – №3. – С. 57-61.

- Романенков И.Г. Огнезащита металлических и деревянных конструкций / И.Г. Романенков // Обеспечение огнестойкости зданий и сооружений при применении новых современных материалов и конструкций. – 1988. – С. 77-82.

- Пассивная защита строительных конструкций и материалов / [Ю.В. Кривцов, И.Р. Ладыгина, О.Н. Буллах и др.]. – М.: ВНИИПО, Пожарная профилактика, 1996. – 45 с.

- Сивенков А.Б. Средства огнезащиты деревянных и металлических конструкций / А.Б. Сивенков // Противопожарные и аварийно-спасательные средства. – 2004. – №3. – С. 54.

- Шарафиев Р.Г. Огнезащитные покрытия металлических конструкций / Р.Г. Шарафиев, Ф.Н. Сулейманов, И.Р. Сулейманов // Интеллектика. Логистика. Системология: сборник научных трудов ЧНЦ РАЕН. – 2003. – Вып.10. – С. – 103-111.

- Покровский Ю.В. Гипсокартонные листы – огнезащитная облицовка несущих металлических конструкций производственных зданий и сооружений / Ю.В. Покровский, В.А. Трушин // Промышленное строительство. – 1984. – №1. – С. 29-32.

- Plaques de platre // Face risqué. – 2003. – № 396. – Р. 46.

- Беликов А.С. Применение жидкостекольных композиций в качестве огнезащитных покрытий / А.С. Беликов // Вопросы химии и химической технологии. – 2000. – №1. – С.104-107.

- Покрытие по стали фосфатное огнезащитное. Технические требования: ГОСТ 23791-79. – [Действителен с 01.01.80]. – М: Государственный комитет СССР по делам строительства, 1979.

- Покрытие по стали фосфатное огнезащитное на основе минеральных волокон. Технические требования: ГОСТ 25665-83. [Действителен с 01.01.84]. – М: Государственный комитет СССР по делам строительства, 1983. – 5 с.

- Огнезащитные материалы на основе кремнийорганосиликата: тезисы докладов 5 Международной конференции [«Полимерные материалы пониженной горючести»], (Волгоград, 1-2 окт., 2003 р.). – Волгоград: Политехник, 2003. – С. 69-70.

- Оптимизация состава и механизм действия огнезащитного покрытия на основе жидкого стекла: Материалы 41-го Международного семинара [«Прогнозирование в материаловедении»]. – Одесса: Астромпринт, 2002. – С. 84-85.

- Fireproofing coating: заявка Великобритания, МПК С.09 D 5/18. Firespray International Ltd. Shaw Andrew John. №0129622.7

- Water-based fire retarding coating composition: заявка 2385856 Великобритания, МПК С 09 D 5/18 1/02 1/04. Hubdean Ltd. Green Guy Robin Mitchell, McGiveron James Kevin. №0300920.6.

- Гвоздева О. Огнезащитные составы на основе жидкого стекла и расширяющегося графита / О. Гвоздева // Строительные материалы. – 2004. – №4. – С. 33-35.

- Патент РФ 1738800 А1, кл. С 04 В 35/54, 1989 г.

- Еремина Н.В. Жидкостекольная огнезащитная композиция на основе механически активированного глинозема / Н.В. Еремина, Е.Г. Авакумов, В.Ю. Зелинский // Стекло и керамика. – 2005. – №2. – С. 28-30.

- ТУ 5767-003-20942052-02. Покрытие огнезащитное «Девиспрей».

- ТУ 1526-004-17642671-2002. Огнезащитный состав «Сотерм-1М».

- ТУ 5745-049-40366225-03. Штукатурный огнезащитный состав «Монолит-1М».

- Feuerhemmende Beschichtung fur Holz // Keram. Z. – 2003. – №5. – Р.376.

- Altpapier schutzt Stahl im Brandfall // Stahlreport. – 2004. – №8. – Р. 29.

- Feuerfester Dammstoff aus Brennstoff //Galvanotechnik. –2004.–№3.–Р.717.

- Вахитова Л.Н. Огнезащитные составы для металлоконструкций. Краткий обзор рынка Украины / Л.Н. Вахитова, К.В. Калафат // Будівництво України. – 2005. – №4. – С. 25-29.

- Вахитова Л.Н. Сухая строительная смесь. Экологический способ эффективной огнезащиты строительных конструкций / Л.Н. Вахитова, К.В. Калафат, В.В. Назаркевич // Обозрение капитального строительства. – 2005. – №1. – С.20-22.

- ТУ У 24.3-13481691-007-2003. Состав для покрытия «Эндотерм 210104».

- www.projiso.net

- ТУ 5767-011-20942052-05. Огнезащитное покрытие «Неоспрей».

- www.dossolan.ru

- ТУ 5765-001-54737814-00. Состав огнезащитный «СОШ-1».

- ТУ 5767-008-51954575-2005. Огнезащитная сухая смесь «ВЦС-350».

- ТУ 5765-006-54737814-03. Огнезащитный состав «ОСТ-У».

- ТУ 5762-018-40366225-00. Состав огнезащитный ОФП-НВ «Эскалибур».

- ТУ 5775 -008-17297211-02. Огнезащитный состав «ОЗС-МВ».

- ТУ 2316-004-40366225-98. Огнезащитный состав «Файрекс-400».

- ТУ 21-258-322-90. Огнезащитное покрытие «ОПВ-1».

- Орловський Ю.Т. Підвищення вогнестікості конструкцій будівель та споруд вогнезахисними покриттями / Ю.Т. Орловський, Т.М. Шналь // Пожежна безпека. – 2002. – №2. – С.50-55.

- Рикошинский А. Огнестойкость материалов и конструкций для строительства складских комплексов / А. Рикошинский // Склад и техника. – 2006. – № 9.

- Трушин В.А. Способ повышения огнестойкости строительных конструкций промышленных зданий и сооружений / В.А. Трушин, В.С. Матлис, И.И. Кузьмичев // Пожарная профилактика. – 1982. – С.142-151.

- Баженов С.В. Тонкослойные вспучивающиеся покрытия для огнезащиты металлоконструкций. Запросы рынка и тенденции развития / 
С.В. Баженов // Противопожарные и аварийно-спасательные средства. – 2004. – №1. – С.24-29.

- ТУ 1523-019-36740853-2004. Краска огнезащитная «Огнелат».

- ТУ 2316-002-48357289-2001. Краска огнезащитная «ВУП-2».

- ТУ 2316-018-17297211-01. Композиция «ОЗК-45Д».

- ТУ 2316-002-76044141-06. Огнезащитная краска «Defender M».

- ТУ 6-27-73-94. Эмаль огнезащитная «КО-1273».

- ТУ 2316-004-13526353-03. Огнезащитная мастика «ХТ-7200».

- ТУ У 24.3-13481691-009-2004. Состав «Эндотерм 170205» для защиты металлических конструкций.

- Вахитова Л.Н. Огнезащита металлоконструкций. Цена решения / 
Л.Н. Вахитова // Технологии безопасности и противопожарной защиты. – 2006. – №2. – С.68-71.

- Вахитова Л.Н. Комплексное решение проблемы защиты металлоконструкций от воздействия коррозии и огня / Л.Н. Вахитова, П.А. Фещенко, М.Л. Лапушкин [и др.] // Промышленная окраска. – 2006. – №6. – С. 7-12.

- Страхов В.Л. Огнезащита строительных конструкций / Страхов В.Л., Крутое А.М., Давыкин Н.Ф.; под ред. Ю.А. Кошмарова. – М.: ТИМР, 2000. – 433 с.

- Беликов А.С. Снижение горючести и повышение огнестойкости деревянных конструкций за счет применения огнезащитных покрытий (на примере предприятий угольной промышленности): дисс. … доктора техн. наук: 21.06.02/ Беликов А.С. – Харьков, 2001. – 461 с.

- Шналь Т.Н. Свойства и оптимизация составов вспучивающихся покрытий для огнезащиты металлических конструкций: дисс. … канд. техн. наук: 26.05.01/ Шналь Т.Н. – Львов, 1995. – 250 с.

- ТУ У 13481691.01-97. Состав «Эндотерм ХТ-150» для огнезащиты металлических несущих и ограждающих конструкций, воздуховодов, огнезадерживающих клапанов.

- ТУ У 13481691.005-2001. Состав «Эндотерм 400202» для огнезащиты кабелей и металлических конструкций.

- Uniterm ASR. Огнезащитное покрытие для стальных несущих конструкций. Технический лист. Июнь 2006.

- ТУ  2316-043-40366225-02. Огнезащитный состав для огнезащиты металлических конструкций.

- Сертификат UA 1.016.50922-03 от 2003 г.

- ТУ 2316-001-20942052-04. Огнезащитная вспучивающаяся краска «ПРОТЕРМ СТИЛ».

- ТУ 2316-025-13238275-03. Огнезащитная водно-дисперсионная краска «PIREX-METAL».

- ТУ 6-10-1626-85. Паста огнезащитная вспучивающаяся в/э ВПМ-2.

- Левитес Ф.А. Модификация огнезащитного вспучивающегося покрытия ВПМ-2 / Ф.А. Левитес // Огнестойкость строительных конструкций. –1984. – С.39-49.

- Применение комплексного вспучивающегося покрытия ВПМ-3 для повышения предела огнестойкости стальных строительных конструкций: Руководство. – М.: ВНИИПО, 1985. – 40 с.

- ТУ 5728-026-13267785-03. Огнезащитный терморасширяющийся материал «ОГРАКС-В-СК».

- ТУ 7719-162-00000335-95. Универсальное огнезащитное покрытие «СКГ-1».

- ТУ 5775 -007-17297211-2002. Огнезащитное вспучивающееся покрытие МВПО.

- ТУ 5728-180-07507802-2002. Огнезащитная мастика «Камос».

- ТУ 2317-019-40366225-00. Краска «Файерфлекс».

- ТУ 2313-004-59846005-2007. Огнезащитная краска «Унипол».

- ТУ 2316-002-5473814-03. Краска огнезащитная «ОЗК-01».

- ТУ 1523-016-36740853-2002. Огнезащитная краска «Полистил».

- ТУ 2316-027-40366225-01. Водоразбавляемая противопожарная краска «Уникум».

- ТУ У 24.6-32803942-009-2007. Грунт-краска огнезащитная вспучивающаяся «Синтего-ОЗВ»

- ТУ 5768-012-20942052-05. Огнезащитный терморасширяющийся состав «Феникс СТВ».

- Собурь С.В. Огнезащита материалов и конструкций: Справочник / 
С.В. Собурь. – М.: Спецтехника, 2002. – 240 с.

- Пушкаренко Е.В. Вимоги до вогнезахисних покриттів / Е.В.Пушкаренко, Е.Ю. Шевченко, М.Л. Доронін // Пожежна безпека. – 2001. – С. 344-346.

- Романенков В.Г. Эффективные защитные материалы и составы для металлических конструкций / Романенков В.Г., Жуков В.В., Левитес Ф.А. – М.: ВНИИПС. – 1988. – 33 с.

- Огнезащитный состав для металлоконструкций: материалы IV Международной конференции ВолгГТУ [«Полимерные материалы пониженной горючести»]. – Волгоград, 2000. – 196 с.

- Патент RU 2028348, 1995.

- Патент RU 2174527 C1, 2001.

- Патент РФ 2103300 С1, кл.6 С 09 D 111/00, 5/18, 1995 г.

- Патент РФ 2130953, кл. 6 С 08 L 9/02, 61/10,63/00, С 08 К 13/02, С 09 D 5/18, 1999.

- Патент РФ 2208028 С1, кл. 7 С 09 D 5/18.

- Корольченко А.Я. Средства огнезащиты. Справочник / А.Я.Корольченко, О.Н. Корольченко. – М.: Пожнаука, 2006. – 258 с.

- Чернин И.З. Эпоксидные полимеры и композиции / Чернин И.З., Смехов Ф.М., Жердев Ю.В. – М.: Химия, 1982. – 232 с.

- Пожарная опасность строительных материалов / [Баратов А.Н., Андрианов Р.А., Корольченко А.Я. и др.]; под ред. А.Н. Баратова. – М.: Стройиздат, 1988. – 380 с.

- Асеева Р.М. Горение полимерных материалов / Р.М. Асеева, Г.Е. Заиков. – М.: Наука, 1981. – 280 с.

- Мадорский С. Термическое разложение органических полимеров / С.Мадорский. – М.: Мир, 1967. – 328 с.

- Заиков Г.Е. Антипирены для полимерной промышленности / Г.Е. Заиков, М.И. Арцис // Химическая промышленность. – 2000. – № 5. – С. 50.

- Кицко–Вальчик Е. Изучение самозатухающих ненасыщенных полиэфирных и новых достижений / Е. Кицко–Вальчик // Пластические массы. – 2002. – № 5. – С. 4-9.

- Идрисова С.Ш. Новые модификаторы – антипирены эпоксидных смол / С.Ш. Идрисова // Пластические массы. – 2002. – № 2. – С. 21-22.

- Protection of plastics with flame-retardants. // Spec. Chem.–2001.–№1. –С.18.

- Кодолов В.И. Горючесть и огнестойкость полимерных материалов / В.И.Кодолов. – М.: Химия, 1976. – 160 с.

- Nanocomposites. File 2 .En nenartiges Flamunsctchutzsystem fur Polymer // Bayer G. GAK. Grumni, Kunstst. – 2001. – № 5. – Р. 321–325.

- Boryniec Stefan, Rpzygocky Wladislav. Procesy spalania polimerow. Cz. 3. Opoznanie spalania materialow polimerawych // Polimery.1999. – № 10. – 
Р. 656–665.

- Вплив інгібіторів горіння на пожежну небезпеку та експлуатаційні властивості епоксиполімерів / Р.А. Яковлєва, І.О.Харченко, Ю.В. Попов [та ін.] // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: АГЗУ, 2005. –№17. – С. 186-199.

- Булгаков В.К. Моделирование горения полимерных материалов / В.К.Булгаков, В.И. Кодолов, А.М. Липанов. – М.: Химия, 1990. – 240 с.

- Епоксидні композиційні матеріали для протипожежного захисту виробів різного призначення / Р.А. Яковлєва, Т.М. Обіженко, В.А. Андронов [та ін.] // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков, 2003. – С. 94-100.

- Яковлева Р.А. Влияние добавок на процессы термоокислительной деструкции наполненных эпоксиполимеров / Р.А. Яковлева, 
А.Н. Григоренко, А.М. Безуглый // Вісник КНУТД. – Київ, 2005. – Т.2, № 5 – С. 192-196.

- Принципы создания композиционных полимерных материалов / [Ал.Ал.Берлин, С.А. Вольфсон, В.Г. Огимян, Н.С. Ениколопов]; под ред. 
Л.И. Галицкой. – М.:Химия, 1990. – 240 с.

- Современные представления о горении полимеров и механизм действия ингибиторов: матер. IV Межд. конф. [«Полимерные материалы пониженной горючести»]. – Волгоград: Политехник, 2000. – С. 123-142.

- Берлин Ал. Ал. Горение полимеров и полимерные материалы пониженной горючести / Ал.Ал. Берлин // СОЖ. –1996. – № 9. – С. 57-63.

- Попов Ю.В. Влияние строения бромсодержащих олигомеров и отвердителей на КИ эпоксиполимеров / Ю.В. Попов, В.М. Кузнецова, Б.М. Ткачук // Пластические массы. – 1985. – №2. – С.60-61.

- Благонравова А.А. Лаковые эпоксидные смолы / А.А. Благонравова, 
А.И. Непомнящий. – М.: Химия, 1970. – 248 с.

- Белая Э.С. Огнестойкие материалы на основе эпоксидных смол / Э.С.Белая, Ж.И. Степанищенко.– М.: НИИТЭХИМ, 1979. – 27 с.

- Снижение пожарной опасности противокоррозионных покрытий / [Козлов А.А., Фомичева Н.А., Малашкин С.Е. и др.]. – М.: НИИТЭХИМ, 1989. – 29 с.

- Термостарение галогенсодержащих эластичных эпоксиполимеров пониженной горючести / В.Ф. Строганов, И.С. Степанова, И.В. Амосова [и др.] // Пластические массы. – 1984.– №5. – С. 27-29.

- Влияние красного фосфора на свойства эпоксидного компаунда / Б.Н.Тянтова, А.П. Суслов, А.М. Котунова [и др.] // Пластические массы. – 1988. – №3. – С.46 – 48.

- Кодолов В.И. Замедлители горения полимерных материалов / 
В.И. Кодолов. – М.: Химия, 1980. – 274 с.

- Влияние фосфазеновых соединений на горючесть эпоксидных смол: труды науч. конф. молодых ученых / Ин-т хим. наук АН Каз. ССР. – Алма-Ата. – 1982. – С.232-241.

- Lyons J. W. The Chemistry and Uses of Fire Retardants / J. W. Lyons // 
N. Y. Wiley Intersci. – 1970.

- Превращения и механизм действия замедлителей горения в органических покрытиях пониженной горючести: мруды Междунар. конф. [«Лакокрасочные материалы и их применение - 97»]. М., 1997. –С.46-47

- О влиянии некоторых добавок на процесс горения и разложения отвержденной эпоксидной смолы / Б.А. Жармухамбетова, 
Р.Г. Абдуркаримова, С.П. Чувашева [и др.] // Химия и технология элементорганических полупродуктов и полимеров. – Волгоград, 1981. –С.15-20.

- Американские антипирены // РЖХим. – 2001. – №6, Ч. 2.

- Амирова Л.М. Эпоксидные полимеры, модифицированные глицидиловыми эфирами кислот фосфора / Л.М. Амирова, Э.В.Сахабиева // Журнал прикладной химии. – 2001. – Т. 74, №10. – С.1692-1695.

- Огнегасящее и карбонизирующее действие фосфорсодержащего антипирена в эпоксидных смолах: Тезисы докладов 9-й конференции [«Деструкция и стабилизация полимеров»]. – М.: Б., 2001. – С. 129.

- Пат. 1116774 ЕПВ, МПК7 С 09 К 21/14. Огнестойкая композиция, препреги и слоистые материалы, ее использующие. Flame-retardant resin composition, and prepregs and laminates using such composition/ Sumitomo Bakelite Co. Ltd. №00118672.5; заявл. 29.08.2000; опубл. 18.07.2001. // РЖХим. Сер. Т. – 2002. – №2, Ч. 2.

- Gröppel Peter. Исследование действия фосфорорганических соединений как антипиренов в эпоксидных смолах. Untersuchung der Wipksamkeit organicher Phosphorverbindungen als Flammschutzmittel in Epoxidharzen: Diss. Dokt. Naturwiss / Gröppel Peter. Friedrich-Alexander-Univ- Erlanger-Nürnberg, Erlangen, 1999, 153 p. // РЖХим. Сер. Т. – 2002. – №8, Ч.2.

- Покрытия пониженной горючести на основе смолы ЭД-20 и фосфорборсодержащего олигомера: Материалы 4-й международной конференции [«Полимерные материалы пониженной горючести»]. – Волгоград: Политехник. – 2000. – С. 55 – 56.

- Регулирование горючести и бактерицидных свойств эпоксидных композиционных материалов: Украино-Российский симпозиум по высокомолекулярным соединениям, посвященный памяти проф. Юрия Сергеевича Зайцева (1931 – 1999): Тезисы докладов. – Донецк: «Норд Компьютер». – 2001. – С. 128.

- Пат. 1116772 ЕПВ, МПК7 С 09 К 21/12. Полимерные композиции с пониженной горючестью, содержащие смеси антипиренов. Flame-retardant composition and flame-retardant resin composition / Nippon Chemical Industrial Co. Ltd., Hara Yoshifusa, Namura Ken, Nishimura Takashi, Matsumoto Nobuo. №99938583.4; заявл. 23.08.1999; опубл. 18.07.2001. Англ. // РЖХим. Сер. Т. – 2002. – №1, Ч. 2.

- Полимерные материалы с пониженной горючестью / [В.В. Копылов, С.Н.Новиков, Л.А. Оксентьевич и др.]; под ред. А.Н. Праведникова. – М.: Химия, 1986. – 224 с.

- Горючесть металлосодержащих эпоксидных материалов / Г.Б. Айвазян, Н.А. Халтуринский, А.А. Акопян [и др.] // Армянский химический журнал. – 1983. – Т.36, №5. – С. 332 – 335.

- Изменение горючести эпоксидных композиций введением ацетатов металлов переменной валентности / Г.Б. Айвазян, А.Г. Гальченко, 
Н.А. Халтуринский [и др.] // Огнезащитные полимерные материалы, проблемы оценки их свойств. – Таллин, 1981. – С.108-109.

- Влияние металлов переменной валентности на термическую деструкцию эпоксидных смол / Т.С. Захарина, Н.А. Халтуринский, Л.В. Кармирова [и др.] // Высокомолекулярные соединения. – 1980. – Т.22Б, №9. – 
С. 690-692.

- Огнестойкие эпоксидные композиции / Э.Г. Дарбонян, М.С. Мацоян, А.А. Сданян [и др.] // Армянский химический журнал. – 1983. – Т.36, №4. – С. 263 – 269.

- Машляковский Л.Н. Органические покрытия пониженной горючести / Л.Н. Машляковский, А.Д. Лыков, В.Ю. Репкин. – Л.:Химия, 1989 – 184 с.

- Халтуринский Н.А. Горение полимеров и механизм действия антипиренов / Н.А. Халтуринский, Т.В. Попова, А.А. Берлин // Успехи химии. – 1984. – Т.53, № 2. – С. 326-346.

- Никитина И.И., Канн А.А., Пальцева Н.Г., Жубанов Б.А. // Термический анализ и фазовое равновесие. – Пермь, 1983. – С.86-90.

- Антонов А.В. Горение коксообразующих полимерных систем / А.В.Антонов, И.С. Решетников, Н.А. Халтуринский // Успехи химии. – 1999. – Т.68, №7. – С. 663-673.

- Халтуринский Н.А. Высокотемпературный пиролиз термопластичных полимеров / Н.А. Халтуринский, А.А. Берлин // Успехи химии. – 1983. – Т. 52, № 12. – С. 2019-2038.

- Бесшапочникова В.И. Исследование влияния фосфорсодержащих замедлителей горения на структуру, свойства и пиролиз ПАН волокна / В.И.Бесшапочникова // Химия и химическая технология. – 2005. – Т.48, №2. – С. 67-71.

- Влияние дисперсных минеральных наполнителей на величину кислородного индекса и процессы термоокислительной деструкции эпоксиполимеров / Р.А. Яковлєва, Ю.В. Попов, В.А. Андронов, А.М.Безуглый // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: АГЗУ, 2005. – №17. – С. 204-209.

- Термическое разложение поликапроамида и полиэтилентерефталата, модифицированных микрокапсулированными замедлителями горения / Н.С. Зубова, Н.Г. Бутылкина, А.П. Морыганов [и др.] // Текстильная химия. – 1998. – №1. – С. 4-6.

- Полимерные композиционные материалы пониженной горючести, армированные химическими волокнами / Л.Г. Панова, С.Е. Артеменко, Н.А. Халтуринский [и др.] // Успехи химии. – 1988. – Т. 57, № 7. – С.1191-1200.

- Нанокомпозитные полимерные материалы на основе органоглин с повышенной огнестойкостью / А.К. Микитаев, А.А. Каладжян, 
О.Б. Леднев [и др.] // Электронный журнал "Исследовано в России". – 2004. – №129. – С.1365-1390.

- Шуклин С.Г. Влияние углерод- металлсодержащих тубуленов на структуру пенококсов / С.Г. Шуклин, В.И. Кодолов // Химия и химическая технология. – 2003. – Т.46, №.1. – С. 77-81.

- Воробьев В.А. Горючесть полимерных строительных материалов / Воробьев В.А. Адрианов Р.А. Ушков В.А. – М.:Стройиздат, 1978.- 226 с.

- Исследование межфазных процессов в огнезащитных покрытиях на основе эпоксидной смолы: тез. докл. 4–й Всероссийского Каргинского симпозиума [«Химия и физика полимеров в начале 21 – го века»], (Черноголовка, 29 – 31 мая) / М.: ИПФХ РАН. – 2000. – С. 282.

- Грасси Н. Деструкция и стабилизация полимеров /Н. Грасси, Дж. Скотт; [пер. с англ.]. – М.: Мир, 1988. – 496 с.

- Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 4: Applied protection to steel members. (ENV 13381-4:2002).

- Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования: ГОСТ 30247.0-94.

- Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие: ГОСТ 30247.0-94.

- Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности: НПБ 236-97.

- Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент: ГОСТ 8239-89.

- Защита от пожара. Строительные конструкции. Методы испытания на огнестойкость. Общие требования: ДСТУ Б.В.1.1-4-98. – [Действителен с 01.09.1999]. К. – Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины, 1998. – 45 с.

- Абрамов А.А. Лабораторная установка для оценки эффективности огнезащитных покрытий / А.А. Абрамов, С.В. Новак, А.П.Кокорин.

- Определение теплоизолирующих свойств огнезащитных покрытий по металлу: Методика. – М.: ВНИИПО, 1998. – 19 с.

- Круковский П.Г. Особенности и сравнение методик оценки огнезащитной способности покрытий металлических конструкций / П.Г.Круковский, С.В. Цвиркун // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2006. – №1. – С. 13-23.

- Цвиркун С.В. Удосконалення методу визначення вогнезахистної здатності покриттів металевих конструкцій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 21.06.02 «Пожежна безпека» / С.В.Цвиркун. – Київ, 2006. – 21 с.

- Оценка огнезащитной способности покрытий строительных стальных конструкций на основе расчетно-экспериментального подхода: матеріали науково-практичних заходів у рамках спеціалізованої виставки «Пожежна та техногенна безпека України 2005». – Київ, 2005. –С.42-43.

- Аммофос. Технические условия: ГОСТ 18918-85.

- Перечень основной продукции Завальевского графитового комбината.- Завалье, 1989. –  26с.

- Barsukov I.V. Recent development on the use of graphite in alkaline battery systems / I.V. Barsukov, J.E. Doninger, P. Zaleski, D. Derwin // ITE Battery Letters. – 2000. – № 1.

- А. с. СССР 1664743. Кл. С 01 В 31/04 / К.Е. Махорин, А.П. Кожан, Сидоренко; заявл. 11.04.1989; опубл. 1991, БИ 27.

- Махорин К.Е. Вспучивание природного графита, обработанного серной кислотой / К.Е. Махорин, А.П. Кожан, В.В. Веселов // Химическая технология. – 1985. – №2. – С. 3-6.

- Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения: ГОСТ 12.1.044–89. – [Введ. 01.01.91]. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 143 с.

- Оценка горючести полимеров по кислородному индексу / Р.М. Асеева, Л.В. Рубан, Б.Б. Серуов [и др.] // Пластические массы. – 1983. – №4. – С.34-37.

- Антипірени. Вплив на пожежну небезпеку епоксиполімерів / Р.А. Яковлєва, В.В. Нехаєв, І.О. Марченко [та ін.] // Хімічна промисловість України. – 2004. – № 1. – С. 19 – 23.

- Влияние кислотно-основных свойств дисперсных минеральных наполнителей  на процессы термоокислительной деструкции и горючести эпоксиполимеров / Р.А. Яковлева, О.М. Семкив, Ю.В. Попов [и др.] // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: ХИПБ, 2001. – №9. – С. 249-257.

- Влияние минералогического состава и структуры дисперсных наполнителей на горючесть бромсодержащих эпоксидных: сб. тезисов докладов IV Международной конференции [«Полимерные материалы пониженной горючести»], (Волгоград. – 17-19 октября 2000 г.). – 
С. 48-49.

- Paulik F. Derivatografy. A complex method in thermal analysic / F. Paulik, 
K. Paulik, L. Erdey. – Jalanta, 1966, –  №10. – Р. 1405 – 1430.

- Пластмассы. Метод определения поведения при контакте с раскаленным стержнем: ГОСТ 10456 – 80.

- Метод определения высшей теплоты сгорания и вычисление низшей теплоты сгорания: ГОСТ 21261-91.

- Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств: ГОСТ 16363 – 98.

- Нечипоренко А.П. Исследование кислотности твердых поверхностей методом рН-метрии / А.П. Нечипоренко, А.И. Кудряшова // Журнал прикладной химии. – 1987. – №9. – С. 1957 – 1961.

- Нечипоренко А.П. Исследование влияния термообработки и дисперсности образца на кислотно-основные свойства поверхности кремнезема / А.П. Нечипоренко, Г.К. Шевченко // Журнал общей химии. – 1985. – Т.55, №2. – С.244 – 253.

- Экспериментальная оценка концентрации и свойств активных центров на поверхности цементных и гидратных частиц: Матер. 8-го Всесоюзн. научн.-технич. совещания по химии и технологии цемента. – М., 1991. – С. 203 – 206.

- Влияние активных поверхностных центров на прочность свежеотформованных мелкозернистых бетонов / В.И. Бабушкин, А.А.Плугин, Т.А. Костюк [и др.] // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 1999. – №5. – С.85 – 88.

- Миркин Л. И. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов / Л. И. Миркин. – М., 1961.

- Рентгенографические методы изучения полимерных систем / [Липатов Ю.С. Шилов В.В., Гомза Ю.П., Кругляк Н.Е.]. – Киев: Наукова думка, 1982. – 296 с.

- Аверко-Антонович И.Ю. Методы исследования структуры и свойств полимеров / И.Ю. Аверко-Антонович, Р.Т.Бикмуллин. – Казань: КГТУ, 2002. – 604 с.

- ASTM Diffraction data file. – PhiL. – 1969.

- Смит А. Прикладная ИК-спектроскопия / А. Смит: [пер. с англ.]. – М.: Мир, 1982. – 328 с.

- Тризно М.С., Беляев Ю.П., Вашевко Д.С., Парамонов Ю.М., Янушанец Н.Я. К методике определения плотности сшивки эпоксиполимеров термомеханическим методом / М.С. Тризно, Ю.П. Беляев, Д.С. Вашевко [и др.] // Химическая технология, свойства и применение пластмасс. – Л.: изд. ЛТИ им. Ленсовета, 1979. – С. 92 – 97.

- Термомеханический анализ трехмерных эпоксиполимеров / Ю.М.Парамонов, Д.С. Вашевко, В.Н.Артемов [и др.] // Реакционноспособные олигомеры, полимеры и материалы на их основе. – М.: НИИТЭХим, 1981. – С. 37 – 45.

- Нечипоренко А.П. Исследование кислотности твердых поверхностей методом рН-метрии / А.П. Нечипоренко, А.И. Кудряшова // Журнал прикладной химии. – 1987. – №9. – С. 1957 – 1961.

- Клеи. Определение адгезионной прочности методом равномерного отрыва: ГОСТ 14760–69.

- Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля: ГОСТ Р 12.3.047 – 98.

- Саутин С.М. Планирование эксперимента в химической технологи / С.М.Саутин. – М., 1984. – 56 с.

- Бондарь А.Г. Планирование эксперимента при оптимизации процессов химической технологии (алгоритмы и примеры): учеб. Пособие / Бондарь А.Г., Статюха Г.А., Потяженко И.А. – К.: Вища школа, 1980. – 264 с.

- Браунли К.А. Статическая теория и методология в науке и технике / К.А.Браунли. – М.: Наука, 1977. – 408 с.

- Термическое разложение модифицированных полисахаридов / Р.М.Асеева, Б.Б. Серков, А.Б. Сивенков [и др.] // Вестник академии государственной противопожарной службы. – 2006. – № 5. – С. 62-70.

- Заиков Г.Е. Антипирены для полимерной промышленности / Г.Е. Заиков, М.И. Арцис // Химическая промышленность. – 2000. – № 5. – С. 50.

- Григоренко О.М. Підвищення ефективності протипожежного захисту деревини з використанням епоксидних композицій зі зниженим димоутворенням: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 21.06.02 «Пожежна безпека» / О.М. Григоренко. – Харків, 2007. – 20 с.

- Шорникова О.Н. Модифицированный интеркалированный графит и пенографит на его основе: получение и свойства: автореф. на соискание ученой степени канд.хим. наук: спец. 02.00.01 «Неорганическая химия» / О.Н. Шорникова. – Москва, 2008. – 24 с.

- Еремина Т.Ю. Моделирование и оценка огнезащитной эффективности вспучивающихся огнезащитных составов / Т.Ю. Еремина // Пожаровзрывобезопасность. – 2003. – №3. – С. 22-29.

- Огнезащитные покрытия для древесины /Е.С. Ширшова, Е.В. Плакунова, Е.А. Татаринцева [и др.] // Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2006. – №4, Вып.1. – С.46-51.

- Шуклин С.Г. Процессы корбонизации при формировании многослойных огнетеплозащитных покрытий, содержащих углеродные металлсодержащие наноструктуры: автореф. дисс. на соискание ученой степени докт. хим. наук: спец. 05.17.06 «Технология и переработка полимеров и композитов» / С.Г. Шуклин. – Ижевск, 2006. – 34 с.

- Дядин Ю.А. Графит и его соединения включения / Ю.А. Дядин // Соросовский образовательный журнал. – 2000. – Т.6, №10. – С.43-49.

- Химическая энциклопедия: в 5 т. / глава ред.кол.: Кнунянц И.Л. – М.: Сов. энцикл., 1988. – 623 с.

- Ярошенко А.П. Технологические аспекты синтеза солей графита (обзор) / А.П. Ярошенко, А.Ф. Попов, В.В. Шапранов // Журнал прикладной химии. – 1994. – Т.67, Вып. 2. – С. 204-211.

- Черныш И.Г. Исследование процесса окисления графита раствором бихромата калия в серной кислоте / И.Г. Черныш, И.Д. Бурая // Химия твердого топлива. – 1990. – №1. – С. 123-127.

- Веселовский В.С. Требования промышленности к качеству минерального сырья. Графит / В.С. Веселовский. – М.: Госгеолтехиздат, 1960. – 48 с.

- К вопросу об образовании бисульфата графита в системах, содержащих графит, Н2SO4 и окислитель / И.В. Никольская, Н.Е. Фадеева,
К.Н. Семененко [и др.] // Журнал общей химии. – 1989. – Т.54, № 12. – С.2653-2658.

- Махорин К.Е. Вспучивание природного графита, обработанного серной кислотой / К.Е. Махорин, А.П. Кожан, В.В. Веселов // Химическая Технология. – 1985. – №2 . – С. 3-6.

- Уббелоде А.Р. Графит и его кристаллические соединения /А.Р. Уббелоде, Ф.А. Льюис; [пер. с англ.]. – М.: Мир, 1965. – 256 с.

- Porous graphite matrix for chemical heat pumps / J.H. Han, K.W. Cho, 
K.-H. Lee // Carbon. – 1998. – Vol.36, № 12. – Р. 1801-1810.

- Tryba B.. Trace analyses of gaseous products formed during heat treatment of high stage H2SO4-GICs and expanded graphite / B. Tryba, A.W. Morawski, K. Kalucki // Journad of Physics and Chemistry of Solids. – 2004. – №65. – 
P. 165-169.

- Анлиз дериватограмм окисленного и вспученного графита / Махоркин К.Е., Заяц Н.Н., Дончак С.С. [и др.] // Химическая технология. – 1990. – №3. – С. 44-47.

- Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической кинетике / Д.А. Франк-Каменецкий. – М.: Наука, 1987. – 502 с

- Применение термического анализа для прогнозирования характеристик пожарной опасности лакокрасочных покрытий: материалы конференции [«Системы безопасности 2002»]. – 2002.

- Термическое расщепление продуктов разложения соединений внедрения графит-кислота в условиях ударного и линейного нагрева / 
Г.И. Тительман, С.В. Печкин, В.Н. Гельман [и др.] // Химия твердого топлива. – 1991. – №4. – С. 79-84.

- Фиалков А.С. Углерод, межслоевые соединения и композиты на его основе / А.С. Фиалков. – М.: Аспект-Пресс, 1997. – 718 с.

- The thermal degradation of model compounds of amincured epoxide resins / J.C. Patterson - Jones, V.A. Percy, R.J. F. Viles, A.M. Stephen // J. Appl. Polum. SCi. – 1973. – Vol. 17. – Р.1867-1876.

- Patterson - Jones J.C. The mechanism of the thermal degradation of aromatic amine- cured glycidyl- ethertype epoxide resin / J.C. Patterson-Jones. – 
J. Appl. Polum. SCi. – 1975. – Vol.19. – №6. – Р. 1539.

- Механизм термической деструкции низкомолекулярных соединений, моделирующих строение сетчатых полимеров на основе диэпоксидов и ароматических аминов / Т.С. Зархина, А.П. Зеленицкий, Л.С. Зархин [и др.] // Высокомолекулярные соединения. – 1982. – Т.24.А, №3. – 
С.584-595.

- Preparation and charaterization of nanoparticles from graphite via an electrochemically oxidizing method / Wen-Gui Weng, Guo-Hua Chen, Da-Jun Wu, Zhi-Yong Lin, Wen-Li Yan // Synthetic Metals. – 2003. – 139. –
P. 221-225.

- Механизм начальных стадий термической деструкции сетчатых полимеров на основе эпоксидов: сб. докладов АН СССР. – 1978. – Т.239, №2. – С.360-363.

- Термическая и термоокислительная деструкция сетчатых полимеров на основе эпоксидов и ароматических аминов / Жорина Л.А., Зархин Л.С., Зеленецкий А.Н. [и др.] // Высокомолекулярные соединения. – 1981. – Т.23А, №12. – С. 2799-2812.

- Калашникова М.Ю. Дериватографическое исследование изделий из терморасширенного графита / М.Ю. Калашникова // Вестник ПГТУ. Проблемы современных материалов и технологий. – Пермь, 2001. – №7. – С. 82-91.

- Guohua C. Preparation and characterization of graphite nanosheets from ultrasonic powdering technique / Guohua Chen, Wengui Weng, Dajun Wu // Carbon. – 2004. – №42. – P. 753-759.

- Заиков Г.Е. Международная конференция по замедлению процессов горения полимерных материалов / Г.Е. Заиков // Высокомолекулярные соединения. – 1995. – №2. – С. 364 – 366.

- Липатов Ю.С. Коллоидная химия полимеров / Ю.С. Липатов. – Киев: Наукова думка, 1984. – 344 с.

- Панченко В.П. Ускоренный метод определения коэффициента диффузии жидкости в полимерные покрытия / В.П. Панченко, В.И. Соломатов // Лакокрасочные материалы и их применения. – 1971. – № 4. – С. 65 – 66.

- Моисеев Ю.В. Химическая стойкость полимеров в агрессивных средах / Ю.В. Моисеев, Г.Е. Заиков. – М.: Химия, 1979. – 288 с.

- Головин В.А. Модель диффузии химически активных сред в полимерные покрытия / В.А. Головин // Лакокрасочные материалы и их применение. – 1996. – №4. – С. 24 – 26.

- Тимофеева Н.В. Поведение градиентных эпоксидных полимеров в растворах концентрированных неорганических кислот / Н.В. Тимофеева, В.Г. Хозин, Л.А. Абдрахманова // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология. – 1994. – Т.34, №4. – С. 89 – 92.

- Винарский М.С. Планирование эксперимента в технологических исследованиях/М.С.Винарский, М.В.Лурье. – Киев: Техніка, 1975– 168 с.

- Современный эксперимент: подготовка, проведение, анализ результатов/ [Блохин В.Г., Глудкин О.П., Гуров А.И. Ханин М.А.]. – М.: Радио и связь, 1997. – 232 с.

- Круковский П.Г. Определение теплофизических характеристик вспучивающегося огнезащитного покрытия по данным испытаний на огнестойкость / П.Г. Круковский, С.В. Цвиркун // Науковий вісник УкрНДІПБ, 2005. – №1. – С. 5-13.

- Средства огнезащиты для древесины. Методы определения огнезащитных свойств: ГОСТ 16363 – 98.

- Яковлева Р.А. Экологизация применения огнебиозащитных полимерных материалов / Р.А. Яковлева, Н.В. Дмитриева, А.М. Безуглый // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: АГЗУ, 2006. – №20. – С. 290.

- Яковлева Р.А. Тенденции создания огнезащитных вспучивающихся материалов для металлических конструкций / Р.А. Яковлева, С.Л.Фомин, А.М. Безуглый // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2007. – № 38. – С. 167-169.

- Яковлева Р.А. Повышение огнезащитной эффективности вспучивающихся эпоксидных покрытий для металлических строительных конструкций /Р.А. Яковлева, Ю.В. Попов, А.М. Безуглый// Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: УГЗУ, 2007. – №22. – 
С. 209-214.

- Влияние фосфорсодержащих антипиренов на горючесть и процессы коксообразования огнезащитных эпоксидных композиций / 
Р.А. Яковлева, Ю.В. Попов, А.М. Безуглый, Е.Ю. Шевцова // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: УГЗУ, 2008. – №23. – С. 230-236.

- Новые огнезащитные покрытия по металлу и идентификация их теплофизических свойств / Р.А. Яковлева, С.Л. Фомин, Н.А. Сафонов, А.М. Безуглый // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2008. – № 48. – С. 250-268.

- Повышение огнестойкости древесины с помощью эпоксидных композиций пониженной горючести / Р.А. Яковлева, Ю.В. Попов, А.М.Безуглый [и др.] // Сборник научных трудов ВНИИПО МЧС России. – Москва, 2008. – Т.1. – С. 58-60.

- Идентификация теплофизических свойств вспучивающихся огнезащитных покрытий по металлу / Р.А. Яковлева, С.Л. Фомин, Н.А. Сафонов, А.М. Безуглый // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2008. – № 49. – С. 314-318.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html