PAGE  

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html
Ужгородський національний університет

На правах рукопису

[image: image6.jpg]‘Zf@a%




Іваницький Валентин Петрович

УДК: 539.213; 539.219

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ СТОХАСТИЧНО НЕОДНОРІДНОЇ СТРУКТУРИ АМОРФНИХ ХАЛЬКОГЕНІДІВ СИСТЕМ АIV-ВV-ХVI
01.04.07 – фізика твердого тіла

ДИСЕРТАЦІЯ

на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Ужгород - 2007

ЗМІСТ

	ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ У РОБОТІ СКОРОЧЕНЬ…………………
	7

	ВСТУП……………………………………………………………………….
	8

	Розділ 1. ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД………………………………………..
	18

	1.1. Специфічні особливості аморфного стану халькогенідів……………
	18

	1.2. Специфіка структури невпорядкованого конденсованого стану……
	34

	1.3. Загальні підходи до опису структури аморфних халькогенідів……...
	46

	Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ, МЕТОДИ ТА УМОВИ ОТРИМАННЯ АМОРФНИХ ХАЛЬКОГЕНІДІВ……………………………..
	54

	2.1. Аналіз процесів утворення аморфного стану речовин……………….
	54

	2.2. Методи синтезу стекол та отримання їх тонких відколків і реплік для структурних досліджень……………………………………………………
	61

	2.3. Технологія отримання тонких аморфних плівок……………………..
	64

	2.3.1. Технологічне устаткування методів термічного та дискретного термічного випаровування………………………………………………………
	65

	2.3.2. Дослідження відтворюваності у плівках хімічного складу складних речовин при їх вакуумному осадженні……………………………...
	69

	2.3.3. Технологічне устаткування методу імпульсного лазерного випаровування …………………………………………………………………..
	72

	2.4. Аналіз складу паро-плазмових потоків при конденсації аморфних плівок халькогенідів…………………………………………………………….
	73

	2.4.1. Мас-спектри елементарних речовин…………………………………
	73

	2.4.2. Мас-спектри при випаровуванні речовин у системах AIV-XVI, BV-XVI та AIV-BV-XVI…………………………………………………………………
	75

	2.5. Аналіз процесів формування аморфних плівок халькогенідів в умовах вакуумної конденсації………………………………………………….
	79

	2.6. Фактори, що сприяють утворенню аморфного стану халькогенідів..
	97

	Висновки до розділу 2………………………………………………………
	104


	Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОМІКРОСКОПІЧНИХ ТА ЕЛЕКТРОНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ АМОРФНИХ  ХАЛЬКОГЕНІДІВ……………………………………………………………….
	107

	3.1. Електронна мікроскопія в дослідженнях аморфних халькогенідів….
	108

	3.2. Особливості проведення електронографічних досліджень та  обробки електронограм аморфних халькогенідів……………………………..
	118

	3.2.1. Підготовка об’єктів для електронографічних досліджень…………
	119

	3.2.2. Особливості проведення електронографічного експерименту та реєстрації інтенсивності розсіяних електронів………………………………..
	121

	3.2.3. Обробка електронограм і визначення експериментальної  інтенсивності розсіювання електронів…………………………………………
	126

	3.3. Рентгеноспектральний мікроаналіз хімічного складу досліджуваних матеріалів……………………………………………………….
	127

	3.4. Вимірювання густини тонких аморфних плівок……………………...
	131

	3.5. Методика і програма розрахунку функцій радіального розподілу атомів аморфних халькогенідів за електронографічними даними ………….
	133

	Висновки до розділу 3………………………………………………………
	136

	Розділ 4. НЕОДНОРІДНОСТІ МІКРО- ТА НАНОСТРУКТУРИ АМОРФНИХ ХАЛЬКОГЕНІДІВ………………………………………………
	137

	4.1. Особливості мікроструктурних неоднорідностей аморфних халькогенідів…………………………………………………………………….
	138

	4.2. Наноструктурна неоднорідність аморфних плівок халькогенідів…..
	141

	4.3. Неоднорідності наноструктури халькогенідних стекол……………..
	150

	Висновки до розділу 4………………………………………………………
	156

	Розділ 5. СТРУКТУРА АМОРФНИХ ХАЛЬКОГЕНІДІВ В ОБЛАСТІ  ПРОМІЖНОГО ПОРЯДКУ ТА НА МЕЗОСКОПІЧНОМУ РІВНІ………….
	159

	5.1. Проміжний порядок та мезоскопічні утворення в аморфних халькогенідах…………………………………………………………………….
	159

	5.2. Фазовий перехід із зникненням проміжного порядку в аморфних плівках халькогенідів……………………………………………………………
	176

	5.3. Прояви поліаморфізму в аморфних халькогенідах на мезоскопічному рівні…………………………………………………………..
	185

	Висновки до розділу 5………………………………………………………
	191

	Розділ 6. НЕОДНОРІДНОСТІ БЛИЖНЬОГО ПОРЯДКУ АМОРФНИХ  ХАЛЬКОГЕНІДІВ………………………………………………………………
	194

	6.1. Використання структурних одиниць для опису ближнього порядку аморфних халькогенідів…………………………………………………………
	194

	6.1.1.  Модель повного хімічного порядку…………………………………
	204

	6.1.2. Модель повного хімічного безладдя…………………………………
	205

	6.1.3. Статистика структурних одиниць в атомній сітці халькогенідів….
	206

	6.2. Параметри та особливості побудови ближнього порядку аморфних халькогенідів…………………………………………………………………….
	210

	Висновки до розділу 6………………………………………………………
	228

	Розділ 7 ВПЛИВ СТОХАСТИЧНИХ НЕОДНОРІДНОСТЕЙ СТРУКТУРИ НА РІЗНИХ РІВНЯХ НА ВЛАСТИВОСТІ АМОРФНИХ ПЛІВОК ХАЛЬКОГЕНІДІВ……………………………………………………
	231

	7.1. Взаємозв'язок структури і сегнетоактивності аморфних плівок безкисневих сегнетоелектриків Sn2P2(S1-xSex)6………………………………..
	232

	7.2. Визначальна роль неоднорідностей нано- та мікроструктури в експлуатаційних параметрах оптичних покриттів та планарних хвилеводів із аморфних халькогенідів………………………………………………………
	238

	7.3.  Власне   оптичне   двопроменезаломлення  в  аморфних  плівках As-S(Se)…………………………………………………………………………..
	248

	7.4. Спонтанні та стимульовані релаксаційні структурні перетворення в аморфних халькогенідах………………………………………………………..
	257

	7.5. Узагальнені моделі стохастично неоднорідної структури атомної сітки та механізми релаксаційних структурних перетворень аморфних плівок систем As-S(Se)………………………………………………………….
	269

	7.6. Прояви самоорганізації у процесах формування та релаксації структури аморфних халькогенідів……………………………………………..
	285

	Висновки до розділу 7………………………………………………………
	291

	ВИСНОВКИ………………………………………………………………….
	296

	Додаток А. Картка параметрів технологічного процесу виготовлення аморфних плівок халькогенідів для структурних досліджень……………….
	301

	Додаток Б. Параметри технологічних процесів виготовлення масивних стекол для структурних досліджень та для отримання плівок……………….
	303

	Додаток В. Електронномікроскопічні знімки реплік стекол……………..
	304

	Додаток Г. Характер відтворення хімічного складу плівок при термічному випаровуванні стекол AsxSе100-x…………………………………..
	305

	Додаток Д. Просторова форма та геометричні параметри основних атомних комплексів парової фази елементарних речовин……………………
	306

	Додаток Е. Мас-спектри речовин у системах АIV-ХVI…………………….
	307

	Додаток Ж. Мас-спектри речовин у системах ВV-XVІ…………………….
	308

	Додаток З. Мас-спектри при випаровуванні із комірки Кнудсена речовин у системах АIV-BV-XVI…………………………………………………
	311

	Додаток И. Електронномікроскопічні знімки аморфних плівок халькогенідів на початкових етапах конденсації……………………………..
	313

	Додаток К. Просторова форма основних багатоатомних комплексів парової фази халькогенідів систем ВV-ХVI…………………………………….
	317

	Додаток Л. Співвідношення концентрацій різних комплексів парової фази елементарних речовин та їх халькогенідів………………………………
	318

	Додаток М. Аналіз впливу параметрів кристалічних фаз речовин на їх здатність утворювати аморфні плівки………………………………………….
	320

	Додаток Н. Параметри технологічних режимів синтезу плівок…………..
	324

	Додаток П. Знімки мікро- та наноструктури аморфних плівок ………….
	325

	Додаток Р. Знімки змін наноструктури аморфних плівок………………..
	328

	Додаток С. Знімки особливостей наноструктури аморфних плівок сегнетоелектриків Sn2P2(S, Se)6…………………………………………………
	331

	Додаток Т. Знімки наноструктури халькогенідних стекол ……………….
	333

	Додаток У. Знімки структурних перетворень із збереженням аморфності у плівках халькогенідів……………………………………………
	337

	Додаток Ф. Параметри статистики розподілу СО в аморфних халькогенідах систем ВV-XVI для різних моделей атомної сітки…………….
	339

	Додаток Х. Комбінаторні співвідношення для розрахунку числа комбінацій хімічних зв’язків, які дають СО певного типу в аморфних халькогенідах систем ВV-XVІ……………………………………………………
	342

	СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………
	344


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ У РОБОТІ СКОРОЧЕНЬ

БП
    –   ближній порядок

ВЧР
    –   високочастотне розпилення

ДП
    –   дальній порядок

ДТВ
    –   дискретне термічне випаровування

ІЛВ
    –   імпульсне лазерне випаровування

КЧ
    –   координаційне число

ПП
    –   проміжний порядок

ПРДП    –  перший різкий дифракційний пік

РСМА.  –  рентгенівський спектральний мікроаналіз
СО
    –   структурна одиниця

ТВ
    –   термічне випаровування

ФРР
    –   функція радіального розподілу

ФРРА    –   функція радіального розподілу атомів

ВСТУП

Аморфні речовини зустрічаються у природі настільки ж часто, як і кристалічні. Один із видів аморфного стану – скло є чи не самим стародавнім штучним матеріалом, що виготовлявся більш ніж 3500 років тому. Незважаючи на це, природа та загальні особливості аморфних речовин вияснені значно менше, в порівнянні з кристалічними. Запропоновано велику кількість моделей, за допомогою яких намагаються описати структуру аморфних речовин та процеси, які в них відбуваються. Але і на сьогодні не існує загальної теорії, яка б детально та однозначно пояснила, яким чином формуються аморфні речовини і чим викликана специфіка їх структури та властивостей. В той же час, розвиток науки та технології аморфного стану досягли таких успіхів, коли описана ситуація вже не може вважатися виправданою [1].

Актуальність теми. Дослідження різних аморфних речовин і, зокрема, халькогенідів є однією з найбільш привабливих сучасних областей фізики конденсованого стану, яка інтенсивно розвивається [2]. Причини цього полягають у тому, що перспективи практичного використання є могутнім стимулом для проведення фундаментальних досліджень нових матеріалів, і роботи з вивчення аморфних об’єктів не складають виключення. Активність досліджень халькогенідів зв'язана з унікальними властивостями цих речовин, що, разом з розробкою методів одержання тонких плівок великої площі, відкриває нові можливості їх практичних застосувань: диски оптичної пам'яті з дуже великою щільністю запису інформації [1, 3], електронні схеми великої площі на тонких гнучких підкладках, швидкоді-ючі і довговічні фоточутливі барабани для ксерокопіювання та фоторезистивні  матеріали для літографії [4, 5, 6], рентгенівські лінзи та оптичні елементи лазерної техніки [7], голограми та елементи інтегральної оптики [8], дешеві високочутливі термоелектричні перетворювачі та фотоелементи [9-13], перемикачі [14, 15], фототермопластичні, фотоелектретні матеріали [16-17] і багато іншого. 


Дослідження аморфних матеріалів визначальні і в тому відношенні, що експериментальні результати змушують часто переглядати висунуті моделі і кон-цепції. Інтелектуальна привабливість даних об’єктів частково зв'язана з відсутніс-тю в них трансляційної періодичності, що робить проблематичним застосування звичного для теорії твердого тіла методу квазічастинок, а відповідно, й понять поверхні Фермі, зон Бріллюена, уявлень про єдиний тензор ефективних мас. Це вимагає пошуку нових уявлень для опису їхніх властивостей, а самі аморфні тіла являють собою значно складніші об’єкти досліджень, ніж їх кристалічні аналоги.

Теоретичні й експериментальні дослідження аморфних матеріалів на сучасному рівні вимагають виявлення всіх взаємозв'язків у схемі "хімічний склад – вихідний стан системи – фізико-технологічні параметри отримання – структура аморфного матеріалу – його властивості". Вирішення такої задачі для будь-якої конкретної речовини не можливе без реалізації системного підходу. В той же час строге застосування вказаної схеми ускладнюється низкою причин. І на перший план, як точка відліку, тут виступає структура аморфних об’єктів [18], оскільки більшість проблем, що виникають у даній області, зумовлені саме обмеженістю наших знань про структуру таких матеріалів.

Таким чином, постановка структурних досліджень аморфних речовин випливає із конкретних вимог практики [19]. У сучасних умовах ці дослідження повинні бути спрямовані на пошук внутрішнього фізичного змісту явищ і процесів, які визначають особливості структури та властивостей неупорядко-ваних систем. Вирішення окреслених проблем в ідеалі мало б забезпечити таку ж прозору картину загальної структури аморфних речовин, як і у кристалах. 

До недавнього часу аморфні халькогеніди вважалися повністю однорідними на масштабних рівнях до мікронних розмірів [3, 7, 18]. Для опису їх структури вважалося достатнім використання однієї – двох структурних одиниць (СО) [19]. Елементи неоднорідності розглядалися, як правило, лише при вивченні процесів їх фазового розкладу, ліквації та кристалізації [20]. Результати ж сучасних досліджень все частіше свідчать про можливість формування в аморфних халькогенідах різноманітних структурних неоднорідностей різного масштабного рівня від ближнього порядку (БП) до мікроструктури [15]. Причини ж і законо-мірності утворення таких неоднорідностей та характер їх впливу на властивості аморфних халькогенідних середовищ практично не вивчалися. Наведені вище проблеми і питання є досить актуальними в сучасних дослідженнях аморфних халькогенідів і являються предметом розгляду в даній роботі.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у лабораторії електронної мікроскопії Ужгородського національ-ного університету в рамках таких держбюджетних тем: «Дослідження впливу зовнішніх технологічних факторів на процес формування напівпровідникових шарів та їх властивості» (№0196U017264. 1996-1998 роки); «Дослідження фізичних основ формування поліаморфних фаз та наноструктурованих композиційних плівок при сильно нерівноважній лазерній конденсації» (№0198U003126. 1997-1998 роки); «Розробка фізико-технологічних основ наноструктурної модифікації плівок для електроніки і оптики при імпульсно-періодичному осадженні з активованих компонентів плазми» (№0199U004109. 1999-2001 роки); «Розробка фізико-технологічних основ і лазерних процесів створення поліфункціональних наноструктурних і фоторезистивних матеріалів для електроніки, голографії і оптики» (№0102U005292. 2002-2004 роки); «Дослідження технологічних процесів і розробка поліфункціональних матеріалів для елементів оптики і квантової електроніки на основі халькогенідів» (№0104U010448. 2005-2007 роки). Здобувач у відмічених темах проводив роботи в якості виконавця, відповідального виконавця або наукового керівника теми.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розв’язання наукової проблеми щодо встановлення загальних закономірностей і механізмів формування стохастичних неоднорідностей структури різного масштабного рівня в аморфних халькогенідах систем АIV-ВV-ХVI та з’ясування їх впливу на експлуа-таційні параметри елементів пристроїв інтегральної й інфрачервоної оптики. 

Відповідно до поставленої мети та сучасного стану досліджень неоднорідностей структури аморфних речовин, у роботі вирішувалися такі основні задачі: 

1. Розробити і апробувати нові методи електронномікроскопічних та електронографічних досліджень структури аморфних речовин, чутливих до зовнішніх впливів.

2. Реалізувати розширену схему структурних досліджень аморфних халькогенідів: хімічний склад матеріалу – стан та структура вихідного середовища – умови формування аморфного зразка – його структура і структурні моделі на різних масштабних рівнях – фізико-хімічні властивості та їх спонтанні і стимульовані релаксаційні зміни. 

3. Вивчити вплив співвідношення компонент на особливості структури різних масштабних рівнів аморфних халькогенідів систем АIV-ВV-ХVI.

4. Дослідити роль основних технологічних факторів у формуванні неоднорідностей структури аморфних халькогенідів.

5. Встановити закономірності впливу структурних неоднорідностей на фазові переходи, стимульовані зміни і релаксаційні процеси в аморфних плівках халькогенідів.

6. Виявити характер впливу структурних неоднорідностей на сегнетоактивність, оптичні втрати, показник заломлення, двопроменезаломлення та атмосферну стійкість елементів пристроїв інтегральної та інфрачервоної оптики на основі аморфних плівок халькогенідів систем АIV-ВV-ХVI.

7. Провести узагальнюючий критичний аналіз одержаних результатів і літературних даних та з’ясувати їх узгодженість. 

Поставлені завдання є центральними при вивченні аморфного стану [3, 4, 21-26]. Їх розв’язання вимагало детального аналізу великої кількості нових отриманих експериментальних результатів і теоретичних гіпотез та їх співставлення з відомими узагальнюючими підходами до розгляду структури невпорядкованих систем. 


Об’єкт дослідження.
Об’єктами для досліджень вибрані тонкі аморфні плівки товщиною від 10 нм до 1 мкм та відколки стекол товщиною 100 – 200 нм подвійних і потрійних халькогенідних систем As-Se, As-S, Ge-Se, Ga-S, Ga-Se, Ge-As-Se, Ge-Sb-Se, Sn-P-S(Se) та деяких інших речовин. Відібрані халькогенвмісні системи є класичною групою аморфних речовин, що представляють особливий науковий інтерес у силу комбінації в них ряду унікальних фізико-хімічних властивостей [2, 6, 7, 20, 27-30]. Для них також характерне вигідне поєднання різних параметрів, корисне для багатьох практичних застосувань як у масивному, так і у плівковому вигляді. 

Предмет дослідження: стохастичні неоднорідності структури на рівнях БП, проміжного порядку (ПП), мезоскопічного упорядкування, наноструктури і мікроструктури.

Методи дослідження. Тонкі плівки осаджувалися методами високочастот-ного розпилення та термічного, дискретного термічного і імпульсного лазерного випаровування. Тонкі зрізи стекол отримані методом ультрамікротомування на пристрої УМТП-5. Структура та її релаксаційні і стимульовані зміни досліджу-вались різними методами просвічуючої електронної мікроскопії (прилади ЭММА-2, ЭМВ-100Б) та електронографії (електронограф ЭМР-100) з визначенням функцій радіального розподілу атомів (ФРРА) та з проведенням модельних розрахунків. Окремі дослідження проводилися на атомносиловому мікроскопі. Хімічний склад зразків та концентрації домішок в них контролювалися  методами рентгеноспектрального  мікроаналізу  (прилад ЭММА-4) і рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (прилад MS-46). Густина плівок для ФРРА вимірювалася методом прямого зважування. Показник заломлення, двопроменезаломлення і оптичні втрати вимірювалися хвилеводним методом.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:
1. На підставі отриманих експериментальних результатів та аналізу наявних літературних даних вперше показано, що повний опис структури аморфних халькогенідів систем АIV-ВV-ХVI повинен включати п’ять різних масштабних рівнів: БП, ПП, мезоскопічне упорядкування, наноструктура і мікроструктура. Встановлено, що на кожному з цих структурних рівнів інтенсивно проявляються різноманітні елементи стохастичної неоднорідності.

2. Вперше на основі теоретичного аналізу характеру поведінки адсорбованих частинок пари та електронномікроскопічних досліджень початкових етапів росту острівкових конденсатів встановлено домінуючу роль складних молекулярних комплексів та багатоатомних частинок пари у процесах формування стохастично неоднорідної на різних масштабних рівнях атомної сітки аморфних плівок халькогенідів.

3. На прикладі аморфних плівок систем As-S, As-Se, Ge-Se, Ge-As-Se методом модельних розрахунків форми першого різкого дифракційного піку (ПРДП) і спільного аналізу складу парової фази, електронограм, результатів оптичних досліджень та даних наукової літератури уточнено характер стохастичної неоднорідності ПП і мезоскопічного впорядкування аморфних халькогенідів, котра проявляється у формі молекулярно-фазовій сепарації, кластеризації та фрагментації атомної сітки за рахунок випадкового по’єднання в ній різних мезоскопічних фрагментів: молекул, кілець, ланцюжків, шарів, інших атомних утворень.

4. З використанням методу ФРРА та комп’ютерного моделювання вперше показано, що хороше узгодження експериментальних та модельних параметрів БП в області перших двох координаційних сфер аморфних плівок та стекол ряду бінарних і потрійних халькогенідів досягається лише при включенні в модель широкого набору різних СО. На цій підставі зроблено висновок про формування стохастично неоднорідного БП в досліджених аморфних халькогенідах. 

5. За даними електронномікроскопічних досліджень широкого кола матеріалів вперше встановлені основні класи неоднорідностей нано- та мікроструктури, які реалізуються в аморфних плівках та стеклах халькогенідів систем АIV-ВV-ХVI: однорідна; нанонеоднорідна; хвилеподібна горбисто-доменна; субструктурна мікронеоднорідна; гетерогенна неоднорідна; гетерогенна аморфно-кристалічна. Виявлено, що основним типом нанонеоднорідностей аморфних халькогенідів є зернисто-доменна матриця, подібна до будови фрактальних та кластерних систем, що самоорганізуються на наномасштабному рівні. Показано, що структурною основою формування таких неоднорідностей є зародковий механізм утворення аморфних плівок та заморожування фрагментованого переохолодженого розплаву у процесі склування стекол.

6. Вперше показано методичну неточність поділу речовин на структурно впорядковані і розупорядковані тільки за ознакою наявності чи відсутності в них дальнього порядку (ДП) або просторової трансляційної симетрії. Встановлено, що більш загальним критерієм такого поділу є вид БП, який суттєво відрізняється в аморфних (кореляційний БП) та кристалічних (детермінований БП) твердих тілах і є фундаментальною основою виділення цих двох видів систем в окремі класи речовин та причиною існуючих відмінностей між ними. 
7. Експериментально виявлені нові закономірності впливу стохастичних структурних неоднорідностей різного масштабу на експлуатаційні параметри функціональних елементів інтегральної та ІЧ оптики із аморфних плівок халькогенідів. Запропоновані механізми структурних перетворень та релаксаційних процесів у стохастично неоднорідній атомній сітці аморфних плівок халькогенідів систем As-S(Se), які відповідальні за прояв спонтанних та стимульованих змін їх оптичних властивостей. Вперше на основі порівняльного аналізу показано чітку кореляцію в поведінці реверсивного двопроменеза-ломлення стабілізованих аморфних плівок As-S(Se) та полімерів із включеннями азобензенових барвників. Підкреслено спільність структурної основи виникнення ефектів наведеного двопроменезаломлення в цих двох типах матеріалів. 
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони розширюють фізичні уявлення про природу та структуру халькогенідних аморфних плівок і стекол – об’єктів, які знаходять все ширше застосування в сучасних системах збереження і обробки інформації (оптичні диски з високою щільністю запису інформації та інтегрально-оптичні елементи), в електроніці (перемикачі та схеми на тонких гнучких підкладках), в офісній техніці (довговічні фоточутливі барабани для ксерокопіювання), в нанолітографії (фоторезисти), в матеріалознавстві (фототермопластичні та фотоелектретні матеріали). Широке коло досліджених матеріалів із різних подвійних та потрійних халькогенідних систем дало можливість проаналізувати та систематизувати з єдиних методологічних позицій закономірності формування та релаксації стохастично неоднорідної структури аморфних речовин з ковалентним типом хімічних зв’язків

У роботі запропонована методична схема вивчення аморфних матеріалів, яка дозволяє суттєво підвищити кількість та достовірність інформації про їх загальну будову та прояви неоднорідностей на різних масштабах. Для реалізації даної схеми розроблені нові та удосконалено існуючі методи отримання та досліджень аморфних об’єктів, чутливих до зовнішніх дій: ультрамікротомування стекол; комп’ютерне мікрофотометрування зображень з їх цифровою обробкою; експериментальне вимірювання густини плівок прямим методом; використання створеного програмного забезпечення для розрахунку якісних ФРРА; комп’ютерне моделювання структури різного масштабного рівня.

Запропоновано новий метод досліджень структури аморфних халькогенідів в області БП, основою якого є поєднання з кожним атомом невпорядкованої сітки своєї СО, та розроблено методику статистично-комбінаторних розрахунків ймовірностей реалізації різних СО для складних халькогенідів. 

Основні закономірності формування неоднорідної структури аморфних халькогенідів та її релаксації використані при створенні технологій синтезу нових халькогенідних стекол та тонкоплівкових елементів для систем інтегральної оптики та оптичних покриттів ІЧ діапазону. На окремі технічні рішення удосконалення розроблених технологічних процесів осадження плівок, які дозволяють підвищити їх структурну якість та експлуатаційні параметри, отримано 3 авторських свідоцтва на винахід. 

Особистий внесок здобувача полягає у виборі напрямку досліджень, постановці задач і систематизації та узагальненні одержаних результатів. Автором особисто запропонований, обґрунтований і реалізований цілий ряд практичних методичних прийомів електронографічних та електронномікроскопічних дослід-жень неоднорідностей структури аморфних речовин, чутливих до зовнішніх впливів. Проведення більшості електронномікроскопічних та електронографічних досліджень халькогенідів, створення комп’ютерних програм з обробки експериментальних результатів досліджень та побудова моделей структури різних масштабних рівнів виконані безпосередньо автором. У всіх публікаціях, в яких викладено основні результати дисертаційної роботи, автору належить визначальний внесок в аналіз і узагальнення отриманих експериментальних та теоретичних даних, їх трактування, формулювання висновків. Здобувач у більшості випадків особисто виступав на наукових форумах. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на Х1, ХIV Всесоюзних конференціях з електронної мікроскопії  (Таллін,  1979 р.; Суздаль, 1990 р.); І, ІІ Всесоюзних конференціях з фізики і технології тонких плівок (Івано-Франківськ, 1981, 1984 рр.); VI, VII Всесоюзних конференціях з процесів росту і синтезу напівпровідникових кристалів і плівок (Новосибірськ, 1982, 1986 рр.); Всесоюзному симпозіумі “Электронная микроскопия в исследовании образования, структуры и свойств твердых тел” (Звенигород, 1983 р.); IV Всесоюзній конференції „Бессеребряные и необычные фотографические процессы” (Суздаль, 1984 р.); Міжнародних конференціях «Аморфные полупроводники-84», „Некристаллические полупроводники – 89” (Габрово, 1984 р.; Ужгород, 1989 р.); Всесоюзній конференції „Стеклообразные полупроводники” (Ленінград, 1985 р.); VII Всесоюзній конференції «Химия, физика и техническое применение халькогенидов» (Ужгород, 1988 р.); ІІ, ІІІ нарадах-семінарах „Применение халькогенидных стеклообразных полупроводников в оптоэлектронике” (Кишинів, 1989, 1991 рр.); Всесоюзній конференції «Строение, свойства и применение фосфатных, фторидных и халькогенидных стекол» (Рига, 1990 р); VIII Міжнародній конференцій з потрійних та більш складних систем (Кишинів, 1990 р.); І Всесоюзному симпозіумі «Методы дифракции электронов в исследовании структуры вещества» (Звенигород, 1991 р.); І Всесоюзній конференції з інтегральної оптии (Ужгород, 1991 р.); ІІ Всесоюзній конференції з фізики склоподібних твердих тіл (Рига-Лиелупе, 1991 р.); VI, XI Міжнародних конференціях із структури некристалічних матеріалів (Прага, 1994, 2006 рр.); ІІІ Черкаському семінарі країн співдружності „Актуальные вопросы диффузии, фазовых и структурных превращений в сплавах” (Сокирне, 1995 р.); Міжнародній нараді “Physics and technology of nanostructured, multicomponent materials” (Ужгород, 1998 р.); Х науково-технічній конференції „Складні оксиди, халькогеніди та галогеніди для функціональної електроніки” (Ужгород, 2000 р.); XIV Міжнародному симпозіумі „Structure and Properties of thin films” (Харків, 2002 р.); Міжнародній нараді „Clusters and nanostructured materials” (Ужгород-Карпати, 2006 р.).

Публікації. Основний зміст дисертації відображено у 25 статтях у фахових наукових виданнях, 3 авторських свідоцтвах на винахід, 8 статтях у наукових збірниках, 3 депонованих рукописах, 7 тезах міжнародних і вітчизняних наукових конференцій та семінарів. 

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі розв’язано наукову проблему щодо встановлення загальних закономірностей і механізмів формування стохастичних неоднорідностей структури різного масштабного рівня в аморфних халькогенідах систем АIV-ВV-ХVI та їх впливу на експлуатаційні параметри елементів інтегральної й ІЧ оптики.
1. Вперше експериментально обґрунтовано, що проблеми вивчення структури аморфного стану халькогенідів лежать у різних площинах структурної ієрархії, до яких відносяться такі масштабні рівні: БП; ПП; мезоскопічне упорядкування; наноструктура; мікроструктура. Показано, що на кожному з цих структурних рівнів інтенсивно проявляються різноманітні елементи стохастичної неоднорідності, котрі поділяються на два якісно різні види: дискретні неоднорідності атомної сітки та неоднорідності аморфної матриці як неперервного континууму. Розроблені методичні правила та вимоги, дотримуючись яких можна отримати достовірні результати в дослідженнях неоднорідностей на всіх масштабних рівнях методами електронної мікроскопії та електронографії.

2. Виявлено, що на рівні неперервного континууму в матриці переважаючої більшості аморфних халькогенідів спостерігаються неоднорідності мікроструктури трьох типів: фазові, структурні та неоднорідності внутрішніх механічних напружень. 

Фазовооднорідні аморфні халькогеніди за характером неоднорідностей мікроструктури поділяються на такі групи:

· нанонеоднорідні з варіаціями електронномікроскопічного контрасту різного ступеня із характерними розмірами в кілька десятків нанометрів зернистого та лабіринтного типу;

· мікронеоднорідні із хвилеподібною горбисто-доменною мікроструктурою; 

· мікронеоднорідні з субструктурними фрагментами різної топології. 

Фазовонеоднорідні матеріали теж поділяються на кілька груп:

· об’єкти, котрі містять розділені між собою дві або кілька аморфних фаз одного і того ж хімічного складу;

· фазовооднорідна матриця з локальними включеннями іншої аморфної фази;

· фазовооднорідна матриця з кристалічними включеннями, хімічний склад котрих співпадає або не співпадає зі складом аморфної матриці. Частка кристалічної фази може варіюватися від незначної до переважаючої в об’ємі зразка.

Вперше експериментально встановлено, що загальною тенденцією для аморфних халькогенідів є утворення нанонеоднорідної матриці, яка за характером формування подібна фрактальним і кластерним структурам. Показано, що зміною технологічних параметрів отримання можна створити умови для керування в широких межах ступінню прояву таких структур аж до повного їх зникнення.

3. На дифрактограмах більшості халькогенідів експериментально виявлено присутність ПРДП, який є прямою ознакою наявності в атомній сітці кореляційного ПП. Положення ПРДП знаходиться в діапазоні 10 – 16 нм-1, а його інтенсивність співрозмірна із інтенсивністю основних піків дифрактограм, що свідчить про наявність кореляцій із характерною для ПП довжиною від 0,45 до 0,7 нм значної частки атомів невпорядкованої сітки. Встановлено, що поява ПРДП, його положення і кореляційний радіус ПП задаються хімічним складом досліджуваних халькогенідів. Вперше виявлено, що інтенсивнісь ПРДП і ступінь прояву ПП аморфних халькогенідів визначаються середнім першим КЧ 
[image: image1.wmf]Z

. В околі 
[image: image2.wmf]Z

 = 2,5 відбувається перехід від структур із сильним проявом ПП до структур, в котрих проміжне упорядкування практично зникає. Методами математичного моделювання показано, що реалізація в аморфних халькогенідах мезоскопічного упорядкування та ПП зумовлена формуванням в їх атомній сітці різних мезоскопічних утворень: молекул, кілець, ланцюжків, шарів та інших структурних фрагментів, які задають своєрідну неоднорідну будову атомної сітки халькогенідів із сильним проявом у ній молекулярно-фазової сепарації, кластеризації та фрагментації. При нагріві в тонких, вільних від підкладки свіжоосаджених плівках більшості халькогенідів протікають своєрідні поліаморфні фазові переходи від певного кореляційного ПП – до повного проміжного безладдя. Атомний механізм таких перетворень полягає в «розкритті» молекулярних фрагментів та їх ув’язуванні в ланцюжкові і шаруваті неперервні кластери із втратою останніми синфазності у своєму взаємному розташуванні. 
4. Запропоновано для повного задання БП аморфних халькогенідів поєднувати з кожним атомом їх невпорядкованої сітки своєї СО. Вперше теоретично розроблено загальний статистично-комбінаторний метод розрахунку ймовірностей реалізації СО в ковалентних аморфних речовинах. Проведені розрахунки для моделей повного хімічного порядку та повного хімічного безладдя систем ВV-XVI показують, що в них можуть реалізуватися більше 20 типів СО при врахуванні лише першої координаційної сфери. Методами математичного моделювання встановлено найкраще узгодження результатів експериментальних досліджень БП аморфних халькогенідів в області перших двох координаційних сфер з моделлю стохастично неоднорідного розподілу в атомній сітці 4 – 7 різних СО.

5. Вперше показано методичну неточність поділу речовин на структурно упорядковані і розупорядковані тільки за ознакою наявності чи відсутності в них ДП або просторової трансляційної симетрії. Запропоновано більш загальний критерій такого поділу – вид БП, який докорінно відрізняється в аморфних та кристалічних твердих тілах і є фундаментальною основою виділення цих двох видів систем у окремі класи та причиною існуючих відмінностей між ними. Кристали характеризуються функціональним детермінованим топологічним БП у розташуванні атомів, що забезпечує реалізацію і детермінованого ДП (або трансляційної періодичності) їх структури. Аморфні тверді тіла володіють лише кореляційним імовірнісним топологічним БП у розташуванні своїх структурних частинок, який в силу своєї імовірнісної природи веде до втрати ДП. 
6. Вперше експериментально виявлено суттєвий вплив стохастичних неоднорідностей структури різного масштабного рівня на експлуатаційні параметри елементів інтегральної та інфрачервоної оптики:

· стохастичні неоднорідності нано- та мікроструктури посилюють процеси деградації оптичних покриттів та планарних хвилеводів із аморфних халькогенідів;

· встановлено залежність оптичних втрат хвилеводів від середнього першого координаційного числа 
[image: image3.wmf]Z

 їх стохастично неоднорідної атомної сітки з досягненням мінімальних втрат при 
[image: image4.wmf]Z

 ≈ 2,25; 

· показано, що поєднання анізотропії власної будови шаруватих комплексів пари халькогенідів AsхS(Se)100-х із просторовою анізотропією умов їх конденсації в напрямках паралельному і перпендикулярному площині плівки сприяє формуванню локальних шаруватих анізотропних фрагментів атомної сітки свіжоосаджених плівок в області 10 < x < 30 ат.%. Така анізотропія структури зумовлює появу в конденсатах власного оптичного двопроменезаломлення │Δn│ < 0,03, коли показник заломлення в напрямку площини плівки менший показника в перпендикулярному до неї напрямку;

· на основі порівняльного аналізу вперше виявлено кореляцію в поведінці реверсивного двопроменезаломлення стабілізованих відпалом аморфних плівок AsхS(Se)100-х з х > 10 ат.% та азобензенвмісних полімерів. Таку кореляцію пояснено існуванням спільної структурної основи виникнення ефектів наведеного двопроменезаломлення в даних матеріалах: неоднорідною атомною сіткою, між полімерними ділянками якої впроваджені окремі молекули, здатні до зворотних просторових структурних трансформацій під дією поляризованого світла;

· поява в осаджених у відповідних технологічних умовах аморфних плівках Sn2P2(S1-xSex)6 сегнетоелектричних властивостей зумовлена формуванням в неоднорідній атомній сітці ПП на основі мезоскопічних полярних структурних фрагментів, подібних елементам відповідної кристалічної ґратки. 

7. У свіжоосаджених плівках всіх халькогенідів експериментально виявлено протікання в післяконденсаційний період інтенсивних спонтанних та стимульованих структурних релаксаційних перетворень. Встановлено, що інтенсивність та механізми релаксації залежать від хімічного складу плівок, характеру їх неоднорідної будови на мезоскопічному рівні, часу та умов зберігання, дії зовнішніх факторів. Показано, що в основі такої релаксації лежать процеси трансформації мезоскопічних фрагментів різного типу в напрямку формування більш стабільної неперервної атомної сітки. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

	   1.
	Physics and application of disordered materials / Ed. by M.Popescu. – Bucharest: JNOE publishing house, 2002. – 390 p.

	   2.
	Tanaka K. Chalcogenide glasses // Encyclopedia of materials: science and technology / Ed. by K.H.J.Bushow.– Amsterdam: Elsevier Science Ltd, 2001. – V.2. – P.1123-1132.

	   3.
	Elliott S.R. Physics of amorphous materials. – London: Longman Scientific and Technical, 1990. – 481 p.

	   4.
	Popescu M.A. Non-crystalline chalcogenides // Solid-state science and technology library.– Dordtrecht: Kluwer Аcademic Publishers, 2000. – V.8. – 378 р.

	   5
	Рентгеноскопічні ефекти в багатошарових періодичних квантових структурах / Кладько В.П., Мачулін В.Ф., Григор’єв Д.О., Прокопенко І.В. – К.: Наукова думка, 2006. – 287 с.

	   6.
	Popescu M. Disordered chalcogenide optoelectronics materials: Phenomena and applications // J. optoelectronics and advanced materials. – 2005. – V.7, №4. – P. 703-720.

	   7.
	Anderson P.W. Trough the glass lightly. – London: Science, 1995. – 267 p.

	   8.
	Photo-induced metastability in amorphous semiconductors / Ed. By Kolobov A. – Weinheim: Wiley-VCH, 2003. – 256 p.

	   9.
	Non-Crystalline Materials for Optoelectronics / Ed. By G.Lukovsky and M.Popescu. – Bucharest: INOE publishing house, 2004. – V.1. – 378 p.

	 10.
	Andriesh A. Chalcogenide glasses as multifunctional photonics materials // J. optoelectronics and advanced materials. – 2005. – V.7, №6. – P.2931-2939.

	 11.
	Bakai A.S. Heterophase fluctuation in glass-forming liquids and random field Ising model // Cond. Mat. Phys. – 2000. – V.3. – P.675 – 681. 

	 12.
	Tohge Noboru, Kanda Kimio, Minami Tsutomu. Electrical and photovoltaic properties of amorphous chalcogenide thin-film p-n junctions // Appl. phys. lett. – 1998. – V.53, №7. – Р.580-582.

	 13.
	Jai Singh, Koichi Shimakawa. Advances in amorphous semiconductors.– Paris: Taylor and Francis, 2003. – V.5. – 336 p.

	 14.
	Contributions to non-crystalline semiconductor physics and to optoelectronics / Ed. by Arthur Buzdugan and Mihai Jovu. – Chisinau: Academic press, 2003. – 248 p.

	 15.
	Рубіш В.М. Структура і властивості модифікованих некристалічних халькогенідів миш’яку та сурми : Автореф.дис. на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук / Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. – К.,2007. – 32 с.

	 16.
	Handbook of Advanced Electronic and Photonic Materials and Devices / Ed. by H.S.Nalwa. – New York: Academ. Press, 2001. – V.5. – 432 р.

	 17.
	Вплив НВЧ і лазерного випромінювань на параметри напівпровідникових структур / Бєляєв О.Є., Венгер Є.Ф., Єрмолович І.Б., Прокопенко І.В. – К.: Інтас, 2002. – 189 с.

	 18.
	Бакай А.С., Михайловский И.М., Мазилова Т.И. Полевая эмиссионная микроскопия кластерной и субкластерной структуры объемного металлического стекла Zr-Ti-Cu-Ni-Be // ФНТ. – 2002. – Т. 28, № 4.– С.400–405.

	 19.
	Soni N.C., Prasad Ram, Mohen Ashok. Comparison of diffraction techniques for characterization of amorphous materials // Amorphous Mater. Proc. Symp. – Bombay. – 1983. – №S-1. – Р. 409-419.

	 20.
	Фельц А. Аморфные и стеклообразные неорганические твердые тела: Пер. с нем. – М.: Мир, 1986. – 558 с.

	 21.
	Куницький Ю.А., Купина Я.І. Електронна мікроскопія: навчальний посібник.– Київ: Либідь, 1998.– 392с.

	 22.
	Luksha O.V., Borkach E.I., Ivanytsky V.P. Structural-technological modification of As2S3 glasses // Journal of optoelectronics and Advanced Materials. – 2002. – V.4, №1. – Р.45-50.

	 23.
	Иваницкий В.П., Сабов В.И. Анализ фундаментальных основ электронографического метода функций радиального распределения атомов сложных аморфных веществ // Thin films in optics and electronics: Proc. 14th International Symposium. Kharkov scientific assembly, April, 22-27, 2002. – Kharkov. – 2002. – P.216-220.

	 24.
	Kryshenik V.M., Ivanitsky V.P., Kovtunenko V.S. Irreversible relaxation transformation in amorphous chalcogenides // Journal of Optoelectronics and Advanced  Materials. – 2005. – V.7, №6. – P.2953-2962.

	 25.
	Металлические стекла. Ионная структура, электронный перенос и кристаллизация / Пер. с анг. – М.: Мир, 1983. – 438с.

	 26.
	Блинов Л.Н., Бальмаков М.Д., Почепцова Н.С. Структурные модификации вещества и стеклообразование // Письма в ЖТФ. – 1988. – Т.14, №1. – С. 86-89.

	 27.
	Мотт Н., Дэвис Э. Электронные процессы в некристаллических телах: В 2 томах / Пер. с англ.– М.: Мир, 1982. – Т.1. – С.423.

	 28.
	Борисова З.У. Химия стеклообразных полупроводников. – Л.: изд-во ЛГУ, 1972. – 247 с.

	 29.
	Захаров В.П., Герасименко B.C. Структурные особенности полупроводников в аморфном состоянии. – Киев: Наукова думка, 1976. – 280 с.

	 30.
	Свечников С.В., Химинец В.В., Довгошей Н.И Сложные некристаллические халькогениды и халькогалогениды и их применение в оптоэлектронике. – Киев: Наукова думка, 1992. – 296 с.

	 31.
	Мазурин О.В., Боровинский С.В. Еще раз о терминологии по стеклу // Химия и технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов. – Л.: ЛГУ, 1989. – С. 229-236.

	 32.
	Stimulated relaxation transformation in amorphous chalcogenide films / Kryshenik V.M., Ivanitsky V.P., Kovtunenko V.S., Baran N.Y. // Journal of Optoelectronics and Advanced Materials. – 2006. – V.8, №5. – Р.1806-1813.

	 33.
	Влияние метода и условий получения на структуру и оптические свойства пленок фторида стронция / Иваницкий В.П., Заячковский М.П., Фирцак Ю.Ю., Тарнай А.А., Капраль В.М. // УФЖ. – 1989. – Т.34, №1. – С.57-62.

	 34.
	Šestak J. Some thermodynamic aspects of the glassy state // Thermochim acta. – 1985. – V.95, №2. – P. 459-471.

	 35.
	Бродский М.Х. Комбинационное рассеяние света в аморфных полупроводниках // Рассеяние света в твердых телах / Пер. с анг. – М.: Мир, 1979. – C. 239-289.

	 36.
	Mackay Alan Z. Quasi-crystals and amorphous materials // J. Non-Cryst. Solids. – 1987. – V.97-98. – P. 55-62.

	 37. 
	Вест А.М. Химия твердого тела. Теория и приложения: В 2 т. – М.: Мир, 1988. – Т.1. – 558 с.

	 38.
	Мазурин О.В. Стеклование. – Л.: Наука, 1986. – 158 с.

	 39.
	Курмышев Е.В., Сисакян И.Н., Шарамбеян М.С. Релаксационная модель стеклования. – М.: 1985. – 23 с. (Препринт / ИОФАН; №187).

	 40.
	Шварц К.К. Физика оптической записи в диэлектриках и полупроводниках. – Рига: Зинатне, 1986. – 322 с.

	 41.
	Бродски М. Введение // Аморфные полупроводники. – М.: Мир. – 1982. – C.9-17. 

	 42.
	Физика твердого тела: Энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Г.Барьяхтар. – Киев: Наукова думка, 1995. – С.42.

	 43.
	Іваницький В.П., Рябощук М.М., Сабов В.І. «Нульове» розсіювання в електронографії // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. – 2007. – Т.5, №1. – 203-210.

	 44.
	Ормонт Б.Ф. Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников. – М.: Высшая школа, 1982. – 528 с.

	 45.
	Шпак А.П., Куницкий Ю.А., Лысов В.И. Кластерные и нанокластерные материалы. – Киев: Академпериодика, 2002. – 539с.

	 46.
	Donth E. The glass transition. – Berlin: Springer, 2001. – 347p.

	 47.
	Kryshenik V.M., Mikla V.I., Ivanitsky V.P. Evidence for self-organization phenomenon in as-evaporated amorphous chalcogenide films // J. of Optoelectronics and Advanced  Materials. – 2004. – V.6. – №2. – P. 429-440.

	 48.
	Шпак А.П., Мельник А.Б. Микронеоднородное строение неупорядоченных металлических систем. – Киев: Академпериодика, 2005. – 322с.

	 49.
	Дифрактометрия наноизомерных дефектов и гетерослоев кристаллов / Молодкин В.Б., Низкова А.И., Шпак А.П., Мачулин В.Ф, Кладько В.П., Прокопенко И.В. и др. – К.: Академпериодика, 2005. – 364 с.

	 50.
	Физика твердого тела: Энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Г.Барьяхтар. – Киев: Наукова думка, 1995. С.205-206.

	 51.
	Фотовольтаический эффект в пленках As2S3<Al> с изменяющейся пространственной неоднородностью / Попович И.И., Лукша О.В., Миголинец И.М., Иваницкий В.П., Шаркань Й.П., Туряница И.Д. // Письма в ЖТФ. – 1989. – Т.15, Вып.20. – С.64-67.

	 52.
	Zakshminarayan K.N., Srivastava K.K., Amorphous semiconductors – materials of the future // ZETE Techn. Rev. – 1985. – V.2. – №4. – P. 88-93.

	 53.
	Dembovsky S.A., Chechetkina E.A. Glassy state clarified through chemical bonds and their defects // J. Non-Cryst. Solids. – 1986. – V.85. – №3. – P.346-357.

	 54. 
	Бондарь В.В. Некоторые вопросы некристаллического твердого состояния. – М., 1980. – 17 c. – Деп. в ВИНИТИ, №3750.

	 55.
	Доув Д.Б. Электронно-дифракционный анализ локального атомного упорядочения в аморфных пленках // Физика тонких пленок. Современное состояние исследований и техническое применение, Т.7. – М.: Мир, 1977. – С. 7-51.

	 56.
	Физический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1984. – 115 с.

	57.
	Минаев В.С. Стеклообразование в халькогенидных полупроводниковых системах // Обзоры по электронной технике (Серия «Материалы»). – М.: ЦНИИ «Электроника». – 1983. – №7 (980). – 34 с.

	58.
	Радиационно-стимулированные изменения электрофизических свойств и структуры аморфных слоев Ge-Sb-Se / Калинич С.И., Иваницкий В.П., Химинец В.В., Довгошей Н.И. // Поверхность (физика, химия, механика).–1984. – №12. – С.100-103.

	59.
	Соединения переменного состава / Под ред. Б.Ф.Ормонта. – Л.: Химия, 1969. – 520 с.

	60.
	Гончаров А.Ф. Наблюдение аморфной фазы углерода при давлениях выше 23 ГПа. // Письма в ЖЭТФ. – 1990. – Т.51, №7. – С.368-370.

	61.
	Мюллер Р.Л. Химия твердого тела и стеклообразное состояние // Химия твердого тела. – Л.: ЛГУ, 1965. – С.9-63. 

	62.
	Займан Дж. Модели беспорядка. Теоретическая физика однородно неупорядоченных систем. – М.: Мир, 1982. – 591с.

	63.
	Закис Ю.Р. Дефекты и флуктуации структуры в стеклообразных системах. – Физика и химия стекла. – 1989. – Т.15, №2. –С.289-292.

	64.
	Карери Джорджо. Порядок и беспорядок в структуре материи. – М.: Мир, 1985. – 228 с.

	65.
	Стишов С.М. Энтропия, беспорядок, плавление // Успехи физических наук. – 1988. – Т.54, №1. – С. 93-122.

	66.
	Попов А.И. Аморфное и стеклообразное состояние твердого тела // Известия АН СССР. Неорганические материалы. – 1981. –Т.17, №8. –С.1402-1406.

	67.
	Дутчак Я.И. Рентгенография жидких металлов. – Львов.: Из-во при ЛГУ «Вища школа», 1977.–162 с.

	68.
	Tanaka Hajime. Two-order-parameter model of the liguid-glass transition. I. Relation between glass transition and crystallization // J. non-crystalline solids. – 2005. – V.351. – P.3371-3384. 

	69.
	Tanaka Hajime. Two-order-parameter model of the liguid-glass transition. II. Structural relaxation and dynamic heterogenity // J. non-crystalline solids. – 2005. – V.351. – P. 3385-3395.

	70.
	Tanaka Hajime. Two-order-parameter model of the liguid-glass transition. III. Universal patterns of relaxations in glass-forming liquids // J. non-crystalline solids. – 2005. – V.351. – P. 3396-3413.

	71.
	Структура багатокомпонентних халькогенідних склоподібних напівпровідників / Боркач Є.І., Іваницький В.П., Лукша О.В., та ін. – Деп. в УкрДРНТІ №38-Ук99. – 1999. – 22с.

	72.
	Ерофеев Р.С. Химическая связь и тепловое расширение веществ // Известия АН СССР. Неорганические материалы. – 1991. –Т.27, №3. –С.501-505.

	73.
	Lubchenko V., Wolynes P.G. Theory of structural glasses and supercooled liquids // Cond-mat. – 2006. – №0607349. – P.1-17.

	74.
	Лихачев В.А., Михайлин А.И., Шудегов В.Е. Строение стекол // Моделирование в механике. – Новосибирск, 1987. – Т.1, №3. –С.105-130.

	75.
	Марьян М.М., Процеси самоорганізації та формування дисипативних структур в некристалічних матеріалах: Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора фіз..-мат. наук. Львів, інститут фізики конденсованих систем, 2005. – 29c. 

	76.
	Bagmut A.G. Structure formation at the laser sputtering of targets of IVa–VIa subgroup elements // Functional Materials.– 2001.– V.8, №2.– P. 361 – 368.

	77.
	Кононов В.П. Технология получения тонких пленок. – Красноярск, 1985. – 47 с. – (Препр. / Институт физики СО АН СССР, №325).

	78.
	Структурные особенности пленок селенида галлия для оптических применений / Иваницкий В.П., Лукша О.В., Крышеник В.М. та ін. // Химия, физика и техническое применение халькогенидов:VІІ Всесоюзная конференция – Ужгород. – 1988. – Часть 2.– С.172.

	79.
	Шлюгер А.Л., Котомин Е.А., Закис Ю.Р. Исследование связи свойств кристаллического и стеклообразного диоксида кремния и нейтральных взаимодействующих молекул SiO2 // Вопросы физики стеклообразного состояния: Межвуз. сб. научн. трудов. – Рига: Латвийский госуниверситет, 1985. – С.124-141.

	80.
	Бартенев Г.М., Сандитов Д.С. Релаксационные процессы в стеклообразных системах. – Новосибирск: Наука, 1986. – 181с.

	81.
	К вопросу о многообразии структур стекла / Курмышев Е.В., Сисакян И.Н., Акопян С.А., Шарамбеян М.С. // Ученые записки Ереванского гос. Университета. Естественные науки. – 1985. – №3. –С.67-71.

	82.
	Осипов К.А. Аморфные и ультрадисперсные кристаллические материалы. – М.: Наука, 1972. –76с.

	83.
	Tarey R.D., Rastogi R.S., Chopra K.L. Characterization of thin films by glancing incidence X-ray diffraction // The Rigaku Journal. – 1987. – V.4, №1/2. – P.1–5.

	84.
	Серков Л.А. Ориентационное упорядочение в аморфных пленках полупроводников и диэлектриков // Физика и химия стекла. – 1988. – Т.14, №2. – С. 298-300.

	85.
	Филипс Дж. Физика стекла / Пер. с англ. // Физика за рубежем – М.: Мир. –1983. – С. 154–178.

	86.
	Гладких Н.Т. Фазовый размерный эффект в конденсированных пленках: Автореферат диссертации доктора физ.-мат. наук / Харьковский госуниверситет. – Харьков, 1978. – 34 с.

	87.
	Фазовый размерный эффект в быстроконденсированных высокодисперсных пленках и стеклах / Лукша О.В., Туряница И.Д., Фирцак Ю.Ю. и др. // Известия АН СССР. Неорганические материалы. – 1985. – Т.21, №9. – С.1486-1489.

	88.
	Процессы роста пленок полупроводниковых веществ, осаждаемых из лазерной плазмы/ Фирцак Ю.Ю., Лукша О.В., Феннич П.А. и др. // Рост полупроводниковых кристаллов и пленок. Новые методики, легирование, критерии функциональной пригодности материалов. – Новосибирск: Наука: сибирское отделение, 1984. – Ч.2. – С.69-84.

	89.
	Luksha O.V., Ivanitsky V.P., Kolinko S.O. Structural modification of As-Se amorphous films // Journal of non-crystalline solids. – 1991. – V.136. – P.43-52.

	90.
	Байдаков Л.А., Блинов Л.Н. О корреляции между атомно-структурными характеристиками расплавов и его способностью к стеклообразованию // Физика и химия стекла. – 1987. – Т.13, №3. – С.340-345.

	91.
	Connell G.A.N. Thermally induced effects in chalcogenide films. III. Diffusion and the kinetics of annealing in GeSe2. – Phys. Rev. – 1981. – V.24B, №8. – Р.4560-4565.

	92.
	Структурно-закаленные аморфные пленки халькогенидов, полученные методом импульсного лазерного напыления / Феннич П.А., Фирцак Ю.Ю., Лукша О.В. и др. // УФЖ.– 1983.– Т.28, №8.– С.1266-1268.

	93.
	Watanabe Ichiro, Maede Tatsuhiro, Shimizu Tatsuo. Difference in properties of amorphous Ge42S58 between bulk and film forms // J. non-cryst. solids. – 1980. – V.27, №3. – Р.335-342.

	94.
	Шпак А.П., Куницький Ю.А., Смик С.Ю. Діагностика наносистем. – Київ: Академперіодика, 2003. – Ч.1. – 148с.

	95.
	Борисова З.У. Халькогенидные полупроводниковые стекла. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. – 344с.

	96.
	Дембовский С.А., Чечеткина Е.А. Стеклообразование. – М.: Наука, 1990. – 278с.

	97.
	Сложные стеклообразные халькогениды / Борец А.Н., Химинец В.В., Туряница И.Д. и др. – Львов: Вища школа, 1987. – 186 с.

	98.
	Химия твердого тела // Итоги науки и техники. – М.: ВИНИТИ АН СССР, 1984. – Т.2. – 206с.

	99.
	Intermediate-range order in binary and ternary glasses / Price D.L., Susman S., Volin K.J. and others // Physica. – 1989. –V.B156-157. – P.189-191.

	100.
	Поташинский А.З., Шумило Б.И. Дислокационная теория конденсированного вещества. – Новосибирск: 1984. – 16 с. – (Препр. / Институт ядерной физики СОАН СССР, №84-160).

	101.
	Alexander S. Amorphous solids: their structure, lattice dynamics and elasticity // Physical Reports. – 1998. – V.296, №2–4. – P.65-236.

	102.
	Luca Cipelletti, Laurence Ramos. Slow dynamics in glasses, gels and foams // Current opinion in colloid and interface science. – 2002. – V.7. – P.228-234.

	103.
	Wyart R. On the rigidity of amorphous solids. // Cond. Mat. – 2005. – №0512155. – Р.113.

	104.
	Lin A.J., Nagel S. Nature. – 1998. – V.396, N6706. – P.21-27.

	105.
	Необратимые фото- и радиационно-стимулированные дефекты в аморфных пленках трисульфида мышьяка / Шварц К.К., Шпотюк О.И., Корнелюк В.Н., Шунин Ю.Н // Известия АН Латв. ССР. Серия физ. и техн. наук. – 1990. – №1. – С.3–13.

	106.
	Itoh Satoshi, Fujiwara Takeo, Okazaki Makoto. Structural analysis of models for AsxS1-x glasses // J.non-cryst. solids. – 1982. – V.50, №1. – P.49-60.

	107.
	Mechanical and chemical thresholds in IV-VI chalcogenide glasses // Phys. Rev. Letters. – 1989. – V.62, №7. – P.808-810.

	108.
	Ovshinsky S.R. Basic anticrystalline chemical bonding configurations and their structural and physical implications // J. non-cryst. solids. – 1985. – V.75, №1-3. – P.161-167.

	109.
	Владимиров В.И., Романов А.Е. Дисклинации в кристаллах. – Л.:Наука, 1986. – 224с.

	110.
	Электронные явления в халькогенидных стеклообразных полупроводниках / Под ред. К.Д.Цэндина. – СПб.: Наука, 1996. – 486 с.

	111.
	Новиков В.Н. Наноструктура и низкоэнергетические колебательные возбуждения в стеклообразных материалах: Автореф. докт. дис. на соискание научной степени д. физ.– мат. наук / Институт автоматики и электрометрии СО РАН. – Новосибирск, 1992. – 37 с.

	112.
	Insulating and semiconducting glasses / Edited by P.Boolchand. – Singapore: World Scientific, 2000. – 882 p. 

	113.
	Малиновский В.К., Суровцев Н.В. Неоднородность в нанометровом масштабе как универсальное свойство стекол // Физика и химия стекла. – 2000. – Т.26. – №3. – С.315-321.

	114.
	Аморфные полупроводники и приборы на их основе: Пер.с англ. – М.: Металлургия, 1986. – 376с.

	115.
	Алесковский В.Б. Стехиометрия и синтез твердых соединений. – Л.: Наука, 1976. – 140 с.

	116.
	Porai-Koshits E.A. Genesis of concepts on structure of inorganic glasses. J. non-crystalline glasses. – 1990. – V.123. – №1-3. –P.1-13.

	117.
	Zachariasen W.H. The atomic arrangement in glass. – J. Am. Chem. Soc. – 1932.– V.54.– P.3841-3851.

	118.
	Бакай А.С. Поликластерные аморфные тела. – М.: Энергоатомиздат, 1987. –193с.

	119.
	Phillips J.P. Topology of covalent non-crystalline solids: 1.Short-range order in chalcogenide alloys // J. Non-Cryst. Solids. – 1979. – V.34, №2. – P. 153-181.

	120.
	Phillips J.P., Thorpe M.F. Constraint theory, vector percolation and glass formation // Sol. State Communs. – 1985. –V.53, №8. – Р. 699-702.

	121.
	Thorpe M.F. Continuous deformations in random networks. // J. Non-Cryst. Solids. – 1983. – V.57, №3. – P.355-370.

	122.
	Self-organization in network glasses / Thorpe M.F., Jacobs D.J., Chubynsky M.V., Phillips J.P. // J. Non-Cryst. Solids. – 2000. – V.266–269.– P.859-866.

	123.
	Cai N., Thorpe M.F. Floppy modes in network glasses // Phys. rev. – 1989. – V.B40. – №15. – P.10535-10542. 

	124.
	Boolchand P., Georgiev D.G., Goodman B. Discovery of the intermediate phase in chalcogenide glasses.– J. optoelectronics and advanced materials. – 2001. – V.3, №3.– P.703-720.

	125.
	Jacobs D.J., Kuhn L.A., Thorpe M.F. Flexible and rigid regions in proteins // Rigidity theory and applications / Edited by M.F.Thorpe and P.M.Duxbury. – New York: Kluwer Academic Plenum Press, 1999. – 352 p.

	126.
	Бальмаков М.Д. Влияние флуктуаций структуры на свойства неупорядоченных систем // Вестник ЛГУ: Физика и химия. – (Вып.2). – 1982. – №10. – С.104-106.

	127.
	Madan A., Shaw M.P. The physics and applications of amorphous aemiconductors. – Boston: Academic Press, 1988. – 670 p.

	128.
	Shimakawa K, Kolobov A, Elliott S.R. Photoinduced effects and metastability in amorphous semiconductors and insulators // Adv. Phys. – 1995. – V.44. – P.475-588.

	129.
	Петухов А.Г., Фойгель М.Г. Комплексы структурных дефектов и фотоиндуцированные превращения в аморфных полупроводниках // Физика и техника полупроводников. – 1987. – Т.21, №1. – С.118-123.

	130.
	Бальмаков М.Д. Структурная релаксация и радиоизмерения. Физика и химия стекла. – 1987. –Т.13, №5. – С.781-784.

	131.
	Wright A.C. Basic amorphography // Coherence and energy trans. for hasses: Proc. JATO workshop. – Gambuky, 1984. – P.1-44.

	132.
	Кив А.Е., Ковальчук В.В., Малкин А.А. Радиационные эффекты в разупорядоченных телах // Известия АН Латв.ССР: Серия физ. и тех. наук. – 1987. – №5. – С.74-80.

	133.
	Бальмаков М.Д. Термодинамический критерий стеклообразующей способности расплавов // Физика и химия стекла. – 1986. – Т.12, №5. – С.527-535.

	134.
	Френкель Я.И. Собрание избранных трудов: В 3 т. / АН СССР. – М.; Л., 1958. – Т.2. – 600 с.

	135.
	Economou E.N., Ngai K.L., Reinecke T.L. Softons, softarons and bisoftarons in amorphous solids // Linear and nonlinear electron transport in solids. – New York-London. – 1976. – P.595-612.

	136.
	Механизмы структурных превращений в аморфных пленках моноселенида мышьяка, используемых для оптической записи информации / Алякшев Ф.Ф., Боркач Е.И., Лукша О.В., Фирцак Ю.Ю. // Квантовая электроника: Республ. Межвед. Сб. научных трудов. – Киев: Наукова думка, 1986. – №30. – С.69-77.

	137.
	Дядына Г.А., Соловьв В.Н.,  Яцковский С.И. Моделирование на ЭВМ локальных атомных потенциалов в кремнии // Моделирование на ЭВМ кинетики дефектов в кристаллах. – Л.: ФТИ, 1986. – С.192-193.

	138.
	Трахтенберг Л.И., Флеров В.Н. Термодинамические и кинетические свойства аморфных диэлектриков при низких температурах // ЖЭТФ. – 1982. – Т.83, №5(11). – С.1908-1923.

	139.
	Карпов В.Г., Клингер М.М. О возможной природе атомных туннельных состояний в ковалентных стеклах и некоторых родственных системах // Письма в ЖТФ. – 1980. – Т.6, №24. – С.1478-1483.

	140.
	Hoare M.R., Mcinnes J.A. Morphology and statistical statics of simple microclusters. – Advanced in physics. – 1983. – V.32, №5. – P.791-821.

	141.
	Wright A.C. How much do we really know about the structure of amorphous solids // J.non-cryst.solids. – 1985. – V.75, №1-3. – P.15-28.

	142.
	Бальмаков М.Д. Структурные единицы Мюллера в методах расчета свойств стекол по их составу // Физика и химия стекла. – 1980. – Т.6, №2. – С.136–142.

	143.
	Закис Ю.Р. Дефекты в стеклообразном состоянии вещества. – Рига: Зинатне, 1984. – 202 с.

	144.
	Ovshinsky S.R. Fundamentals of amorphous materials // Phys. prop. Amorph. Mater. – Bloomfield Hils: New York-London, 1985. – P. 105-155.

	145.
	Пинскер Г.З. Определение решетчатых закономерностей в аморфной структуре // Физика и химия стекла. – 1980. – Т.6, №5. – С.521-524.

	146.
	Бальмаков М.Д. Флуктуации структуры и дефекты в стеклообразных полупроводниках // Стеклообразные полупроводники: Тезисы докладов Всесоюзной конференции. – Л., 1985. – С.234-235.

	147.
	Kumar Binod, White Koto. Thermal aging effects in vitreous As2S3 films // Thin solid films. – 1986. – V.135, №1. – P.L13-L17.

	148.
	Байдаков Л.А., Блинов Л.Н. Твердое тело: аморфное состояние вещества: Учебное  пособие. – Л.: Из-во ЛПИ, 1984. – 64 с.

	149.
	Физика тонких пленок. Современное состояние исследований и технические применения / Пер. с англ. – М.: Мир, 1977. – 764 с.

	150.
	Палатник Л.С., Сорокин В.К. Материаловедение в микроэлектронике. – М.: Энергия, 1978. – 280 с.

	151.
	Палатник Л.С., Комник Ю.Ф. О кинетике конденсации металлов в вакууме // Доклады АН СССР. – 1959. – Т.126, №1. – С.74-77.

	152.
	Палатник Л.С., Фукс М.Я., Косевич В.М. Механизмы образования и субструктура конденсированных пленок. – М.: Наука, 1972. – 320 с.

	153.
	Тонкие поликристаллические и аморфные пленки: Физика и применение / Пер. с анг. – М.: Мир, 1983. – 304 с.

	154.
	Палатник Л.С., Папиров И.И. Эпитаксиальные пленки. – М.: Мир, 1971. – 315с.

	155.
	Лукша О.В., Фирцак Ю.Ю., Феннич П.А., Иваницкий В.П. Исследования по получению и обработке аморфных и кристаллических пленок полупроводников с помощью импульсных лазеров // Сложные полупроводники: получение, свойства, применение. – Ужгород, 1981. – C.121-142.

	156.             
	Особливості будови вільної поверхні і приповерхневої області скла As2S3 / Боркач Є.І., Іваницький В.П., Лукша О.В., Хімінець В.В. – 1999. – 22 с. – Деп. в УкрДРНТІ №38 - Ук99.

	157.
	Томашпольский Ю.Я. Пленочные сегнетоэлектрики. – М.: Радио и связь, 1984. – 192 с.

	158. 
	Технология тонких пленок: [Справочник]: В 2 томах / Пер. с англ. – М.: Советское радио, 1977. – Т.1. – 664с.

	159.
	Кулибаба В.Д., Полищук В.А. О формировании полупроводниковых конденсатов из лазерной плазмы // поверхность. – 1991. – №2. – С.126-132.

	160.
	Способ очистки поверхности подложек в вакууме: А.с. 1529762. СССР. МКИ С23С14/28, B05D3/06 / В.П. Иваницкий, М.В. Кельман, О.В.Лукша, Ю.Ю. Фирцак - № 4334545/24-21; Заявл. 27.11.87. – 3 с.

	161.
	Способ измерения толщины пленочных покрытий: А.с. 1501675. СССР. МКИ G01B11/06 / В.М. Крышеник, Ю.Ю. Фирцак, В.П. Иваницкий, О.В. Лукша - № 4358085/24-28; Заявл. 4.01.88. – 2 с.: ил.

	162.
	Устройство для дискретного испарения материалов в вакууме: А.с. 1649841. СССР. МКИ С23С14/26 / Н.Ю. Баран, В.П. Иваницкий, С.А. Колинько, Ю.Ю. Фирцак - № 4707032/21; Заявл.19.06.89. – 4 с.:ил.

	163.
	Формирование структурнооднородных тонкопленочных волноводов и элементов интегральной оптики на основе тройных германийсодержащих ХСП / Лукша О.В., Фирцак Ю.Ю., Смирнова А.С. и др. // Квантовая электроника. – Киев: Наукова думка, 1987. – №32. – С.83-88.

	164.
	Исследование состава пленок, полученных вакуумным термическим испарением стекол As-Se / Колинько С.А., Рубиш И.Д., Иваницкий В.П и др. – 1989. – 7 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 28.02.89г., №628-Ук89.

	165.
	Gutzow I. Evaporation of glasses // Z. phys. chem. – 1972. – V.81. – P.195-203.

	167.
	Илларионов В.В., Лапина Л.М. Ассоциационные состояния селена в газовой фазе // Доклады АН СССР. – 1957. – Т.114, №5. – С.1021-1024.

	168.
	Барздайн П.П., Алексеев Н.Б. Электронографическое исследование строения молекул селена и теллура в газовой фазе // Ж. структурной химии. – 1968. – Т.9, №3. – С.520-522.

	169.
	Барабаш О.М., Коваль Ю.Н. Структура и свойства металлов и сплавов. – М.: Металлургия, 1986. – 315с.

	170.
	Семенов Г.А., Николаев Е.Н., Францева К.Е. Применение масс-спектрометрии в неорганической химии. – Л.: Химия, 1976. – 151с.

	171.
	Бусев А.И., Симонова Л.Н. Аналитическая химия серы. – М.: Наука, 1975. – 272с.

	172.
	Русин А.Д. Определение энтальпий испарения и энтальпий независимых реакций по давлению насыщенного пара. Равновесия в парах серы // Вестник МГУ: Химия. – 1990. –Т.31, №1. – С.3-7.

	173.
	Газообразная молекула Sb3 / Палатник Л.С., Белозерцева В.И., Бутко С.А., Черный В.С. // Неорганические материалы. – 1974. – Т.10, №4. – С.724-725.

	174.
	Нисельсон Л.А., Гасанов А.А., Ярошевский А.Г. Давление насыщенного пара над жидким и кристаллическим мышьяком // Доклады АН СССР. – 1990. – Т.314, №5. – С.1166-1168.

	175.
	Perino S.C., Helms C.R. Identification of arsenic surface species on the Si (001) surface // Grain boundaries semiconductors: Proc. mater. res. soc. annu. meet. – New York, 1982. – P. 147-151.

	176.
	Некрасов Б.В. Основы общей химии. – М.: Химия, 1969. – 518 с.

	177.
	Mass spectrometric study of evaporated Se films and melt-quenched Se glasses / Suzuki Katsuhiro, Matsumoto Kozo, Hayoto Hideichi, Nakamura Nobuo, Minari Naoto // J. non-crystalline solids. – 1987. – V.95096, №1. – P.555-562. 

	178.
	Тазенков Б.А., Чистякова О.В. Термическое напыление Se на подложки в вакууме // Физика электромагнитных явлений и полупроводниковых материалов. – Новгород, 1986. – С.88-117. – Деп. в ВИНИТИ 6.06.86р., №4147-В.

	179.


	Фото- и термостимулированные изменения структуры стекол системы (Ge,P,As)-Se / Михайлов Д.М., Печерицын И.М., Бальмаков М.Д., Борисова З.У. // Физика и химия стекла.– 1983.– Т.9, №4. – С.493-501.

	180.
	Martin T.P. Arsenic sulfide clusters // Solid state commun. – 1983. – V.47, №2. – P.111-114.

	181.
	Mistriotis A.D., Flytzanis N., Farantos S.C. Potential model for silicon clusters // Phys. rev. – 1989. – V.38B, №2. – P.1212-1218.

	182.
	Давление насыщенного пара и теплота образования As4S4 / Пашинкин А.С., Изергин А.А., Амиров Р.А.и др. // Неорганические материалы.– 1982.– Т.18, №8.– С.1253-1256.

	183.
	Каралюнец А.В., Михалев Н.И., Попов А.И. Влияние структурных различий исходного стеклообразного полупроводника на состав пара при его испарении // Стеклообразные полупроводники: Тезисы докл. Всес. научной конф.– Ленинград, 1985.– С.165-166.

	184.
	Пилянкевич А.Н., Быковский В.А., Лощинин М.Б. Лазерное напыление тонких пленок. – Киев, 1980.– 37 с. – (Преприит / АН УССР. Ин-т проблем материаловедения; №3).

	185.
	Особенности получения пленок сложных соединений с помощью гигантских лазерных импульсов / Опачко И.И., Лукша О.В., Запесочный И.П., Поп С.С., Фирцак Ю.Ю. // Украинский физический журнал.– 1977.– T.22, №6.– С.659-663.

	186.
	Структурообразование в тонких пленках Cd4GeS6 / Свитлинец В.П., Довгошей Н.И., Мучичка И.И., Иваницкий В.П. // Известия АН СССР: Неорганические материалы.– 1985.– Т.21, №2.– С.341-342.

	187.
	Структура пленок Cd4GeS6 / Свитлинец В.П., Довгошей Н.И., Аникеев Б.В., Иваницкий В.П. // Известия АН СССР: Неорганические материалы.– 1986.– Т.22, №3.– С.381-383.

	188.
	Влияние электронного облучения на структуру и энергетический спектр локализованных состояний в аморфных слоях системы Ge-Sb-Se / Довгошей Н.И., Парлаг А.М., Калинич С.И.и др. // УФЖ. –1984. – Т.29, №9. – С.1367–1370.

	189.
	Amorphous semiconductors-based compositional and composits films: preparation, structure and properties. / Luksha O.V., Popovich I.I., Ivanitsky V.P. and others // Proc. 8-th Іnternational Сonference of Тernary and Мultinary Сompounds. – Kishinev. – 1990. – V.2. – Р.300–303.

	190.
	Комник Ю.Ф. Физика металлических пленок.– М.: Атомиздат, 1979.– 263 с.

	191.
	Колбановский Ю.А., Полак Л.С. Образование равновесных и неравновесных структур частиц новой твердой фазы // Доклады АН СССР.– 1984.– Т.274, №4.– С.847-851. 

	192.
	Gutzow I., Avramov I. On the mechanism of formation of amorphous condensates from the vapour phase. General theory // J.non-crystalline solids.– 1974.– V.16.– P.128-142. 

	193.
	Koster U. Crystallization and decomposition of amorphous semiconductors // Adv. colloid and interface science.– 1979.– V.10, №1-4.– P.129-172.

	194.
	Колінько С.О., Іваницький В.П. Формування наноструктури аморфних плівок AsхSe100-х і GeхSb100-х в умовах дискретного термічного напилення // УФЖ. – 2000. – №9. – С.1078–1082.

	195.
	Находкин Н.Г., Новосельская А.И., Бардамид А.Ф. Структура пленок аморфного германия // Физика твердого тела.– 1985.– Т.19, №1.– С.1918-1928.

	196.
	Физика гидрогенезированого аморфного кремния: Структура, приготовление и приборы / Под ред. Дж.Джоунопулоса и Дж.Дюковски / Пер. с англ.– М.: Мир, 1987.– 368 с.

	197.
	Богомолов В.Н., Поборчий В.В., Холодкевич С.В. Размерные эффекты в структуре, электронных и колебательных спектрах ковалентных кластеров // Известия АН СССР: Сер. физическая.– 1986.– Т.50, №8.– С.1612-1625.

	198.
	Kolobov A., Tanaka K. Photoinduced phenomena in chalcogenides: from phenomenology to nanoscale / Handbook of Adv. Electronic ( Photon.Materials and Devices: edited by H.S.Nalwa. – San Diego: Academ. Press, 2001.– V.5.

	199.
	Frumar M., Cernosek Z., Frumarova B., Wagner T. Photoinduced changes of structure and properties of amorphous binary and ternary chalcogenides // Journ. of Optoel. and Adv. Material. – 2001. – V.3, №2. – P.177-188.

	200.
	Kerner R. Stochastic description of agglomeration and growth processes in glasses // Intern. Journal of Modern Physics B.– 2001.– №12.– P.1-9.

	201.
	Мікроструктура аморфних плівок Ge-Sb / Ковтуненко В.С., Дубровська Г.М., Колінько С.О., Іваницький В.П. // Вопросы атомной науки и техники: Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники. – 1998. – Харьков. – Вып.6(7) – 7(8). – С.214-215.

	202.
	Lannin Jeffrey S. Local structural order in amorphous semiconductors // Phys.Today. – 1988. – V.41, №7. – P.28-35.

	203.
	Пилянкевич А.Н. Просвечивающая электронная микроскопия.– Киев: Наукова думка, 1975.– 219 с.

	204.
	Томас Г., Гориндж М.Д. Просвечивающая электронная микроскопия материалов / Пер. с англ. Под ред. Б.В.Вайнштейна.– М.: Наука, 1983.– 317 с.

	205.
	Техника электронной микроскопии / Пер. с анг.– М.: Мир, 1965.– 405 с.

	206.
	Иваницкий В.П., Лукша О.В., Фирцак Ю.Ю. Электронномикроскопический экспресс-анализ структурно-эксплуатационных характеристик аморфных тонкопленочных покрытий // Метрологическое обеспечение производства и контрольно-измерительная техника: научно-технический сборник.– Ужгород:, изд-во УжГУ, 1982.– С.43-46.

	207.
	Структурно обусловленные эффекты в оптических аморфных планарных волноводах. / Лукша О.В., Крышеник В.М., Трунов М.Л., Иваницкий В.П. // Материалы оптоэлектроники: Pеспубл. межвед. научно-технич. сб. – Киев: Техника. – 1992. – Вып.1. – С.49-63.

	208.
	Хайденрайх Р. Основы просвечивающей электронной микроскопии / Пер. с англ.– М.: Мир, 1966.– 472 с.

	209.
	Лейзеганг З. Электронная микроскопия / Пер. с нем.– М.: Из-во иностанной литературы, 1960.– 240 с.

	210.
	Пинскер З.Г. Дифракция электронов.– М.-Л.: Из-во АН СССР, 1949.– 404 с.

	211.
	Жданов Г.С., Илюшин А.С., Никитина С.В. Дифракционный и резонансный структурный анализ. Рентгено-, электроно-, нейтроно-, мэссбауэрография и мэссбауэровская спектроскопия. – М.: Наука, 1980. – 254 с.

	212.
	Fourie J.T. The elimination of surface-originating contamination in electron microscopes // Optik. – 1979. – V52, №5. – P.421-426.

	213.
	Tanaka K. Topological phase transition in amorphous semiconductors // J. non-crystalline solids. – 1987. – V.97-98. – P.391-398.

	214.
	Cervinka L. Comments on medium-range ordering in non-crystalline solids // J. non-crystalline solids. – 1987. – V.97-98. – P.207-212.

	215.
	Татаринова Л.И. Электронография аморфных веществ. – М.: Наука, 1972. – 104 с.

	216.
	Татаринова Л.И. Структура твердых аморфных и жидких веществ. – М.: Наука, 1983. – 152 с.

	217.
	Polymer structure determination using electron diffraction techniques / Geiss R.H., Street G.B., Volksen W., Economy J. // IBM J. researches and devices. – 1983. – V.27, №4. –P.321-329.

	218.
	Новые методы регистрации дифракционного сигнала в газовой электронографии / Голубков В.В., Згурский А.В., Ищенко А.А., Петров В.И. // Известия АН СССР: серия физическая. – 1983. – T.47, №6. – C.1115-1118.

	219.
	Thijsse Barend, Sietsma Jilt. The accuracy of experimental radial distribution functions // J. non-crystalline solids. – 1984. – V.61-62, №1. – P.361-366.

	220.
	Набитович И.Д., Стецив Я.И., Андрейко А.М. Применение вращающегося сектора при измерениях интенсивности рассеяния электронов // Приборы и техника эксперимента. – 1976. – №3. – C.211-213.

	221.
	Лукша О.В., Иваницкий В.П. Электроннодифракционное исследование ближнего, среднего порядка атомной структуры и микроструктуры аморфных пленок полупроводников // Тезисы докладов І всесоюзного симпозиума «Методы дифракции электронов в исследовании структуры вещества» . – М., 1991. – C. 49.

	222.
	Батырев В.А. Рентгеноспектральный электроннозондовый микроанализ. – М.: Металлургия, 1982. – 151 с.

	223.
	Электроннозондовый микроанализ / Пер. с англ. С.Г.Конникова и А.Ф.Сидорова. Под ред. И.Б.Боровского. – М.: Мир, 1974. – 260 с.

	224.
	Конников С.Г., Сидоров А.Ф. Электроннозондовые методы исследования полупроводниковых материалов и приборов. – М.: Энергия, 1978. –-136 с.

	225.
	Практическая растровая электронная микроскопия / Пер.с англ. – М.: Мир, 1978. – 656 с.

	226.
	Электронностимулированные изменения атомной структуры и химического состава тонких пленок халькогенидных стекол системы As – S / Гусак И.В., Иваницкий В.П., Литинская Л.И., Лукша О.В. // Украинский физический журнал. – 1990. –Т.35, №5. – С.703-708.

	227.
	Колинько С.А., Иваницкий В.П., Рубиш И.Д. Определение плотности аморфных пленок системы As – Se. // Известия АН СССР. Неорганические материалы. – 1990. – Т.26, №12. – С.1329-1330.

	228.
	Структурные изменения в стеклах и аморфных пленках системы Ge – As – Se / Базакуца В.А., Гапонченко С.Д., Олих Я.М. и др. // Известия АН СССР. Сер. Физическая. – 1993. – Т.57, №2. – С.91-97.

	229.
	Стецив Я.И. Ближний порядок в элементарных и бинарных аморфных твердых телах: Автореферат диссертации на соискание научной степени доктора физ.-мат. Наук. – Саласпилс, 1985. – 36 с.

	230.
	Андриевский А.И., Набитович И.Д., Стецив Я.И. Определение интенсивности некогерентного рассеяния электронов в слоях аморфного германия // Физическая электроника: Республиканский межведомственний научно-технический сборник. – Львов: Из-во Львовского университета, 1972. – №5. – С.86-88.

	231.
	Стецив Я.И., Юречко Р.Я Дифракционные исследования структуры расплавов. І. Определение и нормирование структурных факторов // Исследование металлических расплавов: Научные сообщения IV Всесоюзной конференции по строению и свойствам металлических и шлаковых расплавов. – Свердловск, 1980. – C.16-19.

	232.
	Стецив Я.И. Новый способ определения нормирующего множителя при электронографических исследованиях структуры аморфных веществ // Кристаллография. – 1973. – Т.18, №2. –C.257-262.

	233.
	Визначення параметрів близького порядку в аморфних речовинах по кривій радіального розподілу з врахуванням ефекту обриву / Андрієвський О.І., Набитович О.Д., Стеців Я.І., Волощук Я.В. // Український фізичний журнал. – 1968. – Т.13. – №10. – C.1595-1601.

	234.
	Волощук Я.В., Набитович И.Д., Стецив Я.И. Определение когерентной интенсивности и интенсивности фона по экспериментальной кривой рассеяния электронов // Кристаллография. – 1967. – Т.12, №4. – C.584-590.

	235.
	Стецив Я.И. Определение координационных чисел и средних квадратических смещений по кривым радиального распределения // Кристаллография. – 1973. – Т.18, №3. –C.484-486.

	236.
	Стецив Я.И., Юречко Р.Я. Дифракционные исследования структуры расплавов. ІІ. Определение межатомных расстояний, координационных чисел и средних квадратичных смещений // Исследование металлических расплавов. Научные сообщения IV Всесоюзной конференции по строению и свойствам металлических и шлаковых расплавов. – Свердловск, 1980. – C.20-23.

	237.
	Юдин В.В. Стохастическая магнитная структура пленок с микропоровой системой. – М.: Наука, 1987. – 214 с.

	238.
	Лими Э., Гилмер Г., Диркс А. Микроструктура тонких пленок, осажденных из газовой фазы // Актуальные проблемы материаловедения / Пер. с.англ. – М.: Мир, 1983. – Вып.3. – 504 с.

	239.
	Bagmut A.G., Kosevich V.M., Nikolaichuk G.P. The peculiarities of Sb2S3 amorphous layer crystallization in contact with (100)Au // Functional Materials. – 2000.– V.7, № 4 (2).– P. 836 – 842.

	240.
	Находкин Н.Г., Бардамид А.Ф., Новосельская А.И., Якимов К.И. Кристаллизация аморфных пленок германия // Физика твердого тела. – 1987.– Т.29, №3.– С.715-720.

	241. 
	Химинец В.В., Герасименко В.С., Химинец О.В. и др.. Колебательные спектры стекол бинарной системы As-S // Физика и химия стекла. – 1978. – Т.4, №6. – С.468-472.

	242.
	Fritzsche H. Optical anisotropies in chalcogenide glasses induced by band gap light // Phys. Rev. – 1995. – V.B52, №22. – P.15854-15861.

	243.
	Ivanitsky V.P. The interference of electron waves scattered on the atomic pair of the substance in diffraction studies // Journal of Optoelectronics and Advanced  Materials. – 2006. – V.8, №4. – Р.1424-1429.

	244.
	Нараи-Сабо И. Неорганическая кристаллохимия / Пер. с венгерского. – Будапешт: Из-во АН Венгрии, 1969. –504 с.

	245.
	De Neufville J.P., Moss S.C., Ovshinsky S.R. Photostructural transformation in amorphous As2S3 and As2Se3 films // J. non-crystalline solids. – 1973. – V.13, №2. – P.191-203.

	246.
	Popescu M., Bradaczek H. Microparacrystalline model for medium-range order in non-crystalline chalcogenides // J. optoelectronics and advanced materials. – 2001. – V.3, №2. – P.249-254.

	247.
	Leadbetter A.J., Apling A.J., Daniel M.F. Structures of vapour-deposited amorphous films of arsenic chalcogenides // J. non-crystalline solids.– 1976.– V.21.– P.47-53.

	248.
	Пашинкин А.С., Малкова А.С. Давление пара и термодинамические функции As4S4 // Известия АН СССР. Неорганические материалы. – 1975. – Т.11, №10. – С.2066-2069.

	249.
	Влияние состава и способа изготовления на фото- и термоиндуцированные изменения в регистрирующих средах на основе As-S / Микла В.И., Высочанский Ю.М., Кикинеши А.А., Стефанович В.Ю. // Известия вузов: Физика. – 1983. – Т.26, №11. – С.73-77. 

	250.
	Высочанский Ю.М., Сливка В.Ю. Сегнетоэлектрики семейства Sn2P2S6. Свойства в окрестности точки Лифшица.– Львов, 1994. – 264 с.

	251.
	Effect of composition on structure and properties of Se100-xAsx amorphous films with low As content (x < 10) / Luksha O.V., Mikla V.I., Ivanitsky V.P. and others // Journal of non-crystalline solids.– 1992. – V.144. – P.253-260.

	252.
	Фрицше Х. Некристаллические полупроводники // Физика за рубежем: Серия А – исследования / Пер. с анг. – М.: Мир, 1986, – С.122-146.

	253.
	Popov A.V. Structural characteristics and structural modification of non-crystalline semiconductors // J. optoelectronics and advanced materialls. – 2002. – V.4, №3. – P.481-488.

	254.
	Голомб Р.М. Коливні спектри стекол As(Ge)xS100-x при варіації енергії збуджуючих фотонів та першопринципні розрахунки властивостей кластерів As(Ge)nSm: Автореф диссертации на здобуття наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – 17 с.

	255.
	Photoinduced paramagnetic states of yellow arsenic / Radionov A.N., Kalendarev R.J., Shendrik A.N., Zakis Yu.R. // Phys. status solidi. –1983. – V.A79, №2. – P.K151-154.

	256.
	Палатник Л.С., Быковский Ю.А., Панчеха П.А. О механизме вакуумной конденсации при высокоскоростных методах испарения // Доклады АН СССР. – 1980. – Т.254, №3. – С.632-635.

	257.
	Савченко Н.Ф., Гусева М.Б., Бабаль В.Г. Модификация структуры углеродных пленок ионным облучением // Поверхность. – 1985, №6. – С.106-111.

	258.
	Набитович И.Д. Исследование структуры селеновых слоев: Автореф диссертации на соискание степени доктора физ.-мат. наук / Львовский госуниверситет. – Львов, 1970. – 35 с.

	259.
	Кулибаба В.Д., Полищук В.А., Фесенко И.Е. Структура аморфных конденсатов Sb2S3 и электронные явления в них // Проблемные вопросы: ІІ Всесоюзная конференция по физике и технологии тонких пленок. – Ивано-Франковск, 1984. – Ч.2. – С.279.

	260.
	Фазовый переход первого рода в твердом аморфном состоянии / Ланда Л.М., Ланда К.А., Каширина А.В., Бальмаков В.В. // Доклады АН СССР. – 1983. – Т.268, №4. – C.914-916.

	261.
	Ланда Л.М., Ланда К.А., Тананаев И.В. Полиморфизм ближнего порядка в аморфном SiO2 // Известия АН СССР. Неорганические материалы. – 1984. – Т.20, №10. – С.1681-1684.

	262.
	Печерицын И.М., Михайлов М.Д., Орлова Г.М. Влияние термической предистории на свойства стекол бинарных систем As(Ge)-Se // Стеклообразные полупроводники. – Ленинград, 1985. – С.151-152.

	263.
	Окунев В.Д., Самойленко З.А. Два типа ближнего порядка и поведение примесей в стеклообразном CdGeAs2 // Письма в ЖЭТФ. – 1986. – Т.43, №1. – С.24-27.

	264.
	Влияние температуры конденсации на устойчивость желтого мышьяка / Календарев Р.И., Сазонов А.И., Радионов А.Н., и др. // Известия АН СССР. Неорганические материалы. – 1984. – Т.20, №4. – С.557-560.

	265.
	Палатник Л.С., Нечитайло А.А., Козьма А.А. Полиморфизм и субструктура ближнего порядка в аморфных пленках бора // Доклады АН СССР. – 1981. – Т.261, №5. – С.1134-1137.

	266.
	Рентгенографическое изучение структуры молекулярных группировок, возникающих при полимеризации фосфора / Макаренко В.В., Таланов Н.Д., Астахова Г.В., Соклаков А.И. // Известия АН СССР. Неорганические материалы. – 1983. – Т.19, №4. – С.601-605.

	267.
	Іваницький В.П., Сабов В.І. Формування інтерференційних функцій аморфних речовин в області середнього порядку // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Фізика». – 2007. – Вип.14. – С.18 -26.

	268.
	Минаев В.С. Классификация стеклообразующих структурных единиц в халькогенидных стеклах // Электронная техника. Серия «Материалы». – 1981. – №4(153). – С.48-53.

	269.
	Иваницкий В.П. Статистическое моделирование ближнего порядка некристаллических полупроводников систем As-X, где X = S, Se, Te // Структура, физико-химические свойства и применение некристаллических полупроводников. Материалы конференции “Некристаллические полупроводники – 89”. – Ужгород, 1989. – Т.1. – С.67-69.

	270.
	Bienenstock A. Structural studies of amorphous materials // Phys. Properties of amorphous mater. – London, 1983. – P.171-200.

	271.
	Saiter J.M. Physical ageing in chalcogenide glasses // J. optoelectronics and advanced materialls. – 2001. – V.3, №3. – P.685-694.

	272.
	Дей К. Селбин Д. Теоретическая неорганическая химия / Пер. с англ. – М.: Химия, 1976. – 567с.

	273.
	Бокий Г.Б. Кристаллохимия. – М.: Наука, 1971. – 400с.

	274.
	Тетерис Я.А., Рейнфелде М.Я. Объем грамм-атома и фотоиндуцированные изменения оптических свойств образцов системы As-Se // Известия АН СССР. Неорганические материалы. – 1986. – Т.10, №4. – С.584-586.

	275.
	Іваницький В.П. Нові методичні підходи дослідження структури аморфних речовин // ХІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок та наносистем. – Івано-Франківськ. – 2007. – С.87-88.

	276.
	Сегнетоактивные кристаллические и аморфные пленки Sn2P2(S1-xSex)6 для приемников облучения / Крышеник В.М., Иваницкий В.П., Лукша О.В и др. // Метрологическое обеспечение производства и контрольно-измерительная техника: Научно-технический сборник. – Ужгород, 1986. – С.45-50.

	277.
	Лайнс М., Гласс А. Сегнетоэлектрики и родственные им материалы / Пер. с англ.. – М.: Мир, 1981. – 736 с.

	278.
	Confova P., Arend H. The thickness dependence of the permittivity of barium titanate single crystals // Csech. Yournal physics. – 1962. – V.B12, №4. –  P.308-312.

	279.
	Burns G., Decol P.H. Crystalline ferroelectrics with glassy polarization behaviour // Physical Review. – 1983. – V.B28, №5. – P.2527-2530.

	280.
	Ахиезер И.А., Спольник А.И. Возможность нового типа спонтанной поляризации – сегнетостекла // Физика твердого тела. – 1983. – Т.25, №1. – С.148-150.

	281.
	Ролов Б.Н., Лоренц Ю.Э. Характер фазового перехода и диэлектрические свойства аморфной сегнетоэлектрической структуры // Известия АН Лат.ССР. Серия физ. и тех. наук. – 1987. –  №3. – С.46-52.

	282.
	Тункун З.А. Феноменологическое описание размытия фазового перехода в модели элементарных областей и определение степени размытия // Сегнетоэлектрические фазовые переходы. – Рига: Из-во Латв.ГУ, 1978. – С.5-22.

	283.
	Влагозащитные покрытия из халькогенидных стекол для оптических элементов из хлористого калия / Заячковский М.П., Фирцак Ю.Ю., Иваницкий В.П.и др. // Оптико-механическая промышленность. – 1988. – №11. – С.32-35.

	284.
	Артемьев В.В., Бонч-Бруевич А.М., Свечников М.Б. Корреляция лучевой прочности и микронеоднородностей диэлектрических покрытий // ЖТФ. – 1978. – Т.48, №12. – С.2566-2569.

	285.
	N. Mousseau, G. T. Barkema Traveling through potential energy landscapes of disordered materials: the activation-relaxation technique // Phys. Rev. 1998. – V.E. 57, Р. 2419 – 2424.

	286.
	Структура, механические свойства пленок (GeS3)100-xBix и запись голографических решеток на них / Блецкан Д.И., Митровций И.М., Иваницкий В.П. и др. // Украинский физический журнал. – 1985. – Т.30, №12. – С.1836-1842.

	287.
	Исследование изменений оптических характеристик интегрально-оптических тонкопленочных волноводов на основе ХСП при структурном старении / Крышеник В.М., Лукша О.В., Иваницкий В.П. и др. // Квантовая электроника: республ. межвед. научно-технич. сб. – 1989. – Вып.36. – C.45-50.

	288.
	Tanaka K. Stress-induced anisotropy in chalcogenide glasses: 1. Optical studies // J. Non-Cryst. Solids. – 1990. – V.119.– P.243-252.

	289.
	Lyubin V., Klebanov M. Interaction of Polarized Light with Chalcogenide Glasses // J. optoelectronics and advanced materialls. – 2001. – V.3, №2. – P.265 – 268.

	290.
	Tikhomorov V.K. Photoinduced effects in undoped and rare-earth doped chalcogenide glasses: review // J. Non-Cryst. Solids. – 1999. – V.256-257.–P.329 – 336.

	291.
	Ulrich R., Torge R. Measurement of thin film parameters with a prism coupler // Applied Optics.– 1973. – V.12, №12. – P.2901-2908.

	292.
	Ishida K., Tanaka K. Photocrystalisation of amorphous As-Se thin films // Phys. Rev. – 1997. – V.B56, №1. – P. 206 – 209.

	293.
	Rutherford backscattering and kinetics study of the photo-induced solid state chemical reaction between silver and amorphous As33S67 layers / T. Wagner, V. Perina, M. Vlcek, M. Frumar, E. Rauhala, J. Saalahti, P. J. S. Ewen // J. Non-Cryst. Solids. – 1997 – V. 212. – Р. 157 – 165.

	294.
	Fritzsche H. Towards understanding the photoinduced changes in chalcogenide glasses // Физ. и техн. полупр.– 1998.– T.38, №8.– C.952-957.

	295.
	Trunov M.L. Stimulated transformation in As-S and As-Se films // J. Non-Cryst. Solids. – 1995. – V.192-193. – P.431.

	296.
	Relaxation in glassforming liquids and amorphous solids / Angell C.A., Ngai K.L., Mekenna G.B., and others // Applied physics reviews.– 2002.– V.88, №6.– P.3113-3157. 

	297.
	Kryshenik V.M., Mikla V.I. Anisotropic phenomena in as-evaporated amorphous chalcogenide thin films // Mater. Science Eng. – 2003. – V.B100. – №3. – P.292 –296.

	298.
	Mikla V.I., Kryshenik V.M. Investigation of anisotropy in as-evaporated amorphous chalcogenide thin films by optical waveguiding // J. Non-Cryst. Solids. – 2003. – V.330. – №1-3. – P.33 –38.

	299.
	Thermally induced effects in evaporated chalcogenide films 1. Structure / Nemanich R.J., Connel G.A.N., Hayers T.M., Street R.A. // Phys. Rev.– 1978.– V.B18, №12.– P.6900-6914.

	300.
	M. Frumar, Z. Polak, Z. Cernosek: Raman spectra and photostructural changes short range order in amorphous As-S chalcogenides // J. Non-Cryst. Solids. – 1999. – V. 256-257. – P. 105-110.

	301.
	Туряница И.И., Кикинеши А.А., Семак Д.Г. Эффект позитивной фотозаписи на слоях халькогенидных стеклообразных полупроводников // Украинский физический журнал.– 1979.– Т.24, №4.– С.534-537.

	302.
	Barkema G.T., Mousseau N. Event-based relaxation of continuous disordered systems // Phys. Rev. Lett.– 1996.– V.77.– P.4358-4364.

	303.
	Evidence for phase separation of stressed-rigid glasses / Mamedov S., Georgiev D.G., Tao Qu and Boolchand P. // J. Phys.: Condensed Matter.– 2003.– V.15.– P.2397-2411.

	304.
	Kustanovich T., Rabin Y.,Olami Z. Organization of atomic bond tensions in model glasses // Phys. Rev.– 2003.– V.B67.– P.104206-1-104206-9.

	305.
	Tanaka K. Structural phase transitions in chalcogenide glasses // Phys. Rev.– 1989.– V.B39, №2.– P.1270-1279.

	306.
	Кришеник В.М. Релаксаційні процеси в плівкових хвилеводах на основі халькогенідних склоподібних напівпровідників // Наук. Вісн. Ужгородського ун-ту. Сер. Фізика.– 2001.– №12.– C.110-120.

	307.
	Hari P., Su T., Taylor P.C. Photo-darkening in glassy As2S3 // J. Non-Cryst. Solids.– 2000.– V.266-269.– P.929-932.

	308.
	Tanaka K., Ishida K., Yoshida N. Mechanism of photoinduced anisotropy // Phys. Rev. – 1996. – V.B54, №13. – Р.9190-9195.

	309.
	Anisotropic structural change induced by sub-band lights in As-S glasses studied by low-frequecy Raman scattering / Matsuishi K., Arima R., Kagota K., Onari S. // J. Non-Cryst. Solids. – 2000. – V.266-269. – P.938-943.

	310.
	Observation of light polarization-dependent structural changes in chalcogenide glasses / [image: image5]Gang Chen, Himanshu Jain, Miroslav Vlcek and others// Appl. phys. lett. – 2003. – V.82. – №5. – P.706 –709.

	311.
	Hertogen P., Adriaenssens G.J. Influence of temperature, light intensity and electrical field on the photoinduced dichroism in chalcogenide thin films // J. Non-Cryst. Solids. – 2000.– V.266-269, Part II – P.948 –953.

	312.
	Phenomenological model of anisotropic microstructures in a-As2S3 chalcogenide glasses / Asatryan K.E., Paquet B., Galstian T.V., Vallee R. // Phys. Rev. – 2003.– V.B67. – P.142-148.

	313.
	Popescu M. Self-organization in simulated arsenic chalcogenide networks // J. Non-Cryst. Solids. – 2003. – V.326-327. – P.385 –388.

	314.
	Debenedetti P.G., Stillinger F.N. Phase transitions and self-organization in chalcogenide glasses // Nature. – 2001. – V.410. – P.259.

	315.
	Raman spectra of thin As-S and As-Se films / Mikla V.I., Fedelesh V.I., Stefanovich V.M., Slivka V.Yu. // Mater. Science Eng. – 1996. – V.B38. –  P.122 –128. 

	316.
	Polimers / O.N. Oliveira, Jr, J. Kumar, L. Li, S.K. Tripathy // Photoreactive Organic Thin Films / Eds. Z. Sekkat, W. Knoll. – Amsterdam: Elsevier Science, 2002. – P. 560 –607.

	317.
	V.M. Kryshenik, M.L.Trunov, V.P. Ivanitsky. Vectoral response under photo-excitation in amorphous chalcogenides and azobenzene polymer films: a comparison // Journal of Optoelectronics and Advanced  Materials. – 2007. – V.9, №7. – Р.1949-1964.

	318.
	Synthesis and Characterization of Supramolecular Polymeric Materials Containing Azopyridine Units / Marta Millaruelo, Luiz S. Chinelatto, Luis Oriol , Milagros Piñol и др. // Macromolecular Chemistry and Physics. – 2006. – V.207, №22. – Р.2112-2120.

	319.
	Light-Induced Macroscopic Chirality in Thin Films of Achiral Main-Chain Amorphous Polyazourea System / Suk-Won Choi, Takashi Fukuda, Yoichi Takanishi, Ken Ishikawa и др. // Japanese Journal of Applied Physics. – 2006. –V.45, №1B. – Р.447-450.

	320.
	Surface and thermodynamic interatomic force fields for silicon clusters and bulk phases / Chelikowsky J.R., Phillips J.C., Kamal M., Strauss M. // Phys. Rev. Lett. – 1989. – V.62, №3. – P.292-295.

	321.
	Масс-спектры пара дисульфида и диселенида германия / Курбанов С.Г., Белоусов В.И., Зломанов В.П., Новоселова А.В. // Вестник МГУ. Химия.– 1968.– №5.– С.93-94.

	322.
	Irene E.A., Wiedemeier H. Knudsen Measurements of the sublimation and the heat of formation of GeSe2 // Zeitschrift fur anorgashe und allgemeine chemie.– 1976.– V.424, №3.– P.277-286.

	323.
	Самсонов Г.В., Дроздова С.В. Сульфиды.– М.: Металлургия, 1972.– 303 с.

	324.
	Kogai Toshioki, Rolinski Edmund J. A mass spectrometric investigation of the evaporation of germanium-sulfur compounds // High temperature science.– 1987.– V.23, №3.– P.205-213.

	325.
	Цюнь-Хуа Л.Ю., Пашинкин А.С., Новоселова А.В. О диселениде германия // Журнал неорганической химии.– 1962.– Т.7, №9.– С.2159-2161.

	326.
	Горбов С.И., Крестников А.Н. Давление пара селенида мышьяка // Журнал неорганической химии.– 1968.– Т.13, №6.– C.1482-1485.

	327.
	Композиционные пленки. 1. Получение и анализ структуры для системы As2S3-Al / Лукша О.В., Попович И.И., Иваницкий В.П. и др. // УФЖ. – 1991. – Т.36, №8. –С. 1195 – 1203.

	328.
	Процессы и химическое парообразование в системе As-Se / Стеблевский А.В., Алиханян А.С., Горгораки В.И., Пашинкин А.С. // Журнал неорганической химии. – 1986. – Т.31, №4. – С.834-837.

	329.
	Давление насыщенного пара твердого AsSe / Господинов Г., Молодык А.Д., Пашинкин А.С., Стрельченко С.С. // Неорганические материалы. – 1974. – Т.10, №6. – С.1125-1126.

	330.
	Газообразные сульфиды сурьмы в системе сурьма-сера / Стеблевский А.В., Жаров В.В., Алиханян А.С., Горгораки В.И. и др. // Журнал неорганической химии.– 1989. – Т.34, №6. – С.1574-1578.

	331.
	Саксеев Д.А., Тимофеева Л.Г. Состав и электрические свойства аморфных слоев Sb2S3 // Неорганические материалы. – 1973. – Т.9, №7. – С.1121-1125.

	332.
	Особенности испарения стеклообразных сплавов системы As-Te. Теплота образования газообразных теллуридов мышьяка / Алиханян А.С., Стеблевский А.В., Горгораки В.И. и др. // Доклады АН СССР. – 1986. – Т.288, №3. – С.674-678.

	333.
	Структура и кристаллизационные процессы в аморфных пленках Ge-As-Se / Баран Н.Ю., Лукша О.В., Герасименко В.С., и др. // Структура и физические свойства тонких пленок: Тезисы докладов республ. конф. – Ужгород, 1977. – С.246-248.

	334.
	Формирование и структурные особенности аморфных пленок Ge-As-Se / Баран Н.Ю., Герасименко B.C., Довгошей Н.И., и др. // Украинский физический журнал. – 1978. – Т.23, №2. – С.339-341.

	335.
	Формирование и структурные особенности лучепрочных пленок в системе Ge-Sb-Se / Фирцак Ю.Ю., Довгошей Н.И., Лукша О.В. и др. //  Неорган. материалы. – 1980. – T. I6, №7. – C.1182-1185.


Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html
