Андрющенко Любов Андріївна. Розробка оптичних захисних покриттів для сцинтиляторів на основі кристалів CsI і NaI : Дис... канд. наук: 05.02.01 - 2006.

Андрющенко Л.А. Розробка оптичних захисних покриттів для сцинтиляторів на основі кристалів CsI і NaI: – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство. – Інститут монокристалів НАН України, Харків, 2006.

Роботу присвячено питанням удосконалювання детекторів складних геометричних форм на основі кристалів йодидів натрію й цезію. Розроблено кремнійорганічні композиції для створення оптичних контактних покриттів (ОКП) і захисних покриттів (ЗП) з новими функціями й поліпшеними експлуатаційними властивостями. Запропоновано способи обробки поверхні кристалів з урахуванням наступних технологічних операцій склеювання та нанесення покриттів.

Показано, що спектрозміщуючі ЗП на поверхні сцинтиляторів у формі зрізаних гексагональних пірамід CsI й призм CsI:Tl поліпшують енергетичне розділення, осьову неоднорідність виходу й забезпечують їх стабільність при експлуатації. Розроблено спосіб корегування осьової неоднорідності світлового виходу сцинтиляційних модулів CsI й CsI:Tl за допомогою ЗП. Встановлено, що розроблені ОКП забезпечують поліпшення експлуатаційних характеристик сцинтиляторів NaI:Tl великої площі для медичних гамма-камер та з більшим відношенням висоти до діаметра для геофізичної апаратури. Розширення функцій ОКП й поліпшення їх експлуатаційних властивостей дозволило створити нові конструкції комбінованих детекторів для радіоекологічних досліджень із меншим фоновим випромінюванням і більш високим світловим виходом.