## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

#### Національна Академія наук України

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського

##### На правах рукопису

УДК 541.18.045:532.711:628.165

Кучерук Дмитро Дмитрович

ЗВОРОТНИЙ ОСМОС У ПОЄДНАННІ З ІНШИМИ ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ МЕТОДАМИ ПРИ ЗНЕСОЛЕННІ СЛАБОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ ВОД

Спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека

###### Дисертація на здобуття наукового

ступеня доктора хімічних наук

###### Київ –2002

###### ЗМІСТ

Стор.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ……………………...…………................ 6

ВСТУП .…………………………………………………………………………... 7

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗВОРОТНОГО

ОСМОСУ .…………........……………………….............................. 16

1.1. Специфічні властивості напівпроникних мембран …....…….…………... 17

1.1.1. Полімерні мембрани …………………………………….........………..... 18

1.1.2. Динамічні мембрани ………………………………………….……......... 23

1.1.3. Неорганічні мембрани ……………………………………….………….. 26

1.2. Основні моделі механізму зворотного осмосу ………….........….......…... 29

1.2.1. Структурна модель …………………………………………….……........ 29

1.2.2. Електрохімічна модель ….……………………………………............…. 35

1.2.3. Деякі інші поширені моделі ….......…...………………………………… 44

1.3. Проблеми використання зворотного осмосу у водоочищенні ……......... 46

1.3.1. Знесолення природних вод ………......………………………………...... 46

1.3.2. Очищення та знесолення промислових стічних вод ….……………….. 50

1.3.3. Очищення води нанофільтрацією …………………………….………… 52

Закінчення .………...................……………………………………............. 55

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ТА ОБ'ЄКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ …………………............. 59

2.1. Дослідження фізико-хімічного стану води в мембранах

методами ЯМР та ДСК ………….....………………….................…….….. 59

2.2. Визначення електрокінетичних та інших фізико-хімічних

властивостей полімерних та динамічних мембран …………………..….. 66

2.3. Вивчення сруктури керамічних мембран ……………………………....… 73

2.4. Вимірювання  транспортних властивостей мембран ……………………. 77

2.5. Об’єкти досліджень ………………….....………………………………….. 81

Закінчення …………………………………………………………………. 87

РОЗДІЛ 3. ЗВЯЗОК МІЖ ТРАНСПОРТНИМИ ТА ІНШИМИ

ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ  ВЛАСТИВОСТЯМИ

АЦЕТАТЦЕЛЮЛОЗНИХ МЕМБРАН ………………………...… 89

3.1. В’язкість розчинів електролітів у мембранах ………………………....… 89

3.1.1. В’язкий опір мембран …………………………………………………… 89

3.1.2. Енергія активації в’язкої течії розчинів у мембранах ……………...…. 94

3.2. Дифузія електролітів у мембранах …………………………………..…… 99

3.2.1. Коефіцієнт дифузії електролітів у мембранах …………………....……. 99

3.2.2. Енергія активації дифузії електролітів у мембрані ……………....….... 101

3.3. Особливості очищення води від органічних речовин ……..………….... 103

3.3.1. Розчини поверхнево-активних речовин …………….…………............. 104

3.3.2. Розчини барвників ……………………………………….…………........ 107

Закінчення ………………………………………………….………......... 112

РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИНАМІЧНИХ МЕМБРАН З ГІДРОКСОСПОЛУК

ПОЛІЗАРЯДНИХ ІОНІВ МЕТАЛІВ .………………………….… 116

4.1. Вплив умов формування мембран на їх транспортні властивості …….. 116

4.1.1 Мембрана з часток золю оксиду заліза ……………………………….... 117

4.1.2 Мембрани з гідроксополімерних сполук полізарядних іонів металів .. 119

4.2. Фізико-хімічний стан води у мембранах на основі

результатів ЯМР і ДСК ……..……………………….………..……......… 130

4.2.1. Спектри 1Н-ЯМР і час релаксації води в мембранах .……..……….… 131

4.2.2. Кількість зв’язаної води у мембранах ……………..…………....…….. 134

4.3. Очищення води від неорганічних солей …….....……..……………..….. 139

4.3.1. Вплив різних чинників на транспортні властивості мембран ……....… 140

4.3.2. Транспортні властивості композитних мембран ...…………………..... 146

4.4. Очищення води від органічних речовин реагентним

зворотним осмосом ....................................................................................... 148

4.4.1. Розчини фенолу .…….....……………………………………………….... 150

4.4.2. Розчини лігносульфонату .……………………………...……………….. 154

Закінчення ……………………………………………………………....... 158

РОЗДІЛ 5. ОСНОВНІ ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ДИНАМІЧНИМИ МЕМБРАНАМИ

ЗІ СПОЛУК КРЕМНЕЗЕМУ ….....………….……………………... 163

5.1. Мембрани з часток золю кремнезему .………………………………..…... 163

5.1.1. Умови формування мембран ……………………………………………. 164

5.1.2. Розділення розчинів електролітів ………………………………..……... 168

5.2. Мембрани зі сполук кремнезему та полізарядних іонів металів ….……. 173

5.2.1. Формування та властивості мембрани з силікату алюмінію …..….…... 173

5.2.2. Очищення води від іонів важких металів самоутворюваними 
динамічними мембранами .…………………………………....……........ 179

5.3. Очищення води від катіонних барвників динамічними мембранами

з глинистих мінералів ………………………………..................….....….... 187

Закінчення ..…………………………………………………………..…...... 195

РОЗДІЛ 6. ОСОБЛИВОСТІ РОЗДІЛЕННЯ ІОНІВ ЗВОРОТНИМ

ОСМОСОМ ........................................................................................ 199

6.1. Розділення катіонів нанофільтраційними та динамічними

мембранами ..................................................................................................... 199

6.1.1. Нанофільтраційні полімерні мембрани .................................................... 199

6.1.2. Динамічні мембрани з полімерів .............................................................. 206

6.2. Розділення аніонів динамічними мембранами з поліелектролітів ........... 213

6.2.1. Мембрана з поліакриламіду ...................................................................... 213

6.2.2. Мембрана з сополімеру акриламіду і діетиламіноетилметакрилату .... 219

Закінчення ................................................................................................... 222

РОЗДІЛ 7. ЗНЕСОЛЕННЯ СЛАБОМІНЕРАЛІЗОВАНИХ ВОД

ЗВОРОТНИМ ОСМОСОМ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ПИТНОЇ

ВОДИ ....…………………….......................................................…... 226

7.1. Знесолення води Азовського моря ……………………….………………. 227

7.1.1. Попереднє очищення морської води …….……………………..……..... 229

7.1.2. Дослідження процесу знесолення води Азовського моря

зворотним осмосом ……………….….....………………………..……… 235

7.2. Знесолення слабомінералізованих природних вод …………...….…....… 242

7.2.1. Знесолення слабомінералізованої річкової води ….……….…...…...…. 245

7.2.2. Знесолення слабомінералізованої води зворотним осмосом

з використанням енергії вітру .……………………………………..….... 256

Закінчення …………………………………………………………….….. 265

РОЗДІЛ 8. КОМПЛЕКСНА ПЕРЕРОБКА ПРОМИСЛОВИХ СТІЧНИХ

ВОД З ВИКОРИСТАННЯМ ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ….…….. 271

8.1. Знесолення слабомінералізованих шахтних вод

і концентрування солей …............................................................................ 271

8.1.1. Вплив різних чинників на транспортні властивості мембран ..…….…. 274

8.1.2. Ефективні технологічні схеми комплексної переробки слабо-

мінералізованих шахтних вод з використанням зворотного

осмосу ……..............................................................................................… 283

8.2. Очищення промислових стічних вод від іонів важких металів ………… 293

### 8.2.1. Очищення промивних вод, які містять іони CrO42-…………….…….… 294

8.2.2. Очищення промислових стічних вод від катіонів важких металів …... 300

Закінчення ………...……………………..........……….………………..... 309

ВИСНОВКИ ..……………………….…………………………………………... 315

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………...…………………..... 320

ДОДАТКИ ……………………………………...……………………………….. 356

###### ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

### АА-ДЕАЕМ –акриламід з діетиламіноетилметакрилатом

### БДНМЗ – Бердянський дослідний нафтомаслозавод

### ВЗОУ – вітроенергетична зворотноосмотична знесолювальна установка

ВО – виробниче обєднання

### ГДК – гранично-допустима концентрація

ЕРЗ – елемент рулонний зворотноосмотичний

ДМ – динамічна мембрана

ДСК – диференційна скануюча калориметрія

Кв.п – коефіцієнт виходу пермеату

КЗ – коефіцієнт затримки

### ККМ – критична концентрація міцелоутворення

КПАР – катіонна поверхнево-активна речовина

НВО – науково-виробниче обєднання

### ПАА – поліакриламід

ПАР – поверхнево-активна речовина

ПП – потік пермеату

РСС – розчинне силікатне скло

#### УАМ – ультрафільтраційні ацетатцелюлозні мембрани

УПМ – ультрафільтраційні полісульфонамідні мембрани

ХВК – хімічне використання кисню

ЯМР – ядерний магнітний резонанс

ВСТУП

Актуальність роботи. Науково-технічний прогрес розвиває продуктивні сили, покращує умови життя людини, але водночас викликає забруднення навколишнього природного середовища. Внаслідок техногенної діяльності людини постійно зростає загроза екологічної катастрофи. Охорона довкілля стала глобальною проблемою, що вимагає об’єднання зусиль усього людства для збереження життя на Землі.

Складна екологічна ситуація виникла в Україні. Це пов’язано з тим, що економіка України розвивалася без належної оцінки екологічних наслідків для окремих регіонів і в цілому держави.

Проблемним в Україні є стан водного господарства. Високий рівень забруднення джерел питного водопостачання, недостатня ефективність технологій водопідготовки призводять до невисокої якості питної води в Україні, що є серйозною загрозою здоров’ю нації.

Головна причина загострення цієї проблеми полягає у зростанні антропогенного впливу на водні ресурси, що спричиняється інтенсивним хімічним, біологічним і радіаційним забрудненням діючих і потенційних джерел питного водопостачання. Особливо забруднені ріки Донбасу та Кривбасу, що перетворилися в колектори мінералізованих стічних вод.

Виходячи з вимог екологічної безпеки, беззастережному знесоленню перед скидом у відкриті водойми підлягають усі мінералізовані води. Знесоленням природних мінералізованих вод можна також вирішити проблему забезпечення питною водою населення південних регіонів України, зокрема, за умов екстремальних ситуацій.

Аналіз науково-технічної літератури показує, що найдоцільніше для цієї мети використовувати зворотний осмос. Проявляючи високу економічність і ефективність, цей метод забезпечує не тільки знесолення мінералізованих вод, але й їх очищення від більшості видів забруднень, у тому числі і радіоактивних.

Якщо технологія знесолення природних мінералізованих вод зворотним осмосом широко відображена й обгрунтована у науково-технічній літературі, то фізико-хімічні аспекти цієї проблеми, на наш погляд,  потребують подальшого дослідження. Недостатня увага приділена також науковому обгрунтуванню процесів знесолення промислових стічних вод зворотним осмосом. Особливо обмеженою є  інформація з питань знесолення слабомінералізованих (солевміст до 10-12 г/дм3) вод зворотним осмосом, коли з еколого-економічних міркувань виникає необхідність у комплексній переробці цих вод із метою одержання чистої води і цінних речовин,  придатних для використання у народному господарстві.

Важливе значення для знесолення зворотним осмосом ряду промислових стічних вод набувають динамічні мембрани (ДМ),  сформовані з різних органічних і неорганічних речовин у колоїдному стані. Такі мембрани характеризуються високою продуктивністю і просто формуються. Особливо перспективні так звані самоутворювані ДМ, сформовані з домішок, які містяться у стічних водах. ДМ є також зручними модельними системами для дослідження механізму зворотного осмосу, оскільки часто формуються з дисперсних речовин, які добре досліджені у фізичній і колодній хімії. Не виключено, що в майбутньому ці мембрани знайдуть широке використання для очищення деяких промислових стічних вод, як від органічних, так і неорганічних речовин. Про це свідчать результати досліджень, проведених у нашій країні і за рубежем.

Для знесолення  слабомінералізованих вод зворотним осмосом поряд з ДМ доцільно використовувати полімерні, у тому числі й ацетилцелюлозні мембрани. Вони характеризуються значною затримкою практично всіх видів забруднень із високою концентрацією, що забезпечує одержання питної води високої якості, зокрема, за умов екстремальних ситуацій. Проявляючи високу солезатримку, такі мембрани особливо ефективні для концентрування солей, що важливо для комплексної переробки слабомінералізованих вод.

Таким чином, проблема знесолення слабомінералізованих вод зворотним осмосом при їх комплексній переробці є досить складною, як у науковому, так і у технічному аспектах. Адже тут необхідно раціонально узгодити різні методи водоочищення, що не можна  вирішити прямим перенесенням відомих технічних прийомів. Вирішення цих задач неможливе без використання методів дослідження та процесів, які застосовуються у фізичній і колоїдній хімії. Тому розробка фізико-хімічних основ знесолення слабомінералізованих вод зворотним осмосом у поєднанні з іншими методами водоочищення є досить важливою й актуальною задачею, що спрямована на поліпшення екологічної обстановки в Україні.

Мета та задачі роботи. Метою роботи є експериментальне та теоре-тичне обгрунтування поєднання зворотного осмосу з іншими фізико-хімічними методами водоочищення при знесоленні слабомінералізованих вод. Для здійснення зазначеної мети необхідно було вирішити такі основні задачі:

визначення умов формування та зв’язку транспортних  і інших фізико-хімічних властивостей позитивно заряджених ДМ із гідроксосполук поліза-рядних іонів металів;

визначення основних фізико-хімічних закономірностей процесів очи-щення води від різних речовин негативно зарядженими ДМ із колоїдних часток кремнезему;

розробка нових процесів очищення води від органічних і мінеральних речовин зворотним осмосом за допомогою зазначених ДМ;

виявлення особливостей розділення іонів нанофільтраційними полімерними мембранами та ДМ із різних органічних речовин у колоїдному стані;

визначення ролі зв’язаної води у механізмі дії ацетилцелюлозних мембран на основі  узагальнення результатів дослідження в’язкої течії, дифузії та осмосу у цих мембранах;

виявлення особливостей очищення води від органічних речовин зворотним осмосом за допомогою ацетилцелюлозних мембран;

розробка науково обгрунтованих ефективних технологий знесолення води Азовського моря зворотним осмосом і комплексної переробки слабомінералізованих вод цим методом у поєднанні з іншими фізико-хімічними методами водоочищення з метою одержання чистої води та цінних речовин,  придатних для використання у народному господарстві;

розробка науково обгрунтованих маловідходних технологій очищення промислових стічних вод від іонів важких металів зворотним осмосом у поєднанні з іншими фізико-хімічними методами водоочищення.

#### Об’єкт дослідження - знесолення розчинів зворотним осмосом.

#### Предмет дослідження - закономірності знесолення модельних розчинів солей і реальних слабомінералізованих вод зворотним осмосом за допомогою полімерних і динамічних мембран, процеси знесолення слабомінералізованих вод зворотним осмосом у поєднанні з іншими фізико-хімічними методами водоочищення.

#### Методи дослідження - ЯМР-спектроскопія, ДСК-спектроскопія, електронна мікроскопія, порометрія, вимірювання електрокінетичних, електрохімічних і транспортних властивостей мембран, хімічні та спектро-фотометричні методи аналізу.

#### Наукова новизна одержаних результатів. Одержані та систематизовані результати знесолення слабомінералізованих вод зворотним осмосом у поєднанні з іншими фізико-хімічними методами водоочищення. Показано, що при цьому доцільно використовувати, як динамічні, так і полімерні мембрани, транспортні властивості яких визначаються сукупним впливом компонентів системи.

Узагальнені результати дослідження впливу різних чинників (тиску, температури, складу, концентрації та рН розчинів) на кінетику формування ДМ із різних органічних і неорганічних речовин у колоїдному стані, що дозволило розробити нові ефективні ДМ із прогнозованими транспортними властивостя-ми. З метою покращання якості ДМ розроблені нові способи їх модифікування різними речовинами.

Вперше встановлено зв’язок між транспортними та іншими  фізико-хімічними властивостями (електрокінетичними, гідрофільними тощо) ДМ,  сформованих із гідроксополімерів полізарядних іонів. Показано, що в кислому середовищі при певних значеннях рН розчинів ДМ із гідроксополімерів іонів Fe3+, Al3+ і Cr3+ не тільки практично повністю затримують ці іони, але і проявляють максимальну вторинну затримку супровідних іонів ( Cl–). Одержані закономірності оцінені з позицій можливих механізмів зворотного осмосу: електрохімічного, структурного та стеричного.

Вперше визначені основні фізико-хімічні закономірності процесів  очи-щення води від таких шкідливих органічних речовин як фенол і лігно-сульфонати за допомогою ДМ із гідроксополімерів іонів Fe3+ у присутності каталізатора FeCl2 та окислювача Н2О2. Виявлено, що висока ефективність очищення води від цих речовин обумовлена їх каталітичним окисленням, як в об’ємі, так і на мембрані. На основі проведених узагальнень розроблений новий спосіб очищення води реагентним зворотним осмосом, за допомогою якого можна затримувати солі і каталітично розкладати органічні речовини.

Розроблені нові ДМ із колоїдних часток кремнезему. Досліджені основні фізико-хімічні закономірності затримки солей цими мембранами. Встановлено, що розроблені мембрани проявляють найбільшу затримку у лужному середо-вищі, коли вони сформовані з найменших часток кремнезему. Визначені умови максимальної затримки іонів важких металів цими мембранами. Розглянуті варіанти механізмів знесолення, що реалізуються на ДМ із золей кремнезему.

На основі результатів електрокінетичних, електрохімічних і зворотно-осмотичних досліджень визначені основні критерії розділення іонів нано-фільтраційними полімерними мембранами і ДМ із різних органічних речовин у колоїдному стані. Показано, що електрохімічна взаємодія компонентів системи мало впливає на розділення катіонів Mg2+ і К+  нанофільтраційною полімерною мембраною ОПМН-П. Максимальне розділення аніонів SO42- і Cl-  ДМ із поліакриламіду (ПАА) і сополімеру акриламіду з діетиламіноетилметакрилатом (АА-ДЕАЕМ) відбувається відповідно у кислому та лужному середовищах  при значеннях рН розчинів, коли найкращим чином поєднується роль заряду поверхні пор і структури мембран.

Систематизовані  результати  дослідження   впливу  різних  чинників (тиску, температури, концентрації розчинів тощо) на транспортні властивості ацетилцелюлозних мембран. Вивченням в’язкої течії розчинів, осмосу розчинника і дифузії електролітів у цих мембранах виявлено суттєвий внесок зв’язаної води у механізм їх дії. Досліджені особливості очищення води від деяких органічних речовин ацетилцелюлозними мембранами. Показано, що  очищення води від органічних речовин цими мембранами може відбуватися, як за структурним, так і  електрохімічним механізмами зворотного осмосу.

Практичне значення роботи. Розроблені  науково обгрунтовані ефек-тивні технології знесолення вод Азовського  моря  та р. Берди методом зво-ротного осмосу  для поліпшення водопостачання населення м. Бердянська Запорізької області. Технологічний регламент передано Мінжитлокомунгоспу УРСР для проектування та виготовлення  дослідно-промислової зворотноосмотичної  установки  продуктивністю   15-20 м3/год.

Розроблено науково обгрунтовану технологію комплексної переробки слабомінералізованих шахтних вод зворотним осмосом у поєднанні з іншими фізико-хімічними методами, призначеної для отримання чистої води та цінних мінеральних речовин, придатних для їх використання у народному госпо-дарстві. Запропонована технологія перевірена  у  промислових  умовах  на  дос-лідній  установці   продуктивністю 1 м3/год, прийнята Міжвідомчою комісією ДКНТ   Ради   Міністрів   СРСР   і   рекомендована  для  впровадження на шахті

ім. А.Ф. Засядька ВО “Донецьквугілля”.

Розроблені і впроваджені у виробництво інші технології:

знесолення води зворотним осмосом за допомогою полімерних мембран для  зарядження акумуляторів у трамвайному депо ім. Красіна Київського ТТУ; очищення стічних вод гальванічного цеху від іонів CrO42- зворотним   осмосом за допомогою полімерних мембран  на НВО “Радіоприлад ім. С.П. Корольова” (м. Київ); очищення промислових стічних вод від іонів важких  металів  за   допомогою   ДМ    на    ремонтно-механічному   заводі (м. Хмільник Вінницької області).

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у рамках науково-дослідних робіт ІКХХВ ім. А.В. Думанського НАН України згідно з постановою Ради Міністрів УРСР  № 261 від 24.07.1986 р. та розпорядженням Президії Академії наук УРСР № 1600 від 08.08.1986 р.  (Тема – “Про заходи подальшого поліпшення централізованого водопостачання сільських населених пунктів”),  рішенням Бюро відділення хімії НАН України, пр. № 7 від 15.09.1998 р. (№ держ. реєстрації: 0199U000598), постановою Колегії Київської міської державної адміністрації та Президії  НАН України № 1211/140 від 15.06.2001 р. (Тема – “Розробка промислових розчинів для промивки мембран”, 01 – АК/4 Кж – 9; тема – “Розробка фільтрів вітчизняного виробництва замість імпортних для очисних споруд “Рохем” на полігоні № 5”,  01 – АК/ Кж – 10).

Особистий внесок автора  полягає в експериментальному та теоре-тичному обгрунтуванні поєднання   зворотного осмосу з іншими фізико-хіміч-ними методами водоочищення при знесоленні слабомінералізованих вод.  Це сприяло розробці науково обгрунтованих ефективних технологій комплексної переробки слабомінералізованих вод з метою одержання чистої води та цінних речовин,  придатних для використання у народному господарстві.

У процесі роботи автор установив зв’язок між транспортними та іншими фізико-хімічними властивостями ДМ, сформованих із гідроксосполук полі-зарядних іонів металів і колоїдних часток кремнезему. На цій основі здобувачем розроблені нові процеси очищення води від органічних і мінеральних речовин зворотним осмосом за допомогою зазначених мембран.

Автор установив суттєву роль зв’язаної води у механізмі дії зворотноосмотичних ацетилцелюлозних та інших полімерних мембран, а також виявив особливості розділення іонів нанофільтраційними мембранами та ДМ із різних органічних речовин у колоїдному стані.

Здобувач науково обгрунтував, розробив і впровадив у виробництво ряд ефективних технологій знесолення слабомінералізованих вод зворотним осмосом у поєднанні з іншими фізико-хімічними методами водоочищення.

Особистий внесок автора у працях, опублікованих у фахових журналах  і використаних при написанні дисертації, полягає у теоретичному та методо-логічному обгрунтуванні постановки досліджень, узагальненні одержаних результатів і формулюванні висновків, а також участі у проведенні експе-риментів і обробці одержаних даних.

Апробація роботи. Результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на таких симпозіумах, конференціях і  семінарах:  Всесоюзному семінарі “Електрохімія іонітів” (м. Краснодар, 1980 р.), Всесоюзному науково-технічному семінарі “Теорія й устаткування для вибірного розділення рідких середовищ із використанням напівпроникних мембран” (м. Краснодар, 1983 р.), науково-технічному семінарі “Сучасні високоефективні     методи    очищення       води       (мембранна    технологія)”

(м. Москва, 1984 р.), Республіканських семіна-рах з мембран (м. Одеса, І (1984 р.), ІІ (1985 р.),  ІІІ (1986 р.)), Всесоюзній науково-технічній конференції “Основні напрямки водопостачання, водо-відведення, очищення природних і стічних вод” (м. Харків, 1986 р.), Міжнародній конференції з екології Сибіру (м. Іркутськ, 1993 р.), Міжнародній конференції “Комплекс наукових і науково-технічних міроприємств країн СНД” (м. Одеса, 1993 р.),  ІІ Міжнародному симпозіумі-виставці, присвяченому питанням забруднення навколишнього середовища у Центральній і Східній Європі (м. Будапешт, 1994 р.), І Угорсько-українській конференції,  присвяченій екології карпатського єврорегіону (м. Ужгород, 1994 р.), ІХ, ХІ та ХІІ семінарах з мембран   і   мембранної  технології    (с. Ворзель  Київської  обл.,   1994 р., 1997 р.; м. Київ, 1998 р.),   ІІІ   Міжнародній   конференції  з  екології карпатського єврорегіону

(м. Мішкольц, 2000 р.), науково-практичній конференції “Визначення перспективних шляхів науково-методичної підтримки та наукового забезпечення виконання державних комплексних програм” (м.Київ,  2001 р.).

Експонати з теми дисертації,  що повязані з розробкою технології комплексної переробки слабомінералізованих шахтних вод для одержання чистої води і мінеральних речовин,  придатних для використання у народному госпо-дарстві, відзначені золотою медаллю ВДНГ СРСР (1981 р.).

Публікації. Зміст дисертації викладено у 52 публікаціях, у тому числі в 2-х монографіях, 1-й брошурі, 36  статтях, які надруковані у фахових журналах, і 5 авторських свідоцтвах на винаходи.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, восьми розділів, висновків, списку цитованої літератури (359 найменувань), додатку і викладена на 362 сторінках, містить 38 таблиць і 91 рисунок.

## ВИСНОВКИ

- Експериментально та теоретично обгрунтуване поєднання зворотного осмосу з іншими фізико-хімічними методами водоочищення при знесоленні  слабомінералізованих вод. Показано, що для знесолення слабомінералізованих вод зворотним осмосом  залежно від їх типу та хімічного складу доцільно використовувати, як динамічні, так і полімерні мембрани, при цьому їх транспортні властивості визначаються сукупним впливом компонентів системи. На основі результатів дослідження основних фізико-хімічних закономірностей процесу зворотного осмосу розроблені науково обгрунтовані ефективні технології комплексної переробки слабомінералізованих вод з метою одержання чистої води та цінних речовин, придатних для використання у народному господарстві, що сприяє поліпшенню екологічної обстановки в Україні.

2. Вперше встановлений звязок між зарядом колоїдних часток гідроксосполук полізарядних іонів металів і транспортними властивостями ДМ, сформованих із цих гідроксосполук. Показано, що чітко виражені екстремальні значення транспортних властивостей цих мембран відповідають тим значенням рН розчинів, при яких утворюються гідроксополімери полізарядних іонів металів, які найкраще забезпечують поєднання у напівпроникності мембран електрохімічного та  структурного механізмів. Макроелектрофорезом та іншими методами встановлено, що основну роль у затримці іонів досліджуваними мембранами відіграє електрохімічний механізм. Методами ЯМР і ДСК виявлена зміна структури води у цих мембранах, що свідчить також про суттєвий внесок структурного механізму у перенесення води через них.

3. Визначені закономірності зміни транспортних властивостей ДМ із гідроксосполук іонів Fe3+  залежно від рН, концентрації та складу розчинів при їх очищенні від таких екологічно небезпечних органічних речовин, як фенол і лігносульфонати. Показано, що висока затримка (R = 0,98) фенолу цією мембраною при наявності у розчині пероксиду водню (окисника) та солі FeCl2 (каталізатора) обумовлена каталітичним розкладанням органічної речовини, як у розчині, так і на мембрані. Розроблений новий спосіб очищення розчинів реагентним зворотним осмосом, який дає змогу затримувати солі та каталітично розкладати органічні речовини.

- У результаті визначення закономірностей зміни транспортних властивостей ДМ із колоїдних часток кремнезему  залежно від рН, концентрації, складу розчину тощо, а також залучення для інтерпретації одержаних результатів концепції Доннана показано, що знесолення розчинів цією мембраною відбувається переважно завдяки електрохімічному механізмові. На основі виявлених закономірностей розроблений ефективний спосіб очищення розчинів від іонів важких металів самоутворюваними ДМ із колоїдних часток кремнезему та гідроксосполук іонів важких металів. Розроблені також ефективні адсорбційні ДМ із глинистих мінералів (монтморилоніту та палигорськіту) для очищення промислових стічних вод від катіонних барвників (метиленового блакитного та брильянтового зеленого),  відносно  яких низьку затримку проявляють навіть найефективніші зворотноосмотичні ацетатцелюлозні мембрани.

5. Електрокінетичними, електрохімічними та зворотноосмотичними дослідженнями визначені основні критерії розділення іонів нанофільтраційними полімерними мембранами та ДМ із різних органічних речовин у колоїдному стані. Встановлено,  що електрохімічна взаємодія мембрани та розчину  мало впливає на розділення катіонів Mg2+ і К+  нанофільтраційною полімерною мембраною ОПМН-П. Максимальне розділення аніонів SO42- і Cl-  ДМ із ПАА й АА-ДЕАЕМ  відбувається відповідно у кислому та лужному середовищах  при значеннях рН розчинів, коли найкраще поєднується роль заряду поверхні пор і структури мембран.

- На основі результатів дослідження впливу концентрації, складу та температури розчинів електролітів на їх відносну в’язкість у зворотно-осмотичних ацетилцелюлозних мембранах із різним розміром пор показано, що у механізмі їх напівпроникності суттєву роль відіграє зміна структури води  порівняно з її станом в об’ємі. Розроблена методика розрахунку енергії активації в’язкої течії розчинів у мембранах і обгрунтована необхідність її врахування при дослідженні фізико-хімічних закономірностей  зворотного осмосу. Визначені закономірності зміни осмотичного та дифузійного масоперенесення через найефективнішу ацетилцелюлозну мембрану МГА-100 залежно від температури та концентрації розчину симетричного електроліту KCl. Обгрунтована необхідність урахування енергій активації осмотичного та ди-фузійного масоперенесення через мембрану у механізмі зворотного осмосу.

- Лабораторними та промисловими дослідженнями визначені  зако-номірності процесів знесолення води Азовського моря зворотним осмосом для одержання питної води, зокрема, за умов екстремальних ситуацій. Показано, наприклад, що значення одного з основних технологічних параметрів зворотноосмотичних установок – співвідношення потоків ретентату та пермеату Qр/Qп   3 є прийнятним при знесоленні води Азовського моря. Содово-вапняне пом’якшення морської води забезпечує завдяки утворенню гідроксиду магнію додаткове її освітлення коагулюванням. На основі проведених досліджень розроблений та переданий Мінжитлокомунгоспу УРСР технологічний регламент для проектування та виготовлення дослідно-промислової зворотноосмотичної установки продуктивністю 15-20 м3/год,  призначеної для знесолення води Азовського моря.

- Проведене еколого-економічне обгрунтування необхідності комплексної переробки слабомінералізованих вод за континентальних умов зворотним осмосом у поєднанні з іншими фізико-хімічними методами водоочищення. На основі цього розроблені науково обгрунтовані технології комплексної переробки слабомінералізованих вод хлоридного та сульфатного класів із метою одержання питної води та цінних мінеральних речовин,  придатних для використання у народному господарстві. Показано, що з води р. Берди (Запорізька область), яка належить до сульфатного класу, можна одержати поряд з питною водою сульфат і хлорид натрію й інші речовини. При використанні у комплексній установці оригінальної конструкції електродіалізатора  передбачене одержання поряд з питною водою також цінного мінерального добрива у вигляді концентрованого розчину  сульфату калію з домішкою хлориду калію.

- За допомогою дослідної та дослідно-промислової зворотноосмо-тичних установок визначено закономірності процесу знесолення слабомінералізованих шахтних вод зворотним осмосом. На основі проведених досліджень розроблена науково обгрунтована технологія комплексної переробки слабо-мінералізованих шахтних вод, у тому числі і кислих, зворотним осмосом у поєднанні з іншими фізико-хімічними методами водочищення з метою одер-жання води для сільськогосподарського зрошення та цінних мінеральних речовин,  придатних для використання у народному господарстві. Розраховані орієнтовні техніко-економічні показники комплексної установки для переробки   води шахти ім. А.Ф. Засядька продуктивністю 500 м3/год. Технологічний регламент цієї установки переданий Мінвуглепрому УРСР для проектування та виготовлення.

- Визначені закономірності очищення промивних вод гальванічних виробництв зворотним осмосом із використанням ацетилцелюлозної мембрани МГА-100.  Показано, що лише ця мембрана проявляє найбільше значення R солей і очищає промивну воду від хромат-іонів до норм на скид у відкриті водойми. На основі проведених досліджень розроблена  локальна маловідходна технологія очищення хромовмісних промивних вод гальванічних виробництв зворотним осмосом.  Ця технологія з використанням зворотноосмотичної установки   продуктивністю    2 м3/год   впроваджена   на   НВО   “Радіоприлад   ім. С.П. Корольова” (м. Київ). Вона забезпечує повторне використання очищеної промивної води у технологічному процесі, а одержаний при цьому ретентат після відповідної обробки використовується для приготування робочих розчинів гальванічних ванн. Розроблені також інші маловідходні технології очищення промивних вод гальванічних виробництв  поєднанням зворотного осмосу з електродіалізом, електролізом і гальванокоагуляцією.

11. Всебічно досліджені транспортні властивості ДМ,  сформованих на керамічних мембранах. Показано, зокрема, що для очищення стічних вод від іонів важких металів доцільно використовувати самоутворювані ДМ, які сформовані на вітчизняних пористих керамічних трубках  із електрокорунду (-Al2O3), що відзначаються високою хімічною, механічною та термічною стійкістю.  При цьому ДМ, які утворюються з гідроксосполук Fe3+ і Cr3+ на поверхні трубок, можуть проявляти вторинну затримку інших компонентів. Зокрема, затримка іонів Cl- підлягає закономірностям зворотного осмосу, а затримка мінеральних масел – адсорбції на колоїдних частках гідроксосполук іонів Fe3+. На основі одержаних результатів розроблена та впроваджена на Хмільницькому ремонтно-механічному заводі (Вінницька область) установка продуктивністю 4 м3/год із керамічними мембранами,  призначена для очищення стічних вод від цих забруднень до норм на скид у відкриті водойми.

- СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Дытнерский Ю.И. Мембранные процессы разделения жидких смесей. – М.: Химия, 1975. – 232 с.

2. Дытнерский Ю.И. Обратный осмос и ультрафильтрация. – М.: Химия, 1978. – 351 с.

3. Технологические процессы с применением мембран / Под ред. Р. Лейсли, С. Леб. Пер. с англ. – М.: Мир, 1976. – 380 с.

4. Merten U. Desalination by Reverse Osmosis. – Cambridge (Mass.): MIT Press., 1966. – 220 p.

5. Дубяга В.П., Перепечкин Л.П., Каталевский Е.Е. Полимерные мембраны. – М.: Химия, 1981. – 230 с .

6. Мулдер М. Введение в мембранную технологию. – М.: Мир, 1999. – 513 с.

7. Брык М.Т., Цапюк Е.А., Твердый А.А. Мембранные технологии в промышленности. – Киев: Техніка, 1990. – 247 с.

8. Дмитриев Е.А., Тарарышкин М.В., Тарарышкин А.В. Развитие концентрационной поляризации по длине щелевого напорного канала в процессе обратного осмоса // Хим. пром–сть. – 1994. – № . 11– С. 767–770.

9. Jagannadh S.N., Muralidhara H.S. Electrokinetics methods to control membrane fouling // Ind. and Eng. Chem. – 1996. – V. 35, N 4. – P. 1133–1140.

10. Velikova S., Mavrov V., Marinov M. Characterization of the reverse osmosis membranes CA80 and CA95 by transport coefficients // Desalination. – 1993. – V. 91, N 3. – P. 279–292.

11. Кулакин А.И., Михайлова А.М., Самсонова Е.В. Исследование транспортных процессов на границе раздела фаз мембрана–раствор и в фазе мембраны: Обзор литературных данных за 1980–1994 гг. Сообщ. 1. Полимерные мембраны // Сарат. гос. техн. ун–т. – Саратов, 1995. – 35 с. – Деп. в ВИНИТИ 14.11.95, № 3019–1395.

12. Lipp P., Gimbel R., Frimmel F.H. Parameters influencing the rejection properties of FT30 membranes // J. Membrane Sci. – 1994. – V. 95, N 2. – P. 185–197.

13. Ацетилцеллюлозные мембраны для опреснения воды гиперфильтрацией / И.Е. Апельцин, Ф.Н. Карелин, В.А. Лишневский и др. // Водоснабжение и сан. техника. – 1971. – № 6. – C. 18–19.

14. Loeb S., Minnjikjan S. Six–month fied test as a reverse osmosis desalination membrane // Ind. and Eng. Chem. Process Des. and Develop. – 1964. – V. 4, N 2. – P. 207–212.

15. Кожевникова Н.Е., Грачева А.И., Нефедова Г.З. Полупроницаемые мембраны из ацетата целлюлозы, предназначенные для гипер– и ультрафильтрации // Опреснение соленых вод и использование их в водоснабжении. – М.: Недра, 1972. – С. 149–152.

16. Структурные особенности ацетилцеллюлозных мембран для обратного осмоса / И.Н. Влодавец, Г.З. Нефедова, Н.Е. Кожевникова и др. // Изв. АН СССР. Сер. хим. – 1977. – № 1. – C. 111–115.

17. Sourirajan S. The science of reverse osmosis: mechanism, membranes, transport and application // Pure and Appl. Chem. – 1978. – V. 50, N 7. – P. 593–615.

18. Meosegaard P., Iohsson G. On the reproducibility of asymmetric cellulose acetate membranes // Desalination. – 1983. – V. 46, N 1/3. – P. 313–320.

19. Mindler A.B., Epstein A.C. Measurements and control in reverse osmosis desalination // Desalination. – 1986. – V. 59, N 1/3. – P. 343–380.

20. The formation mechanism of asymmetric membranes / H. Strathman, K. Kock, P. Amar, R.W. Baker // Desalination. – 1975. – V. 16, N 2. – P. 179–203.

21. Pusch W., Walch A. Synthetic membranes: state of the art // Desalination. – 1980. – V. 35, N 1/3. – P. 5–20.

22. Аксенова А.Р., Александрова Ю.В., Каталевский Е.Е. Полимерные мембраны на основе гетероцепных ароматических полимеров // Пластмассы. – 1978. – № 11. – С. 58–59.

23. Yoshida S., Takai N., Yamabe T. The study of membrane from “Nelon–6” reverse osmosis // Bull. Soc. Sea Water Sci. – 1973. – V. 26, N 5. – P. 279–281.

24. Ramani M.P.S., Ramachandran V. Synthesis and study of RO performance of aromatic polyamide hydrazide membranes // Desalination. – 1993. – V. 90, N 1–3. – P. 31–40.

25. Polyvinyl alcohol and modified polyvinyl alcohol reverse osmosis membranes / R.D. Sanderson, E. Immelman, D. Bezuidenhont et. al. // Desalination. – 1993. – V. 90, N 1–3. – P. 15–19.

26. Timmer J.M., Kromkamp J., Robbertsen T. Lactic acid from fermentation broths by reverse osmosis and nanofiltration // J. Membrane Sci. – 1994. – V. 92, N 2. – P. 185–197.

27. Nustrum M., Kaipia L., Lugue S. Fouling and retention of nanofiltration membranes // J. Membrane Sci. – 1995. – V. 98, N 3. – P. 249–262.

28. Брык М.Т., Нигматуллин Р.Р. Нанофильтрация и нанофильтрационные материалы // Химия и технология воды. – 1995. – Т. 17, № 4. – С. 375–397.

29. Petersen R.J. Composite reverse osmosis and nanofiltration membranes // J. Membrane Sci. – 1994. – V. 98, N 1. – P. 81–150.

30. Химическое модифицирование полимерных мембран / М.Т. Брык, А.Ф. Бурбан, Р.Р. Нигматуллин, А.Ф. Мельник // Химия и технология воды. – 1991. – Т. 13, № 9. – С. 780–787.

31. Сульфированные полисульфоновые мембраны / А.Ф. Мельник, А.Ф. Бурбан, М.Т. Брык // Химия и технология воды. – 1990. – Т. 12, № 10. – С. 921–924.

32. Nanofiltration with modified polyacrylonitrile ultrafiltration membranes    / M. Becker, Ch. Eisold, H.–G. Hicke, H. Bushatz // “Membranes and Membrane Processes”: Proc. the 1993 International Congress. – Heidelberg, 1993. – P. 5–14.

33. Нигматуллин Р.Р., Брык М.Т. Разделение растворов неорганических электролитов на пористых заряженных мембранах // Докл. АН УССР. Сер. Б. – 1989. – N. 2. – C. 47–51.

34. Binding of DL–tryptophan to BSA adsorbed in multi–layers by polymer chains grafted   onto   a   porous   hollow–fiber   membrane   in   a   permeation   model /

S. Kiohara, M. Nakamura, K. Saito et. al. // J. Membrane Sci. – 1999. – V. 152, N 2. – P. 143–149.

35. Characterization of a novel charged thin–film composite nanofiltration membrane / Ali Hamza, G. Chondluory, T. Matsuura, S. Sourirajan // Membranes and Membrane Processes: Proc. the 1993 International Congress (Heidelberg, 30 Aug. – 3 Sept., 1993). – Heidelberg, 1993. – P. 1–10.

36. Petersen R.J., Eriksson P.K., Kadotte J.E. Highly permeable reverse osmosis membranes // Front. Macromol. Sci.: Proc. IUPAC 32nd Int. Symp. Macromol. (Kyoto, 1–5 Aug., 1988). – Oxford ets., 1989. – P. 511–516.

37. Guizard C., Larbot A., Cot L. A new generation of membranes based on organic–inorganic polymer // Proc. Int. Conf. Inorg. Membranes. – Monpellier, 1990. – P. 55.

38. Nanofiltration of organic and inorganic ions with positively charged inorganic membranes / B. Chaufer, L. Guihard, M. Rabiller–Baudry, G. Daufin // Membranes and Membrane Processes: Proc. the 1993 International Congress (Heidelberg, 30 Aug. – 3 Sept., 1993). – Heidelberg, 1993. – P. 1–4.

39. Gamma alumina nanofiltration membrane application to the rejection of metallic cations / S. Alam–Younssi , A. Larbot , M Persin et. al. // J. Membrane Sci. – 1994. – V. 91, N 1, 2. – P. 87–95.

40. Брык М.Т., Нигматуллин Р.Р. Мембраны с дополнительными функциями // Химия и технология воды. – 1991. – Т. 13, № 5. – С. 392–412.

41. Erham E., Keskinler B. Catalytical membrane reactor for removing of phenol from wastewater using ceramic membrane // Proc. 6–th International Conf. On Inorganic Membr.– Montpellier (France).– 2000. – P. 84.

42. Маеда М. Полимерные мембраны, имеющие полипептидные домены. Проектирование функциональных мембран, сходных с биобаромембранными // Кагаку то коге. – 1989. – Т. 42, № 2. – С. 270–274.

43. Katchalsky A. Polyelectrolytes // Pure and Appl. Chem. – 1971. – V. 26, N 3/4. – P. 327–373.

44. Mayer J., Sauer F., Woermann D. Study of a first order diffusion controlled chemical reaction occuring inside catalytically active membranes // Ber. Bunsenges. Phys. Chem. – 1970. – V. 74, N 3. – P. 245–250.

45. Woermann D. Hydrolysis of raffinose and separation of its hydrolytic products using a cation exchange membrane loaded with H–ions // Ibid. – 1970. – V. 44, N 5. – P. 441–443.

46. Aiba S., Hiratani K., Makagawa T. Preparation of poly(styrenesulfonic acid)–grafted microporous polytetrafluorethylene membranes and their activity as hydrolysis catalyst // Macromol. Chem. Rapid Commun. – 1986. – V. 7, N 2. – P. 91–96.

47. Накатуча Й. Разработка полимерных окислительно–восстановительных функциональных мембран // Кагаку то коге. – 1988. – Т. 41, № 11. – С. 1042–1044.

48. Урагами Т., Нива Н., Сугихара М. Изучение синтеза и проницаемости специальных полимерных мембран. Реакция распада пероксида водорода под действием альгинатмедных (ІІ) комплексных мембран // Кобунси ромбунсю. – 1982. – Т. 39, № 10. – С. 669–674.

49. Prenonosil J.E., Hidiger T. Performance of membrane fixed biocatalyst reactors. 1. Membrane reactor system and modeling // Biotechnol. Bioeng. – 1988. – V. 31, N 9. – P. 913–921.

50. New reactor systems for large scale stereoselective synthesis and separation on optically active fine chemicals / R.L.Bratzler, S.L.Matson, T.L.Loper, S.A.Wald // World Biotechn. Rept., 1986; Proc. Conf.– San Francisco, 1986.– V. 2, N 3.– P. 89–101.

51. Biofunctional membranes. Part IV. Active–site structure and stability of an immobilized enzyme, papain, on modified polysulfone membranes studied by electron paramagnetic resonance and kinetics /D.A. Butterfield , J. Lee, S. Ganapathi , D. Bhattacharyya  // J. Membrane Sci. – 1994. – V. 91, N 1, 2. – P. 47–64.

52. Forced flow bioreactor for sucrose inversion using ceramic membrane activated by silanization / M. Nakajima, A. Witanabe, N. Jimbo et al. // Biotechnol. Bioeng. – 1989. – V. 33, N 7. – P. 856–861.

53. New ensyme reactor forced flow of the substrate through an ensyme immobilized ceramic membrane / M. Nakajima, A. Witanabe,  H. Nabetani et al. // Agric. Biol. Chem. – 1988. – V. 52, N 2. – P. 357–365.

54. Conversion of sucrose by immobilized invetase in an asymetric membrane reactor / M.Nakajima, N.Jimbo, K.Nishizawa et al. // Process Biochem. – 1988. – V. 23, N 2. – P. 32–36.

55. Ansorge W., Staude E. Kinetic investigation of ensyme covalently bonded to heterogeneous ultrafiltration membranes // J. Membrane Sci. – 1985. – V. 22, N 2/3. – P. 283–285.

56. Engasser J.M., Caumon J., Mars A. Hollow–fiber ensyme reactors // Chem. Eng. Sci. – 1980. – V. 35, N 1. – P. 99–105.

57. Malic  enzyme  immobilization   in   continuous   capillary  membrane   reactors /

G. Jorio, G. Catapano, E. Drioli et al. // J. Membrane Sci. – 1985. – V. 22, N 2/3. – P. 317–324.

58. Урагами Т. Разделительные мембраны с каталитическими функциями //  Кагаку то коге. – 1987. – Т. 38, № 8. – С. 716–722.

59. Жужиков В.А. Фильтрование. – М.: Химия, 1980. – 398 с.

60. Hyperfiltration studies IV. Salt rejection by dynamically formed polyelectrolyte membranes / K.A. Kraus, H.O. Phyllips, A.E. Marcincowsky et al. // Desalination. – 1966. – V. 1, N 2. – P. 225–230.

61. Очистка сточных вод и обработка водных растворов с помощью динамически образованных мембран / Ю.И. Дытнерский, Г.В. Терпугов, Г.А. Мосешвили и др. // Хим. пром–сть. – 1975. – № 7. – С. 503–507.

62. Цапюк Е.А., Манк В.В. Влияние структуры макромолекул крахмала и желатина на свойства формируемых из них динамических мембран // Коллоидн. журн. – 1987. – № 2. – C. 398–404.

63. Freindlich D., Tanny G.B. The influence of colloid stability on the formation and properties of dynamic hydrous Zr (IV) oxide membranes // J. Colloid. and Interface Sci. – 1980. – V. 77, N 2. – P. 369–378.

64. Получение и свойства динамических мембран на основе сополимера N–изопропилакриламида с гептадецилвинилкетонов / Т.А. Савицкая, О.Л. Эпштейн, О.Г. Кулинкович, С.М. Третьякова // Коллоидн. журн. – 2000. – Т. 62, № 6. – C. 823–828.

65. Цапюк Е.А., Манк В.В. Особенности переноса симметричных и несимметричных электролитов через желатиновую мембрану // Укр. хим. журн. – 1986. – № 10. – C. 1020–1025.

66. Цапюк Е.А. О возможной причине повышения задержки низкомолекулярных веществ в течение формирования динамических мембран // Коллоидн. журн. – Т. 50, 1988. – № 6. – C. 1120–1123.

67. Деминерализация лигнинсодержащих вод обратным осмосом с использованием динамических мембран / Т.В. Князькова, А.А. Кавицкая, С.С. Саидов и др. // Химия и технология воды. – 1984. – T. 6, № 3. – С. 252–256.

68. Цапюк Е.А. Коллоидно–химическкие основы разделения растворов баромембранными методами: Дис... докт. хим. наук. – 02.00.11. – Киев., 1990. – 385 с.

69. Бадеха В.П. Свойства и применение намывных мембран из гидроксидов железа, алюминия и хрома в водоподготовке: Дис... канд. хим. наук. – 02.00.11. – Киев., 1992. – 147 с.

70. Antoniou S., Springer J., Grohman A. Dynamic polyacrilamide membranes in the reverse osmosis // Desalination. – 1980. – V. 32, N 1/3. – P. 47–55.

71. Дедечек В.Л. Получение, свойства и применение динамических мембран из полиэлектролитов: Дис... канд. хим. наук. – 02.00.11. – Киев., 1990. – 167 с.

72. Исследование полупроницаемых мембран на основе пористого графита / Ю.И. Дытнерский, Г.В. Терпугов, Н.М. Трапезников, Л.Е. Овчинина // Труды МХТИ им. Д.И.Менделеева. – Вып. 93. – М.: МХТИ. – 1977. – С. 114–115.

73. Treatment of textile dyeing wastes by dynamically formed membranes / C. Aurich, C.A. Brandon, J.S. Johnson et al. // J. Water Pollut. Contr. Fed. – 1972. – V. 44, N 8. – P. 1545–1551.

74. Исследование свойств динамических мембран / Ю.И. Дытнерский, Г.В. Терпугов, Н.М. Трапезников, Ю.Н. Жилин // Труды Всесоюзн. Конф. “Мембранная технология – новое направление в науке и технике”. – М.: МХТИ.– 1973. – С. 148–150.

75. Динамическое модифицирование ацетатцеллюлозных мембран полимерами / Т.В. Князькова, С.С. Саидов, Л.Д. Барышкевич и др. // Химия и технология воды. – 1986. – Т. 8, № 2. – С. 60–67.

76. Potts D.E., Ahlert R.C., Wang S.S. A critical review of fouling of reverse osmosis membranes // Desalination. – 1981. – V. 36, N 3. – P. 235–264.

77. Brunelle M.T. Colloidal fouling of reverse osmosis membranes // Desalination. – 1980. – V. 32, N 1/2/3. – P. 127–135.

78. Belfort G., Altena F.W. Toward an industrive understanding of membrane fouling / Desalination. – 1983. – V. 47, N 1. – P. 105–127.

79. Srivastava R.C., Yadav S. Formation of multilayers of liquid membrane at the cellulose acetate / water interface / Desalination. – 1979. – V. 28, N 3. – P. 291–294.

80. Kuppers J.R., Harrison N., Johnson J.S. Hyperfiltration studies. III. Effect of certain metal ions on the salt filtration properties of cellophanes // J. Appl. Polymer Sci. – 1966. – V. 10, N 7. – P. 969–979.

81. Drioli E., Lonsdale H.K., Pusch W. Dynamically formed membranes prepared from aluminum ion // J. Colloid. and Interface Sci. – 1975. – V. 51, N 3. – P. 355–359.

82. Пилипенко А.Т., Фалендыш Н.Ф., Пархоменко Е.П. Состояние алюминия (ІІІ) в водных растворах // Химия и технология воды. – 1982. – Т. 4, № 2. – С. 136–150.

83. Tanny G.B., Yagur–Gradzinsky G. Dynamically formed polyelectrolyte membrane on partially cured cellulose acetate // Desalination. – 1973. – V. 13, N 1. – P. 53–62.

84. Kedem O., Tanny G. Selectivity of polyelectrolyte membranes // Pure and Appl. Chem. – 1976. – V. 46, N 2/4. – P. 117–187.

85. Очистка щелокосодержащих вод целлюлозно–бумажного производства с помощью динамических мембран / Л.А. Кульский, Т.В. Князькова, А.А. Кавицкая и др. – Киев.: Изд–во “УкрНИИНТИ”, 1983. – 55 с.

86. Брык М.Т., Волкова А.П., Бурбан А.Ф. Неорганические мембраны: получение, структура и свойства // Химия и технология воды. – 1992. – Т. 14, № 8. – С. 583–604.

87. Rocek J., Uchytil P. Evaluation of selected methods for the characterization of ceramic membranes // J. Membrane Sci. – 1994. – V. 89, N 1–2. – P. 119–129.

88. Nazzal F.F., Wiesner M.R. pH and ionic strenth effects on the performance of ceramic membranes in water filtration // J. Membrane Sci. – 1994. – V. 93, N 1. – P. 91–103.

89. Change C. –H., Gopalan R., Lin J.C.A comparative study on thermal and hydrothermal stability of alumina, titania and zirconia membranes // J. Membrane Sci. – 1994. – V. 91, N 1–2. – P. 27–45.

90. Пат. 95109670 /25 Россия, М. Кл.6 B 01 D 69/10, 67/00. Керамическая ультра– и нанофильтрационная мембрана с селективным слоем на основе оксидов   переходных  металлов   и   способы   ее  получения / В.В. Назаров,

Г.Г. Каграманов, Н.Г. Медведкова, Ю.И. Дытнерский. Заявлено 08.06.99. Опубл. 20.06.97. Бюл. № 17.

91. Intergrated cleaning of coloured wastewater by ceramic NF–membranes / J. Voigt, M. Stahn, S. Woehner et al. // Proc. 6–th International Conf. On Inorganic Membr.– Montpellier (France).– 2000. – P. 52.

92. Terre E. Erweiterte Erfahrunger mit Ultrafiltration in fruchtsaftbetrieben // Flssig. Obst. – 1987. – V. 54, N 8. – P. 437–438.

93. Process yield porous ceramic that are lighter without losing strength // Ad. Mater. – 1989. – V. 11, N 4. – P. 2–5.

94.  Hsieh H.P. Inorganic membrane reactors – a review // AIChe. Symp. Ser. – 1989. – V. 85, N 268. – P. 53–57.

95. Benaim R., Mietton P.M. Recherche en separation solide liquide // Bios. (fr). – 1989. – V. 20, N 5. – P. 54–56.

96. Pat. 4737411 USA, МКИ4 B32B9/00. Controlled pore size ceramics particularly for orthopaedic and dental applications /G.A. Graves, D.E. McCollum, S.M. Goodrich. – Publ. 13.04.88.

97. Business communications. Inorganic membranes // Membr. J. Separ. Technol. News. – 1989. – V. 7, N 8. – P. 4.

98. Leenaars A.F.M., Burggraaf A.J. The preparation and characterization of alumina membranes with ultra–fine pores // J. Membrane Sci. – 1985. – V. 24, N 3. – P. 261–270.

99. Савицкий А.П., Брык М.Т., Павликов В.Н. Получение и свойства пористой керамики на основе дисперсного оксида алюминия // Хим. технология. – 1991. – № 6. – С. 39–43.

100. Савицкий А.П., Брык М.Т., Павликов В.Н. Получение и некоторые свойства микропористых мембран из оксида алюминия // Укр. хим. журн. – 1991. – Т. 57, № 5. – C. 474–479.

101. Reg 2553758 France, МКИ C04B38/08, B01D29/10. Materiau poreux et filte tubularie compenant ce material / Auriol. Alain. – Publ. 26.04.85.

102. Xomeritakis G., Lin J. Chemical vapor deposition of solid oxides in porous media for ceramic membrane preparation. Comparison of experimental results with semianalytical solutions // Ind. and Eng. Chem. Res. – 1994. – V. 33, N 11. – P. 2607–2617.

103. Rao A.S., Krishnadev M.R. Structure and property of zirconia toughened alumina composites processed using zirconyl chloride and alumina powders // CIM Bull. – 1989. – V. 82, N 926. – P. 95.

104. Nagai M., Kushida T., Nishino T. Fabrication and evaluation of porous /–Al2O3 ceramic prepared by the sol–gel process // Solid State Ionics. – 1989. – V. 35, N 3/4. – P. 213–216.

105. A microporous zircona membrane prepared by the sol–gel process from zirconyl oxalate / J. Etienne, A. Larbot, A. Juble et al. // J. Membrane Sci. – 1994. – V. 86, N 1–2. – P. 95–102.

106. Sol–gel   strategies   for   controlled   porosity   inorganic materials / C.J. Brinker,

R. Sehgal, S.L. Heitata et al. // J. Membrane Sci. – 1994. – V. 95, N 1. – P. 85–102.

107. Aeijelts Averink C.W., Dijkstra I.T., Dijk J.C. Teorie en modellering van membranfiltrate // Tijdschr. Watervoorz. en afvalwaterbehandel. – 1995. – V. 28, N 10. – P. 302–307.

108. Van Gauwberger D., Baeyens J. Modeling reverse osmosis by irreversible thermodynamics // Separ. and Purif. Technol. – 1998. – V. 13, N 2. – P. 117–128.

109. Чураев Н.В., Дерягин Б.В. Влияние гидрофильности поверхности пор на селективность обратноосмотических мембран // Химия и технология воды. – 1986. – Т. 8, № 2. – С. 23–27.

110. Мартынов Г.А., Старов В.М., Чураев Н.В. К теории мембранного разделения // Коллоидн. журн. – 1980. – T. 42, № 3. – C. 489–499.

111. Теория разделения растворов методом обратного осмоса / Б.В. Дерягин, Н.В. Чураев, Г.А. Мартынов, В.М. Старов // Химия и технология воды. – 1981. – Т. 3, № 2. – С. 99–104.

112. Теория обратного и капиллярного осмоса в тонкопористых мембранах / Б.В. Дерягин, Г.А. Мартынов, В.М. Старов, Н.В. Чураев // Тр. Всес. конф. “Поверхностные силы и граничные слои жидкостей”. – М.: Наука, 1983. – С. 138–146.

113. Дерягин Б.В. К теории нерастворяющего объема // Коллоидн. журн. – 1939. – T. 5, № 3. – C. 257–263.

114. Думанский А.В. Лиофильность дисперсных систем. – Киев.: Изд–во АН УССР, 1960. – 212 с.

115. Derjagin B.V., Churaev N.V. Disjoining pressure of thin layers of binary solutions // J. Colloid. and Interface Sci. – 1977. – V. 62, N 3. – P. 369–380.

116. Anastasion N., Fincham D., Singer K. Computer simulation of water in contact with rigid–ion crystal surface // JCS Faraday Trans. – 1983. – V. 79, N 11. – P. 1639–1651.

117. Pashley R.M. Hydration forces between mica surfaces in electrolyte solutions // J. Colloid and. Interface Sci. – 1981. – V. 80, N 1. – P. 153–164.

118. Kjellander R., Merlelja S. Polarization of water between molecular surfaces // Chem. Sci. – 1985. – V. 15, N 1. – P. 73–80.

119. A   Monte Carlo   study  of  fluid   water  in  contact   with   structureless   walls /

N.J. Christou, J.C. Whitehouse, D. Nicholson, N.G. Parsonage // Faraday Symp. Chem. Soc. – 1981. – N 16. – P. 139–149.

120. Sonnenschein P., Heinzinger K. A molecular dynamics study of water between Lennard–Jones walls // Chem. Phys. Lett. – 1983. – V. 102, N 6. – P. 550–554.

121. Тарасевич Ю.И. Современное состояние и перспективы развития учения о гидрофильности дисперсных систем // Теор. и экспер. Химия. – 1993. – Т. 29, № 2.– С. 100–115.

122. Stelmaszek J., Borlai O., Nagy E. Application of different membranes for the separation of aqueous mixtures // Inz. Chem. i Proces. – 1982. – V. 3, N 1. – P. 205–222.

123. Дерягин Б.В., Чураев Н.В., Зорин З.М. Структура и свойства граничных слоев воды // Изв. АН СССР. Сер. хим. – 1982. – № 8. – C. 1698–1710.

124. Манк В.В., Кучерук Д.Д., Овчаренко Ф.Д. Химические сдвиги воды в полупроницаемых мембранах из ацетилцеллюлозы // Докл. АН СССР. Сер. хим. – 1971. – T. 199, № 6. – C. 1347–1349.

125. Манк В.В., Кучерук Д.Д. Исследование состояния воды в полупроницаемых мембранах из ацетилцеллюлозы методом ЯМР // Коллоидн. журн. – 1973. – T. 35, № 6. – C. 1073–1077.

126. Кучерук Д.Д., Манк В.В., Кульский Л.А. Применение метода ЯМР для изучения механизма действия полупроницаемых мембран // Докл. АН УССР. Сер. хим. – 1977. – № 10. – C. 917–918.

127. NMR of dissolved water in ultra thin and thick membranes of cellulose acetate / S. Krishnamurthy, D. Mclntyre. E.R Santee, C.W. Wilson // J. Polym. Sci.: Polym. Phys. Ed. – 1973. – V. 11, N 2. – P. 427–448.

128. Studies on the water in cellulose acetate membranes by high resolution 1H–NMR spectroscopy / K. Hatada, T. Kitayama, Y. Terawaki et al. // Polymer. Bull. – 1982. – V. 6, N 11/12. – P. 639–645.

129. Обоснование выбора расчетной модели обратноосмотической мембраны / В.М. Дорохов, Г.А. Мартынов, В.М. Старов, Н.В. Чураев, // Коллоидн. журн. – 1984. – T. 46, № 2. – C. 238–246.

130. Сидорова М.П., Ермакова Л.Э., Фридрихсберг Д.А. Коллоидно–химические основы обратного осмоса // Химия и технология воды. – 1980. – Т. 2, № 3. – С. 195–210.

131. Шилов В.Н., Мищук Н.А. Феноменологическое описание задержки электролита при обратном осмосе // Физика молекул. – 1980. – № 9. – С. 78–88.

132. Ярощук А.Э., Дубяга В.П. Свойства и применение заряженных обратноосмотических мембран // Теор. основы хим. технологии. – 1991. – Т. 25, № 3. – С. 350–361.

133. Biionic potential of charged membranes: effects of the diffusion boundary layers / A. Guirao, S. Mafe, J.A. Manzanares, J.A. Ibanez // J. Phys. Chem. – 1995. – V. 99, N 10. – P. 3387–3393.

134. Schmid G., Schwarz H. Zur Electrohemie Feinpörigen Kapillarsystemen. V. Strömungspotentiale // Z. Elektrochem. – 1952. – V. 56. – S. 35–44.

135. Yasyda H., Lamaze C.E. Salt rejection by polymer membranes in reverse osmosis. 1. Nonionic polymers // J. Polym. Sci.: A–2. – 1971. – V. 9. – P. 1537–1551.

136. Yasyda H., Lamaze C.E. Salt rejection by polymer membranes in reverse osmosis. 1. Ionic polymers // J. Polym. Sci.: A–2. – 1971. – V. 9. – P. 1579–1590.

137. Tanny G.B., Hoffer E. Hyperfiltration by polyelectrolyte membranes. Analysis of the streaming potentials // J. Colloid. and Interface Sci. – 1973. – V. 44, N 1. – P. 21–36.

138. Dresner L. Electrokinetic phenomena in charged microcapillaries // J. Phys. Chem. – 1963. – V. 67. – P. 1635–1641.

139. Mehta I., Morse F. Flow through charged membranes // J. Chem. Phys. – 1975. – V. 63, N 5. – P. 1878–1989.

140. Исследование связи задержки электролита при фильтрации с электрохимическими характеристиками мембран / М.П. Сидорова, Л.Э. Ермакова, Л.З. Лакштанов, О.В. Арсентьев // Тр. 2–ой Всесоюз. конф. по мембранным методам разделения смесей. – Владимир, 1977.– С. 34–35.

141. Жарких Н.И., Шилов В.Н. Теория обратного осмоса на мембране из заряженных частиц в приближении Дебая // Химия и технология воды. – 1982. – Т. 4, № 1. – С. 3–9.

142. Шилов В.Н. Обоснование комплекса измерений для установления механизма обратного осмоса // Химия и технология воды. – 1984. – Т. 6, № 3. – С. 204–210.

143. Духин С.С., Князькова Т.В. Коллоидно–электрохимические аспекты формирования и функционирования динамических мембран. Однослойные коллоидные мембраны // Коллоидн. журн. – 1980. – T. 42, № 1. – C. 31–41.

144. Dynamic membranes / A.E. Marcincowsky, K.A. Kraus, H.O. Phyllips et al. // J. Amer. Chem. Soc. – 1966. – V. 88, N 10. – P. 5744–5750.

145. Kraus K.A., Shor A.J., Johnson J.S. Hyperfiltration with dynamically formed membranes // Desalination. – 1967. – V. 2, N 3. – P. 243–266.

146. Shor A.J., Kraus K.A., Smith W.T. Hyperfiltration studies. XI. Salt rejection properties – of dynamically formed hydrous zirconium (IV) oxide membranes // J. Phys. Chem. – 1968. – V. 72, N 6. – P. 2200–2211.

147. Demisch H.U., Pusch W. Ion exchange capacity of cellulose acetate membranes // J. Elektrochem. Soc. – 1976. – V. 123, N 3. – P. 370–374.

148. О    механизме     действия     полупроницаемых     мембран   / Д.Д. Кучерук,

Н.И. Прохоренко, Э.В. Галинкер, Л.А. Кульский // Докл. АН УССР. Сер. Б. – 1977. – № 9. – C. 808–810.

149. Влияние заряда мембран на характеристики ультрафильтрационного разделения растворов неорганических электролитов и поверхностно–активных веществ / Е.В. Магалийский, А.Н. Тарасов, Е.В. Купчинская и др. // Химия и технология воды. – 1987. – Т. 9, № 3. – С. 213–217.

150. Саббатовский К.Г. Структурные характеристики обратноосмотических мембран и механизм селективности по отношению к многокомпонентным растворам электролитов : Авторефер. дис... канд. хим. наук. – 02.00.11. – М., 1991. – 21 с.

151. Саббатовский К.Г., Соболев В.Д., Чураев Н.В. Зависимости селективности обратноосмотических мембран от рН раствора // Коллоидн. журн. – 1991. – T. 53, № 1. – C. 74–78.

152. Цапюк Е.А., Бадеха В.П., Кучерук Д.Д. Влияние заряда полупроницаемых мембран, природы и  концентрации электролита на обессоливающее действие при  обратном осмосе // Химия и технология воды. – 1981. – Т. 3, № 4. – С. 307–314.

153. Бадеха В.П., Цапюк Е.А., Кучерук Д.Д. Динамическая мембрана из желатина // Химия и технология воды. – 1980. – Т. 2, № 4. – С. 324–327.

154. К механизму обессоливания растворов электролитов обратным осмосом / Л.А. Кульский, Д.Д. Кучерук, В.П. Бадеха, Е.А. Цапюк // Докл. АН УССР. Сер. Б. – 1981. – № 3. – C. 46–48.

155. Цапюк Е.А., Бадеха В.П., Кучерук Д.Д. Современные представления о кинетике образования динамических мембран // Химия и технология воды. – 1980. – Т. 2, № 3. – С. 224–229.

156. Freeman S.D.N., Stocker T.F. Composition of two thin–film composite membranes: low pressure FT 30 to very low pressure NF 40 HF // Desalination. – 1987. – V. 47. – P. 183–191.

157. Pepper D. RO–fractionation membranes // Desalination. – 1988. – V. 70. – P. 89–93.

158. Xy Y., Lebrum R. Comparison of nanofiltration properties of two membranes using electrolyte and non–electrolyte solutes // Desalination. – 1999. – V. 122, N 1. – P. 95–105.

159. Nanofiltration membranes broaden the use of membrane separation technology / J. Cadotte, R. Forster, M. Kim et al. // Desalination. – 1988. – V. 70, N 1. – P. 77–88.

160. Magnesium sulfate separation characteristics of low pressure reverse osmosis membrane / H. Ohya, T. Hino, T. Hara et al. // Bull. Soc. Sea Water Sci., Jap. – 1990. – V. 44, N 3. – P. 178–184.

161. Perry M., Linder C. Intermediate reverse osmosis ultrafiltration (RO UF) membranes for concentration and desalination of low molecular weight organic solutes // Desalination. – 1989. – V. 71, N 3. – P. 233–245.

162. Simpson A.G., Kerr C.A., Buckley C.A. The effect of the pH on the nanofiltration of the carbonate system in solution // Desalination. – 1987. – V. 67, N 1. – P. 305–319.

163. Negative rejection of anions in the loose reverse osmosis separation of mono and divalent ion mixtures / T. Tsuru, M. Urairi, S. I. Nakao, S. Kimura // Desalination. – 1991. – V. 81. – P. 219–227.

164. Сапон И.П., Цапюк Е.А. Модифицирование разделительных свойств обратноосмотических мембран неионогенными поверхностно–активными веществами // Мембраны и мембранные технологии: Тез. докл. I Республ. конф. по мембранам и мембраной технологии. – Киев: 1987. – С. 12–14.

165. Jonsson G. Overview of theories for water and solute transport in UF/RO membranes // Desalination. – 1980. – V. 35, N 1/2/3. – P. 21–38.

166. Карелин Ф.Н. Обессоливание воды обратным осмосом. – М.: Стройиздат, 1988. – 208 с.

167. Измайлов Н.А. Электрохимия растворов. – М.: Химия, 1966. – 575 с.

168. Мищенко К.П., Полторацкий Г.М. Термодинамика и строение водных и неводных растворов электролитов. – Л.: Химия, 1976. – 328 с.

169. Dond D.H. Experience with file reverse osmosis plants // Water and Sewage Works. – 1976. – N 6. – P. 96–98.

170. Shannon E.E., Smallwood T.R., Eidsness F.A. Design and startup of the 3,0 MGD reverse osmosis plant of cape coral, Florida // Natural Water Supply Improvement Association Journal. – 1978. – V. 5, N 1. – P. 13–28.

171. Wojcik C.K. Desalination on water in Saudi Arabia by reverse osmosis: performance study // Desalination. – 1983. – V. 46. – P. 17–34.

172. Integrated  membrane  operations  in  desalination  process  / E. Dridi, F. Lagana,

A. Sriscudi, G. Barbieri // Desalination. – 1999. – V. 122, N 2+3. – P. 141–145.

173. Vermeulen T., Tleimat B.W., Klein G. Ion exchange pretreatment for scale prevention in desalting systems // Desalination. – 1983. – V. 47. – P. 149–159.

174. Dobrewsky I., Mavrov V., Bonev B. Effects of recovery on desalination of Black Sea water by reverse osmosis // Desalination. – 1982. – V. 41, N 2. – P. 209–214.

175. Rautcnach R., Link T. High pressure reverse osmosis and nanofiltration, a zero discharge process combination for the treatment of waste water with severe fouling/scaling potential // Desalination. – 1996. – V. 105, N 1–2. – P. 63–70.

176. Development of reverse osmosis membrane process for advanced treatment of waste water / Shibata Toshiyuki, Toma Hisao, Suchiro Shoichi // Nipon Steel Techn. Rept. – 1996. – N 70. – P. 77–87.

177. Straub J. Umweltgerechte Aufbereitnung von Öl–/wasseremulsionen: Verfahrenkombination Ultrafiltration–Umkehrosmose in einer Aulage vermindert Entsorgnungskosten und schaut Wasserresourcen // Werkstattstechnik. – 1995. – V. 85, N 9. – P. 441–443.

178. Пат. 5439592 США, МКИ6 B01D61/00 / Bellos Thomas J., Keating Richard D; Potrolite Corp. N 299681; Заявл. 1.9.94; Опубл. 8.8.95; НКИ 210/651.

179. Gebhardt W. Membrantechnik von heute–für die Autgaben von morgen // Fund S: Filtr. Und Separ. – 1998. – B. 12, № 6. – S. 264–266.

180. Juby G.J.G., Schutte C.F., Leeuwen J. Desalting of calcium sulfate scaling mine water: design and operation of the SPARKO process // Water S. Afr. – 1996. – V. 38, N 3. – P. 76–79.

181. Утилизация шахтных вод / В.А. Берсенев, Н.И. Бородулина, Ф.Н. Карелин и др. // Рос. хим. ж. – 1994. – Т. 38, № 3. – С. 76–79.

182. Цыганов Г.М., Комаров И.И., Левакова В.А. Вторичное использование воды и электролитов в гальваническом производстве за счет регенерации методом обратного осмоса // Труды Всес. конф. “Современные высокоэффективные методы очистки воды (мембранная технология)”. – М.: МХТИ. – 1984. – С. 49–53.

183. Bohdziewicz J., Bodzek M., Bien J. Ocena Mozliwosci usuwania chromu z wody metoda odwroconej osmosy // Ochr. srod. – 1995. – N 2. – P. 9–10.

184. Lee Hyo–Sook, Jung H.S. Recovery of zink and chromium ions fromchromate waste water // ICOM’96: Int. Congr. Membr. and Membr. Process. Aug. 18–23, 1996: Proc. – Yokogama, 1996. – P. 950–951.

185. Витте Дж.Де. Новое в технологии нанофильтрации // Труды Третьего междунар. конгр. “Вода: экология и технология”  (ЭКВАТЭК–98). – М. – 1998. – С. 237–238.

186. Dukes G.M., Conlon W.J. Use membrane technology in Florida // JAWWA. – 1989. – N 10. – P. 43–46.

187. Watson B.M., Hornburg C.D. Low–energy membrane nanofiltration for removal of color, organics and hardness from drinking water supplies // Desalination. – 1989. – V. 72, N 1–2. – P. 11–22.

188. A noval compact nanofiltration and reverse osmosis module system for environmental application / C.J. Pehers, J.W. de Rjik, H. Schonewille, A. Zwijnenburg // Proc. Eng. of Membrane Processes (Environmental application). – Cioceo, 1994. – 6 p.

189. Analyse par HPLC et CG/SM des constituants du carbone organique dissous (COD), du COD biodégradable (CODB), et des composés organohalogénés (TOX) d’un perméat de nanofiltration (K.M. Agbekodo, J.P. Croué, S. Dard, B. Legube // Rev. Sci. Eau. – 1996. – V. 9, N 4. – P. 532–555.

190. Separation of organic pollutants by reverse osmosis and nanofiltration membranes: mathematical models and experimental verification / M.E.Williams, J.A.Hestekin, C.N.Smothers, D.Bhattacharyya // Ind. and Eng. Chem. Res. – 1999. – V. 38, N 10. – P. 3683–3695.

191. Первов А.Г., Резцов Ю.В., Кандаурина Л.М. Получение питьевой воды на мембранных установках // Водоснабжение и сан. техника. – 1995. – № 11. – C. 13–14.

192. Mitchell V. Licente to soffen // Water and Waste Treat. (Gr. Brit.)– 1996. – V. 39, N 10. – P. 58–59.

193. Пономарев М.И., Нестеренко С.А., Пономарева В.М. Использование плоскорамной обратноосмотической установки в режиме частичной деминерализации воды // Химия и технология воды. – 1998. – Т. 20, № 5. – С. 523–528.

194. Принципы подбора нанофильтрационных мембран для получения питьевой воды / А.А. Поворов, В.П. Дубяга, К.Н. Платонов, Н.В. Корнилова // Труды Третьего междунар. конгр. “Вода: экология и технология”  (ЭКВАТЭК–98). – М. – 1998. – С. 297–298.

195. Characterization   of   cancer   risk   associated   with   exposure   to  chloroform /

N. Chiu., J. Orme–Zavaleta, A. Shiu et al. // J. Environ. Sci. and Health C. – 1996. – V. 14, N 2. – P. 81–104.

196. Влияние хлорирования и озонирования на суммарную мутагенную активность питьевой воды / В.С. Журиков, В.В. Соколовский, Т.Е. Можаева // Гигиена и санитария. – 1997. – № 1. – C. 11–13.

197. A “Fyne” glass of water // Water and Waste Treat. (Gr. Brit.)– 1997. – V. 40, N 4. – P. 25.

198. Van der Berkmortel H.A., Van der Hoek J.P., Van der Noord A. HF–procesontwerp Leiduin // Tijdschr. Waterwoorz. En ef valwaterbehandel. – 1997. – V. 30, N 16. – P. 500–506.

199. Boireau A., Rondona G., Cavard J. Positive action of nanofiltration on materials in contact with drinking water // Aqua. – 1997. – V. 46, N 4. – P. 210–217.

200. Berendesen H.J. –C. Specific hydration of water with biopolymers // Water. A comprehensive treatise / Ed. by F. Franks. – N. Y.: Plenum Press, 1975. – V. 4. – P. 293–330.

201. Манк В.В., Лебовка Н.И. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса воды в гетерогенных системах. – Киев.: Наук. думка, 1988. – 204 с.

202. Лундин А.Г., Федин Э.И. ЯМР–спектроскопия. – М.: Наука, 1986. – 224 с.

203. Эмсли Д., Финей Д., Сатклиф Л. Спектроскопия ЯМР высокого разрешения. – М.: Мир, 1968. – Т. 1. – 630 с.

204. Buckingham A.D., Shalfer T., Schneider W.G. Solvent effects in nuclear magnetic resonance spectra // J. Chem. Phys. – 1958. – V. 32, N 4. – P. 1227–1233.

205. Ditcfild R. Theoretical studies of magnetic shielding in H2O and (H2O)2 // J. Chem. Phys. – 1976. – V. 65, N 8. – P. 3123–3133.

206. Александров И.В., Соколов Н.Д. Водородная связь и протонный магнитный резонанс // Докл. АН СССР. Сер. хим. – 1959. – № 1. – C. 115–118.

207. Лебовка Н.И., Манк В.В. Угловая зависимость спектров ЯМР воды в синтетических мембранах // Укр. физ. журн. – 1983. – Т. 28, № 10. – C. 1503–1509.

208. Лукьянов А.Е., Булыгин А.Н., Николаев Б.П. Роль магнитной гетерогенности при исследовании состояния воды в дисперсных средах методом ЯМР // Вода в биологических системах и их компонентах. – М.: Мир, 1983. – С. 115–127.

209. Mank V.V., Lebovka N.I. On the structure of water NMR spectra in membranes // Chem. Phys. Lett. – 1983. – V. 96, N 6. – P. 626–629.

210. Shporer M., Frommer M.A. Magnetic resonance of the properties of water in cellulose acetate membranes // J. Macromol. Sci. B. – 1974. – V. 10, N 3. – P. 529–542.

211. Манк В.В., Куриленко О.Д. Исследование межмолекулярных взаимодействий в ионообменных смолах методом ЯМР. – Киев: Наук. думка, 1976. –

80 с.

212. Pedley D., Tighe B. Water binding properties hydrogel polymers for reverse osmosis and related applications // British Polymer Journal. – 1979. – V. 11, N 3. – P. 130–136.

213. Деодар С., Лунер Ф. Измерение содержания связанной незамерзающей воды методом дифференциальной сканирующей калориметрии // Вода в полимерах. – М.: Мир, 1984. – С. 273–287.

214. Брик М.Т., Нігматулін Р.Р., Атаманенко І.Д. Гідрофільність та проникність омилених ацетатцелюлозних мембран  // Доповіді АН УРСР. Сер. Б. – 1987. – № 9. – C. 38–40.

215. Demisch H.U., Pusch W. Electrical and electroosmotic transport behavior of asymmetric cellulose acetate membranes // J. Colloid. and Interface Sci. – 1980. – V. 78, N 2. – P. 445–463.

216. Khedr N.J.A., Ald El Hallem S.M., A–Baraka. Selective behavior of hyperfiltration cellulose acetate membranes. Part II. Streaming potential // J. Electroanal. Chem. – 1984. – V. 184. – P. 161–169.

217. Van Wagen R.A., Andrade J.D. Flat plate streaming potential investigations hydrodynamics and electrokinetic equivalency // J. Colloid. and Interface Sci. – 1980. – V. 76, N 2. – P. 305–314.

218. А.с. 697898 СССР, М. Кл.2 G 01 N 27/02. – Ячейка для измерения потенциала протекания в полупроницаемых мембранах / Д.Д. Кучерук, Е.А. Цапюк, В.П. Бадеха.  Опубл. 15.11.79, Бюл. № 42.

219. Гельферих Ф. Иониты. – М.: Изд–во ИЛ, 1962. – 490 с.

220. Samhaber W.M. Dia– und Ultrafiltration–Stofftrennverfahren in der chemischen Industrie // Chem. Ind. Technol. – 1987. – V. 59, N 11. – P. 844–850.

221. Синявский В.Г., Турбина А.И., Романкевич М.Я. Полимеризация и сополимеризация п–аминостирола // Пластмассы. – 1963. – № 8. – С. 63–65.

222. Практикум по коллоидной химии и электронной микроскопии / Под ред. С.С. Воюцкого и Р.М. Панич. – М.: Химия, 1974. – 224 с.

223. Руководство по практическим работам по коллоидной химии / О.Н. Григоров, И.Ф. Карпова, З.П. Козьмина и др. – Л.: Химия, 1964. – 138 с.

224. Брок Т. Мембранная фильтрация. – М.: Мир, 1987. – 462 с.

225. Matthiasson K., Sivik B. Concentration polarization and fouling // Desalination. – 1980. – V. 35, N 13. – P. 59–103.

226. Salt   concentration   at   phase   boundaries   in  desalination by reverse osmosis /

T.K. Sherwood, P.L.T. Brian, R.E. Fisher, L. Dresner // Ind. Eng. Fundam. – 1965. – V. 4, N 2. – P. 113–118.

227. А.c. 478617 СССР, М. Кл. В 04b 7/00. Коническая тарелка к сепаратору / Л.А. Калашникова, Л.В. Андриевская, Д.Д. Кучерук. – 1916996/28–13. Заявлено 18.04.73; Опубл. 30.07.75, Бюл. N 28. – 1с.

228. Резников А.А., Муликовская Е.П., Соколов И.Ю. Методы анализа природных вод. – М.: Недра, 1970. – 485 с.

229. Соколова А.А., Семакова Л.А., Моисеева Д.П. УФ–спектроскопический метод определения лигнина в сточных водах // Бумажн. пром–сть. – 1974. – № 8. – С. 21–22.

230. Лурье Ю.Ю. Химический анализ производственных сточных вод. – М.: Химия, 1974. – 336 с.

231. Хадаханэ Н.Э., Соболев В.Д., Чураев Н.В. Фильтрация воды через тонкопористые стеклянные мембраны. Влияние температуры и давления на разделение растворов электролита тонкопористыми стеклянными мембранами // Коллоид. журн. – 1980. – Т. 42, № 5. – С. 911–920.

232. Айткулиев К., Соболев В.Д., Чураев Н.В. Особенности фильтрации и вязкость водных растворов в тонких порах обратноосмотических мембран // Коллоид. журн. – 1985. – Т. 7, № 4. – С. 647–652.

233. Зависимость характеристик ацетилцеллюлозных мембран в процессе обратного осмоса от температуры и природы электролита / Н.И. Прохоренко, М.А. Корбутяк, Д.Д. Кучерук, А.Т. Пилипенко // Докл. АН УССР. – Сер. Б.– 1988. – № 1. – С. 50–53.

234. Корбутяк М.А., Прохоренко Н.И., Кучерук Д.Д. Влияние концентрации растворов электролитов температуры и температуры на проницаемость и селективность обратноосмотических мембран // Химия и технология воды. – 1989. – Т. 11, № 4. – С. 315–318.

235. Справочник химика: В 6–ти т. / Гл. ред. О.Н. Григоров. – Л., М.: Гос. науч.–тех. изд–во хим. лит–ры, 1962. – Т. 1. – 1071 с.

236. Лобкова Н.В., Пепинов Р.И. Вязкость водных растворов сульфата магния // Журн. физ. химии. – 1979. – Т. 53, № 7. – С. 1765–1768.

237. Чураев Н.В., Дерягин Б.В. Физико–химические механизмы обратноосмотического разделения растворов // Журн. ВХО им. Д.И.Менделеева. – 1987. – Т. 32, № 6. – С. 614–619.

238. Water and aqueous solutions, structure, thermodynamics and transport processes / Ed. By R.A. Horne.– New York, London, Sydney, Toronto: Willey Interscience.– 1972.– 837 p.

239. Сперкач В.С., Шахпаронов М.И. Теория вязкости жидкостей // Журн. физ. химии. – 1981. – Т. 55, № 7. – С. 1732–1736.

240. Френкель Я.И. Кинетическая теория жидкостей. – М.: Наука, 1975. –  598 с.

241. Эрдеи–Груз Т. Явления переноса в водных растворах. – М.: Мир, 1976. –

595 с.

242. Энергия активации вязкого течения растворов электролитов в ацетилцеллюлозных мембранах / Н.И. Прохоренко, М.А. Корбутяк, Д.Д. Кучерук, А.Т.Пилипенко // Докл. АН УССР. – Сер. Б.– 1988. – № 7. – С. 51–54.

243. Дубровский И.М., Егоров Б.В., Рябошапка К.П. Справочник по физике. – Киев: Наук. думка, 1986. – 557 с.

244. Vincent A.L., Barch M.K., Kesting R.S. Semipermeable membranes of cellulose acetate for desalination in process of reverse osmosis. III. Bond water relaxations // J. Appl. Polym. Sci. – 1965. – V. 9, N 7. – P. 2363–2378.

245. Старов В.М., Чураев Н.В. Общее решение задачи течения раствора через обратноосмотическую мембрану // Коллоид. журн. – 1988. – Т. 50, № 3. – С. 527–534.

246. Matsuura T., Sourirajan S. Physicochemical criteria for reverse osmosis separation of aldehydes, ketones, ethers and amines in aqueous solution using porous cellulose acetate membranes // J. Appl. Polym. Sci. – 1972. – N 16. – P. 1663–1686.

247. Самойлов О.Д. Структура водных растворов электролитов и гидратация ионов. – М.: Изд–во АН СССР, 1957. – 180 с.

248. Робинсон Р., Стокс Р. Растворы электролитов. – М.: Изд–во иностран. лит., 1963. – 646 с.

249. Диффузия в растворах хлорида калия через ацетилцеллюлозную мембрану МГА–100 / Н.И. Прохоренко, М.А. Корбутяк, Д.Д. Кучерук и др. // Докл. АН УССР. – Сер. Б.– 1989. – № 9. – С. 47–50.

250. Duvel W.A. Removal of waste water organics by reverse osmosis // AIChE Symp. Ser. – 1972. – V. 68, N 124. – P. 250–256.

251. Мигалитий Е.В., Карпенко В.П., Пушкарев В.В. Удаление индивидуальных алкилсульфонатов натрия из водных растворов методом гиперфильтрации // Журн. прикл. химии. – 1975. – Т. 33, № 7. – С. 1527–1531.

252. Палейчук В.С., Кучерук Д.Д. Концентрирование водных растворов м–бензоилдисульфоната натрия методом обратного осмоса // Химия и технология воды. – 1980. – Т. 2, № 3. – С. 230–233.

253. Палейчук В.С., Кучерук Д.Д., Срибная В.П. Особенности разделения водных растворов препарата “Этония” методом обратного осмоса // Химия и технология воды. – 1983. – Т. 5, № 2. – С. 152–155.

254. Срибная В.П., Кучерук Д.Д., Прохоренко Н.И. Баромембранное разделение водных растворов красителей на ацетилцеллюлозной мембране // Хим. технология. – 1984. – № 5. – С. 22–23.

255. Дытнерский Ю.И., Моргунова Е.П. Применение обратного осмоса для очистки сточных вод от поверхностно–активных веществ // Хим. пром–сть. – 1977. – № 2. – С. 26–30.

256. Ребиндер П.А. Поверхностно–активные вещества и их применение // Журн. ВХО им. Д.И.Менделеева. – 1959. – Т. 6, № 5. – С. 554–565.

257. Влияние заряда мембран на характеристики ультрафильтрационного разделения растворов неорганических электролитов и поверхностно–активных      веществ     / Е.В. Мигалитий,   А.Н. Тарасов,   Е.В. Купчинская,

А.В. Кандалов, В.В. Пушкарев // Химия и технология воды. – 1987. – Т. 9, № 3. – С. 213–217.

258. Срибная В.П., Кучерук Д.Д. Разделение смешанных растворов солей на ацетилцеллюлозных мембранах // Укр. хим. журн. – 1986. – Т. 52, № 5. – С. 486–488.

259. Степанов Б.И. Введение в химию и технологию органических красителей. – М.: Химия, 1974. – 487 с.

260. Валько Э. Коллоидно–химические основы текстильной технологии. – М.: Госиздат легкой пром–сти, 1940. – 723 с.

261. Ровинская Т.М., Когановский А.М. Зависимость адсорбции из водных растворов от структуры растворенных веществ  // Коллоид. журн. – 1961. – Т. 23, № 6. – С. 739–748.

262. Назаренко В.А., Антонович В.П., Невская Е.М. Гидролиз ионов металлов в разбавленных растворах. – М.: Атомиздат, 1979. – 190 с.

263. Воюцкий С.С. Курс колоїдної хімії. – М.: Химия, 1976. – 511 с.

264. Freindlich D., Tanny G.B. The formation mechanism of hydrous Zr(IV) oxide membranes on microporous support // J. Colloid. and Interface. Sci. – 1978. – V. 64, N 2. – P. 362–370.

265. Бадеха В.П., Цапюк Е.А., Кучерук Д.Д. Формирование динамической мембраны из гидроксида железа и ее опресняющая способность // Химия и технология воды. – 1981. – Т. 3, № 5. – С. 402–405.

266. Айвазов Б.В. Практикум по химии поверхностных явлений и адсорбции. – М.: Химия, 1973. – 206 с.

267. Кучерук Д.Д. Обратноосмотические свойства динамических мембран из гидроксополимерных соединений тяжелых металлов // Химия и технология воды. – 1991. – Т. 13, № 9. – С. 788–793.

268. Кучерук Д.Д. Динамические мембраны из гидроксополимеров алюминия // Химия и технология воды. – 1991. – Т. 13, № 7. – С. 664–669.

269. Бабенков Е.А. Очистка воды коагулянтами. – М.: Наука, 1977. – 365 с.

270. Федотов М.А., Криворучко О.П., Буянов Р.А. Исследование гидролитической поликонденсации акваионов алюминия (III) методом ЯМР на различных ядрах // Журн. неорган. химии. – 1978. – Т. 23, № 9. – С. 2326–2331.

271. Федотов М.А., Криворучко О.П., Буянов Р.А. Зависимость состава продуктов полимеризации акваионов алюминия (III) от концентрации исходных растворов // Изв. АН СССР. Сер. хим. – 1977. – № 10. – С. 2183–2186.

272. Эмсли Д., Финей Д., Сатклиф Л. Спектроскопия ЯМР высокого разрешения. – М.: Мир, 1968. – Т. 1. – 630 с.

273. Манк В.В., Лебовка Н.И. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса воды в гетерогенных системах. – Киев: Наук. думка, 1988. – 204 с.

274. Белфорт Д., Санаи Н. Исследование релаксации адсорбированной воды в пористых стеклах. Постоянные степени покрытия поверхности при переменных значениях температуры и размера пор // Вода в полимерах. – М.: Мир, 1984. – С. 314–334.

275. Froix M.F., Goedde A.O. The effects of temperature on the cellulose/water interaction from NMR relaxation times // Macromolecules. – 1976. – V. 9, N 3. – P. 428–430.

276. Атаманенко М.Д., Пономарев М.И., Кучерук Д.Д. Свойства динамических мембран из соединений алюминия, железа и хрома // Коллоид. журн. – 1999. – Т. 61, № 5. – С. 610–616.

277. Pedley D., Tighe B. Water binding properties of hydrogel polymers for reverse osmosis and related applications // British Polym. J. – 1979. – V. 11, N 3. – P. 130–136.

278. Хигути А. Состояние воды в синтетических полимерных мембранах и явление просачивания // Кобунси како. – 1986. – Т. 35, № 7. – С. 335–341.

279. Вода в полимерах / Пер. с англ. под ред. С. Роуленда. – М.: Мир, 1984. – 555 с.

280. Цапюк Е.А., Бадеха В.П., Кучерук Д.Д. Обратноосмотические свойства динамических мембран на основе гидроксида железа // Химия и технология воды. – 1982. – Т. 4, № 6. – С. 508–512.

281. Ушаков С.Н. Поливиниловый спирт и его производные. – Т. 1. – М., Л.: Изд–во АН СССР, 1960. – 552 с.

282. Срибная В.П., Кучерук Д.Д. Влияние растворенных органических веществ на полупроницаемые мембраны и способы стабилизации их обратноосмотических свойств // Химия и технология воды. – 1981. – Т. 3, № 3. – С. 204–207–.

283. Сакагути Я. Джапан кэмикэл индустри ассоциэйшн монтли. – 1975. – Т. 28, № 1. – С. 15–30. (Перевод Всесоюзн. центра пер. науч.–техн. лит. и документации. – М., 1976. – № Ц–66312).

284. Johnson G., Boense C.E. The mechanism of reverse osmosis separation of organic solutes using cellulose acetate membranes // Desalination. – 1978. – V. 24, N 1/3. – P. 17–18.

285. Окислители в технологии водообработки / М.А. Шевченко, П.В. Марченко, П.Н. Таран, В.В. Лизунов. – Киев: Наук. думка, 1979. – 173 с.

286. Sims E.E. Industrial effluent treatment with hydrogen peroxide // Chem. and Ind. – 1983. – V. 18, N 7. – P. 555–558.

287. Очистка от лигносульфонатов и опреснение воды мембранами из гелей гидроксида железа / В.П. Бадеха, М.И. Медведев, Д.Д. Кучерук, А.Т. Пилипенко // Химия и технология воды. – 1986. – Т. 8, № 3. – С. 25–28.

288. Бадеха В.П., Медведев М.И., Кучерук Д.Д. Применение динамических мембран из гидроксида железа при комплексной очистке сточных вод, содержащих лигносульфонаты // “Теория и оборудование для селективного разделения жидких сред с использованием полупроницаемых мембран”. – М.: МХТИ, 1983. – С. 52–53.

289. Тупурейне А.Т., Карклинь Б.В., Рейзиньш Р.Э. Изучение процесса разрушения ароматических структур лигносульфоновых кислот при озонолизе методом ИК–спектроскопии // Тез. докл. Всесоюз. семинара. – Рига: Знание, 1977. – С. 158–161.

290. Разделение водных растворов лигносульфоновых кислот ультрафильтрацией / А.Т. Пилипенко, Е.А. Цапюк, М.И. Медведев и др. // Химия и технология воды. – 1983. – Т. 5, № 2. – С. 155–159.

291. Думанский А.В. Дисперсность и коллоидное состояние вещества. – Харьков, Киев: Кокс і хімія, 1932. – 208 с.

292. Айлер Р.К. Коллоидная химия кремнеземов и силикатов. – М.: Госстройиздат, 1959. – 288 с.

293. Айлер Р.К. Химия кремнезема. – М.: Мир, 1982. – 416 с.

294. Кучерук Д.Д. Формирование и функционирование динамических мембран из полисиликатов // Химия и технология воды. – 1994. – Т. 16, № 2. – С. 197–202.

295. Кучерук Д.Д. Обратноосмотические свойства динамических мембран из соединений кремнезема // Химия и технология воды. – 1991. – Т. 13, № 5. – С. 436–440.

296. Tanabe S. Состав основных сульфатов алюминия, приготовленных из растворов основного хлорида алюминия различного состава // J. Pharmac. Soc. Jap. – 1957. – V. 77, N 1. – P. 54–62.

297. Кучерук Д.Д., Музычук Н.Т., Журавлева В.С. Очистка растворов от соединений тяжелых металлов реагентной ультрафильтрацией с применением кремнезема // Химия и технология воды. – 1994. – Т. 16, № 5. – С. 556–560.

298. Кучерук Д.Д., Корбутяк М.А. Применение реагентной ультрафильтрации для очистки сточных вод гальванических производств // Труды Междунар. конф. по экологии Сибири. – Иркутск, 1993. –  С. 57–58.

299. Золотова Е.Ф., Асс Г.Ю. Очистка воды от железа, фтора, марганца и сероводорода. – М.: Стройиздат, 1975. – 176 с.

300. Золотова Е.Ф. Применение перманганата калия для очистки прииродных вод от марганца // Водоснабжение и сан. техн. – 1975. – № 12. – С. 27–29.

301. Ультрафильтрационная очистка подземных вод от Mn2+ и Fe2+ / Ю.В. Колодий, В.П. Бадеха, Д.Д. Кучерук, Н.Н. Прищеп // Химия и технология воды. – 1988. – Т. 10, № 2. – С. 165–166.

302. Сартбаев М.К. Биосорбционная очистка стоков глинами с получением стройматериалов – основа экологической безопасности водоемов и ресурсосбережения. – Бишкек: КыргНИИНТИ, 1991. – 611 с.

303. Тарасевич Ю.И., Овчаренко Ф.Д. Адсорбция на глинистых минералах. – Киев: Наук. думка, 1975. – 350 с.

304. Кучерук Д.Д. Намывные мембраны из глинистых минералов // Материалы комплекса научных и научно–технических мероприятий стран СНГ. – Одесса: НПО “Вотум”, 1993. – С. 78.

305. Исследование сорбции метиленового голубого на слоистых силикатах / Ю.И. Тарасевич, В.Е. Поляков, Г.М. Климова и др. // Укр. хим. журн. – 1979. – Т. 45, № 5. – С. 78.

306. Ohya H., Suzuki T., Nakao S. Integrated system for complete usage of components in seawater – A proposal of inorganic chemical combinat on seawater // Desalination. – 2001. – V. 134, N 1. – P. 29–36.

307. Treatment and reuse of textile effluente based on new ultrafiltration and other membrane technologies / M. Marcucci,  G. Nosenzo, G. Capannelly et al. // Separation and purification technology. – 2001. – V. 22, N 3. – P. 499–506.

308. Capillary   hollow   fiber    nanofiltration   membranes  / M. Frank, G. Bargeman,

A. Zwijnenburg, M. Wessling  // Desalination. – 2001. – V. 134, N 1–3. – P. 29–36.

309. Childress A.E., Elimelech M. Relation nanofiltration membrane performance to membrane charge (Electrokinetic) characteristics //  Environ. Sci. and Technol. – 2000. – V. 34, N 7. – P. 3710–3716.

310. Non–steady–state membrane potential: theory and measurements by a novel technique to determine the ion transport numbers in active layers of nanofiltration membranes / A.E. Yaroshchuk, A.L. Makovetskiy, Yi.P. Boiko, E.W. Galinker // J. Membr. Sci. – 2000. – V. 172, N 1–2. – P. 203–221.

311. Динамические мембраны из сополимера с ароматическими аминогруппами  / В.П. Бадеха, В.Г. Синявский, Р.А. Корниенко, Д.Д. Кучерук // Химия и технология воды. – 1989. – Т. 11, № 6. – С. 533–536.

312. Беккер Г. Введение в электронную теорию органических реакций. – М.: Мир, 1977. – 175 с.

313. Формирование и обратноосмотические свойства динамической мембраны из полиакриламида / А.Т. Пилипенко, Е.А. Цапюк, В.Л. Дедечек, Д.Д. Кучерук // Химия и технология воды. – 1984. – Т. 6, № 3. – С. 214–217.

314. Дедечек В.Л., Цапюк Е.А., Кучерук Д.Д. Разделение сульфата и хлорида натрия полиакриламидной динамической мембраной // Химия и технология воды. – 1985. – Т. 7, № 4. – С. 26–29.

315. Особенности задержки электролитов и неэлектролитов динамической мембраны из полиакриламида / А.Т. Пилипенко, В.Л. Дедечек, Е.А. Цапюк, Д.Д.Кучерук // Докл. АН УССР. – Сер. Б.– 1985. – № 5. – С. 64–65.

316. Условия   формирования   динамических   мембран   из   полиэлектролитов /

В.Л. Дедечек, Е.А. Цапюк, Д.Д. Кучерук, А.Т. Пилипенко // Докл. АН УССР. – Сер. Б. – 1986.– № 5. – С. 31–33.

317. Дедечек В.Л., Кучерук Д.Д. Влияние рН на формирование и обратноосмотические свойства динамических мемебран из полиэлектролитов // Химия и технология воды. – 1987. – Т. 9, № 3. – С. 221–224.

318.  Дедечек В.Л., Кучерук Д.Д. Использование гидролизованного полиакриламида для модифицирования ацетатцеллюлозных мембран // Химия и технология воды. – 1989. – Т. 11, № 2. – С. 115–117.

- Дедечек В.Л., Кучерук Д.Д., Пономарев М.И. Свойства динамических мембран из полиакриловой кислоты // Химия и технология воды. – 1989. – Т. 11, № 3. – С. 231–232.

- Комплексна переробка мінералізованих природних вод з метою одержання питної води та цінних мінеральних речовин / В.В. Гончарук, Д.Д. Кучерук, В.Ф. Скубченко, Є.А. Цапюк, В.П. Бадеха, В.М. Кочкодан, М.М. Балакіна // Доп. НАН України.  – 2002. – № 6. – С. 179 – 183.

- Prospects of baromembrane desalination of brackish waters of the south of Ukraine. / V.V. Goncharuk, D.D.  Kucheruk,  V.F.  Skubchenko,  V.P.  Badekha,   V.M. Kochkodan  //  Desalination. – 2001. – V. 139. – P. 327 – 331.

322. Опреснение воды / Л.А. Кульский, В.Д. Гребенюк, В.Н. Копосов, Д.Д. Кучерук, Т.В. Князькова. – Киев: Наук. думка, 1980. – 92 с.

323. Dobrewsky I., Mavron V., Bonev B. Effects of recovery on desalination of Black Sea water by reverse osmosis // Desalination. – 1982. – V. 41, N 2. – P. 209–214.

324. Комплексная      переработка     минерализованных     вод  / А.Т. Пилипенко,

И.Г. Вахнин, И.Т. Гороновский, В.Д. Гребенюк, А.К. Запольский, Д.Д. Кучерук, В.И. Максин. – Киев: Наук. думка, 1984. – 284 с.

325. Комплексная переработка шахтных вод / А.Т. Пилипенко, И.Т. Гороновский,   В.Д. Гребенюк,    А.К. Запольский,    Д.Д. Кучерук,  В.И. Максин,

А.М. Рудь, А.К. Загороднюк.  – Киев: Наук. думка, 1985. – 183 с.

326. Колодий Ю.В., Медведев М.И., Кучерук Д.Д. Удаление нефтепродуктов и ПАВ гидроксидом магния при опреснении морской воды обратным осмосом // Химия и технология воды. – 1986. – Т. 8, № 1. – С. 59–61.

327. Опреснение   воды   Азовского    моря    обратным   осмосом / Д.Д. Кучерук,

Р.В. Войцеховский, В.П.Бадеха и др. // Труды Всес. конф. “Современные высокоэффективные методы очистки воды (мембранная технология)”. – М.: Об–во “Знание” РСФСР, 1984. – С. 83–87.

328. Костюк В.И., Карнаух Г.С., Кучерук Д.Д. Исследование процесса обратного осмоса при ламинарном режиме течения жидкости // Рукопись депонирована в журн. “Водоснабжение и сан. техн.”. 1978. ЦИНИС Госстроя СССР. Рег. № . 961.

329. Nissim Nadace. Boron removal from Seawater reverse osmosis permeate utilizing selective ion exchange resin // Desalination. – 1999. – V. 124. – P. 131–135.

330. Никитин М.Р., Санин М.В., Фаренгольц З.Д. Перспективы и пути рационального использования ресурсов подземных вод повышенной минерализации // Оценка и использование ресурсов подземных вод. – М.: Наука, 1980. – С. 87–103.

331. Bendlin H. Die Bedeutung von Vorbehandlungensmanahmen für Umkehr–Osmose–Anlagen bei der Errengung von Proces– und Reinstwasser // Galvanotechnik. – 1997. – B. 88, N 4. – S. 1280–1285.

332. Kucera J. Properly apply reverse osmosis // Chem. Eng. Progr. – 1997. – V. 93, N 2. – P. 54–61.

333. Максин В.И. Физико–химия и технология ключевых стадий комплексной переработки минерализованных вод: Дис... докт. хим. наук. – 21.06.01. – Киев., 1996. – 536 с.

334. Выделение сульфата натрия обогащенных сульфатных рассолов нагреванием / Е.К. Бородулина, В.А. Горелова, И.Э. Спектор и др. // Хим. пром–сть, 1970. – № 1. – С. 38–40.

335. Гребенюк В.Д. Электродиализ. – Киев: Техніка, 1976. – 259 с.

336. А.с. 899064 СССР, М. Кл.3 B 01 D 13/02, C 02 F 1/46. – Электродиализатор / Д.Д. Кучерук, Р.В. Войцеховский, Н.А. Ланчковская, В.Л. Рябухина. – № 2880810/23–26. Заявлено 06.02.80; Опубл. 23.01.82, Бюл. № 3.

337. McBride R., Morris R., Hanbury W. Wind power a reliable source for desalination // Desalination. – 1987. – V. 67. – P. 559–564.

338. Монгайт И.Л., Текиниди К.Д. Николадзе Г.И. Очистка шахтных вод. – М.: Недра, 1978. – 173 с.

339. Опріснення води / А.Т. Пилипенко, А.К. Запольський, Р.В.Войцеховський, Д.Д. Кучерук, В.І. Максін // Вісн. АН УРСР. – 1981. – № 4. – С. 81–85.

340. Treatment of natural water by membranes / A.G. Pervov, J.V. Reztsov, S.V. Milovanov, V.S. Kopter // Desalination. – 1996. – V. 105, N 1–2. – P. 33–39.

341. Коваленко А.И., Кучерук Д.Д., Войцеховский Р.В. Исследование процесса опреснения и концентрирования шахтных вод методом обратного осмоса // Хим. технология. – 1978. – № 3. – С. 14–17.

342. Коваленко А.И., Костюк В.И., Кучерук Д.Д. Целесообразность применения метода обратного осмоса для комплексной переработки минерализованных сточных вод // Хим. технология. – 1980. – № 1. – С. 50–53.

343. Коваленко А.И., Манк В.В., Кульский Л.А. Спектрофотометрические исследования содержания органических веществ в шахтных водах // Химия и технология воды. – 1980. – Т. 2, № 2. – С. 137–141.

344. Выделение из воды биологических и органических примесей с помощью ацетилцеллюлозных мембран / А.И. Коваленко, Д.Д. Кучерук, В.М. Багнюк, Я.З. Яворский // Химия и технология воды. – 1979. – Т. 1, № 2. – С. 73–76.

345. А.c. 703502 СССР, М. Кл.2 C 02 В 3/02. Способ очистки воды от бактерий / А.И. Коваленко, В.М. Багнюк, А.Г. Братунец, Д.Д. Кучерук.– 2569103/23–26. Заявлено 16.01.78;  Опубл. 15.12.79, Бюл. N 46.

- Бен Р.Ю. Воздействие гальванотехнических производств на окружающую среду и способы снижения наносимого ущерба. – Новосибирск: Изд–во ГПНТБ СО АН СССР, 1991. – 96 с.

- Гребенюк В.Д., Соболевская Т.Т., Махно А.Г. Состояние и перспективы развития методов очистки сточных вод гальванических производств // Химия и технология воды. – 1989. – Т. 11, № 5. – С. 407–421.

- Тимофеева С.С., Кочергина Н.Г., Бейм А.М. Интенсификация осаждения гидроксидов металлов при реагентной очистке сточных вод гальванических производств // Химия и технология воды. – 1995. – Т. 17, № 1. – С. 73–77.

- Максин В.И. Оценка взаимного влияния ионов на реагентную очистку сточных вод гальванических производств // Химия и технология воды. – 1997. – Т. 19, № 6. – С. 579–587.

- Abwassereinigung durch ultrafiltration und umkehrosmose // Galvanotechnik. – 1999. – B. 90, N 11. – S. 3281–3282.

- Комплексная мембранная технология для очистки сточных вод и концентрирования растворов гальванических производств / А.А. Поворов, В.Ф. Павлова, Л.В. Ерохина и др. // Тр. Всерос. науч.–практ. конф. “Гальванотехн. и обраб. поверх.”. – М. (Россия). – 1999. – С. 91–92.

- Певницкая М.В., Белобаба А.Г., Матасова К.А. Электромембранные процессы в замкнутых системах переработки промывных вод гальванических производств // Химия и технология воды. – 1992. – Т. 14, № 8. – С. 605–610.

- Шваб Н.А., Лев Е.С., Литовченко В.Д. Влияние псевдоожиженного слоя неэлектропроводных частиц на процесс электрокристаллизации и свойства катодных осадков меди // Укр. хим. журн. – 1999. – Т. 65, № 8. – С. 117–122.

- Wastes–free technology of effluents from heavy metal ions / D.D. Kucheruk, M.A. Korbutyak, L.G. Marochko, Z.R. Ulberg // The Proc. 2–nd international symposium exhibition on environmental contaminations in Central and Eastern Europe. – Budapest, (Hungary).– 1994. – P. 56.

- Wastes–free technology of purification of effluents from electroplating manufactures / D.D. Kucheruk, M.A. Korbutyak, L.G. Marochko, Z.R. Ulberg // Proc 1–st hyngaro–ukrainian conference on carpathian Euro–region ecology. – Uzhorod (Ukraine). – 1994.– P. 19.

- Очистка сточных вод коагуляцией / В.А. Феофанов, Л.П. Жданович, Б.С. Луханин, Г.Г. Вдовин // Тр. Всес. конф.: “Водооборот, очистка промышленных сточных вод и эксплуатация хвостохранилищ”. – Алма–Ата (Казахстан). – 1983.– № 26.– С. 79–86.

- Использование гальванокоагуляционного аппарата для очистки сточных вод   от   меди    и    мышьяка / В.А. Феофанов, Г.Г. Вдовин, Л.П. Жданович,

Б.С. Луханин, М.А.Мылахин // Тр. Всес. конф.: “Разработка и внедрение           бессточных систем водопользования и эксплуатации хвостохранилищ”. – Алма–Ата (Казахстан). 1984.– № 27.– С. 44–48.

- Korbutyak M.A., Kucheruk D.D. Cleaning of solutions by tangential microfiltration using alumina ceramic membranes // Proc. 1–st hyngaro–ukrainian conference on carpathian Euro–region ecology. – Uzhorod (Ukraine). – 1994. – P. 78.

- Korbutyak M.A., Kucheruk D.D. Purification of solutions from heavy metal ions using dynamic membranes // Proc. 2–nd international symposium exhibition on environmental contaminations in Central and Eastern Europe. – Budapest (Hungary).– 1994. – P. 56.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html