Гладський Максим Миколайович. Метод оцінювання малоциклової міцності металавих сплавів при складному навантажуванні : дис... канд. техн. наук: 05.02.09 / Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". — К., 2006. — 149арк. : рис., табл. — Бібліогр.: арк. 133-147.

ГЛАДСЬКИЙ М. М. МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ МАЛОЦИКЛОВОЇ МІЦНОСТІ МЕТАЛЕВИХ СПЛАВІВ ПРИ СКЛАДНОМУ НАВАНТАЖУВАННІ – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.09 «Динаміка та міцність машин», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, 2006. Дисертацію присвячено розробці методу оцінювання малоциклової втоми металевих сплавів різного типу (з різною структурою) за умов непропорційного малоциклового навантажування. Наведено результати експериментальних досліджень з малоциклової втоми технічно чистого титана ВТ1-0 під час пропорційного і непропорційного двовісного навантажування. Побудовано регресійну модель оцінювання довговічності титанового сплаву ВТ1-0 у разі пропорційного та непропорційного навантажувань. Встановлено, що довговічність зразків із сплаву ВТ1-0 у разі навантажування «по колу» в просторі деформацій типу Мізеса зменшувалась у 1,7 разів порівняно з довговічністю, одержаною з випробувань на розтягання-стискання, за умови однакових значень амплітуди еквівалентної деформації. Додаткове зміцнення матеріалу не спостерігалось. Запропоновано метод оцінювання малоциклової міцності, який дозволяє в умовах пропорційного і непропорційного малоциклового навантажування оцінити довговічність металевих сплавів з різними рівнями чутливості до непропорційності навантажування. Проаналізовано межі застосування запропонованого методу за різних траєкторій деформування та широкого класу металевих сплавів. Показано, що даний метод можна успішно використовувати для матеріалів як з високою, так і низькою чутливістю до непропорційності процесу навантажування..

- Вивчені закономірності деформування та довговічності титанового сплаву ВТ1-0 в умовах пропорційного і непропорційного малоциклового двовісного навантажування. Показано, що перехід від пропорційного до непропорційного навантажування супроводжується зниженням його довговічності. При цьому ефект „додаткового зміцнення”, характерний для непропорційного навантажування інших металевих сплавів, не спостерігався. - За результатами експериментальних досліджень побудовано рівняння регресії довговічності титанового сплаву ВТ1-0 залежно від таких факторів, як еквівалентна деформація типу Мізеса та коефіцієнт непропорційності циклу навантажування, запропонований Іто–Сакане–Онамі–Сосі, яке дозволяє з високою точністю визначити довговічність сплаву ВТ1-0 при довільних траєкторіях деформування в умовах плоского напруженого стану. - Розроблено метод оцінювання малоциклової міцності, який дозволяє в умовах пропорційного і непропорційного малоциклового навантажування оцінити довговічність металевих сплавів, рівень чутливості яких до непропорційності навантажування різний. - Проаналізовано межі застосування запропонованого методу за результатами випробувань з різними траєкторіями деформування на зразках з п’яти металевих сплавів із різною структурою. Показано, що запропонований метод можна успішно використовувати для матеріалів з різною чутливістю до непропорційності навантажування..