Ибрагимова, Сонаханум Мохубали кызы.
Цеолитсодержащий катализатор крекинга на основе геля, полученного при умягчении жестких вод силикатом натрия : диссертация ... кандидата химических наук : 02.00.15. - Баку, 1984. - 109 с. : ил.

Заключение диссертациипо теме «Катализ», Ибрагимова, Сонаханум Мохубали кызы

Результаты исследования синтезированного катализатора в про-т цессе деструктивной изомеризации фракции Г60-260°С флегмы коксования в условиях "кипящего" слоя приведены в табл. 21. С целью сопоставления аналогичные исследования были проведены на цеолит-содержащем алюмосиликатом катализаторе. .

Как следует из данных табл. 21, закономерности: изменения выходов отдельных групп углеводородов с изменением темперазуры на цеолитсодержащих катализаторах, отличающихся природой матрицы, одинаковы. Так,, с повышением температуры процесса деструктивной изомеризации наблюдается увеличение выхода сухого газа и пропан-пропиленовой фракции, выходы бензиновых фракций - 85°С и

85-200°С снижаются, а выход кокса увеличивается. Что же касает

• * ся изокомпонента фракции С4-С5 ( + U-C5), то с повышением

Сравнительная активность цеолитоодержащего алюмосиликатного катализатора и цеолитоодержащего катализатора на основе геля, полученного, из морской вода

Компоненты Цеолитсодержащие катализаторы на основе: геля, полученного из морской воды алюмосиликата;

550° 580° 550° 580°

Водород 0,17 0,19 0,16 0,19

Метан. 4Г.40 5,93 6,99 7,43

С2 5,62 7,05> 5,81 8,40

Пропан 9,98 12,45 9,22 IL„98

Пропилен 9*33 13,84 10,35 13,04 ю3 19,31 26^29 19 „57 25,02

L-бутан 10,05 8,79 7,46 6,01

Н-бутаа 4,93 4,84 5,53 3,94

Бутилена 6,40 6,38 3,76 4*34.

Z<4 21,38 19,01 16,75 14,29

Фракция С^- - 85°С 25,04 23,63 IS, 85 17,23 в том числе:.

1-пентан 10,01 9,32 6,98 6,43 н-пентан. 3,99 3,04 4,28 3,26

L -амилены 5,25 4,10 1,04 0,97

Н-амилены 1,26 I„5L 1,86 1,47

20,51 17,9.7 14,56 12,33

Фракция 85-200°С ГО ,35 7,94 14,24 11,01

Фракция > 200°С 12,43 8,36. 12,98 10,93

Кокс 1,30 1„60 4,65 5,50 температуры процесса содержание указанных углеводородов также снижается.

Влияние температуры процесса на качественную характеристику полученных жидких продуктов деструктивной, изомеризации, в частности; на изменения углеводородного состава фракции 85-200°С, показано в табл. 22.