Перминов Петр Анатольевич. Закономерности взаимодействия хитозана с глутаровым альдегидом и их использование при получении ферментсодержащих полимерных материалов : диссертация ... кандидата химических наук : 02.00.06 Москва, 2007 152 с., Библиогр.: с. 143-152 РГБ ОД, 61:07-2/755

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ’ ИМЕНИ А.Н. КОСЫГИНА

На правах рукописи

Перминов Петр Анатольевич

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ХИТОЗАНА С ГЛУТАРОВЫМ АЛЬДЕГИДОМ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ФЕРМЕНТСОДЕРЖАЩИХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Специальность 02.00.06 - Высокомолекулярные соединения

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Научный руководитель: доктор химических наук Кильдеева Н. Р.

Москва - 2007 г.

Содержание

стр.

ВВЕДЕНИЕ			 4

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	 8

X.	ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	 9

1.1	Хитозан и его производные в процессах иммобилизации ферментов 9

1.2	Взаимодействие глутарового альдегида с аминосодержащими

полимерами	 34

2.	МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	 59

2Л	Объекты исследования	 59

2.2	Реактивы	 59

2.3	Методы исследования	 61

3.	ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ	 67

3.1	Закономерности процесса сшивки хитозана ГА	 67

3.1.1	Влияние pH на равновесие в растворах хитозана и глутарового

альдегида	 67

3.1.2	Квантовохимическое моделирование реакции взаимодействия

аминогрупп хитозана с глутаровым альдегидом	 79

3.1.3	Изучение кинетики взаимодействия хитозана с глутаровым

альдегидом	 87

3.1.4	Обсузвдение механизма взаимодействия хитозана с глутаровым

альдегидом	.	 97

3.1.5	Изучение свойств гелей хитозана, сшитого глутаровым

альдегидом	 102

ЗЛ.6 Изучение процесса сшивки хитозана глутаровым альдегидом в

присутствии белка	 107

3.2	Получение ферментсодержащих полимерных материалов на

основе хитозана с использованием реакции сшивки ГА	 112

3.2.1	Получение микрокапсул на основе хитозана, сшитого ГА	 И2

3.2.2	Иммобилизация ферментов на тканевом носителе с

использованием гелеобразующих систем на основе хитозана

3.2.2.1	Изучение иммобилизации органофосфатгидролазы

волокнистом материале с использованием полимерных композиций на основе хитозана	 117

3.2.2.2	Использование гелеобразующих систем на основе хитозана и сульфата хитозана для получения волокнистого биокатализатора,

содержащего трипсин	 128

3.2.3 Использование гелеобразования в системе хитозан-ГА для модификации фермента при получении пленок на основе

полигидроксибутирата	 139

ВЫВОДЫ	 142

ЛИТЕРАТУРА	   143

ВЫВОДЫ

- Установлены закономерности процесса сшивки хитозана ГА; показано, что основным фактором, влияющим на механизм реакции взаимодействия аминогрупп хитозана с ГА и характер гелеобразования в растворах хитозана в присутствии ГА, является концентрация ионов водорода.

- Установлено соотношение между равновесными молекулярными формами в растворах ГА при различных pH, соответствующих pH растворов хитозана, при этом не обнаружено значимых концентраций продуктов альдольной и кротоновой конденсации диальдегида.

3-. С использованием квантово-химических расчетов показано, что наиболее вероятным процессом при взаимодействии хитозана с ГА является образование оснований Шиффа депротонированными аминогруппами хитозана с сопряженными с С=С-связью карбонильными группами олигомерной формы ГА. Из мономерных форм наиболее реакционноспособная форма - линейный гидрат ГА.

- Предложен механизм сшивки хитозана ГА. Установлено, что увеличение реакционной способности ГА в реакции с аминогруппами хитозана, скорости гелеобразования в растворах хитозана и модуля упругости геля при увеличении pH и соотношения ГА - аминогруппа связаны как с уменьшением степени протонирования аминогрупп, так и с изменением механизма сшивки хитозана ГА.

- Получены гидрогели хитозана, способные удерживать до 10000% воды,

удаление которой при высушивании приводит к релаксационным процессам и резкому снижению способности к набуханию.	.

- Показана возможность использования реакции сшивки хитозана или сульфата хитозана ГА для получения ферментсодержащих микрокапсул, гелей, пленок и волокнистых биокатализаторов. Получены образцы с высокой стабильностью, сохраняющие до 70-100% активности нативного фермента. Показана эффективность применения биокатализатора, содержащего органофосфатгидролазу для детоксикации фосфорорганических нейротоксинов.