УРАЛЬСКИЙФЕДЕРАЛЬНЫЙУНИВЕРСИТЕТ

именипервогоПрезидентаРоссииБНЕльцина

Направахрукописи

СЕМЕНИЩЕВВЛАДИМИРСЕРГЕЕВИЧ

ФЕРРОЦИАНИДНЫЕСОРБЕНТЫНАОСНОВЕГИДРАТИРОВАННОГО

ДИОКСИДАТИТАНАДЛЯКОНЦЕНТРИРОВАНИЯРАДИОНУКЛИДОВ

ИПЕРЕРАБОТКИЖИДКИХРАДИОАКТИВНЫХОТХОДОВ

ЛТехнологияредкихрассеянныхирадиоактивныхэлементов

Диссертациянасоисканиеученойстепени

кандидатахимическихнаук

НаучныйруководительдоценткандхимнаукВоронинаАВ

Екатеринбург

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	

	ОБЗОРЛИТЕРАТУРНЫХИСТОЧНИКОВ	

	Обращениесрадиоактивнымиотходами	

	Обращениесжидкимирадиоактивнымиотходами	

СорбционныйметодпереработкиЖРО	

	Сорбентыдляконцентрированияцезия	

	Типысорбционныхцентровихимизмысорбциихарактерные

дляферроцианидныхсорбентов	

	ИммобилизацияРАО	

	Обращениесотработаннымисорбентами	

	Постановказадачиисследования	

	ИССЛЕДОВАНИЕПРОЦЕССОВПРОТЕКАЮЩИХПРИПО

ВЕРХНОСТНОММОДИФИЦИРОВАНИИГИДРАТИРОВАННОГОДИОКСИДАТИТАНАФЕРРОЦИАНИДАМИ	

	Условиясинтезаферроцианидныхсорбентовнаоснове

гидратированногодиоксидатитана	

	Приборыиметодыисследования	

	Исследованиепроцессовпротекающихприпереводегидратированногодиоксидатитанавводороднонатриевуюформуи

еготермическойобработке	

	Исследованиепроцессовпротекающихпринасыщении

прокаленнойосновыникелем	

	Исследованиепроцессовпротекающихпристадии

модифицированияиидентификацияобразующихсясорбционныхцентров	

	Выводыпоглаве	

	ИССЛЕДОВАНИЕХИМИЗМОВСОРБЦИИЦЕЗИЯСОРБЕНТОМТ	

	Особенностистатикисорбциицезиявразличныхдиапазонах

концентраций	

	Кинетикасорбциицезиявобластиконцентрацийцезияболеемгл

з

	Выводыпоглаве	

	ИССЛЕДОВАНИЕСЕЛЕКТИВНОСТИСОРБЦИИ	

	ИсследованиесорбциистронцияОценкавозможностиприменения

сорбентаТвкачествекомплексногосорбента	

	ИсследованиестатикисорбциистронциясорбентамиТиТ

	

	Исследованиевлияниярастворанасорбциюстронция

сорбентамиТиТ	

	ИсследованиекинетикисорбциистронциясорбентамиТи

Т	

	Исследованиевлиянияскоростиперемешиванияраствора

	Исследованиезависимостикинетикисорбциистронция

сорбентомТоттемпературы	

	Изучениевлиянияионованалоговнасорбциюцезия	

	ОценкаселективностисорбциистронциявприсутствииСа	

	ИзучениезакономерностейсорбцииактиноидовсорбентомТ	

	ИзучениесорбцииуранаУІсорбентамиТиТ	

	ИзучениесорбцииториясорбентамиТиТ	

	Выводыпоглаве	

	ИССЛЕДОВАНИЕОБЛАСТЕЙПРИМЕНЕНИЯСМЕШАННОГО

ФЕРРОЦИАНИДАИИКЕЛЛКАЛИЛНАОСНОВЕГИДРАТИРОВАННОГОДИОКСИДАТИТАНА	

	Дезактивацияжидкихрадиоактивныхотходовразличныхтипов

	ВлияниесоставакислыхщелочныхивысокосоленыхЖРО	

	Влияниеповерхностноактивныхвеществи

комплексообразователей	

	Оценкавозможностиприменениясмешанногоферроцианида

никелякалиянаосновегидратированногодиоксидатитанавкачествематрицыдляиммобилизациирадионуклидов	

	Исследованиескоростейвыщелачиванияцезияиз

насыщенныхобразцовсорбентаТ	

	Исследованиескоростейвыщелачиваниястронцияиз

насыщенныхобразцовсорбента	

	Ометодикеэкспериментальногоопределенияскорости

выщелачиваниярадионуклидовиммобилизированныхвминералоподобныесорбенты	

	ПрименениесорбентаТврадиохимическоманализе	

	Постановказадачиразработкирадиохимическогоанализавод

идонныхосадковбассейноввыдержкиОЯТ	

	Изучениевозможностиизвлеченияизанализируемого

раствора	

	Изучениевозможностиколичественнойдесорбциицезияиз

насыщенногосорбента	

	Разработкаметодикирадиохимическогоанализа	

	Выводыпоглаве	

ВЫВОДЫ	

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙСПИСОК	

	Выводы

	Разработанспособсинтезаповерхностномодифицированных

ферроцианидных	сорбентовдля	концентрирования	ииммобилизации

радионуклидовпереработкижидкихрадиоактивныхотходовСприменениемфизикохимическихметодовИККРспектрометриирептгенофазовогоанализаметодаопределенияудельнойповерхноститермогравиметрическогоанализадифференциальнойсканирующейкалориметрииМёссбауэровскойспектроскопииметодарадиоактивныхиндикаторовисследованыпроцессыпротекающиеприповерхностном	модифицирования	гидратированного	диоксидатитана

ферроцианидамиДоказаночтопереводсорбентаТвН№формупротекаетпоионообменномумеханизмуНаоснованииисследованийтермическогоповедениясорбентаТсделанвыводчтооптимальнаятемпературатермообработкисоставляет°Сане°СкаксчиталосьранееПоказаночтопринасыщениисорбентаТникелемпроисходитхемосорбцияникелясеголокальнымгидролизом

	Установленочтоназаключительнойстадиимодифицированияобработка

растворомсорбированныеноныникелястановятсяцентрамикристаллизациисинтезируемой	фазыферроцианидаПриувеличении

концентрациииповышениистепенипересыщенияпаповерхностисорбентаувеличиваетсячисломелкихчастицсрастающихсявпоследствиивплотныеиплохопроницаемыеструктурыСнижениестепенипересыщенияприводиткувеличениюразмеровкристалловОптимизированноеколичестворавномернораспределенныхцентровкристаллизацииприводиткобразованиювысокоднсперснойфазыудельнаяповерхностьсоставляетдомгчтообеспечиваетбольшееколичестводоступныхдляцезиясорбционныхцентровВысокаядисперсностьферроцианиднойфазытакжеподтверждаетсярентгеноаморфностыообразцовподаннымрентгенофазовогоанализаИспользованныеметодыисследованиявсвязисосложностьюсоставаформирующейсяферроцианиднойфазынепозволяютустановитьстехиометриюобразующихсясоединенийПредположительновфазесорбентавзависимостиотконцентрацииферроцианидакалиямогутобразовыватьсятакие

трудпорастворимыесоединениякак	

имолекулярноадсорбированныйгексацианоферраткалияНаибольшейсорбционнойактивностьюиёмкостьюобладаетсорбентстремятипамисорбционныхцентров

	ИсследованыстатикаикинетикасорбциицезиясмешаннымферроцианидомникелякалиянаосновегидратированногодиоксидатитанахимизмысорбциицезиявразличныхобластяхконцентрацийвыявленыфакторыобуславливающиевысокуюёмкостьсорбентаУстановленочтоналичиеусорбентатрёхтиповспецифичныхкцезиюсорбционныхцентровкаждыйизкоторыхреализуетсявопределённойобластиконцентрацийихарактеризуетсясвоимизначениямикоэффициентараспределенияцезияистатическойобменнойёмкостиобуславливаетиразличиевхимизмахсорбцииЗаполнениесорбционныхцентровпервогоивтороготипахорошоаппроксимируетсяуравнениемЛенгмюрапоэтомусорбцияцезиясорбентомТвконцентрационнойобластиотдомглможегбытьописанаврамкахмоделиионногообменаПредположительнымхимизмомсорбциицезиявобластивысокихконцентрацийболеемглявляетсяосаждениесмешанногоферроцианиданикеляцезиявпоровомпространствесорбентаДанноепредположениеподтвержденоданнымиИККРспектроскопипэлектронноймикроскопиииметодаопределенияудельнойповерхностиРеализациямеханизмаосажденияприводиткувеличениюёмкостидомггиудельнойповерхностисорбентанадомг

	ИсследовановлияниеповерхностногомодифицированияпаспецифичностьсорбентапоотношениюкстронциюизученымеханизмысорбциистронцияПоказаночтоцезийсорбируетсяферроцианиднойфазойтогдакакстронцийфазойгидратированногодиоксидатитанавсвязисчемусорбентасохраняетсяспецифичностьпоотношениюкстронциюсопоставимаясоспецифичностьюисходногоносителясорбентаТКа±’млгПредложеноиспользованиесмешанногоферроцианиданикелякалиядлясовместногоизвлеченияиизЖРО

	ПоказаночтосорбентТизбирательносорбируетстронцийвприсутствиикальциявобластирЫчтопозволяетиспользоватьегодляразделенияиСаПриэтомвобластизначенийсорбциястронциясорбентомТнеявляетсяселективнойДоконцентрациикальцияглсорбциястронциянезависитотконцентрациикальциявраствореприболеевысокойконцентрациипрослеживаетсяконкурентноевлияниекальцияпасорбциюстронция

	СорбентТпроявляетвысокуюспецифичностькцезиювприсутствииоднозарядныхкатионовКииможетбытьэффективноиспользовандляпереработкивысокосолевыхжидкихрадиоактивныхотходовВлиянияконцентрацииионовиКнасорбциюцезияотсутствуетнавсёмизученноминтервалеконцентрацийдомольлУстановленовлияниеконцентрациицезияврастворенаселективностьсорбциивприсутствииПоказаночтовопределённыхобластяхконцентрацийцезияиаммониясоответственновпарах•мглидомольлмглидомольлвлияниеаммониянасорбциюцезияотсутствуетисорбцияцезияиаммонияпротекаетпонезависимыммеханизмамПриболеевысокихконцентрацияхкомпонентовионаммониявыступаетконкурентомприсорбциицезиячтоприводиткснижениюкоэффициентараспределенияцезияПриконцентрациицезиявраствореболеемглцезийиаммониипоглощаютсясовместнозасчётсоосаждепиявфазесмешанныхферроцианидоввпоровомпространствесорбента

	ПоказаночтоповерхностноемодифицированиесорбентаТвсмешанныйферроциаиидникелякалиянеоказываетвлияниянасорбционныесвойствапоотношениюкурануиториюКоэффициентыраспределенияуранаиториядлясорбентовТпТсовпадаютвпределахпогрешностиисоставляютдляурана±млгдлятория±ймлг

	УстановленочтосорбентмаркиТможноэффективноиспользоватьдляизвлечениярадионуклидовцезияизсильнокислыхдомольлслабощелочныхдоинейтральныхвысокосолевыхдоглраствороватакжедляочисткизагрязненныхцезиемводсодержащихповерхностноактивныевеществадоглиЭДТАдомольлПредложеноиспользованиесорбентадляочисткиотцезияширокогоспектраЖРОразличногосоставаиразличныхуровнейактивности

	ПоказаночтосорбентТявляетсяэффективнойматрицейдляиммобилизациирадионуклидовцезияистронцияВпервыеопределеныскоростивыщелачиванияцезияистронцияизнасыщенныхрадионуклидамиобразцовразличнымитипамиводвусловияхдлительногохраненияПрииспользованиивкачествевыщелачивателядистиллированнойводыскоростивыщелачиваниясоставляютдляцезияотЮдоЮгсмсутдлястронцияотЮдо’гсмсутприиспользованииводопроводнойводыдлястронцияотТидогсмсутПредложеноупрощениеметодикиопределенияскоростивыщелачиваниярадионуклидовиммобнлизированнныхвминералоподобныесорбентыЭкспериментальнопоказаночтозависимостьскоростивыщелачиванияотвремениподчиняетсяэмпирическомууравнению‘

	ВсвязисвысокойсорбционнойёмкостьюинеобратимостьюпроцессасорбциицезиямеханическойихимическойустойчивостьюпредложеноиспользоватьсорбентТдляизготовлениязакрытыхисточниковгаммаизлучениянаосновесудельнойактивностьюдоКнг

	ЭкспериментальнопоказаночтосорбентТтермическистабиленпритемпературахдо°СПритемпературахвыше°Сначинаетсяпостепенноеразрушениефазыферроцианидакотороевызываетрезкоеувеличениестепенивыщелачиванияцезияатакжесопровождаетсязначительнымуносомцезиявгазовуюфазупритемпературахболее°СПритемпературахболее°СнаблюдаетсяполноеразрушениефазыферроцианидаПредложенохранениеиммобилизированныхформвысущенныхпритемпературенеболее°С

	ЭкспериментальнопоказанавозможностьдесорбциицезияснасыщенногосорбентарастворомМопределеночтовыходцезияпастадиисорбциисоставляетнеменееанастадиидесорбцииКоличественнаядесорбцияцезияссорбентаможетпредставлятьинтересприпроведениирадиохимическогоанализаводныхсред

	СиспользованиемсорбентаТпредложенметоданализаприродныхводнарадионуклидыцезияатакжеразработаныподходыипредложенасхемаопределениясуммарнойудельнойаактивностпводидонныхосадковбассейноввыдержкиБАЭСвусловияхвысокойсуммарнойактивностифазобусловленнойналичиемрадионуклидовиПолученныеэкспериментальныеданныеирекомендациибылииспользованыпривыполнениихоздоговора№междуУГТУУПИиОАОИнститутреакторныхматериалов

6

8