## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки, молодёжи и спорта Украины

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна

На правах рукописи

Паланчук Дмитрий Викторович

УДК 691.327:666.972

БЕТОНЫ НА ОСНОВЕ ВТОРИЧНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ ПРОДУКТОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО РЕГИОНА

05.23.05 - строительные материалы и изделия

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

Нетеса Николай Иванович,

доктор технических наук, профессор

Днепропетровск – 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .     5

РАЗДЕЛ 1 	Опыт модификации бетонов вторичными мелкозернистыми продуктами промышленности и пластифицирующими добавками   .   .   .   . 11

1.1 Использование вторичных мелкозернистых продуктов промышленности в бетонах   .   .     .   .   .   .   .   .   .    .   .    .   .   . 11

1.2 Проблемы определения составов бетонов с вторичными мелкозернистыми продуктами промышленности  .    .   .    .   .   . 24

1.3 Роль пластифицирующих добавок в улучшении удобоукладываемости бетонных смесей и физико-механических характеристик бетонов с наполнителями из вторичных мелкозернистых продуктов промышленности   .    .   .    .   .   .     27

1.4 Цель и задачи исследования, основная рабочая гипотеза   .  31

Выводы по разделу 1   .   .     .   .   .   .   .   .   .    .   .    .   .   .   .   .   . 34

РАЗДЕЛ 2 	Характеристики применяемых компонентов, оборудования и методики исследований .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   36

2.1 Основные характеристики компонентов бетонных смесей, применяемых в исследованиях   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   36

2.2 Характеристики оборудования, используемого в исследованиях .   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   39

2.3 Математическое планирование экспериментов и методика их обработки    .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   40

Выводы по разделу 2  .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   44

РАЗДЕЛ 3 	Рациональные составы бетонных смесей с наполнителями из вторичных мелкозернистых продуктов промышленности   .   .    .   .   .   .   .   46

3.1 Определение составов бетонных смесей по критерию рациональности зернового состава компонентов      .   .   .   .   .   46

3.1.1 Аналитический метод определения составов бетонных смесей по критерию рациональности зернового состава компонентов   .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   47

3.1.2 Графический метод определения составов бетонных смесей по критерию рациональности зернового состава компонентов   53

3.2 Экспериментальные исследования влияния вида и количества вторичных мелкозернистых продуктов промышленности на прочность бетона   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   59

3.2.1 Составы с гранотсевом Новопавловского карьера и золой уноса Приднепровской ТЭС   .     .   .   .   .   .   .   .   . .   .   .   .   .   59

3.2.2 Составы с граншлаком завода имени Петровского     .   .   64

3.2.3 Составы с комплексной добавкой местного производства ПЛКП-2   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   ..   .   .     .   .   .   .        .   .   .     67

3.2.4 Составы с керамзитовым гравием     .   .   .   .    .    .   .   .   .  70

3.2.5 Составы с хвостами обогащения железных руд Криворожского ЮГОКа   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .    .   .   .    74

3.3 Оптимизация составов и свойств бетонов с применением методов  математического планирования экспериментов   .   .    79

3.3.1 Составы с керамзитовым гравием, граншлаком завода имени Петровского и золой уноса Приднепровской ТЭС …………...    80

3.3.2 Составы с граншлаком завода имени Петровского и золой уноса Приднепровской ТЭС    .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .    88

3.3.3 Составы с керамзитовым гравием, граншлаком завода имени Петровского и хвостами обогащения железных руд Криворожского ЮГОКа   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .    .   .   .   .    98

3.3.4 Составы с граншлаком завода имени Петровского и хвостами обогащения железных руд Криворожского ЮГОКа  107

3.4 Исследование структуры бетонов с наполнителями из вторичных мелкозернистых продуктов промышленности .   .   123

Выводы по разделу 3   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   130

РАЗДЕЛ 4 	Оптимизация составов бетонов с вторичными продуктами промышленности, применяемых для устройства подстилающих слоев полов   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .    .     133

4.1 Анализ результатов экспериментальных исследований, определение рациональных составов бетонных смесей с вторичными продуктами промышленности   .   .    .   .   .    .   .   133

4.2 Особенности технологии устройства подстилающих слоев полов из бетонных смесей с вторичными продуктами промышленности   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .    141

4.3 Экономическая эффективность предлагаемых составов с вторичными продуктами промышленности   .   .   .   .    .   .   .    146

Выводы по разделу 4   .   .   .   .     .   .   .   .   .    .   .   .   .    .   .   .   148

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  .   .   .   .     .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .     . .   150

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ    .   . .   .   .   153

ПРИЛОЖЕНИЕ А Акт внедрения результатов исследования ..171

ВВЕДЕНИЕ

В условиях мирового финансового кризиса первостепенными задачами являются рациональное использование природных ресурсов, экономное расходование энергии, решение экологических проблем. Строители обязаны решать эти проблемы, максимально используя вторичные продукты промышленности в бетонах, обеспечивая их утилизацию для улучшения экологической ситуации, экономии наиболее энергоемкого продукта – цемента, следовательно, обеспечивая рациональное использование природных ресурсов.

Актуальность темы. Строительная отрасль страны в решающей мере предопределяет гармоничное развитие экономики страны и благополучие ее граждан. В частности, пониженная энергоемкость применяемых строительных композиционных материалов, особенно широко используемых цементных бетонов, за счет снижения расхода наиболее энергоемкой составляющей - цемента, утилизация в них вторичных, в том числе мелкозернистых продуктов промышленности, обеспечивает решение актуальных экономических, энергетических и экологических проблем. Поэтому проведение исследований и разработка научно обоснованных рекомендаций, направленных на обеспечение требуемых свойств бетонов с пониженным расходом цемента и утилизацией в них местных вторичных продуктов промышленности, в том числе мелкозернистых, загрязняющих окружающую среду, является актуальной задачей. Ее решение необходимо обеспечить, используя эффективные пластифицирующие добавки отечественного производства. Анализ результатов проведенных исследований показывает, что имеющихся знаний о возможностях получения бетонов с различными физико-механические характеристики на основе вторичных продуктов промышленности нашего региона и комплексной пластифицирующей добавки ПЛКП-2 недостаточно для решения вышеобозначенной задачи.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнена в соответствии с приоритетными направлениями развития науки и техники, которые определены Законом Украины «Про  пріоритетні напрямки розвитку науки і техніки» от 11 июля 2001 №2623 - ІІІ.

Диссертация выполнена в соответствии с направлением научной работы кафедры строительного производства и геодезии Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна в соответствии с тематическими планами научно-исследовательских работ «Систематизация пластифицирующих добавок для бетонов, которые применяются в транспортном строительстве, и определения их технических свойств» (№ госрегистрации 0107U001828) и «Исследования и разработка бетонов со сниженной экзотермией для возведения массивных сооружений транспортного назначения» (№ госрегистрации 0109U003742). Во всех работах автор выступал как исполнитель.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является разработка теоретических положений и практических рекомендаций по проектированию составов бетонов с уменьшенным расходом цемента и использованием местных вторичных продуктов промышленности, в том числе мелкозернистых, с комплексной пластифицирующей добавкой ПЛКП-2 при обеспечении требуемых технологических свойств бетонных смесей и физико-механических характеристик затвердевших бетонов.

Для реализации поставленной цели необходимо решить такие задачи:

– обосновать целесообразность использования в бетонах вторичных продуктов промышленности Днепропетровского региона, в частности мелкозернистых, при условии максимально возможного количества утилизации последних и повышенной эффективности использования цемента;

– определить зависимости влияния расходов вторичных продуктов промышленности Днепропетровского региона на прочность бетонов и эффективность использования цемента в них при различных его расходах, в том числе с пониженной активностью;

– установить механизм действия и возможность использования комплексной пластифицирующей добавки ПЛКП-2, которая содержит отходы коксохимического производства и добавку С-3, в бетонах на основе вторичных продуктов промышленности Днепропетровского региона с пониженными расходами цемента, в том числе с пониженной активностью.

Объект исследования: бетоны с наполнителями – местными вторичными продуктами, со сниженными расходами цемента, модифицированные комплексной пластифицирующей добавкой ПЛКП-2.

Предмет исследования: закономерности влияния вида и количества местных вторичных ресурсов, в том числе мелкозернистых, на технологические характеристики бетонных смесей, модифицированные комплексной пластифицирующей добавкой ПЛКП-2, и физико-механические характеристики затвердевшего бетона.

Методы исследования: экспериментальные исследования свойств бетонов проводились с использованием современных статистических методов математического планирования и обработки полученных результатов; структура исследовалась современным растровым электронным микроскопом РЭМ-106И на специально подготовленных образцах; прочностные характеристики бетонов и технологические характеристики бетонных смесей изучались стандартными методами на сертифицированном оборудовании.

Научная новизна полученных результатов:

– обоснована целесообразность использования в легких бетонах на основе граншлака завода имени Петровского мелкозернистых наполнителей – хвостов обогащения железных руд Криворожского ЮГОКа или золи уноса Приднепровской ТЭС в количестве до 400 кг/м3  бетонной смеси при условии обеспечения суммарных расходов наполнителей и цемента в ней 500-550 кг на 1 м3;

– установлена практически прямопропорциональная зависимость прочности легких бетонов на основе граншлака завода имени Петровского и рационального количества наполнителей от расходов цемента в диапазоне от 150 до 500 кг на 1 м3 и практически одинаковый коэффициент эффективности использования цемента при его расходах в этом диапазоне;

– установлено, что механизм действия модифицированной комплексной пластифицирующей добавки ПЛКП-2 на удобоукладываемость легких бетонов на основе граншлака завода имени Петровского практически одинаковый при расходах цемента в диапазоне от 150 до 500 кг на 1 м3 бетонной смеси при условии обеспечения суммарного количества наполнителей и цемента в ней 500-550 кг на 1 м3;

– на основе метода математического планирования эксперимента и экспериментальных исследований получены уравнения регрессии и номограммы изоповерхностей коэффициентов эффективности использования цемента и прочности легких бетонов на основе граншлака завода имени Петровского и мелкозернистых наполнителей – хвостов обогащения железных руд Криворожского ЮГОКа или золы уноса Приднепровской ТЭС в пределах расхода цемента активностью около 40,0 МПа и пониженной активностью 23,0 МПа от 150 до 350 кг на 1 м3 бетонной смеси;

– установлены зависимости коэффициентов эффективности использования цемента активностью 23,0 МПа и прочности легких бетонов в исследуемых пределах расходов компонентов и установлены закономерности изменения этих характеристик по сравнению с аналогичными при использовании цемента активностью 40,0 МПа.

Практическое значение полученных результатов:

- определена возможность использования в мелкозернистых легких бетонах на основе граншлака завода имени Петровского плотностью 1600-1800 кг/м3, пределом прочности при сжатии от 5 до 25 МПа, модифицированных комплексной пластифицирующей добавкой ПЛКП-2, вторичных, в том числе мелкозернистых, продуктов промышленности Днепропетровского региона с цементами стандартной и пониженной активности до 23,0 МПа;

- определены составы легких мелкозернистых смесей на основе граншлака завода имени Петровского с наполнителями из хвостов обогащения железных руд Криворожского ЮГОКа или золы уноса Приднепровской ГРЭС, модифицированные комплексной пластифицирующей добавкой ПЛКП-2. Эти составы обеспечивают требуемую среднюю прочность при сжатии 7 МПа, которая необходима, в соответствии с действующими нормами, для подстилающих слоев полов и соответствуют комплексным требованиям к их технологическим характеристикам, при стоимости на 40% меньше по сравнению с традиционно используемыми;

- разработаны технологические параметры устройства подстилающих слоев полов с рекомендованных составов легких мелкозернистых бетонных смесей, модифицированных комплексной пластифицирующей добавкой ПЛКП-2, содержащими вторичные продукты промышленности Днепропетровского региона, с использованием технологической оснастки, которая используется при устройстве этих слоев с цементно-песчаного раствора;

- в производственных условиях при устройстве подстилающих слоев полов  общей площадью 4520 м2 жилого дома в г. Днепропетровске, по проспекту Гагарина, 26 использовано предложенный состав мелкозернистого легкого бетона плотностью до 1800 кг/м3 на основе граншлака завода имени Петровского, что обеспечило общий экономический эффект 58086 грн.

Личный вклад соискателя в научные труды, опубликованные в соавторстве, состоит в:

– определении составов бетонов с рациональным составом компонентов, обеспечивающих повышенную эффективность применения цемента [158];

– экспериментальном подтверждении эффективности использования граншлака в бетонах при рациональном зерновом составе компонентов [159];

– подтверждении эффективности методики определения составов бетонов с рациональным соотношением керамзитового гравия, и других компонентов для эффективного использования цемента [161];

– определении рациональной области повышенной эффективности использования цемента в бетонах на основе местных вторичных продуктов промышленности [159];

– определении возможности эффективного использования зол уноса Приднепровской ТЭС в бетонах при рациональном зерновом составе компонентов [169];

– определении возможности экономии цемента в легких бетонах на основе граншлака при обеспечении рационального зернового состава компонентов [168];

– определении возможности использования хвостов обогащения железных руд для экономии цемента в бетонах с рациональным зерновым составом компонентов [170].

Апробация результатов диссертации. Основные результаты диссертации докладывались на Третьей всеукраинской научно-технической конференции «Сучасні технології бетону» (г. Киев, 2009 г.), Международном научно-техническом семинаре «Структуроутворення, міцність і руйнування композиційних будівельних матеріалів і конструкцій» (г. Одеса, 2009 г., 2010 гг.), Международной научно-практической конференции «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика» (г. Днепропетровск, 2012 г.).

Публикации. Основные положения и результаты диссертации опубликованы в 6 научных трудах, в том числе 5 статьях в научных специализированных изданиях и 1 тезисах доклада.

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырех разделов, общих выводов, списка использованных источников и одного приложения. Диссертация изложена на 172 страницах и содержит 52 рисунка, 34 таблицы, список использованных источников из 170 наименований на 18 страницах, приложение на 2 страницах.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена целесообразность использования в легких бетонах граншлака завода имени Петровского до 675 кг, хвостов обогащения железных руд Криворожского ЮГОК или золи уноса Приднепровской ТЭС до 400 кг на 1 м3 бетонной смеси при соотношении количества крупной фракции к средней и мелкой 52:23:25 и расходах цемента от 150 до 350 кг/м3. В этих бетонах обеспечивается одинаковый, а в некоторых случаях более высокий коэффициент эффективности использования цемента при его расходах около 150 кг/м3 бетонной смеси по сравнению с аналогичными легкими бетонами с расходами цемента 350 кг/м3 без обеспечения рационального зернового состава компонентов.

2. Подтверждена целесообразность определения расходов каждого компонента в бетонной смеси на основе рационального зернового состава компонентов с учетом средней плотности зерен компонентов для проектирования составов мелкозернистых легких бетонов. Получены составы легких бетонов на основе местных вторичных продуктов промышленности средней плотностью до 1700 кг/м3, пределом прочности при сжатии до 11,5 МПа при расходах цемента около 150 кг/м3, коэффициенте эффективности использования цемента до 0,77.

3. Получены уравнения регрессии и номограммы изоповерхности зависимости прочности мелкозернистого легкого бетона от расхода цемента, воды и добавки ПЛКП-2 для составов с пределом прочности при сжатии бетона от 5 до 25 МПа при средней плотности затвердевшего бетона до 1700 кг/м3 на основе вторичных продуктов промышленности Днепропетровского региона с обеспечением рационального зернового состава компонентов бетонной смеси и стабильно высокого коэффициента эффективности использования цемента.

4. Экспериментально подтверждено, что механизм действия модифицированной комплексной пластифицирующей добавки ПЛКП-2 на удобоукладываемость легких бетонов на основе граншлака завода имени Петровского практически одинаковый при расходах цемента в диапазоне от 150 до 350 кг на 1 м3 бетонной смеси при условии обеспечения суммарного количества наполнителей - хвостов обогащения железных руд Криворожского ЮГОКа или золы уноса Приднепровской ТЭС и цемента 500-550 кг на 1 м3, то есть рационального соотношения количества крупной фракции к средней и мелкой 52:23:25.

5. Определена возможность использования в мелкозернистых легких бетонах на основе местных вторичных продуктов промышленности цементов, которые потеряли активность до 23 МПа в результате длительного хранения. В 28-ми суточном возрасте прочность таких бетонов, а соответственно и коэффициент эффективности использования цемента, почти в два раза меньше, чем с цементом активностью 40,0 МПа. В годовом возрасте прочность этих бетонов с цементом активностью до 23 МПа приблизительно на 25-30% меньше, чем с цементом активностью 40,0 МПа.

6. Применение золы уноса Приднепровской ТЭС в составах тяжелых бетонов при обеспечении рационального зернового состава компонентов в широком диапазоне изменения расхода цемента, как стандартной активности, так и сниженной, значительно менее эффективно, чем золы уноса Ладыжинской ТЭС. Коэффициент эффективности использования цемента в бетонах с золой уноса Приднепровской ТЭС не превышает 1, тогда как в бетонах с золой уноса Ладыжинськой ТЭС он выше 1,3. Вероятно, это связано с наличием в  золе уноса Приднепровской ТЭС значительного количества несгоревших частей угля.

7. Предел прочности при сжатии бетонов, полученных из сосставов с рациональным зерновым составом компонентов с керамзитовым гравием, не более чем на 10% выше, чем полученных из аналогичных составов без керамзитового гравия, только с граншлаком. Учитывая, что керамзитовый гравий значительно дороже граншлака, целесообразнее и более технологично получать легкие мелкозернистые бетоны для значительного количества изделий и конструкций на основе только граншлака завода имени Петровского без керамзитового гравия.

8. По результатам исследований определены составы бетонных смесей для устройства подстилающего слоя пола при строительстве жилищного комплекса по адресу проспект Гагарина, 26 в городе Днепропетровске Строительно-монтажным предприятием "Строитель-П". Для обеспечения необходимой средней прочности бетона 7,0 МПа достаточно цемента 150 кг, граншлака завода имени Петровского 675 кг, хвостов обогащения железных руд 400 кг, песка 400 кг, воды 230 литров. Экономический эффект, полученный за счет снижения себестоимости материалов, представляет 210 грн./м3  бетонной смеси. При устройстве 4520 м2 подстилающего слоя пола жилищного комплекса общий экономический эффект составил 58086 грн.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кочетов, В.А. Римский бетон: Из истории строительства и строительной техники Древнего мира [Текст] / В.А. Кочетов. - М.: Стройиздат, 1991. – 111 с.

2. Кинд, В.А. Строительные материалы и их получение, свойства и применение [Текст] / В.А. Кинд, С.Д. Окороков. – М.-Л.: Госстройиздат, 1934. – 684 с.

3. Скрамтаев, Б.Г. Строительные материалы [Текст] / Б.Г. Скрамтаев, Н.А. Попов, Н.А. Герливанов, Г.Г. Мудров. - М.: Госстройиздат, 1954. – 644с.

4. Попов, Н.А. Вяжущие вещества. Заполнители [Текст] / Н.А. Попов // Строительная индустрия, т. IV. Строительные материалы, часть 1. – М.-Л.: ОНТИ-Госстройиздат, 1934, С. 58-62.

5. Бабанев, Г. Золы и шлаки в производстве строительных материалов [Текст] / Г. Бабанев. — Киев: Будівельник, 1987. — 136 с.

6. Баженов, Ю.М. Ресурсосбережение в строительстве за счет применения побочных промышленных продуктов [Текст] / Ю.М. Баженов, Л. И. Дворкин. — М.: ЦМИПКС, 1986. - 66 с.

7. Боженов, П.И. Технология автоклавных материалов [Текст] / П.И. Боженов. — Л.: Стройиздат, 1978. — 368 с.

8. Волженский, А.В. Применение зол и шлаков в производстве строительных материалов [Текст] / А.В. Волженский, И. Л. Иванов, Б.Н. Виноградов. — М.: Стройиздат, 1984. — 216 с.

9. Иванов, И.А. Легкие бетоны с применением зол электростанций [Текст] / И.А. Иванов. — М.: Стройиздат, 1986. — 136 с.

10. Чехов, А. П. Справочник по бетонам и растворам [Текст] / А.П. Чехов, А.М. Сергеев, Г.Д. Дибров. - Изд. 3-е, перераб. и доп. – К.: Будiвельник, 1983. - 215 с

11. Шкирт, М.Я. Безотходная технология. Утилизация отходов добычи и переработки твердых горючих ископаемых [Текст] / М.Я. Шкирт — М.: Недра, 1986. - 255 с

12. Пантелеев, А.С. Цементы с минеральными добавками-микронаполнителями [Текст] / А.С. Пантелеев, В.М. Колбасов // Новое в химии и технологии цемента. – М.: Стройиздат. – 1962. – С. 155-164.

13. Дворкин, Л. И. Оптимальное проектирование составов бетона [Текст] / Л. И. Дворкин. — Львов: Вища школа, 1981. – 159 с.

14. Судаков, В.Б. Рациональное использование бетона в гидротехнических сооружениях [Текст] / В.Б. Судаков. - М.: Энергия, 1976.- 240 с.

15. Добавки  в бетон [Текст] / под ред. В.С. Рамачандрана. - М.: Стройиздат, 1988. - 575 с.

16. Сергеев, А.М. Использование в строительстве отходов энергетической промышленности [Текст] / А.М. Сергеев. - К.: Будівельник, 1984. - 120 с.

17. Баженов, Ю.М. Технология бетона [Текст] / Ю.М. Баженов. - М.: Высшая школа, 1987.- 415 с.

18. Frohnsdorff, G. Fly Ash in Cement and Concrete — Technical Needs and Opportunities [Текст] / G Frohnsdorff, J. R. Clifton // National Bureau of Standards, NBSIR 81-2239 (1981).

19. Pursglove, J.J. Fly ash in 1980 [Текст] / J.J. Pursglove // Coal age. - 1967, v. 72, №8, P. 84-85.

20. Mehta, P. K. Pozzolanic and Cementitious Byproducts as Mineral Admixtures for Concrete — A Critical Review. Proc. International Conference on the Use of Fly Ash, Slags and Silica Fume in Concrete [Текст] / P. K. Mehta. - Montebello, Canada ACI/SP-79 (1983).

21. Raymond, S. The use of stabilized fly ash in road construction [Текст] / S. Raymond, P.H. Smith // Civil  engineering and  Public Works Review. - 1964, vol. 59,  №691. - P. 238-240.

22. Lane, R. O. Properties and Use of Fly Ash in Portland Cement Concrete [Текст] / R. O. Lane, J. F. Best // Concrete International.- 1982,  №4 (7), Р. 81-92.

23. Capp, I.P.  Fly ash utilization [Текст] / I.P. Capp // Combustion. - 1966, vol. 37, №8, P. 36-40.

24. Mehta, P. K. Properties of Blended Cements Made from Rice Husk Ash [Текст] / P. K. Mehta // ACI Journal, Proc.- 1977, №74 (9), Р. 440—442.

25. Hennig, К. Technologie der Puzzolanzementhez-stellung und Ergebnisse der morteltechnischen versuche [Текст] / К. Hennig, H. Sopora / Baustoffindustrie. - 1969, №9, Р. 306-309.

26. Fisher, G. L. Physical and Morphologi Studies of Size-Classified Coal Fly [Текст] / G. L. Fisher, B. Prentice, D. Silberman, J. M. Ordov, A. H. Biermai, R. C. Ragaini, A. R. McFarlai // Environmental Science and Technologi. - 1978, №12 (4), Р. 447—451.

27. Farber, I. Study tour of the U.K. pulverized fuel ash industry [Текст] / I. Farber// Civil Engineering and Public Works Review. - 1969, №64, P. 1186.

28. Wada, S. The Influence of Slag Grain Size D tribution on the Quality of the Portia Blast Furnace Slag Cement [Текст] / S. Wada, Igawa // Cemi Association of Japan, Rev. 20th Meetir. - 1966, Р. 91—93.

29. Бабков, В.В. Аспекты формирования высокопрочных и долговечных цементных связок в технологии бетонов [Текст] / В.В. Бабков, И.Ш. Каримов, П.Г. Комохов // Известия ВУЗов. Стр-во. - 1996. - №4. - С. 41-48.

30. Зоткин, А.Г. Микронаполняющий эффект минеральных добавок в бетоне [Текст] / А.Г. Зоткин // Бетон и железобетон. - 1994. - №3.- С. 7-9.

31. Власов, В.К. Закономерности оптимизации состава бетона с дисперсными минеральными добавками [Текст] / В.К. Власов // Бетон и железобетон. - 1993. - №4. - С. 10-12.

32. Каприелов, С.С. Общие закономерности формирования структуры цементного камня и бетона с добавкой ультрадисперсных материалов [Текст] / С.С. Каприелов // Бетон и железобетон. - 1995. - №6. - С. 16-20.

33. Красный, И.М. О механизме повышения прочности бетона при введении микронаполнителей [Текст] / И.М.  Красный // Бетон и железобетон. - 1987. - №5. - С. 10-11.

34. Власов, В.К. Механизм повышения прочности бетона при введении микронаполнителя [Текст] / В.К. Власов // Бетон и железобетон. - 1988. - №10. - C. 9-11.

35. Larbi, J.A. The chemistry of the pole fluid of silica fume-blended cement systems [Текст] / J.A. Larbi, J.M. Bijen // Cem. and Concr. Res. - 1990. - V20. - №4. - Р. 506-516.

36. Larbi, J.A. Effect of water-cement ratio, quantity and fineness of sand on the evolution of lime in set portland cement systems [Текст] / J.A. Larbi, J.M. Bijen // Cem. and Concr. Res. - 1990. - V20. - №5. - Р. 783-794.

37. Roberts, L.R. Microsilica in concrete.1 [Текст] / L.R. Roberts, W.R. Grace // Mater. Sci. Concr.1. -Westerville (Ohio), 1989. - Р. 197-222.

38. Дворкин, Л.И. Цементные бетоны с минеральными наполнителями [Текст] / Л.И. Дворкин, В.И. Соломатов, В.Н. Выровой, С.М. Чудновский. - К.: Будівельник, 1991. – 137 с.

39. Bendz Dale, P. Simulation studies of the effects of mineral admixtures on the cement paste-aggregate interfacial zone [Текст] / P. Bendz Dale, J. Garfodzi Edward // ACI Mater. J.. -1991. -V88. -№8. - Р. 518-529.

40. Feng Nai-Qian. High-strength and flowing concrete with a zeolitic mineral admixture [Текст] /  Feng Nai-Qian, Li Gui-Zhi, Zang Xuan-Wu //Cem., Concr., and Aggreg. -1990. -V12. -№2. - Р. 61-69.

41. Sarcar Shondeep, L. Microstructural study of aggregate /hydrated paste interface in very high strength rivel gravel concretes [Текст] / L. Sarcar Shondeep, Diatta Yaya, Autcin Pierre-Claude // Bond. Cementitious Compos.: Symp., Boston, Mass., Dec. 2-4, 1987. - Pittsburgh. - 1988. - Р. 111-116.

42. Sarkar Shendeep, L. Microstrukture of a very low water/cement silica fume concrete [Текст] / L. Sarkar Shendeep // Microscope. - 1990. -V38. - №2. - Р. 141-152.

43. Крекшин, В.Е. О влиянии тонкодисперсных фракций песка на микроструктуру бетона [Текст] / В.Е. Крекшин // Соверш. стр-ва назем. обьектов нефт. и газ. пром-сти. Сб.науч.трудов НПО "Гидротрубопровод". - М., 1990. - С. 23-26.

44. Matsufuji, Y. Прочностные характеристики растворов содержащих сверхтонкие частицы [Текст] / Y. Matsufuji, H. Kohhata, S. Harada // Semento konkurito ronbunshu - CAJ Proc. Cem. and Concr. - 1991. - №45. - C. 264-269.

45. Opoczky Ludmilla. Kohosalak mechanicai akti-valasa finomorlessel [Текст] / Ludmilla Opoczky // Epitoanyag. - 1990. - V42. - №3. - Р.81-84.

46. Xu Ziyi Research on superfine flyach and its activity [Текст] / Xu Ziyi, Liu Linzhy // Proc. Beijing Int. Symp. Cem. and Concr., Beijing, May 14-17, 1985. Vol.1. -Beijing. - 1986. - Р. 493-507.

47. Коваль, О.Н. Анализ технологий и методов утилизации твёрдых продуктов десульфуризации и частиц золы [Электрон. ресурс] / О.Н. Коваль, В.Г. Ерошенко. – Режим доступа:  http://www.ufpk.com.ua/files/p3/analiz.html.

48. А.с. 798065 СССР. Вяжущее [Текст] / В.Х. Кикас, Э.И. Пиксарв, Л.В. Раадо, И.А. Лаул, А.А. Хайн. - Опубл. в Б.И. - 1991. -№3.

49. Hogan, F.J. Evaluation for Durab-ility and Strength Development of a Ground Granulated Blast Furnace Slag [Текст] / F.J. Hogan, J.W. Meusel // Cements, Concrete and Aggregates. -1981. -V3. - №1. - Р. 40-52.

50. Bamforth, P. В. In-situ Measurement of the Effect of Partial Cement Replacement Using Either Fly Ash or Granulated Blast Furnace Slag on the Performance of Concrete [Текст] / P. В. Bamforth // Proc. Institute of Civil Engineers. -  1980 №69 (2). – Р. 777— 800.

51. Каприелов, С.С. Общие закономерности формирования структуры цементного камня и бетона с добавкой ультрадисперсных материалов [Текст] / С.С.  Каприелов // Бетон и железобетон. - 1995. - №6. - С. 16-20.

52. Урьев, Н.Б. Высококонцентрированные дисперсные системы [Текст] / Н.Б. Урьев. - М.: Химия, 1980. - 320 с.

53. Ольгинский, А.Г. Пылеватые минеральные добавки к цементным бетонам [Текст] / А.Г. Ольгинский // Строительные материалы и конструкции. - 1990. - N3. - С.18.

54. Нисневич, М. Утилизация попутных продуктов горения угля в промышленности строительных материалов [Электрон. ресурс] / М. Нисневич, Г. Сиротин // Строительные материалы. - 2003. - №9. C. 39-41. – Режим доступа: http://www.first-realty.com.ua/art/4/147.html.

55. Харо, О. Использование отходов переработки горных пород при производстве нерудных строительных материалов [Электрон. ресурс] / О. Харо, Н. Левкова, М. Лопатников, Т. Горностаева // Строительные материалы. 2003 . №9. C. 18-19. – Режим доступа: http://www.first-realty.com.ua/art/4/149.html.

56. Железобетон в XXI веке [Текст] / Под ред. А.И. Звездова. – М.: НИИЖБ, 2001. –683 с.

57. Труды 1-й Всероссийской конференции по бетону и железобетону “Бетон на рубеже третьего тысячелетия”, проходившей 9-14 сентября 2001 г. В 3-х т. [Текст].  М.: НИИЖБ, 2001. – 1820 с.

58. Ушеров-Маршак, А.В. Методологические аспекты современной технологии бетона / А.В. Ушеров-Маршак, Т.В. Бабаевская, Марек Циак // Бетон и железобетон. – 2002. - № 1. – С. 5-7.

59. Баженов,  Ю. М. Технология бетона. Изд. 3 [Текст] / Ю. М. Баженов. — М.: Ассоциация строительных вузов, 2003. – 500с.

60. Кривенко, П.В. Экологические аспекты внедрения новых строительных материалов и технологий [Текст] / П.В. Кривенко // Нові технології в будівництві. – 2002 - № 1 (3). - С. 14-18.

61. Новицький, Н.В. Экологические аспекты применения бетонных растворов и смесей [Текст] / Н.В. Новицький, И.А. Корпачев // Промышленное и гражданское строительство. – 2002. - № 4. – С. 28-29.

62. Саницький, М.А. Модифіковані цементи для бетонів та будівельних розчинів [Текст] / М.А. Саницький, У.Д. Марущак, Г.Я. Шевчук, О.Я. Дармограй // Будівельні конструкції. Сучасні проблеми бетону та його технологій. – К.: НДІБК. – 2002. – С. 378-385.

63. Пилипенко, А.С. Освоение информационной технологии железобетонных изделий и товарного бетона [Текст] / А.С. Пилипенко, В.Ю. Суруп, А.Г. Синякин, О.А. Златковский, А.В. Ушеров-Маршак // Будівельні конструкції. Сучасні проблеми бетону та його технологій. – К.: НДІБК. – 2002. – С. 237-242.

64. Житковський, В.В. Вібропресований мелкозернистый бетон с использованием відсівів измельчения гранита [Текст]: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 / В.В. Житковський; Одес. держ. акад. буд-ва и архіт. - Одесса, 2003. - 17 с.

65. Шишкин, О.О. Специальные бетоны для усиления строительных конструкций, которые эксплуатируются в условиях действия агрессивных сред [Текст]: автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.23.05 / О.О. Шишкин; Придніпр. держ. акад. буд-ва и архит.. - Д., 2003. - 36 с.

66. Щербак, С.А. Научные основы управления структурой строительных материалов и изделий на основе металлургических шлаков [Текст]: автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.23.05 / С.А. Щербак; Придніпр. держ. акад. буд-ва и архіт. - Д., 2001. - 33 с.

67. Любомирський, М.В. Материалы, которые расширяются, для ремонтных работ на основе известково-железистых композиций [Текст]: автореф. дис...канд. техн. наук: 05.23.05 / М.В. Любомирський; Крым. акад. природоохорон. и курорт. буд-ва. - Сімф., 2001. - 17 с.

68. Житковський, В.В. Вібропресований мелкозернистый бетон с использованием відсівів измельчения гранита [Текст]: автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.05 / В.В. Житковський; Одес. держ. акад. буд-ва и архіт. - О., 2003. - 17 с.

69. Михайлова, Р. Альтернатива природным материалам – отходы производства. [Электрон. ресурс] / Р. Михайлова. – Режим доступа: http://www.spbpromstroy.ru/93/03.php.

70. Минеральные добавки для бетонов. [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.library.stroit.ru/articles/mindobav/index.html.

71. Рунова, Р.Ф. Технологія модифікованих будівельних розчинів [Текст] / Р.Ф. Рунова, Ю.Л. Носовський. - К.: КНУБіА, 2007. - 256 с.

72. Гусев, Б.В. Формирование структуры композиционных материалов и их свойства [Текст] / Б.В. Гусев, В.И. Кондращенко, Б.П. Маслов, А.С. Файвусович. – М.: Научный мир, 2006. – 560 с.

73. Дворкин, Л.И. Основы бетоноведения [Текст] / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. – Санк-Петербург: ООО «Строй-Бетон», 2006. – 692 с.

74. Дворкин, Л.И. Проектирование составов бетона с заданными свойствами [Текст] / Л.И. Дворкин, О.Л. Дворкин. – Ровно: Изд-во РДТУ, 1999. – 202 с.

75. Михайлов, Н.В. Основные принципы новой технологии бетона и железобетона [Текст] / Н.В. Михайлов. – М.: Стройиздат, 1961. – 54 с.

76. Руководство по подбору состава тяжелого бетона [Текст]. – М.: Стройиздат, 1979. – 103 с.

77. Сторожук, Н. А. Эффективная добавка в строительные растворы [Текст] / Н. А. Сторожук, Т. Н. Дехта, И. А. Соколов, Е. Ю. Данильченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д.: ПДАБА, 2006. – № 10. – С. 32 – 38.

78. Кудряков, А.И. Проектирование и использование заполнителей с малой межзерновой пустотностью в бетоне [Текст] / А.И. Кудряков // Известия вузов. Строительство и архитектура. – 1987. - № 7. – С. 135-138.

79. Боженов, П.И. Рациональный подбор смеси заполнителей – эффективный способ снижения расхода цемента в бетоне [Текст] / П.И. Боженов, А.Р. Аллик, В.В Несмиянова // Применение бетона и железобетона в строительстве. – Л.: Стройиздат, 1981. – С. 7-10.

80. Уткин, В.Л. Новые технологии строительной индустрии [Текст] / В.Л. Уткин – М.: Русский Издательский Дом, 2004. – 116 с.

81. Грушко, И.М. Подбор и оптимизация составов тяжелого бетона [Текст] / И.М. Грушко, Б.А. Лишанский, Н.П. Пузырева // Известия вузов. Строительство и архитектура. – 1981. - № 3. – С. 77-81.

82. Пирогов, В.А. Методологические особенности математического планирования эксперимента и машиноориентированный метод расчета составов бетона [Текст] / В.А. Пирогов // Совершенствование методов проектирования состава и контроля качества бетона. – М.: МДНТП. – 1982. – С. 152-158.

83. Кучеренко, А.А. О некоторых проблемах в проектировании состава бетона: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http: //http://www.allbeton.ru/article/305/13.html.

84. Условия оптимальности и структуры и составов бетона: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://betony.ru/sostav-betona/usloviya-optimalnosti-strukturi.php.

85. Хавкин, Л. М. Технология силикатного кирпича [Текст] / Л.М.Хавкин – М.: Стройиздат, 1982. – 384 с.

86. Петроченков, Р.Г. Композиты на минеральных заполнителях. Проектирование составов строительных композитов - том 2  [Текст] / Р.Г. Петроченков – М.: МГГУ, 2005. – 349 с.

87. Воробьев, В.А. Применение компьютерных технологий для определения зависимости прочности композиционных материалов от их гранулометрического состава  [Текст] / В.А. Воробьев, А.В. Илюхин, Д.В. Кишневский // Современные проблемы строительного материаловедения. Материалы Шестых академических чтений РААСН. - Иваново: Изд-во Иванов. ГАСА, 2000. - С. 126-132.

88. Кривенко, П.В. Современные проблемы долговечности бетона: состояние и перспективы [Текст] / П.В. Кривенко // Будівельні конструкції. Сучасні проблеми бетону та його технологій. – К.: НДІБК. – 2002. – с. 15-27.

89. Батраков, В.Г. Модифицированные бетоны. Теория и практика. 2-е изд. [Текст] /  В.Г. Батраков. - М.: Технопроект, 1998.-768 с.

90. Химические и минеральные добавки в технологии цемента и бетона Ушеров-Маршак А.В., д-р техн. наук, Циак М, канд. техн. наук, Харьковский государственный университет строительства и архитектуры, Украина, Университет Варминско-Мазурский, Польша: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:  http://www.bi.zp.ua/tem/tem06.html.

91. Маилян, Р.Н. Бетон на карбонатных заполнителях [Текст] / Р.Н.  Маилян. – Ростов-на-Дону: Ростовский университет, 1967. – 168 с.

92. Вознесенский, В. А. ЭС-модели в компьютерном строительном материаловедении [Текст] / В. А. Вознесенский, Т. В. Ляшенко. — Одесса: Астропринт, 2006. — 116 с.

93. Сизов, В.П. Проектирование состава тяжелого бетона [Текст] / В.П. Сизов. – М.: Стройиздат, 1979. – 144 с.

94. Скрамтаев, Б.Г., Шубенкин П.Ф., Баженов Ю.М. Способы определения состава бетона различных видов [Текст] / Б.Г. Скрамтаев, П.Ф. Шубенкин, Ю.М. Баженов. – М.: Госстройиздат, 1966. – 151 с.

95. Урцев, В.М. К вопросу проектирования состава бетонной смеси на основе структурной теории [Текст] / В.М. Урцев // Реология бетонной смеси и ее технологические задачи. – Рига. – 1982. – С. 119-122.

96. Шмыгальский, В.Н. Опыт оптимизации состава цементного бетона [Текст] / В.Н. Шмыгальский. – Кишинев: Штиинца, 1978. – 32 с.

97. Береней, И.И. Использование пылевидного кварцита (маршалита) в качестве заполнителя для бетонов И.И. Береней // Применение мелких песков в бетоне и методы подбора состава бетона. – М.: НИИЖБ. – 1961. – С. 72-77.

98. Шейкин, А.Е. Структура и свойства цементных бетонов [Текст] / А.Е. Шейкин, Ю.В. Чеховский, М.И. Бруссер. – М.: Стройиздат, 1979. – 344с.

99. Горяйнов, К.Э. Жесткие бетонные смеси. Определение удобоукладываемости и подбор их состава по методу НИИ-200 [Текст] / К.Э. Горяйнов, А.В. Михайлов. – М.: ВНИИ по строительству, 1957. – 27 с.

100. Заровнятных, В.А.Бетоны на песках из гранулированных шлаков никелевой промышленности [Текст] / В.А. Заровнятных, А.А. Розовский // Бетон и железобетон. – 1977. - № 6. – С. 28.

101. Физические основы формирования структуры цементного камня  [Текст] / Под ред. Л.Г. Шпыновой. – Львов: Вища школа, 1981. – 160 с.

102. Кириенко, И.А. Расчет состава высокопрочных бетонов и растворов [Текст] / И.А. Кириенко. – К.: Госстройиздат УССР, 1961. – 79 с.

103. Конопленко, А.И. О теории и методе подбора составов бетона И.А. Кириенко [Текст] / А.И. Конопленко // Применение мелких песков в бетоне и методы подбора состава бетона. – М.: НИИЖБ. – 1961. – С. 128-135.

104. Левин, Л.И. Проектирование состава тяжелого бетона для сборных конструкций [Текст] / Л.И. Левин // Совершенствование методов проектирования состава и контроль качества бетона. – М.: НИИЖБ. – 1982. – С. 12-22.

105. Сорокер, А.И. Жесткие бетонные смеси в производстве сборного железобетона [Текст] / А.И. Сорокер, В.Г. Довжик. – М.: Стройиздат, 1964. – 307 с.

106. Френкель, И.М. Основы технологии тяжелого бетона [Текст] / И.М. Френкель. – М.: Стройиздат, 1966. – 302 с.

107. Шейкин, А.Е. Структура, прочность и трещиностойкость цементного камня [Текст] / А.Е. Шейкин. – М.: Стройиздат, 1974. – 192 с.

108. Кривенко, П.В. Долговечность шлакощелочного бетона [Текст] / П.В. Кривенко, Е.К. Пушкарева. – К.: Будівельник, 1993. – 224 с.

109. Вознесенский, В.А. Методы компьютерного материаловедения в технологии бетона  [Текст] / В.А. Вознесенский, Т.В. Ляшенко  // Будівельні конструкції. Сучасні проблеми бетону та його технологій. – К.: НДІБК. – 2002. – с. 217-226.

110. Вознесенский, В.А. Численные методы решения строительно-технологических задач на ЭВМ [Текст] / В.А. Вознесенский, Т.В. Ляшенко, В.Л. Огарков. – К.: Вища школа, 1989. –  325 с.

111. Bolomey, J. Analyze gro nbomet rigne des ballaste et versei grements protigufournls parcelle cifen [Текст] / J. Bolomey // Matemax, Construction, Chaux, Ciment, Peitsre, Agglomeres. – 1938. – VI. - № 345. – Р. 10-106.

112. Pigeon, M. Etuge des proprietes fondamentales de betons courants soumis a dedel-dedel  [Текст] / M. Pigeon, F. Lemaire  // Cfnfdion Journal of civil Engineering. – 1980. - № 3. – V.R. – Р. 407-420.

113. Lyashenko, T. Compromise optimization of slag alkaline binders with computational materials science methods. Alkali Activated Materials  [Текст] / T. Lyashenko, V. Voznesensky // Research, Production and Utilization. Proc. Int. Conf. — Prague, CRA, 2007. —P. 447-458.

114. Lyashenko, T. Epoxy compositions for protecting road structure units in contact withwater-oil mixtures.  [Текст] / T. Lyashenko, A. Gara, I. Podagelis, I. Gailiene // Environmental Engineering. Proc. 7th Int. Conf. — Vilnius, 2008. — V. 3. — P. 1186-1192.

115. Большаков, В.И. Строительное материаловедение [Текст] / В.И. Большаков, Л.И. Дворкин. — Днепропетровск: РВА «Дншро-VAL», 2004. — 677 с.

116. Пунагін, В.Н. Проектування складів гідротехнічного бетону [Текст] / В.Н. Пунагін, О.М. Пшінько, Н.М. Руденко.  – Д.: Арт-Прес, 1998. – 192 с.

117. Калашников, В.И. Порошковые высокопрочные дисперсно-армированные бетоны нового поколения: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:  http://www.allbeton.ru/article/82/13.html

118. Л. И. Дворкин, О. Л. Дворкин Правило В/Ц — основная зависимость, определяющая свойства бетона: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:    http://www.allbeton.ru/article/357/13.html

119. С.А. Подмазова Проектирование составов бетона по критерию долговечности: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.vesbeton.ru/proektirovanie-sostavov-betona-po-kriteriyu-dolgovechnosti/

120. Воробьев, В.А. Применение компьютерных технологий для определения зависимости прочности композиционных материалов от их гранулометрического состава [Текст] / В.А. Воробьев, А.В. Илюхин, Д.В. Кишневский // Современные проблемы строительного материаловедения. Материалы Шестых академических чтений РААСН. - Иваново: Изд-во Иванов. ГАСА, 2000. - С. 126-132.

121. Баженов, Ю.М. Проектирование состава многокомпонентных бетонов [Текст] / Ю.М. Баженов, Д.К. Батаев // Вестник отделения строительных наук. Вып. 3. - 2000.- С. 115-116.

122. Разработки БелГТАСМ по применению отходов горнорудного производства КМА: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:   http://www.vashdom.ru/articles/strom_otper.htm.

123. Баженов, Ю. М. Технология бетона. Изд. 3 [Текст] / Ю. М. Баженов. — М.: Ассоциация строительных вузов, 2003. – 500с.

124. Львович, К.И. Методически правильное проектирование состава бетона — путь к снижению стоимости строительства: [Электрон. ресурс]. – Режим доступа:  http://www.allbeton.ru/article/340/13.html.

125. Нетеса, Н.И. Научные основы повышения эффективности использования цемента в бетонах  [Текст]: дис…. д-ра. техн. наук: 05.23.05 / Н.И. Нетеса. – Д., 2004. – 372 с.

126. Москвин В.М. Добавки - ускорители твердения бетона [Текст] / В.М. Москвин. - М.:ОНТИ, 1937. – 188 с.

127. Ребиндер, П.А. Физико-химическая механика – новая область науки [Текст] / П.А. Ребиндер. – М.: Знание, 1958. – 64 с.

128. Юнг, В.Н. Поверхностно-активные добавки и электролиты в бетонах [Текст] / В.Н. Юнг, Б.Д. Тринкер. - М.: Госстройиздат, 1960. - 164 с.

129. Шестоперов С.В. Долговечность бетона транспортных сооружений  [Текст] / С.В. Шестоперов. - М.: Госстройиздат,. 1966. - 500 с.

130. Ребиндер, П.А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Физико-химическая механика: Избр. тр.  [Текст] / П.А. Ребиндер. – М.: Наука, 1979. – 384 с.

131. Ратинов, В. Б. Химия в строительстве  [Текст] / В. Б. Ратинов, Ф. М. Иванов. – М.: Стройиздат, 1977. – 220 с.

132. Meyer, A., Experiences in the Use of Superplasticizers In Germany [Текст] / A. Meyer // Proc Int Symp Superplast Concr; CANMET, Canada Energy, Mines and Resources. – Ottawa: May 29—31, 1978. - Vol. 1. – Р. 31—48.

133. Holbek Kai Some Experience With the Use of Suplastisizers in the Precast Concrete Industry in Canada [Текст] /  Holbek Kai, and Skrastins I. Janis // Amer. Concr. Inst., SP-62, 1979. – Р. 87—99.

134. Collepardi, M. Influence of Naphthalene-Sulphona-ted Polymer Based Superplasticizers on the Strength of Lightweight and Ordinary Concretes  [Текст] / M. Collepardi, M. Corradi // Proc Int Symp Superplast in Concr; CANMET, Canada Energy, Mines and Resources. - Ottawa; May 29—31, 1978. - Vol. 2. – Р. 451—480.

135. Малинина, Л.А. Бетоноведение: настоящее и будущее   [Текст] / Л.А. Малинина, В.Г. Батраков // Бетон и железобетон. – 2003. - № 1. – С. 2-6.

136. Никифоров, А.П. Добавки для бетона. Состояние и перспективы  [Текст] / А.П. Никифоров // Будівельні конструкції. Сучасні проблеми бетону та його технологій. – К.: НДІБК. – 2002. – С. 186-190.

137. Демьянова, В.С. Высокопрочные бетоны с органоминеральными добавками [Текст] / В.С. Демьянова, Е.И. Ильина  // Промышленное и гражданское строительство. – 2003. - № 1. – С. 46-47.

138. Изотов, В.С. Химические добавки для модификации бетона  [Текст] / В.С. Изотов. – М.: Палеотип, 2006. – 244 с.

139. Кривошеєв, П.І. Стан бетонознавства в Україні  [Текст] / П.І. Кривошеєв, Л.О. Шейніч  // Будівельні конструкції. Сучасні проблеми бетону та його технологій. – К.: НДІБК. – 2002. – С. 3-8.

140. Ушеров- Маршак, А.В. Тенденции технологии бетона  [Текст] / А.В. Ушеров- Маршак // Будівельні конструкції. Сучасні проблеми бетону та його технологій. – К.: НДІБК. – 2002. – С. 9-14.

141. Мчедлов-Петросян, О.П. Химия неорганических строительных материалов [Текст] / О.П. Мчедлов-Петросян. - М.: Стройиздат, 1988. - 304 с.

142. Aitcin P. High Performance Concrete [Текст] / P. – London: Aitcin  E&FN Spon. – 1998. – 591 р.

143. Файнер, М.Ш. Новые закономерности в бетоноведении и их практические приложение [Текст] / М.Ш. Файнер. – К.: Наукова думка, 2001. – 480 с.

144. ДСТУ Б В.2.7-65-97 Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація  [Текст]. –  Замінює ГОСТ 24211-91; введ. 30.12.97. – К.: Держкоммістобудування України, 2000. – 32 с.

145. ДБН В.2.7-64-97 Правила застосування хімічних добавок у бетонах і будівельних розчинах   [Текст]. –  На зміну РСН 345-87; введ. 01.04.98. – К.: Держбуд України, 1999. – 67 с.

146. ДСТУ Б В.2.7-69-98 Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності  [Текст]. –  Введено вперше; введ. 01.01.99. – К.: Держбуд України, 1998. – 39 с.

147. Рекомендации по применению химической добавки ПЛКП для производства сборных монолитных и железобетонных изделий и конструкций. Одобрены Ученым Советом (протокол №4 от 28.05.96г.)  [Текст]. –  Д.:  ДДАП НИИСП, 2007. – 7с.

148. ДСТУ Б В.2.7-33-2001  Пісок кварцево-залізистий і тонкодисперсна фракція для будівельних робіт з відходів гірничо-збагачувальних комбінатів України. Технічні умови  [Текст]. –  На зміну ДСТУ Б В.2.7-33-95; введ. 31.10.2001. – К.: Держбуд України, 2001. – 12 с.

149. ДСТУ Б В.2.7-46-96 Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови  [Текст]. –  Введено вперше; введ. 03.10.96. – К.: Держкоммістобудування України, 1996. – 16 с.

150. ГОСТ 10181. 1-81  Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости.  [Текст]. – Взамен ГОСТ 10181-76, ГОСТ 11051-70, ГОСТ 4799-69; введ. 01.01.82. – М.: Издательство стандартов, 1983. – 11 с.

151. ГОСТ 10180-90  Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. [Текст]. – Взамен ГОСТ 10180-78 в части определения прочности бетона по контрольным образцам; введ. 01.01.91. – М.: Издательство стандартов, 1999. – 45 с.

152. ГОСТ 18105-86 Бетоны. Правила контроля прочности. [Текст]. – Введен впервые; введ. 01.01.87. - М.: Госстрой СССР, 1987. – 19 с.

153. Вознесенский, В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях [Текст] / В.А. Вознесенский. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 263 с.

154. Вознесенский, В.А. Методические рекомендации по применению эксперементально-статистических моделей для анализа и оптимизации состава технологий и свойств композиционных материалов на основе щелочных вяжущих материалов [Текст] / В.А. Вознесенский, П.В. Кривенко. – Киев: Минвуз, 1996. – 106 с.

155. Гусев, Б.В. Математические модели процессов коррозии бетонов [Текст] / Б.В. Гусев. – М.: Стройиздат,1996.– 102 с.

156. Зазимко, В.Г. Оптимизация свойств строительных материалов [Текст] / В.Г. Зазимко. – М.: Транспорт, 1981. – 103 с.

157. Нетеса, Н.И. Влияние зернового состава компонентов на структуру, прочность и морозостойкость бетонов [Текст] / Н.И. Нетеса // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научн. тр. – Д.: ПДАБА. - 2002. - Вып. 16. – С. 100-107.

158. Паланчук, Д.В. Проектирование составов бетонов с рациональным зерновым составом компонентов [Текст] / Н.И. Нетеса, Д.В. Паланчук // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна вип. 22   . – Д.: Дніпр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В Лазаряна, 2008. – С.  101-105.

159. Паланчук, Д.В. Рациональные составы бетонов для звуко- и теплоизоляции  [Текст] / Н.И. Нетеса, Д.В. Паланчук // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Випуск 35. - Одеса: Місто майстрів, 2009. – С.    253-258.

160. Паланчук, Д.В. Эффективность применения суперпластификаторов в низкопрочных бетонах  [Текст] / Н.И. Нетеса, Д.В. Паланчук // Будівельні конструкції: Міжвідомчий науково-технічний збірник наукових праць. – вип. 72. – Київ, ДП НДІБК, 2009. - С. 453-456.

161. Паланчук, Д.В. Проектирование составов легких бетонов со втричными ресурсами Днепровского региона [Текст] / Н.И. Нетеса, Д.В. Паланчук // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна вип. 33   . – Д.: Дніпр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В Лазаряна, 2010. – С.180-184.

162. Нетеса, Н.И., Паланчук, Д.В. Рациональные составы бетонов для звуко- и теплоизоляции [Текст] / Н.И. Нетеса, Д.В. Паланчук // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. Випуск   39. - Одеса.: Зовнішрекламсервіс, 2010. – С.    110-118.

163. СНиП 2.03.13-88 Полы [Текст]. – Взамен СНиП II-В.8-71; введ. 01.01.89. – М.: Издательство стандартов, 1983. – 16 с.

164. ДСТУ Б В.2.7-7:2008 Вироби бетонні стінові дрібноштучні [Текст]. –  Замінює ДСТУ Б В.2.7-7-94; введ. 14.08.2009р. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 52 с.

165. ГОСТ 13579-78  Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия. [Текст]. – Взамен ГОСТ 13579-68; введ. 01.01.79. – М.: Издательство стандартов, 1994. – 17 с.

166. ГОСТ 17079-88  Блоки вентиляционные железобетонные. Технические условия. [Текст]. – Взамен ГОСТ 17079-71; введ. 01.01.90. – М.: ЦИТП, 1989. – 11 с.Введено:  «ИМЦ» ( Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

167. ДБН В.2.7-64-97 Ресурсные элементные сметные нормы на строительные работы. Сборник 11. Полы. [Текст]. –  Введено вперше;  введ. 01.01.2000. – К.: Держбуд України, 2000. – 29 с.

168. Паланчук, Д.В. Эффективность использования местных вторичных продуктов промышленности в строительстве  [Текст] / Н.И. Нетеса, Д.В. Паланчук // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Випуск 9. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. –    С.41-47.

169. Паланчук, Д.В. Легкие бетоны на основе граншлака завода им. Петровского [Текст] / Н.И. Нетеса, Д.В. Паланчук // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна вип. 35   . – Д.: Дніпр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В Лазаряна, 2010. – С.156-161.

170. Паланчук, Д.В. Эффективность использования вторичных ресурсов Днепропетровского региона в строительстве / Н.И. Нетеса, Д.В. Паланчук // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика: міжнар. наук.-практ. конф., 18-20 квітня 2012 р.: зб. наук. пр. – Д.: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012. – С. 31-35.