## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

# НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ ГЕОТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ им. Н.С. ПОЛЯКОВА

На правах рукописи

ЯГНЮКОВ Владимир Федорович

УДК 622.74:621.928.26.001.5/6(043.3)

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ

РЕЖИМНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

ВАЛКОВЫХ ВИБРАЦИОННЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ

НОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ

05.05.06 – Горные машины

# Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

доктор технических наук,

профессор

Надутый Владимир Петрович

Днепропетровск – 2012

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..….. РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПО ПРИМЕНЕНИЮ И СОЗДАНИЮ ВАЛКОВЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ………………….…….. 1.1. Анализ технических решений и опыта эксплуатации валковых и вибрационных классификаторов……………………….. 1.2. Анализ выполненных исследований и методов расчета валковых классификаторов……………………………..…... 1.3. Обобщение опыта создания, эксплуатации, результатов исследований и методов расчета параметров валковых классификаторов…………………………………………………..….. 1.4. Выводы по разделу. Цель и задачи дальнейших исследований…… РАЗДЕЛ 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВАЛКОВОГО КЛАССИФИКАТОРА НА ЕГО ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ……………………………….................. 2.1. Исследование влияния различных факторов на производительность валкового классификатора………………….... 2.2. Аппроксимация зависимости производительности валкового вибрационного классификатора от варьируемых параметров…………………………………………………………..… 2.3. Разработка обобщенной модели зависимости производительности валкового вибрационного классификатора с учетом его режимных и конструктивных параметров…………………………………….…... 2.4. Выводы по разделу………………..……………………………......… РАЗДЕЛ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРОХОЧЕНИЯ СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА НА ВАЛКОВОМ КЛАССИФИКАТОРЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧСКИХ ПАРАМЕТРОВ………………………………….…………………………….... | 5 11 11 24 35 36 39 41 46 62 67 69 |
| --- | --- |
| 3.1. Выбор варьируемых параметров. Определение эффективности классификации без эксцентриситета валков……………………..…. 3.2. Определение эффективности грохочения сыпучего материала на валковом грохоте в зависимости от конструктивных и технологических параметров классификатора с учетом эксцентриситета валков……………………………………...……..… 3.3. Обобщенная модель зависимости эффективности грохочения от конструктивных и технологических параметров классификатора………………………………………………………… 3.4. Установление зависимости производительности и эффективности грохочения валкового классификатора от числа валков………………………………………………………………..… 3.5. Определение износостойкости резиновых рабочих поверхностей валковых классификаторов от их напряженного состояния……………………………………..……..... 3.6. Выводы по разделу……………………………………………..…….. РАЗДЕЛ 4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ВАЛКОВЫХ ВИБРАЦИОННЫХ КЛАССИФИКАТОРОВ…………… 4.1. Разработка методики расчета производительности валкового классификатора………………………………………………….……. 4.2.Разработка методики расчета параметров валкового классификатора для достижения требуемой эффективности разделения…………………………………………………….………. 4.3. Промышленные испытания валкового классификатора и обоснование целесообразности его внедрения……………………… 4.4. Выводы по разделу……………………………………………………. ВЫВОДЫ…………………………………………………………………….…. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…….………..…………… | 69 76 83 86 91 94 96 97 100 107 118 119 122 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ А. Документы, подтверждающие практическую ценность и внедрение результатов диссертационной работы……. Приложение А.1. Акт использование результатов научно-исследовательских разработок и их внедрения в производство……………………………………………….. Приложение А.2. Технико-экономическое обоснование целесообразности изготовления и внедрения валкового вибрационного классификатора при разделении по крупности трудногрохотимого минерального сырья………………… Приложение А.3 Акт использования результатов научно-исследовательских разработок при подготовке аспирантов и студентов университета…………………….. Приложение А.4. Методика расчета эффективности классификации сыпучей горной массы валковым классификатором…….. Приложение А.5. Методика расчета производительности вибрационного валкового классификатора………………………………… Приложение А.6. Акт использования результатов научно-исследовательской и опытно-конструкторской разработки…………………………………………………... Приложение А.7. Акт промышленных испытаний экспериментального образца виброгрохотов ГВВ1.1-3.5 конструкции ИГТМ НАН Украины в условиях цеха известняка………………. Приложение А.8. Акт промышленных испытаний опытного образца валкового вибрационного грохота………………………… | 133 134 136 139 141 143 145 147 149 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Существующие технологии переработки полезных ископаемых включают операцию классификации по крупности и в первую очередь с помощью вибрационных грохотов. В ряде случаев эта операция требует новых технических решений для интенсификации процесса и повышения качества конечного продукта. Это, прежде всего, классификация влажной горной массы, склонной к налипанию или подаваемой на классификатор толстым слоем. Кроме того, актуальным является снижение энергопотребления, металлоемкости при одновременном повышении удельной производительности и эффективности классификации.

Изучение зарубежного и отечественного опыта в решении указанных вопросов показало, что весьма перспективными являются валковые (грохоты) классификаторы, которые особенно широко используются в зарубежной практике переработки различной горной массы. Это направление интенсивно развивается в странах с развитой горной промышленностью, и в настоящее время представлено большое количество описаний эффективного использования валковых классификаторов, их конструктивного исполнения. Однако недостаточно освещена и разработана научная база для создания этих машин. В частности, недостаточно изучены вопросы взаимодействия системы "валковый классификатор – сыпучая горная масса", не установлены зависимости производительности и эффективности классификации от режимных, конструктивных параметров машины и свойств горной массы, не установлены наиболее перспективные области варьируемых факторных признаков и недостаточно полно выполнена идентификация характеристик машины с учетом комплекса варьируемых параметров.

Таким образом, определение существенных факторов, влияющих на технологические показатели системы "валковый классификатор – сыпучая горная масса",     определение зависимостей производительности и эффективности от этих факторов с последующей разработкой и идентификацией математической модели машины для обоснования ее рациональных параметров является актуальной научной задачей, имеющей важное значение при разработке новых машин для разделения горной массы по крупности.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнена в ИГТМ НАН Украины в соответствии с госбюджетными НИР: № 1.3.5.75 "Развитие научных основ механики горно-металлургических машин, процессов добычи и переработки минерального сырья для энерго- и ресурсосберегающих технологий" (2002-2006), номер гос. регистрации 0102U005237; № 1.3.5.70 "Математическое моделирование вибрационного грохочения с учетом взаимного влияния сегрегации и просеивания как основы совершенствования и повышения эффективности процесса классификации горно-металлургического сырья" (2001-2003), номер гос. регистрации 0101U001265; III-31-07 "Повышение эффективности тонкого грохочения влажного трудногрохотимого горного сырья на основе выявления закономерностей механизма процесса" (2007-2009), номер гос. регистрации 0107U002002. Автор работы – исполнитель тематики.

Целью работы является обоснование технических характеристик валковых вибрационных классификаторов на основе учета зависимостей производительности и эффективности от режимных и конструктивных параметров, свойств горной массы и разработка моделей производительности и эффективности для повышения показателей процессов классификации минерального сырья.

Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи:

- Оценка опыта создания, эксплуатации, методов расчета валковых классификаторов, выбор регулируемых параметров, наиболее влияющих на технологические показатели, выбор направлений повышения технических характеристик.

- Определение зависимости производительности и эффективности разделения от параметров классификатора и свойств горной массы.

- Разработка обобщенных регрессионных моделей производительности и эффективности для валковых вибрационных грохотов.

- Разработка и внедрение методики расчета параметров валкового вибрационного грохота и рекомендаций по его промышленному использованию. Внедрение результатов работы.

Идея работы заключается в использовании установленных зависимостей производительности и эффективности, а также их моделей для обоснования рациональных режимных и конструктивных параметров валковых вибрационных классификаторов.

Объект исследования – процесс разделения  горной массы по крупности на валковом вибрационном классификаторе при вариации параметров машины и свойств горной массы.

Предмет исследования – зависимость производительности и эффективности разделения валкового вибрационного классификатора от его режимных, конструктивных параметров и свойств перерабатываемой горной массы.

Методы исследования. На основании обобщения предшествующих экспериментальных и теоретических результатов в области создания валковых классификаторов выполнен комплекс экспериментальных исследований системы "валковый классификатор – сыпучая горная масса" с последующей статистической обработкой результатов. Идентификация полученных зависимостей выполнена с помощью нелинейного регрессионного моделирования с последующей проверкой адекватности аналитических выражений экспериментальных результатов с помощью методов математической статистики.

Научные положения, защищаемые в работе:

- Производительность валкового вибрационного классификатора линейно зависит от угла наклона, влажности горной массы, а квадратично зависит, от частоты вращения валков, зазора между ними, их диаметра, эксцентриситета, плотности горной массы и адекватно описывается обобщенной регрессионной моделью от  пяти параметров машины и двух характеристик горной массы.

- Эффективность валкового вибрационного классификатора квадратично зависит от частоты вращения валков, зазора между ними, эксцентриситета валков, угла наклона, влажности сыпучего материала, содержания мелкого класса в исходном материале удельной нагрузки и адекватно описывается обобщенной регрессионной моделью от пяти параметров машины и двух характеристик горной массы.

Научная новизна работы:

Впервые комплексно учтено влияние и установлен характер зависимости производительности и эффективности разделения валкового вибрационного классификатора от его режимных, конструктивных параметров и свойств горной массы.

Впервые на основании установленных характеристик зависимостей определены зоны наибольшего влияния каждого из варьируемых параметров на технологические характеристики классификатора.

Впервые работа валкового классификатора идентифицирована в виде регрессионных зависимостей технических характеристик от девяти конструктивных признаков машины и трех характеристик горной массы, что позволило выбрать рациональные параметры и оптимизировать работу машины.

Показано преимущество влияния эксцентриситета валков на эффективность классификации сыпучей горной массы и получена математическая зависимость эффективности грохочения от эксцентриситета, что обусловило особенности конструктивного решения валков классификатора.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций обеспечивается достаточным объемом экспериментальных исследований, применением фундаментальных методов математической статистики при планировании экспериментов, их достаточности, обработки результатов, а также использовании регрессионных зависимостей при моделировании работы машины с доказательством адекватности моделей известными критериями, что позволило достигнуть достоверности в пределах 85-90 % при сравнении экспериментальных и расчетных зависимостей производительности и эффективности от варьируемых параметров.

Научное значение работы состоит в доказательстве существенного влияния параметров машины и характеристик горной массы на ее производительность и эффективность классификации, в установлении характера зависимости этих показателей от каждого параметра и в определении зоны наибольшего влияния, а также в разработке идентификационной модели в виде обобщенной нелинейной регрессионной зависимости показателей работы машины от всех варьируемых факторов, что позволяет анализировать, прогнозировать работу машины и повышать ее технологические показатели путем подбора рациональных режимов.

Практическое значение работы состоит в:

- разработке методик расчета производительности валкового вибрационного классификатора с учетом семи факторов влияния;

- разработке методики расчета эффективности классификации при возможности варьирования конструктивными, режимными параметрами и учета свойств горной массы (влажность, плотность, грансостав);

- разработке обобщенной методики выбора рациональных параметров классификатора при адаптации машины к условиям эксплуатации и требованиям к перерабатываемому сырью;

- разработке экспериментальных образцов валковых вибрационных классификаторов на уровне изобретения, их испытаниях в промышленных условиях, передаче в эксплуатацию на предприятия по переработке горной массы;

- разработке принципиально новой компоновочной схемы вибрационного валкового классификатора, его испытаниях в промышленных условиях;

- разработке рекомендаций  к промышленному использованию валковых вибрационных классификаторов на горных предприятиях.

Реализация результатов работы. Результаты выполненных исследований в виде методики использованы в институте "Гипромашобогащение" для расчета параметров при проектировании валковых классификаторов для дробильно-сортировочных участков при переработке техногенных отходов горного производства (Акт от 27.11.2009). Полученные новые зависимости технологических характеристик валковых классификаторов и метод их расчета при варьировании режимными и конструктивными  параметрами машины использован Национальной горной академией в учебном процессе по курсу "Машины и аппараты горного производства" (Акт от 04.11.2006). На основании договора для АО "Пиетрис" (Молдавия) был разработан, изготовлен и поставлен экспериментальный образец валкового грохота для классификации влажного известняка (отсева) по крупности 2-4 мм (Акт от  29.05.2003). После испытаний грохот оставлен для эксплуатации. Опытные образцы валковых классификаторов внедрены на ОАО "Цегла Трипілля" в линии по переработке известняка карьерной добычи (Акт от 01.06.2010), а также на ЦОФ "Углегорская" в линии углеподготовки рядових углей для крупной отсадки (Акт от 14.11.2011). После испытаний грохота в количестве трех штук оставлены для дальнейшей эксплуатации. Согласно ТЭО (от 14.12.2006) института Гипромашбогащение, ожидаемый экономический эффект от внедрения одного грохота составляет 162 тыс. грн. в год при сроке окупаемости 2,2 мес.

Личный вклад автора состоит в определении цели и идеи работы, в форму-лировке основных квалификационных признаков работы, в разработке методики экспериментов, их проведении и теоретическом обобщении результатов, в подготовке результатов исследований к публикации и апробации на научных конференциях, в участии в качестве исполнителя и ответственного исполнителя при реализации результатов работы в договорах и контрактах. Текст диссертации и автореферата автором изложен самостоятельно.

Апробация результатов работы. Результаты работы, ее основные научные положения, новые методы расчетов изложены автором и обсуждены на конференциях республиканского и международного уровня: 5-й Международной научно-практической конференции "Современные тенденции интенсификации технологических процессов переработки полезных ископаемых" (Мариуполь-Мелекино, 2002-2006 г.г.), Международной конференции "Теория и практика процессов измельчения, разделения, смешения и уплотнения" (Одесса-Затока, 2003, 2004, 2006), Международной конференции "Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях" (Киев-п.Славское, 2003, 2004, 2006), 5-й Международной научной школе-семинаре "Импульсные процессы в механике сплошных сред" (Николаев-Атолл, 2003), Международной научно-технической конференции "Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості" (Кривой Рог, 2004), Международная конференция по динамике механических систем (Лодзь, Польша, 2005), Международной научно-технической конференции "Вібрації в техніці та технологіях" (Винница, 2003, 2004, 2005, 2006; Львов, 2011; Полтава, 2012).

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 30 печатных работах, в том числе: 1 монография, 19 статей – в фаховых изданиях, 7 докладов на конференциях и 3 изобретений.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключения, списка использованных источников из 99 наименований и 8 приложений. Содержит 149 страниц машинописного текста, в том числе 17 рисунков, 20 таблиц, 16 страниц приложений.

ВЫВОДЫ

Диссертация является законченной научно-исследовательской работой, в которой решена актуальная научная задача, имеющая важное прикладное значение и заключающаяся в установлении существенных факторов, влияющих на технологические показатели валковых классификаторов вибрационного типа (частота вращения валков, влажность горной массы, зазор между валками, их диаметр, количество валков, угол наклона, эксцентриситет, плотность горной массы, ее грансостав) и в определении зависимостей их производительности и эффективности от режимных, конструктивных параметров и свойств горной массы, а также в разработке обобщенной модели работы машины для выбора ее рациональных параметров.

Основные научные и практические результаты:

- Выполнен анализ отечественного и зарубежного опыта создания и эксплуатации валковых классификаторов, показана перспективность их использования, установлено отсутствие зависимостей производительности и эффективности разделения от режимных, конструктивных параметров машины и свойств сыпучей горной массы.

- Установлены наиболее влиятельные параметры на производительность и эффективность машины. Ими являются: угол наклона грохота, частота вращения валков, влажность материала, содержание мелкого материала в исходном продукте, зазор между валками и их диаметр, удельная нагрузка и плотность горной массы, эксцентриситет валков и их количество, а также геометрические размеры классификатора.

- Аппроксимация экспериментальных зависимостей удельной производительности от варьируемых параметров показала, что от частоты вращения валков она имеет слабовыраженную нелинейность, которая с уменьшением плотности сыпучей среды (до γ = 1,45 г/см3) переходит в квадратичную; слабо нелинейно зависит от влажности горной массы и угла наклона, и с их ростом до θ = 6 %, α = 5° производительность снижается линейно. Установлена квадратичная зависимость производительности от зазора между валками, их эксцентриситета, диаметра валков и плотности сыпучей среды с явно выраженным экстремумом (при γ = 1,6 г/см3).

- Полученные экспериментальные зависимости адекватно описываются многофакторными моделями второго порядка с квадратичными и перекрестными членами, содержащими произведения наиболее существенных сопутствующих факторов. Получена адекватная обобщенная многофакторная модель удельной производительности валкового вибрационного классификатора, учитывающая степень влияния по каждому фактору, которая указывает на то, что наибольшее влияние на производительность имеют плотность материала, величина зазора между валками и частота их вращения.

- На эффективность классификации оказывают существенное влияние следующие параметры: угол наклона грохота, частота вращения валков, влажность горной массы, содержание мелкого класса в исходном продукте, величина зазора между валками, величина их эксцентриситета, удельная нагрузка на грохот.

- Установлено для валкового грохота без эксцентриситета валков что зависимость его эффективности от угла наклона, частоты и влажности имеет квадратичную зависимость с явно выраженным экстремумом в области (α – 14°, θ – 3 %, ω – 650 об/мин), от содержания мелочи в исходном – слабовыраженную нелинейность в области αn – 30 %, от зазора между валками и удельной производительности имеет нелинейный характер и при увеличении этих параметров в диапазоне (δ – 1-5 мм, θ – 0,5-3,0 т·ч/м2) эффективность возрастает.

- Для валкового грохота с эксцентриситетом установленная зависимость эффективности от эксцентриситета, имеет нелинейный вид с явно выраженным экстремумом в области Δ – 1 мм; от частоты вращения зависимость линейная; от влажности зависимость нелинейная и имеет экстремум в области низкой влажности (θ – 3 %); от угла наклона зависимость нелинейная с экстремумом в области 8-9 град; от зазора между валками зависимость нелинейная с экстремумом в области 1,7-2,0 мм; от удельной нагрузки и количества валков зависимость нелинейная с явно выраженной областью максимума в области Q – 2 т·ч/м2.

- Показано, что зависимость эффективности грохочения от исследуемого комплекса варьируемых факторов для классификатора с эксцентриситетом и без него описывается обобщенной нелинейной регрессионной моделью с квадратичными членами наиболее влиятельных факторов.

- Разработана комплексная модель валкового вибрационного классификатора, одновременно учитывающая зависимость производительности и эффективности разделения во всей области исследуемых факторов (9 параметров машины, 3 характеристики горной массы) и позволяющая выбрать рациональный режим работы машины с требуемыми технологическими показателями.

- Достоверность полученных экспериментальных результатов обоснована достаточным количеством экспериментов, определенных методами планирования экспериментов. Достоверность идентифицированных моделей обоснована критериями Фишера и Стьюдента при доверительной вероятности 0,95. Результаты промышленных испытаний классификатора показали величины производительности и эффективности, отличающиеся на 12-15 % от расчетных по разработанным в работе методикам.

- Для практической реализации результатов исследований разработаны методики определения производительности и эффективности классификации, которые внедрены в институте Гипромашобогащение, Национальном горном университете. На их основе рассчитаны параметры, выполнен проект и изготовлены валковые классификаторы грохочения известняка, которые переданы на карьер АО "Пиетрис" (Молдова), ОАО «Цегла Трипілля» в линии по переработке известняка карьерной добычи, на ЦОФ «Углегорская» в линии углеподготовки рядових углей для крупной отсадки.

12. На основании разработанных методик расчета и опыта промышленных испытаний классификатора институтом Гипромашобогащение совместно с разработчиками выполнено ТЭО целесообразности изготовления и внедрения валкового вибрационного классификатора, на основании которого экономический эффект от внедрения одной машины составит 162 тыс. грн. в год при сроке окупаемости 2,2 мес.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Обзор рынка грохотов / Marktübersicht Siebmaschinen Chen. – Ing. – Techn. –  1991. – 63.  № 9. – C. A561-A571.

- Валковые грохоты фирмы Zemag. Zemag-Walzenrostsibe mit Einzelantrieb und Online-Steuerungsistem // Aufbereit. Techn, – 1999. – 40. № 7. – C. 352-353.

- "Интеллигентное" валково-колосниковое сито фирмы Zemag. Das "Intelligents" Zemag-Walzenrostsiebe / Kertschern Zprav. Hnede. Uhli. – 1998. – № 3. –                  C. 181-185.

- Валковые грохоты немецкого производства для сортировки влажного лигнита / German company  supplies roller screens to handle moist lignite Coal int. – 1995. – 249. № 1. – C. 11, ГПНТБ.

- Использование роликовых грохотов и ротационных сепараторов для разделения сложных при грохочении материалов / Einsatz von Walzenrostsieben und Rotationsseparatoren zur Klassierung Sieb Schwirige. Güter Hake Andreas, Müller Thomas. Aufbereit Techn. – 2000. – 41. № 7. – C. 330-335.

- Сортировочные установки / Nene Trenntechnik für Schureriges Siibgut // B.D.Baumaschinendienst. – 1995. – 31. № 6. – C. 637-638.

- Мобильная дробильная установка с валковым грохотом / Mobilbrecker mit Rollenrost Schweiz. Baust. – Ind. – 2001. – 32. № 2, – C. 16-17.

- Новые машины фирмы Böhringer / BöhringerGmbH, D-oedneim Demofläche, Stana 61 // Baust. Recuel+Deponietechn. – 1996. – 12. № 9. – C.10.

- Высокопроизводительная установка первичного дробления с предварительным грохочением для известняка и доломита / Kalkstein-und Dolomit Vorbrech und Vorsiebanlage mit hohen Durchsatzleistung // Steinbruch und Sandgrube. – 1991. – 84. № 11. – C. 742.  ГПНТБ, Aufbereit. – Techn. – 1991. – 32. № 12. – C. 714.

- Грохоты-дробилки для угля / Cone-roller screen crushers for coal – "Int.Bulk.I",       6, № 1. ISS № 0260. – 1087. GB.

- Проспекты фирмы ROXON OY 15870 SALPAKANGAS. FINLAND.

- Roxon solve coal screening problems // Quarry and Mine. – 1997. – 26. № 3. – С. 20, ГПНТБ. РЖ ГД № 10, 1997.

- Allis Mineral systems new Name for Major Mining and Mineral Processing Equipment Manufacturing Sroup // SKILL Meaning Rev. – 1991. – 80. № 21. – C.20-21.

- Надежная классификация // Good size // World Mining Equip. – 1997. – 21. –         № 10. – C. 3.

- Hewitt-Rolling // World Mining Equip. – 1991. – 15. № 2. – С. 5.

- Дробление и грохочение / Grushing screening Cost Ind. Int. – 1983. – 9. № 11. – C. 87-90, 92, 94-100, 103-104, 106-109, 114.

- Оборудование для механической обработки камня и руд фирмы Asteca / Asteca una exteasa goma de posililidades para la preporasion mecanica de rocas y minerales "Rocas y miner". – 1983. – 12. № 144. – C. 17, 20-21, 24-25, 28-31.

- Новая установка дробления и грохочения влажных и липких материалов на заводе CADEM / Mazzan Luis. II cem.-por.-migon. – 1993. – 64. № 726. – C. 1411-1418.

- Трехпродуктовый   роликовый    грохот-укладчик    для   сырых   окатышей /

С.А. Трегубов,   Ю.И. Гладюк, Е.Г. Соколовский, А.В. Кононыхин // Матер. Всес. н.-т. конф. "Проблемы теории и технической подготовки железорудного сырья для доменного процесса и бескоксовой металлургии".– Днепропетровск. – 1990. – С. 201-202.

20. Горячев В.И. Исследование скоростного режима работы валково-дискового грохота / В.И. Горячев, А.М. Башилов, С.А. Лезер // Матер. Междунар. конф. "Свойства, структура, методы изучения торфа и слабых грунтов". – Тверь, 18-19 января 1999 г. – Тверь: ТГТУ, 1999. – С. 110-114.

21. Горячев В.И. Влияние размера "трудных" частиц на их прохождение сквозь щелевидное отверстие валково-дискового грохота / В.И. Горячев, А.М. Башилов // Матер. Междунар. конф. "Свойства, структура, методы изучения торфа и слабых грунтов". – Тверь, 18-19 марта 1999 г. – Тверь: ТГТУ, 1999. – С. 114-116.

- Горячев В.И. Зависимость прохождения "трудных" частиц торфа сквозь щелевидное отверстие от частоты вращения дисков грохота / В.И. Горячев, А.М. Башилов // Матер. Междунар. конф. "Свойства, структура, методы изучения торфа и слабых грунтов". – Тверь 18-19 марта 1999 г. – Тверь: ТГТУ, 1999. –                 С. 117-120.

- Горячев В.И. Аналитический расчет параметров просеивающей поверхности валково-дискового грохота / В.И. Горячев, А.М. Башилов // Матер. Междунар. конф. "Свойства, структура, методы изучения торфа и слабых грунтов". – Тверь, 18-19 марта 1999 г. – Тверь: ТГТУ, 1999. – С. 107-110.

- Исследование работоспособности валкового сепаратора при переработке влажного торфа / Л.Н. Самсонов, Ю.Н. Павлов, С.М. Качканян, А.В. Кондратьева // Науч. симпоз. "Неделя горняка 2001". Москва, 22 января – 2 февраля 2001 г. – Московский государственный информ. гор. университет. – 2002. – Бюл. № 1.–   С. 229-231.

- Шангин Н.Ф. Формирование внешних импульсных воздействий для промывки на валковых грохотах горной массы с высоким содержанием глинистых включений / Н.Ф. Шангин, А.В. Рожков, Н.М. Канаев // Матер. Всес. науч.-практ. совещ. "Теоретические и технологические аспекты создания и применения сил импульсных систем". – Караганда, сентябрь 1990. –  С. 211.

- Попов Г.Д. Грохоты и просеивающие поверхности. Обзор конструкций / Г.Д. Попов, Е.А. Тарасенко // Днепропетровский горный институт. Деп. в      УкрНИИНТИ.   № 1348-Ук. 89. – 1989. – 34 с.

- Попов Г.А. О возможности интенсификации процесса сортировки горной массы применением валковых грохотов / Г.А. Попов, В.А. Настоящий // Сб. тез. докл. Н.-т. конф. "Техника и технология горного производства" / ИГТМ НАН Украины. – Днепропетровск. – 1990. – С. 86.

- Водоотделитель 12-валковый: проспект завода ОАО "Купянский Машзавод". – Харьковская обл., Купянск, 2003.

29. Надутый В.П. Высокопроизводительное средство классификации минерального сырья / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков // Матер. IV Пром. конф. с междунар. участием. – Славское, Карпаты - Киев. – 2004. – С. 110-112.

30. Олевский В.А. Конструкции и расчеты грохотов: Справочное пособие / В.А. Олевский. – М.: Металлургиздат, 1955. – 124 с.

31. Лиандов К.К. Грохочение полезных ископаемых / К.К. Лиандов  – М.: Металлургиздат, 1948. – 240 с.

32. Левинсон Л.Б. Дробильно-сортировочные машины и установки / Л.Б. Левинсон, П.М. Цегельный  – М.: Госстройиздат, 1952. – 180 с.

33. Разумов К.А. Проектирование обогатительных фабрик / К.А. Разумов – М.: Металлургиздат, 1952. – 250 с.

34. Справочник по обогащению руд черных металлов: Изд. 2-е, перераб. и доп. / С.Ф. Шинкаренко, Е.П. Белецкий, А.А. Ширяев и др. // Под ред. С.Ф. Шинкаренко. – М.: Недра, 1980. – 527 с.

35. Грохота дисковые: проспект оборудования для грохочения НКМЗ. – Краматорск, 2004. – С. 2.

36. Оборудование для переработки торфа: каталог ОАО "ВНИИТП", Санкт-Петербург, 2002. – 95 с.

37. Богданов О.С. Справочник по обогащению руд. Т.1. / О.С. Богданов – М.: Недра, 1972. – 270 с.

38. А.с. СССР № 1107899, В 07В 1/14. Валковый грохот / В.П. Каргапольцев, И.Л. Пермяков, В.Д. Глянченко, Г.С. Кургурцева. Бюл. № 30, 1984.

39. Патент РФ № 2028836, В 07В 1/16, 1/12. Способ грохочения / Н.В. Кузнецова, В.И. Воронцов, Б.В. Карпов. Бюл. № 5, 1995.

40. Справочник по обогащению руд. Под ред. О.С. Богданова, В.А. Олевского. – М.: Недра, 1989. – С. 21-22.

41. Патент України № 18686. кл. В 07 В 1/14. Грохот для відсіву коксового дрібняка / В.К. Діденко, В.Г. Гадяцький, Г.Ф. Заліско, В.Д. Малишко, В.Т. Піляєв, М.В. Приходько, А.Р. Косточкін, Б.Д. Котляр. Бюл. № 6, 1997.

42. Зубанов В.А. Механическое оборудование стекольных и ситаловых заводов: Учебник для техникумов / В.А. Зубанов, Е.А. Чугунов, И.А. Юдин. – М.: Машиностроение, 1975. – 408 с.

43. Тарасенко А.А. Дослідження поверхні просівання, що утворена валками / А.А. Тарасенко, Г.А. Попов // Матер. Наук.-практ. конф. "Проблеми розробки, виробництва, експлуатації та ремонту підйомно-транспортних, будівельних та дорожніх машин", м. Кіровоград, КІСМ, 1996. – С. 19-20.

44. Тарасенко А.А. Определение основных параметров валкового грохота / А.А. Тарасенко, Г.А. Попов // Матер. Научной конф. "Исследование и разработка современных конструкций и технологий производства, технического обслуживания и ремонта строительных и дорожных машин", г. Кировоград, КИСМ, 1993. – С. 5-6.

45. Попов Г.А. До вибору форми та визначення розмірів елементів робочої поверхні валкового грохоту / Г.А. Попов // Зб. наук. праць / КІСМ. – Кіровоград, 1998. – Вип. 4. – С. 62-65.

46. Плахотнюк Е.И. Результаты исследований грохочения влажной и липкой горной массы на валковом классификаторе / Е.И. Плахотнюк // Збагачення корисних копалин : Наук.-техн. зб.  / Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 23(64). – С. 17-19.

- Шевченко Г.А. Поличастотные грохоты для разделения тонких сыпучих материалов // Г.А. Шевченко, В.Г. Шевченко, А.Р. Кадыров // Збагачення корисних копалин : Зб. наук. праць / Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 38 (79). – С. 49-54.

- Булат А.Ф. Влияние поличастотных колебаний просеивающих поверхностей вибрационных грохотов на разделение сыпучих материалов / А.Ф. Булат, Г.А. Шевченко // Науковий вісник : Наук.-техн. журнал / Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 4. – С. 137-143.

- Шевченко Г.А. Обоснование параметров колебаний сит поличастотных вибрационных грохотов / Г.А. Шевчнко, А.А. Бобылев, М.А. Ищук // Науковий вісник : Наук.-техн. журнал / Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 5. – С. 129-136.

- Учитель А.Д. Создание высокоэффективных вибрационных машин для подготовки металлургической шихты: дисс. доктора техн. наук: 05.04.04 / Учитель Александр Давидович. – Днепропетровск, 1992. – 511 с.

- Учитель А.Д. К анализу процесса сегрегации сыпучих материалов на вибрационных грохотах / А.Д. Учитель // Исследование процессов, машин и агрегатов     разделения материалов по крупности : Межвед. сб. научн. тр. – М.: Механобр, 1988. – С. 71-80.

- Исследование процесса и некоторых закономерностей забиваемости сит / А.Д. Учитель, Ю.К. Куевда, А.Г. Дербас [и др.] // Новые эффективные методы обогащения полезных ископаемых: Сб. АН СССР / Институт ИПКОН. – М., 1978. – С. 27-30.

- Учитель А.Д. Результаты испытаний грохотов новой конструкции в объеди-нении "Кривбассруда" / А.Д. Учитель, А.С. Колодезнев, С.В. Лялюк // Горный журнал. – 1997. - № 1. – С. 45-47.

- Учитель А.Д. Исследование новых конструкций вибрационных грохотов с пространственными колебаниями рабочего органа / А.Д. Учитель, В.И. Засельский // В кн.: Тезисы Всесоюзной конференции по вибрационной технике. Институт механики машин АН СССР. – Тбилиси. – 1987. – С. 66.

- Перов В.А. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых:  уч. пособие для вузов / В.А. Перов, Е.Е. Андреев, Л.Ф. Биленко. – М.: Недра, 1990. –  С. 301.

- Надутый В.П. Перспективные направления интенсификации переработки минерального сырья / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. / Національна гірнича академія. – Дніпропетровськ, 2002. –     Вип. 14(55). – С.110-113.

- Надутый В.П. Определение влияния конструктивных параметров вибрационного валкового классификатора на технологические показатели / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков, Л.Н. Прокопишин // Матер. Междунар. ХI науч.-техн. конф. "Теория и практика процессов дробления, разделения, смешения и   уплотнения материалов". Одесса – п. Затока. / Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут": Зб. наук. праць. – Харків: НТУ "ХПІ", 2003. – № 17. – С. 75-78.

- Надутый В.П. Зависимость производительности валкового классификато-          ра от динамических параметров и свойств горной массы / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков, Л.Н. Прокопишин // Матер. Міжнародної наук.-техн. конф.     "Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості". – Кривий Ріг. – Т. 2. – 2004. – С. 51-54.

- Кухарев В.Н. Экономико-математические методы и модели в планировании и управлении / В.Н. Кухарев, В.И. Салли, А.М. Эрперт. – К.: Вища школа, 1991. – 240 с.

- Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента / Ю.П. Адлер. – М.: Металлургия, 1969. – 240 с.

- Налимов В.В. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов / В.В. Налимов, Н.А. Чернова. – М.: Наука, 1965. – 270 с.

- Корн Г. Справочник по математике (для научных работников и инженеров) / Г. Корн, Т. Корн. – М.: Наука, 1974. – 831 с.

- Франчук В.П. Динамика грохота с двухприводным инерционным вибровозбудителем / В.П. Франчук, В.З. Дятчин // Обогащение полезных ископаемых: Сб.    науч. тр. / Национальный горный университет. – Днепропетровск, 2003. – Вып.17(58). – С. 51-58.

- Учитель А.Д. Анализ плоского движения жесткого рабочего органа вибрационной машины под воздействием произвольно приложенной циркулирующей силы / А.Д. Учитель, С.В. Швед, С.В. Лялюк // В кн.: Разработка рудных месторождений: Респ. межвед. науч.-техн. сб.– Кривой Рог, 1998. – Вып. 66. – С. 68-76.

- Вайсберг Л.А. Вибрационное грохочение сыпучих материалов: монография [для инж.-техн. и науч. работников] / Л.А. Вайсберг, Д.Г. Рубисов. – Санкт-Петербург: Механобр, 1994. – 47 с.

- Надутый В.П. Модельное представление виброперемещения сыпучего материала по ситу грохота / В.П. Надутый, Е.С. Лапшин // Вибрация в технике и технологиях: Всеукр. науч.-техн. журнал. – Винница, 2011. – № 2(18). – С. 183-186.

- Надутый В.П. Вероятностные процессы вибрационной классификации минерального сырья: монография [для инж.-техн. и науч. работников] / В.П. Надутый, Е.С. Лапшин. – К.: Наук. думка, 2005. – 179 с.

- Полулях А.Д. Математическое моделирование технологических процессов классификации углей на грохотах / А.Д. Полулях // Уголь Украины. – № 12. – 1997. – С. 47-48.

- Вероятность и математическая статистика / Гл. ред. Ю.В. Прохоров. Большая Российская Энциклопедия. – М., 1999. – 910 с.

- Надутый В.П. Аппроксимация зависимости производительности валкового вибрационного классификатора от его геометрических параметров и плотности сыпучей массы / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. / Институт геотехнической механики НАН Украины. – Днепропетровск, 2004. – Вып.47. – С. 38-42.

- Надутый В.П. Моделирование влияния параметров валкового вибрационного классификатора на производительность / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць / Інститут геотехнічної механіки НАН України. – Дніпропетровськ, 2002. – Вип.30. – С.162-171.

- Надутый В.П. Обобщенная модель работы валкового вибрационного классификатора с учетом режимных и конструктивных параметров / В.П. Надутый, А.М. Эрперт, В.Ф. Ягнюков // Геотехническая механика: Межвед. сб. научн. тр. / Институт геотехнической механики НАН Украины. – Днепропетровск, 2004. – Вып.48. – С. 286-290.

- Надутый В.П. Результаты экспериментальных исследований зависимости эффективности классификации валкового вибрационного классификатора от его режимных и конструктивных параметров / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков, Л.Н. Прокопишин // Вісник Національного університету "Харківський політехнічний інститут": Збірка наук. праць. Тематичний випуск "Хімія, хімічна технологія та екологія". – Харків: НГУ "ХПІ". – 2004. – № 40. – С. 149-152.

- Надутый В.П. Сравнительный анализ удельной эффективности разделения вибрационных и валковых классификаторов / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков, Л.Н. Прокопишин // Вібрації в техніці та технологіях: Всеукр. наук.-техн. журнал. – Вінниця, 2004. – Вип. 3(35). – С. 80-85.

- Надутый В.П. Модельное представление зависимостей эффективности классификации сыпучего материала на валковом грохоте от конструктивных и технологических параметров / В.П. Надутый, А.М. Эрперт, В.Ф. Ягнюков // Геотехнічна механіка: Міжвід. зб. наук. праць / Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України. – Дніпропетровськ, 2004. – Вип. 50. – С. 259-264.

- Надутый В.П. Комплексный метод выбора параметров валковых вибрационных классификаторов / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков // Матер. V Пром. конф. с        междунар. участием.  Славское, Карпаты - Киев. – 2005. – С. 111-112.

- Ягнюков В.Ф. Зависимость износостойкости резиновых рабочих поверхностей валковых классификаторов от их напряженного состояния / В.Ф. Ягнюков // Геотехническая механика: Меж вед. сб. науч. тр. / Институт геотехнической механики НАН Украины. – Днепропетровск, 2005. – Вып. 60. – С. 190-195.

- Бартенев Г.М. Трение и износ полимеров / Г.М. Бартенев, В.В. Лаврентьев. – Л.: Химия, 1972. – 240 с.

- Чечинадзе А.В. Материалы в триботехнике нестационарных процессов / А.В. Чечинадзе, Р.М. Матвиевский, Э.Д. Браун. – М.: Наука, 1986. – 248 с.

- Надутый В.П. Техногенность отходов горного производства и проблемы их разработки / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков // Матер. III Пром. конф. с международным участием "Эффективность реализации научного ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях". Славское, Карпаты - Киев. УИЦ "Наука. Техника. Технология". – 2003. – С. 182-183.

- Надутый В.П. Результаты исследований импульсного воздействия на тонкодисперсную сыпучую массу при ее истечении через сито / В.П. Надутый, Л.Н. Прокопишин, В.Ф. Ягнюков // Матер. V Междунар. научн. школы-семинара "Импульсные процессы в механике сплошных сред". – Николаев: Атолл, 2003. –      С. 120-121.

- Потураев В.Н. Вибрационная техника и технологии в энергоемких производствах: Монография / В.Н. Потураев, В.П. Франчук, В.П. Надутый – Днепропетровск: НГА Украины, 2002. – 186 с.

- Надутый В.П. Вибрационное грохочение горной массы повышенной влажности: Монография / В.П. Надутый, В.В. Калиниченко. – Днепропетровск: НГУ Украины, 2004. – 135 с.

- Полулях А.Д. Научные основы гидрогрохочения и создания энергосберегающей технологии подготовки машинных классов при обогащении углей / Дисс. докт. техн. наук 05.15.18. Нац. горн. акад. Украины. – Днепропетровск. – 1996. – 249 с.

- Надутый В.П. Актуальные вопросы повышения эффективности использования и освоения новых конструкций валковых вибрационных классификаторов / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков  // Матер. VІ Пром. конф. с междунар. участием "Эффективность реализации научного, ресурсного и промышленного потенциала в современных условиях". п. Славское. Карпаты - Киев. – 2006. – С. 157-159.

- Надутый В.П. Разработка метода расчета производительности вибрационного валкового грохота / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. / Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 23 (64). – С. 17-19.

- Надутый В.П. Определение технологических показателей валкового классификатора вибрационного типа / В.П. Надутый, Л.Н. Прокопишин, В.Ф. Ягнюков // Геотехническая механика: Межвед. сб. науч. тр. / ИГТМ НАН Украины. – Днепропетровск, 2005. – Вып. 58.– С. 58-62.

- Надутый В.П. Валковый вибрационный классификатор для трудногрохотимых материалов / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков // Збагачення корисних копалин: Наук.-техн. зб. / Національний гірничих університет. – Дніпропетровськ: НГУ, 2006. – Вип. 25(66)-26(67). – С. 37-39.

- Деклараційний патент на винахід № 49285А. Україна. МКИ 7В 01F 11/00. Пристрій для циркуляційної обробки матеріалів. Надутий В.П., Взоров А.А., Ягнюков В.Ф. Заявл. 18.10.01, Опубл. 16.09.02. Бюл. № 9.

- Деклараційний патент на винахід № 50098А. Україна. МКИ 07В 1/40. Грохот. Надутый В.П., Взоров А.А., Ягнюков В.Ф. Опубл. 15.10.02. Бюл. № 10.

- Деклараційний патент на винахід № 45252. Україна. МКИ 07В 07В 01F 11/00. Надутий В.П., Взоров А.А., Ягнюков В.Ф. Пристрій для циркуляційної обробки матеріалів. Опубл. 15.03.02. Бюл. № 3.

- Деклараційний патент на винахід № 71721А. Україна. МКИ 7В 07В 1/14. / Валковый классификатор. Надутый В.П., Ягнюков В.Ф. Заявл. 29.09.03, Опубл. 15.12.04. Бюл. № 12.

- Деклараційний патент на винахід № 70428А. Україна. МКИ 7В 07В 1/46.                        Сито виброгрохота. Надутый В.П., Ягнюков В.Ф., Взоров А.А. Заявл. 12.09.02,  Опубл. 15.10.04. Бюл. № 10.

- Патент на полезную модель № 47329. Україна. МКИ  07В 1/00. Валковый класификатор. Надутый В.П., Ягнюков В.Ф., Заявл. 10.08.09,  Опубл. 25.01.10, Бюл. № 2.

- Надутый В.П. Разработка упругих элементов для тяжелонагруженных узлов вибрационных машин / В.П. Надутый, В.Ф. Ягнюков // Матер. Междунар. научн.-техн. конф. // Вібрації в техніці та технологіях: Всеукр. наук.-техн. журнал. – Вінниця, 2003. – Вип. 5(31). – С. 55-58.

- Ягнюков В.Ф. Результаты технологических испытаний валкового классификатора вибрационного типа / В.Ф. Ягнюков // Зб. наук. праць Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". – Харків: НТУ "ХПІ", 2006. – Вип. 8. – С. 134-140.

- Блехман И.И. Синхронизация динамических систем: монография [для инж.-техн. и науч. работников] / И.И. Блехман. – М.: Наука, 1971. –   894 с.

- Лавров Б.П. Исследование синхронизации механических вибраторов в основных схемах двух массных грохотов / Б.П. Лавров, Л.А. Гольдин // Обогащение руд. – 1977. – № 3. – С. 27-31.

- Надутый В.П. Синтез параметров валковых вибрационных классификаторов: Монографія / В.П. Надутый, В.А. Остапенко, В.Ф. Ягнюков. – Киев: проект "Наукова книга" НАН України, 2006. – 189 с.