## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

- МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

- НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

- «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

На правах рукопису

- УДК 661.183.44-45

- Співак Вікторія Вікторівна

сорбція полютантів різного генезису природними та модифікованими сапонітовими глинами

05.17.21 – Технологія водоочищення

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Заслужений діяч

науки і техніки України,

доктор технічних наук,

професор Астрелін І.М.

- Київ 2012

Зміст

стор.

Вступ	7

1	Розділ	13

Сучасний стан проблеми використання мінеральних сорбентів в екологічних цілях	13

1.1	Йони важких металів як один з найпоширеніших полютантів природних та стічних вод	15

1.2	Застосування природних сорбентів для очищення природних та промислових стічних вод від йонів важких металів	19

1.3	Органічні барвники як стійкі полютанти стічних вод та методи їх видалення	22

1.3.1	Реагентні методи	24

1.3.2	Сепаративні методи	26

1.3.3	Деструктивні методи	28

1.4	Способи модифікації природних глинистих мінералів для процесів водопідготовки та водоочищення	32

1.5	Висновки та постановка задачі дослідження	40

2	Розділ	43

Об’єкти та методи дослідження	43

2.1	Об’єкти дослідження	43

2.2	Методики проведення аналізів	43

2.2.1	Аналітичні методи дослідження сапонітового мінералу	43

2.2.1.1	Визначення вмісту алюмінію оксиду	43

2.2.1.2	Визначення вмісту кремнію (IV) оксиду	44

2.2.1.3	Визначення вмісту заліза (ІІІ) оксиду	44

2.2.1.4	Визначення вмісту кальцію оксиду	44

2.2.1.5	Визначення вмісту оксиду магнію	44

2.2.1.6	Визначення вмісту натрію та калію оксидів	44

2.2.1.7	Визначення вмісту титану (IV) оксиду	45

2.2.1.8	Визначення вологості та втрат при прожарюванні	45

2.2.1.9	Визначення гранулометричного складу сапонітової глини	45

2.2.1.10	Визначення колоїдальності та бентонітового числа	45

2.2.1.11	Визначення дійсної та насипної густини сапонітової глини	45

2.2.1.12	Визначення питомої поверхні та пористості сапоніту	46

2.2.1.13	Визначення показника адсорбції і ємності катіонного обміну	50

2.2.1.14	Визначення рН водної витяжки сапоніту	50

2.2.2	Методи активування природного сапоніту та модифікування його поверхні	51

2.2.3	Визначення теплоти змочування сапонітового мінералу	51

2.2.4	Визначення електрокінетичного потенціалу сапонітових колоїдів	52

2.2.5	Аналітичні методи визначення ефективності очищення водних систем від йонів важких та кольорових металів	53

2.2.6	Методика визначення концентрації важких металів	53

2.2.6.1	Методика фотометричного визначення міді	53

2.2.6.2	Методика фотометричного визначення нікелю	54

2.2.6.3	Методика фотометричного визначення мангану	54

2.2.6.4	Методика фотометричного визначення кобальту	54

2.2.6.5	Методика фотометричного визначення хрому	54

2.2.6.6	Методика фотометричного визначення заліза	54

2.2.6.7	Методика визначення цинку комплексонометричним титруванням	55

2.2.7	Аналітичні методи визначення ефективності очищення водних систем від барвників	55

2.2.8	Методи дослідження випалених керамічних мас	56

2.2.8.1	Визначення повітряної та вогневої усадки керамічних виробів	56

2.2.8.2	Визначення водопоглинання та відкритої пористості керамічних матеріалів	56

2.2.8.3	Визначення істинної густини та загальної пористості керамічної продукції	57

2.2.8.4	Визначення морозостійкості керамічних виробів	57

2.2.8.5	Визначення межі міцності керамічних виробів на стискання	57

2.3	Інструментальні методи дослідження	57

2.3.1	Растрова спектроскопія	57

2.3.2	Рентгенофазовий аналіз	58

2.3.3	Спектроскопічні методи ( ІЧ-спектроскопія, спектрофотометрія)	58

2.3.4	Термічні методи дослідження	58

3	Розділ	60

Дослідження складу, структурно-механічних та фізико-хімічних властивостей сапоніту Ташківського родовища	60

3.1	Фізико-хімічні та структурні властивості сапоніту	62

3.1.1	Визначення гранулометричного складу	62

3.1.2	Визначення структурних характеристик	63

3.1.3	Визначення основних фізичних та фізико-хімічних властивостей сапоніту	68

3.2	Хімічний і мінералогічний склад сапоніту	72

3.2.1	Визначення складу сапонітової глини хіміко-аналітичними методами	72

3.2.2	Аналіз зразків  сапонітових глин інструментальними методами	73

3.2.2.1	Рентгеноструктурні дослідження сапонітової сировини	73

3.2.2.2	Мікроскопічні дослідження та точковий аналіз зразків нативних сапонітів	75

3.2.2.3	Термогравіметричні дослідження сапонітових глин	77

3.2.2.4	Інфрачервона спектроскопія зразків сапоніту	77

3.3	Висновки до розділу 3	79

4	Розділ	80

Дослідження адсорбційної активності сапонітових сорбентів	80

4.1	Очищення забруднених водних систем від йонів важких металів	80

4.1.1	Вплив рН водного середовища на ефективність сорбційного вилучення з нього йонів важких металів	81

4.1.2	Визначення раціональної дози адсорбенту	82

4.1.3	Вплив тривалості контакту адсорбтиву з адсорбентом на ефективність процесу очищення	85

4.1.4	Ізотерми сорбції важких металів з водного середовища	87

4.1.5	Дослідження кінетики процесу адсорбції металевих полютантів	91

4.2	Очищення забруднених водних систем від барвників	95

4.2.1	Вплив технологічних параметрів на ефективність сорбції барвників	95

4.3	Очищення забруднених водних систем від фенолу	99

4.4	Висновки до розділу 4	100

5	Розділ	102

Дослідження зміни та регулювання адсорбційних властивостей сапонітового мінералу	102

5.1	Вплив хімічного активування сорбенту на ефективність вилучення металевих полютантів	102

5.2	Активування сапоніту для вилучення органічних барвників	107

5.3	Методи підвищення ефективності вилучення фенолу за допомогою сапонітового сорбенту	109

5.4	Очищення реальних стічних вод сапонітових сорбентом	110

5.5	Висновки до розділу 5	112

6	Розділ	114

Технологія відділення та утилізації шламу відпрацьованого сорбенту	114

6.1	Методика отримання магнітокерованого сорбенту на основі сапонітового мінералу	116

6.2	Результати випробувань керамічних виробів	124

6.3	Висновки до розділу 6	126

7	Розділ	127

Технологія водоочищення з використанням сорбуючого матеріалу на основі сапоніту та її економічна ефективність	127

7.1	Технологічні засади впровадження сапонітових МКС	127

7.1.1	Опис технологічної схеми	128

7.2	Економічний ефект від впровадження технології	131

7.2.1	Визначення собівартості сорбенту	132

7.2.2	Розрахунок техніко-економічних показників	135

7.3	Попередження екологічних збитків	136

7.4	Висновки до розділу 7	139

Висновки	140

Список використаної літератури	143

Додаток А	154

Додаток Б	158

Вступ

Постійне зростання об'ємів забруднених природних та стічних вод внаслідок антропогенного впливу потребує пошуку нових безпечних методів їх очищення. Існуючі хімічні та фізико-хімічні методи очищення забрудненої води (реагентне осадження, коагулювання, хлорування, озонування, зворотний осмос тощо), що полягають у активній хімічній дії або фізичному впливі на воду, дозволяють видалити з неї визначені забрудники, нерідко погіршуючи при цьому фізико-хімічні властивості води та порушуючи природний баланс розчинених у ній солей.

Разом з тим, у природі існують безпечні можливості очищення води з вирівнюванням у ній сольового балансу при проходженні води через наземні та підземні горизонти мінералів, що мають величезні адсорбційні властивості щодо антропогенних токсичних речовин (глини, алюмосилікати, цеоліти тощо). Додавання таких природних мінералів-адсорбентів при очищенні стічних та забруднених природних вод на стадії відстоювання не тільки дозволить позбавитись небезпечних антропогенних забруднюючих домішок шляхом адсорбції без хімічних реактивів, а й покращити структуру та мінералізацію води [1-3].

Актуальність теми. Йони важких металів, які володіють специфічними токсичними властивостями, є стійкими забруднювачами з кумулятивною дією. Деякі з металів у водних розчинах утворюють синергетичні суміші, токсичні властивості яких перевищують суму аналогічних властивостей окремих компонентів. Підвищення вимог до якості питної води та допустимих концентрацій забруднень в промислових стічних водах, які скидаються у водойми, змушує шукати нові, екологічно чисті та економічно вигідні способи видалення з них йонів важких металів. До таких методів, які успішно застосовуються для рішення цієї проблеми і є достатньо ефективними, можна віднести сорбцію на природних глинистих сорбентах.

З давніх давен приділялося багато уваги корисним копалинам глини через велике їх поширення в природі та необмежений потенціал. Зокрема, використання глин в лікувальних та побутових цілях налічує не одне століття.

Відомо також, що деякі глинисті мінерали (каоліни, бентоніти, монтморилоніти) широко задіяні в таких галузях, як:

- сільське господарство: мінеральні добрива, підгодівля, виробництво засобів захисту рослин, виготовлення аерозолів, виноробство, консервація кормів, збільшення термінів зберігання коренеплодів, консервація вологого зерна, та ін;

- промисловість: хімічна, паперова, фармацевтична, парфумерна, керамічна, лакофарбна, масложирова, гідроенергетичне і шахтне будівництво, металургія, ливарне виробництво, при бурінні свердловин та ін.

Проте вище перелічені глиноподібні матеріали, по-перше, потребують перед цільовим використанням витратного концентрування, а, по-друге, залишається, частіше всього, незадіяною їх потенційна йоннообмінна здатність. Ця остання властивість глинистих мінералів обумовлює доцільність застосування каолінових, бентонітових, монтморилонітових видів глин та їх концентратів в процесах йонообмінного і сорбційного очищення забруднених вод [4]. Проте відносно висока вартість концентратів перелічених глин та відомі обмеження щодо розширення ареалу їх використання з причини високої задіянності в умовах України в названих вище галузях стає перешкодою для їх широкомасштабного залучення для потреб водоочищення. З погляду на це, перспективним реактантом для видалення з забруднених вод ряду полютантів (таких, до прикладу, як йони важких металів та ін.) виглядає сапоніт.

В Хмельницькій області України знаходиться масштабне Ташківське родовище сапонітових глин, потужність якого за попередньою оцінкою сягає близько 40 млн. тон. Породи даного родовища мало вивчені і поки що не знайшли широкого застосування, тому теоретичні та експериментальні дослідження складу та фізико-хімічних властивостей сапонітової глини Ташківського родовища, наукове обґрунтування і розробка ефективних способів їх регулювання в процесі модифікування, виявлення кінетичних закономірностей та механізмів процесів сорбції неорганічних і органічних забрудників води сапонітових реагентом з метою створення, дослідного випробування та використання адсорбенту для очищення забруднених водних середовищ являються актуальною і перспективною задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано на кафедрі технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» у відповідності до Державних Програм України, що стосуються охорони навколишнього природного середовища (Закон Украни „Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” №2623-ІІІ від 11.07.2001р. і №2519-VIвід 09.09.2010р.) в рамках державних науково-дослідних тем Міністерства освіти і науки України №2032-п «Фізико-хімічні закономірності комплексної обробки і кондиціювання забрудненої води і утилізації відходів водоочищення» (01.01.2007 – 31.12.2009 рр., № державної реєстрації 0107U002381, КВНТД І.2 15.17.21, УДК 6.61.632:658.691 ), № 2815ф «Розробка фундаментальних основ видалення важких металів з водних систем за допомогою полімерних реагентів комплексної дії» (01.01.2005 – 31.12.2008 рр., № державної реєстрації 0105U000998, КВНТД І.1 02.00.13, УДК 6.61.632:658.691:541.127), № 2361-п „Розробка новітньої ресурсозберігаючої технології утилізації токсичних компонентів осадів водоочищення” (01.01.2010-31.12.2011, № державної реєстрації 0110U002210 КВНТД 1.2 15.17.21 УДК 543:628.3:628.543) та державної науково-дослідної теми Міністерства промислової політики України № 1–179–08 «Розробка та впровадження комплексної технології очищення стічних вод текстильних виробництв з утилізацією складових осадів водоочищення» (01.11.2008 – 31.12.2009 рр., № державної реєстрації 0108U010342).

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка наукових засад технології підготовки і застосування ефективних адсорбентів на основі сапонітових глин Ташківського родовища (Хмельницька обл.) для очищення забруднених водних систем від полютантів різного генезису.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні завдання:

- провести теоретичні та експериментальні дослідження складу та фізико-хімічних властивостей сапонітового мінералу Ташківського родовища;

- дослідити закономірності зміни складу та властивостей сапоніту в процесах його модифікування;

- визначити кінетичні закономірності та механізми сорбцйних та хемосорбційних процесів та провести експериментальні дослідження ефективності адсорбентів на основі природних та модифікованих форм сапоніту при очищенні забруднених природних та технологічних стічних вод;

- розробити технології модифікаційної підготовки і використання сапоніту при водоочищенні як процесу фізичної та хімічної адсорбції контактним способом;

- створити наукові засади процесів виготовлення і використання адсорбентів на основі сапонітових глин;

- дослідити та обгрунтувати спосіб відділення та утилізації шламу відпрацьованого сапонітового сорбенту;

- провести дослідні випробування та техніко-економічну оцінку розроблених технологій.

Об’єкт дослідження – сапонітові глини Ташківського родовища та технологія сорбційного очищення природних та промислових стічних вод від полютантів різного генезису при використанні в якості природного та модифікованого сорбенту вітчизняного сапоніту.

Предмет дослідження – механізми та фізико-хімічні закономірності процесу сорбції полютантів із забруднених водних систем сапонітовим реактантом, технологічні параметри процесу та методи відділення відпрацьованого сорбенту від водної фази з подальшою його утилізацією.

Методи дослідження. Систематизація фізико-хімічних властивостей, кінетики, закономірностей процесів базується на фундаментальних основах технології водоочищення. Дослідження фізико-хімічних властивостей глинистих порід та сорбентів на їх основі, структури, ідентифікації їх складу і фаз проводилось з використанням хімічного аналізу, рентгенофазового аналізу (РФА), диференціального термічного (ДТА) і диференціального термогравіметричного (ДТГ) аналізів, ІЧ-, УФ-спектроскопії, низькотемпературної адсорбції азоту, сорбції бензолу, метанолу, порометрії, полум’яної фотометрії, пікнометрії, кондуктометрії, потенціометрії, титриметрії, растрової (скануючої) електронної мікроскопії, спектральної фотометрії.

Математична обробка вперше одержаних експериментальних даних здійснювалась за допомогою пакетів прикладних програм MathCAD, MathLab, Origin.

Наукова новизна одержаних результатів.

Вперше доведена можливість отримання на основі сапонітових глин Ташківського родовища адсорбентів з магнітними властивостями для очищення забруднених водних систем.

Визначені закономірності зміни складу, фізико-хімічних та адсорбційних властивостей сапоніту в залежності від методу та умов активування.

Встановлена ефективність кислотно-основного модифікування для отримання адсорбентів на основі сапоніту.

Отримані дані про вплив технологічних параметрів на процес очищення водних систем контактним способом з використанням розроблених адсорбентів.

Практичне значення результатів дослідження.

Визначені умови модифікування сапоніту Ташківського родовища для отримання ефективного сорбенту комплексної дії.

Розроблена технологія отримання адсорбентів на основі кислото-основно активованого сапоніту.

Розроблені рекомендації до проведення адсорбційного очищення водних систем контактним методом з використанням сапонітового сорбенту.

Запропоновані способи переробки технологічних відходів (кислі розчини після активування) та утилізації відпрацьованих мінеральних адсорбентів.

Особистий внесок здобувача полягає у постановці цілей та завдань роботи, узагальнені та аналізі інформації літературних джерел, проведені теоретичних та експериментальних досліджень, обробці та узагальненні результатів досліджень, в тому числі при підготовці публікацій по темі роботи. Обговорення результатів дослідження та формулювання висновків проводилися спільно з науковим керівником д. т. н. Астреліним І.М.

Апробація та впровадження результатів. Основні положення дисертації представлялись та обговорювались на 14 науково-технічних конференціях.

Технологія сорбційного очищення контактним методом промислових стічних вод з використанням сорбуючого матеріалу на основі сапонітових глин Ташківського родовища була випробувана на ТОВ «Сольвент», ТОВ «Діол» та впроваджена на експериментальному комплексі очисних споруд ТОВ «Інтерфом» (є відповідні акти дослідно-промислових випробувань та впровадження).

Публікації . За темою дисертаційного дослідження було опубліковано 5 статей у фахових виданнях, 18 тез доповідей на Всеукраїнських та міжнародних конференціях, отримано 4 патенти України на корисну модель.

Висновки

В дисертаційні роботі вирішено науково-технічне завдання: досліджено закономірності перебігу процесів сорбції полютантів різного генезису (сполук важких металів, органічних барвників, фенольних речовин) з забруднених водних середовищ на магнітокерованих сорбентах (МКС), синтезованих на основі сапонітових гнин Ташківського родовища; вивчено вплив фізико-хімічного активування та хімічного модифікування на структуру та властивості сапоніту, встановлено механізми сорбції та розраховано основні кінетичні параметри, що дозволяє розробити рекомендації щодо підвищення ефективності використання досліджуваного мінералу в галузі водопідготовки та водоочищення шляхом регулювання його структурно-адсорбційних характеристик та підбору раціональних технологічних параметрів процесу очищення стічних вод.

Проведені дослідження дозволяють зробити наступні висновки:

1. Проведено систематичне вивчення природних сапонітових глин Ташківського родовища з точки зору технологічно-підготовчих заходів до їх подальшого використання у галузі водопідготовки та водоочищення. На підставі комплексного дослідження сапонітових мінеральних покладів Хмельниччини хімічними, рентгенофазовим, термогравіметричним, рентгенофлуоресцентним, мікроскопічним методами визначено, що природна мінеральна бентаноїдна суміш не містить токсичних та радіоактивних компонентів та є прийнятною  для використання в екологічних цілях, зокрема для очищення забруднених водних систем.

2. Досліджено фізико-хімічні властивості та структурні характеристики нативних та модифікованих зразків сапоніту Ташківського родовища та їх глиняних суспензій. Встановлено що, природний сапоніт володіє адсорбційними та йонообмінними властивостями (гранична адсорбція 56,7 мг/г, ємність катіонного обміну 17,7 мг-екв/100г), площа питомої поверхні нативних зразків знаходиться в межах 60-100 м2/г, матеріал є мікропористим. Виявлено, що під впливом фізичних факторів (температури, ультразвуку) та хімічних реагентів (кислот, лугів) структурно-адсорбційні та фізико-хімічні характеристики сапонітової глини змінюються на користь ефективного його використання для очищення забруднених водних систем від полютантів різного генезису. Так обробляючи мінерал кислотами, можна збільшити площу питомої поверхні в 6-7 разів (~ до 400 м2/г), збільшити кількість мікропор, використовуючи органічні кислоти, або укрупнити їх до мезопор, застосувавши сульфатну кислоту; також тривала обробка мінеральними кислотами спричинює перезарядження поверхні – надлишковий негативний заряд змінюється на позитивний, а потенційні обмінні катіони на периферії кристалічних граток замінюються на більш рухливі, мобільні, здатні до йодного обміну йони водню; використовуючи луги, можливо підвищити стійкість сапонітової суспензії до 8 разів (що фіксується за зростанням ζ-потенціалу колоїдних частинок); обробка ультразвуком сприяє диспергуванню колоїдних частинок, внаслідок чого збільшується ефективна площа контакту сапоніту з субстратом у водному середовищі, суспензія набуває агрегативної та седиментаційної стійкості внаслідок дії розклинюю чого тиску, що виникає в мікротріщінах, утворених дією УЗ. Комбінування вище перелічених прийомів, з урахуванням природи їх дії та вимог, що висуваються до сорбуючого матеріалу для тих чи інших потреб водопідготовки, дасть змогу отримувати ефективний реактант на основі сапоніту для очищення водних середовищ від широкого спектру полютантів.

3. Детально досліджено процеси адсорбційного вилучення сполук важких металів, органічних кислотних барвників та фенолів, як типових представників найпоширеніших токсичних полютантів промислових стічних вод сучасності. За формою ізотерм та кінетичними розрахунками встановлено механізм процесу адсорбції важких металів на сапоніті, а саме фізичної моношарової сорбції, що за підвищених температур може супроводжуватися активованою адсорбцією ізоморфних йонів (зокрема заліза), або навіть хемосорбцією. Розраховані константи з рівнянь ізотерм Фрейндліха та Ленгмюра, які підтвердили дане припущення. Адсорбція органічних речовин (кислотних барвників та фенолів), проходить з утворенням на поверхні сапоніту кластерів або нерівномірного полішару молекул полютанту і потребує більше часу для встановлення сорбційної рівноваги в порівнянні з сполуками металів. Проте кислотне активування сапоніту дає змогу підвищити ефективність сорбційного вилучення органічних сполук з водного середовища на 20-30%.

4. Для пришвидшення відділення шламу відпрацьованого сорбенту від водного середовища, зменшення вологості осадів водоочищення та підвищення ефективності процесу адсорбційного очищення в цілому, враховуючи природні, хоч і слабо виражені, парамагнітні властивості сапоніту та ізоморфізм його кристалічної гратки до йонів заліза, запропоновано синтезувати на основі сапонітових глин магнітокеровані сорбенти (МКС). Розроблено методи створення МКС на основі сапоніту та феромагнітних частинок Fe2O3, що базуються на інкорпоруванні наночастинок  магнетиту в пори мінералу в процесі механічного змішування дрібнодисперсного сорбенту з магнітною рідиною. Завдяки наявності частинок магнетиту, отримані сорбенти можуть бути вилучені з рідких середовищ під дією магнітного поля.

5. Експериментально досліджено та науково обґрунтовано метод переробки відпрацьованого сапонітового сорбенту, а саме його використання у виробництві високотемпературної грубої кераміки, що дасть змогу попередити повторне забруднення природного середовища відходами водоочищення.

6. Розроблено принципову технологічну схему сорбційного очищення промислових стічних вод контактним методом з використанням сапонітових МКС. Розраховано техніко-економічні показники запропонованої технології (рентабельність 90,5%, термін окупності 4,1 роки) та попередження екологічних збитків від її впровадження (675 тис. грн./рік).

Список використаної літератури

- Запольський, А.К. Водопостачання, водовідведення та якість води [Текст] / А.К. Запольський. – К.: Вища школа, 2005. – 671 с.: іл. ISBN 966-642-234-4.

- Запольський, А.К. Фізико – хімічні основи технології очищення стічних вод [Текст] / А.К. Запольський, Н.А. Мішкова-Клименко, І М. Астрелін. – К.: Лібра, 2000. 552с. ISBN 966-7035-28-Х.

- Запольський,  А.К. Основи екології [Текст] / А.К. Запольський, А.І. Салюк; за ред.. Ситника К.М. – К.: Вища школа, 2003. – 358 с.: іл.

- Тарасевич, Ю.И. Природные сорбенты в процессах очистки воды [Текст] / Ю.И. Тарасевич – К.: «Наукова думка», 1981. – 180 с.

- Стольберг, Ф.В. Экология города [Текст] / Ф.В. Стольберг – К.: Либра, 2000. – 464 с.

- Пляцук, Л.Д. Аналіз технологій очистки гальванічних стоків в Україні / Л.Д. Пляцук, О.С. Мельник // Вісник СумДУ. Серія Технічні науки. – 2008. – №2. – С. 116-121. – Бібліогр.: с. 120-121. ISSN 1817-9215.

- Проскуряков, В.А. Очистка сточних вод в химической промышленности [Текст] / В.А. Проскуряков,  Л.И. Шмидт. – Л.: «Химия», 1977. – 464 с.

- Вихрев, В.Ф. Водоподготовка [Текст]: Учебник для вузов / В.Ф. Вихрев, М.С. Шкроб . – Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Энергия, 1973. 416 с.: ил.

- Ильин, В.И. Электрохимическая очистка промышленных сточных вод с оборотным циклом / В.И. Ильин // Химическая технология. – 2002. – №9. – С.31-35.

- Когановский, А.М. Очистка промышленных сточных вод [Текст] / А.М. Когановский, Л.А. Кульский, Л.А. Сотникова и др. // К.: Техника, 1974. – 257 с.

- Гельферих, Ф. Иониты. Основы ионного обмена [Текст] / Ф. Гельферих – Перевод с немецкого. – Москва: Издательство иностранной литературы, 1962. – 490с.

- Тарасевич, Ю.И. Физико-химические основы и технологи применения природных и модифицированых сорбентов в процессах очистки воды / Ю.И. Тарасевич  // Химия и технология воды. – 1998. – №1. – С. 42-49. – Бібліогр.: с. 48-49. – ISSN 0204-3556.

- Смирнов, А.Д. Сорбционная очистка воды [Текст] / А.Д. Смирнов. – Л.: Химия, 1982. – 168с. – ISBN 5-283-04401-7.

- Кочетов, Г.М. Регенерация тяжелых металлов из промывных сточных вод гальванических производств / Г.М. Кочетов, В.Е.Терновцев, Б.М. Емельянов // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2004. – №1. – С.35-38.

- Косогіна, І.В. Ресурсозберігаючі технології коагуляційного очищення стічних вод [Текст] : [монографія] / І. В. Косогіна, І. М. Астрелін. – О.: Екологія, 2011. – 132 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 128-132. – 300 экз. – ISBN 978-966-8740-80-0.

- Запольский, А.К. Очистка воді коагулированием [Текст] : [монография] / А.К. Запольский. Каменец-Подольский: ЧП «Медоборы-2006», 2011. – 296 с.: илл. – ISBN 978-966-1638-55-5.

- Пат. 3859210 (США). Removal of heavy metals from aqueous solutions / A.E. Hatch. – 7.01.1975.

- Пат. 52-126685 (Япония). Удаление ионов тяжелых металлов из сточных вод / Т.Ивамато, Т.Ханеяма и др. / Опубл. 24.10.1977. – Цит. по РЖ Химия, 1978, 21И429П.

- Трофимова, М.Ю. Структурно-сорбционные свойства природных и модифицированных катионными ПАВ слоистых силикатов с жесткой структурной ячейкой / М.Ю. Трофимова, Ю.И. Тарасевич, С.В. Бондаренко // Химия и технология воды. – 2008. – №3. – С. 293-303. – Бібліогр.: с. 302-303. – ISSN 0204-3556.

- Тарасевич, Ю.И. Применение природных сорбентов в качестве дезактивирующих агентов при ликвидации последствий чернобыльской катастрофы / Ю.И. Тарасевич // Химия и технология воды. – 1996. – Вып.2. – С.127-131. – Бібліогр.: с. 131. – ISSN 0204-3556.

- Yuki N. Study on the preparation of heavy metal ion collector from the waste clay. The collector for an inorganic mercury ion / N.Yuki, A.Yaushi // Kogay Pollut. Contr., 1974. – №4. – P.218-224.

- Тарасевич, Ю.И. Получение модифицированных полифосфатами сорбентов и их применение для очистки воды от ионов тяжелых металлов / Ю.И. Тарасевич, Г.М. Климова // Химия и технология воды. – 2006. – Вып.2. – С.107-116. – Бібліогр.: с. 116. – ISSN 0204-3556.

- Третинник, В.Ю. Природные дисперсные минералы Украины и перспективы их использования в технологии водоочистки / В.Ю. Третинник // Химия и технология воды. – 1998. – Т.20. – №2. – С.183-191. – ISSN 0204-3556.

- Харламова, Т. А. Закономерности разрушения красителей при электрохимической очистке сточных вод / Т.А. Харламова, Н.И. Миташова, Л.Ф. Филимонова // Химия и технология воды. – 1989. – Т.11, № 4. – С.311 -315.

- Бабенков, Е.Д. Очищення води коагулянтами [Текст] / Е.Д. Бобенков // М.: Наука, 1977. – 356 с.

- Когановский, А.М. Очистка и использование сточных вод в промышленном водоснабжении [Текст] / А.М. Когановский, Н.А.Клименко, Т.М. Левченко, Р.М. Марутовский, И.Г. Рода//  М.: Химия, 1983. – 288 с.

- Проскуряков, В.А. Очищення сточных вод в химической промышленности [Текст] / В.А. Проскуряков,  Л.И. Шмідт // Л.: Химия, 1977. – 464 с.

- Ласков, Ю.М. Очищення сточных вод предприятий кожевенной и меховой промышленности [Текст] / Ю.М. Ласков, Т.Г. Федоровская, Г.Н. Жмаков // М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 166 с.

- Когановский, А.М. Адсорбция и ионный обмен в процессах водоподготовки и очистки сточных вод [Текст] / А.М.Когановский. – Киев: Наук.думка, 1983.–230 с.

- Тарасевич, Ю.И. Сорбция кристаллического фиолетового слоистыми и слоисто-ленточными силикатами / Ю.И. Тарасевич, Е.Г. Сивалов, Рак В.С. и др. // Химия и технология воды. – 1980. – Т.2, №2. – С. 117-121.

- Якимова, Т.И. Принцип выбора структуры активних углей для очистки вод от органических веществ/ Т.И. Якимова, А.М.Когановский, А.В.Марченко, Р.М.Марутовский // Химия и технология воды. – 1980. – Вип.2, №2. – С. 101-114.

- Тарасевич, Ю.И. Очищення воды от красителей при помощи полусинтетического сорбента на основе монтмориллонита и основних солей аллюминия / Ю.И. Тарасевич, В.Е. Дорошенко, Ю.И.Сребродольский // Химия и технология воды. – 2004. – Т.26, №3. – С. 299-306.

- Al-Futaisi, A. Aspects of cationic dye molecule adsorption to palygorskite / Al-Futaisi A., Jamrah A., Al-Hanai R. // Science Direct. – 2007. – № 214.– P. 327-342.

- Baskaralingam, P. Equilibrium syudies for the adsorption of Acid dye onto modified hectorite / Baskaralingam P., Pulicesi M., Sivanesan S.// Journal of Hazardous Materials. – 2006. – № 136. – P. 989-992.

- Őzcan, A.S. Adsorption of acid dyes from aqueous solutions onto acid-ativated bentonite / Őzcan A. // Journal of Colloid and Interface Science. – 2004. – № 276.– P. 39-46.

- Jiang, Y.X. Adsorption of Basic Violet 14 from aqueous solution on bentonite / Jiang Y.X., Xu H.J., Liang D.W., Tong Z.F. // ScienceDirect. – 2007. – № 56. – P. 1-5.

- Őzcan, A. Modification of bentonite with cationic surfactant: An adsorption study of textile dye Reactive Blue 19/ Őzcan A., Őmeroglu Ģ., Erdogan Y. // Journal of Hazardous Materials. – 2007. – № 140. – P. 173-179.

- Baskaralingam, P. Adsorption of acid dye onto organobentonite / Baskaralingam P., Pulicesi M., Sivanesan S. // Journal of Hazardous Materials. – 2006. – № 128. – P. 138-144.

- Oyanedel-Craver, V.A. Simultaneous sorption of benzene and heavy metals onto two organoclays / Oyanedel-Craver V.A., Fuller M., Smith J.A. // Science Direct. – 2007. – № 309.– P. 485-492.

- Брык, М.Т. Ультрафильтрация [Текст] / М.Т. Брык, Е.А. Цапюк // К.: Наук.думка, 1989. – 228 с.

- Дульнева, Т.Ю. Очищення воды от красителей керамическими мембранами, модифицированными глинистыми минералами / Т.Ю. Дульнева, Д.Д. Кучерук // Химия и технология воды. – 2005. – Вип. 27, №5. – С. 496-504.

- Яковлєв, С.В. Очищення сточных вод предприятий легкой промышленности [Текст] /  С.В. Яковлев, Ю.М. Ласков // М., Стройиздат, 1972. – 112 с.

- Демирев, А. Озонирование водних растворов азокрасителя / А.Демирев, В. Ненов // Химия и технология воды. – 2005. – Т. 27, №4. – С. 334-342.

- Царенко, С.А. Очищення водних растворов от красителя прямого алого в фотокаталитическом мембранном реакторе / С.А. Царенко, В.М. Кочкодан, А.О. Самсони-Тодоров, В.В.Гончарук // Химия и технология воды. – 2006. – Т. 28, №5. – С. 446-454.

- Капинус, Е.И. Фотокаталитическое обесцвечивание органических красителей на рутиле в водных растворах ПАВ / Е.И. Капинус, Т.А.Халявка, Т.И. Викторова // Химия и технология воды. – 2006. – Т. 28, №5. – С. 455-461.

- Гончарук, В.В.  Использование ультразвука при очистке воды / В.В. Гончарук, В.В. Маляренко, В.А. Яременко // Химия и технология воды. – 2008. – Т. 30, №3. – С. 253-277.

- Соложенко, Е.Г. Применение каталитической системы H2O2 – Fe2+( Fe3+) при очистке воды от органических соединений / Е.Г.Соложенко, Н.М.Соболева, В.В. Гончарук // Химия и технология воды. – 2004. – Т. 26, №3. – С. 219-246.

- Ковбань, И.Б. Каталитическая активность цеолита FeZSM-5 в реакции окислительной деструкции красителя Родамина Ж / И.Б. Ковбань, И.В.Столярова, Р.В. Приходько, Ю.В. Топкин, М.В. Сычев, В.В.  Гончарук // Химия и технология воды, 2006. – Т. 28, №4. – С. 319-332.

- Ackermann, K. Use of polyelectrolytes for coagulation / Ackermann K., Franke D. // Melliand Textilber. – 1982. – V63, № 1. – P.66-69.

- Тимофеева, С.С. Состояние и перспективы развития методов очищення сточных вод красильно-отделочных производств / С.С.  Тимофеева // Химия и технология воды. - 1991. – Т. 13, № 6. – С. 555 – 569.

- Какошко, Е.С. Повышение качественных характеристик полиминерального глинистого сырья путем его биологической обработки [Текст] / Е.С. Какошко // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук 05.17.11 – технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов. – К., 2009. – 24 с.

- Дудина, С.Н. Повышение сорбционной способности природных глин электромагнитной активацией [Текст] / С.Н. Дудина // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук 02.00.11 – коллоидная химия и физико-химическая механика. – Белгород, 2008. – 20 с.

- Марцин, И.И. Регулирование адсорбционных свойств дисперсных минералов методом кислотной активации [Текст] / И.И. Марцин // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук 016.55.01 – коллоидная химия. – Киев, 1983. – 20 с.

- Гончарук, В.В. Очистка радиоактивно загрязненных вод природными сорбентами  / В.В. Гончарук, Б.Ю. Корнилович, В.В. Лукачина// Химия и технология воды. – 1996. – Вып.2. – С.131-140. – Бібліогр.: с. 139-140. – ISSN 0204-3556.

- Choy, J.H. Clay minerals and layered double hydroxides for novel biological applications / J.H. Choy, S.J. Choy, Т. Park // Applied Clay Science. – 2007.–V.36.–Р.122-132. – ISSN 0169-1317.

- Везенцев, А.И. Физико-химические характеристики природной и модифицированной глины месторождения Поляна Белгородской области / А.И. Везенцев, С.В. Королькова, Н.А. Воловичева // Сорбционные и хроматографические процессы. – 2008. – Т.8. – Вып.5. – С. 790-795. – Бібліогр.: с. 795. – ISSN 1680-0613.

- Лупейко, Т.Г. Использование техногенного карбонатсодержащего отхода для очистки водных растворов от ионов никеля / Т.Г. Лупейко, Е.М. Баян, М.О. Горбунова // Журнал прикладной химии. –  2004. –  Т.77. – Вып.1. – С.87-92. – Бібліогр.: с. 92. – ISSN 0044-4618.

- Мамченко, А.В. Исследование влияния способов модификации природного доломита на деманганацию воды / А.В. Мамченко, Н.Н. Кий, Л.Г. Чернова, И.В. Мисочка // Химия и технология воды. – 2008. – Т.30, № 4. – С.347-355.

- Талипова, Х.С. Адсорбционно-энергетические, кислотные свойства кислотно- и термоактивированых глинистых минералов [Текст] / Х.С. Талипова // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук 02.00.11 – коллоидная химия. – Ташкент, 2002. – 20 с.

- Герасименко, В.Г. Визначення та аналіз вмісту кислоторозчинних форм важких металів і магнію у сапоніті / В.Г. Герасименко, М.О. Герасименко // Вісник Білоцерківського державного аграрного  університету: Збірник наукових праць. – 2001. – Вип.17. – С.142-147.

- Овчаренко, Ф.Д. Украинские бентониты [Текст]: монография / Ф.Д. овчаренко // К.: Наукова думка, 1958. – 148 с.

- Геленко, Е.В. Полимерсиликатные дисперсные системы, стабилизиро-ванные неионными олигомерными ПАВ, для нефтедобычи, металлургии и очистки воды. Автореферат / Е.В. Геленко – Москва: 2006.

- Гончарук, В.В. Современные проблемы технологии подготовки питьевой воды / В.В. Гончарук, Н.А. Клименко, Л.А. Савчина // Химия и технология воды. – 2006. – Т.28. – №1. – С.3-95. – Бібліогр.: с. 93-95. – ISSN 0204-3556.

- Гровс, А. Анализ силикатов / А. Гровс; Перевод с англ. Борнеман-Старынкевича И.Д. Под ред. А.И. Пономарева. М.: 1953. – 304 с. ил.

- Методы анализа фосфатного сырья, фосфатных и комплексных удобрений, кормовых фосфатов [Текст] / Под ред. М.М. Винника. – М.: Химия, 1975. – 214с.

- Руководство к практическим занятиям по технологии неорганических веществ [Текст] / Под ред. Позина М.Е. – Л.: Химия, 1980.-368с.

- Вудварт, Д. Современные методы исследования  поверхности [Текст] / Д.Вудварт, Т. Делгар – М.:Мир, 1989.- 564с.

- Veli, S. Adsorption of copper and zinc from aqueous solutions by using natural clay / S. Veli, В. Alyuz // Journal of Hazardous Materials. – 2007. – V.149. – Р.226-233. – ISSN: 0304-3894.

- Дудина, С.Н. Исследование возможности использования природных глин Белгородских месторождений для очистки сточных вод от ионов тяжелых метол лов / С.Н. Дудина, С.В. Свергузова // Дальневосточная весна 2006. Комсомольск-на-Амуре. – 2006. – С.163-164.

- Лурье, Ю.Ю. Аналитическая химия промышленых сточних вод / Ю.Ю. Лурье. – М.: «Химия», 1984. – 448 с.

- Брановицька, С.В. Обчислювальна математика та програмування: підручник [Текст] / С.В. Брановицька, Р.Б. Медведєв, Ю.Я. фиалков // К.: Політехніка, 2004. – 220 с. іл.

- Миркин, Л.И. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов [Текст] /Л.И. Миркин. – М.: ГИФМЛ, 1961. – 437 с.

- Уманский, Я.С. Кристаллография, рентгенография, электронная спектроскопия [Текст] / Я.С. Уманский, Ю.А. Скаков, А.Н. Иванов, Л.Н. Расторгуев. – М.: Металлургия, 1982. – 632 с.

- Гилляр, Я.Л. Таблицы межплоскостных расстояний [Текст] / Я.Л. Гилляр. – М.: ГИФМЛ, 1973. – 310 с.

- Шестак Я. Теория термического анализа:Физико-химические свойства неорганических веществ: [Текст] / Пер. с англ. – Москва: Мир, 1987.-456с.

- Мерзлов, С.В. Кількісні показники вилучення марганцю і магнію із сапоніту при різних значеннях реакції середовища / С.В. Мерзлов, В.Г. Герасименко // Вісник Білоцерківського державного аграрного  університету: Збірник наукових праць. – 2002. – Вип.24. – С.30-35.

- Грицик, В.Е. Новые бентонитовые (сапонитовые) провинции Украины и перспективы их освоения. Месторождения природных адсорбентов и перспективы их использования в народном хозяйстве Украины (Тезисы докладов республиканского науч.технического совещания, г.Берегово). Вып. Киев: 1987. – С.38-41.

- Марцин, І.І. Структурно-сорбційні характеристики українського сапоніту / І.І. Марцин, В.В. Манк, М.І. Лебовка // Укр.хим.журнал. – 2001. – Т.67. – №2. – С.98-101. – Бібліогр.: с. 101. – ISSN 0041-6045.

- Круглицкий, Н.Н. Физико-химические основы регулирования свойств дисперсий глинистих минералов [Текст] / Н.Н. Круглицкий. – Киев: 1968. – 456 с.

- Kratochvil, D. Advances in the biosorption of heavy metals/ D. Kratochvil, B. Volesky  // Trends. Biotechnol. – 1998. – Vol.16, №7. – P.291.

- Парфит, Г. Адсорбция из растворов на поверхностях твердых тел [Текст] / Г.Парфит, К. Рочестер. – Пер. с англ. Б.Н. Тарасевича – Москва: Мир, 1986. –490 с.

- Коваленко, А.М. Отходы в аспекте экологических проблем Украины /

А.М. Коваленко // Восточно-Европейский журнал передових технологий. – 2009. – Вып.41. – С.45-48.

- Пат. України 	64424, МПК C02F 1/28 (2006.01). Спосіб вилучення органічних полютантів із водних систем  / Співак В.В.; Астрелін І.М., Толстопалова Н.М.; Стельмах Н.О.; заявник НТУУ «КПІ» ; заявл. 28.03.201; U 201103753;  Опубл. 10.11.2011; Бюл. №21/2011.

- Пат. України № 45002, МПК C02F 1/28; B01J 20/02. Спосіб вилучення йонів металів із забруднених водних систем / Співак В.В., Астрелін І.М., Толстопалова Н.М.; заявник НТУУ «КПІ» ; заявл. 30.04.2009; Опубл. 26.10.2009, Бюл. №10/2009

- Смітюх, Я.П. Очищення стічних вод підприємств молокопереробної галузі / Я.П. Смітюх, В.В. Співак // Збірка тез доповідей ІV Міжнародної (VІ Всеукраїнської) конференції студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології. – Київ, 2012. – С.272.

- Бабчук, М.М Використання сапоніту для очищення стічних вод від барвників / М.М. Бабчук, О.Ф. Алексєєв, І.М. Астрелін // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2009.- Вип.5/5(41) - С.41-44.

- Співак, В.В. Адсорбційне вилучення токсичних полютантів за допомогою сапоніту у підготовці стічної води до біологічного очищення / В.В. Співак, Н.О.Стельмах // Збірка тез доповідей ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство». – 19-23 травня 2010 р. – Київ, 2010. – С.263-264.

- Співак, В.В. Очищення промислових стічних від йонів важких металів новим сорбентом – сапонітом // Збірка тез доповідей конференції з екології. – Сєверодонецьк: Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, 2009. – С.86.

- Співак, В.В. Адсорбція йонів важких металів природними та модифікованими бентаноїдами / В.В. Співак, І.М.  Астрелін // Вісник НТУ «ХПІ». Тематичний випуск «Хімія, хімічна технологія і екологія» – Харків. – 2010. – Вип.11.– С.117-127.

- Дорошенко, В.Е. Сорбция фенола полусинтетическими и природными сорбентами / В.Е. Дорошенко, Ю.И. Тарасевич, Г.А. Козуб // Химия и технология воды. – 1995. – Т.17. – №3. –С.248-241.

- Круглицкий, Н.Н. Физико-химическая механика дисперсных структур в магнитных полях [Текст] / Н.Н. Круглицкий, С.П. Ничипоренко, И.Г. Гранковский и др. – Киев: Наукова думка, 1976. – 193 с.

- Лукин, В.Д. Регенерация адсорбентов [Текст] / В.Д. Лукин, И.С. Анціпович. – Ленинград: Химия, 1983. – 216 с.: ил.

- Горобець, С.В. Отримання функціональних покриттів за допомогою керування процесу травлення сталі під дією магнітного поля [Текст] / С.В. Горобець, О.Ю. Горобець, О.М. Било, М.М. Потьомкін // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2009. – Вип.11. – С.70-74. – Бібл.74.

- Бернацький, М.В. Магнітно-реагентне очищення води в магнітних відстійниках сотової структури [Текст]/М.В. Бернацький// Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 05.17.21 – технологія водоочищення. – Рівне, 2006. – 24 с.

- Гервальд, А.Ю. Синтез магнитосодержащих полистирольных микросфер [Текст] //Автореферат диссертации – М.: Химия,2008. –21 с.

- Грабовский, Ю.П. Получение и свойства магнитной жидкости на водной основе [Текст] / Ю.П. грабовский, Т.П. Карабак // Тез. докл. IV Всесоюзн. конф. по магнитним жидкостям. – Иванов, 1985. – Т.1. – С.105-106.

- Горобець, С.В. Використання магнітокерованих дріжджів S.Cerevisiae для вилучення іонів міді [Текст] / С.В. Горобець, Ю.В. Карпенко, Л.В. Маринченко // Вісник Донецького національного університету. – Серія А: Природничі науки, 2010. – Вип.1. – С.230-236.

- Колотилов С.В. Пористые магнитные сорбенты на основе наночастиц Fe2O3 для селективного извлечения оптически-активных молекул / С.В. Колотилов, А.В. Швец, И.В. Василенко, Н.В.Касьян, В.В. Павлищук // Сборник научных трудов «Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии». – 2008. – Т.6, № 4. – С. 1261-1271.

- Спосіб приготування магнітного сорбенту на основі пористих матриць з інкорпорованими магнітними наночастинками. Пат. 17038 U Україна, B01J20/02, B01J20/30;  Колотілов С.В., Швець А.В., Касьян Н.В., Іль’їн В.Г., Павліщук В.В. (Україна); Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України. № u 200601317. Заявл. 10.02.2006. – Опубл. 15.09.2006. – Бюл. № 9. – 5 с.

- Колотілов С.В. Наномагнетики з пористою структурою та їх сорбційні властивості [Текст] / С.В. Колотілов // Вісник НАН України. – 2012. – № 6. – С. 52-56.

- Гаращенко, В.І. Розрахунок магнітних фільтрів соленоїдного типу в технології очищення водних середовищ від феромагнітних домішок [Текст] / В.І. Гаращенко, О.В. Гаращенко, І.М. Астрелін // Экология и промышленность . – 2012. - № 3. – С.75-82.

Плата за загрязнение водных объектов [Текст]: Учебное пособие – Вологда : ВоГТУ, 2006. – 64 с.