Бернт, Дмитрий Дмитриевич.

Формирование олеофобных структур оптически-прозрачных бинарных покрытий, осаждаемых реакционным распылением в аргон-азот-кислородной плазме магнетронного разряда : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.08 / Бернт Дмитрий Дмитриевич; [Место защиты: Нац. исслед. ядерный ун-т]. - Москва, 2019. - 156 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат наук Бернт Дмитрий Дмитриевич

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ГИДРОФОБНОСТЬ И СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ

§ 1.1 Гидро- и олеофобность поверхности, основной закон смачивания

1.1.1 Гистерезисные эффекты смачивания

1.1.2 Контактный угол смачивания и радиус растекания капли жидкости по шероховатой поверхности твердого тела

§ 1.2 Олеофобные и супергидрофобные оптически-прозрачные покрытия

1.2.1 Хемомеханическая устойчивость олеофобных оптически-прозрачных покрытий

§ 1.3 Способы получения олеофобных оптически-прозрачных покрытий

1.3.1 Получение олеофобных оптически-прозрачных покрытий в процессе самосборки частиц

1.3.2 Получение олеофобных оптически-прозрачных покрытий переносом структуры на полимеры методом нанопечатной литографии

1.3.3 Получение олеофобных оптически-прозрачных покрытий формированием наноструктур в керамических материалах

§ 1.4 Структурное формирование в материалах, осаждаемых физическим распылением в плазме магнетронного разряда

Выводы к главе

ГЛАВА 2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РУБ - ОСАЖДЕНИЯ ОЛЕОФОБНЫХ ОПТИЧЕСКИ-ПРОЗРАЧНЫХ ПОКРЫТИЙ И МЕТОДЫ ИХ ИССЛЕДОВАНИЯ

§ 2.1 Оборудование для осаждения олеофобных оптически-прозрачных покрытий из магнетронной плазмы

2.1.1 Получение олеофобных оптически-прозрачных покрытий осаждением из плазмы магнетронного разряда

2.1.2 Поддержание стабильного процесса реакционного магнетронного распыления

§ 2.2 Определение степени олеофобности поверхности

§ 2.3 Методы характеризации структуры и состава поверхности

§ 2.4 Анализ хемомеханической устойчивости и стабильности олеофобных качеств покрытий

Выводы к главе

ГЛАВА 3. ОЛЕОФОБНЫЕ ОПТИЧЕСКИ-ПРОЗРАЧНЫЕ ТОНКОПЛЕНОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ, НАНОСИМЫЕ НА СТЕКЛЯННЫЕ ПОДЛОЖКИ ИЗ ПЛАЗМЫ МАГНЕТРОННОГО РАЗРЯДА

§ 3.1 Элементный состав и особенностей морфологии поверхности олеофобных тонкопленочных PVD покрытий ZnSn и SiAl

§ 3.2 Оптическая прозрачность и олеофобные качества покрытий

§ 3.3 Оценка эффективности использования олеофобных PVD слоев SiAl и ZnSn для защиты энергоэффективных Low-E покрытий в ходе промышленной переработки

Выводы к главе

ГЛАВА 4. СТАБИЛЬНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ И

ХЕМОМЕХАНИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

§ 4.1 Стабильность олеофобных и оптических качеств ZnSn и SiAl покрытий

§ 4.2 Механическая устойчивость олеофобных оптически-прозрачных ZnSn и SiAl PVD покрытий

§ 4.3 Химическая устойчивость низкоэмиссионных многослойных покрытий на стекле с верхним защитным олеофобным слоем

§ 4.4 Изменение олеофобных качеств оптически-прозрачных PVD покрытий SiAl и ZnSn при абразивном истирании

Выводы к главе

ГЛАВА 5. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ОЛЕОФОБНОЙ СТРУКТУРЫ

ОПТИЧЕСКИ-ПРОЗРАЧНЫХ БИНАРНЫХ ПОКРЫТИЙ, РЕАКЦИОННО

ОСАЖДАЕМЫХ ИЗ Ar+O2+N2 ПЛАЗМЫ МАГНЕТРОННОГО РАЗРЯДА

§ 5.1 Расчет состава осаждаемого вещества

§ 5.2 Экспериментальное наблюдение «оксидного» и «нитридного» состояний реакционного распыления мишеней в Ar+N2+O2 газовой смеси по характеристическому излучению плазмы

§ 5.3 Влияние концентрации азота в реакционной газовой смеси на состав мишени и покрытия

§ 5.4 Процесс аномального роста зерен

Выводы к главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Литература

6

6