Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

«ПРИАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

На правах рукописи

МАТВИЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

УДК 621.791.92.

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

ШИРОКОСЛОЙНОЙ НАПЛАВКИ ПОД ФЛЮСОМ

Специальность 05.03.06 Сварка и родственные

процессы и технологии

Диссертация

на соискание учёной степени

доктора технических наук

Мариуполь – 2013

2

СОДЕРЖАНИЕ

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Раздел 1 Широкослойная наплавка износостойких и

коррозионностойких слоёв в металлургии:

состояние, проблемы, перспективы развития . . . . . . . . . . . . . 19

1.1 Анализ характерных условий эксплуатации и причин выхода

из строя прокатных валков и деталей металлургического

оборудования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

1.1.1 Повышение работоспособности прокатных валков и деталей

металлургического оборудования наплавкой . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.1.2 Основные требования к наплавленным слоям . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.2 Основные требования к способам широкослойной наплавки

под флюсом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

1.2.1 Оценка эффективности и перспектив промышленного

применения способов наплавки под флюсом . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1.2.2 Современное ・釤состояние процесса наплавки ленточным

электродом под флюсом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

1.3 Широкослойная наплавка ленточным электродом под флюсом 40

1.3.1 Особенности способа наплавки ленточным электродом . . . . . . 42

1.3.2 Способы повышения производительности процесса наплавки

ленточным электродом под флюсом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

1.3.3 Способы улучшения качества наплавки ленточным

электродом под флюсом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

1.4 Особенности формообразования сварочной ванны и

формирования зоны проплавления при наплавке ленточным

электродом под флюсом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

3

1.5 Легирование наплавленного металла при износостойкой

наплавке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

1.6 Общая характеристика керамических флюсов для наплавки . . . 58

Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Раздел 2 Исследование и совершенствование процесса

широкослойной наплавки ленточным электродом

под флюсом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2.1 Разработка способа наплавки составным ленточным

электродом под флюсом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2.2 Разработка оптимальных схем расположения лент составного

электрода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

2.2.1 Разработка расчётной модели процесса наплавки составным

ленточным электродом под флюсом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

2.2.2 Моделирование процесса наплавки составным ленточным

электродом под флюсом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

2.3 Экспериментальное исследование оптимальных схем

расположения лент составного электрода . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

2.3.1 Особенности процесса наплавки составным ленточным

электродом под флюсом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

2.3.2 Оценка тока шунтирования при наплавке составным

ленточным электродом под флюсом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

2.3.3 Исследование формообразования сварочной ванны при

наплавке составным ленточным электродом под флюсом . . . . . 117

Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

4

Раздел 3 Исследование и разработка новых экономнолегированных

наплавочных материалов для повышения работоспособно-

сти крупных стальных валков горячей прокатки . . .. . . . . . 125

3.1 Исследование и разработка состава легированного ленточного

электрода для наплавки крупных стальных валков горячей

прокатки и деталей металлургического оборудования . . . . . . . . 125

3.2 Исследование и разработка оптимального состава

керамического флюса для широкослойной наплавки . . . . . . . . . 137

3.3 Исследование влияния редкоземельных элементов

на структуру и свойства металла рабочего слоя и подслоя при

наплавке валков горячей прокатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

3.4 Исследование и разработка состава металла для наплавки

шеек стальных прокатных валков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Раздел 4 Разработка технологии наплавки многослойных

композиций повышенной трещиностойкости

на крупные стальные валки горячей прокатки . . . . . . . . . . . 179

4.1 Проблемы нанесения слоистых композиций на крупные

стальные валки горячей прокатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

4.2 Особенности легирования при наплавке многослойных

макроразнородных композиций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

4.3 Повышение трещиностойкости и сопротивления износу

наплавленных валков горячей прокатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

4.4 Формирование макроразнородной структуры металла

при наплавке составным ленточным электродом под флюсом 191

4.5 Разработка технологического процесса широкослойной

наплавки ленточными электродами прокатных валков . . . . . . . 205

4.5.1 Разработка технологии наплавки холоднокатаной

легированной лентой под керамическим флюсом . . . . . . . . . . . . 206

5

4.5.2 Разработка технологии наплавки слоистых композиций

с дифференцированными свойствами на рабочие валки

горячей прокатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

4.5.3 Реализация разработанной технологии наплавки слоистых

композиций в промышленных условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Раздел 5 Реализация в промышленности разработанных

материалов, оборудования и технологии широкослойной

наплавки под флюсом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

5.1 Разработка и освоение технологии промышленного

производства холоднокатаной легированной ленты и

керамического флюса в условиях ПАО «ММК им. Ильича» . . 219

5.2 Создание и освоение промышленных участков наплавки

крупных прокатных валков в условиях

ПАО «ММК им. Ильича» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

5.3 Разработка конструкции и освоение устройств подачи

ленточных электродов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

5.4 Освоение технологии широкослойной наплавки под флюсом

крупных стальных валков горячей прокатки . . . . . . . . . . . . . . . 241

Выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Общие выводы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Список использованных источников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

6

ВВЕДЕНИЕ

Ускорение научно-технического прогресса и рост эффективности произ-

водства неотделимы от улучшения качества изделий, значительного повы-

шения их эксплуатационной надёжности и долговечности, что может быть

обеспечено только при максимальном использовании достижений науки и

техники, при широком внедрении в производство наиболее передовых и про-

грессивных технологических процессов.

Повышение надёжности и долговечности сменного технологического

инструмента и деталей металлургического оборудования требует использо-

вания материалов и технологий упрочнения, обеспечивающих не только вы-

сокую износостойкость рабочей поверхности, но и необходимую сопротив-

ляемость зарождению и развитию трещин, приводящих к разрушению изде-

лия. Особенно это характерно для крупногабаритных стальных деталей обо-

рудования горячей прокатки (рабочих валков обжимных и листовых станов,

роликовых направляющих машин непрерывного литья заготовок, роликов

рольгангов), поверхность которых в процессе эксплуатации интенсивно рас-

трескивается под воздействием циклических теплосмен в сочетании со зна-

копеременными механическими нагрузками. Развитие поверхностных тре-

щин вглубь изделий приводит к непрогнозируемым разрушениям, останов-

кам металлургических агрегатов, потерям производства.

Один из перспективных путей повышения надёжности изделий – на-

плавка на рабочую поверхность слоистых композиций, необходимые харак-

теристики которых определяются условиями эксплуатации. Применение на-

плавки обеспечивает не только восстановление размеров изношенной по-

верхности изделия, но также нанесение слоя металла, обладающего свойст-

вами, превосходящими свойства материала изделия.

Несмотря на то, что многолетний отечественный и зарубежный опыт

свидетельствует о достаточно высоком и стабильном качестве наплавленного

7

металла при использовании процесса под флюсом, её применение для изго-

товления и восстановления ответственных изделий требует разработки новых

высокопроизводительных способов, позволяющих управлять формообразо-

ванием сварочной ванны, формированием состава и свойств наплавленных

слоёв при ограниченном, но надёжном проплавлении [1 – 18].

Однако исследования в области механизированной наплавки под флю-

сом не позволили выработать единого взгляда на принципы создания компо-

зиций наплавленного металла требуемых свойств, в особенности, при на-

плавке таких композиций на крупногабаритные изделия, выход из строя ко-

торых вызван комплексным воздействием нескольких видов нагрузки. По-

вышение работоспособности путём наплавки крупногабаритных изделий, на-

пример, крупных валков горячей прокатки, эксплуатирующихся в условиях

интенсивного износа, растрескивания от динамической и термомеханической

нагрузки, зависит от стойкости наплавленных композиций против износа и

разрушения. При таких нагрузках важнейшую роль играет надёжность

сплавления наплавленного слоя с основным металлом, что вместе с тем,

должно сочетаться с ограничением проплавления и разбавления основным

металлом, а также с отсутствием дефектов в зоне сплавления.

Для наплавки большого объёма металла на крупногабаритные изделия, в

особенности требующие высокотемпературного подогрева, целесообразно

использовать способы, позволяющие не только сократить время наплавки, но

также обеспечить экономию энергетических ресурсов (электроэнергии, при-

родного газа), улучшить экологическую обстановку. Перспектива примене-

ния для этих целей способа наплавки ленточными электродами под слоем

флюса зависит от результатов исследования механизма влияния управляемо-

го тепломассопереноса на характер тепловложения в основной металл, фор-

мообразование сварочной ванны, процесс легирования металла, возможность

изменения макронеоднородности в пределах каждого слоя и от слоя к слою.

При этом, разрабатываемая технология, наплавочные материалы и оборудо-

8

вание должны обеспечить необходимое качество и отсутствие дефектов фор-

мирования наплавленного металла и зоны сплавления [3, 4, 15 – 20].

Теоретическое обобщение и установление закономерностей наплавки на

поверхность крупногабаритных изделий слоистых композиций повышенной

трещиностойкости, создание новых высокоэффективных способов наплавки

под флюсом, а также экономнолегированных наплавочных материалов, име-

ет большое научное и производственное значение.

Актуальность темы. Повышение надёжности и долговечности основ-

ного сменного технологического инструмента и деталей оборудования явля-

ется одной из актуальных проблем современного металлургического произ-

водства Украины. Решение этой проблемы даст возможность увеличить ре-

сурс многих металлургических агрегатов.

Прокатные валки являются основным сменным технологическим инст-

рументом прокатных станов. От их надёжности, долговечности и эксплуата-

ционных свойств зависит производительность прокатных станов и качество

выпускаемой продукции. Учитывая, что простои прокатных станов, вызван-

ные перевалкой валков, составляют до 25 % от общих, а резко возросшие

расходы на приобретение валков достигают 15…20 % себестоимости прока-

та, решение проблемы увеличения ресурса валков даст возможность снизить

простои прокатных станов, сократить потери производства проката и расхо-

ды на приобретение новых валков.

Увеличение срока службы наплавленных прокатных валков, улучшение

их служебных характеристик, снижение затрат на восстановление, включая

расход материальных и энергетических ресурсов, является актуальной зада-

чей. Для решения этой задачи необходимо проведение исследований, на-

правленных на изучение процессов плавления металла и образования сва-

рочной ванны при наплавке под флюсом, особенностей процесса наплавки

слоистых композиций ленточными электродами. При выполнении диссерта-

ционной работы автор опирался на основополагающие научные данные и

прикладные разработки, представленные в работах специалистов Института

9

электросварки (ИЭС) им. Е.О. Патона НАН Украины, Национального техни-

ческого университета (НТУ) «Киевский политехнический институт (КПИ)»,

научно-производственного объединения (НПО) «Центральный научно-

исследовательский институт тяжёлого машиностроения (ЦНИИТМАШ)»,

Государственного высшего учебного заведения (ГВУЗ) «Приазовский госу-

дарственный технический университет (ПГТУ)», Донбасской государствен-

ной машиностроительной академии (ДГМА), Запорожского национального

технического университета (ЗНТУ), шведской фирмы ESAB.

Возможность получения на поверхности слоистой композиции, состав,

структура и свойства которой обеспечивают требуемую износостойкость и

трещиностойкость, зависит от способности в процессе наплавки под флюсом

управлять характером нагрева и плавления как основного, так и электродного

металла, формообразованием сварочной ванны, формированием состава и

структуры каждого из наплавляемых слоёв в многослойной композиции.

Анализ литературных данных [3, 4, 16, 21 – 27] показал, что для решения

этой задачи наиболее перспективен способ широкослойной наплавки состав-

ным ленточным электродом, комплексное теоретически-экспериментальное

исследование которого легло в основу настоящей работы.

Теоретическое обобщение и определение закономерностей наплавки со-

ставным ленточным электродом крупногабаритных деталей металлургиче-

ского оборудования, создание новых экономнолегированных наплавочных

материалов имеет большое научное и практическое значение и является од-

ной из актуальных проблем повышения эффективности металлургического

производства.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа

выполнена на основе программ научно-исследовательских работ (НИР):

«Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльно-

сті вищих навчальних закладів та наукових установ» (КПКВ 2201040), «Нові-

тні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та

агропромисловому комплексі», «Фундаментальні дослідження у вищих на-

10

вчальних закладах» (КПКВ 2201020). Автор диссертации являлся руководи-

телем и ответственным исполнителем НИР (номера государственной регист-

рации работ: 0197U002524, 0103U001483, 0106U001396, 0109U001372,

0100Y002583, 01910029523, 01880083224), которые 85 были・ базовыми для под-

готовки и представления диссертационной работы. НИР осуществлялись в

1987 – 2012 гг. на базе отраслевой научно-исследовательской лаборатории

наплавки (ОНИЛ) кафедры «Оборудование и технология сварочного произ-

водства (ОиТСП)» ГВУЗ «ПГТУ». Являясь ответственным исполнителем и

руководителем НИР, автор принимал непосредственное участие в разработке

методик исследований, математическом моделировании, проведении экспе-

риментов, анализе и обработке результатов, обобщении полученных данных,

производственных испытаниях.

Цель и задачи исследования: Основной целью работы является разви-

тие научных и технологических основ повышения эффективности и качества

широкослойной наплавки слоистых композиций высокой работоспособности,

освоение новой технологии наплавки, наплавочных материалов и оборудова-

ния, обеспечивающих увеличение ресурса сменного технологического инст-

румента – валков горячей прокатки и деталей металлургического оборудова-

ния. Для достижения поставленной цели и решались следующие основные

задачи:

- проанализировать _______известные способы широкослойной наплавки под флю-

сом с оценкой особенностей формирования металла, обеспечения надёжного

сплавления при минимальной степени разбавления основным металлом или

предыдущим слоем;

- изучить влияние характера процесса наплавки под флюсом, условий теп-

ломассопереноса на формообразование сварочной ванны и зоны проплавле-

ния при наплавке ленточными электродами;

- разработать и исследовать способ широкослойной наплавки составным

ленточным электродом под флюсом, обеспечивающий регулирование взаим-

ного расположения и скоростей подачи основной и дополнительных лент для

11

управления процессом формообразования сварочной ванны и зоны проплав-

ления;

- разработать математическую модель распределения температурных полей

в основном металле в процессе наплавки составным ленточным электродом,

способы управления формой и размерами сварочной ванны, получения за-

данной геометрии валика при отсутствии дефектов в наплавленном слое и в

зоне сплавления;

- теоретически обосновать и подтвердить экспериментально возможность

формирования макроразнородной структуры при наплавке составным элек-

тродом из лент, отличающихся по химическому составу;

- разработать и освоить технологию нанесения многослойных композиций

повышенной трещиностойкости путём наплавки составным ленточным элек-

тродом под керамическим флюсом;

- разработать и исследовать экономнолегированные составы металла для

упрочнения бочки и шеек валков горячей прокатки, обеспечивающие повы-

шение работоспособности наплавленных изделий;

- разработать, исследовать и освоить промышленное производство легиро-

ванной холоднокатаной ленты и керамического флюса для наплавки валков

горячей прокатки и деталей металлургического оборудования.

Объект исследования. Объектом исследования является процесс широ-

кослойной наплавки составным ленточным электродом под флюсом.

Предмет исследования. Предметом исследования являются: зона фор-

мирования наплавленного валика с определением условий и способов регу-

лируемого воздействия на формообразование сварочной ванны и зоны про-

плавления при широкослойной наплавке, позволяющие ・_____улучшить качество

наплавленного слоя и повысить эффективность наплавочных работ; теплофи-

зические и металлургические особенности процесса наплавки составным

ленточным электродом под флюсом, влияющие на формирование однослой-

ных и многослойных наплавленных композиций повышенной трещиностой-

12

кости; материалы, технология и оборудование для реализации широкослой-

ной наплавки.

Методы исследования. При выполнении диссертационной работы ис-

пользованы современные методы исследований – математическое моделиро-

вание процесса распространения тепла в наплавляемом изделии, усовершен-

ствованная методика зондирования межэлектродного промежутка для заме-

ров величины тока, шунтирующего дугу через шлак; при изучении формооб-

разования сварочной ванны использовалась методика, включающая выплеск

расплавленного металла ударом с одновременным отключением сварочного

тока и динамическим торможением приводов перемещения и подачи ленточ-

ного электрода; состав и структура наплавленного металла изучались с по-

мощью химического и спектрального анализов, оптической и растровой

электронной микроскопии; для исследования эксплуатационных характери-

стик наплавленного металла использовались методики определения техноло-

гической прочности, стойкости к образованию трещин при термоциклирова-

нии, твёрдости при повышенной температуре; для оценки трещиностойкости

проводились испытания металла при динамическом нагружении с осцилло-

графированием процесса разрушения. При определении механических

свойств наплавленного металла применялись стандартные методики. Для вы-

явления дефектов в наплавленном слое использовался метод ультразвуковой

дефектоскопии (УЗД). Оценка результатов исследований проводилась с ис-

пользованием методов математической статистики.

Достоверность данных, полученных при выполнении диссертационной

работы, подтверждаются результатами их промышленного применения.

Проведенные исследования позволили получить данные, которые имеют

научную новизну и практическую ценность.

Научная новизна полученных результатов диссертации состоит в

развитии методологии проектирования технологии, материалов и оборудова-

ния для повышения эффективности и качества широкослойной наплавки под

флюсом слоистых композиций.

13

В диссертации впервые:

– предложен и разработан способ широкослойной наплавки составным

ленточным электродом под флюсом с независимым регулированием взаим-

ного расположения лент и скоростей их подачи, позволяющий эффективно

воздействовать на характер плавления электродного металла, формообразо-

вание сварочной ванны, формирование зоны проплавления и термического

влияния, использование которого обеспечивает улучшение качества наплав-

ки слоистых композиций и повышение производительности процесса на

20…25 %;

– разработанный расчётно-экспериментальный метод исследования про-

цесса формообразования сварочной ванны позволил установить диапазон оп-

тимальных значений величины угла поворота боковых лент относительно

основной при наплавке составным ленточным электродом под флюсом (для

одинарных валиков – 120…150°, при наплавке с перекрытием смежных вали-

ков – от 90 до 120°), что обеспечивает существенное снижение количества

дефектов на краях и повышение качества формирования наплавленного слоя

при стабильном, равномерном проплавлении основного металла;

– установлено влияние зазора между основной и боковыми лентами со-

ставного электрода на форму и размеры сварочной ванны, на условия тепло-

массопереноса в ванне, что позволило разработать и реализовать технологию

наплавки составным ленточным электродом одинарных макроразнородных

валиков переменного по ширине состава и свойств. При оптимальной вели-

чине зазора между основной и боковыми лентами за счёт различия в их со-

ставах обеспечивается изменение концентрации хрома на 6...8 %, а твёрдости

– от 150...250 до 380...390 HB в пределах одного валика;

– установлено, что слоистые композиции, химический состав и свойства

металла в которых изменяются от слоя к слою, целесообразно формировать

наплавкой составным ленточным электродом, сочетая основное легирование

из ленточных электродов с дополнительным легированием из керамического

флюса ЖСН-СМ. Высокая трещиностойкость многослойных наплавленных

14

композиций подтверждается ростом ударной вязкости до 1,20 МДж/м2;

усовершенствованы____________:

– математическая модель определения температурных полей в изделии,

формы и размеров сварочной ванны для различных схем расположения лент

составного электрода, с использованием которой получены зависимости

влияния расположения лент на эффективность нагрева изделия, форму и раз-

меры сварочной ванны, что позволяет, при неизменных размерах лент, уве-

личивать либо уменьшать длину сварочной ванны на 40...45 % путём пере-

мещения боковых лент относительно основной ленты, а при повороте боко-

вых лент (от 30 до 150°) – изменять ширину ванны на 30...35 %. Это обеспе-

чивает получение требуемых размеров валика, управление проплавлением

основного металла;

– методика определения тока шунтирования путём электрического зон-

дирования межэлектродного промежутка, что позволило повысить точность

замеров тока зондирования;

получили дальнейшее развитие:

– методика расчёта распространения теплоты в металле, учитывающая

реальный характер зависимости теплофизических свойств от температуры,

реализация которой позволяет прогнозировать и управлять формированием

сварочной ванны в зависимости от схем расположения лент составного элек-

трода;

– представления о влиянии тока шунтирования дуги через шлак на эф-

фективность процессов нагрева и плавления электродного металла при на-

плавке составным ленточным электродом под флюсом, что позволило обес-

печить возможность путём изменения расположения лент влиять на измене-

ние доли тока шунтирования от 30 до 50 % и управлять условиями нагрева и

плавления электродного и основного металлов, повысить производитель-

ность процесса, уменьшить коэффициент вариации глубины проплавления от

40 до 20 %;

– методика комплексного подхода к разработке материалов и техноло-

15

гии наплавки крупных валков горячей прокатки, что позволило повысить

срок эксплуатации валков и уменьшить число преждевременных перевалок

на стане.

Практическое значение полученных результатов. Разработана и вне-

дрена технология широкослойной наплавки слоистых композиций составным

ленточным электродом под флюсом валков горячей прокатки и деталей ме-

таллургического оборудования, которая позволила повысить их стойкость,

работоспособность и снизить себестоимость выпускаемой продукции. Науч-

но обоснованные технологические рекомендации обеспечили повышение

производительности процесса широкослойной наплавки и качества наплав-

ленного металла.

Разработаны составы экономнолегированных наплавочных материалов:

ленточных электродов 18Х3ГМФА, 20Х4ГМФА, 20Х4МФБ (Пат. 62591 Ук-

раина) и легирующего керамического флюса ЖСН-СМ (Пат. 61711 Украина),

обеспечивающих повышение технологической прочности, пластичности и

ударной вязкости наплавленного металла. В условиях публичного акционер-

ного общества (ПАО) «Мариупольский металлургический комбинат (ММК)

им. Ильича» освоено промышленное производство легированных холоднока-

таных лент (СТП 227-158-2004) толщиной 1 мм, а на химико-

металлургической фабрике (ХМФ) ПАО «ММК им. Ильича» – производство

керамического флюса.

В условиях ПАО «ММК им. Ильича» созданы два производственных

участка со специализированными установками (Пат. 88720 Украина) для на-

плавки крупных прокатных валков и деталей металлургического оборудова-

ния. Разработаны конструкции устройств подачи ленточных электродов,

обеспечивающие стабильную подачу лент разной толщины, прочности и жё-

сткости. Оборудование показало высокую надёжность при длительном про-

цессе наплавки крупных стальных валков горячей прокатки в условиях

ПАО «ММК им. Ильича».

16

Разработанные технологические процессы наплавки и наплавочные ма-

териалы введены в технологические инструкции: ТИ 227-П-11-2009 «На-

плавка прокатных валков стана слябинг-1150 ленточным электродом»; ТИ

227-П-62-2004 «Наплавка стальных прокатных валков непрерывного широ-

кополосного стана 1700 горячей прокатки».

Разработанная технология, материалы и оборудование прошли промыш-

ленное освоение и внедрены для наплавки крупных прокатных валков и де-

талей металлургического оборудования в условиях ПАО «ММК им. Ильича».

Годовой экономический эффект от внедрения технологии наплавки ленточ-

ным электродом 20Х4МФБ валков обжимного стана слябинг-1150

ПАО «ММК им. Ильича» составил 1083344 грн.

Ряд разработок внедрён в учебный процесс в рамках учебных дисциплин

«Технология и оборудование для наплавки», «Технологические процессы и

комплексы для упрочнения» для студентов специальности 7.05050403 «Вос-

становление и повышение износостойкости машин и конструкций» и исполь-

зуется в научно-исследовательской работе студентов, магистрантов и аспи-

рантов кафедр «Оборудование и технология сварочного производства» и

«Металлургия и технология сварочного производства» ГВУЗ «ПГТУ».

Личный вклад соискателя заключается в развитии теоретических и

технологических основ широкослойной наплавки составным ленточным

электродом под флюсом с целью повышения работоспособности наплавлен-

ных изделий. Диссертация является самостоятельной работой автора, осно-

ванной на опубликованных научных результатах. Все теоретические и экспе-

риментальные исследования выполнены при личном участии автора или им

непосредственно. Автором сформулированы все основные положения и вы-

воды. Освоение и внедрение в производство предложенных технологических

решений осуществлялись при активном участии автора вместе с работниками

соответствующих предприятий. При подготовке публикаций с соавторами

вклад соискателя был определяющим. Соискателем самостоятельно разрабо-

тана концепция управления процессом наплавки составным ленточным элек-

17

тродом под флюсом, что позволяет влиять на формирование наплавленного

слоя и зоны проплавления, повысить качество наплавленного металла, про-

изводительность процесса наплавки. Соискателем самостоятельно разрабо-

тан расчётно-экспериментальный подход к выбору оптимальных параметров

составного ленточного электрода в зависимости от условий формирования

наплавленных слоёв. Для реализации полученных расчётом параметров со-

ставного ленточного электрода при проведении экспериментов, а также в

процессе промышленного освоения, соискателем разработана конструкция

подающего устройства, обеспечивающего требуемую динамику движения

основной и дополнительных лент. Соискателем самостоятельно поставлены

и проведены эксперименты, обработаны и обобщены результаты лаборатор-

ных исследований состава и свойств слоистых композиций с целью повыше-

ния их трещиностойкости. Соискатель принимал непосредственное участие,

как руководитель и исполнитель, в выполнении хоздоговорных и госбюд-

жетных НИР, результаты которых использованы в диссертации. Соискатель

участвовал в разработке технической и технологической документации, во

внедрении в производство результатов, полученных при работе над диссер-

тацией, авторском сопровождении во время эксплуатации. Основные науч-

ные положения, разработки, выводы и рекомендации, которые выносятся на

защиту, получены автором самостоятельно.

Апробация результатов исследований. Основные положения, науч-

ные данные и практические результаты работы докладывались и обсужда-

лись на международных научно-технических и научно-практических конфе-

ренциях и семинарах: «Пути повышения эффективности процессов сварки и

наплавки» (Липецк, 1987 г.); «Современные проблемы развития сварочного

производства и совершенствования подготовки кадров» (Мариуполь,

1996 г.); «Современные достижения в области сварки, наплавки и родствен-

ных технологий» (Мариуполь, 2000 г.); на IX, XI-ой региональных научно-

технических конференциях (Мариуполь, 2002, 2004 гг.); «Современные про-

блемы сварки и родственных технологий, совершенствование подготовки

18

кадров» (Мариуполь, 2006 г.); «Тяжёлое машиностроение. Проблемы и пер-

спективы развития» (Краматорск, 2007 г.); «Модернизация и переоснащение

предприятий. Эффективные технологии ремонта и восстановления деталей»

в рамках Международного промышленного форума «УкрИндустрия» (Днеп-

ропетровск, 2007, 2009, 2010 гг.); «Новые и нетрадиционные технологии в

ресурсо- и энергосбережении» (Одесса, 2008 г.); «Новітні технології в

машинобудуванні: металообробка, інструмент, реновація» (Мариуполь,

2008 г.); «Университетская наука» (Мариуполь, 2011, 2012 гг.); «Современ-

ные проблемы металлургии, технологии сварки и наплавки сталей и цветных

металлов» (Киев, ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины, 2012 г.); «Сварочное

производство в машиностроении: перспективы развития» (Краматорск,

2012 г.); на объединённом научном семинаре кафедр «Оборудование и тех-

нология сварочного производства» и «Металлургия и технология сварочного

производства» ГВУЗ «ПГТУ» (Мариуполь, 2012, 2013 гг.).

Публикации. Основное содержание диссертационной работы отражено

в монографии, в 45 опубликованных научно-технических статьях (в их числе

25 – в научных специализированных изданиях). Новизна разработок под-

тверждена 2 авторскими свидетельствами на изобретения и 6 патентами Ук-

раины. Личный вклад соискателя в научные труды, опубликованные в соав-

торстве, конкретизирован в автореферате в списке публикаций.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти

разделов с выводами по каждому разделу, общих выводов, списка использо-

ванных источников (280 наименований) и приложения. Основное содержание

диссертации изложено на 292 страницах текста, в том числе 89 рисунков и

29 таблиц. Приложение к диссертации содержит копии актов внедрения ре-

зультатов работы в производство и расчёта экономического эффекта.__

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В диссертации представлены новые научно обоснованные разработки в

области технологии, материалов и оборудования для широкослойной наплав-

ки слоистых композиций составным ленточным электродом под флюсом,

обеспечивающие повышение производительности наплавочных работ, каче-

ства и износостойкости наплавленного металла и экономию материальных

ресурсов на основе разработки эффективных технологических рекомендаций,

что решает важную научно-техническую проблему повышения работоспо-

собности деталей металлургического оборудования, по которой соискатель

является субъектом авторского права.

1. Впервые предложен, обоснован и реализован способ широкослойной

наплавки составным ленточным электродом под флюсом, позволяющий эф-

фективно воздействовать на характер плавления электродного металла, фор-

мообразование сварочной ванны, формирование зоны проплавления и терми-

ческого влияния, что достигается независимым регулированием взаимного

расположения основной и двух боковых лент, образующих составной элек-

трод (А. с. 1561348). Это обеспечивает улучшение качества наплавленного

металла и повышение производительности процесса наплавки на 20…25 %.

2. С использованием метода математического моделирования получены

зависимости влияния расположения лент составного электрода на эффектив-

ность нагрева изделия, форму и размеры сварочной ванны, что позволяет,

при неизменных размерах лент составного электрода, увеличивать либо

уменьшать длину сварочной ванны на 40...45 % путём перемещения боковых

лент относительно основной ленты, а при повороте боковых лент (от 30 до

150°) – изменять ширину ванны на 30...35 %, что обеспечивает получение

требуемых размеров валика, управление проплавлением основного металла.

Разработаны научно обоснованные технологические рекомендации по на-

плавке плоских поверхностей и тел вращения различного диаметра.

259

3. Получили дальнейшее развитие представления о влиянии тока шунти-

рования дуги через шлак на эффективность проплавления основного металла

и плавление электродного, что позволило с помощью разработанного спосо-

ба наплавки составным ленточным электродом под флюсом обеспечить воз-

можность __________путём регулирования расположения лент влиять на изменение до-

ли тока шунтирования от 30 до 50 % и управлять условиями нагрева и плав-

ления электродного и основного металла, повысить производительность про-

цесса, а также снизить коэффициент вариации глубины проплавления от 40

до 20 %.

4. Впервые, с помощью разработанного расчётно-экспериментального

метода исследования процесса формообразования сварочной ванны, установ-

лен диапазон оптимальных значений величины угла поворота боковых лент

относительно основной при наплавке составным ленточным электродом под

флюсом (для одинарных валиков – 120…150°, при наплавке с перекрытием

смежных валиков – от 90 до 120°), что обеспечивает существенное снижение

количества дефектов на краях и повышение качества формирования наплав-

ленного слоя при стабильном, равномерном проплавлении основного метал-

ла.

5. Повышенная технологическая прочность и пластичность, рост удар-

ной вязкости (более 0,40 МДж/м2) и стойкости к циклическим теплосменам

металла, наплавленного разработанным холоднокатаным ленточным элек-

тродом 20Х4МФБ (Пат. 62591 Украина), обеспечиваются мартенситно-

ферритной структурой металла, упрочнённой дисперсными карбидами нио-

бия и ванадия, не растворяющимися при высокотемпературном нагреве.

6. Для улучшения эксплуатационных свойств наплавленного металла

при широкослойной наплавке составным ленточным электродом обоснована

эффективность технологии формирования состава слоистых композиций пу-

тём сочетания легирования металла из ленточных электродов с дополнитель-

ным легированием из керамического флюса. Повышенная температура плав-

ления разработанного состава шлакообразующей основы керамического

260

флюса ЖСН-СМ (Пат. 61711 Украина) позволяет за счёт более высоких до-

пустимых значений сварочного тока производить наплавку крупных прокат-

ных валков составным ленточным электродом большого сечения

(50…75 мм2) на увеличенной на 35…40 % скорости наплавки при высоком

качестве формирования наплавленного слоя.

7. Впервые разработана и реализована технология широкослойной на-

плавки составным ленточным электродом многослойных макроразнородных

композиций, химический состав и механические свойства металла в которых

изменяются от слоя к слою, а также в пределах каждого слоя, на основе вы-

явленных закономерностей с использованием математической модели влия-

ния зазора между основной и боковыми лентами составного электрода на из-

менение формы и размеров сварочной ванны. Разработаны и реализованы

технологические рекомендации наплавки стальных валков станов горячей

прокатки с учётом характера их изнашивания, которые позволили повысить

ресурс наплавленных валков на 15…20 % за счёт повышения трещиностой-

кости и равномерности износа рабочей поверхности.

8. Установлена путём математического моделирования и подтверждена

экспериментально оптимальная величина зазора между основной и боковыми

лентами составного электрода, которая обеспечивает при различии в соста-

вах лент формирование одинарного валика с дифференцированным измене-

нием в поперечном сечении концентрации хрома на 6...8 %, а твёрдости – от

150...250 до 380…390 HB. При наплавке многослойных макроразнородных

композиций высокая трещиностойкость достигается за счёт торможения

трещины на границе слоёв, что подтверждается ростом ударной вязкости до

1,20 МДж/м2.

9. Получил дальнейшее развитие комплексный подход к разработке ма-

териалов и технологии наплавки сменного технологического инструмента –

крупных валков станов горячей прокатки, от работоспособности которых за-

висит объём производства и качество проката. Это позволило за счёт усо-

вершенствования материалов и технологии восстановления валков обеспе-

261

чить срок эксплуатации наплавленных шеек не менее, чем наплавленной

бочки валка, снизив число преждевременных перевалок. Разработанные кор-

розионностойкие составы металла 10Х13М1АФБ и 14Х11Г12ФТЦБ позво-

ляют существенно повысить сопротивление усталостному разрушению рабо-

чей поверхности шеек. Для наплавленного металла 10Х13М1АФБ, содержа-

щего 0,006…0,009 % РЗМ, удельная работа разрушения АР не ниже

550…580 МДж/м3.

10. На основании проведенных исследований и разработки новых напла-

вочных материалов, в условиях ПАО «ММК им. Ильича» освоено промыш-

ленное производство холоднокатаной легированной ленты 20Х4МФБ тол-

щиной 1 мм и легирующего керамического флюса. Для промышленного ос-

воения __________новых способов наплавки в условиях ПАО «ММК им. Ильича» созда-

ны два производственных участка со специализированными наплавочными

установками (Пат. 88720 Украина), обеспечивающими восстановление круп-

ных прокатных валков (массой до 30 т) и деталей металлургического обору-

дования. За период 2000…2011 гг. с использованием разработанной техноло-

гии и материалов наплавлено более 3500 т валков; при этом стоимость вос-

становления не превышает 35…40 % стоимости покупных валков. Наработка

на 1 мм износа валков стана слябинг-1150 вдвое выше, чем покупных. Годо-

вой экономический эффект от внедрения технологии наплавки ленточным

электродом 20Х4МФБ валков обжимного стана ПАО «ММК им. Ильича» со-

ставил 1083344 грн.

262

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Патон Б.Е. В союзе металлургов и сварщиков – к энергосберегающим

технологиям / Б.Е. Патон, В.И. Лакомский, Б.Ф. Петров // Автоматиче-

ская сварка. – 2000. – № 6. – С. 24 – 28.

2. Повышение стойкости и срока службы прокатных валков методом на-

плавки / И.И. Фрумин, Г.В. Ксендзык, И.А. Кондратьев, П.В. Гладкий //

ОАО «Черметинформация». Бюллетень «Чёрная металлургия». – 1986. –

№ 7. – C. 11 – 19.

3. Лещинский '20______Л.К. Слоистые наплавленные и упрочнённые композиции /

Л.К. Лещинский, С.С. Самотугин. – Мариуполь: ООО «Типография Но-

вый мир», 2005. – 392 с.

4. Гулаков С.В. Наплавка под флюсом ленточным электродом /

С.В. Гулаков, В.Н. Матвиенко, Б.И. Носовский. – Мариуполь: ПГТУ,

2006. – 136 с.

5. Гулаков С.В. Наплавка рабочего слоя с регламентированным распреде-

лением свойств / С.В. Гулаков, Б.И. Носовский. – Мариуполь: ПГТУ,

2005. – 170 с.

6. Kou S. Welding Metallurgy (second edition) / S. Kou. – New Jersey: A Wiley

– Interscience publication, 2003. – 461 p.

7. Nelson T.W. Investigation of boundaries and structures in dissimilar metal

welds / T.W. Nelson, J.C. Lippold, M.J. Mills // Science and Technology of

Welding and Joining. – 1998. – Vol.3 – № 5. – P. 249 – 255.

8. Рябцев И.А. Наплавка деталей машин и механизмов / И.А. Рябцев. – К.:

Экотехнология, 2004. – 159 с.

9 . Электрошлаковая наплавка. / Ю.М. Кусков, В.Н. Скороходов, И.А. Ряб-

цев, И.С. Сарычев. – М.: ООО «Наука и технологии», 2001. – 180 с.

10. Гладкий П.В. Плазменная наплавка / П.В. Гладкий, Е.Ф. Переплетчиков,

И.А. Рябцев. – К.: Екотехнологiя, 2007. – 292 с.

263

11. Інженерія поверхні / К.А. Ющенко, Ю.С. Борисов, В.Д. Кузнецов,

В.М. Корж. – К.: Наукова думка, 2007. – 558 с.

12. Кузнецов В.Д. Фізико-хімічні основи створення покриттів / В.Д. Куз-

нецов, В.М. Пащенко. – К.: НМЦ ВО, 1999. – 176 с.

13. Наплавлення / Н.А. Макаренко, А.Ф. Власов, В.Д. Кузнецов, О.А. Бо-

гуцький. – Краматорськ: ДДМА, 2010. – 332 с.

14. Быковский О.Г. Повышение кавитационно-эрозионной стойкости на-

плавленных деталей гидромашин / О.Г. Быковский, И.В. Пиньковский,

А.В. Патюпкин // Автоматическая сварка. – 2000. – № 8. – С. 5 – 9.

15. Электрошлаковая наплавка ленточным электродом с использованием

специальных флюсов деталей атомно-энергетического и нефтехимиче-

ского оборудования / Е.Г. Старченко, В.Ю. Мастенко, Ю.С. Волобуев,

В.Д. Ходаков // Сварочное производство. – 2011. – № 10. – С. 22 – 27.

16. Кравцов Т.Г. Восстановление деталей наплавкой и оценка их прочности

/ Т.Г. Кравцов, О.И. Стальниченко, Н.В. Олейник. – К.: Вища школа,

1994. – 251 с.

17. Размышляев А.Д. Управление формированием валика при дуговой на-

плавке ленточным электродом / А.Д. Размышляев // Автоматическая

сварка. – 2000. – № 4. – С. 15 – 15, 34.

18. Белоусов Ю.В. Износостойкая наплавка профилированным ленточным

электродом / Ю.В. Белоусов, В.И. Марков, Г.С. Загудаев // Сварочное

производство. – 1982. – № 4. – С. 19 – 20.

19. Матвиенко В.Н. Совершенствование технологии наплавки уплотнитель-

ных поверхностей трубопроводной арматуры / В.Н. Матвиенко // Вісник

Приазов. держ. техн. ун-ту: зб. наук. праць. Вип. 22. – Маріуполь, 2011.

– С. 169 – 176.

20. Размышляев А.Д. Перемещение дуги при плавлении ленты под флюсом /

А.Д. Размышляев // Автоматическая сварка. – 1983. – № 6. – С. 70 – 72.

21. Лещинский Л.К. Повышение производительности и качества широко-

слойной наплавки ленточным электродом / Л.К. Лещинский,

264

Ю.В. Белоусов, В.H. Матвиенко // Теоретические и технологические ос-

новы наплавки. Наплавка деталей оборудования металлургии и энерге-

тики: сб. науч. трудов / Отв. ред. И.И. Фрумин. – Киев: ИЭС

им. Е.О. Патона, 1980. – С. 15 – 19.

22. Белоусов Ю.В. Устройства для подачи и одновременного профилирова-

ния ленточных электродов / Ю.В. Белоусов, Л.К. Лещинский,

В.Н. Матвиенко // Автоматическая сварка. – 1981. – № 8. – С. 74 – 75.

23. Сварка комбинированным электродом под флюсом / В.И. Щетинина.

Л.К. Лещинский, А.Н. Серенко, В.Г. Бендрик // Сварочное производство.

– 1981. – № 9. – С. 13 – 14.

24. Лещинский Л.К. Влияние формы электродной ленты на качество на-

плавленного слоя стали / Л.К. Лещинский, В.Н. Матвиенко, В.П. Лаврик

// Автоматическая сварка. – 1985. – № 9. – С. 60 – 62.

25. Матвиенко В.Н. Разработка технологии дуговой наплавки под флюсом

ленточным электродом путём оптимизации его профиля и характеристи-

ки источника питания: дис. …канд. техн. наук: 05.03.06 / Матвиенко

Владимир Николаевич. – Жданов, 1986. – 235 с.

26. Лещинский Л.К. Форма сварочной ванны при наплавке составными лен-

точными электродам / Л.К. Лещинский, В.Н. Матвиенко, С.В. Гулаков //

Автоматическая сварка. – 1991. – № 11. – С. 58 – 60.

27. Матвиенко В.Н. Получение многослойного композиционного покрытия

наплавкой ленточными электродами / В.Н. Матвиенко, В.П. Иванов,

К.К. Степнов // Вестник Приазов. гос. техн. у-та: сб. науч. трудов.

Вып. 4. – Мариуполь, 1998. – С. 201 – 204.

28. Боровик Л.И. Технология подготовки и эксплуатации валков тонколи-

стовых станов / Л.И. Боровик, А.И. Добронравов. – М.: Металлургия,

1984. – 104 с.

29. Валки многовалковых станов / В.П. Полухин, М.Л. Бернштейн,

А.Ф. Пименов [и др.]. – М.: Металлургия, 1983. – 128 с.

265

30. Гребеник В.М. Надёжность металлургического оборудования: оценка

эксплуатационной надёжности и долговечности / В.М. Гребеник,

В.К. Цапко. – М.: Металлургия, 1989. – 592 с.

31. Трейгер Е.И. Повышение стойкости прокатных валков / Е.И. Трейгер,

А.З. Комановский. – К.: Техніка, 1984. – 146 с.

32. Hashimoto M. Development and Application of High Speed Tool Steel (HSS)

Rolls in Hot Strip Rolling / M. Hashimoto, H. Takigava, T. Kawakami // Proceedings

of the ISS 37-th Mechanical Working and Steel Processing Conference,

October 1995. – P. 275 – 281.

33. Monaco A.F. Dofasco № 2 Hot Mill Profile. Flatness Performance and Finishing

Mill Work Roll Practices / A.F. Monaco, G.W. Stephen // Iron and

Steel Technology. – 2004. – № 9. – P. 38 – 45.

34. High-Speed Steel Rolls for Long Products / R.R. Xavier, M.A. Carvalho,

E. Cannizza [et al.] // Iron and Steel Technology. – 2004. – № 2. – P. 28 – 33.

35. Collins D. HSS Rolls through 2000 / D. Collins // The Institute of Materials.

Rolls 2000. Program and Conference Papers, 28 – 29 March 1996. – Birmingham,

1996. – P. 91 – 100.

36. Патон Б.Е. 40 лет ЭШП: есть ли перспектива? / Б.Е. Патон,

Б.И. Медовар, Л.Б. Медовар // Сталь. – 1998. – № 11. – С. 24 – 27.

37. Шехтер С. Я. Наплавка деталей металлургического оборудования /

С.Я. Шехтер, А.Я. Шварцер. – М.: Металлургия__________. – 1981. – 160 с.

38. Рябцев И.А. Механизированная электродуговая наплавка деталей метал-

лургического оборудования / И.А. Рябцев, И.А. Кондратьев. – Киев:

Экотехнология, 1999. – 64 с.

39. Kondratiev I.A. Mechanized Electric-Arc Surfacing / I.A. Kondratiev,

I.A. Ryabtsev // Welding and surfacing reviews. – November 1999. – Vol. 12.

– Part 3. – 100 p.

40. Наплавка прокатных валков слоями с различными физическими свойст-

вами / В.И. Щетинина, К.К. Степнов, Л.К. Лещинский, В.Г. Бендрик //

Сварочное производство. – 1989. – № 7. – С. 28.

266

41. Влияние неоднородности свойств наплавленного металла на характер

износа валков листопрокатных станов / С.В. Гулаков, Б.И. Носовский,

К.К. Степнов [и др.] // Автоматическая сварка. – 1985. – № 7. –

С. 46 – 49.

42. Повышение трещиностойкости бандажированных опорных валков при

высокоскоростной наплавке / В.В. Чигарев, В.И. Щетинина,

С.В. Щетинин [и др.] // Автоматическая сварка. – 2009. – № 1. –

С. 29 – 33.

43. Наплавка опорных валков непрерывных широкополосных станов горя-

чей прокатки / В.В. Ветер, М.И. Самойлов, И.С. Сарычев [и др.] // Сва-

рочное производство. – 1987. – № 9. – С. 13 – 14.

44. Трейгер Е.И. Повышение качества и эксплуатационной стойкости вал-

ков листовых станов / Е.И. Трейгер, В.П. Приходько. – М.: Металлургия,

1988. – 192 с.

45. Фрумин И.И. Современные методы механизированной наплавки /

И.И. Фрумин // Сварка и специальная электрометаллургия: сб. науч.

трудов / Отв. ред. Б.Е. Патон. – К.: Наук. думка, 1981. – С. 130 – 138.

46. Хренов К.К. Керамические флюсы для автоматической сварки и наплав-

ки / К.К. Хренов, Д.М. Кушнерев. – К.: Гостехиздат, 1961. – 263 с.

47. Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами /

К.В. Багрянский. – К.: Техника, 1976. – 183 с.

48. Лещинский Л.К. Разработка научных основ технологии нанесения слои-

стых композиций на крупногабаритные стальные детали оборудования

горячей прокатки: автореф. дис. на соискание учёной степени доктора

техн. наук: спец. 05.03.06 «Технология и машины сварочного производ-

ства». – М., 1991. – 44 с.

49. Кондратьев И.А. Структура и свойства металла, наплавленного порош-

ковыми проволоками марок ПП-Нп-25Х5ФМС и ПП-Нп-30Х4В2М2ФС /

И.А. Кондратьев, В.Г. Васильев, В.А. Довженко // Оборудование и мате-

267

риалы для наплавки: сб. науч. трудов. – К.: ИЭС им. Е.О. Патона, 1990. –

С. 56 – 60.

50. Гулаков С.В. Разработка и освоение конструкций биметаллических де-

талей и инструментов с регламентированным распределением свойств

рабочего слоя, технологии и автоматизированного оборудования для его

нанесения: автореф. дис. на соискание учёной степени доктора техн. на-

ук: спец. 05.03.06 «Технология и машины сварочного производства». –

М., 1989. – 48 с.

51. Кащенко Ф.Д. Исследование и разработка наплавочных материалов,

технологии наплавки и способов повышения качества и работоспособ-

ности прокатных валков: автореф. дис. на соискание ученой степени

доктора техн. наук: спец. 05.03.06 «Технология и машины сварочного

производства». – К., 1980. – 32 с.

52. Кащенко Ф.Д. Особенности наплавки прокатных валков из заэвтектоид-

ных сталей / Ф.Д. Кащенко // Новые процессы наплавки свойства на-

плавленного металла и переходной зоны: сб. науч. трудов. – К.: ИЭС

им. Е.О. Патона, 1984. – C. 41 – 44.

53. Научные принципы создания технологии производства и повышения

эксплуатационной стойкости прокатных валков. / В.А. Николаев,

В.Н. Давыдов, С.П. Ефименко [и др.]. – М.: Институт Черметинформа-

ции, 1989. – 91 с.

54. Глэрдон Р. Износ истиранием несмазываемых разнородных металлов.

Обзор литературы / Р. Глэрдон, И. Финни // Теоретические основы ин-

женерных расчётов. Труды Американского общества инженеров-

механиков. – 1981. – 103 – № 4. – С. 82 – 93.

55. Гуляев А.П. К вопросу о механических свойствах конструкционных ста-

лей / А.П. Гуляев // Металловедение и термическая обработка. – 1989. –

№ 7. – С. 6 – 8.

56. Тылкин М.А. Справочник термиста ремонтной службы / М.А. Тылкин. –

М.: Металлургия, 1981. – 648 с.

268

57. Прохоров Н.Н. Технологическая прочность сварных швов в процессе

кристаллизации / Н.Н. Прохоров. – М.: Металлургия, 1979. – 248 с.

58. Макаров Э.Л. Холоднее трещины при сварке легированных сталей /

Э.Л. Макаров. – М.: Машиностроение. 1981. – 247 с.

59. А. с. 1106096 СССР, МКИ В23К 9/04. Способ широкослойной электро-

дуговой наплавки / С.В. Гулаков, Б.И. Носовский, О.Д. Темирбек

(СССР). – № 3541463; заявл. 17.01.83; опубл. 01.04.84, Бюл. № 28.

60. Медовар Б.И. Применение окислов редкоземельных металлов в качестве

компонентов флюса при электрошлаковом переплаве среднелегирован-

ной стали / Б.И. Медовар, В.А. Тихонов, В.Я. Саенко // Проблемы спе-

циальной электрометаллургии: сб. науч. трудов. – К.: ИЭС им.

Е.О. Патона, 1981. – Вып. 14. – С. 50 – 54.

61. Ефименко Н.Г. Структура и свойства аустенитного хромоникелевого

металла шва, легированного иттрием / Н.Г. Ефименко, Н.А. Калин,

М.В. Дощечкина // Сварочное производство. – 1981. – № 6. – С. 19 – 20.

62. Ефименко Н.Г. Применение редкоземельных металлов в покрытиях сва-

рочных электродов / Н.Г. Ефименко // Сварочное производство. – 1980. –

№ 7. – С. 28 – 29.

63. Влияние иттрия на структуру и свойства хромоникелевого наплавленно-

го металла / А.Г. Александров, Н.П. Лазабнов, Ю.Н. Савонов [и др.] //

Автоматическая сварка. – 1981. – № 12. – С. 6 – 7.

64. Механика разрушения и прочность материалов: в 4 т. / Под ред.

В.В. Панасюка. – К.: Наукова думка, 1988 – . –

Т. 1: Основы механики разрушения / В.В. Панасюк, В.В. Андрейкин,

В.З. Партой. – 1988. – 488 с.

65. Утевский Л.М. Обратимая отпускная хрупкость стали и сплавов железа /

Л.М. Утевский, Е.Э. Гликман, Г.С. Карн. – М.: Металлургия, 1987. –

222 с.

66. Самотугин С. С. Повышение срока службы деталей металлургического

оборудования наплавкой и плазменным поверхностным упрочнением:

269

автореф. дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук: спец.

05.03.06 «Технология и машины сварочного производства». – Челя-

бинск, 1986. – 20 с.

67. Фудзии Т. Механика разрушения композиционных материалов /

Т. Фудзии, М. Дзако; пер. с японск. В.И. Бурлаева. – М.: Мир, 1982. –

232 с.

68. Романив О.Н., Зима Ю.В. Унификация методов испытания металлов на

трещиностойкость / О.Н. Романив, Ю.В. Зима. – М.: Изд-во стандартов,

1985. – 21 с.

69. Кравцов Т.Г. Сопротивление усталости валов, наплавленных электрод-

ной лентой / Т.Г. Кравцов // Автоматическая сварка. – 1985. – № 2. –

С. 46 – 50.

70. Кравцов Т.Г. Особенности зарождения и развития усталостных трещин

при наплавке валов аустенитной сталью / Т.Г. Кравцов // Автоматиче-

ская сварка. – 1985. – № 6. – C. 10 – 11, 27.

71. Cookson C.P. The sense and nonsense of weld defects / C.P. Cookson // Surfacing

Journal. – 1982. – Vol. 13. – №. 3. – P. 55 – 58.

72. Kinoshita K. Microscopically Critical Condition for the Initiation of Disbonding

of Weld Overlaid Pressure Vessel Steel / K. Kinoshita, H. Itoh, A. Ebata //

Transactions of the Iron and Steel Institute of Japan. – 1985. – № 6. –

P. 505 – 512.

73. Killing R. Leistungskennwerte des Electroschlaeschweibplattierens mit Bandelectrode

/ R. Killing, D. Bohme // Schweissen und Schneiden. – 1988. –

№ 6. – P. 283 – 288.

74. Missori S. Single-Pass Laser Beam Welding of Clad Steel Plate / S. Missori,

F. Murdolo, A. Sili // Welding Journal. – 2004. – № 2. – P. 65 – 71.

75. Lucas W. Arc surfacing and cladding processes – to enhance performance in

service and to repair worn components / W. Lucas // Welding and Metal Fabrication.

– 1994. – № 2. – P. 55 – 62.

270

76. Sun Z. High Productivity Cladding with Non-Consumaple Electrode Arc

Process / Z. Sun, D. Pan, M. Kuo // Trends in Welding Research. – Materials

Park: ASM International, 2003. – P. 436 – 440.

77. Гулаков С.В. Устройство колебания электрода наплавочной установки /

С.В. Гулаков, В.В. Бурлака // Сварочное производство. – 2011. – № 3. –

С. 38 – 39.

78. Установки для механизированной наплавки с поперечными колебаниями

электрода / В.В. Левин, М.М. Шель, В.Н. Асалханов, Ю.П. Нестерец //

Теоретические и технологические основы наплавки. Наплавка деталей

оборудования металлургии и энергетики: сб. науч. трудов. – Киев: ИЭС

им Е. О. Патона, 1980. – С. 38 – 42.

79. Сущенко А.П. Деформация пластин при многоэлектродной наплавке /

А.П. Сущенко, С.А. Сущенко // Сварочное производство. – 1982. – № 1.

– С. 25 – 27.

80. Меликов В.В. Многоэлектродная наплавка / В.В. Меликов. – М.: Маши-

ностроение, 1988. – 144 с.

81. Технология и оборудование сварки плавлением / Под ред. Г.Д. Никифо-

рова. – М.: Машиностроение, 1986. – 320 с.

82. Рябцев И.А. Высокопроизводительная широкослойная наплавка элек-

тродными проволоками и лентами (обзор) / И.А. Рябцев // Автоматиче-

ская сварка. – 2005. – № 6. – С. 36 – 41.

83. Наплавка роликов машин непрерывного литья заготовок / В.Л. Маликин,

Л.И. Опарин, П.В. Гладкий [и др.] // Теоретические и технологические

основы наплавки. Наплавка в металлургической и горнорудной про-

мышленности: сб. науч. трудов. – К.: ИЭС им. Е.О. Патона, 1988. –

С. 22 – 23.

84. Мастенко В.Ю. Высокопроизводительная механизированная двухэлек-

тродная наплавка проволоками под флюсом с подачей дополнительной

заземленной проволоки в зону горения дуги / В.Ю. Мастенко // Свароч-

ное производство. – 2007. – № 8. – С. 3 – 6.

271

85. Сварочные материалы для дуговой сварки: в 2 т. / Под ред.

Н.Н. Потапова. – М.: Машиностроение, 1989 – . –

Т. 1: Защитные газы и сварочные флюсы. – 1989. – 544 с.

86. Anwendungsmöglichkeiten von nichtrostenden Unterpulver-Bandschweißungen

für besondere Ansprüche in der Verschleißtechnik / F. Neff, G. Pichler,

K. Winter, F. Leitgeb // Berg- und Hüttenmännische Monatshefte. – 1982. –

127. – № 9. – Р. 334 – 338.

87. Zentner H. Das Unterpulver-Auftrags-Schevissen mit Bandelektroden /

H. Zentner, M. Jurisch // Schweisstechnik Soudure. – 1982. – № 2. –

Р. 47 – 49.

88. Каленский В.К. Особенности и некоторые технологические характери-

стики процесса электрошлаковой наплавки одной электродной лентой

(Обзор) / В.К. Каленский // Автоматическая сварка. – 1999. – № 3. –

С. 16 – 21.

89. Electroschlag and submerged arc stainless steel cladding / S. Fak, S. Rigdal,

I. Karlsson, A. Gustavsson // Svetsaren. – 1996. – № 3. – P. 28 – 33.

90. Killing R. Ursachen fur unsymmetrische Rau-penbildung beim Electroschlakeauftragschweissen

mit Bandelektrode / R. Killing, H. Thier. // Ibid.

– 1983. – № 1. – Р. 14 – 19.

91 Наплавка деталей электродными лентами в черной металлургии /

И.Н. Шеенко, Г.Д. Школяренко, Г.А. Поздеев [и др.] // Черная металлур-

гия: Бюллетень __________ЦНИИЧМ. – 1988. – № 18. – С. 8 – 22.

92. Сагалевич В.М. Повышение эффективности использования основного и

наплавленного металла в сварных конструкциях / В.М. Сагалевич //

Итоги науки и техники ВИНИТИ. Сварка: сб. науч. трудов. – М.:

ВИНИТИ, 1981. – Т. 13. – C. 100 – 139.

93. Peters G. Elektro-schlake-Bandplattirung mit korosionsbeständigen Werkstoffen

/ G. Peters, Р. Paschold // DVS-Berichte, DVS-Verlag. Düsseldorf. –

2000. – Bd. 209. – Р. 274 – 279.

272

94. MAGLAY Process – Electro Magnetic Controlled Overlay Welding Process

with ESW / S. Nakano, N. Nishiyama, T. Hiro, J. Tsuboi // Kawasaki Steel

Technical Report. – 1981. – № 2. – Р. 31 – 42.

95. Увеличение срока службы опорных валков стана 2000 горячей прокатки

полос в ОАО «Северсталь» / Л.И. Данилов, Н.Б. Скорохватов,

В.Ф. Соболев [и др.] // Чёрная металлургия. Бюл. НТИЭИ. – 2004. – № 8.

– С. 68 – 69.

96. Белов Ю.М. Совершенствование технологии механизированной наплав-

ки оборудования АЭС / Ю.М. Белов, И.Ф. Трофимов, А.С. Евтушенко //

Наплавка при изготовлении деталей машин и оборудования: сб. науч.

трудов. – К.: ИЭС им. Е.О. Патона, 1986. – С. 5 – 9.

97. М атвиенко ВН.. Дуговая наплавка электродной лентой /

В.Н. Матвиенко, С.В. Гулаков, Б.И. Носовский // Сварочное производст-

во. – 1984. – № 11. – С. 13 – 14.

98. Особенности проплавляющей способности дуги при наплавке ленточ-

ным электродом / В.Н. Матвиенко, Б.И. Носовский, С.В. Гулаков,

Ю.В. Белоусов // Сварочное производство. – 1984. – № 2. – С. 8 –10.

99. Павлов И.В. Технология наплавки тонкой лентой аустенитной стали /

И.В. Павлов // Автоматическая сварка. – 1980. – № 6. – С. 70 – 71.

100. Лещинский Л.К. Перспективы снижения расхода энергетических и

сырьевых ресурсов при изготовлении (восстановлении) изделий наплав-

кой под флюсом / Л.К. Лещинский // Вестник Приазов. гос. техн. у-та:

сб. научн. трудов. Вып. 1. – Мариуполь, 1995. – С. 165 – 169.

101. Белоусов Ю.В. Расчетно-экспериментальная методика изучения дугово-

го и электрошлакового процессов плавления ленточных электродов /

Ю.В. Белоусов // Сварочное производство. – 1986. – № 7. – С. 40 – 42.

102. Белоусов Ю.В. Расчет тока, шунтирующего дугу при сварке или наплав-

ке под флюсом, с учётом особенностей электрического поля вылета лен-

точных электродов / Ю.В. Белоусов // Сварочное производство. – 1989. –

№ 10. – С. 37 – 39.

273

103. Лещинский Л.К. Влияние технологических факторов на качество анти-

коррозионного слоя, наплавленного двумя электродными лентами /

Л.К. Лещинский, В.П. Лаврик, О.Г. Касаткин // Автоматическая сварка.

– 1986. – № 8. – С. 49 – 53.

104. Особенности процесса наплавки двумя электродными лентами под флю-

сом / В.П. Лаврик, Л.К. Лещинский, Б.И. Носовский, В.Н. Матвиенко //

Автоматическая сварка. – 1990. – № 6. – С. 50 – 54.

105. Мастенко В.Ю. Особенности наплавки электродной лентой шириной до

200 мм __________/ В.Ю. Мастенко, В.Д. Ходаков, Н.А. Волосов // Автоматическая

сварка. – 1981. – № 3. – С. 50 – 52.

106. Electroslag and submerged arc stainless steel strip cladding / S. Pak,

S. Rigdal, L. Karlsson, A. Gustavsson. – Göteborg, Sweden: Esab AB, 2002.

– 6 p.

107. Минато С. Способы наплавки ленточным электродом (наплавка с

неглубоким проплавлением) / С. Минато, Ю. Мацусита // Ёсэцу

гидзюцу. – 1981. – № 2. – С. 19 – 25.

108. MAG-LAY Process-Electro-Magntnik Controlled Overlay Welding Process

with ESW / S. Nakano, N. Nishiyama, T. Hiro, J. Tsuboi // Кавасаки

сэйтэцу. – 1980. – № 12. – P. 177 – 188.

109. Мастенко В.Ю. Особенности изменения некоторых технологических

характеристик при наплавке двумя ленточными электродами /

В.Ю. Мастенко, Е.Г. Старченко // Автоматическая сварка. – 1984. – № 7.

– С. 60 – 63.

110. Каленский В.K. Особенности и некоторые технологические характе-

ристики процесса электрошлаковой наплавки двумя электродными

лентами / В.K. Каленский // Автоматическая сварка. – 1999. – № 5. –

С. 30 – 36.

111. Старченко Е.Г. Особенности формирования валиков при наплавке анти-

коррозионных покрытий под флюсом двумя ленточными электродами /

274

Е.Г. Старченко, В.Ю. Мастенко // Автоматическая сварка. – 1985. – № 9.

– С. 56 – 59.

112. Исследование процесса электрошлаковой антикоррозионной наплавки

двумя ленточными электродами / В.А. Игнатов, В.В. Мурзин,

Э.А. Рохлин, Л.В. Хачатурьянц / Теоретические и технологические ос-

новы наплавки. Наплавка деталей оборудования металлургии и энерге-

тики: сб. науч. трудов. – К.: ИЭС им. Е. О. Патона, 1980. – С. 101 – 106.

113. Каленский В.К. Об эффективности антикоррозионной наплавки элек-

тродными лентами / В.К. Каленский, Ю.А. Панчишин // Наплавка. Опыт

и эффективность применения: сб. науч. трудов. – К.: ИЭС

им. Е. О. Патона, 1985. – С. 35 – 40.

114. Мастенко В.Ю. Стабильность электрошлакового процесса при двухэлек-

тродной ленточной наплавке / В.Ю. Мастенко, Е.Г. Старченко,

В.Д. Ходаков // Сварочное производство. – 1982. – № 3. – С. 20 – 21.

115. Лаврик В.П. Повышение качества наплавки двумя ленточными электро-

дами / В.П. Лаврик, Л.К. Лещинский // Сварочное производство. – 1984.

– № 12. – С. 12 – 14.

116. Лаврик В.П. Влияние соотношения токов в электродах на условия фор-

мообразования ванны при наплавке / В.П. Лаврик, Л.К. Лещинский,

В.В. Тарасов // Сварочное производство. – 1986. – № 2. – С.41 – 43.

117. Лаврик В.П. Повышение качества слоя, наплавленного под флюсом дву-

мя ленточными электродами: автореф. дис. на соискание ученой степени

канд. техн. наук: спец. 05.03.06 «Технология и машины сварочного про-

изводства». – М., 1986. – 18 с.

118. Nakano S. MAGLAY-an electroslag technique for overlay welding /

S. Nakano, N. Nishiyama, I. Tsiboi // Surfacing Journal. – 1983. – № 2. –

Р. 23 – 27.

119. MAGLAY-an electroslag technique for overlay welding / S. Nakano,

N. Nishiyama, A. Kamada, I. Taiboi // Metal Construction. – 1982. – № 11. –

Р. 610 – 614.

275

120. Накано С. Электрошлаковая наплавка пластинчатым электродом с при-

менением продольного магнитного поля // Есэцу Гидрюцу. – 1982. – 29.

– № 2. – С. 15 – 18.

121. Размышляев А.Д. Магнитное управление формированием швов при ду-

говой сварке / А.Д. Размышляев. – Мариуполь: Изд-во ПГТУ, 2000. –

245 с.

122. Размышляев А.Д. Магнитное управление формированием валиков и

швов при дуговой наплавке и сварке / А.Д. Размышляев, М.В. Миронова.

– Мариуполь: Изд-во ПГТУ, 2009. – 242 с.

123. Newell W.F. Hardfacing and Surfacing Using the SAW/ESW Strip Cladding

Process / W.F. Newell, R.A. Swain // Welding Journal. – 1996. – № 2. –

P. 55 – 57.

124. Kobayashi M. Welding in the 20-th century. Part 2 – Welding in the nuclear

power field / M. Kobayashi // Welding International. – 2001. – № 1. –

P. 60 – 67.

125. Bemst A. Van. Electroslag cladding using nickel base alloys / A.Van Bemst,

Ph. Dargent // Metal Construction and British Welding Journal. – 1983. –

№ 12. – Р. 730 – 733.

126. Bemst A. Van. Augmentation de productivite en placage par le procede de rechargement

sous laitier electroconducteur par feuillard / A.Van Bemst,

R. Daemen, R. Bats // Revue de la Soudure. – 1982. – № 3. – P. 139 – 152.

127. Electromagnetically-controlled weld overlay process // The Metallurgist and

Materials Technologist. – 1982. – Vol. 13. – № 8. – Р. 401.

128. The new strip elektroschlag overlay technique with electro-magnetic control –

the Maglay / S. Nakano, Т. Him, N. Nishijama, J. Tsuboi // Intern. Inst. of

Welding. – 1981. – № 1. – Р. 81.

129. Рыкалин Н.Н. Высокопроизводительные технологические процессы. Те-

плофизические основы / Н.Н. Рыкалин, А.А. Углов, Л.М. Анищенко. –

М.: Наука, 1986. – 172 с.

130. Винокуров В.А. Тепловые процессы при сварке / В.А. Винокуров //

276

Теория сварочных процессов: сб. науч. трудов. – М.: Высшая школа,

1988. – С. 140 – 249.

131. Сварка в СССР: в 2 т. / Отв. ред. В.А. Винокуров. – М.: Наука, 1981 – . –

Т. 2: Теоретические основы сварки, прочности и проектирования. Сва-

рочное производство. – 1981. – 493 с.

132. Ishizaki K. A new approach to the mechanism of penetration / K. Ishizaki //

Weld pool chemistry and metallurgy. – Cambridge: The Welding Institute,

1980. – Vol. 1. – P. 65 – 76.

133. Размышляев А.Д. Эффективность процесса проплавления основного ме-

талла при дуговой наплавке проволокой под флюсом / А.Д. Размышляев,

М.В. Миронова // Сварочное производство. – 2011. – № 7. – С. 3 – 8.

134. Белоусов Ю.В. Роль жидкой прослойки при плавлении электродов под

воздействием дуги / Ю.В. Белоусов // Сварочное производство. – 1989. –

№ 7. – С. 33 – 35.

135. Численное исследование термомеханических процессов при наплавке

валов судовых механизмов и устройств / В.И. Махненко,

Е.А. Великоиваненко, Т.Г. Кравцов, В.В. Севрюков // Автоматическая

сварка. – 2001. – № 1. – С. 3 – 10.

136. Прохоров Н.Н. Физические процессы в металле при сварке / Н.Н. Про-

хоров.– М.: Металлургия, 1968. – 695 с.

137. Копетман Л.Н. Влияние теплового режима широкослойной наплавки на

основной металл / Л.Н. Копетман // Автоматическая сварка. – 1970. –

№ 9. – С. 24 – 27.

138. Матвиенко В.Н. Способ улучшения качества широкослойной наплавки /

В.Н. Матвиенко, Л.К. Лещинский, Ю.В. Белоусов // Современные мето-

ды наплавки и наплавочные материалы: республ. науч.-техн. конф., 13 –

15 окт. 1981 г.: тезисы докл. – Харьков, 1981. – С. 25.

139. Белоусов Ю.В. Выбор оптимальной формы ленточного электрода для

широкослойной наплавки / Ю.В. Белоусов, Л.К. Лещинский,

Б.Б. Сологуб // Автоматическая сварка. – 1976. – № 12. – С. 24 – 28.

277

140. Кравцов Т.Г. Расчёт тепловых процессов при наплавке профилирован-

ным ленточным электродом / Т.Г. Кравцов // Сварочное производство. –

1988. – № 4. – С. 33 – 35.

141. Опыт промышленного использования технологии наплавки профилиро-

ванным ленточным электродом / В.Н. Матвиенко, Л.К. Лещинский,

Ю.В. Белоусов [и др.] // Сварочное производство. – 1985. – № 5. –

С. 32 – 33.

142. Регулирование процесса распространения теплоты при сварке комбини-

рованным электродом / В.И. Щетинина, Л.К. Лещинский, Б.Б. Сологуб,

В.П. Ермолов // Сварочное производство. – 1987. – № 3. – С. 32 – 34.

143. Металургія (проблеми, теорія, технологія, якість) / Під ред. П.С. Харла-

шина. – Маріуполь: Вид-во ПДТУ, 2004. – 723 с.

144. Подгаецкий В.В. Сварочные флюсы / В.В. Подгаецкий, И.И. Люборец. –

К.: Техніка, 1984. – 167 с.

145. Головко В.В. Особенности агломерированных (керамических) флюсов

при сварке / В.В. Головко, Н.Н. Потапов // Сварочное производство. –

2010. – № 6. – С. 29 – 34.

146. Оценка окислительной способности керамических флюсов / И.К. Поход-

ня, В.В. Головко, Д.М. Кушнерев, В.И. Швачко // Автоматическая свар-

ка. – 1990. – № 2. С. 45 – 48.

147. Gittos M.F. The Interface below Stainless Steel and Nickel-Alloy Cladding /

M.F. Gittos, T.G. Gooch // Welding Journal. – 1992. – № 12. – P. 461 – 472.

148. Effect of Overlay Welding Conditions on Resistance to Hydrogen-induced

Disbonding (Report 1) / K. Ohnishi, A. Fuji, R. Chiba [et al.] // Transactions

of the Japan Welding Society. – 1984. – Vol.15. – № 2. – P. 49 – 55.

149.Разработка и опыт использования керамического флюса ФКН-7 при вос-

становлении деталей железнодорожного подвижного состава /

Ю.С. Волобуев, А.В. Сурков, О.С. Волобуев [и др.] // Сварочное произ-

водство. – 2008. – № 9. – С. 24 – 26.

278

150. Влияние кислорода на образование структуры игольчатого феррита в

низколегированном металле сварных швов / И.К. Походня,

В.В. Головко, А.В. Денисенко, В.Ф. Грабин // Автоматическая сварка. –

1999. – № 2. – С. 3 – 10.

151. Головко В.В. Моделирование состава неметаллических включений в ме-

талле сварных швов высокопрочных низколегированных сталей /

В.В. Головко // Автоматическая сварка. – 2004. – № 5. – С. 3 – 7.

152. Гулаков С.В. Влияние переноса тепла потоком жидкого металла на фор-

му сварочной ванны / С.В. Гулаков, Б.И. Носовский // Сварочное произ-

водство. – 1982. – № 10. – С. 2 – 3.

153. Влияние продольного магнитного поля на структуру и свойства наплав-

ленного металла / А.Д. Размышляев, В.Н. Матвиенко, В.П. Иванов,

С.М. Сидоренко // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту: зб. наук. праць.

Вип. 12. – Маріуполь, 2002. – С. 165 – 168.

154. Размышляев А.Д. Строение магнитного поля в межэлектродном проме-

жутке при дуговой наплавке ленточным электродом / А.Д. Размышляев

// Сварочное производство. – 1995. – № 2. – С. 15 – 18.

155. Размышляев А.Д. Особенности проплавления основного металла при ду-

говой наплавке в продольном магнитном поле / А.Д. Размышляев,

М.В. Миронова // Автоматическая сварка. – 2008. – № 8. – С. 24 – 28.

156. Белоусов Ю.В. Управление __________процессами сварки и наплавки путем изме-

нения геометрии электродов / Ю.В. Белоусов, Е.И. Корягин // Автомати-

ческая сварка. – 1996. – № 8. – С. 52 – 55, 57.

157. А. с. 1277499 СССР, МКИ В23К 9/04. Способ наплавки расщепленным

ленточным электродом / В.Н. Матвиенко, Л.К. Лещинский,

Ю.В. Белоусов [и др.] (СССР). – № 3862572/25-27; заявл. 04.03.85;

опубл. 15.08.86, Бюл. № 46.

158. Восстановление наплавкой деталей металлургического оборудования в

условиях ОАО «ММК им. Ильича» / В.Н. Матвиенко, С.В. Гулаков,

279

В.А. Роянов [и др.] // Металл и литьё Украины. – 2005. – №7-8. –

С. 66 – 69.

159. Пакет программ по расчёту температурных и концентрационных полей

при сварке и наплавке / В.М. Абдулах, Е.А. Великоиваненко,

В.Ф. Демченко, В.И. Махненко. – К.: ИЭС им. Е.О. Патона, 1983. – 32 с.

160. Heiple C.R. Mechanism for Minor Element on GTA Fusion Zone Geometry /

C.R. Heiple, J.R. Roper // Welding Journal. – 1982. – № 4. – P. 97 – 102.

161. Three-dimensional Heat Transfer Analysis of Two Tandem Submerged Arc

Welding / D.V. Kiran, B. Basu, A.K. Shan [et al.] //The Iron and Steel Institute

of Japan (ISIJ International). – 2011. – Vol. 51. – № 5. – P. 793 – 798.

162. Kou S. Weld Pool Convection and its Effect / S. Kou, Y.H. Wang // Welding

Journal. – 1986. – № 3. – P. 97 – 102.

163. Сomputational Modeling of Stationary Gas-Tungsten-Arc Weld Pools and

Comparison to Stainless Steel 304 Experimental Results / T. Zacharia,

S.A. David, J.M. Vitek, H.G. Kraus // Metallurgical transactions. Process

metallurgy. – New York: American Society for Metals, 1991. – Vol. 22. –

P. 243 – 257.

164. Размышляев А.Д. Методика расчёта размеров сварочной ванны при ду-

говой наплавке под флюсом / А.Д. Размышляев, В.Р. Маевский // Сва-

рочное производство. – 1994. – № 7. – С. 20 – 23.

165. Гулаков С.В. К вопросу построения модели сварочной ванны при дуго-

вой сварке плавящимся электродом / С.В. Гулаков // Автоматическая

сварка. – 2002. – № 9. – С. 24 – 28.

166. Пархоменко В.Д. Математическое моделирование процесса плазменной

обработки углеродистой стали / В.Д. Пархоменко, М.В. Крыжановский //

Физика и химия обработки материалов. – 1989. – № 4. – С. 40 – 44.

167. Сахно В.Н. Расчёт температурных полей при воздействии локальных те-

пловых источников на поверхность детали / В.Н. Сахно,

В.Ф. Огданский, В.И. Коршун // Физика и химия обработки материалов.

– 1992. – № 2. – С. 49 – 54.

280

168. Исследование процессов микроплазменной закалки сталей /

Е.Г. Гинзбург, О.С. Кобяков, М.А. Геллер [и др.] // Металловедение и

термическая обработка металлов. – 1988. – № 5. – С. 40 – 44.

169. Петров С.В. Плазма продуктов сгорания в инженерии поверхности /

С.В. Петров, А.Г. Сааков. – К.: ТОПАС, 2000. – 220 с.

170. Математическая модель процесса поверхностного плазменного упроч-

нения стальных деталей / С.П. Кундас, Д.В. Марковник, Д.Г. Иванов

[и др.] // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2008. – № 3. –

С. 41 – 46.

171. Барашков А.С. Расчёт теплового процесса упрочнения стали при нагреве

равномерно распределенными источниками / А.С. Барашков // Физика и

химия обработки материалов. – 2000. – № 4. – С. 82 – 89.

172. Григорьянц А.Г. Основы лазерной обработки материалов / А.Г. Григо-

рянц. – М.: Машиностроение, 1989. – 304 с.

173. Резников А.Н. Тепловые процессы в технологических системах /

А.Н. Резников, Л.А. Резников. – М.: Машиностроение, 1990. – 288 с.

174. Николаев А.В. Плазменно-дуговой нагрев вещества / А.В. Николаев //

Плазменные технологии в металлургии и технологии неорганических

материалов: сб. науч. трудов / Под ред. Н.Н. Рыкалина. – М.: Наука,

1973. – С. 20 – 32.

175. Самотугин С.С. Расчёт режимов плазменной поверхностной модифика-

ции инструмента / С.С. Самотугин, В.А. Мазур, Е.В. Кудинова / Техно-

логии упрочнения нанесения покрытий и ремонта: теория и практика:

междунар. науч.-практ. конф., 17 – 20 апр. 2012 г.: тезисы докл. – Санкт-

Петербург, 2012. – С. 349 – 355.

176. А. с. 1208680 СССР, МКИ В23К 9/04. Способ широкослойной наплавки /

В.Н. Матвиенко, Ю.В. Белоусов, Л.К. Лещинский [и др.] (СССР). –

№ 3724850/25-27; заявл. 27.02.84; опубл. 01.10.85, Бюл. № 4.

177. A. с. 1561348 СССР, МКИ В23К 9/04. Способ наплавки расщепленным

ленточным электродом / В.Н. Матвиенко, Л.К. Лещинский, В.А. Егоров,

281

Е.В. Зеленский [и др.] (СССР). – № 4488183/25-27; заявл. 28.09.88;

опубл. 03.01.90, Бюл. № 16.

178. Размышляев А.Д. Исследование тока, шунтирующего дугу через шлак,

при наплавке под флюсом / А.Д. Размышляев // Сварочное производст-

во. – 1982. – № 5. – С. 38 – 39.

179. Белоусов Ю.В. Методика изучения особенностей плавления ленточных

электродов / Ю.В. Белоусов, Б.И. Носовский, С.В. Гулаков // Повышение

качества и эффективности процессов сварки и наплавки: сб. науч. тру-

дов. – К.: Наукова думка. – 1984. – С. 92 – 93.

180. Подгаецкий В.В. Сварочные шлаки / В.В. Подгаецкий, В.Г. Кузьменко. –

К.: Наукова думка, 1988. – 252 с.

181. Кузьменко В.Г. Влияние шлака на качество формирования поверхности

сварного шва / В.Г. Кузьменко // Автоматическая сварка. – 1985. – № 2.

– С. 34 – 38.

182. Теория сварочных процессов / Под ред. В.В. Фролова. – М.: Высшая

школа, 1988. – 559 с.

183. Серенко А.Н. Сварка толстолистовой стали с программированием про-

цесса / А.Н. Серенко, В.А. Шаферовский, А.И. Патрикеев. – Мариуполь:

Изд-во ПГТУ, 2000. – 296 с.

184. А. с. 837657 СССР, В23К 9/10. Устройство для измерения шлаковой

проводимости при дуговой сварке под флюсом / А.Д. Размышляев

(СССР). – № 2595531; заявл. 27.03.78; опубл.22.06.81, Бюл. № 22.

185. Особенности процесса дуговой сварки под флюсом / Б.И. Носовский,

Л.К. Лещинский, О.Б. Брайловский, В.Н. Матвиенко // Автоматическая

сварка под флюсом: сб. науч. трудов. – Л.: ЛДНТП, 1981. – С. 47 – 50.

186. Ленивкин В.А. Технологические свойства сварочной дуги в защитных

газах / В.А. Ленивкин, Н.Г. Дюргеров, Н.Х. Сагиров. – М.: Машино-

строение, 1989. – 264 с.

282

187. А. с. 1099490 СССР, МКИ В23К 9/04. Способ наплавки двумя ленточ-

ными электродами / Л.К. Лещинский, В.П. Лаврик, В.Н. Матвиенко

(СССР). – № 3550385/25-27; заявл. 08.02.83; опубл. 22.02.84, Бюл. № 23.

188. Rolls for the Metalworking Industries. – Warrendale, PA: Iron and Steel Society,

2002. – 547 p.

189. Adams T.P. Properties of Hot Strip Mill Rolls and Rolling / T.P. Adams,

D.B. Collins // Iron and Steel Maker. – 1999. – № 2. – P. 29 – 33.

190. Kerr E.J. High Speed Steel Work Rolls at Dofasco / E.J. Kerr // Iron and Steel

Maker. – 2000. – № 1. – P. 27 – 30.

191. Fusada T. Recent Developments in Wear – Resistant Backup Rolls /

T. Fusada // Iron and Steel Maker. – 1998. – № 2. – P. 33 – 38.

192. Kapadia B. Spalling Behavior of Backup Roll Materials / B. Kapadia,

K. Marsden // Proceedings of the ISS 39-th Mechanical Working and Steel

Processing Conference. – 1998. – Vol. XXXV. – P. 349 – 386.

193. Modeling of residual stresses developed in stell cylinders subjected to surface-

layer deposition by welding / I.K. Senchenkov, Y.A. Zhuk,

O.P. Chervinko, E. Turyk // Journal Eng. Math. – 2008. – Vol. 61. – № 2-4. –

P. 271 – 284.

194. Backup Rolls: New Surface, New Life / S. Atamert, I. Kayahan, S. Acur

[et al.] // Iron and Steel Maker. – 2000. – Vol. 27. – № 9. – Р. 41 – 46.

195. Microstructure, Mechanical Properties and Wear Resistance of High Speed

Steel Rolls for Hot Rolling Mills / M.A. Carvalho, R.R. Xavier, C. Filho [et

al.] // Iron and Steel Maker. – 2002. – № 1. – P. 27 – 32.

196. Hashimoto M. Recent Technical Trends of Hot Strip Mill Rolls of Nippon

Steel Corporation / M. Hashimoto, S. Shibao // Rolls 2000. Proceedings of International

Conference. – Birmingham: The Institute of Materials, 1996. – P.

76 – 84.

197. Hot Wear Testing of Roll Alloys / G. Savage, R. Boelen, A. Horti [et al.] //

Proceedings of the ISS 37-th Mechanical Working and Steel Processing Conference,

October 1995. – Vol. XXXII. – P. 333 – 337.

283

198. Tanaka T. The Application and Performance of High Speed Steel (HSS) Rolls

at Hot Rolling / T. Tanaka, H. Takigawa, M. Hashimoto // Proceedings of the

ISS 39-th Mechanical Working and Steel Processing Conference, October

1998. – Vol. XXXV. – P. 435 – 444.

199. CSN’s Strategy for Roll Performance Improvement in the Hot Strip Mill /

W.A. Pereira, J.C. Linhares, S.J. de Azevedo [et al.] // Iron and Steel Maker. –

2002. – № 9. – P. 37 – 40.

200. Степнов К.К. Модифицирование среднехромистого наплавленного ме-

талла / К.К. Степнов, В.Н. Матвиенко, А.И. Олдаковский // Автоматиче-

ская сварка. – 2011. – № 8. – С. 12 – 14.

201. Leshchinskiy L.K. Mechanical Properties of Plasma-Hardened 5% Chromium

Tool Steel Deposited by Arc Welding / L.K. Leshchinskiy, S.S. Samotugin //

Welding Journal. – 2001. – № 1. – Р. 25 – 30.

202. Самотугин С.С. Плазменное упрочнение инструментальных материалов

/ С.С. Самотугин, Л.К. Лещинский. – Донецк: Новый мир, 2003. – 338 с.

203. Расчёты и испытания на прочность в машиностроении. Методы механи-

ческих испытаний металлов. Определение характеристик вязкости раз-

рушения (трещиностойкости) при динамическом нагружении.

РД 50-344-87. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 52 с.

204. Определение характеристик трещиностойкости углеродистых сталей,

упрочненных плазменной струёй / С.С. Самотугин, Л.К. Лещинский,

И.И. Пирч [и др.] // Заводская лаборатория. – 1985. – № 7. – С. 69 – 72.

205. Об оценке основных свойств металла для наплавки прокатных валков /

Б.И. Носовский, Л.К. Лещинский, С.В. Гулаков, А.И. Олдаковский /

Теоретические и технологические основы наплавки. Свойства и испыта-

ния наплавленного металла: сб. науч. трудов / Под ред. И.И. Фрумина. –

К.: ИЭС им. Е.О. Патона, 1979. – С.85 – 98.

206. Mees J.B. Development of Complex Carbide Reinforced Metalworking Rolls

/ J.B. Mees, E.M. Lowe, D. Wragg // Proceedings of the ISS 37-th Mechani284

cal Working and Steel Processing Conference, October 1996. – Vol. XXXIII.

– P. 253 – 256.

207. Повышение работоспособности обжимных валков клети 1150 на Мариу-

польском металлургическом комбинате им. Ильича / Э.Н. Шебаниц,

С.В. Форман, Л.К. Лещинский, В.Н. Матвиенко [и др.] // ОАО «Черме-

тинформация». Бюллетень «Черная металлургия». – 2011. – № 7. –

С. 75 – 77.

208. Головко В.В. Применение агломерированных флюсов при сварке низко-

легированных сталей (Обзор) / В.В. Головко // Автоматическая сварка. –

2003. – № 6. – С. 37 – 44.

209. Агломерированные флюсы – новая продукция ОАО «Запорожстекло-

флюс» / В.В. Головко, В. И. Галинич, И.А. Гончаров [и др.] // Автомати-

ческая сварка. – 2008. – № 10. – С. 41 – 44.

210. Weld Filler Metal. – Houston: Bohler Thyssen Welding. – 2000. – 19 p.

211. Термографическое исследование шлаков системы CaF2 - MgO - Al2O3 /

Д.Я. Поволоцкий, В.Е. Рощин, В.П. Грибанов, А.В. Речкалова //

Известия вузов. Чёрная металлургия. – 1983. – № 4. – С. 8 – 12.

212. Поверхностное натяжение и плотность шлаковых расплавов системы

CaF2 - MgO - Al2O3 с добавками SiO2 / Д.Я. Поволоцкий, В.Е. Рощин,

В.П. Грибанов, А.В. Речкалова // Известия вузов. Чёрная металлургия. –

1981. – № 12. – С. 1 – 3.

213. Лещинский Л.К., Выбор оптимального состава керамического флюса для

широкослойной наплавки / Л.К. Лещинский, В.Н. Матвиенко,

К.К. Степнов // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту: зб. наук. праць. Вип.

24. – Маріуполь, 2012. – С. 211 – 217

214. Патент 61711 Україна, МПК В23К 35/362. Керамічний флюс для зносо-

стійкого наплавлення / В.С. Бойко, К.К. Степнов, Е.Н. Шебаніц,

В.М. Матвієнко [та ін.]. – № 2003042833; заявл. 01.04.03; опубл.

17.11.03, Бюл. № 11.

285

215. Прогнозирование термодинамических свойств расплавов системы MgOAl2O3-

SiO2-CaF2 / И.А. Гончаров, В.И. Галинич, Д.Д. Мищенко,

М.А. Шевченко // Автоматическая сварка. – 2011. – № 10. – С. 3 – 6.

216. Рымкевич А.И. Влияние химической активности флюса на свойства на-

плавленного металла при электрошлаковой сварке и электрошлаковом

переплаве / А.И. Рымкевич, Н.Н. Потапов, М.Б. Рощин // Сварочное

производство. – 2011. – № 3. – С. 3 – 8.

217. Петров С.Ю. Классификация сварочных шлаков по изменению вязкости

от температуры / С.Ю. Петров, Е.А. Тимакова // Сварочное производст-

во. – 1998. – № 8. – С. 21 – 23.

218. Кузьменко В.Г. Определение температурного интервала плавления сва-

рочных флюсов по данным их электротермического анализа / В.Г. Ку-

зьменко // Автоматическая сварка. – 1992. – № 10 – 11. – С. 34 – 41.

219. Devis M.L.E. Have we the right ideas about fluxes? / M.L.E. Devis, N. Bailey

// Trends in steel and consumables for welding – an International Conference,

London, 14-16 November, 1978. – Abington. – 1979. – Vol. 1. –

P. 231 – 247.

220. Linnert G.E. Welding Metallurgy. Carbon and Alloy Steel: Vol.1. Fundamentals

/ G.E. Linnert. – Miami: AWS, 1994. – 940 p.

221. Шлепаков В.Н. Исследование термохимических характеристик смесей

дисперсных материалов методами дифференциального термического

анализа / В.Н. Шлепаков, А.С. Котельчук // Автоматическая сварка. –

2011. – № 12. – С. 16 – 19.

222. А. с. 1091451 СССР, МКИ В23К 35/362. Керамический флюс для на-

плавки / К.К. Степнов, Л.К. Лещинский, А.И. Олдаковский,

А.А. Фильчаков (СССР). – № 3504827; заявл. 28.10.82; опубл. 08.01.84,

Бюл. № 17.

223. Polschold R. Submerged-arc strip cladding of continuous casting rollers using

OK Band 11.82 and OK Flux 10.07 / R. Polschold // Svetsaren. – 2001. – Vol.

56. – № 1. – P. 17 – 19.

286

224. Повышение долговечности стальных валков прокатных станов ОАО

«ММК им. Ильича» / В.Н. Матвиенко, К.К. Степнов, С.В. Гулаков [и др.]

// Металлургические процессы и оборудование. – 2005. – № 2. –

С. 39 – 42.

225. Дюдкин Д.А. Производство стали: в 4 т. / Д.А. Дюдкин. – М.: Теплотех-

ник, 2009. – . –

Т. 4: Непрерывная разливка металла / Д.А. Дюдкин, В.В. Киселенко,

А.Н. Смирнов. – 2009. – 528 с.

226. Ефименко Н.Г. О механизме влияния РЗМ на процесс кристаллизации и

формирование первичной структуры при сварке стали / Н.Г. Ефименко //

Сварочное производство. – 1990. – № 7. – С. 12 – 14.

227. Ефименко Н.Г. Модифицирование, рафинирование и легирование ит-

трием применительно к сварке сталей / Н.Г. Ефименко // Автоматиче-

ская сварка. – 2002. – № 6. – С. 9 – 14.

228. Домбровский Ф.С. Работоспособность наплавленных роликов машин

непрерывного литья заготовок / Ф.С. Домбровский, Л.К. Лещинский. –

К.: ИЭС им. Е. О. Патона, 1995. – 198 с.

229. Lowe E.M. FeWTiC – Iron, Tungsten and Titanium Carbide Duplex Rolls /

E.M. Lowe // Rolls 2000. Proceedings of International Conference. – Birmingham:

The Institute of Materials, 1996. – P. 116 – 125.

230. Расчётный метод оценки термической стойкости наплавленного металла

/ И.К. Сенченко, И.А. Рябцев, О.П. Червинко, И.А. Кондратьев // Сва-

рочное производство. – 2010. – № 7. – С. 3 – 8.

231. Рябцев И.А. Влияние пластичного подслоя на термическую стойкость

многослойного наплавленного металла / И.А. Рябцев, А.А. Бабинец,

И.И. Рябцев // Автоматическая сварка. – 2011. – №10. – С. 22 – 25.

232. Трайно А.И. Рациональные режимы эксплуатации и восстановления

прокатных валков / А.И. Трайно // Сталь. – 2008. – № 10. – С. 86 – 91.

287

233. Освоение технологии эксплуатации прокатных валков стана 5000 /

И.В. Боровков, О.В. Пальчиков, Д.В. Антонников, В.Ю. Сало // Сталь. –

2012. – № 2. – С. 71 – 73.

234. Романив О.Н. Механика коррозионного разрушения конструкционных

сплавов / О.Н. Романив, Г.Н. Никифорчин. – М.: Металлургия, 1986. –

294 с.

235. Развитие представлений о роли хрома в процессах пассивации и питтин-

говой коррозии сплавов Fe – Cr / И.И. Реформаторская, А.Н. Подобаев,

Е.В. Трофимова, И.И. Ащеулова // Защита металлов. – 2004. – Т.40. –

№ 3. – С. 229 – 235.

236. Рост коррозионных трещин в конструкционной стали 10ГН2МФА /

В.__________И. Махненко, Л.И. Маркашова, О.В. Махненко [и др.] // Автоматиче-

ская сварка. – 2012. – № 8. – С. 3 – 6.

237. Thermodynamics of Modifying Effect of Rare Earth Oxide on Inclusions in

Hardfacing Metal of Medium – High Carbon Steel / Y. Qingxiang, Z. Yanhui,

L. Yanli, Y. Mei // Journal of Rare Earth. – 2002. – Vol. 20. – № 4. –

Р. 291 – 294.

238. Самотугин С.С. Причины образования дефектов при поверхностном уп-

рочнении сталей и сплавов высококонцентрированными источниками

нагрева / С.С. Самотугин, В.А. Мазур // Автоматическая сварка. – 2007.

– № 3. – С. 27 – 31.

239. Кусков Ю.М. Роль неметаллических включений в возникновении тре-

щин при дуговой наплавке / Ю.М. Кусков, Д.П. Новикова, И.Л. Богайчук

// Автоматическая сварка. – 2011. – № 10. – С. 18 – 21.

240. Похмурский В.И. Коррозионная усталость металлов / В. И.Похмурский.

– М.: Металлургия, 1985. – 207 с.

241. Повышение работоспособности валков пилигримовых станов /

А.В. Ковальчук, А.И. Олдаковский, Л.С. Малинов [и др.] // Сварочное

производство. – 1984. – № 7. – С. 12 – 13.

288

242. Матвиенко В.Н. Порошковая проволока для упрочнения шеек и галтелей

прокатных валков / В.Н. Матвиенко // Автоматическая сварка. – 2006. –

№ 8. – С. 24 – 28.

243. Стойкость против коррозионно-усталостного разрушения шеек стальных

прокатных валков / В.Н. Матвиенко, Л.К. Лещинский, В.А. Мазур,

К.К. Степнов // Захист металургiйних машин вiд поломок: зб. наук. пр.

Вип. 14. – Марiуполь, 2012. – С. 117 – 122

244. Матвиенко В.Н. Влияние состава и структуры поверхностного слоя на

работоспособность шеек стальных прокатных валков / В.Н. Матвиенко,

Л.К. Лещинский // Сварочное производство в машиностроении: пер-

спективы развития: междунар. науч.-техн. конф., 2 – 5 окт. 2012 г.: тези-

сы докл. – Краматорск, 2012. – С. 36 – 37

245. Малинов В.Л. Структура и износостойкость хромомарганцевого наплав-

ленного металла / В.Л. Малинов, Л.С. Малинов // Автоматическая свар-

ка. – 2012. – № 7. – С. 13 – 18.

246. Слоистые металлические композиции / И.Н. Потапов, В.Н. Лебедев,

А.Г. Кобелев [и др.] – М.: Металлургия, 1986. – 216 с.

247. Improving the fracture toughness and wear resistance of hard-faced hotrolling-

mill rolls / E.N. Shebanits, N.I. Omelyanenko, Y.N. Kurakin,

V.N. Matvienko [at al.] // Metallurgist. – Vol. 56. – Issue 7 (2012). –

P. 613 – 617.

248. Гулаков С.В. Пути управления качеством широкослойной наплавки /

С.В. Гулаков, В.Н. Матвиенко // Вестник Приазов. гос. техн. ун-та: сб.

научн. тр. Вып. 1. – Мариуполь, 1995. – С. 155 – 156.

249. Кондратьев И.А. Дуговая и электрошлаковая наплавка валков прокатных

станов / И.А. Кондратьев, И.А. Рябцев, Ю.М. Кусков // Сварщик. – 2004.

– № 1. – С. 7 – 9.

250. Повышение трещиностойкости и сопротивления износу наплавленных

рабочих валков горячей прокатки / Э.Н. Шебаниц, Н.И. Омельяненко,

289

Ю.Н. Куракин, В.Н. Матвиенко [и др.] // Металлург. – 2012. – № 8 –

С. 72 – 75.

251. Патент 62591 Украина, МПК В23К 35/00. Електродна стрічка для напла-

влення / В.С. Бойко, К.К. Степнов, Е.Н. Шебаніц, В.М. Матвієнко

[та ін.] – № 2003043310; заявл. 14.04.03; опубл. 15.12.03, Бюл. № 12.

252. Критерии оценки стабильности процесса дуговой сварки на постоянном

токе / И.К. Походня, И.И. Заруба, В.Е. Пономарев [и др.] // Автоматиче-

ская сварка. – 1989. – № 8. – С. 1 – 4.

253. А. c. 1823314 СССР, МКИ В23К 9/04. Способ наплавки ленточным элек-

тродом цилиндрических изделий / В.П. Лаврик, Л.К. Лещинский,

В.П. Иванов [и др.] (СССР). – № 4875697/08; заявл. 07.08.90; опубл.

23.06.93, Бюл. № 23.

254. Романив О.Н. Структурная механика разрушения – новое перспективное

направление в проблеме разрушения металлов / О.Н. Романив // Физико-

химическая механика материалов. – 1981. – № 4. – С. 28 – 45.

255. Takezono S. Fatigue Crack Growth Behavior of Explosively – Bonded Clad

steel Plates / S. Takezono, M. Satoh, К. Takita // Journal of fluids engineering.

Transactions of the ASME. – 1981. – Vol. 103. – № 1. – P. 40 – 48.

256. Броек Д. Основы механики разрушения / Д. Броек. – М.: Высшая школа,

1980. – 366 с.

257. Новая сварная конструкция гасителя протяжных разрушений магист-

ральных газопроводов / Б.Е. Патон, С.М. Билецкий, Ю.П. Барвинко

[и др.] // Автоматическая сварка. – 1983. – № 7. – С. 1 – 5.

258. Якушин Б.Ф. Повышение качества и производительности наплавки на

детали из закаливающихся сталей / Б.Ф. Якушин, В.Н. Куценко,

В.Я. Воротников // Автоматическая сварка. – 1983. – № 3. – С. 48 – 50.

259. Якушин Б.Ф. Особенности получения сварного шва с одновременным

формированием аустенитного подслоя / Б.Ф. Якушин, В.Н. Куценко //

Сварочное производство. – 1990. – № 7 – С. 8 – 10.

290

260. Иванов В.П. Проектирование технологии электродуговой наплавки на

основе математического моделирования / В.П. Иванов, В.Н. Матвиенко

// Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту: зб. наук. праць. Вип. 9. – Маріу-

поль, 2000. – С. 164 – 166.

261. Опыт промышленного использования технологии дуговой наплавки лен-

точным электродом для восстановления стальных прокатных валков /

В.Н. Матвиенко, К.К. Степнов, В.В. Климанчук, Э.Н. Шебаниц // Биз-

нес-мост. Промышленность и технологии. – 2007. – № 5. – С. 26 –27.

262. Современные высокопроизводительные прокатные валки, особенности и

перспективы их эксплуатации / М. Синнаве, К. Гостев, В.В. Глухов,

В.С. Смирнов // Сталь. – 2001. – № 8. – С. 2 – 8.

263. Гулаков С.В. Оптимизация угла наклона характеристики источника пи-

тания при широкослойной наплавке ленточным электродом /

С.В. Гулаков, М.Б. Носовский, В.Н. Матвиенко // Вісник Приазов. держ.

техн. ун-ту: зб. наук. праць. Вип. 11. – Маріуполь, 2001. – С. 169 – 171.

264. Упрочнение прокатных валков наплавкой легированным ленточным

электродом под керамическим флюсом / В.Н. Матвиенко,

Л.К. Лещинский, К.К. Степнов __________[и др.]. // Сварочное производство. –

2013. – № 1. – С. 26 – 30.

265. Составные рабочие валки черновых клетей стана 2000 / А.Ю. Фиркович,

А.Ф. Сарычев, И.В. Судоргин [и др.] // Сталь. – 2001. – № 12. –

С. 79 – 81.

266. Дуговая наплавка под флюсом прокатных валков слоями с гетерогенной

макроструктурой / Л.К. Лещинский, В.П. Лаврик, К.К. Степнов [и др.] //

Автоматическая сварка. – 1989. – № 12. – С. 49 – 53.

267. Новожилов Н.М. Изготовление и применение в машиностроении спла-

вов переменного состава / Н.М. Новожилов. – М.: Машиностроение,

1987. – 80 с.

291

268. Бойко В.С. Мариупольскому металлургическому комбинату им. Ильича

– 100 лет / В.С. Бойко // Металл и литьё Украины. – 1997. – № 2-4. –

С. 4 –5.

269. Новые наплавочные участки для восстановления крупных и уникальных

прокатных валков / Л.К. Лещинский, В.Н. Матвиенко, К.К. Степнов

[и др.] // Автоматическая сварка. – 1996. – № 8. – С. 58 – 59.

270. Матвиенко В.Н. Электродуговая наплавка валков прокатных станов /

В.Н. Матвиенко, К.К. Степнов // Вісник Донбаської держ. машинобудів-

ної академії: зб. наук. праць. Вип. 2(19). – Краматорськ, 2010. –

С. 182 – 185.

271. Освоение технологии изготовления холоднокатаной легированной на-

плавочной ленты в условиях ОАО «ММК им. Ильича» / В.Н. Матвиенко,

К.К. Степнов, В.П. Иванов [и др.] // Автоматическая сварка. – 2001. –

№ 11. – С. 51 – 52.

272. Повышение долговечности прокатных валков наплавкой и дуговой ме-

таллизацией / В.Н. Матвиенко, В.А. Роянов, Л.К. Лещинский [и др.] //

Современные проблемы металлургии, технологии сварки и наплавки

сталей и цветных металлов: науч.-техн. конф., 25-26 окт. 2012 г.: тезисы

докл. – К., 2012. – С. 26 – 27.

273. Патент 33762 Україна, МПК В23К 9/04. Установка для відновлення та

зміцнення масивних сталевих деталей циліндричної форми наплавлен-

ням шару металу / В.С. Бойко, С.А. Матвієнков, К.К. Степнов,

В.М. Матвієнко [та ін.]. – № u200802769; заявл. 03.03.08; опубл.

10.07.08, Бюл. № 13.

274. Патент 88720 Україна, МПК В23К 9/04. Установка для відновлення та

зміцнення масивних сталевих деталей циліндричної форми наплавлен-

ням шару металу / В.С.Бойко, С.А.Матвієнков, К.К.Степнов,

В.М.Матвієнко [та ін.]. - № а200802774; 03.03.08; опубл. 10.11.09, Бюл.

№ 21.

292

275. Создание участков наплавки крупных валков прокатных станов ПАО

«ММК им. Ильича» / В.Н. Матвиенко, К.К. Степнов, А.Н. Лукьянчиков

[и др.] // Захист металургійних машин від поломок: зб. наук. праць. Вип.

13. – Маріуполь, 2011. – С. 36 – 41.

276. Матвиенко В.Н. Создание установки для восстановления деталей метал-

лургического оборудования / В.Н. Матвиенко // Металлургические __________про-

цессы и оборудование. – 2007. – № 2(8). – С. 46 – 48.

277. Матвиенко В.Н. Повышение работоспособности быстроизнашивающих-

ся деталей оборудования наплавкой / В.Н. Матвиенко, С.В. Гулаков //

Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту: зб. наук. праць. Вип. 10. – Маріуполь,

2000. – С. 204 – 207.

278. Матвиенко В.Н. Наплавка ленточным электродом валков прокатных

станов / В.Н. Матвиенко // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту: зб. наук.

праць. Вип. 16. – Маріуполь, 2006. – С. 162 – 166.

279. Матвиенко В.Н. Порошковая проволока для упрочнения шеек и галтелей

прокатных валков / В.Н. Матвиенко // Автоматическая сварка. – 2006. –

№ 8. – С. 24 – 28.

280. Матвиенко В.Н. Повышение работоспособности шеек и галтелей валков

прокатных станов наплавкой слоя металла / В.Н. Матвиенко // Захист

металургійних машин вiд поломок: зб. наук. праць. Вип. 9. – Маріуполь,

2006. – С. 153 – 157.__

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html