Безвіконний Олександр Іванович, аспірант кафедри експериментальної фізики Київського національного уні&shy;верситету імені Тараса Шевченка: &laquo;Електронні процеси в нових л-електронмістких системах та дизайн електролю&shy;мінесцентних структур&raquo; (01.04.05 - оптика, лазерна фізи&shy;ка). Спецрада Д 26.001.23 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Міністерство освіти і науки України

Кваліфікаційна наукова

праця на правах рукопису

БЕЗВІКОННИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ

УДК 537.311.322

ДИСЕРТАЦІЯ

ЕЛЕКТРОННІ ПРОЦЕСИ В НОВИХ π-ЕЛЕКТРОНМІСТКИХ

СИСТЕМАХ ТА ДИЗАЙН ЕЛЕКТРОЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ СТРУКТУР

01.04.05 – оптика, лазерна фізика

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних

наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

__________________________

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, проф. Ящук Валерій Миколайович

Київ – 2018

ЗМІСТ

Перелік умовних позначень......................................................................... 17

Вступ............................................................................................................. 21

Розділ 1. Органічні світлодіоди .................................................................. 30

1.1. Органічні напівпровідники ................................................................... 30

1.2. Історія розвитку технології OLED ....................................................... 38

1.3. Загальний принцип роботи OLED........................................................ 43

1.4. Способи виготовлення OLED............................................................... 46

1.5. Перенесення енергії електронного збудження в системі матрицядомішка......................................................................................................... 47

1.5.1. FRET.......................................................................................... 48

1.5.2. Механізм Декстера .................................................................. 50

1.6. Ексимери. Ексиплекси. Електроплекси ............................................... 51

1.7. Способи залучення триплетних екситонів у випромінювальних

процесах........................................................................................................ 52

1.7.1. PhOLED..................................................................................... 54

1.7.2. Термічно активована затримана флуоресценція ................... 55

1.8. WOLED .................................................................................................. 61

Висновки до розділу 1.................................................................................. 64

Розділ 2. Матеріали та методи досліджень ................................................ 68

2.1. Матеріали та об’єкти досліджень ......................................................... 68

16

2.2. Підготовка та дослідження зразків....................................................... 92

2.3. Розробка методики виготовлення OLED та проведення

експериментального визначення яскравісних та колірних

характеристик.............................................................................................. 93

2.4. Методика підтвердження наявності феномену TADF в

органічних молекулах ................................................................................ 104

Висновки до розділу 2................................................................................ 110

Розділ 3. Дослідження органічних молекул ............................................ 113

3.1. Дослідження органічних емітерів з явищем TADF з

дифенилсульфонами у якості акцептора та різними донорами............... 113

3.2. Дослідження органічних матриць для OLED, PhOLED.................... 123

3.3. Дослідження органічних електрон-блокуючих матеріалів для

PhOLED ...................................................................................................... 131

Висновки до розділу 3................................................................................ 134

Розділ 4. Тестування матеріалів у OLED-пристроях ............................... 136

Висновки до розділу 4................................................................................ 167

Загальні висновки....................................................................................... 170

Список використаних джерел.................................................................... 172

Додаток. Список публікацій здобувача за темою дисертації та

відомості про апробацію результатів дисертації...................................... 189

ЗАГАЛЬНІВИСНОВКИ

Буловстановленоіаргументованощодляекспериментального

підтвердженнянаявностінеобхіднимєдетектуваннявсіхфакторів

протіканняявищаасамепідтвердженняутвореннястанів

внутрішньомолекулряногопереносузарядуякальтернативацентрів

локальногозбудженнявиявленнядостатніхзначеньенергіїрозчеплення

першихзбудженихсинглетнихітриплетнихрівнівмолекулидетектування

затриманоїфлуоресценціїпідтвердженнязалученнятриплетнихекситонівпо

однаковимзсинглетнимиекситонамивипромінювальнимишляхами

деактиваціїлінійназалежністьінтенсивностівіддозизбудження

підтвердженнятермічноїактиваціїЗгідноданоїметодикибуло

показанонаявністьусеріїдифенилсульфоновихсполук

Показанощопростороверознесенняіпідвищує

ймовірністьвиникненняоскількизменшуєрізницюміжрівнями

енергіїпершихзбудженихсинглетнихітриплетнихстанівмолекули

Детальніелектроіфотолюмінесцецнтнідослідження

показалищоувиготовленихнаїхосновіпристрояхмакс

перенесенняенергіїелектронногозбудженнявідбуваєтьсязперших

синглетнихітриплетнихзбудженихстанівматрицінасинглетніітриплетні

станизамеханізмамиіДекстерачерезстани

електроплексівщоробитьпершоюелектроплексформуючою

матрицеюнаосновіоднієїсполуки

Просторовабудоватаприєднанняметоксигрупвизначатьосновні

фізичнітахімічнівластивостідоноракцептордонорнихелектронблокуючих

і

Завдякибудовіівнутрішньомолекулярнимвзаємодіямемітераз

труксеновимакцепторомітетрафенилетеновимидонорнимиланкамиу

спектрахлюмінесценціїпроявляютьсясмугирізнихемісійнихцентрівщо



дозволяєвиготовитинаосновінедопованоговипромінюючогошару

цієїсполуки

15

15