МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА»

На правах рукописи

### ЧУДАКОВ ЯРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРИРОВАНИЯ
АРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНЫХ
АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ НАНОТРУБОК

Специальность 02.00.13 - Нефтехимия

### ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата технических наук

### Научный руководитель:

доктор химических наук, профессор Винокуров Владимир Арнольдович

Москва - 2019

### СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

Глава 1 Обзор литературы	11

- Основы процесса гидрирования ароматических соединений	11

- Термодинамика и кинетика процесса гидрирования ароматических

соединений	11

- Гидрирование бензола в химической промышленности	13

- Физико-химические основы процесса гидрирования бензола	14

- Гидрирование фенола в химической промышленности	15

- Физико-химические основы процесса гидрирования фенола	17

- Катализаторы гидрирования ароматических соединений	20

- Традиционные катализаторы гидрирования	20

- Перспективные металлы для использования в составе катализаторов 	24

- Перспективные носители для катализаторов	25

- Строение и структура галлуазита	27

- Механизм формирования трубчатой структуры галлуазита	29

- Особенности пористой структуры галлуазита	31

- Структурные изменения галлуазита под воздействием температуры	32

- Структурные изменения галлуазита в кислой или щелочной среде	34

- Физико-химические свойства и химическая модификация поверхности

галлуазита	37

- Механические свойства галлуазитных нанотрубок	37

- Молекулы воды в межслойном пространстве нанотрубок	39

- Модификация поверхности галлуазита	40

- Модификация внешней поверхности нанотрубок галлуазита	41

- Селективная модификация внутренней поверхности нанотрубок

галлуазита	42

- Модификация межслойных поверхностей галлуазита	45

- Применение галлуазита в качестве нанореактора для синтеза гибридных функциональных материалов	47

- Выводы по Главе 1	50

ГЛАВА 2 Экспериментальная часть	51

- Вещества, использованные в работе	51

- Синтез рутениевых катализаторов на основе природных алюмосиликатных

нанотрубок	52

- Синтез наночастиц рутения во внутреннем пространстве галлуазита

через модификацию органическими лигандами	52

- Синтез наночастиц рутения на внешней поверхности и во внутреннем

пространстве галлуазита с использованием микроволнового излучения	54

- Синтез наночастиц рутения на внутренней и внешней поверхностях

галлуазита модифицированного АПТЭС с использованием микроволнового излучения	55

- Методы исследования катализаторов	55

- Термопрограммируемое восстановление водородом	55

- Определение дзета-потенциала	56

- Низкотемпературная адсорбция/десорбция азота	56

- Рентгенофлуоресцентный анализ	57

- Просвечивающая электронная микроскопия	57

- Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия	58

- Методика проведения каталитических экспериментов	58

- Анализ продуктов гидрирования методом газовой хроматографии	59

- Выводы по Главе 2	59

ГЛАВА 3 Экспериментальные результаты и их обсуждение	61

- Синтез и исследование рутениевых катализаторов получаемых через модификацию галлуазита азинами 	 61

- Влияние состава азинов на размер интеркалированных наночастиц

рутения	63

- Адсорбционная способность композита галлузит/азин	64

- Влияние концентрации RuCl3 и дополнительного цикла

интеркалирования/восстановления на распределение Ru в АНТ	67

- Исследование катализаторов Ru/АНТ-І, Ru/AHT-2, Ru/АНТ-З и

Ru/AHT-4 синтезированных с помощью азинов	68

- Изучение каталитической активности катализаторов Ru/АНТ-!, Ru/АНТ-

- Ru/AНT-3, Ru/AНT-4	76

- Исследование катализатора Яи/АНТ-5 синтезированного под воздействия

микроволнового излучения	84

- Сравнение каталитической активности катализаторов, полученных

микроволновым синтезом и катализаторов полученных через модификацию азинами	89

- Гидрогенизация бензола и фенола в присутствии рутениевых

катализаторов на основе галлуазита	89

- Гидрогенизация бензола, толуола, этилбензола, о- и м-ксилолола в

присутствии рутениевых катализаторов на основе галлуазита	94

- Синтез и исследование гидрофобизированного рутениевого катализатора

получаемого под воздействия микроволнового излучения	100

- Выводы по Главе 3	105

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	108

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	110

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	112

### ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Гидрирование ароматических углеводородов относится к числу важнейших процессов производства ценных продуктов нефтехимической, химической, медицинской, фармацевтической и других отраслей промышленности. Особое значение в последние годы приобрёл процесс гидродеароматизации моторных топлив, направленный на улучшение их экологических и технологических характеристик [1,2]. По данным Федеральной службы государственной статистики в 2018 году в России произведено 77,5 миллионов тонн дизельного топлива и 39,1 миллионов тонн бензина. Содержание ароматических соединений в топливных фракциях зависит как от используемой фракции, так и от состава нефти и может достигать 75-81%. Больше всего их находится во фракциях каталитического крекинга, который является одним из основных процессов направленных на получение моторных топлив. Так, содержание ароматических углеводородов в тяжелом бензине каталитического крекинга составляет 44,8 об. %, легком атмосферном газойле 23,6 об. %, легком газойле каталитического крекинга 82 об. %.	[3]. В России процесс

каталитического крекинга введён на 14 предприятиях, общая мощность установок каталитического крекинга составляет около 24 млн тонн / год [4]. В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 013/2011, начиная с 1 июля 2016 года, все моторное топливо, выпускаемое в России, должно иметь показатели не ниже класса 5 и содержать не более 8 масс. % полициклических ароматических соединений для дизельного топлива и не более 35 об. % ароматических углеводородов для автомобильного бензина.

Гидрирование бензола в циклогексан также представляет огромный интерес, поскольку оно лежит в основе получения капролактама - исходного продукта для производства полиамидных пластмасс. Мировой спрос на капролактам достигает

  - млн. т, при этом Россия производит 8% его мирового объема, а внутреннее потребление капролактама растёт на 6-8% ежегодно [4]. Для укрепления позиций на мировом рынке товаров химической промышленности, в том числе полиамидных пластмасс, необходимо расширение существующих производственных мощностей капролактама на основе последних достижений в этой области.

На гидрирование фенола приходится 40 % мирового производства циклогексанона и циклогексанола, которые представляют собой полупродукты синтеза капролактама и адипиновой кислоты. Эти полупродукты находят широкое применение в качестве сырья для производства полиамидных смол, полиамидных волокон, полигексаметиленадипинамида (нейлона) и пластификаторов [5]. Объем производства фенола в России в марте 2019 года составил 20 541,6 тонн [6]. Но, несмотря на высокие показатели производства фенола, на сегодняшний день в РФ производится 8% мирового объема капролактама (335 тыс. тонн в год), а производство адипиновой кислоты до сих пор не реализовано [7].

Важнейшей тенденцией в области синтеза новых катализаторов для процессов основного органического и нефтехимического синтеза в последние годы является использование синтетических наноструктурированных носителей, таких как упорядоченные	алюмосиликаты,	углеродные	наноматериалы,

металлоорганические соединения. Синтетические методы получения указанных материалов многостадийны и энергозатратны, что ведет к увеличению себестоимости катализаторов, а получаемые катализаторы имеют либо недостаточную прочность, либо низкую селективность.

В связи с этим, актуальны научные исследования, направленные на разработку новых, более эффективных катализаторов на основе дешевых и доступных природных носителей, таких как мезопористые алюмосиликатные нанотрубки.

Степень разработанности темы диссертации. Теме получения и исследования катализаторов гидрирования ароматических соединений посвящено значительное количество научных работ.

Для процессов гидрирования ароматических соединений были разработаны катализаторы, содержащие никель на таких носителях как кизельгур, оксид алюминия, оксид хрома. Конверсия в процессе гидрирования на этих катализаторах достигала 99,9 %, но они оказались чувствительными к примесям серы в сырье.

Платиновый катализатор на оксиде алюминия менее чувствителен к примесям серы, но его недостатками являются высокая стоимость и чувствительность к примесям влаги в бензоле. Вольфрам-никель-сульфидный катализатор можно использовать для гидрирования бензола в присутствии соединений серы, но кроме высокой стоимости к его недостаткам относится образование побочных продуктов (например, метилциклопентана), от которых затем необходимо очищать получаемый циклогексан.

В последние годы в качестве наиболее перспективных катализаторов гидрирования ароматических соединений исследуются катализаторы, содержащие Pd, Ru, Rh, а в качестве перспективных носителей рассматривают фуллерен, двумерные углеродные материалы, галлуазит.

Анализ литературных данных позволяет сделать вывод, что как галлуазит, так и рутений по отдельности являются весьма перспективными компонентами каталитических систем для различных процессов нефтепереработки и нефтехимии. Поэтому исследование каталитической активности рутения, нанесенного на галлуазитные нанотрубки, в реакциях гидрирования ароматических соединений представляется важным как в научном, так и практическом отношении.

Цель работы - синтез эффективных и селективных катализаторов гидрирования ароматических соединений с использованием дешевых и доступных наноструктурированных носителей природного происхождения.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

- исследовать возможность использования природного алюмосиликатного наноструктурированного минерала - галлуазита в качестве носителя для катализаторов гидрирования;

- разработать методику селективного синтеза наночастиц рутения внутри нанотрубок галлуазита;

- разработать методику синтеза наночастиц рутения на внешней поверхности и во внутреннем пространстве нанотрубок галлуазита;

- определить физико-химические характеристики полученных катализаторов на основе галлуазита методами NLTAD, TEM, XPS, ICP;

- определить каталитическую активность синтезированных катализаторов в реакциях гидрирования ароматических соединений.

- выявить закономерности влияния соотношения субстрат/металл, времени проведения реакции, размера частиц металлов и их содержания на активность полученных катализаторов в реакции гидрирования ароматических соединений;

Научная новизна работы:

- Впервые показана возможность селективного синтеза наночастиц металлов платиновой группы во внутреннем пространстве алюмосиликатных нанотрубок с высоким выходом (до 98% по сравнению с 10-15% при использовании традиционных методов) с использованием азинов.

- Впервые показана возможность синтеза монодисперсных наночастиц рутения на внутренней и внешней поверхности алюмосиликатных нанотрубок с использованием микроволнового излучения.

- Впервые продемонстрирована высокая каталитическая активность и селективность катализаторов Ru/АНТ в реакциях гидрирования ароматических соединений.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что разработаны основы для синтеза катализаторов, представляющих собой наночастицы металла,

нанесенные на поверхность галлуазита. Сформулированы условия для нанесения наночастиц металла на внутреннюю или внешнюю поверхность галлуазитных трубок, а также на внутреннюю и внешнюю поверхности одновременно. Что позволяет регулировать свойства катализатора в нужном направлении.

Практическая значимость работы состоит в создании метода синтеза эффективных катализаторов нового поколения путем селективного синтеза наночастиц металлов платиновой группы на внутренней и внещней поверхности алюмосиликатных нанотрубок с использованием различных лигандов и микроволнового излучения. Эти методы могут быть использованы для синтеза механически прочных, активных и селективных катализаторов на основе доступного и дешевого природного сырья-алюмосиликатного минерала «галлуазит» для различных процессов нефтехимии и нефтепереработки.

Методология исследования основывалась на использовании современных методов синтеза, модификации поверхности и изучении физико-химических свойств, получаемых образцов катализаторов, их активности и селективности.

В результате проведенных исследований на защиту выносятся следующие положения:

- метод селективного синтеза наночастиц рутения во внутреннем пространстве нанотрубок галлуазита с использованием азинов в качестве лигандов,

- метод синтеза наночастиц рутения на внешней поверхности и во внутреннем пространстве нанотрубок под действием микроволнового излучения;

- закономерности влияния соотношения субстрат/металл, времени проведения реакции, размера частиц металлов и их содержания на активность полученных катализаторов в реакции гидрирования ароматических соединений;

- каталитическая активность катализаторов Ru/АНТ в реакциях гидрирования ароматических соединений.

Степень достоверности результатов подтверждается большим объемом проведенных исследований с использованием современных приборов и методов физико-химического анализа NLTAD, TEM, XPS, ICP, а также методов обработки результатов измерений.

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на 8-ом Международном симпозиуме IUPAC «Макро- и супрамолекулярная архитектура и материалы» (MAM-17); на XII Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышленности (газ, нефть, энергетика); III Всероссийской научной конференции (с международным участием) «Актуальные проблемы теории и практики гетерогенных катализаторов и адсорбентов», VI Международной Конференция «NANOTECHOILGAS-2018», 73-й международной молодежной научной конференции «Нефть и газ - 2019».

По материалам диссертационной работы опубликованы 5 научных статей, получен 1 патент РФ: одна статья опубликована в издании, входящем в перечень ВАК Министерства науки и высшего образования РФ, 4 статьи опубликованы в изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science. Кроме того, 7 тезисов докладов опубликовано в сборниках научных конференций.

Структура и объем работы.

Диссертационная работа включает введение, 3 главы, заключение, список сокращений, список литературы из 146 источников. Общий объем работы - 127 страниц машинописного текста, в том числе 8 таблиц и 45 рисунков.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

- Исследована и доказана возможность использования природного алюмосиликатного наноструктурированного минерала - галлуазита в качестве носителя для катализаторов гидрирования.

- Разработан метод синтеза мезопористых рутениевых катализаторов на основе галлуазита с предварительной модификацией внутренней поверхности галлуазита азинами, образующими комплексы с ионами металлов внутри галлуазитных нанотрубок и формированием наночастиц рутения во внутреннем пространстве нанотрубок.

- Разработан метод синтеза мезопористых рутениевых катализаторов на основе галлуазита пропиткой галлуазита растворами, содержащими металлические ионы, и последующей электромагнитной микроволновой обработкой, приводящей к образованию наночастиц рутения как снаружи, так и внутри нанотрубок.

- Методами NLTAD, TEM, XPS, ICP показано, что использование микроволнового облучения приводит к получению хорошо диспергированных частиц металла (Ru) размером 1,4 нм, равномерно распределенных на внешней и внутренней поверхности нанотрубок галлуазита, а предварительная модификация внутренней поверхности галлуазита азинами позволяет осуществлять синтез наночастиц рутения с практически монодисперсным распределением размеров.

- Экспериментально определены закономерности влияния соотношения субстрат/металл, времени проведения реакции, размера частиц металлов и их содержания на активность полученных катализаторов в реакциях гидрирования ароматических соединений.

- Показано, что разработанные катализаторы на основе природных алюмосиликатных нанотрубок являются эффективными катализаторами гидрирования ароматических соединений, к тому же они получены на основе доступных и экологически безопасных природных нанотрубок, поэтому такие катализаторы являются перспективными для промышленного применения в процессах нефтепереработки и нефтехимии.

Предлагаемая парадигма металло-алюмосиликатных катализаторов основана на использовании широко доступных природных нанотрубок. Г аллуазит - это безопасный и экологичный наноматериал, доступный в количествах тысяч тонн для масштабируемого промышленного применения. Благодаря уникальным химическим свойствам внешней и внутренней поверхностей, галлуазит позволит создавать новые структуры с другими алюмосиликатами, включая цеолиты, с высокой термической и механической стабильностью без потери ключевых функциональных свойств.

В работе представлены результаты по синтезу наночастиц рутения, хотя разработанные подходы применимы для синтеза наносистем и с другими металлами - Rh, Pt, Cu, Fe. Предполагается, что похожие результаты могут быть получены и при использовании Au, Ag, Pd, Co, Ni и других переходных металлов, использующихся в качестве промышленных катализаторов.

Все это, вместе с природным происхождением галлуазита и его дешевизной, а также возможностью улучшения его механических свойств и дисперсности, делает материалы на основе галлуазита перспективными для их будущего применения	в	промышленном	катализе.

8

8