Микитин Ігор Михайлович. Удосконалення технології окислювального хлорування етилену на каталізаторах Cu(І)(ІІ)/г-Аl2О3 : Дис... канд. наук: 05.17.04 – 2009

Микитин І. М. Удосконалення технології окислювального хлорування етилену на каталізаторах Cu(І)(ІІ)/-Аl2О3. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.17.04 – технологія продуктів органічного синтезу. – Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, 2009. Дисертацію присвячено удосконаленню промислової технології одержання 1,2-дихлоретану окислювальним хлоруванням етилену на каталізаторах Cu(І)(ІІ)/-Аl2О3. Виявлено шляхи забруднення каталізатора окислювального хлорування етилену сполуками заліза. Вивчено умови дезактивації та регенерації частково дезактивованого каталізатора окислювального хлорування етилену. Встановлено будову активних центрів каталізаторів окислювального хлорування етилену ([СuСl4]-2, [СuСl2]-1) на поверхні -Аl2О3 нанесеного і просякнутого типів відповідних промислових марок “Харшоу” (Х1) і “Монтекатіні” MEDC-B. Запропоновано новий механізм металокомплексного каталізу реакції окислювального хлорування етилену з участю поверхневих металокомплексів Al2O3[СuСl4]-2, Al2O3[СuСl2]-1 в реакції з етиленом, хлористим воднем і киснем. Запропоновано удосконалення технології окислювального хлорування етилену в 1,2-дихлоретан шляхом додаткового охолодження циркуляційного газу до температури +2 – +5 С з відділенням залишків 1–4 % 1,2-дихлоретану із циркуляційного газу та новий спосіб приготування каталізатора окислювального хлорування етилену в 1,2-дихлоретан із вмістом активних компонентів – СuСl2К+, Мg+2 – 4–8 % на поверхні Аl2О3/SіО2 (20–40 % Аl2О3)..

- Проведене теоретичне узагальнення й нове вирішення наукової і практичної задачі, що полягає в удосконаленні технології окислювального хлорування етилену в 1,2-ДХЕ на каталізаторах Cu(І)(ІІ)/-Аl2О3, підвищенні конверсії етилену, хлористого водню та збільшенні виходу цільового продукту 1,2-ДХЕ зі зменшенням кількості утворених побічних продуктів реакції та пояснення запропонованого нового механізму реакції окислювального хлорування етилену та умов регенерації каталізатора. - Проведено порівняння каталітичних властивостей каталізаторів різних фірм (“Енгельгард”, BASF, “Рон-Пуленк”, “СOHDEA”, “Монтекатіні”, “Харшоу”, “Монтедісон”) і встановлено, що найбільш ефективним каталізатором у реакції окислювального хлорування етилену є каталізатор фірми “Монтекатіні” марки MEDC-B. Він забезпечує найбільші конверсію по етилену 99,4–99,5 % та конверсію по HCl – 99,5–99,6 %, високу селективність за 1,2-дихлоретаном 99,0–99,4 %, також дає найменше горіння по етилену – 1,4–1,6 %. - Виявлено, що промисловий каталізатор окислювального хлорування етилену до 60–100 днів роботи притирається в реакторі ОХЕ, і його характеристики змінюються. Стабільна робота спостерігається протягом 60–270 днів, після чого відбувається значна зміна характеристик каталізатора (зниження активності, селективності, зміна гранулометричного складу), і стає необхідною регенерація. - Запропоновано оптимальне співвідношення НСl:С2Н4 в діапазоні (2–2,1):1, що дає можливість досягнути оптимальної ефективності по НСl і С2Н4 (96,0–99,0 % і 95,3–95,5 % відповідно). Конверсію по НСl необхідно підтримувати в діапазоні не вище 98–99 %, оскільки при зростанні її вище 99 % ефективність по С2Н4 буде нижче 94 %. - Встановлено природу активних центрів каталізаторів окислювального хлорування етилену ([СuСl4]-2, [СuСl2]-1) на -Аl2О3 нанесеного й просякнутого типів, відповідно, марки Х1 і MEDC-B. Показано, що між CuCl2 та поверхневими групами -Al2O3 (АlОН) проходить утворення комплексних сполук із [СuСl4]-2, [СuСl2]-1. Запропоновано новий механізм металокомплексного каталізу реакції окислювального хлорування етилену з участю поверхневих металокомплексів Al2O3[СuСl4]-2, Al2O3[СuСl2]-1 у реакції з етиленом, хлористим воднем і киснем. - Показано, що дезактивація каталізатора окислювального хлорування етилену відбувається шляхом накопичення сполук заліза на поверхні каталізатора у формі Fe+3,+2nН2O (або nНСl) в основному за рахунок забруднення усередині реактора під час хімічної взаємодії Сu(ІІ), (І) із залізними стінками реактора. Накопичення Fe до 0,3–0,5 % на поверхні частинок каталізатора і відповідна втрата активної поверхні відбувається за рахунок зниження вмісту міді (до 2,3 %), в тому числі й шляхом заміщення її залізом. - Показана можливість регенерації частково дезактивованого каталізатора окислювального хлорування етилену. Регенерація в кисневому режимі (30–40 % О2) є більш ефективною, ніж у повітряному режимі (20 % О2), за тих самих умов обробки (180–210–250 С, 8 год). Для кисневого режиму вміст міді відновлюється до 4,77 % (для повітряного – 4,58 %), вміст заліза знижується до 0,26 % (для повітряного – до 0,3 %). - Встановлено, що додаткове охолодження рециркуляційного газу до температури +2 – +5 С за допомогою циркулюючого холодоагенту (розчин NaCl) з температурою -15 – -20 С; з відділенням залишків (1–4 %) 1,2-дихлоретану із циркуляційного газу дозволяє підвищити конверсію вихідних продуктів – етилену і хлороводню – до 99,9 % та збільшити вихід 1,2-дихлоретану до 99,8 %, а також зменшити кількість побічних продуктів реакції до 0,1–0,2 % та знизити горіння етилену до 0,4–1,5 %. - Запропоновано новий удосконалений спосіб приготування каталізатора окислювального хлорування етилену в 1,2-дихлоретан із вмістом СuСl2К+, Мg+2 – 4–8 % на поверхні Аl2О3/SіО2 (20–40 % Аl2О3), з Sпит = 100–150 м2/г, що є найбільш оптимальними властивостями для каталізатора окислювального хлорування етилену. - Результати удосконалення способу окислювального хлорування етилену підтверджені актом дослідно-промислових випробовувань на виробництві 1,2-дихлоретану ТОВ “Карпатнафтохім”, а вдосконалення способу одержання каталізатора окислювального хлорування етилену підтверджені актом дослідно-промислових випробовувань на Калуському ДЕЗ ІХП НАН України. - Прогнозований економічний ефект від впровадження запатентованого способу одержання 1,2-дихлоретану окислювальним хлоруванням етилену з вимороженням залишків 1,2-ДХЕ із циркуляційного газу на виробництві ТОВ “Карпатнафтохім” у м. Калуш може скласти близько 19 млн грн/рік..