Фурда, Любовь Владимировна. Каталитическая деструкция полиэтилена в присутствии природных и синтетических алюмосиликатов : диссертация ... кандидата химических наук : 02.00.06 / Фурда Любовь Владимировна; [Место защиты: Иван. гос. хим.-технол. ун-т].- Иваново, 2011.- 110 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-2/512



Фурда Любовь Владимировна

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Белгородский государственный университет»





КАТАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕСТРУКЦИЯ ПОЛИЭТИЛЕНА В
ПРИСУТСТВИИ ПРИРОДНЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ
АЛЮМОСИЛИКАТОВ







Специальность: 02.00.06 Высокомолекулярные соединения

Белгород -2011

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

- Литературный обзор	6

  - Способы вторичной переработки полиэтилена и других

полиолефинов	6

  - Каталитическая деструкция полиолефинов	11

  - Факторы, влияющие на протекание процесса деструкции

и выход конечных продуктов	25

- Экспериментальная часть	31

  - Характеристики исходных веществ и реактивов	З	1

  - Физико-химические свойства образца полиэтилена	32

    - Методика регистрации инфракрасных спектров	32

    - Методика дериватографического анализа	33

    - Методика определения молекулярной массы образца

полиэтилена	34

  - Методики приготовления катализаторов	34

  - Методика каталитической деструкции полиэтилена	37

  - Методики исследования продуктов каталитической

деструкции полиэтилена	39

  - Физико-химические свойства образцов

алюмосиликатных катализаторов	39

    - Методика химического анализа	39

    - Методика рентгенофазового анализа	40

    - Методика определения текстурных свойств

алюмосиликатов	41

    - Методика оценки морфологии поверхности

образцов алюмосиликатных катализаторов	45

  - Методика определения кислотно-основных свойств



алюмосиликатов

з

З Обсуждение результатов	49

- Превращение полиэтилена в жидкие углеводороды на

алюмосиликатных катализаторах различной природы	49

- Влияние условий реакции на процесс конверсии

полиэтилена до жидких углеводородов	49

- Анализ жидких продуктов каталитического

превращения полиэтилена	50

- Механизм каталитического превращения

полиэтилена в жидкие углеводороды	55

- Зависимость степени превращения полиэтилена в жидкие углеводороды от состава и кислотности

исследуемых катализаторов	60

- Особенности конверсии полиэтилена в присутствии

катализаторов на основе природного сырья	68

- Твердые продукты каталитической деструкции

полиэтилена	75

Выводы	84

Список литературы	86

Приложение	102

ВВЕДЕНИЕ Актуальность работы

В настоящее время растет объем промышленных и бытовых полимерных отходов; во многом это обусловлено чрезвычайно медленным биоразложением наиболее распространенных полимеров, в частности, полиэтилена. Значительная часть отходов полиэтилена остается неутилизованной, тогда как эти отходы могли бы стать ценным вторичным сырьем для химической промышленности. Даже простое термическое разложение полимеров приводит к получению мономеров и олигомеров, которые можно применять при повторном синтезе полимеров. Использование катализаторов в процессе термической деструкции полимерных отходов позволяет существенно расширить ассортимент продуктов конверсии и целенаправленно регулировать их состав в направлении получения не только олефинов, но и, например, алканов, арснов, диенов и т.д. В последние годы появился ряд работ, посвященных получению из отходов полимеров бепзиноподобного набора углеводородов, горюче-смазочных материалов, разнообразных присадок. В идеале, при получении узкого и специфического набора продуктов деструкции, они становятся сырьем для тонкого химического синтеза. Очевидно, что каталитическая деструкция более целесообразна, чем термическая, и изучение ее закономерностей представляет значительный интерес; принципиальную роль играет селективность катализаторов, определяющая направление протекания процесса.

Цель работы

установление закономерностей протекания деструкции полиэтилена в присутствии алюмосиликатных катализаторов различной природы и разработка эффективных катализаторов деструкции вторичного полиэтилена в нефтеподобный набор углеводородов.

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: оценка каталитической активности представительного ряда синтетических и природных алюмосиликатов; выявление факторов, влияющих на степень превращения полиэтилена и выход жидких продуктов; определение состава продуктов; выбор оптимального катализатора деструкции полиэтилена; оптимизация условий деструкции для достижения максимального выхода жидких продуктов.

Научная новизна

На основании систематического исследования деструкции полиэтилена в присутствии широкого набора природных и синтетических алюмосиликатов показано, что состав продуктов зависит от природы алюмосиликатного катализатора: при использовании модифицированной глины в продуктах преобладают алкены, в случае катализа мезопористыми силикатами МСМ - алканы, для аморфных алюмосиликатов характерно сопоставимое содержание алкенов, аренов и алканов. Выявлены наиболее значимые факторы, влияющие на выход жидких продуктов деструкции, и сформулировано требование к эффективному катализатору: обязательное наличие слабых кислотных центров не только внутри пор, но и на внешней поверхности катализатора: Установленные закономерности открывают перспективы направленного регулирования состава продуктов деструкции полиэтилена.

Практическая значимость

Продемонстрирована принципиальная возможность деструкции полиэтилена в присутствии недорогих катализаторов, получаемых на основе распространенного природного сырья; это позволяет рассматривать отходы полиэтилена как ценное вторичное сырье для получения широкого ассортимента продукции, обычно производимой из нефти. Переработка отходов вторичного полиэтилена решает экологическую задачу утилизации использованных упаковочных материалов.

ВЫВОДЫ

- Предложена методика каталитической конверсии и определены оптимальные условия процесса каталитической деструкции полиэтилена высокого давления в присутствии алюмосиликатов для получения максимального выхода жидких углеводородов: температура, соотношение полиэтилен: катализатор.

- Установлен состав жидких продуктов деструкции полиэтилена, образующихся в присутствии алюмосиликатных катализаторов различной природы. Показано, что при использовании в качестве катализатора модифицированной глины в продуктах преобладают алкены, в случае катализа мезопористыми силикатами МСМ — алканы, для аморфных алюмосиликатов характерно сопоставимое содержание всех типов углеводородов. Наряду с жидкими продуктами, в процессе деструкции полиэтилена на поверхности всех алюмосиликатных катализаторов образуется слой рентгеноаморфных продуктов уплотнения.

- Высказано предположение, что деструкция на алюмосиликатных катализаторах при 400°С протекает параллельно по двум направлениям - как термическая деструкция по классическому радикальному механизму и каталитическая деструкция по ионному механизму; вклад каждого механизма зависит от свойств катализатора. Вклад радикального механизма наиболее значителен в случае использования катализаторов на основе глин, о чем свидетельствует преобладание олефинов в продуктах.

- На основе исследования свойств представительного набора природных и синтетических алюмосиликатов сформулировано основное требование к катализатору деструкции полиэтилена в жидкие продукты: деструкция протекает, как правило, при наличии на поверхности катализатора слабых кислотных центров со значением рКа порядка 6,4. Наличие более сильных кислотных центров ведет к увеличению вклада побочных процессов. Показано, что максимальный выход легкокипящих углеводородов достигается с использованием в качестве катализатора аморфного алюмосиликата с относительно небольшим содержанием алюминия.

Установлена роль пористой структуры в формировании активности катализатора, доказано обязательное наличие слабых кислотных центров не только внутри пор, но и на внешней поверхности катализатора.

6