mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад 
Національний лісотехнічний університет України

На правах рукопису

Маєвський Володимир Олександрович

УДК 674.09:674.023

Науково-технологічні основи виробництва пилопродукції з урахуванням форми та розмірно-якісної характеристики лісоматеріалів

Спеціальність 05.23.06  - Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини

Дисертація на здобуття наукового ступеня

Доктора технічних наук

Науковий консультант:

доктор технічних наук, професор

Максимів Володимир Михайлович

Львів – 2013

Зміст

Зміст	2

Вступ	7

Розділ 1. Стан проблеми та її сутність	16

1.1. Огляд основних проблемних питань деревообробної галузі	16

1.2. Аналіз способів оцінювання розмірно-якісної характеристики колод	24

1.3. Математичне моделювання форми колод у технології лісопиляння	32

1.4. Аналіз основних робіт з моделювання розпилювання колод на пилопродукцію	34

1.5. Аналіз прогнозування балансу деревинної сировини та оптимізації розпилювання колод	39

1.5.1. Аналіз прогнозування балансу деревинної сировини	39

1.5.2. Аналіз оптимізації розпилювання колод	41

1.6. Висновки до розділу	46

Розділ 2. Моделювання колод з урахуванням їх форми та наявних зовнішніх сучків. Визначення розмірів та розміщення зовнішніх сучків колоди на пилопродукції	48

2.1. Розроблення математичної моделі колоди з урахуванням її форми	48

2.2. Модифікація математичної моделі колоди з урахуванням її форми та явних локальних вад на поверхні колоди	57

2.3. Ідентифікація простої кривизни лісоматеріалу (колоди) та моделювання його поперечного розпилювання	63

2.4. Ідентифікація складної кривизни лісоматеріалу (колоди) та моделювання його поперечного розпилювання	76

2.5. Методика визначення розмірів та розміщення зовнішніх сучків колоди, що сягають її серцевини, на пилопродукції залежно від варіанта розпилювання колоди	86

2.6. Висновки до розділу	113

Розділ 3. Моделювання розпилювання колод з урахуванням їх форми на пилопродукцію	115

3.1. Теоретичні та прикладні аспекти моделювання розпилювання колод з урахуванням їх форми на пилопродукцію	115

3.2. Моделювання розпилювання колод з урахуванням їх форми на пилопродукцію розвальним способом	118

3.3. Моделювання розпилювання колод з урахуванням їх форми на пилопродукцію брусо-розвальним способом	130

3.4. Моделювання розпилювання колод з урахуванням їх форми на пилопродукцію розвально-сегментним способом	140

3.5. Моделювання розпилювання колод з урахуванням їх форми на пилопродукцію (радіальні пиломатеріали) секторним способом	148

3.6. Моделювання розпилювання колод з урахуванням їх форми на пилопродукцію (тангенціальні пиломатеріали) секторним способом	158

3.7. Моделювання розпилювання колод з урахуванням їх форми на пилопродукцію розвальним способом паралельно твірним колод	166

3.8. Моделювання розпилювання колод з урахуванням їх форми на пилопродукцію розвальним способом під кутом до ЛРВ колод	176

3.9. Методика теоретичного прогнозування U та O-подібної текстури на пласті пилопродукції, випиляній під кутом до ЛРВ колоди	188

3.10. Висновки до розділу	193

Розділ 4. Розроблення методики визначення ширини робочої зони охоплення колоди, бруса, сегмента і сектора та розміщення схеми розпилювання на ній. Моделювання розрахунку балансу деревинної сировини за розпилювання колод на пилопродукцію з урахуванням їх форми	195

4.1. Методика визначення ширини робочої зони охоплення схемою розпилювання колоди, сегмента та сектора з урахуванням їх форми	195

4.2. Моделювання варіантів розміщення схеми розпилювання на робочій зоні охоплення колоди, бруса, сегмента та сектора з урахуванням їх форми	207

4.3. Моделювання балансу деревинної сировини за розпилювання колоди на пилопродукцію з урахуванням їх форми	224

4.4. Висновки до розділу	240

Розділ 5. Оптимізація розпилювання колод на пилопродукцію з урахуванням форми та розмірно-якісної характеристики лісоматеріалів	243

5.1. Розроблення нечіткої експертної системи підтримки прийняття рішень щодо вибору поточної квазіоптимальної схеми розпилювання колод на пилопродукцію	244

5.2. Розроблення програмного забезпечення для моделювання колоди з урахуванням форми і зовнішніх сучків та імітаційного розпилювання її моделі на пилопродукцію	259

5.3. Висновки до розділу	263

Розділ 6. Методика проведення експериментальних досліджень та опрацювання їх результатів	265

6.1. Розроблення методики визначення розмірно-якісних характеристик лісоматеріалів і пилопродукції та об’єму кускових відходів	265

6.2. Розроблення методики розпилювання лісоматеріалів на пилопродукцію у виробничих умовах	269

6.3. Розроблення методики встановлення основних фізико-механічних характеристик деревини, випиляної під кутом до осі колоди	270

6.4. Розроблення методики перевірки ефективності використання розробленої нечіткої експертної системи підтримки прийняття поточних квазіоптимальних рішень у процесі розпилювання колод на пиломатеріали у виробничих умовах	274

6.5. Статистична обробка результатів експериментальних досліджень	275

Розділ 7. Результати експериментальних досліджень, їх аналіз та узагальнення рекомендацій виробництву	277

7.1. Побудова моделей реальних колод для їх імітаційного розпилювання на пилопродукцію	277

7.1.1. Особливості побудови моделей реальних колод	277

7.1.2. Побудова моделей реальних колод з урахуванням їх розмірів, форми та наявних вад у комп’ютерній програмі SolidWorks	278

7.2. Результати експериментального та імітаційного розпилювань колод для прогнозування об’ємного та сортового виходів пиломатеріалів	281

7.2.1. Особливості організації експериментального та імітаційного розпилювань колод	281

7.2.2. Результати експериментального розпилювання колод розвальним способом та їх порівняння з результатами імітаційного розпилювання для різних варіантів представлення форми колод	284

7.2.3. Результати імітаційного розпилювання колод розвальним і розвально-сегментним способами для різних кутів повороту (базування) колод навколо їх ЛРВ	286

7.2.4. Результати експериментального розпилювання колод розвальним способом та порівняння з результатами їх імітаційного розпилювання для різних варіантів розміщення схеми розпилювання на ширині робочої зони охоплення колоди	290

7.2.5. Результати імітаційного розпилювання колод розвальним способом для різних схем розпилювання	293

7.2.6. Результати експериментального та імітаційного розпилювань колод для прогнозування сортового виходу пиломатеріалів	295

7.3. Розпилювання колод на пилопродукцію у виробничих умовах	298

7.3.1. Експериментальні дослідження з визначення виходу пилопродукції у виробничих умовах для технологічних потоків на базі пилорам	298

7.3.2. Експериментальні дослідження з визначення виходу пилопродукції у виробничих умовах для технологічних потоків на базі стрічкопилкового обладнання	299

7.3.3. Експериментальні дослідження з визначення виходу пилопродукції для різних способів розпилювання колод паралельно їх осі у виробничих умовах	301

7.3.4. Аналіз результатів експериментальних досліджень. Порівняння результатів теоретичних розрахунків з експериментальними даними	303

7.3.5. Експериментальні дослідження з визначення виходу пилопродукції за розпилювання колод паралельно твірним у виробничих умовах	312

7.3.6. Експериментальні дослідження з підтвердження технологічної можливості розпилювання колод під кутом до їх ЛРВ на пилопродукцію з U- та O-подібною текстурою деревини	315

7.3.7. Порівняння результатів теоретичних розрахунків моделювання U- та O-подібної текстури деревини на пилопродукції, випиляній під кутом до осі колоди з експериментальними даними.	320

7.3.8. Результати експериментальних досліджень основних фізико-механічних характеристик деревини, випиляної під кутом до осі колоди	321

7.4. Результати перевірки ефективності використання розробленої нечіткої експертної системи прийняття поточних квазіоптимальних рішень у процесі розпилювання колод на пиломатеріали у виробничих умовах	332

7.5. Висновки до розділу та узагальнення рекомендацій виробництву	336

Висновки	340

Список використаних джерел	346

Додатки	386

Вступ

Актуальність теми. Однією із глобальних світових проблем сьогодення є     обмеженість запасів і значне зростання вартості сировинних та енергетичних ресурсів, що зумовлює необхідність раціонального підходу до їх використання. Адже тільки такий шлях є ефективним для реалізації основних завдань і заходів, спрямованих на вирішення найважливіших проблем розвитку держави та окремих галузей промисловості, зокрема й деревообробної галузі.

Найбільш ресурсозатратною стадією виробництв деревообробної галузі, у яких передбачена реалізація технологічного процесу виробництва пилопродукції, є його первинна стадія – розпилювання лісоматеріалів (колод). Проблема ресурсозатратності сировини у технологічному процесі виробництва пилопродукції в основному спричинена неврахуванням форми і розмірно-якісної характеристики лісоматеріалів та використанням неефективної у виробничих умовах оптимізації плану розпилювання, що призводить до значних перевитрат сировини на виконання специфікації пилопродукції. Тому дуже важливим є розроблення науково-технологічних основ виробництва пилопродукції з урахуванням форми і розмірно-якісної характеристики лісоматеріалів. Без розроблення такої наукової бази та реалізації оптимізації плану розпилювання в умовах апріорної невизначеності неможливо науковообґрунтовано вибрати раціональні рішення у технологічному процесі виробництва пилопродукції.

Існуючий рівень знань про реалізацію технологічного процесу виробництва пилопродукції з урахуванням форми та розмірно-якісної характеристики лісоматеріалів, встановлений за результатами досліджень вітчизняних та закордонних науковців, свідчить, що поставлена проблема не є повністю вирішеною.

Таким чином, можна стверджувати, що дослідження спрямовані на вирішення питань, пов'язаних з реалізацією технологічного процесу виробництва пилопродукції з урахуванням форми та розмірно-якісної характеристики лісоматеріалів, є актуальними і мають не тільки науково-практичну цінність, але й важливе господарське значення. Результати цих досліджень дають змогу моделювати процеси розпилювання колод та прогнозувати вихід пилопродукції, її розміри, якість і форму, ще до процесу фактичного розпилювання, а також використати отримані результати для розроблення нових або удосконалення відомих технологічних процесів виробництва пилопродукції. Також актуальним є отримання та дослідження нового виду пилопродукції з оригінальною (U- та О-подібною) текстурою деревини, яка урізноманітнить естетичність та ексклюзивність виробів з деревини.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов'язана з науковим напрямом НЛТУ України "Розроблення теоретичних основ створення енергоощадних і екологобезпечних технологій деревообробки,    моделювання технологічних процесів, матеріалів і конкурентоздатних конструкцій виробів з деревини сучасного дизайну", відповідає основному напрямку наукової  діяльності кафедри технологій лісопиляння, столярних і дерев'яних будівельних   виробів НЛТУ України, а також є складовою частиною науково-дослідних робіт, що виконані в НЛТУ України: "Вивчити та провести обґрунтування ефективних способів розпилювання круглих лісоматеріалів та структури технологічних потоків на базі стрічкопильного обладнання" (2004–2005 рр., ГД №08.18-08-04, № держ. реєстр. 0104U005509, дисертант – відповідальний виконавець); "Розроблення ресурсозберігаючих технологій виготовлення виробів з деревини із врахуванням її макроскопічних ознак" (2006–2008 рр., ДБ №08.24-08-06, № держреєстр. 0105U009086, дисертант – відповідальний виконавець); "Дослідження та розробка ресурсозберігаючих технологій використання деревини" (2007–2008 рр., ГД №08.19-17-07, № держреєстр. 0107U008205, дисертант – відповідальний виконавець); "Розробка ресурсоощадних та екологобезпечних технологій виготовлення клеєних щитів з деревини" (2009–2010 рр., ГД №08.19-11-09, № держреєстр. 0109U005726, дисертант – відповідальний виконавець); "Розробити нормативи витрат сировини на виробництво струганого шпону" (2001–2002 рр., ГД №08.22-04-01, № держ. реєстр. 0101U008002, дисертант – виконавець розділів); "Розвиток теорії еколого-енергоощадного оброблення деревини та виробництва меблів" (2003–2005 рр., ДБ 16.08-07-2003, № держ. реєстр. 0103U000083, дисертант – виконавець розділів); "Розробити науково-обгрунтовані нормативи витрат деревини у виробництві пиломатеріалів" (2005–2006 рр., ГД №08.22-08-05, № держ. реєстр. 0105U004468, дисертант – виконавець розділів).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розроблення науково-технологічних основ виробництва пилопродукції, які складають наукову базу для вибору раціональних рішень у технологічному процесі виробництва пилопродукції завдяки врахуванню форми та розмірно-якісної характеристики колод і оптимізації плану їх розпилювання. Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити такі основні завдання:

- розробити математичну модель колоди з урахуванням її форми;

- здійснити ідентифікацію кривизни лісоматеріалу (колоди) та моделювання його поперечного поділу на окремі допустимі фрагменти;

- здійснити моделювання зовнішніх сучків колоди та розробити методику визначення їх розміщення на пилопродукції залежно від варіанта розпилювання колоди;

- розробити математичну модель розпилювання колод на пилопродукцію основними промисловими способами з урахуванням форми колод та їх обертання навколо своєї осі за розпилювання на колодопиляльному обладнанні з вертикальним або горизонтальним розміщенням різального інструмента;

- запропонувати спосіб розпилювання колод на пилопродукцію з U- та       O-подібною текстурою деревини та доповнити розроблену математичну модель розпилювання колод на пилопродукцію основними промисловими способами з урахуванням особливостей  розпилювання колод під кутом до їх осі;

- розробити методику теоретичного прогнозування U- та O-подібної текстури деревини;

- розробити методику визначення ширини робочої зони охоплення колоди, бруса, сегмента і сектора та розміщення схем розпилювання на ній з урахуванням форми колоди та її обертання навколо своєї осі;

- встановити залежність об'ємного та сортового виходів пиломатеріалів від кута повороту (базування) колоди і величини зміщення схеми розпилювання відносно ЛРВ колоди;

- розробити математичну модель розрахунку балансу деревинної сировини за розпилювання колод на пилопродукцію з урахуванням їх форми і зовнішніх вад;

- провести експериментальні дослідження для визначення форми та розмірно-якісних характеристик колод і пилопродукції, випиляної основними промисловими способами, та розрахунку балансу деревинної сировини;

- експериментально підтвердити технологічну можливість розпилювання колод під кутом до їх осі, визначити основні фізико-механічні властивості отриманої деревини та окреслити напрями використання пилопродукції з U- та O-подібною текстурою деревини;

- розробити нечітку експертну систему підтримки прийняття рішень щодо вибору поточної квазіоптимальної схеми розпилювання колод на пилопродукцію та підтвердити її ефективність у виробничих умовах;

- розробити програмне забезпечення для моделювання форми колод з урахуванням зовнішніх вад та розпилювання отриманих моделей колод на пилопродукцію з оптимізацією плану розпилювання;

- розробити рекомендації для впровадження отриманих результатів у виробництво.

Об'єкт дослідження – технологічний процес виробництва пилопродукції.

Предмет дослідження – розроблення моделей прогнозування виходу пилопродукції, її розмірів, якості і форми та прийняття раціональних рішень у технологічному процесі виробництва пилопродукції з урахуванням форми і розмірно-якісної характеристики колод.

Методи дослідження. Теоретичні та експериментальні дослідження здійснювали із застосуванням системного підходу і використанням комп'ютерної техніки та програмного забезпечення. У дисертаційній роботі використано такі методи: математичної статистики – для визначення розмірно-якісних характеристик колод і пилопродукції та обробки результатів досліджень; експериментальні методи – для визначення виходу пилопродукції та балансу деревинної сировини, дослідження текстури деревини; твердотільного моделювання – для побудови моделей реальних колод; математичного моделювання та числові методи – для розроблення та реалізації математичних моделей розпилювання колод з урахуванням їх форми і зовнішніх вад на пилопродукцію; теорії нечітких множин – для розроблення нечіткої експертної системи підтримки прийняття рішень щодо вибору поточної квазіоптимальної схеми розпилювання колод на пилопродукцію.

Наукова новизна одержаних результатів

Розроблено нову математичну модель колоди з урахуванням її форми у вигляді набору 2D сканів, отриманих за результатами сканування поперечних перетинів колоди за її довжиною та описаних частинною сумою тригонометричного ряду Фур'є. Математична модель ураховує модифікацію 2D сканів для колод з явними локальними вадами на поверхні колод та можливе зміщення лінійної регресійної осі колоди відносно осі сканування.

Удосконалено методику визначення виду кривизни та ефективного поперечного поділу лісоматеріалу (колоди) на допустимі фрагменти з метою усунення недопустимої кривизни.

У рамках розвиненого теоретичного підходу до моделювання зовнішніх сучків, що сягають серцевини колоди, розроблено методику визначення розмірів та розміщення таких сучків на пилопродукції. Розроблена методика дає змогу ефективно прогнозувати якісні характеристики пилопродукції, які здебільшого визначаються сучками.

Вперше розроблено математичну модель розпилювання колод на пилопродукцію з урахуванням їх форми та обертання навколо їх лінійної регресійної осі на заданий кут за розпилювання на колодопиляльному обладнанні з вертикальним або горизонтальним розміщенням різального інструмента. Розроблена модель передбачає розрахунок схем розпилювання для основних промислових способів паралельно лінійній регресійній осі колод та розвального способу паралельно твірним колод і під кутом до їх лінійної регресійної осі.

Встановлено, що залежність об’ємного та сортового виходів пиломатеріалів від кута повороту (базування) колоди і величини зміщення схеми розпилювання відносно ЛРВ колоди має стохастичний характер, зумовлений впливом форми і розмірно-якісної характеристики колод, прийнятої схеми розпилювання та початкового базування колод.

Розроблено методику теоретичного прогнозування U- та O-подібної текстури деревини, використану для створення нової технології виробництва пилопродукції з U- та O-подібною текстурою деревини, що передбачає розпилювання колод під кутом до їх лінійної регресійної осі.

Розроблено нові методики визначення ширини робочої зони охоплення колоди, бруса, сегмента і сектора (за розпилювання на радіальні і тангенціальні пиломатеріали) та розміщення схеми розпилювання на ній з урахуванням форми колоди та її обертання навколо своєї осі. Вони дають змогу ефективно прогнозувати різні варіанти розміщення схеми розпилювання у робочій зоні охоплення та вибирати серед них раціональний.

Удосконалено математичну модель розрахунку балансу деревинної сировини за розпилювання колод на пилопродукцію з урахуванням їх форми і зовнішніх вад. Реалізація цієї моделі дає змогу здійснити ефективне прогнозування розподілу пиловної сировини після її розпилювання за видами пилопродукції, відходів і втрат.

Вперше для оптимізації розпилювання колод на пилопродукцію передбачено використання нечітких експертних систем прийняття поточних квазіоптимальних рішень у процесі розпилювання.

Практичне значення одержаних результатів. На основі узагальнення та реалізації результатів теоретичних та експериментальних досліджень розроблено науковообґрунтовані рекомендації щодо забезпечення раціонального використання деревини та ефективної організації технологічних процесів виробництва пилопродукції.

Результати теоретичних та експериментальних досліджень щодо прогнозування виходу, розмірів і форми пилопродукції та розрахунку балансу деревинної сировини з урахуванням форми колод апробовано та впроваджено на "Старвуд Закарпаття" (смт Вилок Закарпатської обл., Акт від 25.10.2012 р.) і на ТзОВ "ЕНО МЕБЛІ ЛТД" (смт Довге Закарпатської обл., Акт від 21.11.2012 р.).

Розроблене програмне забезпечення для моделювання форми колод з урахуванням зовнішніх вад та розпилювання отриманих моделей колод на пилопродукцію з оптимізацією плану розпилювання дає змогу здійснити сортування колод за їх формою і зовнішніми вадами, оптимальне базування колод перед їх розпилюванням та забезпечує раціональне використання деревини.

Експериментально підтверджена технологічна можливість розпилювання колод під кутом до їх лінійної регресійної осі на пилопродукцію з оригінальною U- та О-подібною текстурою деревини. Отримана текстура деревини урізноманітнює естетичність та ексклюзивність виробів із деревини.

Пріоритет отриманих результатів підтверджено патентом на винахід та патентами на корисні моделі щодо способів: виготовлення клеєних щитів зі збереженням текстури деревини, розпилювання колод під кутом до їх осі та вимірювання діаметрів лісоматеріалів.

Отримані результати дисертаційної роботи використовуються у навчальних дисциплінах "Технологія лісопиляльно-деревообробних виробництв" (для підготовки бакалаврів напряму "Деревооброблювальні технології"), "Теорія та практика лісопиляння" (для підготовки спеціалістів та магістрів спеціальності "Технології деревообробки") і "Моделі та засоби прийняття рішень" (для підготовки магістрів спеціальностей "Технології деревообробки" та "Технології виробів з деревини"), які викладаються у Національному лісотехнічному університеті України (Акт від 30.11.2012 р.).

Особистий внесок здобувача полягає в аналізі стану проблеми, обґрунтуванні і розробленні загальної наукової концепції, основної ідеї та теми дисертації, формуванні мети та завдань дослідження, виборі наукових підходів до їх вирішення, аналізі та узагальненні отриманих результатів. Гіпотези, основні теоретичні та практичні положення, висновки та рекомендації, які виносяться на захист, здобувач розробив і виконав особисто. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, особистий внесок здобувача є таким: [1] – аналіз літературних джерел, розроблення актуальних напрямів досліджень у технології лісопиляння; [4, 31] – планування та проведення експериментальних досліджень, аналіз та узагальнення отриманих результатів; [5] – постановка проблеми, розроблення методики досліджень, їх проведення та аналіз отриманих результатів; [6] – аналіз технологій сканування та оптимізації технологічного процесу лісопиляння; [7] – постановка проблеми, розроблення алгоритмів; [8] – постановка проблеми, розроблення методики математичного моделювання форми колоди, обговорення результатів; [9] – постановка проблеми, аналіз впливу основних факторів на вихід заготовок із пиломатеріалів; [10] – постановка проблеми, розроблення методики згладжування явних локальних вад на поверхні колоди; [11, 12] – постановка проблеми, розроблення методики математичного моделювання форми колоди з урахуванням наявності простої (складної) кривизни та методики перевірки можливості зменшення кривизни; [14, 15, 16, 19–22] – постановка проблеми, розроблення математичної моделі розпилювання колод; [17, 25, 29, 32] – постановка проблеми, обговорення та аналіз результатів; [18] – постановка проблеми, розроблення математичної моделі розрахунку компонентів балансу; [23] – постановка проблеми, розроблення методики визначення ширини робочої зони охоплення схемою розпилювання колоди, бруса, сегмента та сектора; [24] – постановка проблеми, аналіз різних видів клеєних брусів; [26–28, 30] – постановка проблеми, участь у розробленні математичної моделі розпилювання колод.

Апробація результатів роботи. Основні положення та результати дисертаційної роботи апробовано на: 5 міжнародному симпозіумі IUFRO "Wood Structure and Properties '06" (03–06.09.2006, Sliac-Sielnica, Slovakia); 5 міжнародній науковій конференції "Chip and chipless woodworking processes" (12–14.10.2006, Zvolen, Slovakia); міжнародній COST Action E40 конференції "Wood Quality and Niche Products" (29–30.03.2007, Grenoble, France); конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів Національного аграрного університету (22–23.03.2007, Київ); 1-й міжнародній науково-практичній конференції "Лісовий сектор економіки України у третьому тисячолітті" (19–20.05.2007, Львів); міжнародній науково-технічній конференції "Новейшие достижения в области импортозамещения в химической промышленности и производстве строительных материалов" (25–27.11.2009, Минск, Беларусь); міжнародній конференції "Trends in Furnishings and Accommodation 2010" (23–24.11.2010, Brno, Czech); всеросійській науково-практичній конференції (з міжнародною участю) "Молодые учёные в решении актуальных проблем науки" (12–13.05.2011, Красноярск, Российская Федерация); міжнародній науково-практичній конференції "Стан та перспективи розвитку деревообробки" (17–18.05.2011, Львів); всеросійській науково-практичній конференції (з міжнародною участю) "Лесной и химический комплексы – проблемы и решения" (20–21.10.2011, Красноярск, Российская Федерация); всеросійській науково-практичній конференції (з міжнародною участю) "Лесной и химический комплексы – проблемы и решения" (17–18.05.2012, Красноярск, Российская Федерация); на щорічних науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів та здобувачів Національного лісотехнічного університету України (2004–2012 рр.).

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 44 наукові праці, у тому числі 32 наукові статті у фахових виданнях, 4 патенти України та 8 матеріалів і тез конференцій та симпозіуму.

Висновки

У дисертаційній роботі розроблено та обґрунтовано наукові положення, висновки та рекомендації, сукупність яких представляє собою вирішення важливої науково-прикладної проблеми, пов’язаної з розробленням науково-технологічних основ виробництва пилопродукції з урахуванням форми та розмірно-якісної характеристики лісоматеріалів. Вирішена науково-прикладна проблема присвячена створенню наукової бази для вибору раціональних рішень у технологічному процесі виробництва пилопродукції завдяки врахуванню форми та розмірно-якісної характеристики колод і оптимізації плану їх розпилювання в умовах апріорної невизначеності. Це дає змогу моделювати процеси розпилювання колод та прогнозувати вихід пилопродукції, її розміри, якість і форму для розроблення нових або удосконалення відомих технологічних процесів її виробництва.

- Результати проведеного аналізу літературних джерел засвідчили, що науково-прикладна проблема, пов’язана із розробленням науково-технологічних основ виробництва пилопродукції з урахуванням форми та розмірно-якісної характеристики колод, вирішена не повністю. Відсутність комплексного підходу до її вирішення в умовах апріорної невизначеності процесу розпилювання колод на пилопродукцію вказує на необхідність проведення подальших досліджень, які сприятимуть ефективному вибору раціональних варіантів розпилювання та розробленню нових або удосконаленню відомих технологічних процесів виробництва пилопродукції.

- Розроблено нову математичну модель колоди з урахуванням її форми у вигляді набору 2D сканів, отриманих за результатами сканування поперечних перетинів колоди за її довжиною та описаних частинною сумою тригонометричного ряду Фур’є. За розробленою математичною моделлю колоди з урахуванням її форми здійснено ідентифікацію наявності у колоди (лісоматеріалу) кривизни і розроблено методику визначення виду кривизни та ефективного поперечного поділу колод (лісоматеріалів) на допустимі фрагменти з метою усунення недопустимої кривизни. Реалізація отриманих моделей у технологічних процесах виробництва пилопродукції сприятиме їх автоматизації та забезпечуватиме оптимальне базування (позиціонування) колод перед їх розпилюванням, а використання цих моделей у технологічних розрахунках – ефективне прогнозування виходу, розмірів і форми пилопродукції та прийняття поточних квазіоптимальних рішень у процесі розпилювання колод.

- Розроблено методику визначення розмірів та розміщення зовнішніх сучків на пиломатеріалах залежно від варіанта розпилювання колоди. Застосування розробленої методики, що ґрунтується на використанні моделі колоди з урахуванням її форми, для встановлення насиченості сучками умовних секторів колоди дає змогу вибрати оптимальне базування колоди з точки зору забезпечення якісного виходу пилопродукції, а використання цієї методики для визначення розмірів та розміщення таких сучків на пиломатеріалах – ефективно прогнозувати якісні характеристики пилопродукції, які здебільшого визначаються сучками.

- Встановлено, що поділ схем розпилювання (поставів) на симетричні та несиметричні, парні та непарні доцільно розглядати з точки зору їх прив’язки до ЛРВ колоди. Такий підхід забезпечує створення єдиних правил у складанні та розрахунку схем розпилювання колод незалежно від їх форми.

- На основі єдиного методологічного підходу вперше розроблено математичну модель розпилювання колод на пилопродукцію з урахуванням їх форми та обертання навколо їх ЛРВ на заданий кут за розпилювання на колодопиляльному обладнанні з вертикальним або горизонтальним розміщенням різального інструмента. Математичну модель розроблено для основних промислових способів розпилювання паралельно ЛРВ колод, розвального способу паралельно твірним та запропонованого для виробництва пилопродукції з U- та O-подібною текстурою деревини нового способу розпилювання – розвального під кутом до ЛРВ колоди. Розроблена модель придатна для розрахунку схем розпилювання, зокрема ширини, довжини, об’єму та об’ємного виходу пиломатеріалів або їх фрагментів. Реалізація розробленої моделі дає змогу врахувати форму колод, відшукати оптимальний кут обертання (повороту) кожної колоди навколо своєї ЛРВ, за якого здійснюється її раціональне розпилювання, та здійснити ефективну оптимізацію плану розпилювання колод. Порівняння результатів розпилювання колод засвідчило, що імітаційне розпилювання за розробленою математичною моделлю забезпечує найбільш близьке значення до експериментального розпилювання (відхилення, здебільшого, знаходиться в межах від 0,3 до 1,7%).

- Розроблені методики визначення ширини робочої зони охоплення колоди, бруса, сегмента і сектора (за розпилювання на радіальні і тангенціальні пиломатеріали) та розміщення схеми розпилювання на ній з урахуванням обертання колоди навколо своєї осі на заданий кут, які є важливою складовою математичної моделі розпилювання колод на пилопродукцію. Вони придатні для визначення числовими методами реальної ширини робочої зони охоплення схемою розпилювання колоди, бруса, сегмента і сектора та моделювання всіх можливих варіантів розміщення схеми розпилювання на цій зоні. Реалізація розроблених методик дає змогу встановити раціональний варіант розпилювання колоди, який характеризується величиною кроку зміщення схеми розпилювання на робочій зоні охоплення та кутом повороту колоди навколо ЛРВ.

- Встановлено, що залежність об'ємного та сортового виходів пиломатеріалів від кута повороту (базування) колоди і величини зміщення схеми розпилювання відносно ЛРВ колоди має стохастичний характер, зумовлений впливом форми і розмірно-якісної характеристики колод, прийнятої схеми розпилювання та початкового базування колод. Це підтверджує необхідність розрахунку всіх ймовірних варіантів розпилювання колоди на пилопродукцію перед прийняттям раціонального рішення щодо її фактичного розпилювання.

- Удосконалено математичну модель розрахунку балансу деревинної сировини, яка є завершальним етапом у створенні математичної моделі розпилювання колод на пилопродукцію. Ця модель дає змогу здійснити ефективне прогнозування об’єму пилопродукції, зокрема, випиляних пиломатеріалів, тирси та кускових відходів, що забезпечить дійове планування показників економічної діяльності лісопиляльно-деревообробних підприємств.

- На основі використання теорії нечітких множин розроблено НЕС для розв’язування найважчої і найгірше формалізованої задачі, що виникає на технологічному етапі розпилювання колод на пилопродукцію – вибору поточного квазіоптимального рішення щодо варіанта розпилювання колоди на пилопродукцію. Порівняння результатів функціонування розробленої НЕС із результатами проведених пасивних експериментів у виробничих умовах засвідчили, що: 1) за умови розпилювання 25,17м3 букової пиловної сировини, можна було б досягнути збільшення виходу необрізних пиломатеріалів на 5,84% порівняно з тим, який був реально отриманий на виробництві (70,73%) (ТОВ «Старвуд Закарпаття» (смт Вилок Закарпатської обл.)); 2) за умови розпилювання 10,81м3 соснової пиловної сировини, можна було б досягнути збільшення виходу необрізних пиломатеріалів на 6,85% порівняно з тим, який був реально отриманий на виробництві (68,80%) (ПП «Л.П.С.» (м. Рожище Волинської обл.)).

- Експериментально підтверджена технологічна можливість розпилювання колод під кутом до їх ЛРВ (відмінного від кута між твірною і ЛРВ колоди) з метою отримання пилопродукції з оригінальною U- та О-подібною текстурою деревини. За результатами експериментальних розпилювань колод під різними кутами до їх ЛРВ, встановлено, що оптимальними кутами розпилювання з точки зору об’ємного виходу пилопродукції та технологічності способу розпилювання є кути, більші від кута між твірною і ЛРВ колоди та до 5°. Порівняння результатів теоретичного моделювання текстури деревини на пласті пилопродукції, випиляної під кутом до ЛРВ колод, та експериментальних досліджень засвідчили ефективність теоретичного моделювання, позаяк отримані результати мали подібний характер залежності основної макроскопічної ознаки – річних кілець від кута розпилювання.

- Експериментально досліджено основні фізико-механічні характеристики соснової деревини, випиляної під кутом до ЛРВ колод. Порівняння їх результатів зі стандартизованими значеннями (для деревини, випиляної паралельно ЛРВ колоди) засвідчило: збільшення значення щільності до 40%, зменшення границі міцності при стиску впоперек волокон на 14…79%, зменшення границі міцності при статичному згині на 60…80% та зменшення модуля пружності при статичному згині на 73…89% залежно від кута розпилювання колод. Отримані результати, а також прогнозовано висока собівартість деревини, випиляної під кутом до ЛРВ колод, вказують на доцільність її використання виключно для декоративних елементів, що не піддаються значному навантаженню.

- Створено базу моделей колод, які використано для їх імітаційного розпилювання на пилопродукцію з метою встановлення закономірностей впливу форми і розмірно-якісних характеристик колод та технологічних чинників на об’ємний, якісний, ціннісний і специфікаційний виходи пилопродукції та розподіл колод за видами продукції, відходів і втрат.

- Розроблено програмне забезпечення для моделювання форми колод у вигляді набору 2D сканів з урахуванням зовнішніх вад (сучків) та для розпилювання отриманих моделей колод на пилопродукцію з оптимізацією плану розпилювання. Апробація програмного забезпечення у виробничих умовах засвідчила можливість збільшення специфікаційного виходу пиломатеріалів з пиловної сировини на 5,84% у першому та 6,85% – у другому випадках, порівняно з базовим варіантом, який використовувався на виробництві.

- Запропоновано рекомендації щодо організації технологічного процесу розпилювання колод на пилопродукцію з урахуванням їх розмірно-якісних характеристик та впровадження у цей процес НЕС підтримки прийняття поточних квазіоптимальних рішень, реалізація яких у виробничих умовах дасть змогу підвищити раціональне використання деревини та забезпечити виробництво оригінальної пилопродукції з U- та О-подібною текстурою деревини. Розроблено напрями використання пилопродукції з U- та О-подібною текстурою деревини та створено набір текстур деревини, випиляної з різних порід (дуба, бука, ясена, береста, сосни та бархата амурського) і під різними кутами до ЛРВ колоди, використання яких урізноманітнює естетичність клеєних елементів, зокрема щитів для виготовлення фасадних поверхонь меблевих виробів, тахель дверей, інтер’єрів кімнат тощо, що розширює дизайнерські можливості у виробництві виробів з деревини.

- Результати дисертаційної роботи, ефективність яких обгрунтована аналітично та підтверджена практично, апробовано та впроваджено на таких підприємствах: ТзОВ «ЕНО МЕБЛІ ЛТД» (смт Довге Закарпатської обл.) і ТзОВ «Старвуд Закарпаття» (смт Вилок Закарпатської обл.) – для удосконалення технології розпилювання лісоматеріалів (колод) на пилопродукцію. Окремі результати дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі НЛТУ України, зокрема створене програмне забезпечення, математичні моделі, методики, набір текстур деревини, випиляної з різних порід та НЕС підтримки прийняття поточних квазіоптимальних рішень у процесі розпилювання колод на пилопродукцію. Результати теоретичних та експериментальних досліджень об’ємного виходу пиломатеріалів використано для розроблення проектів галузевих стандартів з нормування витрат пиловника на пилопродукцію.

Список використаних джерел

- Маєвський В.О. Основні напрями досліджень у технології лісопиляння / В.О. Маєвський, В.М. Максимів // Науковий вісник. Зб. науково-технічних праць. Львів, УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 4.1. – С.72–77.

- Маєвський В.О. Математична модель розпилювання розвальним способом колод з формою поперечного перетину у вигляді еліпса / В.О. Маєвський, В.М. Максимів, І.Я. Горбачевський [та ін.] // Ліс. госп-во, ліс., папер. і деревооб. пром-сть: Міжвід. наук.-техн. зб. – Львів: НЛТУ України, 2008. – Вип. 34. – С. 123–129.

- Mayevskyy V.O. The mathematical model of sawing by breakdown and segment method for logs with elliptic form of cross section / V.O. Mayevskyy, V.M. Maksymiv, Ye.M. Myskiv // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: НЛТУ України, 2009. – Вип. 35. – С. 56–62.

- Математична модель розпилювання колод з формою поперечного перетину у вигляді еліпса секторним способом на радіальні пиломатеріали / Є.М. Миськів, В.О. Маєвський, В.М. Максимів [та ін.]. // Наук. вісник НЛТУ України: Зб. наук.-техн. праць – 2010. – Вип. 20.13. – С. 314–322.

- Миськів Є.М. Математична модель розпилювання колод з формою поперечного перетину у вигляді еліпса секторним способом на тангенціальні пиломатеріали / Є.М. Миськів, В.О. Маєвський, В.М. Максимів // Науковий вісник. Зб. науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – С. 336 – 349.

- Skatter S. Determination of cross-sectional shape of softwood logs from three x-ray projections using an elliptical model / S. Skatter // Holz als Roh- und Werkstoff. – 1998. – 56. – P. 179–186.

- Skatter S. Cross-sectional shape models of Scots pine (Pinussilvestris) and Norway Spruce (Picea abies) / S. Skatter, O. Hoibo // Holz als Roh- und Werkstoff. – 1998. – 56. – P. 187–191.

- Todoroki C.L. Lumber volume and value from elliptical western hemlock logs / C.L. Todoroki, R..A.. Monserud,, D..L.. Parry, // Forest Products Journal. – 2007. – 57(7/8). – P. 76–82.

- Коширець С.І. Моделі та засоби вдосконалення процесу розкрою колод хвойних порід на пилопродукцію для столярного виробництва: дис. … канд. техн. наук: 05.23.06 / Коширець Світлана Іванівна. – Львів, 2011. – 248 с.

- Saint-Andre L. An elliptical model for tree ring shape in transverse section. Methodology and case study on Norway spruce / L. Saint-Andre, J.-M. Leban // Holz als Roh- und Werkstoff. – 2000. – 58. – P. 368–374.

- Янушкевич А.А. Совершенствование лесопиления на основе индивидуальных моделей раскроя / А.А. Янушкевич, М.К. Яковлев // Деревообраб. пром.-сть. – 1991. – № 3. – С. 18–19.

- Янушкевич А.А. Измерение круглых лесоматериалов: индивидуальный подход / А.А. Янушкевич, М.К. Яковлев // Лесная и деревообраб. пром-сть. Серия П. – Минск: БГТУ. – 1994. – Вып. 2. – С. 91–97.

- Яковлев М.К. Совершенствование учёта и раскроя круглых лесоматериалов на основе метода индивидуальных моделей: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.21.05 „Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки” / М.К. Яковлев. – Минск, 1995. – 19 с.

- Pfeifer N. Modelling of tree cross sections from terrestrial laser scanning data with free-form curves / Pfeifer N., Winterhalder D. // International archives of photogrammetry, remote sensing and spatial information sciences. Laser-Scanners for Forest and Landscape Assessment – Proceedings of the ISPRS working group VIII/2 (Freiburg, Germany, Europe). – 2004. – P. 76–81.

- Zeng Y. Integration of an expert system and dynamic programming approach to optimize log breakdown using 3-dimensional log and internal defect shape information: PhD Thesis / Zeng Yimin. – Oregon State University, 1995. – 133 p.

- Ветшева В.Ф. Раскрой крупномерных брёвен на пиломатериалы / Ветшева В.Ф. – М.: Лесная промышленность, 1976. – 168 с.

- Ветшева В.Ф. Рациональный раскрой пиловочного сырья / В.Ф. Ветшева, М.В. Малькевич. – Красноярск: ПИК „Офсет”, 1993. – 149 с.

- Ветшева В.Ф. Организация раскроя брёвен с учётом качества пиловочника и вырабатываемой пилопродукции / В.Ф. Ветшева // Деревообрабатывающая промышленность. – 2002. – №6. – С. 10–12.

- Братилов Д.А. Совершенствование раскроя высококачественных пиловочных сортиментов: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.21.05 „ Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки ” / Д.А. Братилов. – Архангельск, 2005. – 20 с.

- Технология пиломатериалов: [учебн. для вузов] / П.П. Аксенов, Н.С. Макарова, И.К. Прохоров, Ю.П. Тюкина. – М.: Лесная промышленность, 1976. – 480 с.

- Brdicko J. Using external and internal log characteristics for log breakdown optimization / J. Brdicko, L. Orbay, Q. Tong // Image Processing and Scanning of Wood – Proceedings: 5-th Int. conf., 23–26 March 2003. – Bad Waltersdorf, Austria, Europe, 2003. – P. 115–124.

- Lewis D.W. Sawmill simulation and the Best Opening Face system: A user’s guide / D.W. Lewis // Gen. Tech. Rep. FPL-48. Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, 1985. – 29 p.

- Occena L.G. Computer graphics simulation of hardwood log sawing / L.G. Occena, J.M.A. Tanchoco // Forest Products Journal. – 1988. – V. 38(10). – P. 72–76.

- Occena L.G. A prototype interactive GRAphic sawing program / L.G. Occena, D.L. Schmoldt // MU-IE Technical Report 019501. – 1995. – 17 p.

- Nordmark U. Value Recovery and Production Control in the ForestryWood Chain using Simulation Technique: Doctoral Thesis / Nordmark Urban. – Luleå University of Technology, Division of Wood Technology, Skellefteå Campus, 2005. – 224 p.

- Oniśko W. Evaluation of advances in wood science in 1994–2003 and main areas and directions of future research in Poland / W. Oniśko, W. Moliński // Folia Forestalia Polonica Series B „Drzewnictwo”, Poznan. – 2005. – Issue 36. – P. 95–110.

- Winn M.F. ALOG: A spreadsheet-based program for generating artificial logs / M.F. Winn, R.H. Wynne, P.A. Araman // Forest Products Journal. – 2004. – V. 54 (1). – P. 62–66.

- Todoroki C.L. Autosaw system for sawing simulation / C.L. Todoroki  // New Zealand Journal of Forestry Science. – 1990. – V. 20(3). – P. 332–348.

- Monserud R.A. Recovery from simulated sawn logs with sweep / R.A.Monserud, D.L. Parry, C.L. Todoroki  // New Zealand Journal of Forestry Science. – 2004. – V. 34(2). – P. 190–205.

- Buchholz J. Programmirowanie raspiłowki breven na pilomaterialy dlja proizvodstva zagotovok (na primere bukovego syr’ja) / J. Buchholz, G. Hruzik // Metody a modely systemoveho riadenia vyrobnych procesov v mechanickom spracovani dreva – Zbornik referatov: I-st Medzin. kolokv., 13–15 November 1984. – Zvolen, Slovakia, 1984. – S. 169–178.

- Hruzik G. Komputerowy dobór technologii przerobu drewna w tartakach / G. Hruzik, W. Grzegorzewicz  // Metodyka zastosowań informatyki w dydaktyce i pracach badawczych – Zbiór referatów: III Ogólnopol. konf. nauk., 19–21 November 1996. – Poznań, Polska, 1996. – S. 89–96.

- Hruzik G. TarGraf 3.0 – program do analizy technologiczno-ekonomicznej przetarcia drewna / G. Hruzik // LAS-DREWNO-EKOLOGIA – Materiały konferencyjne: IV Konferencja nt, 24–25 November 1998. – Poznań, Polska, 1998. – S. 211–221.

- Коваль В. Моделирование раскроя круглых лесоматериалов на пиломатериалы в среде математического процессора MathCAD / В. Коваль, Т. Коваль // Forestry and Wood Technology, Warsaw. – 2011. – N 74. – С. 206–211.

- Ветшева, В.Ф. Комплексный расчёт поставов на ЭВМ: учебн. пособ. / В.Ф. Ветшева, С.А. Черепанова. – Красноярск, Лесосибирск: КГТА, 1995. – 26 с.

- Мелешко А.В. Автоматизированная система для составления оптимальных планов раскроя пиловочника на спецификационную пилопродукцию / А.В. Мелешко, С.В. Трапезников, Р.А. Белобородов // Деревообрабатывающая промышленность. – 2004. – №5. – С. 13–15.

- Шако О.И. Модель и программа расчета поставов для раскроя бревен на обрезные пиломатериалы заданных размеров / О.И. Шако // Технология и оборудование для переработки древесины: научн. тр. – М.: МГУЛ. – 2005. – Вып. 326.– С. 37–40.

- Иванкин И.И. Программа для расчета поставов и выхода пилопродукции / И.И. Иванкин // ИВУЗ. Лесной журнал. – 2004. – №3. – С. 72–75.

- Guddanti S. Replicating sawmill sawing with TOPSAW using CT images of a full length hardwood log / S. Guddanti, S.J. Chang // Forest Products Journal. – 1998. – 48(1). – P. 72–75.

- Increased lumber value from optimum orientation of internal defects with respect to sawing pattern in hardwood sawlogs / P.H. Steele, T.E. Harless, F.G. Wagner [et al.] // Forest Products Journal. – 1994. – V. 44 (3). – P. 69–72.

- Guddanti S. Replicating sawmill sawing with TOPSAW using CT images of a full-length hardwood log / S. Guddanti, S.J. Chang // Forest Products Journal. – 1998. – V. 48 (1). – P. 72–75.

- Chang S.J. Hardwood sawing optimization based on CT scanning of internal defects / S.J. Chang // Image Processing and Scanning of Wood – Proceedings: 5-th Int. conf., 23–26 March 2003. – Bad Waltersdorf, Austria, Europe, 2003. – P. 107–113.

- Internal log scanning: research to reality / D.L. Schmoldt, E. Scheinman, A. Rinnhofer [et al.] // West Virginia now-the future for the hardwood industry: Proceedings of the 28-th Annual Hardwood Symposium, 11–13 May 2000. – Davis, West Virginia, USA, 2000. – P. 103–114.

- Покотило В.П. Пособие по раскрою пиловочного сырья / В.П. Покотило. – М.: Лесная промышленность, 1981. – 216 с.

- Уласовец В.Г. Технологические основы производства пиломатериалов: учебн. пособ. [для студ. высш. учебн. завед.] / В.Г. Уласовец. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2002. – 510 с.

- Уласовец В.Г. Рациональный раскрой пиловочника: моногр. / В.Г. Уласовец. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2003. – 278 с.

- Рыкунин С.Н. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств: учебн. пособ. / С.Н. Рыкунин, Ю.П. Тюкина, B.C. Шалаев. – М.: МГУЛ, 2003. – 225 с.

- Белозеров И.Л. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств: учебн. пособ. / И.Л. Белозеров, С.И. Кибякова. – Владивосток: ДВГТУ, 2004. – 129 с.

- Sandberg D. Radially sawn timber. Star-sawing – a new method for producing timber with vertical annual rings / D. Sandberg // Holz als Roh- und Werkstoff. – 1996. – V. 54. – P. 145–151.

- Sandberg D. Radially sawn timber. Gluing of star-sawn triangular profiles into form-stable products with vertical annual rings / D. Sandberg, H. Holmberg // Holz als Roh- und Werkstoff. – 1998. – V. 56. – P. 171–177.

- Справочник по древесине / А.М. Боровиков, Б.Н. Уголев / под. ред. Б.Н. Уголева. – М.: Лесная промышленность, 1989. – 296 с.

- Wood handbook – Wood as an engineering material. Gen. Tech. Rep. FPL–GTR–113. Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, 1999. – 463 p.

- Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение: учебн. [для студ. высш. учебн. завед.] / Б.Н. Уголев. – [2-е изд., доп.]. – М.: Академия, 2006. – 272 с.

- Вінтонів І.С. Деревинознавство: навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / І.С. Вінтонів, І.М. Сопушинський, А. Тайшінгер. – [2-ге вид., доповн.]. – Львів: Апріорі, 2007. – 312 с.

- Korn G. Mathematical handbook for scientists and engineers: definitions, theorems and formulas for reference and review. Second revised edition. / G. Korn, T. Korn. – New York, San Francisko, Toronto, London, Sydney: Mc Gram-Hill Book Company, 1968. – 1130 p.

- Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры: учебн. [для студ. высш. учебн. завед.] / Беклемишев Д.В. – [10-е изд., испр.]. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 304 с.

- Тевяшев А.Д. Вища математика у прикладах та задачах. Ч.1 Лінійна алгебра і аналітична геометрія Диференціальне числення функцій однієї змінної / А.Д. Тевяшев, О.Г. Литвин. – Харків: ХТУРЕ, 2002. – 552 с.

- Фергин В.Р. Гибкие технологии лесопиления [Електронний ресурс] / В.Р. Фергин, О.И. Шако // Труды Московского государственного университета леса. – 2001. – №1. – 21 с. – Режим доступу до журн.: http://www.mgul.ac.ru/journal/ru.

- Фергин В.Р. Теория и расчет совмещенных поставов / В.Р. Фергин // Деревообрабатывающая промышленность. – 2000. – №2. – С. 4–7.

- Белозеров И.Л. Рациональный раскрой пиловочного сырья дальневосточного региона: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. техн. наук: спец. 05.21.05 „ Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки” / И.Л. Белозеров. – М., 1999. – 47 с.

- Копейкин А.М. Технологические основы эффективного использования древесины мягколиственных пород в производстве пилопродукции: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. техн. наук: спец. 05.21.05 „ Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки” / А.М. Копейкин. – Архангельск, 2002. – 40 с.

- Шалаев В.С. Совершенствование теории раскроя древесного сырья на пилопродукцию заданных размеров и качества: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. техн. наук: спец. 05.21.05 „ Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки” / В.С. Шалаев. – М., 1995. – 46 с.

- Рыкунин С.Н. Рациональное использование древесного сырья в производстве заготовок: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. техн. наук: спец. 05.21.05 „Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки” / С.Н. Рыкунин – М., 1988. – 35 с.

- Межов И.С. Основы повышения объёмного и спецификационного выхода пиломатериалов и заготовок при раскрое брёвен брусово-сегментным способом на специализированном оборудовании: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. техн. наук: спец. 05.21.05 „Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки” / И.С. Межов. – С.-Пб., 1994. – 33 с.

- Логинова Г.А. Повышение эффективности производства тонких пиломатериалов повышенного спроса: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.21.05 „Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки” / Г.А.Логинова. – Красноярск, 1999. – 24 с.

- Черных П.П. Обоснование эффективных технологических режимов производства радиальных пиломатериалов: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.21.05 „Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки” / П.П. Черных. – С.-Пб, 2000. – 21 с.

- Маслий В.В. Рациональное использование дубового пиловочного сырья при выработке мебельных заготовок: дис. … канд. техн. наук: 05.21.05 / Маслий Василий Васильевич. – Львов, 1988. – 183 с.

- Мацюк Р.И. Исследование влиния качества елового пиловочного сырья на выход заготовок: дис. … канд. техн. наук: 05.21.01 / Мацюк Роман Иванович. – Львов, 1974. – 203 с.

- Ференц О.Б. Влияние размерно-качественных особенностей осиновых пиломатериалов на выход заготовок столярно-строительных изделий в условиях УССР: дис. …канд. техн. наук: 05.21.01 / Ференц Олег Богданович. – Львов, 1985. – 224 с.

- Малыгин С.И. Исследование и разработка технологических процессов раскроя низкокачественного елового сырья на пилопродукцию: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.421 „Машины, оборудование и технология лесопильных и деревообрабатывающих производств” / С.И. Малыгин. – М., 1970. – 33 с.

- Сыпневская Л.А. Расход древесины при раскрое лиственничного пиловочного сырья на пиломатериалы внутрисоюзного потребления: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.21.05 „Технология и оборудование деревообрабатывающих производств, древесиноведение” / Л.А. Сыпневская. – Красноярск, 1987. – 19 с.

- Горбачева Л.Н. Исследование влияния размерно-качественных особенностей соснового пиловочного сырья на ценностный выход пиломатериалов внутрисоюзного потребления: дис. ... канд. техн. наук: 05.21.05 / Горбачева Людмила Никифоровна. – М., 1981. – 165 с.

- Минеев А.В. Теоретические и экспериментальные исследования получения пиломатериалов радиальной распиловки из древесины крупномерной лиственницы: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.21.05 „Процессы и механизация деревообрабатывающих производств; древесиноведение” / А.В. Минеев. – Л., 1980. – 20 с.

- Ясинский B.C. Проблема рационального комплексного использования сосновой и еловой древесины в лесопилении: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. техн. наук: спец. 05.21.05 „Процессы и механизация деревообрабатывающих производств; древесиноведение” / B.C. Ясинский. – Л., 1979. – 40 с.

- Уласовец В.Г. Теоретическое обоснование раскроя боковой зоны пиловочника на пиломатериалы: дис. … доктора техн. наук: 05.21.05 / Уласовец Вадим Григорьевич. – Екатеринбург, 2005. – 325 с.

- Уласовец В.Г. Расчет оптимальных размеров пиломатериалов, получаемых при раскрое бревен параллельно образующей / В.Г. Уласовец // Деревообрабатывающая промышленность. – 2005. – №3. – С. 7–10.

- Уласовец В.Г. Распиловка боковой зоны бревен крупных диаметров на спецификационные пиломатериалы одинаковых толщин / В.Г. Уласовец II Деревообрабатывающая промышленность. – 1983. – № 6. – С. 3–6.

- Уласовец В.Г. Рациональный раскрой центральной зоны сосновых бревен / В.Г. Уласовец // Механическая обработка древесины. – М.: ВНИПИЭИлеспром, 1988. – Вып. 4. – С. 14–18.

- Ulasovets V.G. Determination of the rational plank thickness in sawing the central zone of pine logs / V.G. Ulasovets // Drewno-Wood. – Poznan: Inst. Technol. Drew. – 2004. – Vol. 47. – Nr. 171. – P. 69–80.

- Ulasovets V.G. The volume yield of edqed saw-timber acquired from unedqed using different methods of loq sawing / V.G. Ulasovets // Drewno-Wood. – Poznan: Inst. Technol. Drew., 2005. – Vol. 48. – Nr. 174. – P. 41–53.

- Бокщанин Ю.Р. Обработка и применение древесины лиственницы / Бокщанин Ю.Р. – М. : Лесная промышленность, 1982. – 216 с.

- Батин Н.А. Влияние ширины постава, количества пар досок в поставе и ширины пропила на полезный выход пиломатериалов при распиловке бревен вразвал / Н.А. Батин // ИВУЗ. Лесной журнал. – 1960. –№5. – С. 165–169.

- Батин Н.А. К составлению поставов на распиловку радиальных пиломатериалов / Н.А. Батин, А.А. Янушкевич // Механическая технология древесины. – 1971. – Вып. 1. – C. 9–13.

- Мчедлишвили Н. Пути увеличения выхода резонансных пиломатериалов / Н. Мчедлишвили // Труды МЛТИ. – 1988. – Вып. 201. – С. 27–29.

- Тюкина Ю.Н. Исследование выхода специальных пиломатериалов в зависимости от размеров и качества пиловочного сырья: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.421 „Машины, оборудование и технология лесопильных и деревообрабатывающих производств” / Ю.Н. Тюкина. – М., 1954. – 18 с.

- Нушкарев Г. Исследование способов раскроя соснового сырья на авиационную пилопродукцию: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.21.05 „Процессы и механизация деревообрабатывающих производств; древесиноведение”  / Г. Нушкарев. – Л., 1974. – 18 с.

- Торопов А.С. Оптимальный раскрой и прогнозирование выхода продукции деревообрабатывающих производств / А.С. Торопов, А.П. Домрачеев. – Йошкар-Ола, 2001. – 110 с.

- Торопов A.C. Совершенствование раскроя дуба черешчатого, поражённого внутренней заболонью воздействием низких температур / A.C. Торопов, В.Ф. Краснова // ИВУЗ. Лесной журнал. – 2011. – №1. – С. 95–100.

- Шако О.И. Прогнозирование объёмного выхода пиломатериалов / О.И. Шако // Технология и оборудование для переработки древесины: науч. тр. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ. – 2005. – Вып. 331. –С. 88–91.

- Lin W. A three-dimensional optimal sawing system for small sawmills in central Appalachia / Lin W., Wang J., Thomas E. // Proceedings of the 17th Central Hardwood Forest Conference GTR-NRS-P-78. – 2011. – P. 67–76.

- Автоматизированный измерительный комплекс для круглых лесоматериалов / А.А. Янушкевич, М.К. Яковлев, Г.Д. Василёнок [и др.] // Труды Белорусского технологического университета. – Серия 2. Лесная и деревообрабатывающая промышленность. – 1993. – С. 6–11.

- Gjerdrum P. Classification of crook types for unbarked Norway spruce sawlogs by means of a 3D log scanner / P. Gjerdrum, M. Warensjo, M Nylinder // Holz als Roh- und Werkstoff . – 2001. – V. 59. – P. 374–379.

- Automatic grading of sawlogs – industrial experiences from X-ray scanning and optical 3D scanning / J. Oja, J. Fredriksson, S. Grundberg [et al.] // Image Processing and Scanning of Wood – Proceedings: 5-th Int. conf., 23–26 March 2003. – Bad Waltersdorf, Austria, Europe, 2003. – P. 107–113.

- Automatic grading of sawlogs: A comparison between X-ray scanning, optical three-dimensional scanning and combinations of both methods / J. Oja, S. Grundberg, J. Fredriksson [et al.]// Scandinavian Journal of Forest Research. – 2004. – V. 19, N. 1. – P. 89–95.

- Nordmark U. Prediction of board values in Pinus sylvestris sawlogs using X-ray scanning and optical three-dimensional scanning of stems / U. Nordmark, J. Oja // Scandinavian Journal of Forest Research. – 2004. – V. 19, N. 5. – P. 473–480.

- Jäppinen A. Automatic Sorting of Sawlogs by Grade: Doctoral Thesis / Jäppinen Armas. – Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Management and Products, Uppsala, 2000. – 41 p.

- Chiorescu S. The fingerprint approach: Using data generated by a 3D log scanner on debarked logs to accomplish traceability in the sawmill's log yard / S.  Chiorescu, A. Gronlund //  Forest Products Journal. – 2004. – V. 54, N. 12. – P. 269–276.

- Edlund J. Repeatability in automatic sorting of curved Norway spruce saw logs / J. Edlund, M. Warensjö // Silva Fennica . – 2005. – V. 39(2). – P. 265–275.

- Andreu J-Ph. Modelling of internal defects in logs for value optimization based on industrial CT scanning / J-Ph. Andreu, A. Rinnhofer // Image Processing and Scanning of Wood – Proceedings: 5-th Int. conf., 23–26 March 2003. – Bad Waltersdorf, Austria, Europe, 2003. – P. 141–150.

- Chang S.J. External and internal defect detection to optimize cutting of hardwood logs and lumber / S.J. Chang // Transferring technologies for the hardwood industry: No. 3. US Department of Commerce, Beltsville, MD. – 1992. – 24 p.

- Flood K. On 3D segmentation of knots in 3D-volume data acquired from X-ray linear cone-beam scanning / K. Flood, P-Er. Danielsson, Seger M. Magnusson // Image Processing and Scanning of Wood – Proceedings: 5-th Int. conf., 23–26 March 2003. – Bad Waltersdorf, Austria, Europe, 2003. – P. 151–160.

- Rayner T. The development of an Internet-based log marketing tool / T. Rayner, W. Garms, E. Scheinman // First International Precision Forestry Symposium, 23–26 March 2001. – Washington, Seattle, USA, 2001. – 46 p.

- Sarigul E. Rule-driven defect detection in CT images of hardwood logs / E. Sarigul, A.L. Abbott, D.L. Schmoldt // Image Processing and Scanning of Wood: 4-th Int. conf., 23–26 March 2000. – Mountain Lake, Virginia, USA, 2000. – P. 37–49.

- Schad K.C. Nondestructive methods for detecting defects in softwood logs / K.C. Schad, D.L. Schmoldt, R.J. Ross // Res. Pap. FPL–RP–546. Madison, WI: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory. – 1996. –13 p.

- Identification of log characteristics in computed tomography images of black spruce (picea mariana) logs by means of maximum likelihood classifier / Q. Wei, S. Yin Zhang, Y. Hei Chui [et. al] // International Journal of Tomography & Statistics. – 2010. – V. 14, N. S10. – P. 68–82.

- Detection of cracks in computer tomography images of logs / S. Bhandarkar, X. Luo, R. Daniels [et. al] // Pattern Recognition Letters. – 2005. – V. 26. – P. 2282–2294.

- Wei Q. CT image analysis for the identification and 3D reconstruction of internal log characteristics of sugar maple (acer saccharum) and black spruce (picea mariana) / Qiang (Alan) Wei. // Thesis submitted to the University of New Brunswick. – 2008. – 174 p.

- Measurement of knot width in CT images of norway spruce (Picea abies [L.] Karst.) – evaluating the accuracy of an image analysis method / L. Breinig, F. BrüChert, R. Baumgartner [et. al] // Computers and Electronics in Agriculture. – 2012. – V. 85. – P. 149–156.

- Automatic knot detection and measurements from X-ray CT images of wood: A review and validation of an improved algorithm on softwood samples / F. Longuetaud, F. Mothe, B. Kerautret [et. al] // Computers and Electronics in Agriculture. – 2012. – V. 85. – P. 77–89.

- Lei Yu. Analysis and processing of decayed log CT image based on multifractal theory / Yu Lei, Qi Dawei // Computers and Electronics in Agriculture. – 2008. – V. 63(2). – P. 147–154.

- Identification of internal defect of sugar maple logs from CT images using supervised classification methods / G. Rojas, A. Condal, R. Beauregard [et. al] // Holz als Roh- und Werkstoff. – 2006. – V. 64, Issue 4. – P. 295–303.

- Gupta N.K. Rationale and application of tangential scanning to industrial inspection of hardwood logs / N.K. Gupta, D.L. Schmoldt, B. Isaacson // Proceedings of the international conference on multisource-multisensor information Fusion, 23–26 March 1998. – Las Vegas, Nevada, USA, 1998. – vol. 2. – P. 528–535.

- Gupta N.K. Tangential scanning of hardwood logs: developing an industrial computer tomography scanner / N.K. Gupta, D.L. Schmoldt, B. Isaacson // Proceedings of the eleventh international symposium on nondestructive testing of wood, 23–26 March 1999. – Madison, Wisconsin, USA, 1999. – P. 131–139.

- Detection of fungal wood decay using Magnetic Resonance Imaging / U. Muller, R. Bammer, E. Halmschlager [et. al] // Holz als Roh- und Werkstoff. – 2001. – V. 59. – P. 190–194.

- Chang S.J. NMR application for internal defect detection / S.J. Chang // Proceedings of Process Control/Production Management of Wood Products: Technology for the 90s, 23–26 March 1990. – Athens, Georgia, USA, 1990. – P. 89–98.

- Kabir M.F. Detection of defects in red oak deckboards by ultrasonic scanning / M.F. Kabir, D.L. Schmoldt, M.E. Schafer // Image Processing and Scanning of Wood: 4-th Int. conf., 23–26 March 2000. – Mountain Lake, Virginia, USA, 2000. – P. 89–96.

- Arnerup F. Infrared imaging of Scots pine cross sections: automatic heartwood size measurements: Master of Science thesis / F. Arnerup. – Stockholm, 2002. – 40 p.

- Gjerdrum P. Heartwood identification in Scots pine crosscuts by means of digital IR exposures / P. Gjerdrum, O. Hoibo // Image Processing and Scanning of Wood – Proceedings: 5-th Int. conf., 23–26 March 2003. – Bad Waltersdorf, Austria, Europe, 2003. – P. 67–74.

- Evaluation of wood characteristics: internal scanning of materials by microwave / P. Martin, R. Collet, P. Barthelemy [et. al] // Wood Science and Technology. – 1987. –  21(4). – P. 361–371.

- Варениця В.О. Підсумки роботи підприємств лісової і деревообробної промисловості Мінпромполітики України за перше півріччя 2001 року / В.О. Варениця, І.Ф. Розора, М.П. Саганюк // Світ меблів і деревини. – 2001. – № 2–3. – С. 5–16.

- Ohman M. Plank grade indicators in radiograph images of Scots pine logs / M. Ohman // Holz als Roh- und Werkstoff . – 1999. – V. 57. – P. 359–363.

- Saint-Andre L. A model for the position and ring eccentricity in transverse sections of Norway spruce logs / L. Saint-Andre, J.-M. Leban // Holz als Roh- und Werkstoff. – 2001. – V. 59. – P. 137–144.

- Лісоматеріали круглі та пиляні. Методи обмірювання та визначення об’ємів. Частина 2. Лісоматеріали круглі: ДСТУ 4020-2-2001 (pr EN 1309-2:1998). – [Чинний від 2001-07-01]. – К.: Держстандарт України, 2001. – 70 с. – (Національний стандарт України).

- Лесоматериалы круглые. Таблицы объемов: ГОСТ 2708-75. – [Действительный от 1977-01-01]. – М.: Издательство стандартов, 1975. – 56 с. – (Межгосударственный стандарт).

- Fritz van Zyl. Determining the optimal log position during primary breakdown using internal wood scanning techniques and meta-heuristic algorithms / Fritz van Zyl. // Thesis submitted in Engineering at the University of Stellenbosch. – 2011. – 116 p.

- Lundahl C.G. Optimized Processes in Sawmills: Doctoral Thesis / Lundahl Carl Gustav. – Luleå University of Technology, Division of Wood Science and Technology, Skellefteå, 2007. – 197p.

- Чижов А.П. Совершенствование процессов лесопиления на основе картографирования сосняков Нижнего Приангарья: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.21.05 „Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки” / А.П. Чижов. – Красноярск, 2001. – 20 с.

- Аксенов П.П. Теоретические основы  раскроя пиловочного сырья / П.П. Аксенов. – М.-Л.: Гослесбумиздат, 1960. – 216 с.

- Батин Н.А. Теоретические и экспериментальные исследования раскроя пиловочного сырья: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. техн. наук: 05.421 „Машины, оборудование и технология лесопильных и деревообрабатывающих производств” / Н.А. Батин. – Л., 1965. – 33 с.

- Розенблит М.С. О математическом описании поверхности древесных стволов и моделирования задачи продольного раскроя бревен / М.С. Розенблит // Технология и оборудование деревообрабатывающих производств: межвуз. сб. научн. тр. – Л.: ЛЛТА. – 1980. – Вып. 9.– С. 3–5.

- Розенблит М.С. О разработке имитационной модели раскроя хлыстов и бревен / М.С. Розенблит // Научные труды МЛТИ. – М.: МЛТИ. – 1982. – Вып. 140. – С. 54–56.

- Розенблит М.С. Об алгоритме математического описания поверхности бревен / М.С. Розенблит // Научные труды МЛТИ. – М.: МЛТИ. – 1986. – Вып. 178. – С. 13–15.

- Розенблит М.С. Оптимизация раскроя пиловочного сырья: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. техн. наук: 05.21.05 „ Технология и оборудование деревообрабатывающих производств, древесиноведение” / М.С. Розенблит. – М., 1990. – 34 с.

- Пижурин А.А. О применении имитационных моделей при решении некоторых задач раскроя пиловочного сырья / А.А. Пижурин, М.С. Розенблит // Научные труды МЛТИ. – М.: МЛТИ. – 1982. – Вып. 140. – С. 116–118.

- Петровский В.С. Оптимальная раскряжевка лесоматериалов / В.С. Петровский. – [2-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Лесная промышленность, 1989. – 288 с.

- Елсаков С.Г. Совершенствование технологии раскроя пиловочного сырья неправильной формы: Автореф. дис ... канд. техн. наук: 05.21.05 „Технология и оборудование деревообрабатывающих производств, древесиноведение” / С.Г. Елсаков. – Л., 1990. – 16 с.

- Елсаков С.Г. О раскрое пиловочных бревен неправильной формы. / С.Г. Елсаков., Р.Е. Калитеевский // ИВУЗ. Лесной журнал. – 1990. – №2. – С. 60–68.

- Елсаков С.Г. Математическое моделирование раскроя пиловочного сырья неправильной формы с использованием сплайн-функции / С.Г. Елсаков // ИВУЗ. Лесной журнал. – 1990. – №3. – С.70–73.

- Todoroki C.L. Conceptual method for comparing yield from curve-sawn and straight-sawn logs / C.L. Todoroki, E.M. Ronnqvist // New Zealand Journal of Forestry Science. – 1998. – V. 28(2). – P. 242–253.

- Исаев С.П. Аналитическое решение задачи базирования круглых лесоматериалов перед обработкой [Текст] / С.П. Исаев // ИВУЗ. Лесной журнал. – 2005. – № 6. – С. 74 – 78.

- Исаев С.П. Формирование древесных материалов из хвойного сырья на основе учета его морфометрических характеристик: Автореф. дис ... докт. техн. наук: 05.21.05 „Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки ” / С.П Исаев. – СПб., 2009. – 41 с.

- Соболев И.В. Управление производством пиломатериалов / И.В. Соболев. – М.: Лесная промышленность, 1981. – 184 с.

- Калитеевский Р.Е. Информационные технологии производства пиломатериалов с использованием ЭВМ / Р. Е. Калитеевский. – СПб.: ЛТА, 2000. – 94 с.

- Калитеевский Р. Е. Система компьютерных программ для оперативного управления процессами подготовки и раскроя пиловочного сырья / Р.Е. Калитеевский, А.С. Гудков // Деревообрабатывающая промышленность. – 1996. – №2. – С. 2–5.

- Калитеевский Р.Е. Теория и организация лесопиления / Р.Е. Калитеевский. – М.: Экология, 1995. – 352 с.

- Калитеевский Р.Е. Лесопиление в XXI веке. Технология, оборудование, менеджмент / Р.Е. Калитеевский. – СПб.: ПРОФИ-ИНФОРМ, 2005. – 480 с.

- Песоцкий А.Н. Лесопильное производство / А.Н.Песоцкий. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М.: Лесная промышленность, 1970. – 432 с.

- Hruzik G. Technologiczna optymalizacja przerobu drewna na materiały tarte i półfabrykaty przeznaczeniowe / G. Hruzik. – Poznan: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1993. – 92 s.

- Hruzik G. Wpływ struktury jakościowo-wymiarowej drewna bukowego na maksymalizacje przerobu opołów / G. Hruzik // Przemysł Drzewny. – 1991. – №6. – S. 15–18.

- Gotycz W. Wpływ struktury jakościowo-wymiarowej bukowych kłód tartacznych na optymalizację ich przerobu / W. Gotycz, G. Hruzik // Przemysł Drzewny. – 1996. – №4. – S. 20–22.

- Buchholz J. Z badań nad ustaleniem wymiernej zależności pomiędzy jakością sosnowego drewna tartacznego i produkowanych z niego materiałów tartych / J. Buchholz, G. Hruzik // Roczniki WSR w Poznaniu LI. – 1970. – S. 15–32.

- Wieruszewski M. Optymalizacja pierwiastkowego przerobu kłód z drewna daglezjowego / M. Wieruszewski, G. Hruzik // Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Technologia Drewna 40. – 2005. – S. 117–123.

- Грицюк Ю.І. Проблема ідентифікації поверхонь колод, випиляних зі стовбурів дерев хвойних порід / Ю.I. Грицюк, С. І. Яцишин // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : НУ „Львівська політехніка”. – 2005. – Вип. 4. – С. 132–138.

- Марченко Н.В. Вплив форми деревного стовбура на фактичний об’єм сортиментів та на об’ємний вихід пиломатеріалів / Н.В. Марченко, С.Г. Зражва // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: НЛТУ України. – 2011. – Вип. 37.1.– С. 45–49.

- Hamner P. The frequency and level of sweep in mixed hardwood saw logs in the eastern United States / P. Hamner, M. White, P. Araman // Forest Products Journal. – Vol. 57, No. 9. – 2007. – P. 23–27.

- Curve sawing performance evaluation / S.J. Wang, B.D. Munro, D.R. Giles // Forest Products Journal. – 1992. – 42(1). – P. 15–20.

- Hamner P. The effect of curve sawing two-sided cants from small-diameter hardwood sawlogs on lumber and pallet part yields / P. Hamner, M. White, Ph. Araman // Forest Products Journal. – 2006. – 56(10). – P. 80–85.

- Hebert F. Mathematical modeling of curve sawing techniques for lumber industry / F. Hebert, F. Grondin, J. Plaice // Applied Mathematical Modelling. – 2000. – V. 24(8). – P. 677–687.

- Impact of curve sawing on southern pine dimension lumber manufacturing. Part 1. Lumber volume and value yields / H.F. Carino, K.G. Arano, C.A. Blanche [et. al] // Forest Products Journal. – 2006. – 56(7/8). – P. 61–68.

- Impact of curve sawing on southern pine dimension lumber manufacturing. Part 2. Sawtimber requirements and supply / H.F. Carino, K.G. Arano, C.A. Blanche [et. al] // Forest Products Journal. – 2007. – 57(4). – P. 77–82.

- Impact of curve sawing on southern pine dimension lumber manufacturing. Part 3. Mill profitability and rational investment / H.F. Carino, K.G. Arano, C.A. Blanche [et. al] // Forest Products Journal. – 2007. – 57(4). – P. 83–87.

- Impact of curve sawing on southern pine dimension lumber manufacturing. Part 4. Maximizing economic benefits / H.F. Carino, K.G. Arano, C.A. Blanche [et. al] // Forest Products Journal. – 2007. – 57(4). – P. 88–94.

- Vuorilehto J. Size control of sawn timber by optical means in breakdown saw machines: Dissertation for the degree of Doctor of Science in Technology / Vuorilehto Jaakko. – Helsinki University of Technology, Department of Forest Products Technology, Espoo, 2001. – 190 p.

- Уласовец В.Г. Распиловка бревен параллельно образующей: моногр. / Уласовец В.Г. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2009. – 147 с.

- Ese-Etame Roncs. Impact of ellipticality on lumber grade and volume recovery for red oak logs / Ese-Etame Roncs. // Thesis submitted to the Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University. – 2006. – 121 p.

- Миськів Є.М. Підвищення ресурсоощадності виробництва пиломатеріалів тангенціального та радіального розпилювання: дис. … канд. техн. наук: 05.23.06 / Миськів Євстахій Михайлович. – Львів, 2011. – 282 с.

- Исаев С.П. Идентификация древесного сырья и установление оптимальной схемы его раскроя / С.П. Исаев // Деревообрабатывающая промышленность. – 2008. – №6. – С. 12–14.

- Mayevskyy V.O. Mathematical simulation of surface shape for real log / Mayevskyy V.O., Vus A.Ya. // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: НЛТУ України. – 2010. – Вип. 36.– С. 48–56.

- Automated planning and optimization of lumber production using machine vision and computed tomography / S. Bhandarkar, L. Xingzhi, R. Daniels [et al.] // Transactions on Automation Science and  Engineering. – 2008. – Vol. 5. Issue 4.– P. 677–695.

- Юдкина Л.А. Совершенствование метода оценки использования сырья в лесопильном производстве: дис...канд. техн. наук: 05.21.05 / Юдкина Л.А. – Львов, 1992. – 182 с.

- Янушкевич А.А. Технология лесопильного производства: учебн. [для студ. высш. учебн. завед.] / Янушкевич А.А. – Мн.: БГТУ, 2010. – 330 с.

- Справочник по лесопилению / [Богданов Е.С., Боровиков А.М., Голенищев А.Н. и др.]; под ред. С.М. Хасдана. – М.: Лесная промышленность, 1980. – 422 с.

- Справочник по лесопилению / [Варфоломеев Ю.А., Дружин И.С., Дьячков Ю.А. и др.]; под ред. А. М. Копейкина. – [2-е изд. перераб. и доп.]. – М.: Экология, 1991.– 496 с.

- Герасимова М.М. Комплексное использование древесины сибирской лиственницы в производстве экспортных пиломатериалов: дис... канд. техн. наук: 05.21.05 / Герасимова Марина Михайловна – Красноярск, 2006. – 171 с.

- Черепанова С.А. Баланс хвойной пиловочной древесины Красноярского края при переработке на экспортные пиломатериалы северной сортировки: дис. ... канд. техн. наук: 05.21.21 / Черепанова Светлана Александровна – Красноярск, 1995. – 248 с.

- Волкова З. А. Исследование влияния ряда факторов на баланс древесины при распиловке на экспорт: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.21.05 „ Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки” / З.А. Волкова. – Л., 1978. – 19 с.

- Пижурин А.А. Основы моделирования и оптимизации процессов деревообработки / А.А. Пижурин, М.С. Розенблит. – М.: Лесн. пром-сть, 1988. – 296 с.

- Пижурин А.А. Исследования процессов деревообработки / А.А. Пижурин, М.С. Розенблит. – М.: Лесн. пром-сть, 1984. – 232 с.

- Песоцкий А.Н. Рациональное использование древесины в лесопилении / А.Н. Песоцкий, В.С. Ясинский. – М.: Лесн. пром-сть, 1977. – 128 с.

- Прокофьев Г.Ф. Интенсификация пиления древесины рамными и ленточными пилами / Геннадий Федорович Прокофьев. – М.: Лесн. пром-сть, 1990. – 240 с.

- Матвеева И.С. Повышение выхода пиломатериалов при брусо-развальном способе распиловки бревен: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.21.05 „Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки” / И.С. Матвеева – Красноярск, 2005. – 20 с.

- Кучин A.B. Влияние основных технологических факторов на объемный выход еловых пиломатериалов целевого назначения при рамной распиловке в условиях ПО „Северолесоэкспорт”: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.21.05 „Процессы и механизация деревообрабатывающих производств; древесиноведение” / A.B. Кучин. – Л., 1984. – 20 с.

- Кибякова С.И. Повышение эффективности производства экспортной пилопродукции в условиях Дальнего Востока: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.21.05 „Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки” / С.И. Кибякова – Красноярск, 2001. – 23 с.

- Шако О.И. Прогнозирование объёмного выхода пиломатериалов / О.И. Шако // Технология и оборудование для переработки древесины: научн. тр. – М.: МГУЛ. – 2005. – Вып. 331. – С. 88–91.

- Миськів Є.М. Вплив еліптичності колоди на об’ємний вихід пиломатеріалів при секторному способі розпилювання / Є.М Миськів // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: НЛТУ України. – 2011. – Вип. 37.1.– С. 22–25.

- Грицюк Ю.І. Визначення оптимальних схем розкрою колод на радіальні пиломатеріали / Ю.I. Грицюк, С. І. Яцишин // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.3. – С. 115–124.

- Грицюк Ю.І. Визначення оптимальних схем розкрою колод на тангентальні пиломатеріали / Ю.I. Грицюк, С. І. Яцишин // Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.4. – С. 139–148.

- Яцишин С. І. Розрахунок балансу деревини внаслідок розкроювання колод на радіальні пиломатеріали розвально-сегментним способом / С. І. Яцишин, Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2007. – Вип. 17.3. – С. 149–162.

- Яцишин С. І. Розрахунок балансу деревини підчас розкрою колод хвойних порід розвально-сегментно-кутовим способом на радіальні пиломатеріали / С. І. Яцишин, Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2007. – Вип. 17.4. – С. 108–120.

- Яцишин С. І. Моделювання процесу розкрою колод хвойних порід на радіальні пиломатеріали для потреб столярного виробництва / С. І. Яцишин, Ю.I. Грицюк // Проблеми трибології (Problems of Tribology) : Міжнар. наук. журнал. – Хмельницький: ХНУ. – 2007. – Вип. 4. – С. 46–53.

- Грицюк Ю.І. Розрахунок об'ємного виходу пилопродукції та відповідних відходів методами числового інтегрування / Ю.I. Грицюк, С. І. Яцишин // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка”: “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. – Львів: НУ „Львівська політехніка”. – 2007. – № 598. – С. 61-69.

- Марченко Н.В. Технологічні рішення з підвищення ефективності процесу виготовлення радіальних пиломатеріалів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.06 „ Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини” / Н.В. Марченко– К., 2011. – 19 с.

- Заливко Б.М. Сравнение способов раскроя круглых лесоматериалов с помощью математического описания / Б.М. Заливко, У.Э. Яунсилс // Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств и повышение качества изделий из древесины. Научные труды МЛТИ. – 1973. – Вып. 67. – С. 68-72.

- Соболев И.В. Оптимизация раскроя пиловочного сырья / И.В. Соболев. – М.: Лесная промышленность, 1971. – 37 с.

- Коркин Е.С. Методы и алгоритмы оптимизации планов раскряжевки хлыстов и распиловки пиловочного сырья: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.21.01 „Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства” / Е.С. Коркин – Екатеринбург, 2006. – 21 с.

- Hruzik G. Technologiczna optymalizacja przerobu drewna na materiały tarte i półfabrykaty przeznaczeniowe / Hruzik G. – Poznan: Wydawnictwo Akademii Rolniczej, 1993. – 92 s.

- Пижурин А.А. Оптимизация раскроя хлыстов пиловочных брёвен и пиломатериалов на заготовки для деревяного домостроения: дис. ... канд. техн. наук: 05.21.05 / Пижурин Андрей Андреевич. – Львов, 1989. – 197 с.

- Szymani R. Scanning technology & process optimization: Advances in the wood industry / R. Szymani. – San Francisco: Miller Freeman, 1999. – 252 p.

- Koch S. Linear programming for a cutting problem in the wood processing industry – a case study / Koch S., König S., Wäscher G. – Magdeburg: FEMM Working paper №14, 2008. – 17 p.

- Орловский С. А. Проблемы принятия решений при нечеткой исходной информации / С. А. Орловский. – М.: Наука, 1981. – 208 с.

- Трухаев Р.И. Модели принятия решений в условиях неопределенности / Р.И. Трухаев. – М.: Наука, 1981. – 258 c.

- Алтунин А.Е. Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях: Монография / А.Е. Алтунин, М.В. Семухин. – Тюмень: ТГУ, 2000. – 352 с.

- Круглов В.В. Нечеткая логика и искусственные нейронные сети / В. В. Круглов, M. И. Дли, Р. Ю. Голунов. – М.: Физматлит, 2000. – 224 с.

- Кравець П. Системи прийняття рішень з нечіткою логікою / П. Кравець, Р. Киркало // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка”: “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. – Львів: НУ „Львівська політехніка”. – 2009. – №650. – С. 115–123.

- Пурський О.І. Задача ідентифікації математичних моделей функціонування експертних систем управління на основі нечіткої логіки / О.І. Пурський  // Управління розвитком складних систем. – 2011. – №6. – С. 120–123.

- Заде Л. Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений / Л. Заде. – М.: Мир, 1976. – 165 c.

- Блюмин С.Л. Нечеткая логика: алгебраические основы и приложения: Монография / С.Л. Блюмин, И.А. Шуйкова, П.В. Сараев, И.В. Черпаков. – Липецк: ЛЭГИ, 2002. – 113 с.

- Орлов А.И. Теория принятия решений: учебн. пособ. / А.И.Орлов. – М.: "Март", 2004. – 656 с.

- Ротштейн А.П. Медицинская диагностика на нечеткой логике / А.П. Ротштейн. – Винница: Континент-ПРИМ, 1996. – 132 с.

- Циделко В. Информационные технологии на базе нечеткой логики (Fuzzy logic) / В. Циделко, В. Хандоняк // Электронные компоненты и системы. − К.: НВФ VD MAIS. – №10(26). − 1999. − С. 29-34.

- Кондратенко Ю. Синтез нечітких систем підтримки прийняття рішень для задач транспортної логістики / Ю. Кондратенко, С. Енчева, Є. Сіденко // Технічні вісті. – Львів: Укр. інж. товариство у Львові. − Вип. 1(31), 2(32). − 2010. − С. 61−66.

- Борисов А.Н. Принятие решений на основе нечетких моделей. Примеры моделей / А.Н. Борисов, О.А. Крумберг, И.П. Федоров. – Рига: Зинатне, 1990. – 184 с.

- Асаи К. Прикладные нечеткие системы [пер. с японского] / Под ред. Т. Тэрано, К. Асаи, М. Сугэно. – М.: Мир, 1993. – 368 с.

- Zadeh L.A. Fuzzy sets / L.A. Zadeh // Information and Control. − 1965.− №8.− P. 338–353.

- Kosko B. Fuzzy systems as universal approximators / B. Kosko // IEEE Transactions on computers. − 1994. −Vol. 43. −No11. − P. 1329−1333.

- Маєвський В.О. Моделювання розпилювання колоди розвальним способом на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми / В.О. Маєвський, А.Я. Вус // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка”: “Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика”. – № 711. – 2011. – С. 91–100.

- Маєвський В.О. Моделювання розпилювання колоди паралельно твірним та з урахуванням реальної форми / В.О. Маєвський, А.Я. Вус // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка”: “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”. – Львів: НУ „Львівська політехніка”. – 2011. – № 719.– С. 106–113.

- Маєвський В.О. Моделювання розпилювання колоди розвальним способом під кутом до її осі та з урахуванням реальної форми / В.О. Маєвський, А.Я. Вус, В.М. Максимів // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 129–140.

- Маєвський В.О. Моделювання розпилювання колоди розвально-сегментним способом на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми / В.О. Маєвський, А.Я. Вус, Р.І. Мацюк // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.6. – С. 362–371.

- Маєвський В.О. Моделювання розпилювання колоди брусо-розвальним способом на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми / В.О. Маєвський, А.Я. Вус // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.7. – С. 322–332.

- Маєвський В.О. Моделювання розпилювання колоди секторним способом на радіальні пиломатеріали з урахуванням її реальної форми / В.О. Маєвський, А.Я. Вус, В.М. Максимів // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.9. – С. 297–306.

- Маєвський В.О. Моделювання розпилювання колоди секторним способом на тангенціальні пиломатеріали з урахуванням її реальної форми / В.О. Маєвський, А.Я. Вус // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.10. – С. 307–315.

- Кучеренко Є.І. Теоретичні основи та технології оцінки технічного стану просторово розподілених об’єктів: моногр. / Є.І. Кучеренко, Д.Є. Краснокутський, І.С. Глушенкова. – Харків: ХНАМГ, ХНУРЕ, 2011. – 167 с.

- Matsyshyn Ya.V. Fuzzy inference system for lumber cross cutting process modeling / Ya.V. Matsyshyn, V.O. Mayevskyy, M.M. Mysyk, V.M. Maksymiv // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: НЛТУ України. – 2011. – Вип. 37.2.– С. 67–75.

- Черных П.Г. Формирование пиломатериалов методом индивидуального раскроя пиловочного сырья: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.21.05 „Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки” / П.Г. Черных. – СПб., 2010. – 20 с.

- The value versus volume yield problem for live-sawn hardwood sawlogs / Ph.H. Steele, F.G. Wagner, L. Kumar [et. al] // Forest Products Journal. – 1993. – 43(9). – P. 35–40.

- Wang L.X. Generating fuzzy rules by learning from examples / L.X. Wang, J.M. Mendel // IEEE Transactions on systems, man, and cybernetics. – Vol. 22. – N6. – 1992. – P. 1414-1427.

- Wang L.X. Adaptive fuzzy systems and control – Design and stability analysis / L.X. Wang. – Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ: PTR, 1994. – 232 p.

- Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский; пер. з пол. И.Д. Рудинского. – М: Горячая линия-Телеком, 2006. – 383 с.

- Пилопродукція. Терміни та визначення: ДСТУ 2148-93. — [Чинний від 1993-07-01]. – К.: Держстандарт України, 1993. – 33 с. – (Національні стандарти України).

- Производство лесопильное. Термины и определения: ГОСТ 18288-87. – [Действительный от 1989-01-01]. – М.: Издательство стандартов, 1987. – 9 с. – (Межгосударственный стандарт).

- Кобзарь А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников / Кобзарь А. И. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2006. – 816 с.

- Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия. (Взамен ГОСТ 9462-71): ГОСТ 9462-88. – [Чинний від 1990-01-01]. – М.: Издательство стандартов, 1988. – 11 с. – (Межгосударственный стандарт).

- Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. (Взамен ГОСТ 9463-71): ГОСТ 9463-88. – [Чинний від 1990-01-01]. – М.: Издательство стандартов, 1988. – 11 с. – (Межгосударственный стандарт).

- Кремер Н.Ш. Эконометрика: учебн. [для студ. высш. учебн. завед.] / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 311 с.

- Толбатов Ю.А. Економетрика: підруч. [для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.] / Толбатов Ю.А. – К.: ТП Пресс, 2003. – 320 с.

- Greene W.H. Econometric Analysis / Greene W.H. – Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 6th Edition, 2008. – 1178 p.

- Кислый В.В. Контроль качества продукции лесопиления и деревообработки / В.В. Кислый. – М.: Высшая школа, 1985. – 184 с.

- Фаллер А.Н. Контроль качества и сортировка продукции лесопиления и деревообработки /А.Н. Фаллер, П.И. Ланда – М.: Высшая школа, 1976. – 214 с.

- Справочное пособие по деревообработке / [Кислый В.В., Щеглов П.П., Баратенков Ю.И. и др.]; под ред. В.В. Кислый. – Екатеринбург: БРИЗ, 1995. – 456 с.

- Richards D.B. Value yield from simulated hardwood log sawing / D.B. Richards // Forest Products Journal. – 1977 – Vol. 27(12). – P. 47–50.

- Samson M. Method for assessing the effect of knots in the conversion of logs into structral lumber / M. Samson // Wood and Fiber Science. – 1993 – Vol. 25(3). – P. 298–304.

- Samson M. Modelling of knots in logs / M. Samson // Wood Science and Technology. – 1993 – Vol. 27. – P. 429–437.

- Roloff A. Baumkronen: Verständnis und praktische Bedeutung eines komplexen Naturphänomens / Roloff A. – Stuttgart: Ulmer, 2001. – 167 s.

- Вади деревини та дефекти обробки. Терміни і визначення: ДСТУ 2152—93. – [Чинний від 1993-07-01]. – К. : Держ. ком. стандарт. метрол. та сертиф. України, 1993. – 49 с. – (Національний стандарт України)

- Маєвський В.О. Вдосконалення розкрою букової пиловочної сировини на пилопродукцію: дис. … канд. техн. наук: 05.05.07 / Маєвський Володимир Олександрович. – Львів, 2000. – 284 с.

- Степаков Г.А. Оптимизация производства круглых лесоматериалов / Г.А. Степаков. – М.: Лесная промышленность, 1974. – 160 с.

- Хухрянская Е.С. Математические модели раскроя лесоматериалов: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. техн. наук: спец. 05.21.05 „Древесиноведение, технология и оборудование деревопереработки” / Е.С. Хухрянская. – Воронеж, 1998. – 18 с.

- Хухрянская Е.С. Алгоритм решения задач оптимизации раскроя пиловочника развальными поставами / Е.С. Хухрянская // Межвуз. сб. научн. тр. –– Воронеж: ВГТУ. – 1997. – С.186–191.

- Дудка P.M. Моделирование и оптимизация продольной распиловки бревен / P.M. Дудка // Лесная промышленность. №4 – 2004. – С. 28–29.

- C.L. Todoroki. Dynamic control of timber production at a sawmill with log sawing optimization / C.L. Todoroki, M. Runnqvist // Scandinavian Journal of Forest Research, Vol 17:1, 2002. pp. 79-89.

- Маєвський В. Програмне забезпечення для розрахунку схем розпилювання круглих лісоматеріалів на пилопродукцію спеціального призначення / В. Маєвський, Є. Миськів, В. Максимів // Вісник Нац. ун-ту „Львівська політехніка” „Комп'ютерні науки та інформаційні технології”. – Львів: НУ „Львівська політехніка”. – 2008. – №616. – С. 15–20.

- Маєвський В.О. Математична модель розпилювання колод на радіальні пиломатеріали секторним способом / В.О. Маєвський // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: УкрДЛТУ. – Вип. 28. – 2003. – С. 122–125.

- Носовський Т.А. Технологія лісопильно-деревообробних виробництв: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.А. Носовський, Р.І. Мацюк, В.В. Маслій. – К.: НМК ВО, 1993. – 196 с.

- Рыкунин С.Н. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств: учебн. пособ. [для студ. высш. учебн. завед.] / Рыкунин С.Н. – М.: Московский гос. ун-т леса, 2007. – 225 с.

- Кулиш В.Г. Определение погрешностей базирования бревен и брусьев перед лесопильными рамами / В.Г. Кулиш // Науч. тр. ЦНИИМОД. – Архангельск. – 1973. – Вып. 28. – С. 103-107.

- Ясинский B.C. Методика расчета бокового смещения бревен и брусьев при рамной распиловке / B.C. Ясинский, A.B. Кучин // ИВУЗ. Лесной журнал. – 1984. – №2. – С. 64-66.

- Прокофьев Г.Ф. Влияние смещения оси бревна и бруса относительно оси постава на выход пиломатериалов, щепы и опилок / Г.Ф. Прокофьев, М.Л. Короткова, А.И. Шейнов // ИВУЗ. Лесной журнал. – 1987. – №1. – С. 127–130.

- Sawmilling and sawing process in the future / A. Usenius, P. Holmila, A. Heikkila [et al.] // The future of quality control for wood & wood products: The final conference of COST Action E53, 4–7th May 2010. – Edinburgh, Great Britain, Europe, 2010. – 9 p.

- Пат. 31116 Україна, МПК B 27 B 1/00 Спосіб отримання пилопродукції з U- та О-подібною текстурою деревини / Маєвський В.О.; заявник і патентовласник Нац. лісотехн. ун-т України. Зареєстр. в Держ. реєстрі патент. України на винаходи 25.03.2008.

- The effect of a sawing angle on wood texture / V. Mayevskyy, V. Maksymiv, I. Sopushynskyy [et al.] // Folia Forestalia Polonica Series B „Drzewnictwo”. – 2008. – Issue 39. – P. 45–54.

- Справочник по лесопилению / [Богданов Е.С., Боровиков А.М., Голенищев А.Н. и др.]; под ред. С.М. Хасдана. – М.: Лесная промышленность, 1980. – 422 с.

- Маєвський В.О. Аналіз способів оцінювання розмірно-якісної характеристики колод / В.О. Маєвський // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: УкрДЛТУ. – Вип. 29. – 2004. – С. 149–156.

- Деменков Н.П. Нечеткое управление в технических системах: учебн. пособ. / Н.П . Деменков– М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. – 200 с.

- Naeeni, A. F. Advanced multi-agent fuzzy reinforcement learning. Master Thesis Computer Engineering, Nr: E3098D / Alireza Ferdowsizadeh Naeeni. – Dalarna University, Sweden, 2004. – 99 p.

- Pedrycz W. Fuzzy Control and Fuzzy Systems / Pedrycz W. – New York: Wiley & Sons, Inc., 1993. – 368 p.

- Нечеткая логика – алгебраические основы и приложения / С.Л. Блюмин, И.А. Шуйкова, П.В. Сараев, И.В. Черпаков. – Липецк: ЛЭГИ, 2002. – 112 с.

- Ротштейн О. Інтелектуальні технології. Нечіткі множини, генетичні алгоритми, нейтронні мережі / О. Ротштейн – Вінниця / : Універсам, 1996. – 320 с.

- Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения: ГОСТ 2140-81. – [Действительный от 1982-01-01]. – М.: Издательство стандартов, 1981. – 118 с. – (Межгосударственный стандарт).

- Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия: ГОСТ 2695-83. – [Действительный от 1984-01-01]. – М.: Издательство стандартов, 1983. – 6 с. – (Межгосударственный стандарт).

- Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия: ГОСТ 8486-86. – [Действительный от 1988-01-01]. – М.: Издательство стандартов, 1986. – 8 с. – (Межгосударственный стандарт).

- CSN EN 1611-1:1999 «Sawn timber – Appearance grading of softwoods – Part 1: European spruces, firs, pines, Douglas firs and larches», 1999. – 9 p.

- Пиломатериалы хвойных пород. Размеры: ГОСТ 24454-80. – [Действительный от 1981-01-01]. – М.: Издательство стандартов, 1980. – 4 с. – (Межгосударственный стандарт).

- Древесина. Общие требования к физико-механическим испытаниям: ГОСТ 16483.0-89. – [Действительный от 1990-07-01]. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 11 с. – (Межгосударственный стандарт).

- Древесина. Метод определения плотности: ГОСТ 16483.1-84. – [Действительный от 1985-07-01]. – М.: Издательство стандартов, 1984. – 7 с. – (Межгосударственный стандарт).

- Древесина. Метод определения условного предела прочности при сжатии поперек волокон: ГОСТ 16483.11-72. – [Действительный от 1973-01-01]. – М.: Издательство стандартов, 1972. – 6 с. – (Межгосударственный стандарт).

- Древесина. Метод определения предела прочности при скалывании вдоль волокон: ГОСТ 16483.5-73. – [Действительный от 1974-07-01]. – М.: Издательство стандартов, 1973. – 7 с. – (Межгосударственный стандарт).

- Древесина. Метод определения предела прочности при статическом изгибе: ГОСТ 16483.3-84. – [Действительный от 1985-07-01]. – М.: Издательство стандартов, 1984. – 7 с. – (Межгосударственный стандарт).

- Древесина. Методы определения модуля упругости при статическом изгибе: ГОСТ 16483.9-73. – [Действительный от 1974-07-01]. – М.: Издательство стандартов, 1973. – 7 с. – (Межгосударственный стандарт).

- Дударева Н. SolidWorks 2009 на примерах / Н. Дударева, С. Загайко. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009. – 544с.

- Алямовский А.А. SolidWorks 2007/2008. Компьютерное моделирование в инженерной практике / А.А. Алямовский, Н.Б. Пономарев. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. – 1040 с.

- Методика проведения опытных распиловок и паспортизация сырья и пиломатериалов. – Архангельск: ЦНИИМОД, 1981. – 53 с.

- Маєвський В.О. Математична модель розпилювання брусо-розвальним способом колод з формою поперечного перетину у вигляді еліпса / В.О. Маєвський, Є.М. Миськів, В.М.Максимів, А.С. Куцик // Науковий вісник. Зб. науково-технічних праць. – Львів: НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.13 – С. 122 – 127.

- Яремчук Л.А. Вплив кута розпилювання деревини на товщину лакофарбової плівки / Л.А. Яремчук, В.О. Маєвський, В.М. Максимів, А.О. Дудник // Науковий вісник: зб. наукових праць. – К.: НУБіП. – 2010. – Вип. 147.– С. 253–260.

- Пат. 64918 Україна, МПК (2011.01) В27В 1/00. Спосіб поздовжнього розпилювання сировини у виробництві струганого шпону / Бехта П.А., Маєвський В.О.; заявник і патентовласник ДВНЗ Націон. лісот. ун-т України. – заявл. 11.04.2011; опубл. 25.11.2011, Бюл. №22.

- Вінтонів І.С. Деревинознавство: навч. посіб. / Вінтонів І.С., Сопушинський І.М., Тайшінгер А. – 2-ге вид., доповн. – Львів: Апріорі, 2007. – 312 с.

- Пат. 31116 Україна, МПК (2006.01) В27В 1/00. Спосіб отримання пилопродукції з U- та O- подібною текстурою деревини / Маєвський В.О.; заявник і патентовласник ДВНЗ Націон. лісот. ун-т України. – заявл. 03.12.2007; опубл. 25.03.2008, Бюл. №6.

- Mayevskyy V. The effect of a sawing angle on wood texture / V. Mayevskyy, V. Maksymiv, I. Sopushynskyy, A. Teischinger // Folia Forestalia Polonica, Series B «Drzewnictwo». Poznan. – 2008. – Issue 39. – P. 45–54.

- Маєвський В.О. Дослідження формостійкості клеєних щитів з масивної деревини дуба / В.О. Маєвський, Ю.В. Бенях // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2005. – Вип. 15.5. – С. 199–208.

- Ветшева, В.Ф. Моделирование бревен сибирской лиственницы для оптимизации процессов их комплексной переработки / В.Ф. Ветшева, М.М. Герасимова // Деревообрабатывающая промышленность. 2004. – № 5. – С. 11–13.

- Алексеева Л.В. Результаты оценки условий формирования сечений пиломатериалов внутреннего рынка при раскрое сортиментов по круговой брусово-развальной схеме / Л.В. Алексеева // ИВУЗ. Лесной журнал. –2004. –№2. – С. 33–38.

- Климушев Н.К. Моделирование технологических процессов лесопромышленного производства: учеб. пособ. / Н.К. Климушев, О.М. Прудникова – Ухта : УГТУ, 2003. – 76 с.

- Васильев, К. К. Математическое моделирование систем связи : учеб. пособ. / К. К. Васильев, М. Н. Служивый. – Ульяновск : УлГТУ, 2008. – 170 с.

- Шимкевич Ю.Б. Справочник по лесопилению / Ю.Б. Шимкевич // СПб.: Профи-Информ, 2004. 200 с.

- Шако О.И. Гибкие технологии для раскроя среднемерного пиловочного сырья. –Технология и оборудование для переработки древесины //Науч. тр. – Вып. 326. –М.: МГУЛ, 2005. –С. 41–44.

- Маєвський В.О. Визначення об’ємного виходу пилопродукції для технологічних потоків на базі стрічкопилкового обладнання / В.О. Маєвський, В.М. Максимів, Р.І. Мацюк, Р.М. Дадак // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.1. – С. 150–159.

- Сопушинський І. Зв’язок властивостей деревини та якості виробів з деревини / І. Сопушинський, В. Маєвський, А. Тайшінгер, І. Вінтонів, М. Сопушинська, П. Ангельстам, Р. Аксельсон // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.4. – С. 101–108.

- Mayevskyy V.O. Mathematical simulation of surface shape for real log / V.O. Mayevskyy, A.Ya. Vus // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: НЛТУ України. – 2010. – Вип. 36.– С. 48–56.

- Маєвський В.О. Особливості розкрою пиломатеріалів на радіальні і тангенціальні заготовки / В.О. Маєвський, Я.В. Мацишин, Є.М. Миськів // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.15. – С. 81–90.

- Вус А.Я. Модифікація математичної моделі форми поверхні реальної колоди з явними локальними вадами і дефектами форми колоди / А.Я. Вус, В.О. Маєвський // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – С. 303–309.

- Вус А.Я. Ідентифікація простої кривизни реальної колоди та її математичне моделювання / А.Я. Вус, В.О. Маєвський // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.8. – С. 332–344.

- Маєвський В.О. Ідентифікація складної кривизни реальної колоди та моделювання її поперечного розпилювання / В.О. Маєвський, А.Я. Вус // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9. – С. 110–119.

- Маєвський В.О. Розроблення моделі реальної колоди для імітації її розпилювання на пилопродукцію / В.О. Маєвський // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3. – С. 322–328.

- Matsyshyn Ya.V. Fuzzy inference system for lumber cross cutting process modeling / Ya.V. Matsyshyn, V.O. Mayevskyy, M.M. Mysyk, V.M. Maksymiv // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: НЛТУ України. – 2011. – Вип. 37.2. – С. 67–75.

- Маєвський В.О. Баланс деревини при розпилюванні колоди на пиломатеріали з урахуванням її реальної форми / В.О. Маєвський, А.Я. Вус, В.М. Максимів // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.3. – С. 352–362.

- Маєвський В.О. Визначення ширини робочої зони охоплення схемою розпилювання колоди, бруса, сегмента та сектора з урахуванням їх реальної форми // В.О. Маєвський, А.Я. Вус // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.11. – С. 325–334.

- Миськів Є.М. Основні напрямки досліджень технологічного процесу виготовлення клеєного бруса / Є.М. Миськів, В.О. Маєвський, В.М. Максимів // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.1. – С. 118–122.

- Миськів Є.М. Особливості методики визначення виду розпилювання пиломатеріалів / Є.М. Миськів, В.О. Маєвський, В.М. Максимів // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.3. – С. 137–140.

- Мацишин Я.В. Генерування схем розкрою пиломатеріалів на бездефектні ділянки за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення / Я.В. Мацишин, А.М. Дель Ріо, В.О. Маєвський // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: НЛТУ України. – 2011. – Вип. 37.1. – С. 34–39.

- Пат. 91374 Україна, МПК (2009) В27 М 3/00. Спосіб виготовлення клеєного щита зі збереженням текстури деревини / Маєвський В.О., Максимів В.М., Каленський В.С.; заявник і патентовласник ДВНЗ Націон. лісот. ун-т України. – заявл. 25.02.2008; опубл. 26.07.2010, Бюл. №14.

- Пат. 32885 Україна, МПК (2006) G01B 3/02. Спосіб вимірювання діаметрів круглих лісоматеріалів / Максимів В.М., Маєвський В.О., Мацишин Я.В.; заявник і патентовласник ДВНЗ Націон. лісот. ун-т України. – заявл. 03.12.2007; опубл. 10.06.2008, Бюл. №11.

- MayevskyyV. Influence of angle sawing of round timber on wood texture // V. Mayevskyy, V. Maksymiv, I. Sopushynskyy, A. Teischinger // Proceedings of the 5th IUFRO Symposium “Wood Structure and Properties '06”, 03–06.09.2006, Arbora Publishers. – Zvolen, Slovakia, 2006. – P. 516.

- Sopushynskyy I. Selection of maple “birdseye” (Acer pseudoplatanus L.) in Ukrainian Carpathian mountains // I. Sopushynskyy, I. Vintoniv, A. Teischinger, M. Sopushynska, V. Mayevskyy // Proceedings of the 5th IUFRO Symposium “Wood Structure and Properties '06”, 03–06.09.2006, Arbora Publishers. – Zvolen, Slovakia, 2006. – P. 139–142.

- Sopushynskyy I. Forest-wood-chain in Ukraine / I. Sopushynskyy, V. Mayevskyy, I. Vintoniv, V. Maksymiv // Proceedings of the COST Action E40 Conference: Wood Quality and Niche Products, 29–30.03.2007. – Grenoble, France, 2007 – P. 59–62.

- Маєвський В.О. Розпилювання круглих лісоматеріалів на пилопродукцію з врахуванням їх реальної форми / В.О. Маєвський // Тези доповідей учасників конференції науково-педагогічних працівників, наукових співробітників і аспірантів. – К.: НАУ, 2007. – С. 135–136.

- Маевский В.О. Особенности усовершенствования математического моделирования формы поверхности реального бревна / В.О. Маевский // Молодые учёные в решении актуальных проблем науки: всеросс. науч.-практ. конф. (с межд. участием), 12–13 мая 2011г.: сборн. статтей по матер. конф. т. 1. – Красноярск, 2011. – С. 147–153.

- Маевский В.О. Особенности моделирования процесса распиловки бревен с учетом их реальной формы развальным способом на пиломатериалы / В.О. Маевский // Лесной и химический комплексы – проблемы и решения: всеросс. науч.-практ. конф., 20–21 окт. 2011г.: сборн. статтей по матер. конф. т. 1. – Красноярск, 2011. – С. 110–114.

- Маевский В.О. Особенности моделирования процесса распиловки бревен с учетом их реальной формы брусо-развальным способом на пиломатериалы / В.О. Маевский // Лесной и химический комплексы – проблемы и решения: всеросс. науч.-практ. конф., 17–18 мая 2012г.: сборн. статтей по матер. конф. т. 1. – Красноярск, 2012. – С. 188–190.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html