Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Национальная Академия Наук Украины

Институт газа

На правах рукописи

Собченко Анна Александровна

УДК 628.474: 658.567.1

разработка и Исследование технологии термической утилизации маслосодержащих отходов

Специальность 05.14.06

Техническая теплофизика и промышленная теплоэнергетика

Диссертация

на соискание научной степени кандидата технических наук

Научный руководитель:

Хвастухин Ю.И.

доктор технических наук, профессор

Киев – 2012

Оглавление

Перечень условных обозначений, символов, сокращений и терминов	5

Введение	7

Раздел 1 Образование и методы утилизации отходов на маслоперерабатывающих предприятиях	12

1.1 Свойства, образование и экологические характеристики маслосодержащих отходов	13

1.1.1 Состав растительных масел	14

1.1.2 Физико–химические свойства фильтровальных материалов	17

1.2 Методы утилизации маслосодержащих отходов	21

1.2.1 Захоронение	21

1.2.2 Использование	22

1.2.3 Восстановление	24

1.2.4 Сжигание и газификация	25

1.3 Состояние исследований по горению углеродсодержащих частиц в потоке	35

1.4 Краткие выводы и постановка задач исследования	39

Раздел 2. Моделирование процесса сжигания маслосодержащих отходов во вращающейся печи	42

2.1	Физическая модель процессов горения	43

2.2 Теплота сгорания замасленной отбельной глины	44

2.3 Аналитический расчет состава газового потока после сгорания замасленной глины	48

2.4 Термообработка маслосодержащих частиц и окатышей отбельной глины до выхода летучих	49

2.5 Анализ процессов выгорания углеродных остатков в золе	55

2.5.1 Выгорание сажи в кинетическом режиме	55

2.5.2 Анализ процесса горения окатышей замасленной отбельной глины	56

2.6 Краткие выводы	62

Раздел 3. Методика исследования процессов горения маслосодержащей отбельной глины	63

3.1.	Экспериментальная база исследований	63

3.2	Методика исследования кинетики выгорания сажи из зольного остатка в газовом потоке	65

3.3	Методика определения коэффициента диффузии для окатышей с углеродным остатком	67

3.4 Методика исследования динамики горения дисперсных материалов	70

3.5 Стандартные методы исследования	71

3.6 Оценка погрешности результатов измерений	73

Раздел 4. Результаты экспериментальных исследований	77

4.1 Пробные эксперименты по термообработке отходов фильтрации и отбеливания различных растительных масел	77

4.2 Материальные потоки при сжигании маслосодержащих отходов во вращающейся печи	82

4.3 Результаты исследований горения маслосодержащих частиц в газовом потоке	87

4.4 Динамика горения частиц различных материалов	92

4.5 Горение окатышей во внутреннедиффузионном режиме	95

4.6 Применение результатов экспериментов	100

Раздел 5 Опытно-промышленная технологическая линия термического обезвреживания замасленной глины	103

5.1 Оборудование технологической линии	103

5.2 Описание технологического процесса термической утилизации замасленных отходов	113

5.3 Порядок пуска и эксплуатации опытно-промышленной линии утилизации	115

Общие выводы	122

Список литературы	124

Приложения	134

# Перечень условных обозначений, символов, сокращений и терминов

Условные обозначения

А – зольность, %;

Ar – число Архимеда;

α – коэффициент расхода воздуха;

- стехиометрический коэффициент;

С – концентрация, кг/м3;

D – коэффициент диффузии, м2/ч;

d – диаметр частицы, мм;

Е – энергия активации, Дж/моль;

ε – порозность;

G – расход, кг/час;

g – количество масла, кг/кг;

H – высота, м;

К – степень связывания; коэффициент воспламенения углеродного остатка;

L – длина, м; расход, нм3/кг;

М – содержание масла, %; молярная масса, г/моль;

m – масса, кг;

n – число оборотов, об/мин;

Р – давление, Па;

ρ – плотность, кг/м3;

Q – теплота сгорания топлива, кДж/кг;

R – универсальная газовая постоянная, Дж/(моль·К);

Re – число Рейнольдса;

S – удельная поверхность, м2/г;

Т – температура, К;

t – температура, °С;

t – время, мин, с;

τ – время, с;

U – скорость потока, м2/с;

V – объем, м3;

W – влажность, %;

Х – степень выгорания;

z – средний относительный остаток горючих;

ρ – плотность, кг/м3;

ψ - относительный радиус;

п.п.п. – потери при прокаливании, %.

Нижние индексы

вит. – витание;

в.л. – воспламенение летучих;

всп. – вспышка;

г.л. – горение летучих;

г.с. – горение сажи;

ист. – истинная;

каж. – кажущаяся;

уд. – удельная единица;

экв. – эквивалентный размер.

Сокращения

ЖОГ – жирные отбельные глины;

МЭЗ – маслоэкстракционный завод;

МЖК – масложировой комбинат;

ПК – персональный компьютер;

TG – термогравиметрическая;

ХА – хромель-алюмелевая;

# Введение

Актуальность темы. Тенденцией состояния современного промышленного комплекса в Украине является значительный рост стоимости топливноэнергетических ресурсов. Снижению влияния этого фактора может поспособствовать использование топливосодержащих отходов, которые образуются в ряде отраслей перерабатывающей промышленности. Одна из таких отраслей – производство и переработка растительного масла агропромышленного комплекса Украины. Основным видом масел на украинском рынке является подсолнечное, составляющее порядка 70% всего оборота рынка, на втором месте – пальмовое масло с долей порядка 20% от общего объема продаж. Все остальные виды растительных масел суммарно занимают 10% рынка. Технология очистки растительных масел и гидрированных жиров включает такой этап, как отбеливание и фильтрация. В качестве адсорбентов широко применяется бентонитовая глина и диатомитовые фильтровальные порошки. В Украине получают около 100 тыс. тонн в год замасленного отработанного сорбента при среднем содержании масла в адсорбенте около 40%. Эти отходы по теплоте сгорания могут заменить около 30 млн.нм3/год природного газа при их использовании в качестве топлива в котельных маслоперерабатывающих предприятий. О выходе таких отходов в мире можно судить по объему используемого сорбента – отбельной глины на уровне 
2,6 млн.т/год. Трудность их сжигания заключается в низкой (≈900°С) температуре плавления минеральной части, приводящей к зашлаковыванию топок, и низкой реакционной способности сажистого остатка при горении. Таким образом, исследования процесса низкотемпературного сжигания отходов маслопереработки в виде слабосыпучего порошка, склонного к агломерации, и разработка технологии его утилизации представляются актуальными задачами.

Актуальность этой задачи усиливается также экологическим аспектом хранения таких отходов. Замасленная отработанная отбельная глина относится к IV классу опасности - уже при относительно небольшом повышении температуры происходит ее самовоспламенение.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Результаты исследований, представленных в диссертации, получены в Институте газа НАН Украины в рамках выполнения следующих госбюджетных научно-исследовательских работ: «Створення технологічних засад та дослідження процесів термошарової обробки відходів, що вміщують паливо» (РК №0107U003966, 2007-2009гг), «Дослідження і розробка енергозберігаючої технології термообробки спалювання та знешкодження дисперсних матеріалів» (РК №0110U004079, 2010-2012гг), научно-технический проект „Установка для термічного знешкодження відпрацьованого фільтрувального матеріалу для заміщення природного газу в котельнях олійнопереробних підприємств” (договор №31 от 1.06.2010г., 06.2010-12.2010). Некоторые результаты были получены при выполнении хоздоговорной работы: «Разработка технических предложений по повышению эффективности линии термического обезвреживания маслосодержащих отходов» (договор №11-10 от 15.06.2010 с Ильичевским масложировым комбинатом).

Объектом исследования является процесс сжигания замасленных отходов масложировых предприятий.

Предметом исследований являются отработанные замасленные сорбенты с масложировых предприятий Украины.

Цели работы: 1) определение основных закономерностей сжигания отработанного замасленного сорбента с нахождением кинетических характеристик горения дисперсных частиц в потоке и окатышей в перемешиваемом слое; 
2) определение технологических характеристик сжигания во вращающейся барабанной печи; 3) разработка методов и технических приемов реализации процесса в условиях масложирового предприятия.

Для их реализации поставлены следующие задачи:

1.	Анализ существующих методов утилизации маслосодержащих отходов.

2.	Моделирование сжигания отходов во вращающейся печи, оценка их как топлива.

3.	Создание экспериментальных установок для исследования кинетики и динамики горения топливосодержащих дисперсных материалов.

4.	Исследование кинетики горения дисперсной фазы отработанного сорбента в потоке.

5.	Определение характеристик горения окатышей отходов во внутреннедиффузионом режиме.

6.	Разработка рекомендаций по термическому обезвреживанию отработанного сорбента в котельной масложирового комбината.

Научная новизна полученных результатов.

1. Выполнено моделирование процесса низкотемпературного сжигания замасленной глины во вращающейся печи. Показано, что после испарения масла в ней формируется три топливных потока: разрозненные мелкие частицы сорбента с сажей; зольный остаток, слипшийся на раскаленной футеровке печи в пористые окатыши диаметром 10…50мм; мелкодисперсные частицы сажи от неполного горения паров масла.

2. Впервые найдены кинетические характеристики горения дисперсных маслосодержащих частиц (0,05 – 0,316мм) в потоке. В отличие от угольных частиц, углеродный остаток в них представлен в виде сажи с низкой реакционной способностью. Доказано существенное влияние на скорость его выгорания водяных паров, как из минеральной составляющей, так и дополнительно вводимых в зону горения.

3. Впервые определен коэффициент диффузии окислителя к фронту горения сажистого остатка для окатышей отработанного сорбента (1…50мм) при его горении во внутреннедиффузионном режиме. Его величина в зависимости от температуры горения 823 – 1273К находится в пределах от 1,5·10-2 м2/ч до 
11·10-2 м2/ч.

4. Определены оптимальные технологические и экологические характеристики сжигания маслосодержащих отходов в установке, включающей в себя вращающуюся барабанную печь, «горячий» циклон, котел-утилизатор и рукавный фильтр.

Практическая ценность полученных результатов.

1.	Создана технология эффективного использования в котельных маслоперерабатывающих предприятий отработанных сорбентов фильтрации растительных жиров в качестве топлива, взамен природного газа. Технология реализована на ЗАО «Ильичевском масложировом комбинате» г.Ильичевск, Одесская обл.

2.	Получены и использованы в расчетах процесса горения во вращающейся печи кинетические и технологические характеристики сжигания маслосодержащих отходов.

3.	Определены режимы сжигания отработанного сорбента со степенью конверсии углерода свыше 96% при парциальном давлении водяных паров в газах горения МПа.

4.	Разработана техническая документация технологической линии термической утилизации отработанного сорбента производительностью 0,5 т/ч с использованием тепловой энергии для производственных нужд масложирового комбината.

Результаты диссертационной работы использованы на ОАО «Ильичевский масложировой комбинат», где введена в эксплуатацию технологическая линия производительностью до 12 тонн в сутки по замасленному сорбенту.

Личный вклад соискателя состоит в разработке методик по исследованию отработанного сорбента, в участии в экспериментальном исследовании сжигания замасленных образцов отбельной глины и других отходов (древесные опилки, спиртовая барда), анализе и обработке полученных данных, участии в разработке конструкторской документации для изготовления технологического оборудования.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты диссертации доложены на следующих международных конференциях: Международная научно-практическая конференция-выставка «Экологические проблемы индустриальных мегаполисов», (Донецк – Авдеевка, 26-28 мая 2010г.), Международная конференция «Энергоэффективность 2010», (Киев, 2010).

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 7 работ: 5 статей в специализированных научных журналах Украины, 1 – тезисы докладов на международных конференциях, 1 – патент Украины.

# Общие выводы

В диссертационной работе на основании теоретического анализа процесса горения, результатов лабораторных и технологических экспериментов впервые предложена утилизация отработанных замасленных сорбентов в качестве топлива в котельных масложировых комбинатов. Определено время горения дисперсных сажистых частиц и окатышей в низкотемпературном диапазоне и разработаны рекомендации по компоновке технологической линии. Реализация технологии позволяет сократить расходы природного газа на предприятии, а также решить актуальную экологическую проблему – утилизировать отходы IV класса опасности.

- Предложена модель процесса сжигания отработанной отбельной глины во вращающейся печи после испарения масла в виде трех параллельных независимых потоков. А именно – сажистого углерода, образовавшегося при низкотемпературном (до 800…900°С) сгорании паров масла; дисперсного зольного материала с углеродным остатком, движущихся в газовом потоке; окатышей золы (размером 10…50мм), перемещающихся по внутренней стенке печи при ее вращении.

- Определено, что процесс горения дисперсного потока твердой фазы и сажи от неполного горения паров масла в газовом потоке печного пространства происходит в кинетическом режиме при значительном влиянии в газовой фазе водяных паров. Горение углеродного остатка (сажи) в окатышах рассматривается как внутреннедиффузионный процесс.

- Создана экспериментальная лабораторная установка для исследования процессов горения отработанного сорбента маслопереработки как в виде дисперсного материала в газовом потоке (25…400мкм) с временем пребывания 3…30 сек, так и окатышей (5…50мм) с временем пребывания 5…20 минут.

- Разработана методика обработки результатов кинетического эксперимента с дисперсным материалом и внутреннедиффузионного для окатышей. Разработана методика исследования динамики выгорания топливосодержащего дисперсного материала.

- Проведены экспериментальные исследования для образцов, отобранных на масложировых предприятиях Украины, в результате которых определены основные характеристики замасленной глины как топлива: содержание масла 25-65%, низшая теплота сгорания =8,8-22,4 МДж/кг, зольность Ар=65,9 – 34,4%, влажность =9,5 – 4,5%.

- Получены данные для расчета степени выгорания топлива из отходов при различных температурных режимах процесса сжигания (873К –1123К). Показано, что время разогрева частиц, выхода и горения летучих для мелкодисперсных топливосодержащих частиц невелико, и составляет, как правило, доли секунды. Соответственно, определяющим временем нахождения является время пребывания до полного выгорания углеродного остатка. Также была определена зависимость скорости выгорания сажи, как от содержания водяного пара в газах (от горения масла и неминеральной части), так и от концентрации этих паров.

- Определена зависимость коэффициента диффузии окислителя в окатышах отработанного сорбента от температуры (D=(1,5…11)·10-2 м2/ч), имеющая экстремальный характер с пиком при температуре 1173К.

- По необходимому времени пребывания определены параметры вращающейся печи (внутренний диаметр 1,6м, длина 12м, число оборотов 2-5об/мин и угол наклона к горизонту 1-3°) для сжигания 0,5 т/ч отработанного сорбента с содержанием масла 30%.

- Разработана и внедрена технологическая линия термической утилизации замасленных отходов на Ильичевском масложировом комбинате производительностью 12 т/сутки по отработанному сорбенту, при сжигании которого обеспечивается выработка до 1,8 т/час пара, что обеспечивает экономию ≈ 2 млн.нм3/год природного газа.

# Список литературы

- Брозовский Д.Ж., Борисенко Т.М., Качалова М.С. «Основы товароведения промышленных и продовольственных товаров» – М.: «Экономика», 1997.

- Нечаев А.П. Технология пищевых производств/ А.П. Нечаев, И.С. Шуб, О.М. Аношина - М.: «КолосC», 2005. - 767 с.

- Товбин И.М., Фаниев Г.Г. Рафинация жиров/М.: Пищевая промышленность, 1977. - 240 с.

- ГОСТ 1129–93. Межгосударственный стандарт. Масло подсолнечное. Технические условия. – Взамен ГОСТ 1129–73; Введ. 01.01.97. – Киев; Госстандарт Украины, 1996. – 17 с.

- Харченко Л.Н. Закономерности накопления липидов и перспективы направленного изменения качества масла семян масличных культур: (подсолнечник и горчица) Дис... д-ра с.–х. наук: 03.00.12 (физиология растений) 06.01.05 (селекция и семеноводство). Краснодар, 1981. – 340 с.

- Тютюнников Б.Н., Юхновский Г.Л., Маркман А.Л. Технология переработки жиров. М.: Пищепромиздат, 1950. - 780с.

- Кулиев Р.Ш., Ширинов Ф.Р., Кулиев Ф.А. Физико-химические свойства некоторых растительных масел // Химия и технология топлив и масел. – 1999. – №4. – С. 36–37.

- Паронян В.Х., Новокшонов Ю. И., Моделирование и оптимизация процессов рафинации жиров, М., 1985

- Исследование эффективности применения в дизельных двигателях топливных смесей и биотоплив, В. А. Звонов, А. В. Козлов, А. С. Теренченко Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об–ва им. Д.И. Менделеева), 2008, т. LII, № 6.

- Щербаков В.Г. Химия и биохимия переработки масличных семян – М.: "Пищевая промышленность", 1997

- Техника и технологии производства и переработки растительных масел : учебное пособие / С.А. Нагорнов, Д.С. Дворецкий, С.В. Романцова, В.П. Таров. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 96 с.

- Щербаков В. Г., Биохимия и товароведение масличного сырья, 3 изд., М., 1979.

- ГОСТ 33-2000Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости

- ГОСТ 9287–59. Масла растительные. Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле. – Введен впервые; Введ. 01.07.60. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 3 с.

- Петренко А.Е., Корчанова Ю.А., Скороход Л.А., Васильев И.П. Определение закономерностей изменения температуры вспышки растительных топлив из смесей различных масел // Збірник наукових прац Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ: ЛДАУ, 2006. – № 64 (87). – С. 208–213.

- Тютюнников Б.Н., Химия жиров, М., 1974

- Петров В.П. Сырьевая база бентонитов в СССР и их использование в народном хозяйстве./М. :Недра. 1972.-С. 251-268.

- Адсорбенты для рафинации масел, жиров и жирных кислот www.sezar.ru/otb_earth/otb_earth1

- Г.Топилин, В.Гальцев, В.Шерстобитов Энергосберегающее оборудование для нейтрализации свободных жирных кислот и дезодорации растительного масла – НВЖ "Олійно-жировий комплекс", 2005, №3 (10). – с. 88-90.

- Котова Е.М Разработка эффективных приемов адсорбционной рафинации растительных масел/ Диссертация … на научную степень кандидата технических наук – М.:-2008-с.137

- Закон України «Про відходи» від 05.03.1998 № 187/98–ВР

- И. М. Товбин, М. Н. Залиопо, А. М. Журавлев Производство мыла, Издание второе, Москва пищевая промышленность, 1976

- Пат. 2286815 US, МПК7 B01J 20/10 , B01J 20/12 . Method of recovering adsorbent materials/ Wynkoop Kiersted Jr.; заявитель: Scarsdale N.Y, патентообладатель: Texas Company, New York, N.Y., a corporation of Delaware. – № 312667; заявл. 6.01.1940; опубл. 16.06.42.

- В. Григорьева, В. Мачигин Использование жировых отходов масложировой промышленности в кормовых целях ВНИИЖ Журнал "Олійно–жировий комплекс" Вестник ВНИИЖ" (№2, 2005)

- Скворцова, Л.Н./Научно-практическое обоснование использования новых кормов и кормовых добавок для повышения биологического статуса мясной птицы/диссертация … на научную степень доктора биологических наук/ -2010-с.342

- Fuege and Janssen, J. Amer. Oil Chemists' Soc., 28, 429 (1951).

- Пат. 2352064 US, МПК7 B01J 20/10 , B01J 20/12 . Refining mineral oil/ Carl Zerbe, (Hamburg, Germany) – № 399555; заявл. 24.06.1941; опубл. 20.06.44.

- Пат. 869534FR, МПК7 C10G17/06; C10G17/00. Procédé pour le raffinage des huiles minerals/Заявитель и патентообладатель: Rhenania Ossag Mineralowerke – №FRD869534; заявл. 27.01.1941; опубл. 04.02.42.

- Пат. 2328158 US, МПК7 B01J 20/10 , B01J 20/12. Art of refining/ Edward J.Martin; East Chicago Ind. – № 334906; заявл. 13.05.1940; опубл. 31.09.43.

- Kalam and Joshi J. Amer. Oil Chemists' Soc., 65, 1917 and 1537 (1988).

- Waldmann и Eggers, Oil Chemists' Soc., 68, 922 (1991).

- Bahl and Dayal, Research and Industry, 22, 145 (1977).

- Пат3738289 US, МПК7 F62G 7/00 , F23G 05/12 . COUNTER–FLOW SLUDGE BURNER / Hanway, Jr.; John E.; Chicago Bridge & Iron Company. – № 05/172020; заявл. 16.08.1975; опубл. 12.06.73.

- Тринкс В. Промышленные печи. М.: Металлургиздат., 1961 г., 390 с.

- Хзмалян Д. М. Теория горения и топочные устройства. М., 1976

- Бойко В. Н. Расчет печи циклонного типа для термообработки мелкодисперсных материалов / Бойко В. Н., Федоров О. Г. // Металлургическая теплотехника : сборник научных трудов НМетАУ. –Днепропетровск : ПП Грек А.С., 2007. – С. 33–43.

- Кузнецов, Ю.Н. Расчет распылительной сушилки типа РФ (Материальный баланс сушилки. Расчет и выбор оптимальных размеров сушильной камеры): Метод. указания / Иван. хим.-технол. институт. Иваново, 1983. – 28 с.

- Хинкис П.А., Махорин К.Е., Бочаров А.А. Эффективность сжигания твердого топлива в кипящем слое// Хим.технология. – №1. – с.37-41.

- Хвастухин Ю.И., Петишкин А.А., Трифонова Л.И. Снижение выбросов диоксида серы при сжигании углеродсодержащих отходов в псевдоожиженном слое// Хим. технология.-1986-№1.-с.64-67

- Иоффе Н.И. Теплотехнический расчёт барабанного сушила. Ив. 1981,32 с.

- Пат. 3357375 US, МПК7 A62D 3/00, F23G 7/00. Incinerator of industrial waste, and apparatus/ John Warren Brophy; Royal Oak, Mich. – № 480428; заявл. 17.08.1965; опубл. 12.12.67.

- Пат4987837 US, МПК7 F23J 1/00 , F23L 1/02, F23G 5/00, F23L 1/00. Siftings removal device/ Reschly David C., Alt Kenneth D.; Detroit Stoker Company – № 07/459990; заявл. 16.08.1971; опубл. 12.06.73.

- Пат. 3822653 US, МПК7 F23G 5/16 , F23G 7/00, F23G 5/12. INCINERATING FURNACE FOR FLUID AND SLUDGED REFUSE/ Ghelfi Salvatore. – № 05/321986; заявл. 8.01.1973; опубл. 9.06.74.

- Патент 2232348 РФ, МПК 7 F23G5/14, F23G7/00. Установка для термической переработки отходов/Сафин Р.Г., Башкиров В.Н., Грачев А.Н., Нелюбин А.А., Мавлеева Д.А., Мифтахова Н.Ш., Воронин Е.К., Окишев О.И., Смирнова Н.Х. (RU); Патентообладатель: Научно–технический центр по разработке технологий и оборудования (RU). – №: 2002131729/03, заявл. 26.11.2002; опубл. 10.07.2004.

- Пат. 3958518 US, МПК7 A62D 3/00 , F23G 7/05, F23G 7/00, F23J 001/00. Incinerator for oil–containing waste sludge and method thereof/ Yoshida Masaharu (Hirakata, JA);. – № 05/524909; заявл. 18.11.1974; опубл. 25.05.76.

- Бернадинер М.Н., Шурыгин А.П. Огневая переработка и обезвреживание промышленных отходов. – М.: Химия, 1990.

- Багрянцев Г.И., В.Г.Леонтьевский, В.Е, Черников. Огневое обезвреживание отходов химических производств// Энергосбережение в химических производствах. – Новосибирск: Институт теплофизики СО АН СССР, 1986. – с.69–81.

- Щербаков В.Г., Нечаев А.П. Технология пищевых производств/Под ред. А.П.Ковальской. – М.: Колос, 1997. – 752 с.

- Установка газификации углеродсодержащего сырья во взвешенном состоянии (УГУВ)/http://koez.com.ua/products/uguv/

- Філіпенко Ю.М. Вплив мінеральних компонентів на теплотехнічні характеристики енергетичного вугілля, Автореферат кандидатської дисертації, Київ, 2010, 20с.

- Лавров II.В., Шурыгин А.П. Введение в теорию горения и газификации твёрдого топлива. М.: АН СССР, 1962.

- Кантрович Б.В. Вопросы горения потока топлива.-В сб. «Горение двухфазных систем». М., Из-во АН СССР, 1958.

- Золотко A.H., Вовчук Я.И., Киро С.А. Воспламенение частиц зольного угля // ФГВ 5, 1983.

- Померанцев В.В. Основы практической теории горения. М.: Энергия, 1973

- Беляев A.A., Финягин А.П. Проблема сжигании высокозольных топлив // Использование низкокалорийных твердых топлив для производства электроэнергии и тепловой энергии: Тез. докл. семинара ООН по интегрир. использ. низкокалор. топлив 24-28 октября 1983 г. - М.. 1983,- С. 1-2. - на англ. яз.

- Stubington J. F. Comparison of techniques for measuring the temperature of char particles burning in a fluidized bed // Chem.Eng.Res.Des. – 1985. – 63, N 4. – P. 241 – 249.

- Antohony D. B., Howard J. B., Hottel H. C. et al. Rapid devolatilization and hydrogasification of bituminous coal// Fuel. – 1986. – 55. P. 121.

- Read D.C., Minchener A. J., The low temperature combustion characteristics of varios coals in a fluidized bed combustor // Proc. Inst. Energy. 3rd Int. conf. on FBC (London, Oct. 16 – 17, 1984). – London: Inst. Energy, 1984. Disc. 26. – P. 224 – 231.

- Хоффман Е. Энерготехнологическое использование угля. М.:Энсргоатомиздат, 1983.

- Изменение пористой структуры экибастузского слабоспекающегося и подмосковгого бурого углей в процессе их термической обработки/ А.А.Анищенко, И.Л. Голенко, А.Ю. Майстренко [и др.]// Химия твердого топлива. – Москва. – 1991, №4. – с.57 – 61.

- Бабий В.И., Куваев Ю.Ф. Горение угольной пыли и расчет пылеугольного факела. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 208 с.

- Иванов В.М., Канторович Б.В. О процессе горения потока топлива совместно с испарением воды в общем объеме под высоким давлением. Труды Всесоюзного совещания по использованию газов в народном хозяйстве. М., Изд-во АН СССР, 1961.

- Афросимова В.Н. Смесеобразование и горение газа в горелках.-В сб. «3-е науч.-техн. совещание по теории и практике сжигания газа». М.., изд-во «Энергия», 1965

- Гуревич М.А. Процесс выжигания горючих добавок из пористых материалов/ М.А. Гуревич, И.И. Палеев, Ю.А. Тимошин // Журнал технической физики, 1954, №4, том XXIV, с.599-610.

- Иванов В.М. Горение жидкого топлива совместно с испарением воды в общем реакционном объеме.-Труды ИГИ, т.11.М., Изд-во АН СССР, 1959.

- В. С. Альтшулер, Г. В. Клириков. Газификация тяжелого жидкого топлива под давлением с получением энергетического газа. – Теплоэнергетика, 1964, №4.

- Г. В. Клириков. Исследование процесса газификации жидких топлив под давлением. Автореф. канд. дисс. М., ИГИ, 1964.

- Пат. 3958518 US, МПК7 A62D 3/00 , F23G 7/05, F23G 7/00, F23J 001/00. Incinerator for oil-containing waste sludge and method thereof/ Yoshida Masaharu (Hirakata, JA);. – № 05/524909; заявл. 18.11.1974; опубл. 25.05.76.

- Шульман Р.Ф. Энциклопедия технологий переработки отходов Украинский Биоэнергетический фонд, Киев, 2007, 780с.

- Городнов В.Д. Исследование глин и новые рецептуры глинистых растворов /В.Д. Городнов, В.Н. Тесленко, И.М. Тимохин и др. – М.: Недра, 1975. – 272с.

- Думанский А.В. Лиофильность дисперсных систем /А.В. Думанский. – К.: Из-во 8 АН УССР, 1960 – 214с.

- Гапонич Л.С. Особенности пористой структуры углей различной степени метаморфизма и зольности/ Л.С. Гапонич, Т.Н. Хандрос// Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005. -№6. –с. 26 – 35.

- Жирные килоты/Материал из Википедии – свободной энциклопедии www.ru.wikipedia.org/wiki/жирные_кислоты

- Виленский Т.В., Хзмалян Д.М. Динамика горения пылевидного топлива.М.: Энергия, 197

- Глинков М.А. (под редакцией) Металлургические печи (часть I), ГНТИ, Москва, 1963, 428с.

- Махорин К.Е., Хинкис П.А., Сжигание топлива в псевдоожиженном слое, Киев, Наукова думка, 1989, 201с.

- Дунаевская Н.И., Майстренко А.Ю., Вовчук Я.И. Воспламенение пыли высокозольного антрацита и влияние его термохимической подготовки на характеристики процесса// Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1999. – №2.- с.76-79.

- Голенко И.Л. Изменение пористой структуры высокозольных углей в процессе термообработки/ И.Л. Голенко, Т.Н. Хандрос//Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2000. - №4. – с.46 – 52.

- Математические модели и методики численного расчета процессов горения-газификации одиночных топливных частиц с учетом внутрипористого реагирования/ Ю.П. Корчевой, В.П. Пацков, В.Б. Редькин, А.Ю. Майстренко// Труды Всесоюз. симпоз. «Проблемы газификации углей» - Красноярск: КАТЭКНИИ-уголь. – 1991. – с. 150-159.

- Avedesian M.M., Davidson J.F. Combustion of carbon particles in a fluidized bed//Trans.Inst.Chem.Engrs.-1973/-5-P.121-131

- Карабин А.И., Раменская Е.С., Энно И.К. Сжигание жидкого топлива в промышленных установках, М. Из-во «Металлургия», 1966, 391с.

- Майстренко А.Ю. Влияние степени метомоорфизма на характер выгорания коксов энергетических углей в кипящем слое/ А.Ю. Майстренко, И.Л. Голенко// Зб. мат. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми економії енергії». – «Львівська політехніка», 2001. с.174.

- Померанцев В.В. Основы практической теории горения. М.: Энергия, 1973.

- Золотко А. Н., Киро С. А., Вовчук Я. И., Бобрешов И. А. О механизмах воспламенения и горения высокозольных углей. // Проблемы тепло - и массообмена в современной технологии сжигания и газификации твердого топлива: Материалы Междунар. школы семинара ( Минск, 27 мая - 3 июня 1988г.). - Минск: ИТМО им. А. В. Лыкова АН БССР, 1988. - 4.2. - с. 122-131.

- Померанцев В.В., Арефьев К.М., Ахмедов Д.Б. и др. Основы практичесской теории горения.-Л.:Энергоатомиздат, 1986.-312с.

- Иванов В.М. Парогазовые процессы и их применение в народном хозяйстве/ В.М. Иванов – М.: Наука, 1970 – 320с.

- Дунаевская Н.И. Вплив термохімічної підготовки на властивості високозольного антрациту при його факельному спалюванні//Автореферат кандидатської дисертації, Київ, 1999, 18с.

- Бакиров Ф.Г. Образование и выгорание сажи при сжигании углеводородных топлив/ Ф.Г. Бакиров, В.М. Захаров, И.З. Полищук, З.Г.Шайжутдинов, - М.: Машиностроение, 1989 – 128с.

- Гуревич М.А. Процесс выжигания горючих добавок из пористых материалов/ М.А. Гуревич, И.И. Палеев, Ю.А. Тимошин // Журнал технической физики, 1954, №4, том XXIV, с.599-610.

- Канторович Б.В. Основы теории горения и газификации твердого топлива.М.: АН СССР, 1958.

- Аэров М.Э., Тодес О.М. Гидравлические и тепловые основы работы аппаратов со стационарным и кипящим зернистым слоем. Из-во «Химия», 1958, 512с.

- Топал А.И. Кинетика и динамика выгорания высокозольных энергетических углей в кипящем слое под давлением/Топал А.И.//Кандидатская диссертация. Киев, 2000

- Голенко И.Л. Изменение пористой структуры высокозольных в процессе термообработки/И.Л. Голенко, Т.Н. Хандрос// Енергетика:економіка,технології, екологія. – 2000.-№4.-с.46-52.

- ГОСТ 11014-2001 Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Ускоренные методы определения влаги

- ГОСТ 6382-91 (ИСО 562-81) Топливо твердое минеральное. Методы определения выхода летучих веществ.

- ГОСТ 11022-95 Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности

- ГОСТ 2093-82 Топливо твердое. Ситовый метод определения гранулометрического состава

- Quantochrome instruments Autosorb IQ www.quantachrome.com/gassorption/autosorb_iq

- Паперный Е.А. Погрешности контактных методов измерения температур/ Е.А.Паперный, И.Л Эйдельштейн. - М.-Л: Химия, 1966. - 96 с.

- Новицкий П.В. Оценка погрешностей результатов измерений / П.В.Новицкий, И.А Зограф –Л.:Энергоатомиздат, 1991. – 304 с.

- Обработка результатов измерений. Физическая лаборатория. Ч1: Учеб. пособие для студентов вузов/ Сост. Савчук В.П.. - Одесса: ОНПУ, 2002. - 54с.

- W.T. Tsai Regeneration of spent bleaching earth by pyrolysis in a rotary furnace /W.T. Tsai, H.P Chen, M.F Hsieh, H.F Sun, S.F Chien// Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, march 2002, p.157-170

- Пат. 23700 України, МКИ F 23G 05/00, F 23G 07/00. Установка для термічного знешкодження твердих паливовміщуючих відходів. Костогриз К.П., Хвастухін Ю.І., Когута М.К, Погорєлов В.М.. – № u 2006 12382 Заявл. 27.11.2006г; Опубл. 11.06.07, Бюл. №8.

- Лыков М.В. Сушка в химической промышленности/ М.В. Лыков – М. Химия, 1970. – 429с.

- Хвастухин Ю.И., Костогрыз К.П., Копейченко А.Г., Роман С.Н., Когута Н.К., Собченко В.В., Собченко А.А.. Утилизация отходов масложировых комбинатов // Наукові праці ОНАХТ – Одесса: 2007. - Вип. 30. – С. 200-205;

Пат. 60058 України МКИ . F23 G 5/00, 7/00. Установка для термічного знешкодження твердих паливовміщуючих відходів. Хвастухін Ю.І, Собченко Г.О. Костогриз К.П., Роман С.М., Собченко В.В. № u201013622 Заявл. 16.11.2010; Опубл. 10.06.2011, Бюл. №11, 2011

до друку 15.02.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.