Аунг Мьят Хейн.

Гибридная плазма газовых смесей как инструмент комбинированного воздействия на полимерные материалы с целью повышения их биосовместимости : диссертация ... кандидата технических наук : 01.04.08 / Аунг Мьят Хейн; [Место защиты: ФГБУН Объединенный институт высоких температур Российской академии наук]. - Москва, 2019. - 123 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат наук Аунг Мьят Хейн

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА. 1. Современное состояние проблемы разработки методов модификации поверхностных свойств полимерных материалов при воздействии сильнонеравновесной низкотемпературной плазмы

1.1. Генераторы низкотемпературной плазмы и плазмохимические реакторы

1.1.1. Газоразрядная плазма

1.1.2. Электронно-пучковая плазма

1.1.3. Гибридная плазма

1.2. Модификация синтетических и природных полимеров в низкотемпературной плазме

1.2.1. Физико-химические процессы, происходящие при плазмохимической модиикации (био)полимерных материалов в низкотемпературной плазме

1.2.2. Получение гибридных материалов в низкотемпературной плазме

1.2.3. Приложения ЭПП к модификации полимеров

1.3. Некоторые другие применения низкотемпературной плазмы в медицине

1.4. Плазмохимические механизмы модификации полимерных материалов под воздействием низкотемпературной плазмы

1.5. Основные выводы по анализу совеременного состояния проблемы плазмохимичесой модификации полимеров

ГЛАВА. 2. Материалы и методы исследования свойств плазменно-

модифицированных полимеров

2.1. Обоснование выбора полимерных материалов для модификации в ГП

2.1.1. Полимеры, использованные для модификации в гибридной плазме

2.1.2. Характеристика поверхности полимеров, модифицированных в

ГП

2.1.3. Характеристика гидрофильно-гидрофобных свойств поверхности полимеров, модифицированных в ГП

2.1.4. Характеристика биологической активности поверхности полимеров, модифицированных в ГП

2.1.5. Статистический анализ

2.2. Обоснование выбора плазмообразующих сред

ГЛАВА. 3. Экспериментальная установка и методика проведения эксперимента

3.1. Конструкция гибридного плазмохимического реактора

3.2. Система управления плазмохимическим реактором

3.3. Диагностический комплекс

3.4. Порядок проведения экспериментов

3.4.1. Подготовка экспериментальной установки к работе

3.4.2. Включение установки

3.4.3. Проведение эксперимента

3.4.4. Завершающие процедуры

ГЛАВА. 4. Компьютерное моделирование процессов, происходящих в реакционном объеме гибридного плазмохимического реактора

4.1. Физико-химическая модель процессов, протекающих в реакционной зоне плазмохимического реактора

4.2. Методика компьютерного моделирования

4.3. Управление температурой поверхности образца и потками активних частиц плазмы

4.3.1. Управление посредством регулирования давления в реакционном объеме

3

4.3.2. Управление регулированием начального угла расходимости

электронного пучка

4.4. Верификация результатов компьютерного моделирования

ГЛАВА. 5. Экспериментальное исследование процессов, протекающих в реакционном объеме плазмохимического реактора гибридного типа

5.1. Исследование компонентного состава гибридной плазмы

5.2. Исследование оптического излучения гибридной плазмы в реакционном объёме

ГЛАВА 6. Характеристика гидрофильно-гидрофобных свойств и биологической активности поверхности полимерных материалов, модифицированных в гибридной плазме

6.1. Характеристика гидрофильно-гидрофобных свойств поверхности полимерных материалов, модифицированных в гибридной плазме

6.2. Биологическая активность стоматологических пластмасс, модифицированных в ГП кислорода

6.2.1. Характеристика биосовместимости плазменно-модифицированных полимерных материалов в экспериментах на клеточных культурах

6.2.2. Применение плазменно-модифицированных съемных протетических конструкций, изготовленных из высокомолекулярных термопластических материалов, в практической клинический стоматологии (клинический случай)

ВЫВОДЫ

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

ЛИТЕРАТУРА

6

6