Андрющенко Ганна Юріївна. Пористі сцинтилятори для визначення альфа- і бета-випромінюючих радіонуклідів в природних водах : Дис... канд. наук: 05.02.01 – 2007

Андрющенко Г.Ю. Пористі сцинтилятори для визначення - і -випромінюючих радіонуклідів в природних водах. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство. – Інститут монокристалів НАН України, Харків, 2006. Дисертацію присвячено розробці фізико-технологічних основ одержання нового сцинтиляційного матеріалу – пористого сцинтилятора, який поєднує властивості сцинтилятора і сорбента і реалізує 4-геометрію реєстрації випромінювань. Запропонований матеріал призначено для селективного визначення низьких концентрацій - і b-випромінюючих радіонуклідів в природних водах. Розроблено технологічну схему одержання пористого сцинтилятора, що забезпечує необхідну відтворюваність результатів аналізу. Встановлено кореляцію між умовами процесу одержання композиту (пресування компонентів та видалення пороутворювача) та його сцинтиляційними і сорбційними властивостями. Визначено вплив фізико-хімічних параметрів (пористість, масове співвідношення компонентів та розмір частинок) композиційного сорбційно-сцинтиляційного матеріалу на його механічні, сорбційні й сцинтиляційні властивості. Розроблено методику сорбційно-сцинтиляційного визначення 90Sr в природних водах, яка дозволяє визначати 90Sr на рівні 0,26 Бк/л. Методику випробувано при аналізі вод з регіону Чорнобильської АЕС..

В результаті проведених досліджень розроблені фізико-технологічні основи одержання нового сцинтиляційного матеріалу – пористого органічного полікристалічного сцинтилятора для визначення 90Sr, актинідів і трансуранових елементів у воді. Проаналізовано властивості матеріалу та розроблено методику визначення низьких концентрацій 90Sr у природних водах. Отримано наступні наукові результати: 1. За результатами досліджень сорбційних властивостей пористих сцинтиляторів доказано ефективність використання синтетичного гідроксилапатиту для селективного вилучення 90Sr з води в інтервалі рН 7...10. 2. Виявлено закономірності формування структури матеріалу в залежності від гранулометричного складу компонентів. Встановлено оптимальний склад і структуру пористого сцинтиляційного матеріалу (пористість – 40%, лінійні розміри пор – 35...50мкм, співвідношення сцинтиллятора до сорбенту за масою 1,5:1, розмір зерен сцинтилятора 0,5...1мм, сорбенту - 0,3...0,5мм ). 3. На основі досліджень структуроутворення встановлено оптимальні параметри технологічного процесу одержання пористого сцинтилятора з заданими властивостями: одновісне пресування компонентів під тиском 245 МПа на протязі 5 хв. при температурі 25С; видалення пороутворювача (гідрокарбонату амонію, температура розкладу »36С) шляхом нагрівання зразка при температурі 50...60С на протязі 60 хв. 4. Показано, що запропонований матеріал поєднує властивості сцинтилятора і сорбента і може бути використаний як сорбційно-сцинтиляційний матеріал для визначення низьких концентрацій радіонуклідів у поверхневих водах. 5. Розроблено методику сорбційно-сцинтиляційного визначення 90Sr в природних водах. Методика складається з фільтрації води з рН 9,5 через пористий сцинтилятор зі швидкістю 10…15см3/хв, селективного накопичення 90Sr та вимірювання його активності амплітудним методом. Використання запропонованої методики дозволяє за рахунок реалізації 4-геометрії вимірювань досягнути мінімальної активності 90Sr, що детектується (МДА), на рівні 0,26 Бк/л. 6. Запропонований матеріал та методику використано при аналізі вод в регіону Чорнобильської АЕС. 7. Показано, що використання аніоніту ВП-1Ап в якості сорбенту для концентрування трансуранових елементів дозволяє застосовувати пористі сцинтилятори для визначення 239Pu на рівні 50 Бк..