Скворцов, Иван Юрьевич. Исследование влияния золь-гель процесса гидролитической поликонденсации алкоксисиланов на структуру и свойства композитов на основе отверждающихся термореактивных связующих : диссертация ... кандидата химических наук : 05.17.06 / Скворцов Иван Юрьевич; [Место защиты: Моск. гос. акад. тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова].- Москва, 2011.- 122 с.: ил. РГБ ОД, 61 12-2/151

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТОНКИХ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

им. М. В. ЛОМОНОСОВА

Скворцов Иван Юрьевич

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ ПРОЦЕССА

ГИДРОЛИТИЧЕСКОЙ ПОЛИКОНДЕНСАЦИИ АЛКОКСИСИЛАНОВ

НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ

ОТВЕРЖДАЮЩИХСЯ ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ СВЯЗУЮЩИХ

05.17.06 - Технология и переработка полимеров и композитов

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата химических наук

Научный руководитель: д.х.н., профессор Л.Б. Кандырин

Москва -2011

Оглавление

Введение	4

Глава 1. Структура и свойства композитов, полученных по золь-гель технологии (Обзор литературных источников)	6

1.1	Модификация связующих алкоксидами золь-гель методом	7

1.1.1.	Синтез наполнителей в полимерной матрице	12

1.1.2	Влияние концентрации алкоксидов на свойства композитов	14

1.2	Модификация связующих наноразмерными частицами	17

1.2.1	Исследование структуры и свойств композитов с малыми концентрациями	18

1.2.2	Исследование влияния межфазного слоя на свойства композитов..20

1.3	Модификация связующих ограниченно растворимыми полимерными

добавками	22

1.4	Математическое моделирование при получении полимерных

композитов	25

1.4.1	Моделирование золь-гель процесса	26

1.4.2	Моделирование фазового распада в полимерных смесях	30

1.5	Цели и задачи исследования	39

1.5.1.	Выводы из данных литературного обзора	39

1.5.2.	Цели и задачи исследования	40

Глава 2. Объекты и методы исследования	41

2.1	Объекты исследования	41

Эпоксидные связующие:	41

Отвердитель	43

Модификаторы	45

2.2	Методы исследования	47

2.3	Методика введения малых концентраций модификатора наполнителя в

олигомеры	51

2.4	Статистическая обработка экспериментальных данных	52

Глава 3. Моделирование кинетики образования и роста частиц в матрице композита	53

з

3.1	Механизмы протекающих процессов при получении композитов золь-

гель методом	53

3.1.1	Процессы образования и роста частиц при отверждении матрицы .53

3.1.2	Процессы образования и роста частиц при отверждении

модификатора	62

3.2	Оценочная модель и результаты предварительных экспериментов	70

3.3	Математическая модель протекающих процессов при получении

композитов золь-гель методом	71

3.3.1	Моделирование процессов при отверждении матрицы	71

3.3.2	Моделирование процессов при отверждении модификатора	72

3.4	Исследование влияния режимных параметров на спектральный состав

частиц в композите по результатам математического моделирования	74

Глава 4. Экспериментальное исследование физико-механических свойств композитов	85

4.1	Исследование свойств композитов, модифицированных эфирами

ортокремневых кислот в эпоксидных и полиэфирной матрицах	88

4.2	Исследование свойств композитов модифицированных углеродными

нанотрубками	98

4.3	Свойства композитов, полученных на основе смесей полимеров	103

4.4	Сравнение особенностей получения и свойств композитов на основе

алкоксидов, углеродных нанотрубок и смесей полимеров	104

4.5	Сопоставление структурных и физико-механических свойств	106

Выводы	109

Список использованных источников	111

Выводы

- Получены образцы и исследованы физико-механические свойства композиционных материалов на основе эпоксидных и полиэфирных связующих. Установлено влияние малых концентраций модификаторов, введенных по золь-гель технологии, и технологических параметров получения образцов, на свойства композитов. Обнаружен максимум прочности, модуля упругости и ударной вязкости при изменении концентрации модификатора в диапазоне от 0,1 до 0,4%. Эффект возрастания физико-механических свойств составляет величину от 20 до 70%.

- Разработана математическая модель описания кинетики фазового разделения, происходящего в отверждающихся эпоксидной матрице и добавленном алкоксиде (золь-гель процесс), которая позволяет целенаправленно определить условия, необходимые для образования устойчивых частиц нанометровых размеров. Данная модель хорошо подходит и для описания поведения, например, полимер-полимерных и полимер-олигомерных смесей, расслаивающихся при изменении внешних условий.

- Проведено численное моделирование процессов получения композитов золь-гель методом при различных типах модификаторов (ТЭОС, ЭТС-40), их начальной концентрации, скоростях отверждения матриц (ЭД20, ЭД16, DER-330, Synolite 0562-А-1) и температурных режимах (20, 80, 150°С) . Рассчитаны итоговые закономерности распределения частиц в отвержденной матрице. Показано образование частиц нанометрового размера в диапазоне начальных концентраций модификатора от 0,1 до 0,5%.

- Показано, что для получения нанометровых частиц необходим подбор начального диапазона концентраций модификатора с учетом его растворимости, скорости диффузии и временем, необходимым для отверждения олигомера.

- Сопоставление расчетных данных по итоговым концентрациям частиц в композите и экспериментальных данных по исследованию физикомеханических свойств композитов при различных начальных концентрациях модификаторов показало, что существует устойчивая связь между максиму-

по

мами изменения прочностных свойств и максимумами концентраций частиц нанометрового размера.

Проведены эксперименты по получению композитов с известным нанонаполнителем - УНТ. Исследованы их физико-механические свойства. Обнаружено, что прочностные свойства композитов с УНТ растут на 40-60% в узком диапазоне концентраций с максимумом при 0,1%. Таким образом, эти результаты аналогичны данным для композитов, полученных золь-гель методом, что свидетельствует о сходстве механизмов изменения механических свойств