1
25

mДля заказа доставки работы 

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html
[image: image14.emf] 

 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

“ХАРЬКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ” 

На правах рукописи 

КАРИМИ ЯЗДИ АМИР ЭХСАН 

УДК 678.746.52:621.763 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПОНИЖЕННОЙ 

ГОРЮЧЕСТЬЮ НА ОСНОВЕ ПОЛИАМИДОВ 

05.17.06 – технология полимерных и композиционных материалов  

Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата технических наук 

Научный руководитель  

АВРАМЕНКО В.Л. 

кандидат технических наук, 

профессор 

Харьков 2013 

- 2 - 

СОДЕРЖАНИЕ 

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ И   

СОКРАЩЕНИЙ  5 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  7 

РАЗДЕЛ 1   

ПУТИ СОЗДАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ С ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТЬЮ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИАМИДА–6  

14 

1.1. Характеристика полиамидов  14 

1.2. Горючесть полимерных материалов и способы ее определения  16 

1.3. Пути снижения горючести полимерных материалов  19 

1.3.1.  Пути снижения горючести полимерных материалов 

           введением наполнителей 

25 

1.3.1.1. Формы и основные параметры частиц наполнителей  27 

1.3.1.2. Классификация дисперсных наполнителей  33 

1.3.1.3. Способы введения наполнителей в полимерные матрицы  34 

1.4. Полимеризация ε-капролактама  36 

1.4.1. Гидролитическая полимеризация  36 

1.4.2. Катионная полимеризация  38 

1.4.3. Анионная полимеризация  40 

1.5. Обобщение литературных данных. Цель и задачи  

       исследования 

45 

РАЗДЕЛ 2   

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  48 

2.1. Характеристика исходых материалов  48 

2.2. Методы исследований  50 

2.2.1. Методика синтеза ПА–6 анионной полимеризацией  

          ε-капролактама 

50 

- 3 - 

2.2.2. Методика иммобилизации аммоний полифосфата на 

          поверхность алюмосиликата 

2.2.3 Методика получения ПКМ экструзионным смешением 

51 

52 

2.2.4. Методика приготовления образцов ПА–6  52 

2.2.5. Методика подготовки исходных веществ для синтеза ПА–6  52 

2.2.6. Методика ИК-спектроскопии  53 

2.2.7. Методика рентгеноструктурного анализа  53 

2.2.8. Методика определения физико-механических показателей  53 

2.2.9. Электронно-микроскопические исследования  54 

2.2.10. Методика дифференциальной сканирующей калориметрии  54 

2.2.11. Методика ТГА анализа  54 

2.2.12. Методика определения огнеопасности  55 

2.2.13. Методика определения кислородного индекса  55 

2.2.14. Методика определения остаточного мономера  55 

2.2.15. Методика определения вязкости при нулевом сдвиге  56 

2.2.16. Методика расчета среднемассовой молекулярной массы 

            ПА-6 

56 

2.2.17. Статистическая обработка результатов эксперимента  57 

РАЗДЕЛ 3   

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ АНИОННОЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ  

ε–КАПРОЛАКТАМА 

59 

3.1. Исследование влияния соотношения активатор-катализатор  

       на среднемассовую молекулярную массу ПА–6 и   

       продолжительность индукционного периода 

60 

3.2. Исследование влияния соотношения активатор-катализатор в 

       исходной смеси на содержание остаточного мономера  

66 

3.3. Исследование зависимости температуры кристаллизации 

       (плавления), степени кристалличности ПА–6 от режима 

       полимеризации  

70 

ВЫВОДЫ К РАЗДЕЛУ 3  75 

- 4 - 

РАЗДЕЛ 4   

ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НАПОЛНИТЕЛЕЙ И УСЛОВИЙ 

ПОЛУЧЕНИЯ ПКМ НА ОСНОВЕ ПА-6 НА ИХ ГОРЮЧЕСТЬ, 

СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА 

76 

4.1. Исследование горючести и физико-механических свойств ПКМ, 

       полученных полимеризацией in situ и экструзионным методом 

76 

4.2. Термические свойства исследуемых наполнителей и ПКМ  86 

4.3. Исследование взаимодействия аммоний полифосфата с 

       гексаметилендиизоцианатом и его влияния на содержание 

       остаточного мономера 

92 

4.4. Исследование структуры ПКМ, полученных полимеризацией  

       in situ и экструзионным методом  

98 

ВЫВОДЫ К РАЗДЕЛУ 4  109 

РАЗДЕЛ 5   

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПКМ 

С ПОНИЖЕННОЙ ГОРЮЧЕСТЬЮ НА ОСНОВЕ ПА–6 

111 

5.1. Разработка технологической схемы получения ПКМ  

       на основе ПА-6 с пониженной горючестью 

111 

5.2. Нормы технологического режима при производстве ПКМ  

       с пониженной горючестью на основе ПА–6 

114 

ВЫВОДЫ К РАЗДЕЛУ 5  116 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ  117 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ  120 

Приложение А  142 

Приложение В                                                                                                      144 

- 5 - 

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ И 

СОКРАЩЕНИЙ 

АКК  ε-аминокапроновая кислота 

АПФ  аммония полифосфат 

ГМДИ  гексаметилендиизоцианат 

ДЭС  диаметр эквивалентной сферы 

ДСК  дифференциальная сканирующая калориметрия 

КИ  кислородный индекс 

оММТ  органомодифицированный монтмориллонит 

ПА  полиамид 

ПАВ  поверхностно-активное вещество 

ПКМ  полимерный композиционный материал 

РСА  рентгеноструктурный анализ 

ТГ  термогравиметрия 

ТГА  термогравиметрияеский анализ 

ТЭМ  трансмиссионая электронная микроскопия 

мЦ  синтетический  цеолит  NaA  с  иммобилизированным  на  его 

поверхность аммоний полифосфатом 

Ц  синтетический цеолит NaA 

a  ударная вязкость 

d  расстояние между плоскостями дифракционной решетки 

Е  Модуль Юнга 

ΔНпл  скрытая теплота плавления 

ΔHk  скрытая теплота кристаллизации 

kE  коэффициент Энштейна 

Kp  константа равновесия 

lp  относительное удлинение при разрыве 

- 6 - 

М  молекулярная масса 

wM

  среднемассовая молекулярная масса 

 M

  концентрация активных центров 

NА  число Авогадро 

Na-K  натриевая соль ε-капролактама 

Р  степень конверсии 

Sадс  адсорбционная удельная поверхность 

Sгеом  геометрическая удельная поверхность 

Sуд  удельная поверхность 

Тк  температура кристаллизации 

Тпл  температура плавления 

V  объем 



  скорость сдвига 

η0  вязкость при нулевом сдвиге 

Θ  половина дифракционного угла 

φm  максимальная объемная доля наполнителя 

χк  степень кристалличности 

- 7 - 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Полиамид  ПА-6  (поликапроамид)  благодаря 

ценному комплексу свойств – высокой механической прочности, химической 

стойкости, масло- и бензостойкости, стойкости к истиранию, имеет широкое 

применение  в  промышленности.  ПА-6  легко  перерабатывается  в  изделия 

различными  методами:  литьем  под  давлением,  прессованием,  экструзией, 

механической обработкой. Он используется для изготовления подшипников, 

шестерен,  втулок  и  др.  изделий.  Все  это  обусловливает  необходимость  в 

увеличении  объема  выпуска  ПА-6  и  в  улучшении  его  качества.  Однако 

прогресс  использования  в  промышленности  ПА-6  и  ПКМ  на  его  основе 

имеет  и  отрицательную  сторону,  обусловленную  высокой  горючестью 

большинства  выпускаемых  полимеров,  в  том  числе  и  полиамидов.  В 

результате  этого  при  их  внедрении  повышается  общая  пожароопасность 

конструкции. Поэтому во многих отраслях промышленности к полимерным 

материалам  предъявляются  жесткие  требования  к  огнестойкости  и 

горючести. Остро стоит эта проблема на транспорте, особенно авиационном, 

в строительстве и других областях.  

Наибольшее  распространение  на  сегодняшний  день  находят  способы 

снижения  горючести  ПА-6  путем  введения  антипиренов.  Не  менее 

перспективны  способы  снижения  горючести  ПА-6  путем  введения  в  его 

состав минеральных наполнителей. Такой способ снижения горючести ПА-6 

можно  осуществить  как  путем  сочетания  полимера  с  наполнителем 

традиционным  способом  –  смешиванием  компонентов  в  экструдере,  так  и 

путем введения наполнителя в процессе синтеза полимера (полимеризация in 

situ).  Из  известных  способов  получения  ПА-6,  анионная  полимеризация        

ε-капролактама  является  наиболее  приемлемым  способом  введения 

наполнителя  в  полимер,  поскольку  она  в  присутствии  ускорителей 

(активаторов)  протекает  без  индукционного  периода,  за  короткий 

промежуток  времени  (3-30  мин.)  и  позволяет  сочетать  полимер  с 

наполнителями, различными по своей природе. Благодаря этому появляется 

- 8 - 

возможность  снижения  горючести  ПА-6  и  варьирования  комплекса  его 

физико-механических,  технологических  и  эксплуатационных  свойств. 

Однако систематические исследования в этом направлении не проводились и 

в  литературных  и  патентных  источниках  сведения  о  таких  исследованиях 

отсутствуют.  Поэтому  проведение  системных  исследований  по  получению 

ПКМ  с  пониженной  горючестью  на  основе  ПА-6  путем  введения 

наполнителей  различной  природы  в  процессе  анионной  полимеризации  ε-капролактама актуальны и представляют научный и практический интерес. 

Кроме  того,  проведение  таких  исследований  позволяет  сравнить 

эффективность исследуемого способа с традиционным способом снижения 

горючести  ПА-6  путем  смешивания  готового  полимера  с  наполнителями 

экструзионным методом. 

Связь  работы  с  научными  программами,  планами,  темами. 

Диссертационная работа выполнялась на кафедре технологии пластических 

масс  Национального  технического  университета  «Харьковский 

политехнический  институт»  по  научному  направлению  кафедры 

«Модификация  полимерных  материалов  и  композиционных  систем  на  их 

основе» в соответствии с законом Украины «О приоритетных направлениях 

развития  науки  и  техники»  (закон  №  2623-Ш  от  11.06.2001р.)  по 

направлению  «Новые  вещества  и  материалы».  Работа  учитывала  задачи 

проекта  по  созданию  материалов  с  пониженной  горючестью  Иранского 

полимерного  и  нефтехимического  института  (г.Тегеран,  Исламская 

республика Иран) (проект: Producing high performance Fire retardant Nylon 6). 

Диссертационная  работа  выполнялась  в  соответствии  с  личным  планом 

аспиранта. 

Цель  и  задачи  исследований.  Цель  работы  –  обоснование 

эффективности  и  закономерности  получения  ПКМ  с  пониженной 

горючестью  на  основе  ПА-6  путем  введения  наполнителей  различной 

химической  природы  в  процессе  анионной  полимеризации  ε-капролактама 

(полимеризация in situ) и исследование влияния полимеризующихся смесей, 

- 9 - 

на  технологические,  физико-механические  и  эксплуатационные  свойства 

получаемых ПКМ. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

основные задачи: 

–  Установить  эффективные  соотношения  мономера  (ε-капролактам), 

катализатора  и  активатора,  обеспечивающие  наиболее  полную  степень 

конверсии мономера при анионной полимеризации; 

–  Исследовать  влияние  составов  полимеризующихся  смесей  на 

молекулярную  массу,  продолжительность  индукционного  периода,  степень 

кристалличности, термические и физико-механические свойства ПА-6; 

– Исследовать влияние минеральных наполнителей различной природы 

–  органомодифицированного  монтмориллонита  (оММТ),  синтетического 

цеолита NaA (Ц), синтетического цеолита NaA с иммобилизованным на его 

поверхность аммонийполифосфатом (мЦ) и аммонийполифосфата (АПФ) на 

горючесть  и  физико-механические  свойства  ПКМ,  полученных  анионной 

полимеризацией ε-капролактама; 

–  Оценить  термические  свойства  наполнителей  и  их  возможное 

влияние на процесс анионной полимеризации ε-капролактама; 

–  Изучить особенности структуры исследуемых ПКМ и ее влияние на 

их свойства; 

–  Сравнить  свойства  ПКМ,  полученных  полимеризацией  in  situ  и 

экструзионным методом; 

– Разработать принципиальную технологическую схему получения 

ПКМ с пониженной горючестью анионной полимеризацией ε-капролактама в 

присутствии наполнителей. 

Объект исследований  –  ПКМ с пониженной горючестью, обладающие 

высокими физико-механическими свойствами. 

Предмет  исследований  –  высокопрочные  ПКМ  с  пониженной 

горючестью  на  основе  ПА-6  и  наполнителями  различной  природы  и 

технологические основы их получения. 

- 10 - 

Методы  исследований  –  для  проведения  процесса  анионной 

полимеризации  ε-капролактама  была  создана  лабораторная  установка, 

позволяющая проводить синтез в токе азота, для исследований молекулярно-массовых  характеристик  ПА-6  использовалась  вискозиметрия,  для 

исследований  структуры  полученного  анионной  полимеризацией  ПА-6  и 

ПКМ  на  его  основе  использовались  дифференциальная  сканирующая 

калориметрия (ДСК), рентгеноструктурный анализ (РСА), трансмиссионная 

электронная  микроскопия  (ТЭМ).  Исследование  термических  свойств 

наполнителей  и  полученных  ПКМ  проводились  с  помощью 

термогравиметрического анализа (ТГА). Химические взаимодействия между 

компонентами реакционной смеси изучались с помощью ИК-спектроскопии. 

Испытание  на  горючесть  и  определение  физико-механических  показателей 

проводились  по  стандартам  ASTM.  Выбор  эффективного  состава 

полимеризующихся смесей осуществляли экспериментально-статистическим 

путем. 

Научная новизна полученных результатов. На основе теоретических 

и  экспериментальных  исследований  композиционных  материалов  с 

пониженной  горючестью  на  основе полиамидов  в диссертационной  работе 

впервые: 

– Установлено влияние соотношения компонентов полимеризующихся 

смесей  в  составе  катализатора,  активатора  и  мономера  на  молекулярную 

массу  полученного  полимера  и  установлено  их  соотношение,  которое 

позволяет осуществлять процесс практически без индукционного периода и 

получать  ПКМ,  способные  для  дальнейшего  формирования.  Полученный 

полимер  по  сравнению  с  промышленно  выпускаемым  гидролитической 

полимеризацией  ПА-6  имеет  более  высокие  (на  8000  ед.)  молекулярную 

массу, физико-химические свойства и повышенную на 20-30 

о

С термическую 

устойчивость  и  образует  γ-модификацию  кристаллической  структуры 

(гексагональная форма); 

- 11 - 

–  Исследованы  горючесть,  физико-механические,  структурные  и 

молекулярные  характеристики  ПКМ,  полученных  полимеризацией  in  situ. 

Установлена  экспериментально-статистическая  зависимость  горючести, 

физико-механических и термических свойств от содержания наполнителей в 

полимеризующихся смесях в составе катализатора, активатора и мономера. 

Показана  взаимосвязь  между  горючестью,  физико-механическими  и 

эксплуатационными свойствами ПКМ и химической природой наполнителей; 

–  Показано  с  помощью  методов  РСА,  ТЭМ,  что  при  анионной 

полимеризации  ε-капролактама  в  присутствии  слоистого 

органомодифицированного  монтмориллонита  происходит  формирование 

эксфолированных  нанокомпозитов,  что  является  чрезвычайно  важным  для 

снижения  горючести  ПКМ  и  обеспечения  эффективных  технологических 

факторов полимеризации ε-капролактама in situ; 

–  Установлен  синергический  эффект  снижения  горючести  при 

совместном наполнении оММТ и АПФ и показано, что иммобилизация АПФ 

на поверхность цеолита способствует снижению горючести на 25-30 % по 

сравнению  с  ПКМ,  содержащими  немодифицированный  цеолит  за  счет 

предотвращения  агломерации  частиц  наполнителя  в  объеме  полимерной 

матрицы; 

–  Методом  ИК-спектроскопии  установлена  возможность 

каталитического действия аммонийполифосфата в процессе полимеризации 

in  situ  смесей  (мономер,  катализатор,  наполнитель)  за  счет  химического 

взаимодействия  между  аммонийполифосфатом  и  активатором 

гексаметилендиизоцианатом  и  показан  экстремальный  характер  влияния 

этого взаимодействия на содержание остаточного мономера. 

Практическая  значимость  полученных  результатов.  Впервые 

разработаны основы технологии получения ПКМ с пониженной горючестью 

путем анионной полимеризации ε-капролактама в присутствии оММТ, Ц, мЦ 

и АПФ (полимеризация in  situ), обоснованы условия проведения основных 

стадий  процесса  и  возможность  его  завершения  в  двух  вариантах: 

- 12 - 

получением гранулированных ПКМ или получением заготовки (изделия) в 

форме.  Установлено,  что  оптимальными  условиями  технологического 

процесса получения ПКМ является температура 170 ± 5 °С и время 3-4 мин. 

(для  гранулированного  материала)  и  30  мин.  для  получения  изделия 

(заготовки).  Показано,  что  ПКМ  полученные  анионной  полимеризацией  ε-капролактама  в  присутствии  оММТ,  Ц,  мЦ  и  АПФ  по  устойчивости  к 

горению,  своим  физико-механическим  характеристикам  не  уступают 

показателям  ПКМ,  полученным  механическим  смешиванием  ПА-6, 

полученного анионной полимеризацией с исследованными наполнителями, а 

по ряду показателей (термостойкость , модуль упругости и др.) превосходят 

их. 

Актом  промышленных  испытаний  (Иранский  полимерный  и 

нефтехимический  институт  и  компания  «Karangin  Co.»)  подтверждена 

эффективность  использования  разработанных  материалов  в  строительстве, 

машиностроении  и  др.  отраслях.  Объем  внедрения  по  данным  этих 

организаций составляет $ 2775800,00 в год. 

С  использованием  полученных  научных  и  практических  данных 

разработана  лабораторная  установка  анионной  полимеризации  ε-капролактама, составлены методические указания к лабораторной работе и 

внедрены  в  учебный  процесс  кафедры  технологии  пластмасс  НТУ  «ХПИ» 

для студентов специальностей: химические технологии высокомолекулярных 

соединений  и  химические  технологии  переработки  полимерных  и 

композиционных материалов. 

Персональный вклад соискателя состоит в самостоятельном анализе 

отечественных  и  зарубежных  литературных  и  патентных  источников, 

выполнении экспериментальной части и обработке данных эксперимента, в 

формировании  в  соавторстве  с  научным  руководителем,  заведующим 

кафедрой  технологии  пластических  масс  к.т.н.,  проф.  Авраменко  В.Л. 

основных положений и выводов работы. 

- 13 - 

Апробация  результатов  диссертации.  Основные  положения 

диссертации докладывались и обсуждались на XIX международной научно-практической  конференции «Информационные технологии, наука, техника, 

технология,  образование,  здоровье»  (г.Харьков  2010  г.),  Международной 

конференции  «Применение  пластмасс  в  строительстве  и  городском 

хозяйстве»  (г.Харьков  2010  г.),  Всеукраинской  конференции  студентов  и 

аспирантов  «Современные  проблемы  химии»  (г.Киев  2011  г.),  XX 

международной  научно-практической  конференции  «Информационные 

технологии, наука, техника, технология, образование, здоровье» (г. Харьков 

2011 г.),  XXI  международной  научно-практической  конференции 

«Информационные  технологии,  наука,  техника,  технология,  образование, 

здоровье»  (г.Харьков  2012  г.),  международной  конференции  «Применение 

пластмасс  в  строительстве  и  городском  хозяйстве»  (г.Харьков  2012  г.),  IV 

Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по 

химии и химической технологии (г.Киев 2012 г.). 

Публикации.  Основное  содержание  работы  опубликовано  в  10 

научных  работах,  в  том  числе  4  статьях,  входящих  в  перечень 

профессиональных  изданий,  5  тезисах  докладов  на  международных  и 

республиканских научно-технических конференциях и 1 патенте Украины на 

изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, 

выводов,  списка  использованных  источников,  включающих  198 

наименования и  2  приложения. Основное содержание работы изложено на 

145 стр. печатного текста, содержит 30 рисунков и 17 таблиц.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

В  диссертационной  работе  разработаны  новые  составы  ПКМ  с 

пониженной  горючестью  на  основе  ПА-6  и  минеральных  наполнителей 

различной  природы,  полученные  в  процессе  анионной  полимеризации          

ε-капролактама  in  situ.  При  этом  были  получены  следующие  научные  и 

практические результаты: 

1.  Исследовано  влияние  состава  полимеризующихся  смесей  на 

комплекс свойств ПА-6, образующихся в процессе анионной полимеризации: 

wM

,  продолжительность  индукционного  периода,  количество  остаточного 

мономера,  структуру,  термическую  стабильность  и  физико-механические 

свойства  ПА-6.  Установлено,  что  эффективным  соотношением  мономер-катализатор-активатор является содержание Na-К и ГМДИ 3-4 % масс., по 

отношению к массе мономера. Показано, что при эффективном соотношении 

компонентов  полимеризация  ε-капролактама  протекает  практически  без 

индукционного  периода  и  заканчивается  за  3-4  мин.  при  температуре 

170±5 °С.  Показано,  что  полученный  полимер,  по  сравнению  с  ПА-6, 

который промышленно выпускается путем гидролитической полимеризации, 

имеет  более  высокую 

wM

,  содержит  меньшее  (на  6  %)  количество 

остаточного  мономера,  имеет  более  высокую  (на  20-30 

о

С)  термическую 

стойкость,  более  высокие  физико-механические  свойства  и  имеет  γ-модификацию (гексагональная форма) кристаллической структуры. 

2. Проведенные исследования по снижению горючести ПКМ на основе 

ПА-6  путем  введения  в  его  состав  минеральных  наполнителей  различной 

химической  природы  (оММТ,  Ц,  мЦ,  и  АПФ)  показали,  что  в  процессе 

анионной  полимеризации  ε-капролактама  in  situ  формируются  ПКМ  с 

пониженной горючестью и повышенными (в 2,5 раза) физико-механическими 

свойствами.  Определены  эффективные  технологические  параметры 

получения этих ПКМ. Экспериментально-статистическим путем установлены 

критерии выбора состава полимеризующейся смеси. 

- 118 - 

3. Методами РСА и ТЭМ показано, что при анионной полимеризации 

ε-капролактама  в  присутствии  оММТ  происходит  формирование 

эксфолированных нанокомпозитов. При этом достигается существенное (на 

27 %)  снижение  горючести  ПКМ  при  введении  оММТ  в  значительно 

меньших  (1  %)  количествах  по  сравнению  с  обычными  неорганическими 

наполнителями  (Ц,  мЦ  и  АПФ).  Показано,  что  совместное  применение 

оММТ и АПФ при полимеризации ε-капролактама in situ дает синергический 

эффект  (на  30  %)  снижение  горючести  ПКМ.  Установлено  также,  что 

иммобилизация  АПФ  на  поверхность  цеолита  способствует  снижению 

горючести ПКМ (на 32 %), по сравнению с ПКМ, содержащими Ц. При этом, 

электронно-микроскопическими  исследованиями  показано,  что  наличие 

молекул  АПФ  на  поверхности  Ц  препятствует  агломерации  частиц 

наполнителя,  обеспечивает  более  равномерное  их  распределение  в  объеме 

полимерной матрицы. Установлено, что снижение горючести (на 27-32  %), 

обусловленное  введением  исследованных  наполнителей,  происходит  без 

существенного ухудшения физико-механических свойств полученных ПКМ. 

4. Методом ИК-спектроскопии впервые установлено, что при анионной 

полимеризации ε-капролактама в присутствии АПФ (до 5 % масс.) возможно 

его  химическое  взаимодействие  с  активатором  (ГМДИ),  что  приводит  к 

нарушению эффективного соотношения в системе активатор-катализатор, и, 

как  следствие,  к  снижению  степени  конверсии  мономера.  Однако  при 

увеличении  количества  АПФ  с  5  до  10  %  масс.  избыток  АПФ,  не 

прореагировавший  с  ГМДИ,  играет  роль  катализатора  и  приводит  к 

получению ПКМ со степенью конверсии мономера такой же, как и для ПА-6, 

полученного в отсутствии АПФ. 

5.  Методом  ТГА  исследована  термическая  стабильность  дисперсных 

наполнителей: АПФ, Ц и мЦ. Установлено, что потеря массы у Ц начинается 

в интервале 90-120 °С, в то время как у мЦ максимальное снижение массы 

происходит в интервале 150-170 °С, благодаря наличию молекул АПФ на его 

поверхности.  По  этой  же  причине  у  мЦ  происходит  смещение  начала 

- 119 - 

термической  деградации  в  область  более  высоких  температур  из-за 

замещения  адсорбционной  воды  на  его  поверхности  молекулами  АПФ. 

Установлено,  что  Ц  и  мЦ  достаточно  устойчивы  в  исследуемом 

температурном интервале, поэтому при термической деградации как у Ц, так 

и у мЦ происходит меньшая потеря массы при высоких температурах, чем у 

АПФ. 

6.  Проведены  сравнительные  испытания  свойств  ПКМ,  полученных 

полимеризацией  ε-капролактама  in  situ  и  экструзионным  смешиванием 

наполнителей  с  ПА-6.  Показано,  что  введение  наполнителей  снижает 

горючесть  ПКМ,  полученных  как  полимеризационным  методом,  так  и 

смешиванием в экструдере (практически одинаково). При этом установлено, 

что  ПКМ,  полученные  полимеризационным  способом,  по  стойкости  к 

горению,  термическим,  физико-механическим  свойствам,  содержанию 

остаточного  мономера,  не  уступают  ПКМ,  полученным  экструзионным 

смешиванием,  а  по  ряду  показателей  (модуль  Юнга,  ударная  вязкость) 

превышают их. 

7.  На  основании  проведенных  исследований  разработаны 

технологические параметры и обоснованы технологические рекомендации по 

получению  ПКМ  с  пониженной  горючестью  путем  введения  минеральных 

наполнителей  при  анионной  полимеризации  ε-капролактама.  Разработана 

принципиальная  технологическая  схема  процесса  получения  этих  ПКМ 

предусматривающая завершение процесса по двум вариантам: 

– Получение гранулированного материала; 

– Получение готового изделия. 

Разработанные  технологические  основы  апробированы  в  условиях 

Иранского  полимерного  и  нефтехимического  института  и  компании 

«Karangyn Co.» (г. Тегеран, Исламская республика Иран). 

Объем  внедрения  производства  ПКМ  на  основе  ПА-6  с  пониженной 

горючестью в Исламской республике Иран составляет $ 2775800,00 в год. 

- 120 - 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

1.  Каменев  Е.  И.  Применение  пластических  масс  /  Е.  И.  Каменев,             

Г. Ф. Мясников, М. П. Платонов. – Л.: Химия, 1985. – 448 с. 

2.  Конструкционные и термостойкие термопласты. НИИТЭХИМ. 

Черкассы, 1988. – 29 с. 

3.  Крашенинников  А.  И.  Композиционные  материалы  на  основе 

полиамида-6 / А.  И. Крашенинников, Г.  А. Лущейкин, Е.  С. Арцис // 

Пластические массы. – 1997. – № 2. – С. 9–11. 

4.  Крыжановский В.К. Производство изделий из полимерных материалов 

/ В. К. Крыжановский, М. Л. Кербер, В. В. Бурлов и др. –СПб: 

Профессия, 2004. – 464 с. 

5.  Носова  Л.  А.  Обзор  современного  состояния  и  перспективного 

развития конструкционных полиамидов/ Л. А. Носова // Полиамидные 

конструкционные  материалы.  Сборник  научных  трудов.  –  М.  : 

НИИТЭхим, 1986. – С. 3–8. 

6.  Chruma I. L. Nylon properties and applications // Chem. Eng. Progr. – 1985. 

–Vol. 81, № 1. – P. 49–54. 

7.  English  L.  K.  The  next  generation  of  nylon  //  Mater.  Eng.  –  1989.  –  Vol. 

106, № 2. – P. 47–51. 

8.  Нелсон  У.  Е.  Технология  пластмасс  на  основе  полиамидов/  

У. Е. Нелсон. – М.: Химия, 1979. – 256 с. 

9.  Калинчев  Э.  Л.  Выбор  пластмасс  для  изготовления  и  эксплуатации 

изделий: Справочное пособие./  Э.  Л.  Калинчев, М.  Б.  Саковцева. –  Л.: 

Химия, 1983. – 288 с. 

10.   Власов  С.  В.  Основы  технологии  переработки  пластмасс  /  

С. В. Власов, Л. Б. Кандырин, В. Н. Кулезнев и др. – М.: Химия, 2004. – 

С. 38. 

- 121 - 

11.   Sheremeteva,  T.  V.  Production  of  mixed  polyamides/  T.  V.  Sheremeteva,  

V.  A.  Gusinskaya,  T.  V.  Batrakova  //  Russian  Chem.  Bull.  –  1972.  –  Vol. 

21, № 3 – Р.483-484. 

12.  Николаев А.Ф. Технология пластических масc. – Л.: Химия, 1977. – 368 

с. 

13.  Литье пластмасс под давлением / Под ред. Т. Освальда, Л.–Ш. Тунга, 

П.Дж.  Грэманна.  /Пер  с  англ.  под  ред.  Э.Л.  Калинчева.  –  СПб: 

Профессия, 2006. – 712 с. 

14.  Переработка  пластмасс:  Справочное  пособие  /  Под  ред.  

В.А. Брагинского. –Л.: Химия, 1985. 296 с. 

15.  Хрулев  В.  М.  Синтетические  клеи  и  мастики  (применение  в 

строительстве)/Под ред. Кардашова Д. А. — М.: Высшая школа, 1970. 

— 368 с. 

16.  Кодолов, В. И. Горючесть и огнестойкость полимерных материалов. – 

М.: Химия. 1976. – 160 с. 

17.  Асеева  Р.  М.  Горение  полимерных  материалов  /  Р.  М.  Асеева,             

Г. Е. Заиков. – М.: Наука, 1981.–280с. 

18.  Берлин,  Ал.  Ал.  Горение  полимеров  и  полимерные  материалы 

пониженной горючести // Соровский образовательный журнал: Химия. 

– 1996. – №9. – С. 57-63. 

19.  ГОСТ 21207-81 Пластмассы. Метод определения воспламеняемости. – 

Взамен ГОСТ 21207–75; Введ. 15.12.81. – М.: Изд-во стандартов, 1982. 

– 5с. 

20.  ГОСТ  28157-89  Пластмассы.  Методы  определения  стойкости  к 

горению. –  Введ. 16.06.89. – М.: Изд-во стандартов, 1989. – 10с. 

21.  ГОСТ 10456-80. Пластмассы. Метод определения поведения пластмасс 

при контакте с раскаленным стержнем. – Взамен ГОСТ 10456-69; Введ. 

25.02.80. – М.: Изд-во стандартов, 1980. – 5с. 

22.  ASTM D635. Rate of burning and/or extent and time of burning of olastics 

in    a horizontal position. – Omaha.: ASTM International, 1971. – 14с. 

- 122 - 

23.  ASTM D 2863. Standard Test Method for Measuring the Minimum Oxygen 

Concentration  to  Support  Candle-Like  Combustion  of  Plastics  (Oxygen 

Index) – West Conshohocken: ASTM International, 1970. – 14 c. 

24.  ГОСТ  12.1.044-89-ССБТ.  Пожаровзрывоопасность  веществ  и 

материалов. Номенклатура и методы их определения. –  Взамен ГОСТ 

12.1.044-84; Введ. 01.01.91. – М.: Изд-во стандартов, 1991. – 99с. 

25.  ГОСТ 30247.0-94. Конструкции строительные. Методы испытания на 

огнестойкость.  Общие  требования.  –  Взамен СТ  СЭВ 1000-78;  Введ. 

23.03.95. – М.: Изд-во стандартов, 1996. – 8с. 

26.  ГОСТ  24632-81  Материалы  полимерные.  Метод  определения 

дымообразования. – Введ. 10.03.81. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 6с. 

27.  Асеева  Р.М.  Снижение  горючести  полимерных  материалов  / 

Р. М. Асеева, Г. Е. Заиков.– М.: Знание, 1981.– 61с. 

28.  Van  Krevelen,  D.W.  Some  basik  aspects  of  flame  resistance  of  polymeric 

materials // Polymer. – 1975. –V.16, №8. – P.615-620. 

29.  Копылов,  В.В.  Полимерные  материалы  с  пониженной  горючестью  /      

В.В.  Копылов,  С.  Н.  Новиков,  Л.  А.  Оксентьевич  и  др./  Под  ред. 

А. Н. Праведникова. –  М.: Химия, 1986. – 224 с. 

30.  Халтуринский,  Н.  А.  Горение  полимеров  и  механизм  действия 

антипиренов  /  Н.  А.  Халтуринский, Т.  В.  Попова,  Ал.  Ал.  Берлин  // 

Успехи химии. – 1984. – Т. 53,№ 2. – С. 326–346. 

31.  Кодолов,  В.  И.  Замедлители  горения  полимерных  материалов.  –  М.: 

Химия, 1980. – 274 с. 

32.  Карими  Язди  Амир  Эхсан.  Пути  снижения  горючести  полимерных 

материалов/ Карими Язди Амир Эхсан, В.Л. Авраменко//Материалы IХ 

Международной  научно-технической  интернет  конференции 

«Применение  пластмасс  в  строительстве  и  городском  хозяйстве», 

25 ноября–25  декабря  2009г.:  тезисы  доклада.  –  Харьков:  ХНАГХ.  – 

2010. – С. 75–76. 

- 123 - 

33.  Карими  Язди  Амир  Эхсан.  Влияние  антипиренов  на  горючесть 

полиамидов-6/ Карими Язди Амир Эхсан, В.Л. Авраменко// Материалы 

Х  Международной  научно-технической  интернет  конференции 

«Применение  пластмасс  в  строительстве  и  городском  хозяйстве», 

25 ноября–25  декабря  2011г.:  тезисы  доклада.  –  Харьков:  ХНАГХ.  – 

2012. – С. 137–138. 

34.  Машляковский, JI. H. Органические покрытия пониженной горючести / 

JI. H. Машляковский, А. Д. Лыков, В. Ю. Репин.– Л.: Химия, 1989. –184 

с. 

35.  Wang  G.  J.  Influences  of  binder  on  fire  protection  and  anticorrosion 

properties  of  intumescent  fire  resistive  coating  for  steel  structure/  

G. J. Wang, J. Y. Yang // Surf. Coat. Tech. – 2010. – Vol. 204. – P. 1186–1192. 

36.  Yin J. J. Study on waterborne polyurethane flame-retardant coating modified 

with  epoxy  resin/  J.  J.  Yin,  J.  C.  Sun  //  Electroplating  Finishing.  –  2009, 

№ 5. – P 51–53. 

37.  Exploitation  of  ultrathin  fire—retardant  coating  material  for  exterior  steel 

construction/  B.  Peng,  S.  X.  Zhou,  L.  M.  Wu,  B.  You,  G.  X.  Gu  // 

Electroplating Finishing. – 2009. № 2. – Р. 46–49. 

38.  A  mathematical  model  of  heat  transfer  of  a  PU-based  intumescent  flame-retardant  coating  during  combustion  in  a  cabinet/  J.  C.  Wang,  S.  L.  Yang,       

G. Li, J. M. Jiang // Polym. Int. – 2003. – Vol.52. – P. 1827–1832. 

39.  Synthesis of a new-type carbonific and its application in intumescent flame-retardant  (IFR)/polyurethane  coatings  /  J.  C.  Wang,  S.  L.  Yang,  G.  Li,             

J. M. Jiang // J. Fire. Sci. – 2003 – Vol.21. – P. 245–266. 

40.  New  intumescent  flame-  retardant  agent:  application  to  polyurethane 

coatings /     J. C. Wang, S. L. Yang, G. Li, J. M. Jiang // J. Appl. Polym. 

Sci. – 2004. – Vol. 91. – P. 1193–1206. 

41.  Jimenez  M.  Characterization  of  the  performance  of  an  intumescent  fire 

protective  coating  /  M.  Jimenez,  S.  Duquesne,  S.  Bourbigot  //  Surface  and 

Coatings Technology. – 2006. – Vol. 201. – P. 979–987. 

- 124 - 

42.   Lua  H.  A  review  on  flame  retardant  technology  in  China.  Part  II:  flame 

retardant  polymeric  nanocomposites  and  coatings  /  H.  Lua,  L.  Songa, 

Y. Hua // Polym. Adv. Technol. – 2011. – Vol. 22. – P. 379–394. 

43.  Feng Y. Flammability of polymer-clay and polymer-silica nanocomposites / 

Y.  Feng,  R.  Yngard,  G.  L.  Nelson.//  J.  Fire  Sci.  –  2005.  –  Vol.23,  №3.  – 

Р. 209–226. 

44.  Troitzsch  J.H.  Overview  of  Flame  Retardants//  Chimica  Oggi/chemistry 

Today. – 1998. – Vol. 16. P. 1–19. 

45.  Энциклопедия полимеров. В 3 т. / Под ред. В. А. Кабанова. – М.: Сов. 

Энциклопедия, 1977. – Т.1. – С.190. 

46.  Доступные фосфорорганические соединения как замедлители горения /  

Г.  В.  Плотникова  А.  Н.  Егоров,  А.  К.  Халиуллин  и  др.  // 

Пожаровзрывобезопасность. – 2003. – № 6. – С. 26-29.  

47.  Kishore  K.  Effect  of  Ammonium  Halides  On  the  Combustion  of 

Polystyrene/ K. Kishore, K. Mohandas // J. Fire Sci. – 1983 – Vol. 1, №2. –:     

Р. 81–95. 

48.  Lewin  M.  Synergism  and  catalysis  in  flame  retardancy  of  polymers  // 

Polymer Adv. Tech. – 2001. – Vol. 12, № 3-4. – P. 215–222. 

49.  Халтуринский  Н.  А.  Физические  аспекты  горения  полимеров  и 

механизм действия ингибиторов/Н. А. Халтуринский, Т. А. Рудакова // 

Химическая физика. – 2008. – Т.27, №6. – С.73–84 

50.  Preparation  and  properties  of  halogen-free  flame-retarded  polyamide  6/ 

organoclay  nanocomposite/  L.  H.  Song,  Y.  Lin,  Z.  Xuan,  S.  Wang,  S.  Chen,  

Z. F. Weicheng // Polymer Degrad. Stabil. – 2004. – Vol. 86, №3. – Р.535–540. 

51.  Фридман  М.  Л.  Свойства  и  переработка  полимеризационно-наполненных  материалов /  М.  Л.  Фридман  //  Пластические  массы.  – 

1982. – №2. – С.17–20. 

52.  Устинова Т. П. Структура и свойства полимеризационно-наполненного 

поликапроамида/ Т. П. Устинова, С. Е. Артеменко, М. Ю. Морозова // 

Химические волокна. – 1998. – №4. – С. 17–19. 

- 125 - 

53.  Горбунова  Е.  В.  Механизм  полимеризации  лактамов  в  присутствии 

окислов  переходных  металлов/  Е.  В.  Горбунова,  Ю.  С.  Деев,  

Е. А. Рябов // Пластические массы. – 1980. – №4. – С. 17–19. 

54.  Lepoittevin  B.  Polymer/layered  silicate  nanocomposites  by  combined 

intercalative  polymerization  and  melt  intercalation:  a  masterbatch  process  / 

B. Lepoittevin etc. // Polymer. – 2003. –Vol. 44, № 7. – P. 2033–2040. 

55.  In  situ  synthesis  of  polyamide  6/MWNTs  nanocomposites  by  anionic  ring 

opening  polymerization  //  J.  Appl.  Polym.  Sci.  –  2009.  –  Vol.111,  №3  –            

Р. 1278–1285 

56.  Istrate O. M. Porous Exfoliated Poly(e-caprolactone)/Clay Nanocomposites: 

Preparation,  Structure,  and  Properties/  O.  M.  Istrate,  B.  Chen  //  J.  Appl. 

Polym. Sci. – 2012. – Vol. 125, №.S – Р. E102–E112. 

57.  Study on Crystallization, Thermal and Flame Retardant Properties of Nylon 

66/Organoclay  Nanocomposites  by  in  situ  Polymerization/L.  Song,  Y.  Hu,     

Q. He, F. You // J. Fire Sci. – 2008. – Vol.26, №6. – Р.475–492. 

58.  Shu,  Z.-J.  Polymer/clay  nanocomposites:  A  revolutionary  new  flame 

retardant approach // Fire Sci. Tech. – 2002. –V.21, №.3. – Р. 5–7. 

59.  Beyer  G.  Nanocomposites  –  a  new  concept  for  flame  retardant  polymers  // 

Polymer News. –  2001. – Vol.26, №11. – Р. 370–378. 

60.  Fischer  H.  R.  Nanocomposites  from  polymers  and  layered  minerals  /             

H.  R.  Fischer,  L.  H.  Gielgens,  T.  P.  M.  Koster  //  Acta  Polym.  –  1999.  – 

Vol.50, №4. – P.122–126. 

61.  Ломакин C. M. Полимерные нанокомпозиты пониженной горючести на 

основе  слоистых  силикатов  /  С.  М.  Ломакин,  Г.  Е.  Заиков  // 

Высокомолекулярные  соединения:  Сер.  Б.  –  2005.  –  Т.  47,№  1.  –             

С. 104 –120. 

62.   Gilman  J.  W.  Nanocomposites:  a  revolutionary  new  flame  retardant 

approach/ J.  W. Gilman, K. Takashi, J. D. Lichtenhan // SAMPE Journal – 

1997. – Vol.33, №4. – Р.40–46 

- 126 - 

63.  Morgan  A.  B.  Flame  retarded  polymer  layered  silicate  nanocomposites:  a 

review of  commercial  and open  literature systems  // Polymer  Adv.  Tech. – 

2006. – Vol.17, №4. – Р.206–217. 

64.  Кац, Г.С. Наполнители для полимерных композиционных материалов: 

Справочное пособие / Г.С. Кац, Д.В. Милевски. –  М. Химия, 1981. –

736с.  

65.  Принципы  создания  композиционных  полимерных  материалов  /            

Ал. Ал. Берлин, С.А. Вольфсон, В.Г. Ошмяп и др. – М.: Химия, 1990. – 

240 с.  

66.  Мэнсон,  Дж.  Полимерные  смеси  и  композиты  /  Дж.  Мэнсоп,  

Л. Сперлинг  /  Пер. с англ. под ред. Ю. К. Годовского. –  М.: Химия, 

1979. – 440 с.  

67.  Xanthos, М. Functional Fillers for Plastics. – Weinheim: Wiley-VCH, 2005. 

– 432 p.  

68.  Берлин, Ал.Ал. Современные полимерные композиционные материалы 

// Соровский образовательный журнал: Химия. – 1995. – № 1. – С. 57–

65.  

69.  Delozier,  D.M.  Preparation  and  characterization  of  polyimide/organoclay 

nanocomposites / D.M Delozier, R. A. Orwoll, J. F. Cahoon, J. S. Ladislaw,    

J. G. Smith, Jr., J. Connell // Polymer. – 2002. – Vol.43, №3. – P. 813–822.  

70.  Preparation  and  characterization  of  flame  retardant  ABS/montmorillonite 

nanocomposite  /  S.  Wang  Y.Hu,  R.  W.  Zong,  Y.Tang.  Z.  Y.  Chen,  

W. C. Fan // Appl. Clay Sci. – 2004. Vol.25, №1–2. – P.49–55.  

71.  Effect  of  organoclay  structure  on  nylon  6  nanocomposite  morphology  and 

properties / T.D. Fornes, P.J. Yoon, D.L. Hunter, H. Keskkula, D.R. Paul // 

Polymer. – 2002. – Vol43, №22. – P.5915–5933.  

72.   Zhang  X.  Morphology  and  mechanical  properties  of  a  novel  amorphous 

polyamide/nanoclay nanocomposite/ X. Zhang, L. S. Loo // J. Polymer Sci. 

B: Polymer Phys. – 2008. – Vol. 46, №23 – P 2605–2617. 

- 127 - 

73.  Utracki  L. A.  Equations of state for polyamide-6 and its nanocomposites. 1. 

Fundamentals and the matrix // J. Polymer Sci. B: Polymer Phys. – 2009. – 

Vol.47, №3 – P 299–313. 

74.  Chen  S.  C.  Effect  of  Molding  Condition  on  Mechanical  Properties  of 

Injection  Molded  Nylon  6-Clay  Nanocomposites/  S.  C.  Chen,  H.  L.  Chen, 

 P M. Hsu // J. Reinforc. Plast. Compos. – 2008. – Vol.27, №13. – P.1381–

1395. 

75.   Siengchin S. Structure and creep response of toughened and nanoreinforced 

polyamides  produced  via  the  latex  route:  Effect  of  nanofiller  type  / 

S. Siengchin, J. Karger-Kocsis //Compos. Sci. Tech. – 2009. – Vol. 69, №5. 

– P. 677–683. 

76.  Structure  and  Properties  of  Polyamide-6  and  6/66  Clay  Nanocomposites  /  

S.  Venkataramani,  J.  H.  Lee,  M.  G.  Park,  S.  C.  Kim  //  J.  Macromol.  Sci. 

Pure Appl. Chem. – 2008. – Vol. 46 №1. – P.65 – 73. 

77.  Crystalline  properties  of  injection  molded  polyamide-6  and  polyamide-6/montmorillonite nanocomposites /A. Yebra-Rodríguez, P. Alvarez-Lloret, 

C. Cardell, A. B. Rodríguez-Navarro  //  Appl.  Clay  Sci.  –  2009.  –  Vol.  43, 

№1. – P. 91–97. 

78.   Moghri  M.  Investigation  of  the  Effects  of  Formulation  and  Processing 

Parameters on Properties of PA 6 Nanocomposites using Taguchi Method of 

Experimental Design/M. Moghri, H. Garmabi// Int. Polymer Proc. – 2008. – 

№5. – P.430–438. 

79.  Homoionic  inorganic  montmorillonites  as  fillers  for  polyamide  

6 nanocomposites/ Z. Kadlecová, R. Puffr, J. Baldrian, P. Schmidt, J. Roda, 

J. Brožek // Eur. Polymer J. – 2008. – Vol. 44, №9. – P.2798–2806. 

80.  Bourbigot  S.  Flammability  of  polyamide-6/clay  hybrid  nanocomposite 

textiles/ S. Bourbigot, E. Devaux, X. Flambard. // Polymer Degradation and 

Stability. – 2002. – Vol. 75, № 2. – P. 397–402 

- 128 - 

81.  Flame  retardancy  of  highly  filled  polyamide  6/clay  nanocomposites  /  

A.  Dasari,  Z.-Z.  Yu,  Y.-W.  Mai,  S.  Liu  //  Nanotechnology.  –  2007.  –  Vol. 

18, №44. –      P. 5602–5611. 

82.  Structure  and  Mechanical  Properties  of  Polyamide  6  /  Brazilian  Clay 

Nanocomposites / D. A. M. Leite, E. M. Araujo, R. A. da Paz, O. D. Pereira, 

H. L. Lira, E. N. Ito //Mater. Res. – 2009. – Vol. 12, № 2. – P.165–168. 

83.  Weil E. D. Current Practice and Recent Commercial Developments in Flame 

Retardancy  of  Polyamides/  E.  D.  Weil,  S.  Levchik //  J.  Fire  Sci.  – 2004.  –  

Vol. 22, №  3– P. 251–264 

84.  Nylon  6/Clay  Nanocomposite  Filaments  and  Their  Cords/  M.  Joshi,  

D. Biswas, A. Sarvanan, R. Purwar, R. Mukhopadhaya //J. Appl. Polym. Sci. 

– 2012. – Vol. 125. – P. E224–E234. 

85.  Fasihi M. Oxygen Barrier and Mechanical Properties of Masterbatch-Based 

PA6/Nanoclay  Composite  Films  /  M.  Fasihi,  M.  R.  Abolghasemi  //  

J. Appl. Polym. Sci. – 2012. – Vol. 125. – P. E2–E8. 

86.  Rheological  Investigation  on  the  Interaction  of  Polyamide  6  with  Clay/ 

T. Wan,  B. Wang, S. Liao, M. Clifford//J. Appl. Polym. Sci. – 2012. – Vol. 

125. – P.E27–E33. 

87.  Chow  W.  S.  Mechanical,  morphological  and  rheological  properties  of 

polyamide  6/organo-montmorillonite  nanocomposites  /  W.  S.  Chow,             

Z. A. M. Ishak // eXPRESS Polymer Lett. – 2007. – Vol.1, №2. – P. 77–83. 

88.  Flame  retardant  mechanism  of  polyamide  6–clay  nanocomposites  /  

T.  Kashiwagi,  R.  H.  Harris  Jr.,  X.  Zhang,  R.M.  Briber,  B.  H.  Cipriano,  

S. R. Raghavan, W. H. Awad, J. R. Shields // Polymer. – 2004. – Vol.45 – 

P.881–891. 

89.  Obtaining  of  Fire-retardant  Polyamide  6  Grades  without  Halogens  for 

Injection  Moulding  /  M.  Rusuit,  C.  Ibanescu,  M.  Murariu,  L.  Harabagiu,  

A. Bordeianu // Iranian Polymer. Journal. – 2000. – Vol. 9, № 1 – P.29–36 

90.  Polyamide 6 Nanocomposites with Inorganic Particles Modified with Three 

Quaternary Ammonium Salts/ E. M. Araujo, A. M. D. Leite, R. A. da Paz, 

- 129 - 

V.  N.  Medeiros,  T.  Jeferson  A.  de  Melo,  H.  L.  Lira  //Materials.  –  2011.  –  

№ 4. – Р.1956–1966. 

91.  Varley  R.  J.  The  role  of  nanodispersion  on  the  fire  performance  of 

organoclay–polyamide  nanocomposites  /  R.  J.  Varley,  A.  M.  Groth,  

K.H. Leong // Compos. Sci. Tech. – 2008. – Vol.68, №14. – P. 2882–2891. 

92.  Novel  preparation  of  polypropylene-layered  silicate  nanocomposites/  

Y.  Tang,  Y.  Hu,  S.  F.  Wang,  Z.  Gui,  Z.  Y.  Chen,  W.  C.  Fan  //  J.  Appl. 

Polym. Sci. – 2003. – Vol.89, №9. – P. 2586–2588. 

93.  Study  on  the  solvothermal  preparation  of  polyethylene/organophilic 

montmorillonite nanocomposites/ L. Song, Y. Hu, S. F. Wang, Z. Y. Chen, 

W. C. Fan//J. Mater. Chem. – 2002. – Vol.12, №10. – P.3152–3155. 

94.  Troitzsch  O.  Plastics  Flammability  Handbook:  Principles,  Regulations, 

Testing and Approval. – Hanser Gardner, 2004. – 774 p. 

95.  Liu  Y.  Preparation  of  high  loading  magnesium  hydroxide  flame  retardant 

polypropylene  by  solid  state  shear  milling  /  Y.  Liu,  J.  Li,  Q.  Wang  //  

J. Compos. Mater. – 2007. – Vol. 16, №41. – Р.1995–2003. 

96.  Jia  F.  C.  Effects  of  aluminum  hydroxide  content  on  the  fire  retardant  and 

mechanical  properties  of  unsaturated  polyester/glass  fiber  composites/  

F. C. Jia,     J. Lu // Plast. Sci. Tec. – 2009. – Vol. 37, №3. – Р. 40–42. 

97.  Ding  Q.  J.  Flame  proof  road  surface  of  opengraded  asphalt  friction  course 

based on ATH flame-retarding system / Q. J. Ding, F. Shen, S. L. Huang //  

J. Cent. S. Univ. Sci. Tecnol. – 2009. – Vol. 40, №4. – Р. 932–939. 

98.  Xu  H.  Preparation  and  properties  of  superfine  Mg(OH)2  flame  retardant/  

H. Xu, X. R. Deng // Trans. Nonferrous. Met. Soc. China. – 2006. – Vol. 16, 

№2. –      Р. 488–492. 

99.  Effect of particle size on flame retardancy of Mg(OH)2-filled ethylene vinyl 

acetate copolymer composites/ H. H. Huang, M. Tian, L. Liu, W. L. Liang, 

L. Q. Zhang // J. Appl. Polym. Sci. – 2006. – Vol. 100, №6. – Р. 4461–4469. 

- 130 - 

100.  Preparation  and  characterization  of  Mg(OH)2  nanoparticles  and  flame-retardant  property  of  its  nanocomposites  with  EVA/  L.  Z.  Qiu,  R.  C.  Xie,  

P. Ding, B. J. Qu // Compos. Struct. – 2003. – Vol. 62, №3–4. – Р. 391–395. 

101.  Lv  J.  P.  Controlled  synthesis  of  magnesium  hydroxide  nanoparticles  with 

different  morphological  structures  and  related  properties  in  flame  retardant 

ethylene–vinyl  acetate  blends  /  J.  P.  Lv,  L.  Z.  Qiu,  B.  J.  Qu  // 

Nanotechnology. – 2004. – Vol.15,№11. – Р. 1576–1581. 

102.  Chen Y. Study on the flame-retardancy of nano Mg(OH)2 and its composite 

in HDPE/ Y. Chen, F. Zhao, J. H. Yang//J. Hunan Univ. Technol. – 2009. – 

Vol.23,№4. – Р. 33–36. 

103.  Chen X. L. Structure and properties of polypropylene composites filled with 

magnesium hydroxide / X. L. Chen, J. Yu, S. Y. Guo//J. Appl. Polym. Sci. – 

2006. – Vol. 102, №5. – Р. 4943–4951. 

104.  Chen  X.  L.  Thermal  oxidative degradation kinetics  of  PP and PP/Mg(OH)2 

flame-retardant composites / X. L. Chen, J. Yu, S. Y. Guo//J. Appl. Polym. 

Sci. – 2006. – Vol. 103, №3. – Р. 1978–1984. 

105.  Effect  of  surface  modification  on  flammability,  thermal  stability  and 

crystallization  behaviors  of  PP/  Mg(OH)2  composites/  X.  L.  Chen,  J.  Yu,        

M.  He,  S.  Y.  Guo,  S.  J.  Lu,  Z.  Hu,  Z.  W.  Zhou//  Polym  Mat.  Sci.  Eng.  – 

2009. – Vol. 25, №5. – Р. 60–63. 

106.  Effects  of  PE-g-DBM  as  a  compatiblizer  on  mechanical  properties  and 

crystallization behaviors of magnesium hydroxide-based LLDPE blends / Z. 

Z.Wang, B. J. Qu, W. C. Fan, Y. Hu, X. F.  Shen // Polym. Degrad. Stab. – 

2002. – Vol.76, №1. – Р. 123–128. 

107.  Investigation  of  interfacial  modification  for  flame  retardant  ethylene  vinyl 

acetate  copolymer/alumina  trihydrate  nanocomposites  /  X.  G.  Zhang,  

F.  Guo,  J.  F.  Chen, G.  Q.  Wang,  H.  Liu //  Polym.  Degrad.  Stab.  – 2005.  – 

Vol.87, №3. – Р. 4111–4418. 

- 131 - 

108.  Shen H. Non-isothermal crystallization behavior of PP/Mg(OH)2 composites 

modified  by  different  compatibilizers/  H.  Shen,  Y.  H.  Wang,  K.  C.  Mai// 

Thermochim. Acta. – 2007. – Vol. 457, №1–2. – Р. 27–34. 

109.  Toughening  of  polypropylene  highly  filled  with  aluminium  hydroxide/  

Z. P. Su, P. K. Jiang, Q. Li, P. Wei, Y. Zhang // Polym. Polym. Compos. – 

2005. – Vol. 13, №2. – Р. 139–150. 

110.  The  properties  and  morphologies  of  composites  based  on  sulfated  EPDM 

ionomer  toughed  polypropylene  highly  filled  with  Mg(OH)2/  Z.  P.  Su,             

P. K. Jiang, Q. Li, P. Wei // J. Appl. Polym. Sci. – 2006. – Vol. 102, №1. – 

Р. 295–302. 

111.  Еремина,  Т.Ю.  Термические  превращения  алюминийсодержащих 

антипиренов  /  Т.Ю.  Еремина,  Н.Б.  Введенская,  В.П.  Беляев  // 

Пожаровзрывобезопасность. – 2001. – № 4. – С. 12–14.  

112.  Levchik, S. V.. Introduction to flame retardancy and polymer flammability. 

In:  Morgan,  A.B.  &  Wilkie,  C.A.  editors.  Flame  retardant  polymer 

nanocomposites. –Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc., 2007. – Р. 1–29.  

113.  Jennings B. R. Particle size measurement: the equivalent spherical diameter / 

B.  R.  Jennings    K.  Parslow  //  Proc.  R.  Soc.  Lond.  A:  Math.  Phys.  Sci.  – 

1988. – Vol. 419. – P. 137–149  

114.  Large-scale  extrusion  processing  and  characterization  of  hybrid  nylon-6/SiO2  nanocomposites  /  M.  Garcia,  G.  van  Vliet,  M.  G.  J.  ten  Cate,  F. 

Chavez, B. Norder, B. Kooi, W. E. van Zyl, H. Verweij, D.  H. A. Blank // 

Polym. Adv. Technol. – 2004. – Vol. 15, №4. – P. 164–172. 

115.  Layered  silicate-polyamide-6  nanocomposites:  Influence  of  silicate  species 

on morphology and properties/K. Tamura, H. Uno, H. Yamada K. Umeyama 

// J. Polym. Sci. B: Polym. Phys. – 2009. – Vol. 47, №6 – P 583–595. 

116.  Ciullo P. A. Industrial minerals and their uses: A handbook and formulary. 

– Westwood, New  Jersey: Noyes Publications, 1996. – 632p. 

- 132 - 

117.  Грег  С.  Адсорбция,  удельная  поверхность,  пористость  /  Грег  С.,         

Синг К/Пер. с англ.под ред. К. В. Чмутова. – М.: Мир, 1970. – 408 с. 

118.  Рощина  Т.М.  Адсорбционные  явления  и  поверхность//Соровский 

образовательный журнал: Химия. – 1998. – №2. – С. 89–94. 

119.  Симонов-Емельянов  И.  Д.  Влияние  размера  частиц  наполнителя  на 

некоторые  характеристики  полимеров  /И.  Д.  Симонов-Емельянов,            

В. Н. Кулезнев, Л. З. Трофимичева // Пластические массы. – 1989. – № 

5. – С. 61- 64 

120.  Rychlicki  G.  Determination  of  carbon  porosity    from  low-temperature 

nitrogen adsorption data. A comparison of the most frequently used methods 

/  G.  Rychlicki,  A.  P.  Terzyk,  J.  P.  Lukaszewicz  //  Colloid  Surfaces 

Physicochem. Eng. Aspects. – 1995. – Vol.96. – P. 105–111.  

121.  Ребиндер  П.А.  Поверхностные  явления  в  дисперсных  системах. 

Физико-химическая механика. Избранные труды. –  М.: Наука, 1979. –    

384 с.  

122.  Матвеенко  В.  Н.  Вязкость  и  структура  дисперсных  систем/             

В. Н. Матвеенко, Е.А. Кирсанов//Вестн. Моск. Ун-та. – 2011. – Т.52, № 

4. – С.243–276.  

123.  Sinha  S.R.  Polymer/layered  silicate  nanocomposites:  a  review  from 

preparation  to  processing/  S.R.Sinha,  M.Okamoto  //  Progr.  Polymer  Sci.  – 

2003. – Vol.28, №11. –P.1539 – 1641. 

124.  Помогайло А.Д. Синтез и интеркаляционная химия гибридных органо-неорганических  нанокомпозитов//Высокомолекулярные  соединения. 

Сер. С. – 2006. – Т.48, №7. – С.1318–1351. 

125.  Pavlidou  S.  A  review  on  polymer–layered  silicate  nanocomposites/ 

S.Pavlidou,  C.  D.  Papaspyrides  //  Progr  Polymer  Sci.  –  2008.  –  Vol.  33.  – 

P.1119–1198. 

126.  Preparation  and  Mechanical  Properties  of  Polypropylene−Clay  Hybrids  /         

M.  Kawasumi,  N.  Hasegawa,  M.  Kato,  at  al  //  Macromolecules.  –  1997.  – 

Vol.30, № 20. – P.6333–6338. 

- 133 - 

127.  Xu  W.  Cure  behavior  of  epoxy  resin/montmorillonite/imidazole 

nanocomposite  by  dynamic  torsional  vibration  method  /  W.  Xu,  P.  He,  

D. Chen // Eur. Polymer J. – 2003. – Vol.39, №3. – P.617–625. 

128.  Melt intercalation of polystyrene in layered silicates / M. Sikka, L. N. Cerini,     

S. S. Ghosh, K. I. Winey//J. Polymer Sci. Part B: Polymer Phys.  – 1996. –    

Vol. 34, №8. – P. 1443 – 1449. 

129.  Relaxations of confined chains in polymer nanocomposites: Glass transition 

properties  of  poly(ethylene  oxide)  intercalated  in  montmorillonite/  

R. A. Vaia, B. B. Sauer, O. K. Tse, E. P. Giannelis // J. Polymer Sci. Part B: 

Polymer Phys. – 1997. - Vol. 35, №1. – P. 59 – 67. 

130.  Chang J. H. Polyimide nanocomposites: Comparison of their properties with 

precursor polymer nanocomposites/ J. H. Chang, K. M. Park // Polymer Eng. 

Sci. – 2001. – Vol.41, № 12. – P.2226 – 2230. 

131.  Chang  J.  H.  An exfoliation of organoclay in thermotropic liquid crystalline 

polyester nanocomposites / J. H. Chang, B. S. Seo, D. H. Hwang // Polymer. 

– 2002. – Vol.43, №.10. – Р. 2969 – 2974. 

132.  Functionalization  of  montmorillonite  by  acrylamide  polymers  containing 

side-chain  ammonium  cations/  L.  Biasci,  M.  Aglietto,  G.  Ruggeri,             

A. D’Alessio // Polymer Adv. Tech. – 1995. – Vol. 6, № 10. – P.662 – 670. 

133.  Functionalization  of  montmorillonite  by  methyl  methacrylate  polymers 

containing  side-chain  ammonium  cations  /  L.  Biasci,  M.  Aglietto, 

G. Ruggeri, F. Ciardelli // Polymer. – 1994. – Vol.35, № 15. – P.3296 – 3304. 

134.   Liu  W.  Montmorillonite  intercalated  with  polyaminoamide–

epichlorohydrin:  preparation,  characterization,  and  sorption  behavior  / 

W. Liu, Y. Ni, H. Xiao // J. Colloid Interface Sci. – 2004. – Vol. 275, №2. –  

P. 584–589. 

135.  Fu X. Synthesis of polystyrene–clay nanocomposites / X. Fu, S. Qutubuddin 

// Mater. Lett. – 2000. – Vol.42, № 1–2. – P. 12–15. 

- 134 - 

136.  Fu  X.  Polymer–clay  nanocomposites:  exfoliation  of  organophilic 

montmorillonite  nanolayers  in  polystyrene/  X.  Fu,  S.  Qutubuddin  // 

Polymer. – 2001. – Vol.42, № 2. – P. 807–813. 

137.  Clay–PMMA  nanocomposites  by  photoinitiated  radical  polymerization 

using  intercalated  phenacyl  pyridinium  salt  initiators/  A.  Nese,  S.  Sen,             

M.  A.  Tasdelen,  N.  Nugay,  Y.Yagci  //  Macromol.  Chem.  Phys.  –  2006.  – 

Vol.207, №9. – P. 820–826. 

138.  Preparation  and  characterization  of  polystyrene–clay  nanocomposites  by 

free-radical polymerization/ C. R. Tseng, J. Y. Wu, H. Y. Lee, F. C. Chang 

// J. Appl. Polym. Sci. – 2002. – Vol.85, № 7. – P.1370–1377. 

139.  Preparation  of  polystyrene/  montmorillonite  nanocomposites  using  a  new 

radical  initiator-montmorillonite  hybrid  via  in  situ  intercalative 

polymerization / P. Uthirakumar, K. S. Nahm, Y. B. Hahn, Y. S. Lee // Eur. 

Polymer J. – 2004. – Vol.40, № 11. – P.2437–2444.  

140.  Preparation  and  characterization  of  exfoliated  polystyrene/clay 

nanocomposites  using  a  cationic  radical  initiator-MMT  hybrid  / 

P. Uthirakumar, M. K. Song, C. Nah, Y. S. Lee // Eur. Polymer J. – 2005. – 

Vol.41, № 2. – P.211–217. 

141.  Organic/inorganic  hybrids  by  «living»/controlled  ATRP  grafting  from 

layered  silicates  /  H.  Bottcher,  M.  L.  Hallensleben,  S.  Nuss,  H.  Wurm, 

J. Bauer,  P.  Behrens  //  J.  Mater.Chem.  –  2002.  –  Vol.12,  №  5.  –  P.1351–

1354. 

142.  Di J. B. Exfoliated block copolymer/silicate nanocomposites by onepot, one-step  in-situ  living  polymerization  from  silicate-anchored  multifunctional 

initiator  /  J.  B.  Di,  D.  Y.  Sogah  //  Macromolecules.  –  2006.  –  Vol.39, 

№15. – P.5052–5057. 

143.  Di  J.  B.  Intergallery  living  polymerization  using  silicate-anchored 

photoiniferter.  A  versatile  preparatory  method  for  exfoliated  silicate 

nanocomposites  /  J.  B.  Di,  D.  Y.  Sogah  //  Macromolecules.  –  2006.  – 

Vol.39, № 3. – P.1020–1028. 

- 135 - 

144.  Nitroxide-mediated  polymerization  of  styrene  initiated  from  the  surface  of 

laponite  clay  platelets/C.  Konn,  F.  Morel,  E.  Beyou,  P.  Chaumont,             

E.  Bourgeat-Lami  //  Macromolecules.  –  2007.  –  Vol.40,  №  21.  –  P.7464–

7472. 

145.  Properties of covalently bonded layered-silicate/polystyrene nanocomposites 

synthesized via atom transfer radical polymerization/C. P. Li, C. M. Huang,    

M. T. Hsieh, K. H. Wei // J. Polymer Sci. Part A: Polymer Chem. – 2005. –

Vol.43, № 3. – P.534–542. 

146.  Salem N. Polymer-layered silicate nanocomposites prepared through in situ 

reversible  addition-fragmentation  chain  transfer  (RAFT)  polymerization  /         

N. Salem, D. A. Shipp // Polymer. – 2005. – Vol.46 № 19. – P. 8573–8581. 

147.  Direct  synthesis  of  dispersed  nanocomposites  by  in  situ  living  free  radical 

polymerization using a silicateanchored initiator / M. W. Weimer, H. Chen, 

E. P. Giannelis, D. Y. Sogah // J. Am. Chem. Soc. – 1999. – Vol.121, № 7. – 

P.1615–1616. 

148.   Wheeler  P.  A.  Poly(methyl  methacrylate)  /  laponite  nanocomposites: 

exploring covalent and ionic clay modifications/ P. A. Wheeler, J. Z. Wang, 

L. J. Mathias // Chem. Mater. – 2006. – Vol.18, № 17. – P.3937–3945. 

149.  Reversible addition-fragmentation transfer polymerization in the presence of 

MMT  immobilized  amphoteric  RAFT  agent  /  B.  Q.  Zhang,  C.  Y.  Pan,             

C. Y. Hong, B. Luan, P. J. Shi // Macromol. Rapid Comm. – 2006. – Vol.27, 

№2. – P.97–102. 

150.  Zhao  H.  Y.  Preparation  of  poly(styrene-block-butyl  acrylate)  block 

copolymer–silicate  nanocomposites  /  H.  Y.  Zhao,  D.  A.  Shipp  //  Chem. 

Mater. – 2003. – Vol.15, № 14. – P.2693–2695. 

151.  Zhao  H.  Y.  Nanopatterns  of  poly(styrene-block-butyl  acrylate)  block 

copolymer brushes on the surfaces of exfoliated and intercalated clay layers 

/ H. Y. Zhao, B. P. Farrell, D. A. Shipp // Polymer. – 2004. – Vol.45 № 13. 

– P.4473–4481. 

- 136 - 

152.  Polymer–silicate  nanocomposites  produced  by  in  situ  atom  transfer  radical 

polymerization  /  H.  Y.  Zhao,  S.  D.  Argoti,  B.  P.  Farrell,  D.  A.  Shipp  //             

J. Polymer Sci. Part A: Polymer Chem. – 2004. – Vol.42, № 4. – P.916–924. 

153.  Controlled  polymer  grafting  on  single  clay  nanoplatelets  /  P.  Viville,           

R.  Lazzaroni,  E.  Pollet,  M.  Alexandre,  P.  Dubois  //  J.  Am.  Chem.  Soc.  – 

2004. – Vol.126, № 29. – P. 9007–9012. 

154.  Yu  Y.  H.  Poly(N-vinylcarbazole)-clay  nanocomposites  materials  prepared 

by  photoinitiated  polymerization  with  triarylsulfonium  salt  initiator  / 

Y. H. Yu,      C. Y. Lin, J. M. Yeh // J. Appl. Polym. Sci. – 2004. – Vol.91, 

№ 3. – P.1904–1912. 

155.  Living  anionic  surface-initiated  polymerization  (LASIP)  of  styrene  from 

clay  nanoparticles  using  surface  bound  1,  1-diphenylethylene  (DPE) 

initiators  /  X.  W.  Fan,  Q.  Y.  Zhou,  C.  J.  Xia,  W.  Cristofoli,  J.  Mays, 

R. Advincula // Langmuir. – 2002. – Vol.18, № 11. – P.4511–4518. 

156.  Zhang  F.  Preparation  of  styrene-acrylic  emulsion  by  using  nano-SiO2  as 

seeds/ F. Zhang, Y. Wang, C. Chai // Polymer Int. – 2004. – Vol.53, №9. – 

P.1353 – 1359. 

157.  Mahdavian  A.  R.  Preparation  of  poly  (styrene-methyl  methacrylate)/  SiO2 

composite nanoparticles via emulsion polymerization. An investigation into 

the  compatiblization  /  A.  R.  Mahdavian,  M.  Ashjari,  A.  B.  Makoo  //  Eur. 

Polymer J. – 2007. – Vol.43, №2. – P. 336 – 344. 

158.  Werae  Т.  Preparation  of  structurally  well  defined  polymernanoparticle 

hybrids with controlled/living radical polymerization / Т. Werae, Т. Е. Patten 

// J. Am. Chem. Soc. – 1999. – Vol.121, №32. – P. 7409–7410. 

159.  Lan T. Clay-Reinforced Epoxy Nanocomposites / T. Lan, T. J. Pinnavaia // 

Chem. Mater. – 1994. – Vol.6, №12. – P. 2216 – 2219. 

160.  Messersmith P. B. Synthesis and Characterization of Layered Silicate-Epoxy 

Nanocomposites/  P.  B.  Messersmith;  E.  P.  Giannelis  //  Chem.  Mater.  – 

1994. – Vol.6, №10. – 1719 – 1725. 

- 137 - 

161.  Wang  Z.  Hybrid  Organic−Inorganic  Nanocomposites:  Exfoliation  of 

Magadiite  Nanolayers  in  an  Elastomeric  Epoxy  Polymer/  Z.  Wang, 

T. J. Pinnavaia // Chem. Mater. – 1998. – Vol.10, №7. – P. 1820–1826. 

162.  Ke  Y.  Crystallization,  properties,  and  crystal  and  nanoscale  morphology  of 

PET-clay nanocomposites / Y. Ke, C. Long, Z. Qi // J. Appl. Polym. Sci. – 

1999. – Vol. 71, №7. – P. 1139 –1146. 

163.  Effects  of  melt-processing  conditions  on  the  quality  of  poly(ethylene 

terephthalate)  montmorillonite  clay  nanocomposites  /  C.  H.  Davis, 

L. J. Mathias, J. W. Gilman, at al // J. Polymer Sci. Part B: Polymer Phys. – 

2002. – V. 40, №23. – P. 2661 – 2666. 

164.  High-Modulus  Poly(ethylene  terephthalate)  /  Expandable  Fluorine  Mica 

Nanocomposites  with  a  Novel  Reactive  Compatibilizer  /  Y.  Imai, 

S. Nishimura, E. Abe, at al // Chem. Mater. – 2002. – V. 14, №2. – P. 477 – 

479. 

165.  Leu C. M. Synthesis and Properties of Covalently Bonded Layered Silicates 

/  Polyimide  (BTDA-ODA)  Nanocomposites  /  C.  M.  Leu,  Z.  W.  Wu,      

K. H. Wei // Chem. Mater. – 2002. – V. 14, №7. – P. 3016 – 3021. 

166.  Controlled  ringopening  polymerization  of  epsilon-caprolactone  in  the 

presence  of  layered  silicates  and  formation  of  nanocomposites  /D.  Kubies,      

N.  Pantoustier,  P.  Dubois,  A.  Rulmont,  R.  Jerome  //  Macromolecules.  – 

2002. – Vol.35, № 9. – P.3318–3320. 

167.  Poly(epsilon-caprolactone)  /  clay  nanocomposites  by  in-situ  intercalative 

polymerization  catalyzed  by  dibutyltin  dimethoxide  /  B.  Lepoittevin,             

N.  Pantoustier,  M.  Devalckenaere,  at  al  //  Macromolecules.  –  2002.  – 

Vol.35,  № 22. – P.8385–8390. 

168.  Hermans  P.  H.  On  the  mechanism  of  the  polymerization  of  ϵ-caprolactam. 

II. The polymerization in the presence of water / P. H. Hermans, D. Heikens 

and P. F. Van Velden // J. Polymer Sci: A Polymer Chem. – 1958. – Vol. 30, 

№ 121. – Р. 81–104. 

- 138 - 

169.  Kruissink Ch. A. On the mechanism of the polymerization of ε-caprolactam. 

I.  The  polymerization  initiated  by  ϵ-aminocaproic  acid  /  Ch.  A.  Kruissink, 

G. M. van der Want, A. J. Staverman // J. Polymer Sci: A Polymer Chem. – 

1958. – Vol. 30, № 121. – Р. 67–80 

170.  Smith  S  The  re-equilibration  of  polycaproamide  //  J.  Polymer  Sci: 

A Polymer Chem. – 1958. – Vol. 30, № 121. – Р. 459–478 

171.  Heikens D. On the rate of formation of ε-caprolactam upon equilibration of 

extracted  poly-ε-aminocaproic  acid  polymers/D.  Heikens,  P.  H.  Hermans  

S. Smith // J. Polymer Sci: A Polymer Chem. – 1959. – Vol. 33,  № 133. – 

Р. 265–268. 

172.  Вольф Л.А. Производство поликапроамида/ Л.А. Вольф, Б.Ш. Хайтин. 

– М.: Химия, 1977. – 208с. 

173.  Вихтерле  О.  Щелочная  полимеризация  капролактама/  О.  Вихтерле,             

Я.  Шебенда, Дж  Краличек  //Химия и технология полимеров.  –  1961.– 

Т.39,   № 7. – С. 39—55. 

174.  Zhang  C.L.  Grafting  of  polyamide  6  by  the  anionic  polymerization  of  ε-caprolactam  from  an  isocyanate  bearing  polystyrene  backbone  /  

C.  L.  Zhang,  L.  F.  Feng,  G.  H.  Hu  //  J  Appl  Polym  Sci.  –  2006  – 

Vol.101,№3. – Р. 1972–1981.  

175.  Wu L. Numerical simulation of reactive extrusion processes of PA6 / L.Wu, 

Y.  Jia,  S.  Sun,  G  Zhang,  G.  Ghao,  L.  An  // J.  Appl.  Polym.  Sci.  –  2007. – 

Vol.103, №4. – Р. 2331–2336. 

176.  Yang  M.  Preparation  of  polyamide  6/silica  nanocomposites  from  silica 

surface  initiated  ring-opening  anionic  polymerization/M.Yang,  Y.  Gao,  

J. P. He, M. Li // Express Polym. Lett. – 2007. – Vol.1, №7. – Р. 433–442. 

177.  Suteu  D.  Synthesis  and characterization  of  polyamide  powders  for sorption 

of reactive dyes from aqueous solution/D.Suteu, D. Bilba, F Dan // J. Appl. 

Polym. Sci. – 2007. – Vol.105, №4. – Р. 1833–1843. 

- 139 - 

178.  Ji  Y.  A  novel  approach  to  the  preparation  of  nanoblends  of  poly  (2,6-dimethyl-1,4-phenylene  oxide)/polyamide/Y.Ji,  W.  Li,  J.  Ma,  B.  Liang  // 

Macromol. Rapid. Commun. – 2005. – Vol.26, №2. – Р.116–120. 

179.  Авраменко  В.Л.  Анионная  полимеризация  ε-капролактама 

вприсутствии  гексаметилендиизоцианата  в  качестве  активатора  //  

В.Л. Авраменко  Карими Язди Амир Эхсан, Ахмади Шервин // Хімічна 

промисловість України. – 2011. – №4. – С. 52– 56. 

180.  Ueda  K.  Stabilization  of  high  molecular  weight  nylon  6  synthesized  by 

anionic polymerization of ε-caprolactam  /  K.  Ueda,  K.  Yamada,  M.  Nakai,      

M. Hosoda, K. Tai // Polym J. – 1996. – Vol.28, №5. – Р. 1084–1089. 

181.  Определение  среднемассовой  молекулярной  массы  полиамида, 

полученного  анионной  полимеризацией  ε  –  капролактама  /  Карими 

Язди  Амир  Эхсан,  В.  Л.  Авраменко,  Д.  А.  Мишуров  //  Вісник 

НТУ«ХПІ» : Збірка наукових праць. Тематичний випуск: Хімія, хімічна 

технологія та екологія. – 2012. – №48. – С. 163–167. 

182.  Byutner  О.  Temperature  and  Molecular  Weight  Dependence  of  the  Zero 

Shear-Rate  Viscosity  of  an  Entangled  Polymer  Melt  from  Simulation  and 

Theory  / О.  Byutner,  G.  D.  Smith  //  J.  Polym.  Sci:  Part  B:  Polym.  Phys.  – 

2001. – Vol. 39, №24. – Р. 3067–3071. 

183.  Ferry,  J.  D.  Viscoelastic  Properties  of  Polymers/J.  D.  Ferry.  –  Wiley:  New 

York, 1980. – 325р. 

184.  Fornes  T.  D.  Crystallization  behavior  of  nylon  6  nanocomposites  /  

T.D. Fornes, D.R. Paul // Polymer. – 2003. – Vol.44, №14. – Р. 3945–3961. 

185.  Карими  Язди  Амир  Эхсан.  Исследование  горючести  наполненного 

полиамида–6  /  Карими  Язди  Амир  Эхсан,  В.Л.  Авраменко  //  

ІV Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з 

хімії та хімічної технології, 4–6 квітня 2012р.: тези доповідей. –  Київ: 

НТУУ «КПІ». – 2012. – С.175. 

186.  Карими Язди Амир Эхсан. Исследование анионной полимеризации ε-капролактама  в  присутствии  монтмориллонита  и  аминополифосфата/ 

- 140 - 

Карими  Язди  Амир  Эхсан,  В.Л.  Авраменко,  Ш.  Ахмади  //  Сучасні 

наукові проблеми хімії, ХІІІ Всеукраїнська конференція з міжнародною 

участю студентів та аспірантів, 25–27 квітня 2012р.: тези доповідей. – 

Київ: КНУ ім. Т. Шевченко. – 2012. –  С. 190. 

187.  Карими Язди Амир Эхсан.  Модификация поверхности синтетического 

алюмосиликата  антипиреном  /  Карими  Язди  Амир  Эхсан,  

В.Л.  Авраменко//ХХ  Міжнародна  науково-практична  конференція 

«Інформаційні технології, наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», 

15-17 травня 2012р. : тези доповіді. –  Харків: НТУ «ХПІ». –  2012.  –     

С. 10. 

188.  Пат. 101920 Україна, МПК C08G 69/14. Спосіб одержання поліаміду-6 

зі  зниженою  горючістю:  Пат.  101920  Україна,  МПК  C08G  69/14  

В.Л. Авраменко (Україна), Карімі Язді Амір Ехсан (Іран); НТУ «ХПІ».–            

№ а201205640; Заявл.:08.05.12; Опубл.:13.05.13, Бюл. №9.– 4с. 

189.  Suihkonen R. The Effect of Ammonium Polyphosphate and Nanoclay on the 

Rheological,  Thermal,  and  Flame  Retardant  Properties  of  Epoxy/R. 

Suihkonen, K. Nevalainen, J. Vuorinen // Annual Transactions of the Nordic 

Rheology Society. – 2009. – Vol. 17. – P. 263–268.  

190.  Карими  Язди  Амир  Эхсан.  Снижение  горючести  полиамида-6 

введением  антипирена  в  процессе  анионной  полимеризации  ε  – 

капролактама  /  Карими  Язди  Амир  Эхсан,

В.Л.  Авраменко,  Шервин 

Ахмaди // Пластические массы. – 2012.– №5. – С. 7–8. 

191.  Preparation  and  Combustion  Properties  of  Flame  Retardant  Nylon 

6/Montmorillonite Nanocomposite / Y. Hu, S. Wang, Z. Ling, Y. Zhuang, Z. 

Chen, W. Fan. // Macromol. Mater. Eng. –2003. – Vol. 288, №3. – Р. 272–

276. 

192.  Messersmith P. B. Synthesis and barrier properties of poly(ε-caprolactone)-layered  silicate  nanocomposites  /  P.  B.  Messersmith,  E.  P.  Giannelis  //  

J.  Appl.  Polym.  Sci.  Part  A:  Polym.  Chem.  –  1995.  –  Vol.  33,  №7.  –  

Р. 1047–1057. 

- 141 - 

193.  Cho  J.W.  Nylon  6  nanocomposites  by  melt  compounding  /  J.W.  Cho,  

D.R. Paul // Polymer. – 2001. – Vol.42, №3. – Р.1083–1094. 

194.  LePluart  L.  Epoxy/montmorillonite  nanocomposites:  influence  of 

organophilic  treatment  on  reactivity,  morphology  and  fracture  properties  /  

L.  LePluart,  J.  Duchet,  H.  Sautereau  //  Polymer.  –  2005.  –  46,  №26.  –  

P. 12267–12278. 

195.  Fine structure of nylon 6-clay hybrid/ Y. Kojima, A. Usuki, M. Kawasumi, 

A.  Okada,  T.  Kurauchi,  O.  Kamigaito,  K.  Kaji  //  J.  Polymer.  Sci.:  Part  B: 

Polym. Phys. – 1994. – Vol.32, №4. – P. 625–630. 

196.  Liu L. Studies on nylon 6/clay nanocomposites by melt-intercalation process 

/  L.  Liu,  Z.  Qi,  X.  Zhu  //J.Appl.  Polym.  Sci.  –  1999.  –  Vol.  71,  №7.  – 

P.1133–1138. 

197.  Microstructural evolution of melt intercalated polymer-organically modified 

layered  silicates  nanocomposites  /  R.  A.  Vaia,  K.  D.  Jandt,  E.  J.  Kramer,  

E. P. Giannelis // Chem. Mater. – 1996. – Vol. 8, №11. – P. 2628–2635. 

198.  Karimi  Yazdi  Amir  Ehsan.  Fire  retardant’s  impact  on  the  structure  and 

functioning  of  polyamide  6  obtained  by  anionic  polymerization  of  

ε-caprolactam  /  Karimi  Yazdi  Amir  Ehsan,  V.L.  Avramtnko,  S.  Ahmadi 

//Tech. J. Eng. Appl. Sci. – 2012. – Vol.2, №8. – Р. 254–257




36
Для заказа доставки работы 

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html
[image: image1.wmf]2

y

[image: image2.png]


[image: image3.jpg]10 pm




[image: image4.wmf]r

[image: image5.png]


[image: image6.emf] 

[image: image7.wmf]d

[image: image8.png]


[image: image9.emf]0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0,08 0,09 21,04 42,1363,2484,33105,2126,4147,7 168,6189,3209,5218,4

Скорость сдвига D, с-1

Вязкость 



эф

, Па с

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Напряжение сдвига 



, Па

Вязкость 1

Вязкость 2

Вязкость 3

Напряжение сдвига 1

Напряжение сдвига 2

Напряжение сдвига 3

[image: image10.png]


[image: image11.png]430

IS
=)
3

CMELIEHHUST, MM
w
&
3

w
=3
3

250

200

0 1

2

3 4

PaccToAHHe TI0 NIy GHHE MOYBbI BRIPaGOTKH, M

=4—Fe¢3 aHKepOBAHHA
== AHKepa 1.5M

~S-Amnkepa 1.8M
- Aprepa 1.2M




[image: image12.png]


[image: image13.png]



�








