Хлебцов Борис Николаевич. Исследование липосом, иммунных комплексов и биоконъюгантов золотых наночастиц методами оптической спектроскопии и динамического светорассеяния : Дис. ... канд. физ.-мат. наук : 03.00.02 : Саратов, 2004 182 c. РГБ ОД, 61:04-1/705

УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ИНСТИТУТ БИОХИМИИ И ФИЗИОЛОГИИ РАСТЕНИЙ И

МИКРООРГАНИЗМОВ

На правах рукописи

05201000811

ХЛЕБЦОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

ПЛАЗМОННО-РЕЗОНАНСНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 03.01.02 - биофизика

Саратов —2010

ВВЕДЕНИЕ	9

ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

ИССЛЕДОВАНИЯ	23

.1 Получение и определение параметров золотых наночастиц 23

.1.1 Коллоидное золото	23

.1.2 Золотые наностержни	28

.1.3 Золотые нанооболочки	32

.1.4 Методы определения геометрических параметров плазмонно-

резонансных наночастиц'	39

.2 Оптические свойства металлических наночастиц	47

.2.1 Диэлектрические функции	48

.2.2 Оптические свойства плазмонно-резонансных частиц:

дипольное приближение	52

.2.3 Строгие методы расчета оптических свойств наночастиц	59

.3. Функционализация наночастиц и биомедицинские

применения	67

.3.1 Общие принципы получения конъюгатов наночастиц с

биомакромолекулами	67

.3.2 Основные направления биологических применений плазмонно-

резонансных наночастиц	70

.3.3 Детектирование биоспецифических взаимодействий,

иммуноанализ	73

.3.4 Визуализация и контрастирование	79

.3.5 Фототермическая терапия	83

.3.6 Адресная доставка антигенов и лекарств, токсичность и

биораспределение наночастиц	88

ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ БИОКОНЪЮГАТОВ ЗОЛОТЫХ НАНОЧАСТИЦ	93

2.1	Двухслойная модель биоконъюгатов: изменение экстинкции

и рассеяния при адсорбции биополимера	95

2.1.1	Оптическая модель биоконъюгатов: теоретический анализ 95

2.1.2	Результаты и их обсуждение	100

2.1.3	Оптимизация оптических свойств биоконъюгатов по размеру

частиц	106

2.2	Многослойная модель биоконъюгатов: изменение экстинкции и рассеяния при адсорбции биополимера	110

2.2.1	Теоретический анализ многослойной модели биоконъюгата

коллоидного золота	110

2.2.2	Изменение спектров экстинкции и рассеяния при формировании

первичного и вторичного полимерного слоя. Оптимизация наносенсоров	113

2.3	Экспериментальное исследование адсорбции биополимеров на золотых наночастицах с использованием спектров статического рассеяния и поглощения света и метода динамического светорассеяния	117

2.3.1	Препараты и реактивы. Приготовление конъюгатов	117

2.3.2	Приборы и методики измерений	119

2.3.3	Результаты экспериментов и их обсуждение	122

2.3.4	Неоднородная модель адсорбции желатина на частицах золота127

2.4	Выводы по главе	131

ГЛАВА 3 ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗОЛОТЫХ И ЗОЛОТО- СЕРЕБРЯНЫХ НАНОСТЕРЖНЕЙ: ЭКСПЕРИМЕНТ И ТЕОРИЯ 133

3.1 Теоретическое и экспериментальное исследование

деполяризации света, рассеянного золотыми наностержнями134

3.1.1	Теоретическое моделирование спектров деполяризации

плазмонно-резонансных наночастиц	134

3.1.2	Экспериментальное измерение деполяризации света,

рассеянного золотыми наностержнями	141

3.2 Мультипольные плазмонные резонансы в металлических

наностержнях	151

154 159 161

163 165

167

170

173 177 181

3.2.1 Модель и методы расчетов	152

3.2.2	Зависимость мультипольных резонансов от размера и формы

наностержней

3.2.3	Правила мультипольных вкладов

3.2.4	Ориентационная зависимость мультипольных резонансов

3.2.5	Сравнение с экспериментом и результатами моделирования

методом дискретных диполей

3.2.6	Скейлинг мультипольных резонансов

3.2.7	Зависимость положения мультипольных резонансов от

диэлектрической проницаемости окружающей среды

3.3 Синтез и исследование оптических свойств золото- серебряных наностержней

3.3.1	Синтез золотосеребряных наностержней

3.3.2	Характеристика образцов

3.3.3	Результаты эксперимента и обсуждение

3.3.3 Теоретическое моделирование: оценка толщины серебряного

нанослоя по спектральному сдвигу	191

3.3.4 Спектральная настройка резонансов экстинкции и

деполяризации.	197

3.5 Выводы по главе	199

ГЛАВА 4 СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЗОЛОТЫХ НАНООБОЛОЧЕК	202

4.1	Определение размера и концентрации силикатных ядер по спектрам рассеяния	203

4.1.1	Принцип построения калибровочных зависимостей для

определения размера и концентрации силикатных наночастиц205

4.1.2	Экспериментальные исследования наночастиц двуокиси

кремния	208

4.2	Спектры резонансного рассеяния суспензий золотых нанооболочек и многослойных металлодиэлектрических структур	215

4.2.1	Модель и методы расчетов спектров резонансного рассеяния

многослойных металлодиэлектрических наночастиц	218

4.2.2	Спектры резонансного рассеяния золотых нанооболочек 223

4.2.3	Полуширина спектров резонансного рассеяния многослойных

МДС	234

4.3	Биосенсорный потенциал золотых нанооболочек: оптимизация геометрических параметров	237

4.3.1 Поляризуемость многослойной сферы	238

4.3.3 Изменение спектров экстинкции и рассеяния золотых

нанооболочек при формировании первичного и вторичного полимерного слоя.	244

4.4	Выводы по главе	250

ГЛАВА 5 КОЛЛЕКТИВНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ С ПЛАЗМОННЫМ РЕЗОНАНСОМ	252

5.1	Оптические свойства золотых и серебряных бисфер: дипольный и мультипольный подход	253

5.1.1	Тензор поляризуемости двух взаимодействующих сфер 253

5.1.2	Многочастичное решение Ми	257

5.1.3	Сравнение спектров экстинкции и рассеяния бисфер,

рассчитанных в дипольном и мультипольном приближениях 259

5.2	Оптическое усиление фототермальной терапии с помощью золотых наночастиц и кластеров	267

5.2.1	Модели и методы расчетов	271

5.2.2	Результаты моделирования и обсуждение	273

5.3	Коллективные плазмонные резонансы в монослое наночастиц и нанооболочек	284

5.3.1	Модели и методы расчета	285

5.3.2	Результаты моделирования коллективных плазмонных

резонансов в монослоях частиц	287

5.3.3	Экспериментальное исследование коллективных плазмонных

резонансов в монослоях золотых нанооболочек	297

5.4	Выводы по главе	306

ГЛАВА 6 СЕРЕБРЯНЫЕ НАНОКУБЫ И ЗОЛОТЫЕ НАНОКЛЕТКИ: СИНТЕЗ, ОПТИЧЕСКИЕ И ФОТОТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 309

6.1 Синтез и характеристика наночастиц	311

6.1.1	Синтез и характеристика серебряных нанокубов	312

6.1.2	Синтез и характеристика золотых наноклеток	318

6.2	Сравнение фототермических свойств золотых наноклеток, наностержней и нанооболочек	324

6.3	Моделирование спектров поглощения и рассеяния для нанокубиков и наноклеток с хаотической ориентацией 327

6.4	Выводы по главе	331

ГЛАВА 7 БИОФИЗИЧЕСКИЕ И БИОМЕДИЦИНСКИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ НАНОЧАСТИЦ И РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДИК 332

7.1	Твердофазный иммуноанализ с использованием функционализованных золотых нанооболочек	332

7.1.1	Синтез и характеристика конъюгатов наночастиц	334

7.1.2	Результаты иммуноанализа и обсуждение	339

7.1.3	Теоретическая модель дот-анализа	342

7.2	In vivo применения золотых нанооболочек для лазерной гипертермии, визуализации клеток и контрастирования ОКТ изображений	352

7.2.1	Синтез образцов, характеризация и контроль качества	354

7.2.2	Биоциркуляция и биораспределение наночастиц	359

7.2.3	Индуцированная наночастицами лазерная гипертермия тканей

лабораторных животных	364

7.2.4	Применение золотых нанооболочек в качестве маркеров для

темнопольной микроскопии клеток	368

7.2.5	Увеличение контраста ОКТ изображений с помощью золотых

нанооболочек	373

7.3	Спектротурбидиметрия липосом и иммунных комплексов 381

7.3.1	Теория спектротурбидиметрического метода определения

размера и параметров структуры липосом и иммунных комплексов	383

7.3.2	Расчет калибровок для определения диаметра частиц, толщины

липосомальной оболочки и состава иммунных комплексов по измерениям волнового экспонента и удельной мутности 387

7.3.2 Экспериментальное определение толщины оболочки липосомы и состава нерастворимого иммунного комплекса	389

7.4	Другие применения синтезированных наночастиц	400

7.5	Выводы по главе	403 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИИ	407 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	412

Заключение и выводы по диссертации

Результаты обзора и собственных исследований, представленные в данной работе, убедительно показывают, что золотые наночастицы с настраиваемым плазмонным резонансом будут широко использоваться в современной нанобиотехнологии в качестве меток резонансного рассеяния, фототермических преобразователей лазерного излучения, носителей антигенов, датчиков биосенсоров и для других перспективных приложений в биофотонике и биомедицине. Настройка каталитических, оптических и фототермических свойств наночастиц достигается несколькими способами, включая изменение размера, формы и структуры частиц или комбинацию этих способов.

Практически все поставленные задачи в диссертационной работе выполнены, конечно, с разной степенью полноты. Мы надеемся все же, что основная цель работы - оптимизация технологий применения наночастиц с ПР, - достигнута за счет отработки методик синтеза образцов с заданными свойствами, технологий функционализации их поверхности требуемыми лигандами, экспериментального и теоретического исследования^ индивидуальных и коллективных оптических свойств частиц, конъюгатов и кластеров. Кроме того, в процессе выполнения работы были реализованы несколько совместных проектов с другими исследователями по биомедицинским и биофизическим применениям полученных частиц.

Таким образом, основные результаты и выводы данной диссертации можно сформулировать следующим образом:

1. Предложена многослойная модель биоконъюгатов наночастиц

коллоидного золота и золотых нанооболочек для описания изменения

оптических свойств при адсорбции молекул-зондов (синтез конъюгата)

и их взаимодействии с молекулами-мишенями. Показано, что основные

спектральные изменения происходят при формировании первичной 5-

нм биополимерной оболочки и установлен универсальный характер

зависимости спектрального сдвига плазмонного резонанса от объемной

407

доли оболочки. Обнаружены области оптимальных размеров золотых наночастиц с максимальным оптическим откликом на присоединение к конъюгату молекул-мишеней. При отношении радиуса ядра к толщине золотых нанооболочек 0.2-0.4 изменения их спектров больше, чем для эквиобъемных частиц коллоидного золота.

2.	Экспериментально исследована адсорбция 1§0, трипсина и желатина на 18-нм и 34-нм золотых частицах с использованием методов спектроскопии поглощения, статического и динамического рассеяния света. Определена толщина адсорбционного слоя: 3-5 нм для трипсина, 5-6 нм для и 15-18 нм для желатина. Для глобулярных белков согласие с экспериментальными спектрами экстинкции и рассеяния дает двухслойная модель с однородной полимерной оболочкой, а в случае желатина — неоднородная модель адсорбции.

3.	Экспериментально измерен спектр деполяризации суспензии золотых наностержней, получено максимальное значение деполяризации около 50% и подтвержден теоретический вывод о возможности наблюдения значений деполяризации рассеяния линейно поляризованного света между пределами диэлектрических игл (33%) и стержней с плазмонным резонансом (75%). Ключевым фактором для экспериментального наблюдения ' высоких значений деполяризации является очистка препарата наностержней от побочных наночастиц. Экспериментально показана корреляция между сдвигом плазмонного резонанса экстинкции и положением максимума деполяризации.

4.	Исследованы мультипольные плазмонные резонансы в золотых наностержнях и их зависимость от размера, осевого отношения и ориентации по отношению к направлению и поляризации возбуждающего света. Предложена схема спектрального картирования мультипольных резонансов при увеличении осевого отношения частицы и сформулировано правило вкладов: резонанс с номером п является суммой мультипольных вкладов с номерами 1>п соответствующей четности. Показано • выполнение линейных соотношений между длиной волны» резонанса и осевым отношением, деленным на номер резонанса, а также между спектральным сдвигом и инкрементом показателя преломления внешней среды.

5. Экспериментально получены и охарактеризованы методами спектроскопии поглощения и рассеяния, электронной микроскопии и энерго-дисперсионной рентгеновской спектроскопии стабильные образцы золотых наностержней с контролируемой толщиной серебряной нанооболочки от 0 до 4 нм и тонкой контролируемой: настройкой плазменного резонанса от 900 до 550 нм с точностью до 10 нм. Разработан? метод оценки толщины серебряной; нанооболочки стержней типа Au/Ag. по относительному спектральному сдвигу резонансов.

6: Усовершенствована технология получения золотых нанооболочек за счет включения, этапа определения концентрации силикатных ядер и целевых наночастиц по измерениям спектров экстинкции. Экспериментально и теоретически исследовано влияния« степени полидисперсности толщины оболочки^и ограничения длины свободного5 пробега электронов (размерный эффект) на спектры резонансного, рассеяния: суспензий. Для: тонких оболочек; основное уширение дает размерный эффект, а для толстых — полидисперсность. Оба вклада увеличиваются с увеличением отношения радиуса ядра, к толщине золотой оболочки. Размерный эффект приводит к одинаковому уширению спектров металлических нанооболочек и. трехслойных металло-диэлектрических структур.

7. Выполнен комплексный анализ оптического усиления поглощения для* развития нанотехнологии фототермальной лазерной терапии. Исследованы оптические свойства единичных золотых наносфер,. наностержней, нанооболочек, а также 1, 2 и 3D агрегатов сферических, частиц с учетом согласования настройки трех важнейших параметров:

максимума резонансного поглощения частиц, длины волны лазерного излучения и области оптической прозрачности биотканей (около 800 нм). Наиболее эффективными одночастичными структурами являются наностержни с толщиной 15-20 и длиной 50-70 нм или золотые оболочки с диаметром ядра 50-100 нм и толщиной оболочки 5-10 нм. Основными параметрами, влияющими на поглощение кластера, являются относительное межчастичное расстояние в кластере и наличие в его структуре фрагментов линейных цепочек.

Исследованы коллективные плазмонные резонансы золотых и серебряных бисфер и показано, что дипольное приближение некорректно описывает спектр взаимодействующих частиц. При решении системы связанных Т-матричных уравнений необходим учет высоких мультипольных мод, хотя! сами оптические характеристики взаимодействующих частиц определяются первыми тремя-четырьмя мультипольными вкладами.

Исследованы коллективные оптические свойства монослоя золотых нанооболочек с дипольным и квадрупольным плазмонными резонансами. Показано, что эффективное подавление дипольной полосы экстинкции связано с подавлением полосы рассеяния, а не поглощения; и является общим физическим свойством плотноупакованных ' монослоев наночастиц.

8. С использованием модифицированного протокола синтеза получены и охарактеризованы методами спектроскопии поглощения, рассеяния и электронной микроскопии серебряные нанокубики и золотые наноклетки с размерами 40-50 нм и плазмонным резонансом около 800 нм. Показано, что наноклетки обладают более высокой эффективностью преобразования света в тепло при равной концентрации металла по сравнению с наностержнями и нанооболочками и перспективны в качестве синих и красных меток при визуализации биоструктур.

9.	Предложено в качестве универсального биомаркера использовать ПЭГ- покрытые или биоспецифически функционализованные частицы, состоящие из силикатного ядра со средним диаметром 120 нм и толщиной золотой оболочки 15-20 нм. Эти маркеры нашли применение в дот-иммуноанализе, фототермолизе, биоимиджинге и оптической томографии. Показана деструкция нанооболочек мощными 4-нс импульсами лазера (900-1064 нм), сопровождаемая изменением спектра экстинкции, образованием 5-30 нм частиц КЗ и формированием парового пузырька со временем жизни до 5 мкс. Теоретически и экспериментально показана, возможность увеличения чувствительности твердофазного дот-иммуноанализа на два порядка, за счет замены» наночастиц коллоидного золота на золотые нанооболочки.

10.	Синтезированные наночастицы были использованы в исследованиях

i

размерных эффектов циркуляции и биораспределения, динамики нагрева частиц в экспериментах in vitro и in vivo, в комплексном анализе контрастирования ОКТ-изображений кожи, в разработках количественного метода оценки эффективности мечения клеток, технологии лазерного спекания имплантов, создания, полиэлектролитных микрокапсул с оптически управляемыми параметрами, нанокомпозитных ЖК-ячеек, методик микроскопической характеристики оптического захвата наночастиц и их броуновского движения, методик анализа антимикробной активности смесей золотых наночастиц и антибиотиков.

11.	В' рамках развития общей идеологии исследования структуры наночастиц методами светорассеяния, разработан и экспериментально апробирован универсальный подход для определения среднего размера и толщины оболочки липосом и оценки структуры частиц нерастворимых иммунных комплексов на основе комбинирования измерений волнового экспонента, удельной мутности и данных динамического рассеяния света.

6

6