Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

- МОВАГГАР АЛІ

- УДК 539.3

- РОЗРОБКА МОДЕЛІ ВТОМИ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

- НА ОСНОВІ КОНТИНУАЛЬНОЇ МЕХАНІКИ ПОШКОДЖУВАНОСТІ

- Спеціальність 05.02.09 – динаміка та міцність машин

дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

- Харків – 2013

| СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….. |  |  | 4 |
| РАЗДЕЛ 1. ОБЗОР КРИТЕРИЕВ И МОДЕЛЕЙ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЙ………………………… |  |  | 10 |
| 1.1. Явление усталости в композиционных материалах…………........... |  |  | 10 |
| 1.2. Модели усталостной прочности на основе S-N кривых……..…….. |  |  | 14 |
| 1.3. Феноменологические модели усталостной прочности композитов. |  |  | 20 |
|  | 1.3.1. Модели изменения остаточной жесткости………………… |  | 21 |
|  | 1.3.2. Модели для оценки остаточной прочности………….......… |  | 24 |
|  | 1.3.3. Гипотезы суммирования повреждаемости………...………. |  | 27 |
| 1.4. Кинетические уравнения роста макродефектов…………………….. |  |  | 29 |
| 1.5. Выводы по разделу 1. Постановка задач исследований………….... |  |  | 33 |
| РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА НАКОПЛЕНИЯ УСТАЛОСТНЫХ АНИЗОТРОПНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ…….. |  |  | 35 |
| 2.1. Концепция эффективных напряжений……………..………………... |  |  | 35 |
| 2.2. Термодинамика повреждаемости……….…………………………… |  |  | 45 |
| 2.3. Построение математической модели накопления анизотропной повреждаемости………….………………………………………………... |  |  | 48 |
| 2.4. Алгоритм расчета и прогнозирования усталостной прочности при плоском напряженном состоянии………………...…………...…………. |  |  | 52 |
| 2.5. Вариант использования модели со скалярным параметром повреждаемости………………………………………………………........ |  |  | 56 |
| 2.6. Выводы по разделу 2…………………………………………………. |  |  | 63 |
| РАЗДЕЛ 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ СТЕКЛОВОЛОКОННОГО КОМПОЗИТА МАРКИ СТЭФ-1……... |  |  | 65 |
| 3.1. Описание материала и экспериментальное определение модулей упругости образцов……..…………………………………………...…….. |  |  | 65 |
| 3.2. Экспериментальная установка и метод проведения усталостных испытаний……………………………………………………………...…... |  |  | 75 |
| 3.3. Статистическая обработка результатов усталостных испытаний..… |  |  | 84 |
| 3.4. Выводы по разделу 3………….……………………………………… |  |  | 91 |
| РАЗДЕЛ 4. РЕШЕНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ…………………….. |  |  | 93 |
| 4.1. Моделирование процесса накопления усталостного повреждения лопасти ветровой турбины…………..…………………………………… |  |  | 93 |
|  |  | 4.1.1. Описание конструкции и создание конечно-элементной модели………………………………………………….…………... | 94 |
|  |  | 4.1.2. Прогнозирование усталостной прочности конструкции… | 103 |
| 4.2. Моделирование процесса накопления усталостных повреждений торсиона несущего винта конвертоплана V-22 Osprey…………………. |  |  | 105 |
|  |  | 4.2.1. Описание конструкции и создание конечно-элементной модели конструкции…………………………………………….… | 107 |
|  |  | 4.2.2. Прогнозирование усталостной прочности конструкции… | 111 |
| 4.3. Выводы по разделу 4……………………………….………………… |  |  | 122 |
| ВЫВОДЫ………………………………………………………………….. |  |  | 123 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ......………….…. |  |  | 125 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ ….……………………………………………………… |  |  | 138 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Одной из основных задач, связанных с развитием современного машиностроения, является задача обеспечения усталостной прочности и долговечности конструкций из композиционных материалов. Предельные состояния машин и сооружений при циклических нагружениях становятся результатом постепенного накопления усталостных повреждений в процессе эксплуатации, что приводит к зарождению и развитию макроскопических трещин, потере работоспособности и разрушению. Вследствие сложности и разнообразия механизмов разрушения и накопления усталостных повреждений в композитах, трудно ожидать появление универсальной теории, пригодной для различных композитов при произвольных программах циклического нагружения. Механизм разрушения в композиционных материалах при циклических нагружениях существенным образом зависит от структуры и свойств материалов композита, вида и программы нагружения. При повреждении композитов или на границе раздела компонентов происходит перераспределение напряжений таким образом, что повреждение локализуется в относительно малом объеме элемента, благодаря чему эффективная прочность материала в целом практически не снижается. Это является одним из преимуществ композиционных материалов перед большинством традиционных металлов.

Определение усталостной прочности в композиционных материалах требует разработки специальных теоретических моделей и критериев. Ситуация осложняется тем, что с одной стороны теоретические соотношения усталостной прочности композиционных материалов включают большое число экспериментально определяемых параметров, с другой стороны экспериментальные исследования усталости композитов являются весьма дорогостоящими и длительными. Остается неисследованным вопрос о количественной оценке накопления анизотропных усталостных повреждений в реальных конструкциях из композиционных материалов. В то же время потребности практики требует развития возможностей аналитического и численного моделирования накопления усталостных повреждений с учетом анизотропии. Моделирование анизотропной поврежденности является предметом интенсивных исследований уже на протяжении трех последних десятилетий. Широкое использование композиционных материалов в конструкциях, работающих при циклических нагружениях, привело к созданиию различных эмпирических моделей и критериев, не только резко контрастирующих, но и противоречащих друг другу.

Таким образом, возникает актуальная и научно-практическая задача, связанная с разработкой частных теорий усталостной прочности композитов, пригодных для определённых классов композиционных материалов с минимальным набором требуемых экспериментов для верификации определяющих соотношений. В этом контексте  перспективным является использование подходов, основанных на современной механике континуальной повреждаемости.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнялась на кафедре динамики и прочности машин Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» согласно плану фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ МОН Украины: «Розробка математичних моделей та методів розрахунку нелінійного деформування і пошкоджуваності елементів конструкцій при інтенсивних навантаженнях» (Д.Р. № 0106U001473), «розробка методів дослідження нелінійного деформування і пошкоджуваності елементів конструкцій із однорідних та композиційних матеріалів» (Д.Р. № 0109U002382), где соискатель был исполнителем отдельных заданий.

Цель и задачи исследования. Целью исследований является разработка энергетической модели накопления усталостных анизотропных повреждений для расчета усталостной прочности и количественной оценки накопленных повреждений в композиционных материалах, а также идентификация параметров этой модели на основе результатов экспериментов на усталостную прочность образцов из стеклопластика.

Достижение поставленной цели осуществлялось путем решения следующих задач:

– анализ состояния проблемы усталостной прочности композиционных материалов в научно-технических источниках и формулировка задач исследований;

– построение теоретической модели накопления усталостных анизотропных повреждений в композиционных материалах;

– экспериментальное определение модулей упругости стеклопластика и экспериментальное исследование усталостной прочности трех партии образцов;

– разработка и обоснование методики идентификации параметров теоретической модели на базе полученных экспериментальных данных;

– реализация предложенной модели путем решения прикладных задач определения усталостной прочности ответственных элементов конструкций, изготовленных из композиционных материалов - лопасти ветроэнергетической установки, торсиона несущего винта конвертоплана и участка П-образного компенсатора магистрального трубопровода с защитным бандажом.

Объект исследований: процесс накопления усталостных повреждений в стекловолоконном композите.

Предмет исследований: методы и модели для анализа усталостной прочности и моделирования накопленных усталостных повреждений в конструкционных композиционных материалах.

Методы исследования. Теоретическое моделирование процесса накопления повреждения проводилось на основе фундаментальных представлений теории упругости, классической теории композиционных материалов и континуальной механики повреждаемости.

В работе для определения модулей упругости трех партии образцов использовался вибростенд серии ВЭДС-10а, который предназначен для испытания изделий на вибрационную прочность в лабораторных и производственных условиях. Усталостные испытания проводились на специальной установке типа ДП-5/3, которая служит для определения усталостного сопротивления изгибу листовых образцов. При обработке данных использовался регрессионный анализ и стандартные пакеты вычислительных программ. При подготовке материалов диссертации численные исследования проводились с использованием программного комплекса ANSYS, лицензию № 643317 который НТУ «ХПИ» получил в 2010 г. при поддержке фирмы EMT U (г. Киев).

Научная новизна полученных результатов диссертационной работы состоит в том, что:

– построена теоретическая модель развития усталостных анизотропных повреждений в композиционных материалах на основе континуальной механики повреждаемости;

– предложен вариант использования теоретической модели в случае изотропной повреждаемости;

– для случая плоского напряженного состояния развита двумерная модель и построены определяющие соотношения с учетом влияния ориентации главных направлений тензора напряжений относительно плоскостей упругой симметрии материала;

– предложена методика идентификации параметров, входящих в теоретическую модель повреждаемости.

Практическое значение полученных результатов состоит в том, что:

– разработан и реализован метод решения важной для машиностроительной отрасли практической задачи определения усталостной прочности изделий из композиционных материалов;

– получены экспериментальные закономерности изменения параметров анизотропной повреждаемости стеклопластика марки СТЭФ-1. Полученные зависимости могут быть использованы для анализа состояния инженерных объектов;

– решен ряд важных научно-технических задач по определению усталостной прочности ответственных элементов конструкций - лопасти ветроэнергетической установки, торсиона несущего винта конвертоплана и участка П-образного компенсатора магистрального трубопровода с защитным бандажом. Ценность решенных задач заключается в возможности применения разработанного подхода в научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро при проектировании конструкции из композиционных материалов.

Научные и практические результаты диссертационной работы использованы в ходе выполнения европейского гранта «Innovative nondestructive testing and advanced composite repair of pipelines with volumetric surface defects» № PIRSES-GA-2012-318874 в рамках 7-ой рамочной программы европейского союза в НТУ «ХПИ».

Личный вклад соискателя. Все научные положения и основные результаты исследований, выносимые на защиту, получены соискателем самостоятельно. При проведении исследований, результаты которых опубликованы в соавторстве [1-11], соискателю принадлежат разработка математических моделей, алгоритмов и программных средств, планирование, проведение экспериментов, анализ и обобщение результатов теоретических и экспериментальных исследований. Исходная постановка задач диссертационной работы и обсуждение результатов осуществлены совместно с научным руководителем.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты и положения работы докладывались и обсуждались на: XVIII-XIX-XX-й Международных научно-практических конференциях «Інформаційні технології: наука, техніка, технология, освіта, здоров'я» (г. Харьков, 2010, 2011, 2012 гг.), Международной конференции «International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE 2010)» (г. Куала-Лумпур, Малайзия), Международной конференции «International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-MECH 2012)» (г. Тегеран, Иран).

Публикации. Основные научные положения и результаты исследований по теме диссертационной работы опубликованы в 11 научных работах, из которых 6 - в научных профессиональных изданиях, 5 - в сборниках трудов международных конференций.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 разделов, выводов, списка использованных источников и приложений. Полный объем диссертации составляет 139 страниц, 50 иллюстраций по тексту, 6 иллюстраций на 3 отдельных страницах, 10 таблиц по тексту, 127 наименований использованных литературных источников на 13 страницах, 1 приложение на 2 страницах.

- ВЫВОДЫ

- В диссертационной работе поставлена и решена научно-практическая задача построения теоретической модели накопления усталостных анизотропных повреждений в композиционных материалов, что в совокупности представляет собой решение актуальной задачи динамики и прочности машин. Решен ряд важных задач, ценность которых заключается в возможности применения разработанной теоретической модели при проектировании конструкций из композиционных материалов.

- Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие выводы:

- Проведен анализ существующих и современных моделей и методов определения усталостной прочности композиционных материалов в научно-технических источниках на основании, которого сформулированы задачи исследования.

- В работе предложена новая модель усталости композиционных материалов на основе континуальной механики повреждаемости. Новизна этой модели заключается в том, что введение тензорных параметров повреждаемости позволило отразить анизотропию свойств композиционных материалов в отношении многоцикловой усталости и предложить новые инвариантные кинетические уравнения развития повреждаемости.

- Выполнено экспериментальные исследования усталости стеклопластика и разработана методика идентификации параметров теоретической модели для случая двухосного напряженного состояния на основе базовых экспериментов.

- Разработана методика численного анализа многоцикловой усталости элементов конструкций с использованием сочетания коммерческих программных пакетов и собственного программного обеспечения.

- Возможности предложенной модели продемонстрированы на примерах расчетов усталости ответственных элементов конструкций, изготовленных из композиционных материалов – лопасти ветроэнергетической установки, торсиона несущего винта конвертоплана и участка П-образного компенсатора магистрального трубопровода с защитным бандажом.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

#### 1. Моваггар А. Энергетическая модель усталостной прочности композиционных материалов / А. Моваггар, Г. И. Львов // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2010. – № 37. – С. 111-122.

#### 2. Моваггар А. Анизотропная модель усталостной повреждаемости стекловолоконного композита / А. Моваггар, Г. И. Львов // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – № 52. – С. 119-127.

#### 3. Моваггар A. Экспериментальное исследование усталостной прочности стекловолоконного композита СТЭФ-1 / A. Моваггар, Г. И. Львов // Проблемы прочности. – Київ: IПМ НАН України. – 2012. – № 2(416). – С. 145-155.

#### 4. Movaghghar A. Theoretical and experimental study of fatigue strength of plain woven glass/epoxy composite / A. Movaghghar, G. I. Lvov // Strojniški vestnik-Journal of Mechanical Engineering. – Ljubljana, Slovenia: Faculty of mechanical engineering. – 2012. – Vol. 58. – № 3. – P. 175-182.

#### 5. Movaghghar A. A method of estimating wind turbine blade fatigue life and damage using continuum damage mechanics / A. Movaghghar, G. I. Lvov // International Journal of Damage Mechanics. – London, England: Sage Publications Ltd. – 2012. – Vol. 21. – Iss. 6. – P. 28-39.

#### 6. Movaghghar A. An energy model for fatigue life prediction of composite materials using continuum damage mechanics / A. Movaghghar, G. I. Lvov // Applied Mechanics and Materials. – Switzerland: Trans Tech Publications. – 2012. – Vol. 110-116. – P. 1353-1360.

#### 7. Movaghghar A. An energy model for fatigue life prediction of composite materials using continuum damage mechanics / A. Movaghghar, G. I. Lvov // International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering (ICMAE 2010): proceedings, 26-28 November 2010. – Kuala Lumpur, Malaysia. – P. 275-279.

#### 8. Моваггар А. Енергетична модель втомної міцності композитів / А. Моваггар, Г. І. Львов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я; тези доповідей XVIII міжнародної науково-практичної конференції, 12-14 травня 2010 р. – Харків: НТУ«ХПІ», 2010. – С. 73.

#### 9. Movaghghar A. An anisotropic fatigue damage model for fiberglass composite / А. Movaghghar, G. І. Lvov // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я; тези доповідей XIX міжнародної науково-практичної конференції, 01-03 червня 2011 р. – Харків: НТУ«ХПІ», 2011. – С. 61.

#### 10. Movaghghar A. Simulation of fatigue failure in a V-22 Osprey helicopter composite proprotor yoke / А. Movaghghar, G. І. Lvov // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я; тези доповідей XX міжнародної науково-практичної конференції, 15-17 травня 2012 р. – Харків: НТУ«ХПІ», 2012. – С. 38.

#### 11. Movaghghar A. Simulation of fatigue failure in a GFRP based composite wind turbine blade / A. Movaghghar, G. I. Lvov // International Conference on Experimental Solid Mechanics and Dynamics (X-Mech 2012): proceedings, 06-07 March 2012. – Tehran, Iran. – P. 275-279.

#### 12. Школьник Л. М. Методика усталостных испытаний. Справочник / Л. М. Школьник. – М.: Металлургия, 1978. – 304 с.

#### 13. Когаев В. П. Расчеты на прочность при напряжениях, переменных во времени / В. П. Когаев. – М.: Машиностроение, 1977. – 232 c.

#### 14. Браутман Л. Композиционные материалы : в 8 тт. Т. 5. Разрушение и усталость / Л. Браутман. – М.: Мир, 1978. – 488 с.

#### 15. Гарф М. Э. Развитие усталостных трещин в материалах и конструкциях / М. Э. Гарф, О. Ю. Крамаренко, М. Я. Филатов, Э. Я. Филатов; под общ. ред. М. Э. Гарфа. – К.: Наукова думка, 1980. – 151 с.

#### 16. Фудзии Т. Механика разрушения композиционных материалов: пер. с яп. / Т. Фудзии, М. Дзако. – М.: Мир, 1982. – 232 c.

#### 17. Механические свойства конструкционных материалов при сложном напряженном состоянии: справочник / А. А. Лебедев, Б. И. Ковальчук, Ф. Ф. Гигиняк, В. П. Ламашевский. – К.: Наукова думка, 1983. – 366 с.

#### 18. Hashin Z. А fatigue failure criterion for fiber reinforced materials. / Z. Hashin, A. Rotem // Journal of Composite Materials. – 1973. – Vol. 7, Iss. 4. – P. 448-464.

#### 19. Gdoutos E.E., Pilakoutas K., Rodopoulos C.A. Failure analysis of industrial composite materials // Ed. McGraw-Hill. – NY: 2000. – P. 555.

#### 20. Fawaz Z. Fatigue failure model for fibre-reinforced materials under general loading conditions / Z. Fawaz, F. Ellyin // Journal of Composite Materials. – 1994. – Vol. 28, Iss. 15. – P. 1432-1451.

#### 21. Ellyin F. A fatigue failure criterion for fiber reinforced composite laminae / F. Ellyin, H. El-kadi // Composite Structures. – 1990. – Vol. 15, Iss. 1. – P. 61-74.

#### 22. Passipoularidis V. A. Fatigue evaluation algorithms: review // V. A. Passipoularidis, P. Brondsted // Riso national laboratory for sustainable energy. – Denmark: 2009. – P. 67.

#### 23. Lawrence W. Thermal and mechanical fatigue analysis of CFRP laminates / W. Lawrence // Composite Structures. – 1993. – Vol. 25. Iss. 1-4. – P. 339-344.

#### 24. Гольденблат И. И. Общая теория критериев прочности изотропных и анизотропных материалов / И. И. Гольденблат, В. А. Копнов // Проб. прочности. – 1971. – № 2. – С. 65-69.

#### 25. Писаренко Г.С. Деформирование и прочность материалов при сложном напряженном состоянии / Г. С. Писаренко, А. А. Лебедев. – К.: Наукова думка, 1976. – 416 с.

#### 26. Plumtree A. A fatigue damage parameter for off-axis unidirectional fibre-reinforced composites / A. Plumtree, G. X. Cheng // International Journal of Fatigue. – 1999. – Vol. 21, Iss. 8. – P. 849-856.

#### 27. Bond I. P. Fatigue life prediction for GRP subjected to variable amplitude loading / I. P. Bond // Composites. Part A. Applied Science and Manufacturing. – 1999. – Vol. 30, Iss. 8. – P. 961-970.

#### 28. Degrieck J. Fatigue damage modeling of fibre-reinforced composite materials / J. Degrieck, W. Van Paepegem // Review. Applied Mechanics. – 2001. – Vol. 54, Iss. 4. – P. 279-300.

#### 29. Epaarachchi J.A. A new approach to a fatigue damage model for glass fbre-reinforced plastic composites / J. A. Epaarachchi, P. D. Clausen // Hui D (ed.) : Proceeding of the Seventh International Conference on Composite Engineering (ICCE/7), Denver, Colorado, 2-8 July 2000. – PP. 211-212.

#### 30. Композиционные материалы: в 8 т. Т. 2. Механика композиционных материалов / Под ред. Дж. Сендецки. – М.: Мир, 1978. – 564 с.

#### 31. Nijssen R. P. L. Fatigue life prediction and strength degradation of wind turbine rotor blade composites / R. P. L. Nijssen // PhD thesis, Delft University of Technology. – 2006. – 246 c.

#### 32. Hwang W. Cumulative damage models and multi-stress fatigue life prediction / W. Hwang, K. S. Han // Journal of Composite Materials. – 1986. – Vol. 20, Iss. 2. – P. 125-153.

#### 33. Hwang W. Fatigue of composites – fatigue modulus concept and life prediction / W. Hwang, K. S. Han // Journal of Composite Materials. – 1986. – Vol. 20, Iss. 2. – P. 154-165.

#### 34. Sidoroff F. Fatigue damage modeling of composite Materials from bending tests / F. Sidoroff, B. Subagio // F. L. Matthews, N. C. R. Buskell, J. M. Hodgkinson, J. Morton (eds.): Six International Conference on Composite Materials (ICCM-VI) & Second European Conference on Composite Materials (ECCM-II): Proceeding, 20-24 July 1987. – London, UK, Elsevier. – Vol. 4. – P. 4.32-4.39.

#### 35. Whitworth H. A. Modeling stiffness reduction of graphite epoxy composite laminates / H. A. Whitworth // Journal of Composite Materials. – 1987. – Vol. 21, Iss. 4. – P. 362-372.

#### 36. Whitworth H. A. Cumulative damage in composites / H. A. Whitworth // J. Eng. Mater. Tech. – 1990. – № 112. – P. 358-361.

#### 37. Whitworth H. A. A stiffness degradation model for composite laminates under fatigue loading / H. A. Whitworth // Composite Structures. – 1998. – Vol. 40, Iss. 2. – P. 95-101.

#### 38. Harris B. Fatigue in composites // CRC Press, Woodhead Publishing L. td. –2003. – P. 742.

#### 39. Broutman L. J. A New Theory to Predict Cumulative Fatigue Damage in Fiberglass Reinforced Plastics / L. J. Broutman, S. Sahu // Composite Materials: Testing and Design (2nd Conference), ASTM STP497. – 1972. – P. 170-188.

#### 40. Schaff J. R. Life Prediction Methodology for Composite Structures. Part II-Spectrum Fatigue / J. R. Schaff, B. D. Davidson // Journal of Composite Materials. – 1997. – Vol. 31, Iss. 2. – P. 157-181.

#### 41. Halpin J. C. Characterization of Composites for the Purpose of Reliability Evaluation / J. C. Halpin, K. L. Jerina, T. A. Johnson // Analysis of the test methods for high modulus fibers and composites (ASTM STP 521). – ASTM, Philadelphia, PA. – 1973. – P. 5-64.

#### 42. Yao W. X., Himmel N. A new cumulative fatigue damage model for fibre-reinforced plastics / // Composites Science and Technology. – 2000. – Vol. 60, Iss. 1. – P. 59-64.

#### 43. Whitworth H. A. Evaluation of the Residual Strength Degradation in Composite Laminates Under Fatigue Loading / H. A. Whitworth // Composite Structures. – 2000. – Vol. 48, Iss. 4. – P. 261-264.

#### 44. Sarkani Sh. Comparative study of nonlinear damage accumulation models in stochastic fatigue of FRP laminates / Sh. Sarkani, G. Michaelov, D. P. Kihl, D. L. Bonanni // Journal of Structural Engineering. – 2001. – Vol. 127, Iss. 3. – P. 314-322.

#### 45. Hofer K. E. An investigation of the fatigue and creep properties of glass reinforced plastics for primary aircraft structures / K. E. Hofer, E. M. Olsen // Final Report under Contract NOW 65-0425. – NASC, 1967.

#### 46. Коллинз Дж. Повреждение материалов в конструкциях: Анализ, предсказание, предотвращение : пер. с англ. / Дж. Коллинз& – М.: Мир, 1984. – 624 с.

#### 47. Howe R. J. Cumulative damage in chopped strand mat/polyester resin laminates / R. J. Howe, M. J. Owen // Proc. Of 8th Int. Reinforced Plastics Congr. – BPF, London, 1972.

#### 48. Bergman H. W. Fatigue Life Estimation of Graphite/Epoxy Laminates under Consideration of Delamination Growth / H. W. Bergman, R. Prinz // International Journal for Numerical Methods in Engineering. – 1989. – Vol. 27, Iss. 2. – P. 323-341.

#### 49. Dahlen C. Delamination growth in composites under cyclic loads / C. Dahlen, G. S. Springer // Journal of Composite Materials. – 1994. – Vol. 28, Iss. 8. – P. 732-781.

#### 50. Feng X. Development of a method for predicting the fatigue life of CFRP components / X. Feng, M. D. Gilchrist, A. J. Linlich, F. L. Mathews // S. Degallaix, C. Bathias, R. Fougeres (eds.). – International Conference on Fatigue of Composites. Proceedings, 3-5 June 1997. – Paris, France. – P. 407-414.

#### 51. Henaff-Gardin C. The use of a characteristic damage variable in the study of transverse cracking development under fatigue loading in cross-ply laminates / C. Henaff-Gardin, M. C. Lafarie-Frenot // International Journal of Fatigue. – 2002. – Vol. 24, Iss. 2-4. – P. 389-395.

#### 52. Talreja R. Fatigue damage evolution in composites. A new way forward in modeling / R. Talreja // Proceeding of the second international conference on fatigue of composites. 4-7 June 2000. – Williamsburg. – P. 9.1.

#### 53. Talreja R. Stiffness properties of composite laminates with matrix cracking and interior delamination / R. Talreja // Engineering Fracture Mechanics. – 1986. – Vol. 25, Iss. 5-6. – P. 751-762.

#### 54. Talreja R. Transverse cracking and stiffness reduction in cross-ply laminates of different matrix toughness / R. Talreja // Journal of Composite Materials. – 1985. – Vol. 19, Iss. 4. – P. 355-375.

#### 55. Talreja R  Damage mechanics of composite materials based on thermodynamics with internal variables / R. Talreja // A. H. Cardon, G. Verchery (eds.). – Durability of polymer based composite systems for structural applications. Proceedings of the international colloquium, 27-31 August 1990. – Brussels, Belgium, Elsevier. – P. 65-79.

#### 56. Caron J. F. Modeling of fatigue microcracking kinetics in crossply composites and experimental validation / J. F. Caron, A. Ehrlacher // Composite Science and Technology. – 1999. – Vol. 59 (9). – P. 1349-1359.

#### 57. Ogin S. L. Matrix cracking and stiffness reduction during the fatigue of a (0/90)s GFRP laminate / S. L. Ogin, P. A. Smith, P. W. R. Beaumount // Composites Science and Technology. – 1985. – Vol. 22, Iss. 1. – P. 23-31.

#### 58. Ogin S. L. A stress intensity factor approach to fatigue growth of transverse ply cracks / S. L. Ogin, P. A. Smith, P. W. R. Beaumount // Composites Science and Technology. – 1985. – Vol. 24, Iss. 1. – P. 47-59.

#### 59. Кукуджанов В. Н. Компьютерное моделирование деформирования, повреждаемости и разрушения неупругих материалов и конструкций : учеб. пособ. / В. Н. Кукуджанов. – М.: МФТИ, 2008. – 215 с.

#### 60. Радаев Ю. Н. Континуальные модели поврежденности твердых тел: дис. … д-ра физ.-мат. наук / Ю. Н. Радаев. – Самара: Самарский гос. ун-т, 1999. – 370 с.

#### 61. Качанов Л. М. О времени разрушения в условиях ползучести / Л. М. Качанов // Изв. АН СССР. ОТН. – 1958. – С. 26-31.

#### 62. Работнов Ю. Н. О механике длительного разрушения / Ю. Н. Работнов // Вопросы прочности материалов и конструкций. – М.: Изд-во АН СССР. – 1959. – С. 5-7.

#### 63. Ильюшин Ф. Ф. Основы математической теории термовязкоупругости / Ф. Ф. Ильюшин, Б. Е. Победря. – М.: Наука, 1970. – 280 с.

#### 64. Кукуджанов В. Н. К численному моделированию процессов деформирования и разрушения упругопластических тел при больших деформациях. Математические методы в механике деформируемого твердого тела / В. Н. Кукуджанов. – М.: Наука, 1986. – С. 75-85.

#### 65. Кукуджанов В. Н. Связанные модели упругопластичности и поврежденности и их интегрирование / В. Н. Кукуджанов // Изв. РАН. МТТ. – 2006. – № 6. – С. 103-135.

#### 66. Chaboche J. L. Continum damage mechanics: Part I – General concepts / J. L. Chaboche // J. Appl. Mech. – 1988. – Vol. 55, № 1. – P. 59-64.

#### 67. Chaboche J.L. Continum damage mechanics: Part II – Damage growth, crack initiation, and crack growth / J. L. Chaboche // J. Appl. Mech. – 1988. – Vol. 55, № 1. – P. 65-72.

#### 68. Lemaitre J. Aspect phenomenologique de la rupture par endommagement / J. Lemaitre, J. L. Chaboche // J. de Mechanique Appliquee. – 1978. – Vol. 2. – P. 317-365.

#### 69. Gurson A. L. Continuum Theory of ductile rupture by void nucleation and growth: Path I – Yield function and flow rules for porous ductile media / A. L. Gurson // ASME Journal of Engineering Materials and Technology. – 1977. – Vol. 99. – P. 2-17.

#### 70. Tvergaard V. Influence of voids on shear band instabilities under plane strain conditions / V. Tvergaard // International Journal of Fracture. – 1981. – Vol. 17 (4). – P. 389-407.

#### 71. Tvergaard V. On localization in ductile materials containing spherical voids / V. Tvergaard // International Journal of Fracture. – 1982. – Vol. 18 (4). – P. 237-252.

#### 72. Curran D. R. Dynamic failure in solids / D. R. Curran, L. Seaman, D. A. Shockey // Physics Today. January. – 1977. – P. 46-55.

#### 73. Астафьев В. И. Нелинейная механика разрушения / В. И. Астафьев, Ю. Н. Радаев, Л. В. Степанова. – Самара: изд-во Самарского ун-та, 2001. – 632 с.

#### 74. Аптуков В. Н. Модель упруго-поврежденной ортотропной среды / В. Н. Аптуков // Вестник пермского университета. Математика. Механика. Информатика. – 2007. – № 7 (12). – C. 84-90.

#### 75. Davison L. Thermomechanical constitution of spalling elastic bodies / L. Davison, A. L. Stevens // Journal of Applied Physics. – 1973. – Vol. 4 (2). – P. 668-674.

#### 76. Krajcinovic D. The continuous damage theory of brittle materials. General theory / D. Krajcinovic, G. U. Fonseka // Journal of Applied Mechanics. – 1981. – Vol. 48 (4). – P. 809-815.

#### 77. Sawczuk A. On anisotropic continuous damage of plates in flexure / A. Sawczuk, T. Sadowski // Engineering Structures. – 1983. – Vol. 5 (4). – P. 234-238.

#### 78. Чужик А. А. Разрушение вследствие ползучести и механизмы микроразрушения / А. А. Чижик, Ю. К. Петреня // Докл. АН СССР. – 1987. – Т. 297, № 6. – С. 1331-1333.

#### 79. Lubarda V. A. Tensorial representation of the effective elastic properties of the damaged material / V. A. Lubarda, D. Krajcinovic // International Journal of Damage Mechanics. – 1994. – Vol. 3 (1). – P. 38-56.

#### 80. Lubarda V. A. Damage tensors and the crack density distribution / V. A. Lubarda, D. Krajcinovic // International Journal of Solids and Structures. – 1993. – Vol. 30 (20). – P. 2859-2877.

#### 81. Murakami S. Continuum theory of creep and creep damage / S. Murakami, N. A. Ohno // Creep in structures. Eds. A. R. S. Ponter and D. R. Hayhurst. – Berlin: Springer-Verlag, 1981. – P. 422-444.

#### 82. Murakami S. Anisotropic Aspects of Material Damage and Application of Continuum Damage Mechanics / S. Murakami // Eds. D. Krajcinovic, J. Lematre. – Continuum Damage Mechanics – Theory and Applications. – Wien: Springer-Verlag, 1987. – P. 91-133.

#### 83. Murakami S. Mechanical modeling of material damage / S. Murakami // J. Appl. Mech. – 1988. – Vol. 55 (2). – P. 280-286.

#### 84. Skrzypek J. J. Modeling of material damage and failure of structures-theory and applications / J. J. Skrzypek, A. Ganczarski. – Berlin: Springer-Verlag, Heidelberg, New York, 1999. – P. 327.

#### 85. Lemaitre J. Handbook of materials behavior models / J. Lemaitre. – San Diego, Academic Press, 2001. – P. 1200.

#### 86. Chow C. L. An anisotropic theory of continuum damage mechanics for ductile fracture / C. L. Chow, J. Wang // Engineering Fracture Mechanics. – 1987. – Vol. 27 (5). – P. 547-558.

#### 87. Lu T. J. On constitutive equations of inelastic solids with anisotropic damage / T. J. Lu, C. L. Chow // Theoretical and Applied Fracture Mechanics. – 1990. – Vol. 14 (3). – P. 187-218.

#### 88. Chen X. F. On damage strain energy release rate Y / X. F. Chen, C. L. Chow // International Journal of Damage Mechanics. – 1995. – Vol. 4 (3). – P. 251-263.

#### 89. Козинкина А. И. Моделирование и оценка накопления повреждений в конструкционных материалах на базе данных акустической эмиссии: Автореф. дис.... д-ра тех. наук: 01.02.04. / Козинкина Алла Ивановна; институте машиноведения им. А.А. Благонравова РАН. – М., 2008. – 34 с.

#### 90. Kattan P. I. Damage mechanics with finite elements-practical applications with computer tools / P. I. Kattan, G. Z. Voyiadjis. – Berlin, Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2002. – P. 114.

#### 91. Lemaitre J. A course on Damage Mechanics / J. Lemaitre. – Berlin: Springer-Verlag, 1992. – P.210.

#### 92. Ашкенази Е. К. Анизотропия конструкционных материалов. Справочник / Е. К. Ашкенази, Э. В. Ганов. – Л.: Машиностроение, 1980. – 247 с.

#### 93. Khelifa M., Al-Shukri H. M. Fatigue study of E-Glass fiber reinforced polyester composite under fully reversed loading and spectrum loading / M. Khelifa, H. M. Al-Shukri // Eng. & Technology. – 2008. – Vol. 26. № 10. – P. 1210-1224.

#### 94. ГОСТ 12652-74 Стеклотекстолит электротехнический листовой. Технические условия. - М.: ИПК Изд-во стандартов, 1999. – 13 с.

#### 95. ГОСТ 25500-82 Пластики слоистые электротехнические листовые. Общие технические условия. - М.: ИПК Изд-во стандартов, 1997. – 33 с.

#### 96. Гузь А. Н. Механика композитных материалов и элементов конструкций: в 3-х т. T. 3. Прикладные исследования / А. Н. Гузь, И. В. Игнатов, А. Г. Гирченко и др. – К.: Наукова думка, 1983. – 264 c.

#### 97. Латишенко В. А. Диагностика жесткости и прочности материалов / В. А. Латишенко. – Рига: Зинатне, 1968. – 320 с.

#### 98. Тарнопольский Ю. М. Методы статических испытаний армированных пластиков / Ю. М. Тарнопольский, Т. Я. Кинцис. – М.: Химия, 1981. – 272 с.

#### 99. Тарнополльский Ю. М. Пространственно-армированные композиционные материалы: справочник / Ю. М. Тарнополльский, И. Г. Жигун, В. А. Поляков. – М.: Машиностроение, 1987. – 224 с.

#### 100. Кучер М. К. Оценка микромеханических моделей прогнозирования эффективных констант упругости волокнистых композитов / М. К. Кучер, М. М. Заразовський // Вестник НТУУ «КПИ» Машиностроение. – 2010. – Вып. 58. – C. 127-135.

#### 101. Крегерс А.Ф. Определение деформативных свойств композитного материала, армированного пространственно-криволинейной арматурой / А. Ф. Крегерс // Механика полимеров. – 1969. – № 5. – С. 790-793.

#### 102. Крегерс А. Ф. Предельные значения коэффициентов армирования волокнистых композитов с пространственной структурой / А. Ф. Крегерс, А. Ф. Зилауц // Механика композитных материалов. – 1984. – № 5. – С. 784-790.

#### 103. Хашин З. Упругие модули материалов, армированных волокнами / З. Хашин, Б. В. Розен // Труды американского общества инженеров-механиков. Серия Е. Прикладная механика: Пер. с англ. – 1969. – № 2. – С. 223-232.

#### 104. Малкин А. В. Методы измерения механических свойств полимеров: Монография / А. Я. Малкин, А. А. Аскадский, В. В. Коврига. – М.: Химия, 1978. – 336 с.

#### 105. Писаренко Г. С. Экспериментальные методы в механике деформируемого твердого тела / Г. С. Писаренко, В. А. Стрижало. – К.: Наукова думка, 1986. – 264 c.

#### 106. Бабаков И. М. Теория колебаний / И. М. Бабаков. – М.: Дрофа, 2004. – 591 с.

#### 107. Композиционные материалы: справочник / В. В. Васильев, В. Д. Протасов, В. В. Болотин и др.; под общ. ред. В. В. Васильева, Ю. М. Тарнопольского. – М.: Машиностроение, 1990. – 512 с.

#### 108. Reddy J. N. Nonlinear finite element analysis / J. N. Reddy. – Oxford University Press, 2007.

#### 109. Линник Ю. В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической теории обработки наблюдений / Ю. В. Линник. – М.: Физматгиз, 1958. – С. 333.

#### 110. Пат. 4976587 США, МКИ F01D514. Composite wind turbine rotor blade and method for making same / Johnston J. F., Farone W. A., Mikhail A.; DWR Wind Technologies. – N 221897; Заявл. 20.07.1988; Опубл. 11.12.1990; НКИ 416/230. – 12 c.

#### 111. Басов К.А. ANSYS в примерах и задачах / К.А. Басов. – М.: КомпьютерПресс, 2002. – 224с.

#### 112. Chandresh S. Mesh discretization error and criteria for accuracy of finite element solutions / S. Chandresh. – Proceeding of International ANSYS Conference, 2002.

#### 113. Larwood S. Comprehensive testing of nedwind 12-meter wind turbine blade at NREL / S. Larwood, W. Musial // NREL/CP-500-27497. – 2000.

#### 114. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. – М.: ФГУП ЦПП, 2005. – 44 с.

#### 115. Hanson M. O. L. Aerodynamics of Wind Turbines / M. O. L. Hanson. – Earthscan Publ., Second Edition. – London, Sterling VA, 2008. – 181 p.

#### 116. Shokrieh M. M. Simulation of fatigue failure in a full composite wind turbine blade / M. M. Shokrieh, R. Rafiee // Composite Structures. – 2006. – № 74. – P. 332-342.

#### 117. Bolkom C. V-22 Osprey Tilt-Rotor Aircraft / C. Bolkom. – CRS Report for Congress, Order Code RL31384, 2005.

#### 118. Acree Jr. C. W. Rotor Design Options for Improving V-22 Whirl-Mode Stability / Jr. C. W. Acree // Proceeding of the 58th Annual AHS Forum. – Montreal, Canada, June 11-13, 2002.

#### 119. Миль М. Л. Вертолеты. Расчет и проектирование: в 2 т. Т.2. Колебания и динамическая прочность / М. Л. Миль, А. В. Некрасов, А. С. Браверманн, Л. Н. Гродко, М. А. Лейканд. – М.: Машиностроение. 1967. – 424 с.

#### 120. Altman L. K. Fail-safe approach for the V-22 composite proprotor yoke. Composite Structures: Theory and Practice / L. K. Altman, D. J. Reddy, H. Moore. – ASTM STP 1383, P. Grant and C. Q. Rousseau, Eds., American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA, 2000. – P. 131-139.

#### 121. Загордан А. М. Элементарная теория вертолета / А. М. Загордан. – М.: Изд-во Мин. обороны СССР, 1955. – 216 с.

#### 122. Пат. 6641365 США, МКИ B64C/2752. Optimum speed tilt rotor / Karem A. E.; – N 10/029597; Заявл. 24.10.2001; Опубл. 04.11.2003; НКИ 416/1. – 23 с.

#### 123. Патент РФ, № 2136542. Гибридный композитный торсион для бесшарнирного несущего винта вертолета.

#### 124. Ruith M. R. Unstructured, multiplex rotor source model with thurst and moment trimming-fluent’s VBM Model / M. R. Ruith // Technical Notes. – № 293. – 2005.

#### 125. Форрест П. Усталость металлов / П. Форрест. – М.: Машиностроение, 1968. – 352 с.

#### 126. Кирьянов Д. Самоучитель MATHCAD 11 / Д. Кирьянов. – СПб: БХВ-Петербург, 2004. – 560 с.

#### 127. Мисейко А.Н. Моделирование напряженно-деформированного состояния участка магистрального трубопровода с трещиноподобным дефектом / Логинов О.А., Мисейко А.Н. // Вестник Сам. гос. техн. ун-та. Сер.: Физ.-мат. науки. – Самара, 2008. – №1 (16). – с. 164-166.

.

âààâàâ

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.

2. Складові фінансового ринку України знаходяться у постійній взаємодії та існує зв’язок між динамікою показників, які їх характеризують

Фінансово-економічна підсистема:

- Банки, інноваційні банки;

- Регіональні інноваційні фонди - інструменти підтримки пріоритетних інноваційних проектів;

- Бюджетні і позабюджетні фонди;

- Регіональні венчурні фонди;

- Страхові фонди;

- Бізнес-ангели.