Русакова Алена Викторовна

ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ И ОБЛУЧЕНИЯ НА СТРУКТУРНО¬ФАЗОВЫЕ СОСТОЯНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ, СТАЛИ 110Г13Л И СПЛАВА 36НХТЮ

01.04.07 - физика конденсированного состояния

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Научный руководитель: кандидат физико-математических наук, доцент Алонцева Дарья Львовна

Барнаул

2012

СОДЕРЖАНИЕ

Нормативные ссылки	 4

Определения, обозначения и сокращения	 5

Введение	 7

1	Современное состояние проблемы возникновения радиационных

дефектов при облучении ионами высоких энергий и электронами аустенитных сплавов и нержавеющих сталей	 14

1.1	Структура и фазовый состав аустенитных нержавеющих сталей,

применяемых в современном реакторостроении	 14

1.2	Процессы имплантации и исследование влияния ионного облучения на

структурно-фазовое состояние и физико-механические свойства приповерхностных слоев нержавеющих сталей	 20

1.3	Радиационное упрочнение материалов под воздействием ионов высоких

энергий	 28

1.4	Роль дефектов упаковки в мартенситном у—>а превращении	 33

1.5	Радиационное упрочнение металлов и сплавов с различной энергией

дефекта упаковки	 43

1.6	Постановка задачи исследования	 46

2	Материалы, методы и методики исследования	 47

2.1	Материалы исследования	 48

2.2	Методы исследования механических и эксплуатационных свойств 	56

2.3	Методы исследования структуры, состава и морфологии поверхности

приповерхностных слоев исследуемых материалов	 60

3	Исследование закономерностей фазовых и структурных

превращений в нержавеющих сталях при облучении и/или деформации	 67

3.1	Исследование особенностей фазовых превращений при испытании

нержавеющей стали 12Х18Н10Т на растяжение и сжатие	 67

3.2	Исследование процессов распыления, имплантации и фазово -

структурных превращений в нержавеющей стали 12Х18Н10Т и некоторых чистых материалах, облученных высокоэнергетическими ионами З64А>+14	 71

3.3	Радиационное упрочнение металлов и сплавов с различной ЭДУ

(энергия дефекта упаковки), облученных высокоэнергетическими ионами ЦКг+и	 87

3.4	Влияние облучения тяжелыми ионами WC+ на мартенситное у—т

превращение в нержавеющих сталях 12Х18Н10Т и Х15АГ14	 92

3.5	Выводы по третьей главе	 98

4	Зависимость механических свойств и структурно-фазового

состояния сталей 110Г13Л и 20X13 от малых допустимых отклонений в их химическом составе	 100

4.1	Влияние небольших отклонений в химическом составе образцов стали

110Г13Л на структурно-фазовые превращения и ее механические свойства	 100

4.2	Влияние небольших отклонений в составе стали 20X13, на ее ударную

вязкость

4.3	Выводы по четвертой главе	 131

5	Влияние электронного облучения на образование дефектов

упаковки и механические свойства 2-х разных типов микроструктур в сплаве 36НХТЮ	 133

5.1	Выводы по пятой главе	 153

6	Заключение	 155

7	Список использованных источников	 157

ЗАКЛЮЧЕНИЕОсновныевыводыирезультатыработы

	УстановленочторадиационноевоздействиетяжелымиионамиЦКги

	

ЕМэВнуклонфлюенснеменее	ионсмприводитк

образованиюмартенситныхафазвприповерхностныхслояхнержавеющейсталиХНТПоказаночтоамартенситявляетсямелкодисперснымменеемкмирасполагаетсявуфазепреимущественновнутризеренсиндексамиМиллератогдакакємартенситтяготееткзернамсиндексамиМиллера

	УстановленочтодополнительныйэффектрадиационногоупрочнениясталиХНТсвязансобразованиеммартенситнойфазыПоказаночтоэкспериментальныевеличиныизмененияотносительныхпрочностныххарактеристикисследованныхматериаловврезультатеионногооблучениясоотносятсясизвестнымилитературнымиданнымиобихэнергияхдефектовупаковкиЭДУтембольшеЭДУтемменьшеотносительныезначениянанотвердости

	ЭкспериментальнообнаруженочтооблучениетяжелымиионамисэнергиейкэВпредварительнодеформированныхобразцоваустенитныхсталейХНТиХАГприводиткзаметномуповышениюсодержаниявнихмартенситнойфазыприэтомприращениефазывмарганцовистойсталиболеесущественнопосравнениюсхромоникелевойсталью

	ВыявленочтодаженебольшиеизмененияхимическогосоставасталейГЛимогутпривестиксущественнымизменениямвфазовомсоставеисследуемыхобразцовПомереувеличенияболеевессодержанияМпвсталиГЛпроявляетсясклонностькхрупкомуразрушениюзасчетформированиякарбидовмарганцаимартенситногопревращенияасодержаниеСиболеевесвсталиявляетсяпричинойееохрупчивания

	Л

ПоказаночтоэлектронноеоблучениеЕМэВФесмобразцовсплаваНХТЮприводиткснижениюконцентрацииДУвзакаленномматериалечтопроявляетсявснижениипластичностииувеличениипрочностирадиационноеупрочнениеобразцовОблучениезакаленныхпрокатанныхєисостаренныхпри°СвтечениеЮминутичасаобразцовприводиткускорениювыделенийчастицгфазывузернесопровождающемусяповышениемпластичностиоблученногоматериалассохранениемпрочности

6

6